УДК 621.01

Применение газового разряда с электролитическим катодом для очистки изделий селективного лазерного сплавления

Денисов Д.Г. 1; Кашапов Л.Н. 1; Кашапов Н.Ф. 1, д.т.н.; 
Кашапов Р.Н. 1, к.т.н.

dmitrij-denisov-83@mail.ru, kashlenar@mail.ru, kashnail@gmail.com, kashramiln@gmail.com

1Казанский (Приволжский) федеральный университет

Введение

Технологии аддитивного производства находят все большее применение в промышленности и переходят из области создания прототипов в мелкосерийное производство функциональных объектов. Особенно ярко это проявляется для selective laser melting (SLM) и selective laser sintering (SLS). Технология SLS была создана и разработана Carl Deckard and Joe Beaman at the University of Texas at Austin в середине 80х годов двадцатого века для изготовления изделий из пластика. SLM-технология является следующим шагом развития SLS, так как позволяет получать металлические изделия сплавлением порошков металлов. Она была разработана в 1995 году в Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT in Aachen, Germany [1]. Сплавление металлического порошка достигается за счет использования более мощного лазера по сравнению с SLS-технологией. При данных мощностях наблюдается интенсивный нагрев изделия, который может привести к деформации изделия. Для предотвращения явления перегрева используют систему подложек, которые поддерживают навесные элементы изделия и проводят тепло к платформе SLM-установки. Сейчас все больше усилий направлено на разработку новых составов сплавов порошков и изучению влияния размеров частиц на свойства получаемых изделий. Наибольшее распространение в SLM-производстве порошки инструментальных и нержавеющих сталей. После получения готового металлического изделия необходимо механическим путем удалить подложки, очистить поверхность от спекшихся частиц порошка и капель расплавленного металла. Таким образом финишная механическая обработка является необходимым этапом получения высококачественного изделия с требуемой поверхностью шероховатости. Одним из данных широко распространенных методов является пескоструйная обработка. Этот метод имеет ряд недостатков, а именно создание большого количества пыли, которое необходимо удалять специальными вытяжными устройствами, постепенное разрушение сопел, расход песка, наличие микро и наночастиц оксида алюминия на поверхности металла, ухудшающих адгезию наносимого покрытия. Это вызывает необходимость поиска нового метода удаления лишних сплавленных частичек металла и полировки поверхности без изменения основной геометрии изделия. В последнее время все большее распространение начал получать плазменно-электролитный метод обработки [2, 3]. Одной из его возможностей является способность формировать гидравлические удары в жидкости [4, 5]. Целью данной работы являлось исследование процесса плазменно-электролитной обработки стальных изделий, полученных методом селективного лазерного плавления, и определения возможности замены пескоструйной обработки.

Основная часть

В экспериментах по селективному лазерному плавлению использовалась установка Realizer SLM 50. Данная машина имеет настольное исполнение и очень хорошо подходит для исследовательских задач, так как имеет маленькую рабочую зону в диаметре 70 мм и 40 мм в высоту. Рабочая камеры машины заполнялась средой высокочистого аргона. Для начала работы машины необходимо загрузить трехмерную модель изделия в виде stl-файла. С помощью софта производится автоматическое расставление поддержек, также возможно ручное регулирование. SLM-установка оснащена Nd:YAG fiber laser, with maximum power 100 W and 1.064 µm wavelength. Можно регулировать мощность лазера до 100 W и скорость сканирования до 200 мм/с. Пятно лазера 0,2–0,4 µm. Толщина слоя построения составляла 30 µm. Плотность энергии менялась от 1,5 до 2,5 J/mm2. В экспериментах использовался порошок стали 316 L (X2CrNiMo17-12-3) диаметром частиц 20–40 µm.

Исследования зависимости относительной плотности изделия от прикладываемой плотности энергии пятна лазера показали, что при плотности энергии 1,5 J/mm2 относительная плотность составила ~ 93% и увеличивается, достигая максимального значения 99% при мощности 
2,5 J/mm2. Металлографические исследования показали, что при относительной плотности 93%–98% наблюдаются поры размером 
50–250 µm. С увеличением относительной плотности средний размер дефектов уменьшается и составляет 5 µm при 99%.

Морфология поверхности полученных образцов исследовалась с помощью сканирующего электронного микроскопа EVO 50 Carl Zeiss AG. На рис. 1 представлены изображения поверхности изделий, полученных методом SLM.

| а – увеличение в 20 раз | б – увеличение в 400 раз |
| --- | --- |
| в – увеличение в 5000 раз | г – увеличение в 15 000 раз |

Рис. 1 – СЭМ-изображения поверхности изделий, полученных методом SLM

Для инициирования плазменно-электролитного разряда на поверхности обрабатываемого изделия использовалась экспериментальная установка, описанная в работе [4]. В данной работе исследовалось влияние пульсирующего напряжения. В процессе инициирования разряда может происходить интенсивное разбрызгивание электрода, и площадь обработки будет различна в разные моменты времени. Поэтому основной упор был сделан на инициирование разряда на зубчиках шестеренок, которые находились на 10 мм ниже уровня поверхности электролита. Площадь обрабатываемого изделия была в 20 раз меньше площади электрода. Электролитическая ванна заполнялась различными электролитами – водным раствором Na2CO3 или водным раствором NaCl концентрации 5% по массе. Основными рабочими параметрами электродной системы являются: напряжение на электродах, величина разрядного тока, плотность тока на электродах. Изменение формы тока и напряжения в момент зажигания разряда определяли с помощью осциллографа FLUKE 105 SCOPEMETER SERIES II, временная развертка менялась от 5 нс до 60 с. Измерение напряжения на аноде осуществлялось с помощью цифрового универсального измерительного устройства APPA 105, относительная погрешность измерения составляет 0,1%. С помощью цифрового мультиметра APPA 305 осуществлялось измерение температуры электролитического катода при помощи хромель-копелевой термопары. Температура электролита перед экспериментом и после измерялись ртутным термометром.

Для сравнения была проведена обработка стандартным методом с помощью потока частиц оксида алюминия 99.5% Al2O3 и SiO2 не более 0.06% зернистостью 110 – 150 мкм (Cobra, Renfert) на установке АПО-5У (Аверон, Екатеринбург). На рис. 2 представлены изображения поверхности полученных образцов.

| а – увеличение в 20 раз | б – увеличение в 400 раз |
| --- | --- |
| в – увеличение в 5000 раз | г – увеличение в 15 000 раз |

Рис. 2 – СЭМ-изображения поверхности SLM-изделий, после струйной обработки

Перед экспериментами по плазменно-электролитной обработке и очистке была получена вольтамперная характеристика горения разряда на обрабатываемом изделии в водном растворе Na2CO3, представленная на 
рис. 3. Наблюдение свечения разряда происходило при напряжении 130 В. Перед этим при напряжении 30 В фиксируются возникновение шума, который с увеличением напряжения возрастает и перетекает в возникновение гидравлических импульсов при напряжении 60В. Наибольшая интенсивность гидравлических импульсов наблюдалась в области напряжений 120–140 В. Далее с увеличением напряжения наблюдается уменьшение силы тока, но при этом свечение разряда увеличивается. При этом стабильное горение разряда протекает в области напряжений выше 190 В. Плазменно-электролитная обработка и очистка проводились в гидродинамическом режиме, когда разряд зажигался на изделии-аноде и наблюдалось возникновение гидроударов. При инициировании разряда на изделии-катоде наблюдается резкое повышение температуры, которое трудно контролировать, что в свою очередь может привести к оплавлению зубьев шестеренки.

Рис. 3 – Вольтамперная характеристика плазменно-электролитного 
процесса стали 316L

В результате обработки были получены два вида образцов, первый обработанный в Na2CO3, представлен на рис. 4а (увеличение в 20 раз), 4b (увеличение в 400 раз) и 4c (увеличение в 5000 раз), второй, обработанный в NaCl – 4d, 4e и 4f. Обработку в обоих случаях проводили при напряжении 130 В, в случае использования раствора Na2CO3 под действием гидродинамических импульсов происходит удаление спеченных частичек порошка, это около 75% всех неровностей, однако сплавленные частички порошка остаются (рис. 4b).

| a | b |
| --- | --- |
| c | d |
| e | f |

Рис. 4

В случаях обработки в растворе хлорида натрия помимо воздействия гидродинамических импульсов также происходит анодное растворение поверхности, что и приводит к более эффективному процессу очистки. А именно отрыву крупных частиц под действием гидродинамических ударов и сглаживанию сплавленных частиц порошка. Это прекрасно видно при сравнении с пескоструйным методом обработки (рис. 2а и 4d схожи).

Выводы

Установлено, что наиболее эффективная очистка от крупных сплавившихся частиц происходит в «гидродинамическом» режиме, когда наблюдается возникновение гидродинамических импульсов. Дальнейшее сглаживание неровностей устраняется при стабильном горении разряда в паровоздушной оболочке. Анализ морфологии поверхности сложнопрофильных изделий, таких как коронные конические шестеренки, после плазменно-гидродинамической обработки показал эффективность и преимущества по сравнению со стандартными методами финишной очистки, таким как дробеструйная обработка.

This work was funded by the subsidy allocated to Kazan Federal University for the state assignment in the sphere of scientific activities.

Литература

1. L Lu, JYH Fuh, YS Wong. Laser-Induced materials and processes for rapid prototyping. Boston: Kluwer Academic publishers; 2001.

2. L. Kashapov, N. Kashapov and R. Kashapov, Journal of Physics: Conference Series, Volume 479, Issue 1, article id. 012011 (2013).

3. L. Kashapov, N. Kashapov and R. Kashapov, Journal of Physics: Conference Series, Volume 479, Issue 1, article id. 012003 (2013)

4. L. Kashapov, N. Kashapov and R. Kashapov, Journal of Physics: Conference Series 2014, 567, 012025

5. D. Denisov, N. Kashapov and R. Kashapov, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2015, 86, 012005