УДК 666.3.032

О возможности получения аддитивных керамических структур с использованием метода послойного наплавления

Промахов В.В. 1, к.т.н.; Жуков И.А. 1, к.т.н.;  Ворожцов С.А. 1, к.т.н.;

Шевченко М.В. 1;  Третьяков Б.Г. 1; Жуков А.С. 1, д.ф-м.н.; 
Ворожцов А.Б. 1, д.ф-м.н.

Vladimir Vasilevich Promakhov, Ilya Aleksandrovich Zhukov, 
Sergey Aleksandrovich Vorozhtsov, Mihail Vasilevich Shevchenco, 
Boris Grigorevich Tretyakov, Aleksandr Stepanovich Zhukov, 
Alexander Borisovich Vorozhtsov

vvpromakhov@mail.ru, gofra930@gmail.com, vorn1985@gmail.com, mikhashev@yandex.ru, bg@enin.tpu.ru, zhuk_77@mail.ru, abv@mail.tomsknet.ru

1Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Аннотация:

Разработана оригинальная конструкция устройства, позволяющего контролируемым образом, методом послойного наплавления, создавать полуфабрикаты из термопластичных керамических суспензий, после спекания которых, получают керамические изделия с высокими параметрами прочности и твердости.

Ключевые слова:

аддитивные технологии, керамика, структура, свойства.

Abstract:

Created an original design of the device, which lets you create samples of thermoplastic ceramic slurry, which after sintering, are obtained ceramics with high strength and hardness parameters.

Keywords:

additive technology, ceramics, structure, properties.

Реферат

В работе проведены исследования, направленные на разработку оригинальной конструкции устройства, предназначенного для получения сложнопрофильных изделий из технической керамики с использованием метода послойного наплавления (Fusing Deposition Modeling, FDM). На примере керамики из оксида алюминия (Al2O3) показана принципиальная возможность получения аддитивных керамических структур без различимых границ между слоями материала.

Введение

В настоящее время в связи с достижениями в области цифровых технологий и оборудования мировая инженерная наука претерпевает революционное развитие аддитивных технологий создания деталей и элементов конструкций. Основное отличие аддитивных технологий от традиционных методов получения изделий заключается в том, что модель (деталь или изделие) создается наращиванием тела изделия при точном объемном (3D) воспроизведении формы независимо от сложности ее поверхностей. Аддитивные технологии становятся мощным средством сокращения времени технологической подготовки производства, изготовления и повышения качества создаваемых объектов при переходе к производству новых изделий в авиастроении, машино- и приборостроении.

Очевидно, что при оценке возможности изготовления технической керамики с использованием аддитивных технологий необходимо, во-первых, провести предварительный анализ существующих подходов с целью выбора оптимального метода; во-вторых, изучить параметры получаемых аддитивных керамических структур.

Исследования показали, что существуют методы 3D печати изделий из порошков тугоплавких соединений, однако используемые подходы «склеивания» частиц не позволяют получать образцы с высокой плотностью и прочностью [1,2]. Это значительно ограничивает возможности их применения в современной технике. Разработка способа, основанного на интеграции методов горячего литья систем из порошков твердых материалов и аддитивных технологий, позволит расширить перечень материалов, используемых для печати и создать малозатратные технологические решения формования сложнопрофильных изделий из оксидной, нитридной, карбидной керамики, а также других тугоплавких соединений.

Также известно [3], что существующие керамические материалы, обладают столь высокими свойствами, что могут конкурировать с рядом конструкционных материалов, в том числе высоколегированными сталями, цветными металлами и твердыми сплавами. Примером этого может служить опыт применения керамических материалов для изготовления инструментов и деталей машин. Однако развитие современной науки и техники выдвигает новые требования к керамике по линии повышения их физико-механических свойств, точности размеров и сложности конфигурации изделий. В связи с этим широких размах получили исследовательские работы по созданию новых керамических материалов, обладающих специальными свойствами (высокой диэлектрической проницаемостью, высокой механической прочностью, низкой/высокой теплопроводность, трещиностойкостью, жаропрочностью и т.д.) [4-7]. В результате научных трудов накоплен значительный объем фундаментальных данных о закономерностях формирования структуры и свойств керамических материалов. В тоже время в технологии изготовления изделий из керамики до сих пор основными являются методы прессования с дальнейшей механической обработкой и литье в металлические формы.

В связи с этим, разработка современных высокоточных устройств, адаптированных к работе с термопластичными керамическими системами является актуальной задачей, так как это позволит получать изделия сложной формы без использования дорогостоящей технологической оснастки и минимальными затратами человеческого труда.

Основная идея работы - интеграция научных основ получения термопластичных суспензий с контролируемыми реологическими свойствами и инженерных разработок оригинальной конструкции 3D принтера для получения функциональных и конструкционных изделий из керамики.

1. Материалы и методы получения аддитивных керамических структур

Для объёмной печати сложнопрофильных изделий из керамики была разработана оригинальная конструкция принтера (рисунок 1) и экструдера (рисунок 1, элементы 7-9), обеспечивающего экструзию термопластичных керамических суспензий через сменную фильеру. В качестве материала использовали термопластичную суспензию, предварительно нагретую до температуры в диапазоне (70÷90)оС, подачу нагретой термопластичной суспензии через сопло осуществляли под давлением, которое определялось в соответствии с соотношением:

,

где Δp – давление подачи, Па; G – требуемый расход термопластичной суспензии, кг/c; ρ – плотность суспензии, кг/м3; Sкр – площадь минимального сечения сопла, м2; φ(T) –безразмерный коэффициент, определяющий зависимость вязкости термопластичной суспензии от температуры.

В качестве термопластичной суспензии использовали смесь тугоплавких порошков оксида алюминия с термопластичной связкой – парафин и/или церезин и воск. При этом было реализовано быстрое охлаждение слоев затвердевающего материала путем подачи охлажденного воздуха к месту экструзии материала.

С учетом анализа данных литературных источников и экспериментальных исследований был выбран диапазона рабочей температуры экструдера в области (70÷90) оС. Выбор диапазона рабочей температуры обусловлен результатами анализа зависимости вязкости от температуры для разных термопластичных суспензий [8]. Установлено, что при t<70оС невозможно обеспечить контролируемый расход суспензии, поскольку при незначительном изменении температуры (например, за счет флуктуации), вязкость суспензии резко изменяется, что приводит к изменению φ и при заданном давлении Δp реализуется большой разброс по расходу. Верхняя граница (90оС) выбрана на основе выводов о том, что при данной температуре наблюдалась слабая зависимость вязкости суспензий от температуры μ(t), а следовательно и φ(t), что обеспечивает стабильность заданного расхода G. Дальнейшее повышение температуры обеспечивает большую стабильность, однако с ростом t возрастают энергетические затраты на нагрев, а также возможно самовоспламенение связки, что нарушает технологический режим.

На рисунке 1 представлено схематическое изображение разработанной конструкции (3D принтера). Устройство состоит из электронного управляющего блока с установленным программным обеспечением в виде CAD/CAM пакетов – 10, который контролирует перемещение платформы 7 по заданной схеме и работу редуктора 2 для регулировки давления в системе подачи воздуха из компрессора 1. Таким образом, редуктор 2 и задвижка 8 обеспечивают контроль давления в системе подачи термопластичной суспензии по тракту трубопровода и, тем самым, определяют расход материала в каждой точке. Герметичная ёмкость 3, предназначенная для разогрева термопластичной суспензии до заданной температуры, снабжена манометром для контроля давления, нагревательными элементами и мешалкой, которая приводится в движение электродвигателем 4. Перемешивание расплавленной в емкости 3 термопластичной суспензии необходимо во избежание расслоения.

Рисунок 1 – Схема разработанного 3D принтера для печати керамики

Процесс печати был реализован следующим образом. В CAD системе проектировали требуемую геометрию детали. В данном случае была выбрана геометрия тонкостенного куба с внутренней диагональю (рисунок 2 а). Предварительно разогретая до рабочей температуры термопластичная суспензия за счет избыточного контролируемого давления в емкости 3 подавалась по подогреваемому гибкому трубопроводу 5 к печатающему блоку. Важным является контроль температуры гибкого трубопровода. Под заданными давлением и температурой термопластичная суспензия поступала к печатающему блоку, снабженному соплом. Построение заданной геометрии из термопластичной суспензии осуществлялось послойно методом наплавления. Каждый последующий слой, формируемый кончиком дозирующей головки, расположен выше предыдущего слоя на определенную и контролируемую высоту (в данном случае была задана высота 400 мкм), на которую перемещается дозирующая головка. Важным является охлаждение заданного слоя суспензии с использованием системы подачи сжатого воздуха к месту инжектирования. На рисунке 2б представлена модель изготавливаемого образца после разбиения на слои для реализации процесса объемной печати.

| а) | б) |
| --- | --- |
| а – 3D модель (размеры представлены в мм) б – изображение детали после слайсинга Рисунок 2 – Модель изготавливаемой детали |  |

На рисунке 3 представлено изображение фрагмента процесса 3D печати образца из керамики. Видно, что процесс реализуется по заданной схеме. Деламинации слоев не наблюдалось. Появление дефектов в виде «наплывов» связано с конструктивными особенностями печатающего устройства, которое требует дальнейшей модернизации.

| а) | б) |
| --- | --- |
| а – фрагмент процесса 3D печати образца из технической керамики б – схематичное изображение части образца, выбранного для структурных исследований Рисунок 3 |  |

С целью удаления связующих компонент, полученную после печати, заготовку отжигали в воздушной печи при температуре 1100оС. После этого проводили высокотемпературное (t=1700оС) спекание образцов. На рисунке 3 б показаны области (А и Б), выбранные для проведения структурных исследований образцов после спекания. Исследования структуры полученных образцов керамики проводили с использованием растрового электронного микроскопа PHILIPS SEM 515.

2. Результаты и их обсуждение

Установлено, что после высокотемпературного спекания образцов толщина слоя составила порядка 400 мкм (рисунок 4), что соответствовало заданной высоте слоя при перемещении экструдера.

Рисунок 4 - Изображение аддитивной структуры керамики после высокотемпературного спекания (область А)

Детальные исследования структурных особенностей полученных образцов показали, что на свободных поверхностях (в частности, область A на рисунке 3 б) наблюдались отдельные агломераты спеченных частиц (рисунок 5 а), которые, по-видимому, сформировались за счет адгезии порошка оксида алюминия, в котором проводили технологическую операцию предварительного отжига с целью удаления термопластичной связки. На изображениях, полученных при больших увеличения, наблюдалась зёренная структура керамики. Установлено, что средний размер зерна Al2O3 составил 3 мкм. При этом максимальный размер зерна не превышал 8 мкм, рисунок 5 б. Исследования элементного состава поверхности образцов, проведенные с использованием энерго-дисперсионного анализа, показали, что материал состоит из оксида алюминия без посторонних примесей. Это свидетельствует о полном удалении термопластичной связки после спекания.

| а) | б) |
| --- | --- |
| а - изображение аддитивной структуры керамики в области А (см. рис. 3 б) б - распределение зерен оксида алюминия по размерам Рисунок 5 |  |

Была изучена структура керамики в объеме образцов. На рисунке 6 представлено изображение структуры излома аддитивной керамики. Выявлено, что на боковой поверхности четко прослеживаются границы слоев материала (выделены линией). Значимым результатом, полученным в ходе проведения исследований и разработок является заключение о том, что внутренняя структура керамики представляет собой монолитный керамический каркас, без границ между слоями материала, которые формируются в процессе печати. Характер разрушения керамики свидетельствует об интеркристаллитном изломе, что, в свою очередь, характеризует высокую прочность границ зерен.

Рисунок 6 - Изображение структуры излома аддитивной керамики

Исследования механических свойств аддитивных керамических структур на основе оксида алюминия показали, что среднее значение предела прочности образцов при испытаниях на трехточечный изгиб составило 270 МПа. Среднее значение микротвердости по Виккерсу составило 22 ГПа, при этом значение модуля упругости составило около 300 ГПа. Данные параметры не уступают прочностным свойствам образцов, полученным по классической технологии литья под давлением [8].

Заключение

Таким образом, впервые показана возможность получения аддитивных керамических структур из термопластичных суспензий с контролируемыми реологическими свойствами. Для реализации способа послойного наплавления материала разработана оригинальная система, учитывающая конструктивные особенности и массу экструдера, а также контроль параметров подачи термопластичных суспензий.

Установлено, что после спекания полученных аддитивных керамических структур высота слоя составила около 400 мкм, средний размер зерна оксида алюминия не превышал 3-4 мкм. По мнению авторов работы, особое значение имеет результат, свидетельствующий о том, что внутренняя структура керамики представляет собой монолитный керамический каркас без различимых границ между горизонтальными и вертикальными (стенками) слоями материала в образцах. Это позволяет утверждать о том, что разработанный способ 3D формования изделий из технической керамики даёт возможность изготавливать изделия конструкционного и функционального назначения. Значения прочности и твердости аддитивных керамических структур не уступают параметрам образцов, полученным по традиционной технологии литья под давлением.

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» в рамках научного проекта № 16-38-80050 «мол_эв_а»

Литература

1. J. Will, R. Malcher, C. Treul, N. Travitzky, U. Kneser, E. Polykanriotis, R. Horch, P. Greil Porous ceramic bone scaffolds for vascularized bone tissue regeneration // Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2008, 19(8), 2781-2790.

2. U. Kaufmann, U. Harrysson, P. Johander, W. Bauer Free form fabrication of 3D-ceramic parts with inkjet-printing // Industrial ceramics, 2008, 28(1), 45-51.

3. Кингери У.Д. Введение в керамику – М.: Металлургия. 1967. – 495 с.

4. Seung K.L., Moretti J.D., Readey M.J. Thermal schock resistance of silicon nitride using an indentation quench test // J. Am. Ceram. Soc. 2002. V. 85. №1. P. 279 – 281.

5. Robertson G.T. Engineering applications of transformation-toughened magnesia partially stabilized zirconia // Brit. Cerm. Proc., 1990. № 46. P. 151 – 156.

6. Evans A.G. Perspectives on the development of high-toughness ceramics // J. Amer. Ceram. Cos., 1990. Vol. 73. N2. P. 187 – 206.

7. Andrew A. Buchheit, Greg E. Hilmas, William G. Fahrenholtz, and Douglas M. Deason Thermal Shock Resistance of an AlN-BN-SiC Ceramic // J. Amer. Ceram. Soc. 2009. V. 92 [6]. P. 1358-1361.

8. Добровольский А.Г. Шликерное литье – М.: Металлургия, 1977. – 240 с.