УДК 621.74.046

Исследование процесса формообразования деталей 
и заготовок методом послойного наплавления сплавов

Investigation of the process of shaping parts and pieces 
by layering fusing alloys

Шестакова Е.А.1; Янбаев Р.М. 1; Янбаев Ф.М. 2; Галдина А.Ю.2

Shestakova Ekaterina Aleksandrovna, Yanbaev Ruslan Miskadesovich, 
Yanbaev Fatih Miskadesovich, Galdina Anna Yurjevna

kai-lazer@mail.ru, tmp-tpd@mail.ru

1ОАО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер»

2Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева

Аннотация:

В статье рассматриваются возможности применения аддитивных технологий для производства деталей летательных аппаратов. Рассмотрены современные методы послойного построения изделий и проведен анализ их применимости для получения высокоточной заготовки. Проведено исследование процесса формообразования деталей и заготовок методом послойного наплавления сплавов.

Ключевые слова:

аддитивные технологии, наплавление, сплавы.

Abstract:

The article discusses the possibility of using additive technologies for the production of aircraft parts. The modern methods of layering products and conducted an analysis of their applicability for high-precision workpiece. A study of the process of shaping parts and pieces by layering fusing alloys .

Keywords:

additive technology , fusing alloys.

Реферат

Работа относится к аддитивным технологиям получения металлических деталей и узлов летательных аппаратов.

Цель работы – разработка аддитивной технологии изготовления деталей и узлов летательных аппаратов. В качестве основного материала применяется не порошок (как в существующих 3-D технологиях), а металлический сплав.

Объект исследования – технология изготовления авиационных деталей и узлов.

В настоящее время разрабатываются новые, инновационные технологии изготовления деталей и узлов летательных аппаратов (ЛА). В основном разработка новых технологий для авиации продиктована возросшими требованиями к современным летательным аппаратам в частности к их тактико-техническим характеристикам, а также экономическими и технологическими критериями. Современный летательный аппарат невозможен без высокотехнологичных материалов и как следствие без новых технологий. Более того, современные конструкторские решения по деталям и узлам ЛА благодаря которым значительно улучшаются тактико-технические характеристики ЛА в некоторых случаях выходят за рамки классических способов изготовления. Например, невозможно изготовить тонкостенные протяженные корпусные детали с развитым внутренним оребрением классическими методами изготовления (литьем, штамповкой, формообразованием с последующей наваркой внутренних ребер и др.). Единственная возможность – аддитивные технологии. По этим причинам разработка технологий аддитивного выращивания деталей и заготовок в настоящее время является крайне актуальной задачей для современного авиастроения.

Существующие аналогичные аддитивные технологии обладают рядом существенных недостатков:

1.	Малая производительность – ограничивает применение в серийном и крупносерийном производствах;

2.	Деталь или изделие выращивается из порошка химический состав которого не укладывается в требуемые ГОСТ, ОСТ или ТУ на предприятии;

3.	Применяемые порошки чрезвычайно дороги, что значительно увеличивает себестоимость получаемой продукции;

4.	Детали, выращенные из порошков обладают повышенной пористостью – до 80% пористости;

5.	Детали, выращенные их порошков обладают низкими механическими и эксплуатационными свойствами.

Разработанная технология по сравнению с существующими отличается тем, что вместо порошков применяется сплав. Применение сплава позволяет устранить перечисленные выше недостатки, присущие существующим аддитивным технологиям на металлических порошках. Разработанная технология обладает следующими преимуществами:

1.	Высокая производительность установки. Возможность применения в серийном производстве. В некоторых случаях на одной установке можно получить до 6 – 7 деталей в час. Для сравнения технологии на порошках на одну деталь тратится до 7 – 8 часов минимум.

2.	Применяемый сплав полностью соответствует ГОСТ, ОСТ или ТУ на предприятии;

3.	Материал деталей обладает минимальной пористостью. Например, при выращивании детали из сплава АК12 по ГОСТ 1583 – 93 пористость составляет максимум 2–3 балла по стандартной шкале ВИАМ.

4.	Цена применяемых сплавов в десятки раз ниже порошковых материалов. Например, цена хромоникелевого порошка составляет 42 000 рублей за 5 кг в упаковке, а цена того же сплава в чушках максимум 1500 рублей за 5 кг, что дешевле в 28 раз.

5.	Детали, выращенные по разработанной технологии обладают высокими механическими свойствами. Имеется возможность их последующей термической обработки, пластического деформирования, сварки и т. п.

В работе решена критическая технологическая задача (отслаивание наносимых слоев), заключающаяся в подборе специальной защитной среды для получения плотного металла заготовки-изделия в процессе выращивания. Именно процесс отслаивания наносимых слоев металла при формировании изделия делал невозможным аддитивную технологию выращивания изделий из сплавов.  В качестве защитной среды применены на цветных сплавах смеси флюсов на основе солей редкоземельных металлов – KF, KCl, NaF, NaCl, Na3AlF6, BaCO3, MnCl2  и др., а для сплавов на основе железа шлаковые композиции составов – Al2O3 – SiO2 – CaO  в различных процентных соотношениях. Металл, флюс или шлак расплавлялись в обычных плавильных установках и подавались в рабочую зону – металл в расплавленном состоянии с помощью магнитогидродинамического дозатора и флюс или шлак в жидком виде самотеком из специального футерованного резервуара.

В процессе работы проводились:

1.	Сравнительный анализ существующих аддитивных технологий с разработанной технологией;

2.	Разработка и изготовление магнитогидродинамического питателя;

3.	Разработка и изготовление устройства для подачи флюса;

4.	Объемно-компоновочные решения на примере токарного станка;

5.	Подбор технологических режимов процесса;

6.	Теоретическое описание кинетики процесса формообразования предлагаемым способом.

Эксперименты проводятся следующим образом:

В качестве экспериментального сплава применяется силумин марки АК12 ГОСТ 1583-93. Шихтой служит силумин в чушках. Плавку ведут в печи сопротивления емкостью до 12 кг по алюминию в графитовых тиглях с защитным графитовым колпачком. После расплавления на зеркало металла наносят покровный флюс составом 37% NaCl, 50% KCl, 6.6% Na3AlF6, 6.4% CaF2. [1]. Данный флюс проходит предварительную подготовку, просеивание с последующей сушкой в течение 3-х часов при температуре 1500С. После сушки флюс измельчается в ступе и помещается в плавильную печь на зеркало металла.

Дальнейший перегрев силумина проводится до температуры 730±10°С после чего сплав подвергают рафинированию. Рафинирование осуществляют двумя способами:

1. Продувка инертными или активными газами – осушенным аргоном или азотом. Продувку ведут при температурах 720–730°С при избыточном давлении 0,1 атм. Продолжительность продувки в среднем составляет 5 минут. В качестве материала импеллера применяется графит.

2. Рафинирование флюсом 47% KCl, 30% NaCl,23% Na3AlF6. [1]. Подготовка флюса ведется аналогичным, описанным выше способом. После сушки и измельчения рафинирующий флюс вводится в расплав с помощью графитового колокольчика. Время обработки составляет до 1 минуты.

После продувки газом или рафинирования флюсом сплаву дают отстояться в течение 15 минут, после чего сплав подается в лабораторный миксер-накопитель магнитогидродинамического устройства. Далее процесс формообразования заготовки – детали осуществляется так, как показано на рис. 1 и 2.

Создана лабораторная установка для исследований процесса формообразования деталей и заготовок методом послойного наплавления сплавов.

Модель фиксируется в центрах токарного станка. В верхней части располагается узел подачи 1 флюса или шлаковой композиции. Снизу располагается магнитогидродинамический дозатор 4 с помощью которого подается сплав в расплавленном состоянии. С торцевой части заготовки расположен резец, служащий для снятия излишков флюса или шлаковой композиции. Элемент 2 приводится во вращение и тем самым осуществляется процесс формирования детали заготовки. В представленном на рисунках случае деталь представляет собой цилиндр. Если синхронизировать по строго заданному алгоритму продольную и поперечную подачи, а также скорость и направление вращения формируемой детали (станок ЧПУ) то возможно выращивание деталей не только простых форм (тела вращения), но и любых произвольных 3-D форм. Примеры изготавливаемых деталей по предлагаемой технологии представлены на рис. 3.

Разработанный процесс осуществляется следующим образом 
рис. 1 и 2:

Рис.1 – Схема осуществления процесса в поперечном направлении

Рис.2 – Схема осуществления процесса в продольном направлении

Рис. 3 – Примеры изготавливаемых деталей по предлагаемой технологии

Получены следующие результаты:

На рис. 4 наблюдаются значительные усадочные дефекты в местах сплавления слоев при различных технологических проходах. Появление дефектов такого рода связано с высокими значениями подачи суппорта станка. Для их устранения необходимо экспериментально подобрать величину подачи в зависимости от геометрических размеров формируемой поверхности.

Рис. 4 – Фотография микроструктуры в зоне сочленения слоев со значительными усадочными дефектами (×600)

На рис. 5 представлена микроструктура после подбора оптимальной величины подачи. Усадочные дефекты локализованы и имеют незначительные размеры.

Рис. 5 – Фотография микроструктуры после подбора оптимальной величины подачи (усадочные дефекты локализованы и имеют незначительные размеры (×600)

Рис. 6 – Фотография микроструктуры при недопустимом охлаждении предшествующего наплавленного слоя (×600)

На рис. 6 представлена микроструктура при значительном охлаждении предыдущего сформированного слоя.

Выводы:

1. На данном этапе исследований технология позволяет получать детали-заготовки из алюминиевых сплавов типа тел вращения – цилиндров, усеченных конусов, шаровой или тому подобной поверхностей.

2. Основная сложность при формировании деталей-заготовок заключается в получении плотного и монолитного тела детали-заготовки. На сегодняшний день практически все слои, нанесенные на разных технологических переходах, не сливаются в единое тело. Имеют место значительные усадочные дефекты.

3. В процессе исследований выявлены технологические параметры процесса предлагаемого формообразования, таковыми являются: температура сплава, величина подачи, температура флюса и толщина формируемого слоя за один технологический проход.

Литература

1. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение//Металлургия, 1975г., 447с.

2. Колобнев И.Ф., Крымов В.В., Полянский А.П. Справочник литейщика //Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, Москва 1957г., 482с.

3. Курдюмов А.В., Пикунов М.В., Чурсин В.М. Литейное производство цветных и редких металлов //Металлургия 1982г., 352с

4. Борисов В. Г. Управление структурой слитков из алюминиевых сплавов в процессе непрерывного литья с МГД-перемешиванием затвердевающего расплава // Цветные металлы. 2001. № 9/10.