УДК 621.373.826; 621.791.92; 338.001.36

Внедрение индустриальной технологии гетерофазной порошковой лазерной металлургии в ПАО "Кузнецов" для производства деталей двигателя НК-36СТ

Щедрин Е.Ю. 1; Якушин Н.И. 1; Попов А.С. 1; Туричин Г.А. 1, д.т.н.; Шамрай Ф.А. 1; Колодяжный Д.Ю. 1

ugs@kuznetsov-motors.ru, motor@kuznetsov-motors.ru, ugs@kuznetsov-motors.ru, gleb@ltc.ru, shamray@uecrus.com, info@aoosk.ru

1ПАО «КУЗНЕЦОВ»

Аннотация:

Данный доклад посвящен актуальной на сегодняшний день проблеме внедрения аддитивных технологий в серийное производство деталей и узлов газотурбинных двигателей на примере двигателя НК-36СТ. Особое внимание уделено анализу номенклатуры деталей, в производстве которых перспективно применение технологии прямого лазерного выращивания методами гетерофазной порошковой металлургии.

Ключевые слова:

прямое лазерное выращивание, гетерофазная порошковая металлургия, газотурбинный двигатель, жаропрочные никелевые сплавы, порошковые материалы.

Abstract:

This report is devoted to an actual problem for today the introduction of additive technologies in series production of parts and components of gas turbine engines on the example of the engine NK-36ST. Particular attention is paid to analysis of the range of parts in the production of which the use of promising technologies of cultivation methods of direct laser heterophase powder metallurgy.

Реферат

В данном докладе произведено исследование возможности производства деталей и узлов газотурбинного двигателя НК-36СТ с применением технологии прямого лазерного выращивания методами гетерофазной порошковой металлургии. Произведен анализ номенклатуры деталей с учетом применимости технологии прямого лазерного выращивания. Приведены технические требования к технологии прямого лазерного выращивания. Произведено сравнение стоимости изготовления отобранных деталей двигателя НК-36СТ традиционными способами и способом прямого лазерного выращивания. Приведены результаты оценки темпов роста потребности производства в установках прямого лазерного выращивания и порошковых материалах на основе никеля с учетом постепенного освоения номенклатуры выращиваемых деталей до 2025 года.

Вводная часть

Для создания газотурбинных двигателей нового поколения требуется всесторонняя технологическая подготовка производства, с которой связаны циклы освоения и выпуска продукции, а также, в конечном итоге, эксплуатационная надежность изделия и его себестоимость. Надежность и ресурс газотурбинного двигателя в первую очередь зависят от качества изготовления деталей.

Одна из особенностей авиационного двигателестроения заключается в том, что большая часть деталей и узлов изготавливается из труднообрабатываемых материалов, что напрямую ведет к повышению трудоемкости и себестоимости изделия [1].

Решение этих задач возможно с применением в современном двигателестроении аддитивного производства – новаторских технологий изготовления и ремонта сложнопрофильных и уникальных деталей с высокой точностью из металлических порошков.

Применение аддитивных технологий делает возможным:

– изготовление сложнопрофильных и уникальных деталей без использования механических обрабатывающих станков и дорогостоящей оснастки;

– повышение рентабельности производства малой серии и эксклюзивных вариантов;

– устранение влияния "человеческого" фактора при изготовлении деталей: построение детали проводится в полностью автоматическом режиме;

– снижение веса деталей двигателя за счет уменьшения толщины стенок, элементов, создания сотовых и иных структур (т.н. бионического дизайна);

– создание комплексных, интегрированных деталей за один технологический цикл;

– отсутствие в деталях литейных и сварочных дефектов и напряжений;

– управление физико-механическими свойствами создаваемого изделия [2].

– быстрое освоение и внедрение производства опытных деталей и узлов.

Одним из перспективных направлений развития аддитивных технологий является изготовление изделий с градиентными эксплуатационными характеристиками, основанными на физических процессах гетерофазной порошковой металлургии. Наиболее перспективной с этой точки зрения технологией является технология прямого лазерного выращивания, позволяющая одновременно подавать в зону лазерного воздействия порошки с различными свойствами. При этом в рамках одного технологического процесса становится возможным формирование изделия, характеристики различных участков которого отличаются и определяются локальными условиями эксплуатации [3].

Технология прямого лазерного выращивания может быть востребована для создания принципиально новых деталей с применением градиентных материалов или с внутренними силовыми элементами, которые могут быть получены за один технологический цикл производства.

Актуальность описанного в докладе исследования определена проводимыми в настоящее время совместными работами ПАО «КУЗНЕЦОВ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» по проекту «Создание технологии высокоскоростного изготовления деталей и компонентов авиационных двигателей методами гетерофазной порошковой металлургии» в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы». Софинансирование проекта из федерального бюджета обеспечивается Министерством образования и науки Российской Федерации (Уникальный идентификатор ПНИЭР - RFMEFI58114X0010).

Основная часть

Анализ номенклатуры деталей двигателя НК-36СТ с учетом применимости технологии прямого лазерного выращивания.

Традиционно устройство современных газотурбинных двигателей принято разделять на три большие группы узлов (агрегаты) – компрессор (газогенератор), камера сгорания, турбина с сопловой частью [4]. Условия работы деталей в каждой группе отличны, в связи с чем вопрос применимости технологий прямого лазерного выращивания необходимо рассматривать отдельно для каждой из них на примере характерных деталей и узлов.

Анализ номенклатуры деталей производился с учетом следующих критериев: материал деталей – жаропрочные никелевые сплавы; производство деталей характеризуется высокой трудоемкостью и длительностью производственного цикла; в связи с большим количеством применяемых в изготовлении «традиционных» технологий (литье, сварка, механическая обработка, нанесение специальных покрытий, электроэрозионная обработка и пр.) производство деталей сопряжено с высокими затратами на оснастку и логистические процессы. Кроме вышеперечисленных факторов, при отборе деталей учитывалась также необходимость в изменении конструкции, которое может быть достигнуто с применением аддитивных технологий (т.н. «бионический дизайн»).

На рис. 1 представлена схема современного газотурбинного двигателя с указанием зон применимости технологии прямого лазерного выращивания.

Рис. 1 – Зоны применимости технологии прямого лазерного выращивания 
в современном газотурбинном двигателе

Основным нагруженным элементом в компрессоре газотурбинного двигателя являются роторные и статорные детали последних ступеней – с 11 по 15, которые образуют так называемый компрессор высокого давления. Перспективным с точки зрения снижения себестоимости производства, а также повышения ресурса является применение технологии прямого лазерного выращивания в производстве статорных деталей компрессора высокого давления – направляющих аппаратов.

Направляющий аппарат представляет собой наружное кольцо, в которое набраны в большом количестве лопатки. Количество лопаток на одно кольцо может достигать до 140 шт. Узел работает в условиях повышенной температуры – 450–550°С, а также высокого давления.

Способ изготовления: наружного кольца – раскатка с последующей механической обработкой, лопаток – высокоточная штамповка.

Большие габариты направляющих аппаратов высокого давления – диаметр наружных колец может достигать 2500 мм, а также сложность обработки являются причиной наличия следующих негативных факторов производства:

– высокая трудоемкость изготовления;

– длительный производственный цикл;

– малый КИМ при механической обработке.

Основными элементами камеры сгорания являются средне- и малогабаритные толстостенные детали сложной конфигурации:  различные воспламенители, корпусные детали горелок, а также различные виды завихрителей и смесителей.

В производстве данных деталей необходимо учитывать в первую очередь их условия эксплуатации: рабочая температура достигает 
600–700°С, рабочая среда – смесь продуктов сгорания топлива с воздухом.

Традиционно детали подобного типа получают высокоточным литьем по выплавляемым моделям, с применением ряда последующих операций – сложной механической обработки, сварки, пайки, электроэрозионной обработки и пр.

Недостатками традиционного способа изготовления данных деталей являются следующие факторы:

– большая величина припуска при изготовлении (требуются сложные процессы последующей обработки);

– высокая трудоемкость;

– высокая себестоимость.

Помимо устранения приведенных выше негативных факторов, применение технологии прямого лазерного выращивания позволит получать детали с градиентными свойствами. Для снижения себестоимости изготовления целесообразно одновременное «выращивание» лопаток и сердечника завихрителя из жаропрочного никелевого сплава, а корпуса детали из менее дорогостоящего материала.

На рис. 2 представлена модель завихрителя с указанием зон, в которых необходимо придание поверхности повышенных жаропрочных свойств.

Рис. 2 – Модель завихрителя. Красным цветом указаны зоны, в которых необходимо придание поверхности повышенных жаропрочных свойств

Отдельного анализа в разрезе применяемости технологии прямого лазерного выращивания требуют детали и узлы турбины и сопловой части газотурбинного двигателя.

Основными характерными деталями данной части двигателя являются крупногабаритные корпусные детали. Данные детали характеризуются повышенной рабочей температурой – 550–850°С, при этом внешние габаритные размеры данных деталей могут достигать 
2500 мм.

Традиционными способами изготовления подобных деталей является литье, раскатка, сварка. Основными недостатками существующего производства являются длительный производственный цикл, большие затраты на оснастку, как следствие – высокая себестоимость изготовления.

На рис. 3 представлены узлы статора турбины двигателя НК-36СТ, выбранные в качестве пилотных по реализуемому проекту.

Рис. 3 – Детали турбины двигателя НК-36СТ: а – кольцо наружное 4-ой ступени; 
б – корпус выходной

Эксплуатация данных деталей характеризуется высокой температурой – до 650°С, силовой нагрузкой до 15 тонн, существенной разницей давления на входе и выходе, а также агрессивной рабочей средой – смеси продуктов сгорания топлива с воздухом.

Производство данных деталей сопровождено длительным производственным циклом – до 6 месяцев, высокой трудоемкостью изготовления, низким коэффициентом использования материала, и, вследствие этого, высокой себестоимостью изготовления.

По итогам анализа номенклатуры деталей и узлов двигателя НК-36СТ было отобрано 141 наименование деталей, в производстве которых перспективно применение технологии прямого лазерного выращивания методами гетерофазной порошковой металлургии. Среди отобранных деталей присутствуют как малогабаритные детали сложной геометрии, так и крупногабаритные (диаметром до 2000 мм) корпусные узлы.

Для их изготовления Институтом лазерных и сварочных технологий СПбПУ (ИЛиСТ) разработан типоразмерный ряд технологических установок прямого лазерного выращивания с различными размерами рабочей зоны и кинематическими схемами манипуляторов технологического инструмента (рис. 4).

а) 								б)

в) 							г)

Рис. 4 – Типоразмерный ряд технологических установок прямого лазерного выращивания. Размер рабочей зоны, мм: а) 200×200×150; б) 400×400×250 ; 
в) 650×650×500; г) 2000×2000×1000

Разработка технических требований к технологии прямого лазерного выращивания.

Разрабатываемые технологии и оборудование прямого лазерного выращивания должны обеспечить снижение трудоемкости и производственного цикла изготовления деталей по сравнению с существующими технологиями. Внедрение разрабатываемых технологий и оборудования в производственный цикл изготовления компонентов авиационных двигателей также должно способствовать повышению конкурентоспособности продукции российского авиадвигателестроения за счёт снижения себестоимости и повышения эксплуатационных характеристик.

Технология прямого лазерного выращивания должна обеспечить возможность создания принципиально новых деталей с бионическим дизайном и градиентными эксплуатационными характеристиками, совмещающих в себе свойства двух и более сплавов. Например, деталей с внутренними силовыми элементами и внешними износо- или жаростойкими слоями, которые могут быть получены за один технологический цикл производства. Возможности разрабатываемых технологий и оборудования позволят применять новые подходы к конструированию компонентов авиационных двигателей, создавая изделия с внутренними полостями и каналами сложной пространственной конфигурации. При этом сложность каналов и полостей будет определяться не возможностями литейной технологии и механообрабатывающего оборудования, а конструкторской необходимостью.

Использование метода прямого лазерного выращивания деталей из порошковых материалов должно позволить:

– увеличить скорость изготовления деталей сложной формы;

– создать возможности для изготовления конструкций любой сложности из сталей, труднообрабатываемых жаропрочных никелевых, титановых сплавов, в том числе с градиентными механическими и эксплуатационными характеристиками;

– обеспечить облегчение авиационных двигателей без потери жёсткости путём создания тонкостенных крупногабаритных каркасных и бионических структур;

– изготавливать узлы гидравлических и пневматических систем с оптимальным трактом, который невозможно получить механической обработкой;

– уменьшить себестоимость сложных конструктивных элементов за счет повышения эффективности использования исходного сырья, автоматизации технологического процесса, снижения числа технологических операций.

Использование результатов данного проекта позволит получить следующие экономические эффекты:

– улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции;

– совершенствование технологических процессов с точки зрения снижения издержек производства, повышения производственной безопасности (включая экологическую);

– повышение уровня автоматизации производства;

– обеспечение гибкости производств, сокращение производственного цикла.

Анализ экономической эффективности внедрения технологии прямого лазерного выращивания деталей двигателя НК-36СТ.

Анализ экономической эффективности внедрения разрабатываемой технологии производился сравнением себестоимости изготовления отобранных деталей традиционными способами и с применением технологии прямого лазерного выращивания. Расчет производился исходя из прогнозной программы выпуска двигателей НК-36СТ до 2025 года.

По результатам произведенного анализа себестоимость изготовления комплекта деталей с применением технологии прямого лазерного выращивания в 3 раза меньше, чем себестоимость существующего производства. При этом трудозатраты за счет применения разрабатываемой технологии сокращаются в 5,22 раза.

Расчет затрат на материалы производился исходя из коэффициента использования материала. Для технологии прямого лазерного выращивания принималось значение коэффициента, равное 0,6 (рекомендовано к использованию разработчиком технологии ФГАОУ ВО «СПбПУ»). Данное значение принималось как минимальное для разрабатываемой технологии (коэффициент использования материала может существенно варьироваться в зависимости от вида выращиваемой детали, а также от эффективности  повторного использования металлического порошка в процессе выращивания). При этом коэффициент использования материала в существующем производстве изменяется в диапазоне 0.3–0.85. Стоимость порошковых материалов для прямого лазерного выращивания оценивалась на уровне 6 тысяч рублей за килограмм, в то время как затраты на материалы для существующего производства составляют от 2600 до 8800 рублей за килограмм.

В результате внедрения в производство технологии прямого лазерного выращивания вследствие существенного сокращения количества необходимого оборудования прогнозируется значительное сокращение затрат на оплату труда и энергоресурсы – более чем в 5 раз.

Помимо анализа экономической эффективности, была оценена производственная потребность в комплексах прямого лазерного выращивания исходя из прогнозного производственного плана выпуска двигателей НК-36СТ до 2025 года. На рис. 4 представлен темп роста потребности производства ПАО «КУЗНЕЦОВ» в технологических комплексах прямого лазерного выращивания.

Рис. 4 – Темп роста потребности производства ПАО «КУЗНЕЦОВ» в технологических комплексах прямого лазерного выращивания до 2025 г., шт

Оценка потребности производства производилась с учетом постепенного освоения всей номенклатуры выращиваемых деталей. К 
2020 г. планируется освоение номенклатуры выращиваемых деталей в полном объеме.

Исходя из коэффициента использования материала и темпа освоения номенклатуры выращиваемых деталей был произведен анализ потребности в порошковых материалах на основе никеля. Темп роста потребности производства в порошковых материалах представлен на рис. 5.

Рис. 5 – Темп роста потребности производства в порошковых материалах на основе никеля, тонн в год

С учетом постепенного освоения номенклатуры выращиваемых деталей прогнозируется увеличение потребности производства в порошковых материалах до 18,3 тонн к 2020 году. Начиная с 2021 года, прогнозируется резкое увеличение потребления до 53,2 тонн, что связано с резким ростом планируемого выпуска двигателей НК-36СТ.

По предварительной оценке рассчитанные потребности в порошковых материалах смогут быть обеспечены мощностями отечественных производителей, таких как ОАО «ВИЛС», ФГУП «ВИАМ», ОАО «ПОЛЕМА», ОАО «Композит», при наличии крупнотоннажных заказов.

Выводы

По результатам многостороннего анализа номенклатуры деталей и узлов газотурбинного двигателя НК-36СТ было отобрано 141 наименование деталей, в производстве которых перспективно применение технологии прямого лазерного выращивания. Среди отобранных деталей присутствуют как крупногабаритные корпусные узлы, несущие силовую нагрузку, производство которых характеризуется длительным циклом изготовления и высокой трудоемкостью, так и малогабаритные особоответственные детали, изготовление которых сопряжено с известными трудностями ввиду сложной геометрии и высоких требований к точности обработки. Сделан вывод о необходимости постепенного освоения номенклатуры отобранных деталей к 2020 году.

Был произведен анализ экономической эффективности внедрения в производство ПАО «КУЗНЕЦОВ» технологии прямого выращивания. По результатам анализа был сделан вывод о возможном достижении следующих результатов от внедрения разрабатываемой технологии: снижении себестоимости производства отобранных деталей в 3 раза, а трудоемкости более чем в 5 раз по сравнению с существующим производством.

Была произведена оценка потребности количества разрабатываемых технологических установок прямого лазерного выращивания. С учетом постепенного освоения номенклатуры выращиваемых деталей получено расчетное количество установок в размере 16 единиц для обеспечения выполнения производственной программы выпуска двигателей НК-36СТ и 2 единиц для обеспечения опытного производства.

Была оценена потребность производства ПАО «КУЗНЕЦОВ» в порошковых материалах при условии обеспечения планируемой загрузки мощностей. С учетом постепенного освоения номенклатуры отобранных деталей, потребность в порошковых материалах на основе никеля достигнет прогнозного значения в 53,2 тонны/год к 2021 году.

С целью увеличения положительных эффектов от внедрения в производство ПАО «КУЗНЕЦОВ» разрабатываемой технологии прямого лазерного выращивания необходимо проведение работ по всестороннему исследованию отобранных деталей с целью совершенствования их конструкции путем внедрения принципов бионического дизайна.

Литература

- Туричин Г.А., Земляков Е.В., Поздеева Е.Ю., Туоминен Я., Вуористо П. // Технологические возможности лазерной наплавки с использованием мощных волоконных лазеров // МИТОМ №3, 2012. – 37 с.

- Грабченко А.И., Внуков Ю. Н., Доброскок В. Л. и др. // Интегрированные генеративные технологии: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. А. И. Грабченко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 416 с.

- Зленко М. А., Попович А. А., Мутылина И. Н. // Аддитивные технологии в машиностроении. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2013. – 221 с.

- Латыпов Р. Р., Тереулов Н. Г., Смыслов А. М., Лобанов А. В. // Технология лазерной обработки конструкционных и инструментальных материалов в авиадвигателестроении / Под ред. В. Ф. Безъязычного. – М.: Машиностроение, 2007. 240 с.