УДК 66-965, 66-952

Получение порошков на основе титана для аддитивных технологий

Котляров В.И.1, к.т.н.; Бешкарев В.Т.1, к.т.н.; Карцев В.Е.1, к.т.н.; 
Иванов В.В.1; Гасанов А.А. оглы1, к.х.н.; Южакова Е.А.1;

Козлов Р.Ю.1; Самохин А.В.2, к.т.н.; Фадеев А.А.2; Алексеев Н.В.2, к.т.н.;

Синайский М.А. 2

Kotlyarov Vladimir Ivanovich, Beshkarev Valery Tomasovich, 
Kartcev Valentin Efimovich, Ivanov Vladimir Viktorovich, 
Gasanov Ahmedali Ameraly Ogly, Yuzhakova Elena Andreevna, 
Kozlov Roman Yurevich, Samokhin Andrey Vladimirovich, 
Fadeev Andrey Andreevich, Alekseev Nikolay Vasilevich,

Sinayskiy Mikhail Aleksandrovich

VIKotlyarov@giredmet.ru, VTBeshkarev@giredmet.ru, VEKartsev@giredmet.ru, VlViIvanov@giredmet.ru, AAGasanov@giredmet.ru, ElAYuzhakova@giredmet.ru, rame010@mail.ru, samokhin@imet.ac.ru, fadeevandrei@gmail.com, nvalexeev@yandex.ru, ms18@mail.ru

1АО «ГИРЕДМЕТ»

2ИМЕТ РАН

Аннотация:

Разработана технология получения сферических порошков сплавов на основе металлов IV группы, применяемых в аддитивных технологиях, методом плазменной обработки полигональных порошков.

Ключевые слова:

металлические порошки, аддитивные технологии, гидрирование, дегидрирование, плазменная сфероидизация.

Abstract:

The production technology of spherical powders used in additive technology for group IV metals-based alloys by plasma treatment of polygonal powders has been developed.

Keywords:

metallic powders, additive manufacturing, hydrogenation, dehydrogenation, plasma spheroidization

Реферат

Предложена технологическая схема получения сферических порошков металлов IV группы для аддитивных технологий, включающая гидрирование слитков, их измельчение, классификацию и дегидрирование с заключительной плазменной обработкой. Гидрирование исходных слитков проводят при температуре 450–550°С до достижения удельного количества поглощенного водорода ~500 л/кг. Дегидрирование классифицированных дегидрированных порошков размером менее 40 мкм проводили при температуре, превышающей температуру разложения соответствующих гидридов на 20–30°С. Сфероидизацию полигональных порошков проводили в аргонной, аргоно-водородной плазме, генерируемой дуговым плазмотроном. Степень сфероидизации составляла 96–97%.

Введение

Порошковая металлургия, наряду с другими наукоемкими и энергосберегающими отраслями промышленности, является приоритетным направлением развития современного высокоэффективного производства. Методами порошковой металлургии возможно создание материалов и изделий со свойствами, почти недостижимыми при использовании традиционных металлургических приемов.

Аддитивные технологии (АМ-технологии) или технологии послойного синтеза, основывающиеся на методах порошковой металлургии, на сегодняшний день, одно из наиболее динамично развивающихся направлений машиностроительного производства. Существует большое количество технологий, называемых аддитивными. Объединительным фактором которых является то, что построение деталей происходит путем добавления материала, в отличие от традиционных технологий, в которых изготовление деталей происходит за счет его удаления.

Металлическая 3D-печать позволяет создавать сложные изделия из различных материалов без использования дополнительного обрабатывающего оборудования и с образованием небольшого количества отходов: это значительно экономит ресурсы, время и денежные средства. За счет использования 3D-печати уменьшается вес изделия, а также исключается возможность дефектов, которые могут появиться при традиционных методах изготовления. Уже доказано, что изделия, произведенные с использованием на 3D-принтеров по своим свойствам: плотности, остаточному напряжению, неравновесной микроструктуре, кристаллографической текстуре – в лучшую сторону отличаются от изделий, созданных литейным и деформационными методами [1].

Исходным материалом для промышленной 3D-печати служат композиции различных мелкодисперсных металлических порошков. Основные требования, предъявляемые к порошкам сводятся к их сферичности, определенному гранулометрическому составу, высокой степени химической однородности и пониженному содержанию примесей внедрения (кислорода, водорода и азота). Требование к сферичности порошков обусловлено тем, что такие частицы более компактно укладываются в определенном объеме и обеспечивают текучесть порошковой композиции с минимальным сопротивлением в системах подачи 3D-принтеров.

Существует большое количество методов получения металлических порошков, при этом более 90% всех порошков, применяемых в АМ-технологиях, производят методами диспергирования жидких металлов. Диспергирование (распыление или атомизация) применяется при производстве порошков многокомпонентных сплавов на основе железа, никеля, кобальта и других цветных металлов. В этом случае, высокая скорость кристаллизации (103–105 °С/сек) мелких частиц расплава позволяет достичь равномерного химического состава композиции в основном компоненте сплава. Порошки, полученные с использованием методов диспергирования, имеют форму частиц, близкую к сферической. К основным технологиям диспергирования расплавов относят газовую или центробежную атомизацию.

Технология газовой атомизации предполагает расплавление металла в огнеупорном тигле под действием индукционных токов в условиях вакуума или инертной атмосферы с последующим сливом в управляемом режиме через специальное устройство – распылитель, в котором производится разрушение потока жидкого металла струей инертного газа (аргона или азота), подаваемой под давлением

Технология центробежной атомизации предполагают распыление быстровращающейся расходуемой заготовки за счет расплавления ее торцевой поверхности плазменной струей, генерируемой плазмотроном  или электрической дугой.

Поскольку плавка активных металлов IV группы и сплавов на их основе в керамических огнеупорных тиглях сильно затруднена, то метод газовой атомизации не может быть реализован при производстве порошков для аддитивных технологий. Метод центробежной атомизации исключает контакт расплава с огнеупорами, но при этом для обеспечения требуемого для аддитивных технологий гранулометрического состава (≤40–50 мкм) порошков с выходом годного более 90–95%, скорость вращения расходуемой заготовки должна быть не менее (25–30)∙103 об/мин, что на практике сильно затруднено.

В технической литературе открытого доступа отсутствует достоверная информация, касающаяся технологий получения металлических порошков на основе металлов IV группы и сплавов на их основе, применяемых в аддитивным технологиям. При этом проблема производства качественных порошков из металлов IV группы и сплавов на их основе в РФ практически не решена.

В АО «ГИРЕДМЕТ» накоплен значительный опыт в технологиях производства полигональных порошковых материалов различного назначения.

Изменение морфологии порошков в низкотемпературной плазме, генерируемой в дуговом или индукционном разряде, является эффективным средством для решения задачи получения порошков из металлов IV группы и сплавов на их основе со сферической формой частиц. Использование в качестве исходного материала порошков неправильной формы может значительно удешевить процесс сфероидизации, позволяя получать порошки с размерами ≈ 50 мкм и менее, пригодные к использованию в АМ-технологиях.

В общем виде технологическая схема процесса получения сферических порошков на основе металлов IV группы состоит из последовательного проведения следующих стадий: получение заготовок (слитков) требуемого состава, их гидрирование, обеспечивающее хрупкое состояние исходных слитков, их измельчение в шаровых мельницах и классификация (рассев) порошков, дегидрирование классифицированных порошков и сфероидизация металлических полигональных порошков в термической плазме [2–4].

Сфероидизация полигональных порошков может осуществляется в термической плазме высокочастотного (ВЧ) разряда [5–7] или в электродуговых плазмотронах, применяемых в процессах распыления титановой проволоки при получении сферических порошков [8]. Электротехническое оборудование, используемое для генерации термической плазмы в электродуговых плазмотронах, имеет меньшую стоимость по сравнению с оборудованием для получения ВЧ плазмы, кроме того электродуговые плазмотроны обладают большей единичной мощностью и коэффициентом полезного действия [9].

Целью работы являлось получение сферических порошков на основе металлов IV группы при обработке полигональных порошков, полученных в процессе гидрирования-дегидрирования, в потоке термической плазмы, генерируемой в электродуговом плазмотроне.

Методика проведения экспериментов

Для получения хрупкого состояния, пригодного для измельчения, металлов IV группы экспериментальные слитки титана (ВТ1-00), титановых сплавов (ВТ6, ВТ14 и ВТ20) и сплава (Zr-10 масс.%Ti) подвергались гидрированию. Слитки массой 500 г получали сплавлением чистых материалов или переплавом сертифицированных отходов в вакуумной дуговой печи с нерасходуемым электродом.

Гидрирование слитков и последующее дегидрирование полигональных порошков проводили на установке, созданной в АО «Гиредмет». Установка состоит из трех независимых камер с нагревателями, объединенных общей вакуумной и газораспределительной системами. В качестве источника чистого водорода использовали водородный аккумулятор в виде насыщенной водородом титановой губки. Количество поглощенного при гидрировании водорода контролировали расходомером MASS-VIEV. Процессы гидрирования и дегидрирования проводили в двух других камерах параллельно. Гидрирование экспериментальных слитков проводили в интервале температур 450–550°С до достижения удельного количества поглощенного водорода ~500 л/кг.

Измельчение гидрированных слитков проводили в шаровой мельнице, корпус и рабочие тела которой изготовлены из титана.

Классификацию (рассев) измельченных гидридов проводили с использованием вибрационного ситового анализатора на ситах с размером ячеек 40 и 70 мкм, что обеспечило получение двух партий порошков крупностью (-40) и (+40 -70) мкм. Порошки крупностью более 70 мкм измельчали повторно.

Дегидрирование измельченных порошков проводили путем нагрева в высоком вакууме при температуре превышающей температуру разложения соответствующих гидридов на 20–30°С для предотвращения спекания частиц. Выделяющийся водород высокой чистоты использовали для гидрирования очередных слитков, либо поглощался титановой губкой в водородном аккумуляторе. Окончание процесса определяли по достижению высокого вакуума в камере дегидрирования.

Сфероидизацию дегидрированных полигональных порошков проводили на экспериментальной плазменной установке (ИМЕТ РАН) на базе электродугового генератора термической плазмы с вихревой стабилизацией разряда.

Процесс плазменной сфероидизации заключался в оплавлении или расплавлении в струе плазмы частиц, вводимых в плазменный поток транспортирующим газом. Под действием сил поверхностного натяжения расплавленные частицы порошка приобретали сферическую форму.

Физико-химический анализ исходных и полученных порошков включал:

– изучение распределения частиц по размерам методом лазерной дифракции на анализаторе размера частиц Mastersizer 2000;

– рентгенофазовый анализ на многоцелевом автоматизированном рентгеновском дифрактометре фирмы Bruker;

– анализ газовых примесей в порошках на газоанализаторе ONH836 фирмы «Leco»;

– определение морфологии порошков и размеров частиц с использованием оптической микроскопии (оптический микроскоп Olympus CX31, работающий в режиме светлого поля с высокоскоростной фотокамерой Infinity 1-5) и электронной сканирующей микроскопии (электронный микроскоп Versa 3D (FEI Company).

Полученные в микроскопах изображения частиц обрабатывались с применением программного обеспечения Image Scope Color M, которое позволяло определить диаметр Фере частиц и их коэффициент округлости. Коэффициент округлости рассчитывался как отношение периметра объекта к периметру круга с той же площадью, для сферических частиц данный коэффициент равен 1. Счетная степень сфероидизации порошка при обработке в потоке плазмы определялась как отношение числа сферических частиц к общему количеству частиц на микрофотографии. При определении массовой степени сфероидизации порошка использовались значения эквивалентного объёма (масса) частиц, исходя из их диаметра Фере.

При проведении экспериментов определяли влияние технологических параметров на количество поглощенного водорода изучаемыми металлами, условия их измельчения, обеспечивающие максимальный выход порошков с размерами менее 70 мкм, параметры дегидрирования, обеспечивающие требуемый уровень содержания в порошках водорода, а также технологические параметры плазменной сфероидизации полигональных порошков.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Известно, что перевод из пластичного состояния в хрупкое для многих металлов, в том числе металлов IV группы, характерен при образовании соответствующих гидридов. Образование гидридов металлов происходит при растворении в них газообразного водорода.

При проведении гидрирования было выявлено заметное влияние микроструктуры исходных слитков на скорость поглощения водорода. Установлено, что крупнозернистая дендритная микроструктура повышает эффективность гидрирования (скорость поглощения водорода) на 25–30%. Формирование подобной структуры обеспечивали регламентируемым теплоотводом при дуговом переплав исходных компонентов сплавов.

Контроль количества поглощенного водорода позволял управлять составом получаемых гидридов в широком диапазоне концентраций: от TiH1.92 до TiH1.65. Установленная зависимость состава гидридов от количества поглощенного водорода, а следовательно их хрупкость, позволяла оптимизировать условия измельчения, минимизируя количество фракции крупностью менее 10 мкм, негативное влияние которой было установлено в дальнейших исследованиях при плазменной сфероидизации.

Технологические параметры гидрирования титана (α), а также сплавов на его основе ВТ6 (α+β), ВТ14 (α+β), ВТ20 (псевдо-α) и сплава Zr+(10% масс)Ti имеют близкие количественные, температурные и временные значения.

Методом дифференциального термического анализа определены тепловые эндотермические эффекты реакций разложения гидридов изучаемых сплавов, что позволило оптимизировать условия дегидрирования измельченных и классифицированных порошков, предотвращая их спекание.

На рис. 1 приведен внешний вид полигональных порошков гидридов (а) и дегидридов (б) на примере сплава ВТ6. Внешний вид аналогичных порошков других составов практически не имеет отличий.

а	б

Рис. 1 – Внешний вид порошков гидрида (а) и дегидрида (б) сплава ВТ6

Характерное распределение размеров частиц полигональных дегидрированных порошков сплава ВТ6, приведенное на рисунке 2, аналогично распределению соответствующих гидридных порошков практически для всех изучаемых систем.

Рис. 2 – Распределение размеров частиц порошка дегидрида сплава ВТ6

Схема экспериментальной установки плазменной сфероидизации представлена на рис. 3. Экспериментально исследовали влияние следующих технологических параметров на степень сфероидизации исходных порошков: расход плазмообразующего газа, полезная энтальпия плазменной струи, расход обрабатываемого порошка, схемы ввода газодисперсного потока в струю плазмы.

Экспериментальные исследования проводили в следующих диапазонах значений параметров процесса:

– полезная мощность плазмотрона, кВт 				10–15;

– расход плазмообразующего газа, нм3/час			1,4–1,8;

– расход обрабатываемого порошка, г/мин			1–7

– расход транспортирующего газа, нм3/час			0,3–0,8.

Сфероидизацию порошков металлов IV группы проводили в потоке аргона и аргоно-водородных смесей при объемном содержании водорода 0-20%. Присутствие водорода в аргоне позволяло повысить мощность плазмотрона за счет возрастания величины полезной энтальпии плазменного потока, но при этом не является необходимым условием осуществления процесса сфероидизации. Необходимые значения удельной энтальпии, например, аргоно-гелиевой плазмы, могут быть достигнуты при использовании иных конструкций плазмотрона.

Рис. 3 – Схема установки плазменной сфероидизации

1 – электродуговой  плазмотрон; 2 – камера смешения исходного сырья с плазменной струей; 3 – реактор; 4 – фильтр; 5 – порошковый питатель; 6 – источник питания плазмотрона; 7 – стенд КИП; 8 – система газообеспечения; 9 – система водообеспечения; 10 – кран выгрузки; 11 – сборник продукта

Проведенные исследования плазменной обработки полигональных порошков титана, сплавов на его основе, а также на основе циркония показали, что применяемые режимы и схемы подходят для получения сферических порошков для аддитивных технологий. Внутренняя структура однородна, поры отсутствуют. Результаты элементного анализа полученные методом рентгеновской энергодисперснионной спектроскопии сфероидизированных частиц титанового сплава ВТ6 показали равномерное распределение элементов Ti, Al, V при сохранении соотношения этих элементов.

Результаты расчета степени сфероидизации и анализ дисперсного состава порошка титана представлен в таблице 1.

В результате проведенных исследований по плазменной обработке порошка титана фракцией менее 40 мкм установлена возможность получения сферического порошка со степенью сфероидизации до 96–97%.  Внешний вид сфероидизированного порошка представлен на рис. 4.

Таблица 1

Статистическая информация о распределении и форме частиц 
сфероидизированного порошка

| Измеряемый признак |  | Способ определения | Среднее значение | Диапазон значений | Среднеквадратическое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний диаметр (Фере) |  | Среднее из длин проекций на 64 оси | 18,0 мкм | 6-45 мкм | 7,4 мкм |
| Средний диаметр |  | Лазерная дифракция | 15,3 мкм | 8-57 мкм | - |
| Коэффициент округлости |  | Отношение периметра объекта к периметру круга с той же площадью | 1,01 | 1-1,35 | 0,036 |
| Содержание сферических частиц | Кол. % | Статистическая обработка микрофото (около 600 частиц) | 96,7% |  |  |
|  | Площ. % |  | 92,3% |  |  |
|  | Масс. % |  | 85,8% |  |  |
| Распределение размеров частиц сферического порошка |  |  |  |  |  |

Рис. 4 – Внешний вид сферических порошков

Результаты полученные при плазменной обработке сплава ВТ6, а также сплава Zr+(10% масс)Ti аналогичны результатам, полученным при сфероидизации титанового порошка ВТ1-00.

Выводы и рекомендации

1. Установлена возможность получения сферических порошков для аддитивных технологий из сплавов на основе металлов IV группы (титана и циркония) путем последовательного проведения технологических операций: получения исходных слитков с регламентированной структурой; их гидрирования; измельчения, классификации; дегидрирования и плазменной сфероидизации.

2. Оптимизированы параметры процессов гидрирования, измельчения и дегидрирования на основании установленной зависимости состава гидридов металлов IV группы от количества поглощенного водорода.

3. Комплекс проведенных исследований позволил установить, что обработка полигональных порошков в потоке термической плазмы обеспечивает получение сферических порошков с размерами (-40) и 
(+40 -70) мкм со счетной степенью сфероидизации более 96%, при среднем коэффициенте округлости 1,01.

4. Сферические порошки обладают плотной, бездефектной микроструктурой, однородной по химическому составу. Насыпная плотность порошков составляет ~3 г/см3 при среднем значении текучести не более 42–45 сек, что соответствует импортным аналогам.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Уникальный идентификатор RFMEFI57915X0126).

Литература

1. T. Horn. Overview of current additive manufacturing technologies and selected applications. Science Progress, 2012, v. 95, p. 255-82.

2. H. Angelo Powder metallurgy: science, technology and application. New Dehli, Prentice-Hall of India Pvt.Ltd ,2008, 312 p.

3. Ma Qian, F.H. Froes. Titanium Powder Metallurgy. Science, Technology and Applications. Boston, Elsevier Inc. 2015, 648 p.

4. F.H. Froes. Titanium Powder Metallurgy: A Review – Part 1. Advanced Materials & Processes Magazin, Volume 170, Issue 9, September 2012, pp. 16–23.

5. Sangsun Yang, Ji-Na Gwak, Tae-Soo Lim, Yong-Jin Kim and Jung-Yeul Yun. Preparation of Spherical Titanium Powders from Polygonal Titanium Hydride Powders by Radio Frequency Plasma Treatment. Materials Transactions, Vol. 54, No. 12, (2013), pp. 2313–2316.

6. X.LU, J.B. Tong, C.C. Liu, X.H. Qu.  Fabrication of Micro-fine Spherical TiAl-Nb Alloy Powders Based on Reaction Synthesis and Plasma Spheroidization. International Titanium Powder Processing, Consolidation and Metallurgy Conference, Hamilton, New Zealand, 2013, paper 12.2.

7. Vert R., Pontone R., Dolbec R., Dionne L., Boulos M.I.  Induction plasma technology applied to powder manufacturing: example of titanium-based materials. 22nd International Symposium on Plasma Chemistry, 2015, Antwerp, Belgium, P-II-7-32.

8. Raymor AP&C: Leading the way with plasma atomised Ti spherical powders for MIM. Powder Injection Moulding International, 2011, Vol. 5, No. 4, pp. 55–57.

9. Туманов Ю.Н. Плазменные, высокочастотные, микроволновые и лазерные технологии в химико-металлургических процессах. М., Физматлит, 2010, 968 стр.