УДК: 621.745.5:669.018.44

Влияние технологических параметров процесса селективного лазерного сплавления на формирование структуры жаропрочного никелевого сплава

Influence of technological parameters of process of the selection laser fusing on forming of structure of heat resisting nickel alloy.

Чабина Е.Б., к.т.н, Филонова Е.В., Раевских А.Н.

Chabina E.B, Filonova E.V., Raevskih A.N.

chabinaeb@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Проведено исследование структуры жаропрочного сплава системы Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Mo-Nb после селективного лазерного сплавления (СЛС) и выявлены чувствительные к энерго-скоростным параметрам лазерного сплавления элементы структуры. Установлены зависимости изменения геометрических параметров и дефектности структуры материала после СЛС от фракционного состава порошка, мощности, скорости и среды СЛС, которые будут использованы при отработке технологических режимов СЛС.

Ключевые слова:

селективное лазерное сплавление, структура, поры, трещины.

Abstract:

Research of structure of hot strength alloy of Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Mo-Nb system after the selective laser melting (SLM) is conducted and elements of structure sensitive to power-speed laser melting are revealed. Dependences of change of geometrical parameters and deficiency of structure of material after SLM from fractional structure of powder, capacity, speed and the SLM environment which will be used at working off of the SLM technological modes are established.

Keywords:

selective laser melting, structure, pores, cracks.

Введение

Применение аддитивных технологий и, в частности, селективного лазерного сплавления (СЛС), способно снизить трудоемкость изготовления деталей сложной формы в 20-30 раз по сравнению с традиционными технологиями литья и деформации. Данная технология позволяет обходиться без специальной оснастки (пресс-форм, керамических форм для литья по выплавляемым моделям и т.п.), а также минимизировать последующую механическую обработку [1 - 3]. С помощью технологии СЛС можно получать детали сложной формы из материалов, склонных к растрескиванию при литье, недеформируемых материалов и др. Однако получение бездефектного материала по технологии СЛС, пригодного для использования при производстве деталей ответственного назначения, требует понимания механизмов формирования структуры в процессе СЛС, определения оптимальных стратегии и параметров сканирования, обеспечивающих минимальный уровень внутренних напряжений, дефектов (пор, трещин) и оксидных включений в зависимости от чистоты и фракционного состава исходного порошка [4 - 6].

Свойства материала в большой степени определяются его структурой. Поэтому для получения материала с заданными свойствами требуется уметь получать заданную структуру, которая их обеспечит. Формирование структуры материала при СЛС происходит в условиях, которые сильно отличаются от технологических процессов традиционной металлургии. Поэтому хорошо отработанные известные технологические приёмы формирования структуры жаропрочных никелевых сплавов для материала, полученного СЛС, можно применять ограниченно.

Целями  исследования  являются:

установление механизмов влияния фракционного и химического состава  исходного порошка на количество оксидных и неметаллических включений в синтезированном металле;

формирование требований к металлопорошковым композициям для СЛС;

создание научных основ управления процессами формирования структуры при селективном лазерном сплавлении в зависимости от характеристик исходного порошка, а также энерго-скоростных параметров лазерного сплавления.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили на жаропрочных никелевых сплавах системы Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Mo-Nb. Исходный металлический порошок получали путём атомизации на установке HERMIGA10/100VI, имеющей основной рабочий диапазон частиц 10-100 мкм, в атмосфере аргона при температуре расплава 1630 °С. Рассев порошка осуществляли в промышленном виброгрохоте Concept Laser QM Powder. Отделение тонкой (менее 10 мкм) фракции проводили в газо-динамическом сепараторе (классификаторе) установки HERMIGA10/100 VI. Исследование фракционного состава полученных порошков проводили на лазерном анализаторе размеров частиц Analizette 22 фирмы Fritsch.

Селективное лазерное сплавление порошка жаропрочного никелевого сплава системы Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Mo-Nb проводили в установке Concept Laser M2 Cusing (Германия), оснащенной Yb:YAG оптоволоконным лазером с диодной накачкой мощностью 400 Вт и длиной волны 1069 нм, с рабочим пространством зоны построения 250х250х280 мм.

Для определения факторов, влияющих на формирование структуры на образцах  размером 10х10х10 мм, варьировали следующими параметрами: мощность лазера, скорость сканирования, тип штриховки. Химический состав (массовую долю элементов) исходных шихтовых заготовок, порошка и образцов после СЛС определяли рентгенофлюоресцентным методом анализа на спектрометре S4 Explorer. Определение содержания азота и кислорода проводили по ГОСТ 17745 на газоанализаторе LECO ТC 600, содержания серы и углерода – на анализаторе CS600 фирмы Leco.

Исследование структурного состояния порошков и образцов после СЛС и ГИП проводили с использованием следующих методов: качественной и количественной оптической микроскопии для определения объёмной доли пор и микротрещин в образцах после СЛС и ГИП на металлографическом комплексе фирмы «Leica»; сканирующей лазерной микроскопии для количественной оценки рельефа поверхности образцов на конфокальном лазерном сканирующем микроскопе OLYMPUS LEXT OLS3100; растровой электронной микроскопии для исследования поверхности и микроструктуры порошков образцов после СЛС (растровый электронный микроскоп JSM-6490LV с приставкой для микрорентгеноспектрального анализа INCA450).

Результаты и их обсуждение

Проведено исследование зависимости дефектов строения гранул от фракционного состава  (от 10 до 83 мкм) исходного металлического порошка жаропрочного сплава системы Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Mo-Nb. Установлено, что количество дефектов строения гранул увеличивается с увеличением их размеров. Большинство гранул имеют правильную сферическую форму. На поверхности дефектных гранул наблюдаются сателлиты,  аморфный панцирь, поры. Гранулы имеют дендритное строение, характерное для литой структуры материала. В гранулах наблюдаются газовые поры округлой формы и поры, образованные в результате усадочных процессов, расположенные в междендритных областях.

Определены характеристики насыпной плотности исходного порошка жаропрочного сплава системы Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Mo-Nb двух размерных фракций. Показано, что при свободной насыпке насыпная плотность порошка фракции 10-63 мкм (4.359 г/мл) выше, чем у порошка фракции 10-50 мкм (4.25 г/мл). В случае насыпки с утрамбовкой разница между величинами плотности увеличивается: 5.227  и 4.927 г/мл соответственно. Удельная пористость насыпки выше у порошка фракции 10-50 мкм (0.109 мл/г при свободной насыпке; у порошка фракции 10-63 мкм – 0.071 мл/г). Полученные результаты можно объяснить тем, что в порошке фракции 10-63 мкм присутствуют гранулы более широкого размерного диапазона, что открывает возможность более плотной упаковки при насыпке. Более плотная насыпка порошка позволяет получить в СЛС материале меньшее количество дефектов в виде несплошностей (несплавлений).

Полученные результаты показывают, что с увеличением размера исходных гранул с одной стороны растёт количество дефектов в  них, что отрицательно сказывается на дефектности материала после СЛС, а с другой стороны – растёт насыпная плотность порошка, что положительно влияет на структуру материала после СЛС. Задачу определения оптимальной размерной фракции исходного порошка для получения деталей из жаропрочного сплава системы Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Mo-Nb с минимальным количеством дефектов методом СЛС нельзя считать решённой полностью, требуются дальнейшие исследования.

Показано, что в порошке с повторно используемыми гранулами присутствует большее количество дефектных и расколотых гранул неправильной формы, имеются гранулы с окисленной поверхностью. Содержание  кислорода и азота в порошке с повторно используемыми гранулами повышено по сравнению с новым порошком. Добавление в исходный порошок гранул после СЛС для повторного использования повышает дефектность получаемого материала. Количество пор и трещин в материале, полученном из повторно используемых гранул, увеличивается по сравнению с материалом, полученным из новых гранул, с 0.08 до 2.11 % и с 0.58 до 1.58% соответственно.

По результатам химического анализа исходного порошка жаропрочного сплава системы Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Mo-Nb и образцов материала, полученного с помощью СЛС, установлено, что содержание основных легирующих элементов и примесей в ходе СЛС практически не изменяется. Уменьшение содержания алюминия с 5.67 до 5.40 % масс. можно объяснить образованием окислов алюминия при СЛС. Увеличивается содержание азота в синтезированном материале по сравнению с исходным порошком, что объясняется проведением процесса СЛС в атмосфере азота. Содержание азота в синтезированном материале зависит от энерго-скоростных параметров лазерного сплавления.

Все образцы (размером 10х10х10 мм) после СЛС имеют шероховатую поверхность, на которой наблюдаются микротрещины и окислы (преимущественно алюминия). Шероховатость боковой поверхности практически не зависит от типа штриховки, мощности лазера и скорости штриховки. Ширина, глубина штрихов и расстояние между штрихами, определённые в плоскости штриховки, зависят от мощности лазера и скорости сканирования.

Проведено исследование изменения структуры материала после СЛС для выявления элементов структуры, чувствительных к энерго-скоростным параметрам лазерного сплавления. Микроструктура всех образцов идентична и отличается геометрическими размерами структурных составляющих, пор и трещин. В структуре внутри образцов наблюдается окислы алюминия, которые располагаются, в основном, по линиям ванн сплавления, по границам фрагментов, а также около трещин (рис. 1). Такое расположение и морфология оксидов (в виде полумесяцев) позволяют предположить, что оксиды образуются на поверхности образца и при следующем проходе лазера остаются внутри. После ГИП оксиды сохраняются в материале.

10 мкм

500 мкм

а                                                         б

в                                                             г

Рисунок 1. Трещины (а, г) и окислы (б, в) в структуре материала после СЛС. Трещины и окислы показаны стрелками.

Установлены закономерности изменения количественных параметров структуры материала, полученного методом СЛС, в зависимости от энерго-скоростных и технологических параметров процесса СЛС.  С увеличением мощности лазера от 160 до 190 Ватт объёмная доля пор растёт, а их средний диаметр увеличивается. При дальнейшем повышении мощности лазера до 200 Ватт, объёмная доля пор снижается, а их средний размер практически не изменяется. С увеличением мощности лазера от 160 до 190 Ватт объёмная доля трещин сначала снижается, проходя через минимальное значение, а затем растёт. При постоянной мощности лазера с увеличением скорости сканирования от 600 до 1000 мм/сек объёмная доля трещин в материале, полученном СЛС, уменьшается.

Показано, что в образцах, синтезированных в аргоне, объёмная доля и размер пор выше, чем в образцах, синтезированных в среде азота. Также показано, что трещин в образцах, синтезированных в среде аргона, больше, чем в образцах, синтезированных в среде азота, практически во всем диапазоне режимов СЛС. Установлено, что для образцов, полученных методом СЛС в среде аргона (за исключением образца, полученного при максимальной мощности лазера 370 Вт), объёмная доля пор и их размер уменьшаются после ГИП.

Заключение

Полученные закономерности изменения количественных параметров структуры материала, полученного методом СЛС, будут использованы для установления закономерностей формирования структуры при СЛС металлических порошков и изучения механизмов образования дефектов (пор, трещин) и оксидных включений в синтезированном материале, что важно для отработки технологических режимов получения материалов с заданными свойствами.

Литература:

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3-33

- Смуров И.Ю., Мовчан И.А., Ядройцев И.А., Окунькова А.А., Цветкова Е.В., Черкасова Н.Ю. Аддитивное производство с помощью лазера // Вестник МГТУ «Станкин». 2011. Т. 2. № 4. С. 144-146.

- Евгенов А.Г., Рогалев А.М., Неруш С.В., Мазалов И.С. Исследование свойств сплава ЭП648, полученного методом селективного лазерного сплавления металлических порошков //Труды ВИАМ. 2015. №2. ст.02 (viam-works.ru)

- А.Г. Евгенов, С.В. Неруш, С.А. Василенко. Получение и опробование мелкодисперсного металлического порошка высокохромистого сплава на никелевой основе применительно к лазерной LMD-наплавке // Труды ВИАМ. 2014. №5. С.1

- С.В. Неруш, А.Г. Евгенов. Исследование мелкодисперсного металлического порошка жаропрочного сплава марки ЭП648-ВИ применительно к лазерной LMD-наплавке, а также оценка качества наплавки порошкового материала на никелевой основе на рабочие лопатки ТВД // Труды ВИАМ. 2014. №3. С.1

- С.В. Неруш, А.Г. Евгенов, А.С. Ермолаев, А.М. Рогалев. Исследование мелкодисперсного металлического порошка жаропрочного сплава на никелевой основе для лазерной LMD наплавки //  Вопросы материаловедения. 2013. № 4 (76). С. 98-107.