Новый термопластичный материал с пониженной пожарной

опасностью для FDM-технологии

Платонов М.М. 1; Петрова Г.Н. 1; Ларионов С.А. 1; Барботько С.Л. 1

1ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

В докладе описаны основные этапы разработки, исследование характеристик пожарной опасности и основные физические и реологические свойства нового материала на основе поликарбоната. Материал предназначен для переработки с использованием FDM (послойная укладка расплавленной полимерной нити) технологии аддитивного синтеза.

Ключевые слова:

FDM технология, поликарбонат, антипирен, горючесть, кислородный индекс.

Реферат:

На основе поликарбоната с использованием модификаторов реологических свойств и антипиренов предложена и исследована новая композиция для FDM технологии. Изучено влияния концентрации антипирена на характеристики пожарной опасности (интенсивность тепловыделения, кислородный индекс, горючесть, дымообразование). Показана эффективность введения антипиренов в рецептуру разрабатываемых композиций и установлены зависимости характеристик пожарной опасности, теплофизических, реологических и физико-механических свойств от концентрации антипирена. Изучено влияние технологии переработки на физико-механические свойства разработанных композиций (в сравнении с материалами, рекомендованными предприятиями-изготовителями оборудования). Показано, что прочность при растяжении для образцов, изготовленных из разработанной композиции методом послойного синтеза на 3D принтере, сохраняется на уровне 59% по сравнению с образцами, изготовленными традиционным методом литья под давлением, модуль упругости при растяжении – на уровне 67 %, что находится на уровне зарубежных аналогов.

Проблема создания новых термопластичных полимерных материалов с пониженной пожарной опасностью, бесспорно, является актуальной, в связи с активным внедрением данных материалов во все сферы деятельности человека, в том числе в области, где требования к пожаробезопасности являются определяющими (например, авиастроение, ракетно-космическая техника, автомобилестроение). С другой стороны, помимо классических методов переработки термопластов, таких как, литье под давление и экструзия, в последнее время активно развиваются аддитивные технологии переработки термопластов. Например, FDM технология, которая основана на принципе послойного построения объектов, укладкой расплавленной термопластичной нити.

В технологии FDM исходный материал в виде полимерной нити непосредственно проталкивается через печатающую головку, в которой происходит нагрев материала выше точки перехода в вязкотекучее состояние. Затем, через тончайшее сопло, расплав материала по заданной программе образует слой, и таким образом, слой за слоем, происходит построение объекта. Как правило, в конструкции печатающей головки FDM принтера, термопластичная нить выступает не только в качестве материала для построения изделия, но и в качестве поршня, которым осуществляется продавливание материала через печатающую головку. Таким образом, для обеспечения равномерности «выталкивания» материала из печатающей головки, термопластичная нить должна обладать стабильностью диаметра. Кроме того, для FDM материалов становятся крайне важными вопросы реологии расплава, теплофизические свойства, усадка.

Для придания материалу пониженной пожарной опасности, были проведены комплексные исследования по изучению системы термопласт-антипирен: изучена совместимость с матрицей, влияние на реологию и теплофизические характеристики композиции, изучены основные характеристики пожарной опасности (интенсивность тепловыделения, кислородный индекс, горючесть, дымообразование) материала и т.д. Важно отметить, что в настоящее время в России не производятся материалы для FDM технологии, имеющие пониженную пожарную опасность. Осуществляется лишь выпуск материалов на основе полилактида, АБС-пластика и полиамидов, причем стоимость материалов может превышать стоимость аналогичных материалов для классических методов переработки на 1-2 порядка. На рынке практически отсутствуют материалы с уникальными свойствами: с пониженной пожарной опасностью, с антистатическими свойствами, термоэластопласты.

Можно выделить следующие основные виды термопластов для FDM технологии:

– Полилактид (Полимолочная кислота) – один из наиболее широко используемых термопластов для 3D печати. Отличительной особенностью полилактида является его экологичность выраженная в способности к биодеструкции, в то же время, это свойство обуславливает его недолговечность. Одним из наиболее важных факторов для применения в 3D-печати служит его низкая температура плавления – всего 170–180°C, что способствует относительно низкому расходу электроэнергии и низкой степени деструкции в процессе переработки.

– ABS-пластик – самый дешевый материал из используемых в FDM технологии. ABS-пластик устойчив к влаге, кислотам и маслу, имеет достаточно высокие показатели термоустойчивости – от 90°C до 110°C. К недостаткам материала можно отнести его низкую светостойкость. И высокую степень усадки – при охлаждении материал может потерять до 0,8% объема.

– Полиамиды (618, 66 и др.) также активно применяются в сфере аддитивного производства, при этом цены на данный материал в несколько раз выше, чем на полилактид и АБС-пластик. Ввиду низкой вязкости расплава полиамидов, объекты изготовленные методом FDM, имеют высокие характеристики межслоевой когезии, и высокие прочностные характеристики. К недостаткам полиамидов можно отнести высокое влагопоглощение, насыщение материала влагой отрицательно сказывается на точности и характеристиках моделей, кроме того для материала характерны высокие степени усадки.

– Полисульфоны – высокопрочные термопласты, активно применяемый в авиационной промышленности. Материал имеет прекрасную химическую и тепловую устойчивость и практически не горит. При всех своих достоинствах, полисульфоны редко используется в 
3D-печати ввиду высокой температуры переработки, достигающей 370°С. Такие температуры не под силу большинству настольных принтеров. В настоящее время единственным активным пользователем материала является компания Stratasys, предлагающая промышленные установки Fortus.

Так же, известно применение в 3D печати полиэтилена, полипропилена, полистирола, полиэтилентерефталата, но ввиду ряда особенностей данные материалы не получили распространение в 3D печати.

Зачастую, ко многим полимерным материалам, активно используемым в машиностроении, предъявляются требования к их пожарной опасности. Среди известных материалов для FDM 3D печати, только полисульфоны относятся к группе самозатухающих (не поддерживающих горение).

При рассмотрении классического «термопластичного треугольника» (рис. 1) наиболее сбалансированным комплексом свойств, для создания пожаробезопасной FDM композиции, обладают поликарбонаты.

Рис.1 – Классификация термопластичных полимеров

Поликарбонаты (ПК) привлекательны за счет своей высокой прочности и ударной вязкости. Но для разработки на основе поликарбоната пожаробезопасного материала для FDM технологии, требуется его существенная модификация:

– снижение высокой вязкости расплава. Высокая вязкость расплава полимера, требует переработки при достаточно высоких температурах (выше 290°С), причем при данных температурах наблюдается начало деструкции материала, одним из продуктов которой является Бисфенол А, который в 2010 году был официально признан вредным для здоровья.

– снижение влагопоглощения влагопоглощения;

– придание материалу пожаробезопасных свойств.

Модификация поликарбоната осуществлялась как технологическими, так и антипирирующими добавками. В качестве технологической добавки был использован термопластичный полиэфир, который имеет низкую вязкость расплава. При введении в поликарбонат, происходит его равномерное распределение по всему объему полимера, что позволяет снизить не только эффективную вязкость системы, но и температуру переработки. В качестве антипирирующих добавок были исследованы как фосфор, так и бромсодержащие антипирены: фосфат меламина и декабромдифенилоксид соответственно.

Изучено влияние антипиренов на пожаробезопасные (горючесть) и механические (прочностные и деформационные) свойства поликарбоната. Результаты исследований, приведенные в таблицах 1 и 2. Показано, что и ДБДФО, и фосфат меламина способствуют снижению горючести ПК: продолжительность остаточного горения композиций колеблется в пределах (1,0–2,6) с, т.е. композиции являются самозатухающими. Однако следует отметить, что введение антипиренов в ПК приводит к снижению деформационных свойств композиций.

Таблица 1

Влияние антипиренов на горючесть поликарбоната

| Композиция | Категория | ### Время остаточного горения, с |
| --- | --- | --- |
| ПК | Сгорающий | 28,0 |
| ПК + 3 % ДБДФО | Самозатухающий | 1,0 |
| ПК + 3 % Фосфат меламина | Самозатухающий | 2,6 |

Таблица 2

Влияние антипиренов на механические свойства поликарбоната

| Композиция | Прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Предел текучести при разрыве, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК | 48,5 | 75,0 | 53,0 |
| ПК + 3 % ДБДФО | 45,5 | 63,0 | 49,0 |
| ПК + 3 % Фосфат меламина | 44,0 | 60,0 | 50,0 |

Результаты комплексного влияния антипирена и модифицирующей добавки на физико-механические и пожаробезопасные свойства поликарбоната приведены в таблице 3.

Таблица 3

Физико-механические и пожаробезопасные свойства композиций 
на основе поликарбоната

| Наименование показателей |  | ПК | ПК+10% полиэфир+5% ДБДФО |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура размягчения по ВИКа, °С |  | 152 | 123 |
| Прочность при растяжении, МПа | 20°С | 48,5 | 43,3 |
|  | 80°С | 33,2 | 31.7 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 20°С | 75,0 | 71,2 |
|  | 80°С | 80,1 | 88.5 |
| Предел текучести при разрыве, МПа | 20°С | 53,0 | 56,8 |
|  | 80°С | 35,4 | 37,8 |
| Относительное удлинение при пределе текучести, % | 20°С | 7,6 | 11,0 |
|  | 80°С | 8,1 | 11,5 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин |  | 5,8 | 10,2 |
| Время остаточного горения, с |  | 47 | 3 |
| Категория горючести |  | сгорающий | самозатухающий |
| Кислородный индекс |  | 26 | 31 |

Температуру размягчения по ВИКа определяли в соответствии с ГОСТ 15065, механические свойства – по ГОСТ 11262. Изучение ПТР проводили при температуре 250°С. Как видно из таблицы все композиции имеют по сравнению с исходным поликарбонатом более высокую текучесть: ПТР повысился более чем в 2,5 раза при введении добавок. Композиция, содержащая модифицирующую добавку – полиэфир и антипирен, является самозатухающей, отвечает требованиям АП-25 по пожаробезопасности. Также показано, что все исследованные материалы при повышенных температурах испытаний ведут себя как обычные термопласты, то есть при повышении температуры испытания несколько снижаются прочностные и повышаются деформационные свойства материала, однако для композиций, содержащих модифицирующие добавки, эти зависимости выражены более ярко по сравнению с исходным поликарбонатом. Однако даже при температурах испытания 80°С, прочность для всех композиций остается на достаточно высоком уровне.

Для окончательного уточнения состава термопластичных композиций в плане количества вводимого антипирена было исследовано влияние концентрации антипирена на характеристики пожарной опасности (горючесть, дымообразование, кислородный индекс, интенсивность тепловыделения) разрабатываемого материала. Исследование пожаробезопасных характеристик термопластичных композиций с различным содержанием антипирена проводили на образцах, изготовленных способом прямого прессования на лабораторном прессе с последующей вырубкой при комнатной температуре до необходимого размера.

Испытания по определению характеристик горючести (табл. 4) термопластичных композиций проводили в камере АА07 в соответствии с требованиями АП 25 Приложение F Часть I, ОСТ1 90094. Сущность метода заключается в воздействии пламени горелки на образец в течение заданного времени и установлении нормируемых характеристик после удаления источника воспламенения. Контролируемые параметры: продолжительность остаточного (самостоятельного) времени горения и/или тления образца, длительность горения падающих капель, длина прогорания, скорость распространения пламени по поверхности материала. Установлено, что в исходном состоянии обе композиции являются сгорающими. Введение антипирена позволяет снизить продолжительность остаточного горения с 22 до 1-3 с у композиции на основе поликарбоната и с 14 до 3-6 с у композиции на основе полиамида и осуществить переход из класса сгорающих материалов в самозатухающие.

Таблица 4

Зависимость горючести поликарбоната от содержания антипирена

| Исходные компоненты | Толщина образца, мм | Продолжи-тельность экспозиции пламенем горелки, с | Продол-житель-ность остаточ-ного го-рения, с | Длина обугли-вания, мм | Про-должи-тель-ность горения капель, с | Клас-сифи-кация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90% ПК + 10% полиэфир | 2,23 | 12 | 22 | - | - | Сгора-ющий |
| 85% ПК + 10% полиэфир + 5% ДБДФО | 2,21 | 12 | 3 | 8 | 0 | Само-затуха-ющий |

Испытания по определению характеристик дымообразования (табл. 5) проводили в дымовой камере SD1C (фирма «GOVMARK», США) в соответствии с требованиями АП 25 Приложение F часть V, ГОСТ 24632.

Таблица 5

Зависимость дымообразования термопластов от содержания антипирена

| Исходные компоненты | Толщина, мм | Режим испытания | Показатели дымообразования, сред. |  |  | Группа дымообразо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д2 | Д4 | Дмакс |  |
| 90% ПК + 10% полиэфир | 2,12 | горение | 11-21 | 29-41 | 90-98 | III группа среднедымя-щий |
|  |  | пиролиз | 2-5 | 10-14 | 53-65 |  |
| 85% ПК + 10% полиэфир + 5% ДБДФО | 2,13 | горение | 43-72 | 87-134 | 193-194 | III группа среднедымя-щий |
|  |  | пиролиз | 5-8 | 16-23 | 100-103 |  |

Сущность метода состоит в определении удельной оптической плотности дыма при термическом разложении образца материала на основании измерения интенсивности светового потока, проходящего через задымленное пространство в испытательной камере. Испытания проводили по двум режимам: пламенного горения и тления. В режиме пламенного горения на образец действуют тепловое излучение печи и пламя газовой горелки, в режимах тления – только тепловое излучение. Испытания проводили при тепловом потоке на образец, равном 25 кВт/м2. Контролируемые параметры: оптическая плотность дыма за 2, 4 мин и максимально достигаемая в процессе эксперимента. Из таблицы 8 видно, что все композиции входят в III группу – группу среднедымящих материалов: показатели дымообразования не превышают максимального значения для данной группы – 200 усл. ед. Но указанные показатели несколько увеличиваются при введении антипирена, что является логичным – известно, что бромсодержащие антипирены повышают содержание дыма в композиции. Однако это не отражается на категории (группе) по дымообразованию.

Значения кислородного индекса образцов определялись на установке фирмы – Fire Testing Technology Limited‖, Великобритания. Сущность метода заключается в определении минимальной концентрации кислорода в потоке смеси кислорода с азотом, необходимой для поддержания процесса горения образца. Определение КИ производится с помощью специальных измерительных приборов, в которых горение испытуемого материала осуществляется в контролируемой по составу кислородно-азотной среде, обычно при атмосферном давлении и нормальной температуре. При определении кислородного индекса находится минимальная концентрация кислорода в потоке кислородно-азотной смеси, при которой наблюдается самостоятельное горение вертикально расположенного образца, зажигаемого сверху. Из полученных результатов (табл. 6) видно, что оптимальным количеством антипирена для композиции на основе поликарбоната является 5–10%, так как в соответствии с требованиями АП-25 значение кислородного индекса должно превышать 27%.

Таблица 6

Влияние содержания антипирена на кислородный индекс

| Исходные компоненты | Толщина образца, мм | Концентрация кислорода, % |
| --- | --- | --- |
| 90% ПК + 10% полиэфира | 2,12 | 21 |
| 85% ПК + 10% полиэфира + 5% ДБДФО | 2,09 | 31 |

Испытания по определению характеристик тепловыделения проводили в проточном калориметре типа OSU на установке HRR-3 согласно требованиям АП 25 Приложение F часть IV, СТП 1-595-20-341. Сущность метода заключается в определении количества выделившегося тепла при горении образца под воздействием внешнего теплового потока. Испытания проводили при падающем тепловом потоке на образец, равном 35 кВт/м2. Контролируемые параметры: максимальная интенсивность выделения тепла, общее количество выделившегося тепла за первые 2 мин испытания. Этот метод определения тепловыделения является наиболее жестким для допуска материалов к использованию в отделке салона и является одним из основных требований, предъявляемых к листовым полимерным композиционным материалам. Для литьевых материалов требования по тепловыделению не предъявляются, но в данной работе такие исследования были проведены с целью оценки эффективности влияния антипирена. Поэтому приведенные в таблице 7 данные носят относительный характер. Испытания показали, что введение антипирена – декабромдифенилоксида в состав композиций позволяет снизить максимальную скорость выделения тепла и общее количество выделившегося тепла за первые две минуты на 18–40% и повысить время достижения максимума на 26–40%.

Таблица 7

Тепловыделение композиций на основе термопластов

| Исходные компоненты | Толщина, мм | Максимальная скорость выделения тепла (пик), кВт/м2 | Время достижения максимума, с | Общее количество выделившегося тепла за первые две минуты, кВт·мин/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90% ПК + 10% полиэфир | 2,09 | 202 | 47 | 205 |
| 85% ПК + 10% полиэфир + 5% ДБДФО | 2,11 | 162 | 72 | 165 |

Таким образом, результаты исследования пожаробезопасных характеристик термопластичных композиций показали эффективность введения антипирена (ДБДФО) в их рецептуру: снижаются продолжительность остаточного горения, максимальная скорость выделения тепла и общее количество выделившегося тепла за первые две минуты, повышается кислородный индекс и время достижения максимума тепловыделения. Показано, что оптимальным количеством антипирена (ДБДФО) для композиции на основе поликарбоната является 5–10%.

Влияние концентрации антипирена на механические характеристики композиции на основе ПК и полиэфира представлены в таблице 8. Показано, что с повышением содержания антипирена прочностные свойства при текучести композиции незначительно повышаются, прочность при растяжении и деформационные характерситики – снижаются, что можно объяснить наличием фракций антипирена, обладающих более низким уровнем прочностных и деформационных характеристик.

Таблица 8

Влияние концентрации антипирена на прочностные и деформационные характеристики термопластичных композиций на основе ПК И полиэфира

| Исходные компоненты | Предел текучести при разрыве, МПа | Относительное удлинение при пределе текучести, % | Прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90% ПК+10% полиэфира | 53,1 | 9,1 | 48,3 | 98,2 |
| 85% ПК+10% полиэфира + 5% ДБДФО | 56,8 | 11,0 | 43,3 | 71,2 |

На вискозиметре CEAST Rheo 2000 Single были исследованы реологические свойства разрабатываемого материала. На рис. 2 показано, что композиции на основе поликарбоната, благодаря проведенной модификации по реологическим свойствам сопоставимы с базовыми импортными материалами для FDM (ABS, Nylon 618).

Рис. 2 – Сравнительная диаграмма вязкостей материалов при  Т=240°С:

1-	ABS; 2- Nylon 618; 3- ПК+полиэфир+5% ДБДФО

В дальнейшем, было проведено изучение влияния технологии переработки материалов (литье под давлением и FDM) на основные физико-механические характеристики (табл. 9, 10). Для механических испытаний методом литья под давлением (термопластавтомат ARBURG ALLROUNDER 320C) были отлиты стандартные образцы тип 2. Аналогичные образцы были изготовлены на 3D принтере Magnum Creative 2 PRO (рис. 3), при этом предварительно из материала ПК+полиэфир+5% ДБДФО на лабораторном экструдере «Scamex» с использованием системы калибровки была получена стренга D=1,75 мм.

Таблица 9

Сравнительные свойств образцов из материала Nylon-618 (США), полученных 
по традиционной технологии литья под давлением (ЛПД) и методом послойного синтеза по FDM  технологии

| Показатели свойств Технология |  |  | Плотность, кг/м3 | Прочность при растяжении, МПа | Модуль упругости при растяжении, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nylon 618 |  |  |  |  |  |
| Литьё под давлением (ЛПД) |  |  | 1100 | 39,6* | 1,0 |
|  | заполнение 100% |  | 1020 | 28,1 | 0,5 |
|  | сравнение с ЛПД, ∆ | сохранение свойств, % | 93 | 71 | 50 |
|  |  | ∆ | 80 | 11,5 | 0,5 |

Таблица 10

Сравнительные свойств образцов из разработанной композиции ПК+10%полиэфир+5%ДБДФО,  полученных по традиционной технологии литья под давлением и методом послойного синтеза по FDM  технологии.

| Показатели свойств Технология |  |  | Плотность, кг/м3 | Прочность при растяжении, МПа | Модуль упругости при растяжении, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литьё под давлением (ЛПД) |  |  | 1270 | 53,5 | 2,1 |
| Технология FDM | заполнение 100 % |  | 1070 | 31,7 | 1,4 |
|  | сравнение с ЛПД, ∆ | сохранение свойств, % | 84 | 59 | 67 |
|  |  | ∆ | 200 | 21,8 | 0,7 |

Рис. 3 – Синтезированная на 3D принтере Magnum Creative 2 PRO лопатка из материала ПК+полиэфир+5% ДБДФО для испытания на растяжение 
(ТИП-2, ГОСТ 11262-80)

Плотность определяли методом гидростатического взвешивания по ГОСТ 15139-69, прочность при растяжении - в соответствии с ГОСТ 11262-80, модуль упругости при растяжении – по ГОСТ 9550-81.

Заключение:

Таким образом, на основании проведенных исследований разработан новый термопластичный материал отвечающей требованиям пожарной опасности по нормам АП 25 приложение F часть IV. По реологическим характеристикам материал сопоставим со стандартными материалами для FDM типа ABS и Nylon 618, по прочностным характеристикам новый материал превосходит конструкционный материал Nylon 618 (США) для FDM технологии (табл. 14) на 11,4%.

Таблица №14

Сравнительные свойств образцов, полученных  методом послойного синтеза по FDM  технологии из разработанной композиции ПК+10%полиэфир+5%ДБДФО и полиамида Nylon-618 (США)

| Материал Показатели свойств | ПК+10% полиэфир + 5% ДБДФО | Nylon-618 (США) | ∆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении, МПа | 31,7 | 28,1 | 3,6 (11,4%) |

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№ 14-29-10186.

Литература

1. Sandeep Rauta, Vijaykumar S. Jattib, Nitin K. Khedkarc, T.P. Singhd // Investigation of the effect of built orientation on mechanical properties and total cost of FDM parts // Procedia Materials Science, 6, (2014), 1625–1630.

2. Ludmila Novakova-Marcincinova, Jozef Novak-Marcincin // Verification of mechanical properties of abs materials used in FDM rapid prototyping technology // Proceedings in Manufacturing Systems, Vol. 8, Iss. 2, (2013), 87–92.

3. P. Dudeк // FDM 3D printing technology in manufacturing composite elements // Archives of Metallurgy and Materials // Vol. 58, (2013), Iss. 4; doi: 10.2478/amm-2013-0186.

4. Г.Н. Петрова, М.М. Платонов, В.А. Большаков, С.А. Пономаренко \\ Исследование комплекса характеристик базовых материалов для FDM технологии аддитивного синтеза. Физико-механические и теплофизические свойства. \\ Пластические массы, (2016) в печати.