УДК 621.373.826

Повышение эксплуатационных характеристик изделий из композиционного материала на основе жаропрочного сплава, полученного лазерной аддитивной технологией

Григорьянц А.Г. 1, д.т.н.; Лукьянов М.В. 1; Шиганов И.Н. 1, д.т.н.; 
Третьяков Р.С. 1, к.т.н.; Шелестова А.К. 1; Александрова А.А. 1

Grigoryants A.G., Lukyanov M.V., Shiganov I.N., Tretyakov R.S., 
Shelestova A.K., Alexandrova A.A.

mt12@bmstu.ru, mikhaillukyanov90@gmail.com, inshig@bmstu.ru, tretyakov.roman@gmail.com, alesia2708@list.ru

1МГТУ им. Баумана

Аннотация:

Данная работа посвящена получению образцов изделий из композиционного материала на основе жаропрочного никелевого сплава In625 и частиц карбида титана при помощи лазерной аддитивной технологии под названием коаксиальное лазерное плавление (КЛП). В результате сравнения трех методов подачи порошкового материала, установлено, что предварительное перемешивание порошков в шаровой мельнице является предпочтительным. Также выявлено влияние плотности мощности лазерного излучения на структуру, плотность и микротвердость, полученных образцов. С ростом плотности мощности наблюдается измельчение и переплавление армирующих частиц, увеличение относительной плотности образцов и микротвердости материала матрицы за счет образования большого количества мелких вторичных карбидов.

Ключевые слова:

аддитивные технологии, лазерная наплавка, коаксиальное лазерное плавление, дисперсно-упрочненные металлические композиционные материалы (ДМКМ).

Abstract:

This work is dedicated to the production samples of the composite material based on heat-resistant nickel alloy In625 and particles of titanium carbide using laser additive technology called coaxial laser melting (CLM). Comparison of the three methods of supplying the powder material showed, that the pre-mixing the powders in a ball mill is preferred. Also revealed the influence of power density on the structure, density and microhardness of the obtained samples. With increasing laser power density observed refined and remelting reinforcing particles, increase samples density and micro-hardness of the matrix material due to the formation of a large number of small secondary carbides.

Keywords:

additive manufacturing, laser cladding, coaxial laser melting (CLM), metal matrix composites (MMCs)

Реферат

В данной статье рассматривается лазерная аддитивная технология получения образцов из композиционного материала под названием коаксиальное лазерное плавление (КЛП).

Статья посвящена анализу влияния предварительного смешивания порошков и плотности мощности лазерного излучения на характеристики получаемого композиционного материала.

Статья делится на 4 части.

Во введении дается краткая характеристика дисперсно-упрочненным металлическим композиционным материалам (ДМКМ), описываются методы их получения, среди которых выделяется и более подробно описывается КЛП, в конечной части введения излагается цель работы.

Далее описываются используемые материал и процесс проведения работы. В статье используются три варианта подачи порошковых материалов и 4 плотности мощности лазерного излучения. Полученные образцы исследуются с помощью оптического микроскопа, измеряется их пористость и микротвердость.

В разделе результатов указывается на предпочтительность использования предварительного смешивания порошков в шаровой мельнице перед раздельной подачей порошков из двух колб и предварительным смешиванием в смесителе типа «пьяная бочка» в связи с отсутствием каких-либо видимых дефектов. Далее авторами изучается влияние плотности мощности лазерного излучения на структуру. Выделяется, что с ростом плотности мощности происходит большее плавление армирующих частиц, частицы становятся мельче, равномерность их размеров и распределения по объему повышается. Описывается механизм плавления и разрушения карбидов и выявляются различные этапы этого процесса. Увеличение плотности мощности также повышает плотность и микротвердость материала матрицы полученных образцов.

В конечном разделе излагаются основные выводы работы и направление дальнейших исследований.

Введение

Бурное развитие промышленности накладывает все повышающиеся требования на применяемые материалы, и обычные однородные традиционные материалы, уже не в состоянии выполнить своего предназначения, на их смену все чаще приходят композиционные материалы. Одним из видов металлических композиционных материалов являются дисперсно-упрочненные металлические композиционные материалы (ДМКМ) – это композиционные материалы, состоящие из металлической матрицы, равномерно армированной различными упрочняющими частицами. В качестве матрицы могут применяться стали и сплавы на основе Fe, Al, Ni, Ti и др. элементов. Роль упрочняющих частиц чаще всего выполняют карбиды (SiC, TiC, WC, NbC), оксиды (Al2O3, TiO2) и бориды (ZrB2, TiB2).

Благодаря комплексному механизму упрочнения, а также сочетанию металлической и керамической составляющей ДМКМ обладают уникальными свойствами, включая высокую прочность, твердость, сопротивляемость износу и коррозии, устойчивость к окислению, стабильность при повышенных температурах, что делает их перспективными для применения в авиакосмической и автомобильной промышленности, а также в энергетическом машиностроении [1], [2].

Существует большое количество методов изготовления ДМКМ. К ним относятся традиционные методы порошковой металлургии, методы литья и механического легирования, а также некоторые техники осаждения [3]. Одним из наиболее эффективных и легких методов изготовления как покрытий, так и деталей из ДМКМ является технология аддитивного производства известная в России под названием коаксиальное лазерное плавление (КЛП) [4]. КЛП – это усовершенствованная технология лазерной наплавки, при помощи КЛП деталь восстанавливается либо выращивается слой за слоем по данным CAD модели, путем коаксиальной подачи порошкового материала в ванну расплава, созданную мощным лазерным лучом. Полученные с помощью КЛП изделия из композитных материалов характеризуются высокими механическими свойствами, металлической связью между сплавляемыми компонентами, малым перемешиванием между материалами слоев, а также низким количеством металлургических дефектов [5].

Свойства получаемых ДМКМ определяются большим количеством факторов, в первую очередь это типом, процентным содержанием, размером, формой и распределением армирующих частиц, а также поверхностной связью между матрицей и частицами [3,6]. Поэтому для получения высоких комплексных свойств материала необходимо учитывать большой объем факторов и тщательно контролировать условия его получения. Как правило, технологический процесс лазерной наплавки характеризуется жестким термическим циклом, в следствие чего сварочная ванна имеет относительно малое время существования [7], что ограничивает возможности управления свойствами получаемых ДМКМ. Основные недостатки таких материалов можно разбить на 4 группы: 1) пористость и трещинообразование; 2) распределение упрочняющих частиц; 3) зона взаимодействия между частицами и матрицей; 4) падение пластичности, хрупкости.

Однако в последнее десятилетие исследователи активно стараются найти пути решения данных проблем. На основе анализа современной научной литературы можно выделить 6 методов, улучшения свойств ДМКМ: 1) использование предварительного смешивания используемых порошков [8]; 2) регулирование параметров процесса [9]; 3) использование дополнительного источника нагрева [10]; 4) уменьшение размера упрочняющих частиц [11]; 5) формирование упрочняющих частиц в процессе реакции [12]; 6) легирование порошковой смеси дополнительными компонентами [13]; 7) смешанные методы [14]. В данной работе для успешного получения нового композиционного материала на основе In625 и TiC были использованы первые два метода.

Inconel 625 – это коррозионно-устойчивый жаропрочный сплав на основе никеля и хрома, имеющий высокие показатели прочности и твердости в широком диапазоне температур, поэтому он уже на протяжение нескольких десятилетий активно используется в авиакосмической, химической и атомной промышленности. TiC, в свою очередь, обладает высокой температурой плавления, повышенной твердостью, термической стабильностью и стойкостью против окисления, а также, что немало важно, низкой плотностью. Соединение этих двух фаз позволит получить материал с улучшенными комплексными характеристиками, что перспективно как для ремонта, так для выращивания деталей турбинного машиностроения.

Целью данной работы является выявление влияния предварительного смешивания порошков и плотности мощности на характеристики получаемого композиционного материала.

Материалы и методы исследования

Исходные материалы – порошки In 625 (50-140 мкм), TiC (20-50 мкм). Было использовано три варианта подачи порошка: 1 - исходные порошки подавались отдельно из двух колб и перемешивались только в ванне расплава, порошки предварительно смешивались в течение 4-х часов 2 – в лабораторном смесителе «Турбула» типа «пьяная бочка» и 3 - в планетарной шаровой мельнице и подавались из одной колбы. При всех способах подачи процентное соотношение порошков составляло 80% In 625 и 20% TiC по массе; данное соотношение рекомендуется в литературе как оптимальное [15].

Процесс КЛП проводился на первом отечественном 5-ти координатном комплексе, созданном специально для данной технологии и включающем порошковый питатель, иттербиевый волоконный лазер мощностью 3 кВт и технологическую лазерную голову с коаксиальной подачей порошка [16]. В качестве подложки использовалась пластина из Ст3. Порошковая смесь доставлялась в зону обработки коаксиально с помощью Ar. Для формирования желаемой объемной геометрии каждый образец состоял из десяти слоев с размерами 9×18 мм. Для каждого варианта подачи с целью  выявления влияния параметров КЛП на характеристики образцов было использовано 4 плотности мощности E=P/F [17] (где P - мощность лазерного излучения, F - площадь лазерного пятна): 5,2·104; 7,6·104; 10,2·104  и 12,7·104 Вт/см2. Также для сравнения микротвердости был изготовлен образец из чистого In625.

Структура полученных объектов исследовалась с помощью металлографического микроскопа Olympus GX51. В работе была проведена оценка пористости оптическим методом. Микротвердость измерялась на твердомере EMCO–Test DuraScan 50 при нагрузке 50 г.

Результаты

Во всех образцах, подача порошкового материала при изготовлении которых осуществлялась из двух колб по отдельности и с предварительным смешиванием порошков в лабораторном смесителе «Турбула», были выявлены трещины, затронувшие все слои. Упрочняющая фаза в данных образцах распределена неравномерно, на всех режимах в нижних слоях присутствует небольшое количество частично растворившихся карбидов, остальной объем образцов занят плотной сеткой расплавившихся и вновь выпавших вторичных карбидов (рис. 1). С увеличением плотности мощности структура упрочняющей фазы превращается из мелкой сферической в разветвленную дендритную. Практически полное переплавление первичных и образование вторичных карбидов повышает уровень усадочных напряжений и является вероятной причиной трещинообразования, о чем говорится в [18]. Данные варианты подачи не способствуют какому-то механическому сцеплению между частицами, поэтому частицы достигают ванны расплава по отдельности и по отдельности нагреваются под лазерным излучением. Поэтому из-за высокой поглощательной способности карбиды успевают поглотить большое количество энергии и полностью расплавиться. В результате трещинообразования первые эти варианты подачи показали свою непригодность.

Рис.1 – Характерная структура, свойственная для первых двух вариантов подачи

На рис. 2 показаны фотографии структуры образцов, полученных на разных плотностях мощности при предварительном смешивании порошков в шаровой мельнице. Во всех образцах трещинообразование отсутствует, а распределением упрочняющей фазы по объему является гомогенным. Тем не менее, при небольшой плотности мощности в 5,2·104 присутствует небольшое количество микропор, с ростом плотности мощности пористость снижается, а плотность образцов приближается к 100% (рис. 3). Микропоры в основном располагаются либо внутри, либо по границам нерастворенных карбидов.

а)

б)

в)

г)

Рис.2 – Структура образцов, полученных при разной плотности мощности. 
E = а) 5,2·104; б) 7,6·104; в) 10,2·104; г) 12,7·104 Вт/см2

Рис. 3 – Влияние плотности мощности на плотность образцов

Увеличение плотности, как видно из рис. 2, также влияет на размер и тип упрочняющих частиц. Если при 5,2·104 Вт/см2 превалируют первичные карбиды со средним размером 20–30 мкм, то при 12,7·104 Вт/см2 первичные карбиды единичны, а все свободное пространство заполнено очень мелкими вторичными карбидами 1–2 мкм (рис. 4). На рис. 5 показаны различные стадии плавления частиц карбида титана.

Изначально угловатая частица карбида титана под воздействием ванны расплава подплавляется и становится более сферичной. Далее при больших размерах частицы и значительных градиентах температур из-за высокой хрупкости в ней появляются трещины, в которые за счет конвективных потоков попадает расплав и растаскивает элементы частицы в различных направлениях.

а)

б)

Рис.4 – Характерная микроструктура при E = а) 5,2·104; б) 12,7·104 Вт/см2

Рис.5 –  Различные стадии растворения частиц карбида титана

Рис. 6 показывает микротвердость полученного композиционного материала в зависимости от плотности мощности и в сравнении с чистым In625. В данной работе была измерена только микротвердость материала матрицы, общая твердость и твердость самих карбидов значительно выше. На всех режимах тенденция распределения микротвердости сохраняется. Минимальная твердость фиксируется на материале подложки, далее она растет от зоны перемешивания к основному композиционному материалу. С ростом плотности мощности до E=12,7·104 Вт/см2 растет доля мелких равномерно расположенных в матрице карбидов, этим объясняются наиболее высокие значения твердости, при низком энерговкладе достаточно высокую твердость можно объяснить более быстрыми скоростями нагрева и охлаждения, и, как следствие, более мелкой структурой. Также отдельно стоит отметить, что при повышении плотности мощности растет как высота образцов (от 2,8 мм до 5,2 мм), так и величина зоны перемешивания (от 0,2 до 0,7). На рис. 6 отчетливо видно, что с увеличением мощности твердость растет по высоте медленнее.

Рис. 6 – Зависимость микротвердости образцов от плотности мощности

Выводы и направление дальнейших исследований

- При помощи технологии коаксиального лазерного плавления успешно получены образцы из композиционного материала на основе In 625 / 20% TiC;

- Для получения равномерной бездефектной структуры следует использовать предварительное перемешивание порошков с обеспечением механического сцепления между фазами (например, с использованием шаровой мельницы);

- Плотность полученных образцов увеличивается с ростом плотности мощности, с 98,3% до 99,6%;

- Микротвердость матрицы КМ в среднем превосходит показатели чистого In625 на 60-90 HV0,05.

В данной работе наилучший результат по плотности и микротвердости был достигнут на максимальной плотности мощности, однако, в этом случае было замечено выделение вторичных карбидов, что при выращивании детали может привести к трещинам и снизить пластичность. Кроме того, для этого случая характерно увеличение зоны перемешивания, с пониженными по сравнению с основным материалом свойствами. Для избавления от данных недостатков в дальнейшем предлагается использовать карбиды меньшего размера и с меньшим разбросом по размерам, что позволит еще больше повысить однородность материала и при правильном выборе параметров КЛП избавится от вторичных фаз.

Литература

1.	Батаев А., Батаев В. Композиционные материалы: строение, получение, применение: учебник // Новосибирск Изд-во НГТУ. 2002.

2.	Kaczmar J.W., Pietrzak K., Wlosinski W. The production and application of metal matrix composite materials // J. Mater. Process. Technol. 2000. Vol. 106. P. 58–67.

3.	Akhtar F. Ceramic reinforced high modulus steel composites: processing, microstructure and properties // Can. Metall. Q. Maney Publishing Suite 1C, Joseph’s Well, Hanover Walk, Leeds LS3 1AB, UK, 2014. Vol. 53, № 3. P. 253–263.

4.	Григорьянц А., Шиганов И. Т.Р. СИЛА ИННОВАЦИЙ: СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ // Фотоника. 2015, № 3, Стр. 28–35.

5.	Zhong M., Liu W. Laser surface cladding: the state of the art and challenges // Proc. Inst. Mech. Eng. Part C J. Mech. Eng. Sci. 2010. Vol. 224, № 5. P. 1041–1060.

6.	Llorca J., González C. Microstructural factors controlling the strength and ductility of particle-reinforced metal-matrix composites // J. Mech. Phys. Solids. 1998. Vol. 46, № I. P. 1–28.

7.	Григорьянц А., Шиганов И., Чирков А. Гибридные технологии лазерной сварки // М.  Изд-во МГТУ. 2004.

8.	Wang L. et al. Effect of powders refinement on the tribological behavior of Ni-based composite coatings by laser cladding // Appl. Surf. Sci. Elsevier B.V., 2012. Vol. 258, № 17. P. 6697–6704.

9.	Gu D.D. et al. Combined strengthening of multi-phase and graded interface in laser additive manufactured TiC/Inconel 718 composites // J. Phys. D. Appl. Phys. 2014. Vol. 47. P. 045309.

10.	Farahmand P. et al. Laser cladding assisted by induction heating of Ni – WC composite enhanced by nano-WC and La 2 O 3 // Ceram. Int. Elsevier, 2014. Vol. 40, № 10. P. 15421–15438.

11.	Zhong M. et al. Fabrication of nanoparticulate reinforced metal matrix composites by laser cladding Fabrication of nanoparticulate reinforced metal matrix composites by laser cladding. 2014. Vol. 022007.

12.	Emamian A., Corbin S.F., Khajepour A. Tribology characteristics of in-situ laser deposition of Fe-TiC // Surf. Coatings Technol. Elsevier B.V., 2012. Vol. 206, № 22. P. 4495–4501.

13.	Li M. et al. Effect of nano-CeO2 on cobalt-based alloy laser coatings // J. Mater. Process. Technol. 2008. Vol. 202. P. 107–111.

14.	Zhang H. et al. Comparative study on continuous and pulsed wave fiber laser cladding in-situ titanium–vanadium carbides reinforced Fe-based composite layer // Mater. Lett. Elsevier, 2015. Vol. 139. P. 255–257.

15.	Hong C. et al. Laser metal deposition of TiC/Inconel 718 composites with tailored interfacial microstructures // Opt. Laser Technol. Elsevier, 2013. Vol. 54. P. 98–109.

16.	Григорьянц А. Г., Ставертий А. Я. Т.Р.С. Пятикоординатный комплекс для выращивания деталей методом коаксиального лазерного плавления порошковых материалов // Технология Машиностроения. 2015, № 10, стр. 22–28.

17.	Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработки. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 664 стp.

18.	Zhou S. et al. Analysis of crack behavior for Ni-based WC composite coatings by laser cladding and crack-free realization // Appl. Surf. Sci. 2008. Vol. 255. P. 1646–1653.