УДК 621.375.826

Усталостные свойства жаропрочных материалов, полученных методом SLM

Горбовец М.А., Евгенов А.Г., Ходинев И.А., Лукьянова М.И.

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Исследована малоцикловая и многоцикловая усталость жаропрочных никелевых сплавов, полученных методом SLM, при рабочих температурах сплавов.

Ключевые слова:

малоцикловая усталость, многоцикловая ксталость, жаропрочные никелевые сплавы, СЛС

Abstract:

High-cycle fatigue and low-cycle fatigue was investigated at high temperatures for heat-resisting SLM-manufactured Ni-based alloys.

Key words:

low-cycle fatigue, LCF, high-cycle fatigue, HCF, SLM

Введение

Исследование сопротивления усталости проводят для конструкционных материалов, подвергающихся в процессе эксплуатации усталостному нагружению. В качестве характеристики прочности материала МЦУ и МнЦУ востребованы с различными целями – при разработке материала, квалификации серийно производимого сплава, при расчетах деталей конструкции на прочность и ресурс [1-8].

Одним из важнейших направлений развития материаловедения на сегодняшний день является получение изделий с помощью аддитивных технологий. Это направление признано приоритетным в развитии материалов и технологий в нашей стране. Сейчас широко и активно ведутся работы как по разработке отечественных порошков для их использования в современных АТ-машинах в рамках импортозамещения, так и по созданию технологических циклов для обеспечения получения готовых изделий сложной формы методами аддитивных технологий с высоким комплексом механических свойств. При таком подходе необходимо учитывать каждый аспект производства, проводить исследования влияния отдельных его элементов на свойства и структуру получаемых изделий.

Для получения деталей особо сложной формы наиболее перспективой считается технология SLM (селективное лазерное сплавление, далее - СЛС). Она позволяет получать такие детали с высокими показателями по геометрии изделия с минимально необходимой финишной обработкой [9-11].

Материалы  и методы

В качестве материала для исследования использованы жаропрочные никелевые сплавы ВЖ159 и ЭП648 применяемые для изготовления деталей газотурбинных двигателей (ГТД) и стационарных газотурбинных установок (ГТУ).

Образцы для испытаний сплава ЭП648 были получены из прутковой заготовки и методом СЛС на установке ConceptLaser M2 Cusing (Германия). Образцы сплава ВЖ159 были получены методом СЛС на установке ConceptLaser M2 Cusing.

Процесс селективного лазерного сплавления порошка проводили в установке ConceptLaser M2 Cusing (Германия, внешний вид приведен на рисунке 1). В установке ConceptLaser M2 Cusing на специальную площадку помещается слой порошка толщиной примерно в одно зерно: 0,05 миллиметра. Затем на порошок направляют лазерный луч с заданной мощностью, он производит сплавление именно в тех местах, в которых требуется. Процесс осуществляется в инертной среде аргона либо азота. После того, как произведено сплавление в первом слое, платформа опускается, наносится новый слой материала, и процесс повторяется. Таким образом, заготовка наращивается слой за слоем. Типичные микроструктуры материалов полученных методом СЛС представлены на рисунках 2 и 3 [12].

Рисунок 1 - Установка селективного лазерного сплавления металлических порошков ConceptLaser M2 Cusing.

Рисунок 2 – Типичная микроструктура материала полученного методом СЛС на примере сплава ВЖ159.

Рисунок 3 – Типичная микроструктура материала полученного методом СЛС на примере сплава ЭП648.

Для части заготовок, полученных методом СЛС проводили газостатическую обработку (ГИП) в газостате «Квинтус-16» фирмы ASEA, Швеция, оборудованном молибденовым нагревателем и термическую обработку по разработанным режимам. Образцы без газостатирования испытывали в сыром виде.

Механические свойства образцов сплава ЭП648 полученых из прутковой заготовки и методом СЛС приведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, предел прочности и текучести в состоянии СЛС находятся выше верхнего предела значений для литого материала по паспорту как при синтезе в азоте, так и в аргоне. Пластические характеристики материала в состоянии СЛС в 4-4,5 раза выше чем для литого материала [13].

Таблица 1

Механические свойства образцов сплава ЭП648 полученых из прутковой заготовки и методом СЛС

| Состояние | Т исп., С | в, МПа | 0,2, МПа | 5, % | ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЛС(N2)xy+ГИП+старение | 20 | 1120 | 725 | 19 | 20 |
| СЛС(Ar)z+ГИП+старение | 20 | 1205 | 770 | 22 | 25 |
| Литой+ТО*(паспорт) | 20 | 785-880 | 585-690 | 4,0-7,0 | 4,0-7,0 |

Механические свойства образцов сплава ВЖ159 полученых из прутковой заготовки и методом СЛС приведены в таблице 2. Как видно из таблицы 2, предел прочности и текучести в состоянии СЛС находятся выше верхнего предела значений для литого материала по паспорту как при синтезе в азоте, так и в аргоне. Пластические характеристики материала в состоянии СЛС несколько выше чем для литого материала.

Таблица 2

Механические свойства образцов сплава ВЖ159 полученых из прутковой заготовки и методом СЛС

| Состояние | Т исп., С | в, МПа | 0,2, МПа | 5, % | ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЛС(N2)xy+ ГИП+ПТО | 20 | 1200 | 750 | 29 | 29 |
| Литой+ТО* (ТУ 4-1-5305-95) | 20 | 960 | 590 | 19,0 | 30,0 |

Испытания на малоцикловую усталость проведены на сервогидравлических испытательных машинах LFV-100 фирмы «walter+bai» в условиях постоянной общей (упругой и пластической) деформации за цикл нагружения εа с использованием гладких образцов с рабочей частью по типу II (ГОСТ 25.502).  Испытания на многоцикловую усталость проводились на машине МВИ611-М при чистом изгибе с вращением. с использованием гладких образцов с рабочей частью по типу I (ГОСТ 25.502).

Результаты

Для исследования усталостных свойств были проведены испытания на МЦУ и МнЦУ. На МнЦУ были испытаны две партии образцов сплава ЭП648  - полученные из прутковой заготовки и методом СЛС. Результаты показаны на рисунке 4.

На МЦУ также были испытаны две партии образцов сплава ЭП648 - полученные из прутковой заготовки и методом СЛС. Результаты показаны на рисунке 5.

Для сплава ВЖ159 были испытаны образцы, полученные из заготовок, изготовленных методом СЛС, результаты испытаний приведены на рисунке 6.

Рисунок 4 – Результаты испытаний на МнЦУ сплава ЭП648

Рисунок 5 – Результаты испытаний на МЦУ сплава ЭП648

Рисунок 6 – Результаты испытаний на МЦУ сплава ВЖ159

Рисунок 7 – Сопоставление результатов МЦУ сплава ВЖ159 с зарубежными аналогами

Обсуждение и заключения

Как видно из рисунка 4 при испытаниях на МнЦУ сплава ЭП648 для обеих партий наблюдается некоторый разброс результатов. При этом результаты для прутковой заготовки несколько выше, чем для СЛС заготовок.

При МЦУ для образцов из прутка ЭП648 результаты для R=0 и -1 совпадают, в то время как для образцов, изготовленных по СЛС технологии результаты при R=0 ниже, чем для R=-1. Результаты для образцов, полученных по технологии СЛС при R=-1 практически полностью совпадают с результатами образцов, полученных из прутковой заготовки. Результаты при R=0 для образцов, полученных по СЛС технологии могут показывать более низкий результат в связи с большей средней деформацией (и напряжением) в цикле нагружения, из-за чего большую роль могут играть особенности структуры такого материала.

Для сплава ВЖ159 проведено сравнение с кривыми МЦУ образцов из листа дисперсионно упрочняемого при старении сплава Haynes 282, близкого по составу к сплаву ВЖ159 (т/о: Закалка + старение), подката из гомогенного сплава Haynes 230 (т/о: закалка), и подката из слабостареющего сплава Haynes617 (т/о: закалка).

Испытания проводились с нагружением по жесткому циклу. Для зарубежных сплавов цикл треугольный, с частотой f=0.33 Гц, температура испытаний 760 оС. Как видно из рисунка 7 результаты, полученные для сплава ВЖ159 практически полностью совпадают с результатами для Hayenes282.

Выводы

- При испытаниях на МнЦУ сплава ЭП648 результаты для синтезированных образцов незначительно ниже результатов, полученных для образцов из прутковой заготовки;

- При испытаниях на МЦУ при жестком нагружении сплава ЭП648 результаты для синтезированных образцов и изготовленных из прутковой заготовки в целом совпадают, но для синтезированных образцов немного выше чувствительность к коэффициенту асимметрии цикла нагружения;

- При испытаниях на МЦУ при жестком цикле практически не наблюдается влияния коэффициента асимметрии на результаты испытаний синтезированных образцов, изготовленных из сплава ВЖ159;

- При испытаниях на МЦУ при жестком цикле для сплава ВЖ159 результаты совпадают с данными для зарубежного сплава-аналога, при этом у ВЖ159 температура испытания на 40 оС выше;

Литература:

| 1 | Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 36–51. |
| --- | --- |
| 2 | Биргер И.А., Балашов Б.Ф., Дульнев Р.А. и др. Конструкционная прочность материалов и деталей газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение. 1981. 222 с. |
| 3 | Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17. |
| 4 | Иноземцев А.А., Ратчиев А.М., Нихамкин М.Ш. и др. Малоцикловая усталость и циклическая трещиностойкость никелевого сплава при нагружении, характерном для дисков турбин //Тяжелое машиностроение. 2011. №4. С. 30–33. |
| 5 | Schijve J. Fatigue of structures and materials. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2009. 185 с. |
| 6 | Каблов Е.Н., Ломберг Б.С., Оспенникова О.Г. Создание современных жаропрочных материалов и технологий их производства для авиационного двигателестроения //Крылья Родины. 2012. №3–4. С. 34–38. |
| 7 | Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С., Сидоров В.В. Приоритетные направления развития технологий производства жаропрочных материалов для авиационного двигателестроения //Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2013. №3. С. 47–54. |
| 8 | Голубовский Е.Р., Светлов И.Л., Петрушин Н.В., Черкасова С.А., Волков М.Е. Малоцикловая усталость монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов при повышенных температурах //Деформация и разрушение материалов. 2009. № 8. С. 41-48. |
| 9 | Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3-33. |
| 10 | Каблов Е.Н. Что такое инновации. // Наука и жизнь. – 2011. – № 11. – С. 16-21. |
| 11 | Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Вершков А.В. Редкие и редкоземельные элементы – материалы современных и будущих высоких технологий //Труды ВИАМ. 2013. №2. Ст. 01 (viam-works.ru). |
| 12 | Тарасова Т.В., Назаров А.П. Исследование процессов модификации поверхностного слоя и изготовления трехмерных машиностроительных деталей посредством селективного лазерного сплавления //Вестник МГТУ «Станкин». 2013. №2(25). С.17-25. |
| 13 | Евгенов А.Г., Рогалев А.М., Неруш С.В., Мазалов И.С. Исследование свойств сплава ЭП648, полученного методом селективного лазерного сплавления металлических порошков//Труды ВИАМ. 2015. №2. ст.02 (viam-works.ru). |