УДК 621.762.242:533.9

Новая технология получения порошков нержавеющих сталей, пригодных для использования в аддитивных технологиях

Ивакин А.В.1, д.т.н.; Аржаткина О.А.1, к.т.н.; Самохин А.В.2, к.т.н.; 
Токарева О.В.1; Федоров В.Д.1, д.т.н.

Ivakin A.V., Arzhatkina O.A., Samokhin A.B., Tokareva O.V.,

Fedorov V.D.

info@vniiht.ru, samokhin@imet.ru

1Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», г. Москва

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 
г. Москва

Аннотация:

Предложена технология получения сферического порошка стали 12Х18Н10Т для аддитивных технологий, основанная на получении наноструктурированных порошков из отходов, гранулировании и сфероидизации порошков в плазме. Порошки исследовались методами SEM и LDM.

Ключевые слова:

порошок стали 12Х18Н10Т, восстановление, отмывка, термообработка, грануляция, сфероидизация, плазматрон, технология, установка.

Abstract:

The authors proposed a technology for the production of spherical stainless steel (GOST 12Х18Н10Т) powders to be applied in additive manufacturing, based on generation of nanostructured powders out of steel wastes, powder pelletizing and spheroidizing in plasma. The powders were analyzed by SEM, LDM methods.

Реферат

Предложена новая технология получения сферических порошков стали 12Х18Н10Т для аддитивных технологий с узким распределением частиц по размерам и высоким прямым выходом, включающая получение наноструктурированных порошков, гранулирование полученных порошков, сфероидизацию в плазме. Для получения наноструктурированных порошков применен способ восстановления в расплаве хлоридов металлов, полученных хлорированием дешевых металлических отходов. Гранулирование нанопорошков позволяет получать прочные гранулы с узким распределением частиц по размерам. Показана возможность сфероидизации в плазме гранулированных порошков с получением беспористых частиц фракции 20–50 мкм со степенью сфероидизации 95%. Прямой выход металлов в порошок составляет не менее 90%. Порошки исследовались методами SEM и LDM.

Введение

Непрерывно возрастает мировая потребность в порошках сталей размером 10–50 мкм (преимущественно 20–40 мкм) со сферической формой частиц для аддитивных производств [1]. В настоящее время способы получения порошков весьма разнообразны: распыление расплава металла водой или сжатым газом, центробежное распыление, механическое измельчение металлов, восстановление оксидов или солей, электролиз, электрический взрыв и другие. Все известные методы имеют специфические недостатки, связанные с невысоким выходом годных порошков с необходимым размером (в частности 20–40 мкм) и сферической формой частиц, что значительно увеличивает себестоимость процесса, а следовательно, и стоимость порошкового материала. Промышленное применение таких порошков представляется нецелесообразным с экономической точки зрения. Обозначилась потребность в новых более рентабельных технологиях получения порошкового материала для аддитивных технологий.

Выявлен возросший мировой интерес к способам получения порошков металлов в одну технологическую стадию, что удешевляет готовую продукцию [2]; применению отходов производств (стружка, обрезь и др.) в качестве исходного сырья; коротким технологическим схемам; методу сфероидизации порошков неправильной формы с использованием энергии плазмы для «выправления» их формы и обеспечения высокого выхода годных порошков [3]; повышению химической однородности порошков в обеспечение повышения ресурса работы изготовленных из них изделий [4].

В недалеком прошлом отечественные предприятия-потребители порошков для аддитивного производства приобретали для своих целей порошки необходимой крупности за рубежом по высоким ценам, что осложнено в настоящее время по причине экономических санкций, введенных правительствами западных стран в отношении России. В этой связи актуальна разработка новой отечественной рентабельной технологии получения порошков.

В настоящей работе предлагается новая технология получения порошков сталей для аддитивных технологий, основанная на применении следующего ключевого технического решения – получение наноструктурированных порошков из отходов, гранулирование полученных порошков с органическим связующим и сфероидизация гранулированного продукта с получением порошков заданной крупностью, в частности, 20-40 мкм. Ожидается, что применение такого технического решения позволит получать порошки необходимой крупности с высоким прямым выходом.

Для получения наноструктурированных порошков применен способ восстановления в расплаве хлоридов металлов, полученных хлорированием дешевых металлических отходов (сталей, сплавов).

Методика исследований

Технология отрабатывалась применительно к порошку стали 12Х18Н10Т. В качестве исходного сырья были использованы отходы стали категории Б26 по ГОСТ 2787-75 следующего состава, масс.%: Fe – основа; Cr – 17-19; Ni – 8-13; Mn не более 2,0; Si – не более 0,4; P не более 0,035. Отходы подвергались хлорированию в расплаве KCl при температуре 8500С. Полученный расплав хлоридов металлов был использован для получения порошка методом единовременного кальциетермического восстановления хлоридов металлов при 800–850°С и перемешивании расплава. Полученный наноструктурированный порошок стали проходил отмывку от продуктов восстановления водой и раствором соляной кислоты при рН-5. Порошок гранулировался со связующим (спиртовой раствор поливинилбутираля) высушивался, после чего подвергался сфероидизации в термической плазме.

Анализ дисперсности полученного порошка проводился с помощью электронного микроскопа (ГОСТ 23402–78) и лазерной дифракции 
(ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, ГОСТ Р 8.777 2011) (SEM и LDM), если частицы порошков имели размеры менее 40 мкм; методом просеивания порошка через набор сит (ГОСТ 18318–94), если частицы порошков имели размеры более 40 мкм.

В работе использовались электронный растровый микроскоп Zeiss NVision 40-38-50 и оптический микроскоп Olympus CX-31 с фотокамерой DSM 130. Исследования размеров частиц проводили на приборе HORIBA LA-300. Содержание кислорода в порошках определяли на анализаторе фирмы “Leco”, модель ТС-436, углерода - на анализаторе фирмы “Leco”, модель CS-600. Анализ содержания компонентов в образце порошка стали осуществлялся атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой на приборе «Vista-Pro» фирмы «Varian».

Экспериментальная часть

Создана экспериментальная установка, обеспечивающая получение до 0,1 кг порошков за цикл. В состав установки входят: участки хлорирования отходов, восстановления хлоридов металлов в расплаве солей, отмывки, гранулирования, термообработки и сфероидизации порошка.

Участок восстановления (рис. 1) оснащен  герметичным боксом с инертной атмосферой и системой очистки газа, стыкованным со специализированной печью восстановления. Основная функциональная нагрузка бокса – исключение попадания воздуха в реакционную зону печи и предотвращение недопустимого окисления порошка стали. Печь восстановления оснащена мешалкой и вакуумным сифоном для слива расплава.

Участок сфероидизации порошка (рис. 2) оборудован электродуговым плазмотроном постоянного тока, рабочей камерой (реактором), зоной фильтрации отходящего газ-дисперсного потока, системой подачи порошка, контрольной и пускорегулирующей аппаратурой.

| Рис. 1 – Участок восстановления хлоридов металлов в расплаве солей АО ВНИИХТ |  | Рис. 2 – Участок сфероидизации порошков ИМЕТ РАН |
| --- | --- | --- |

В качестве рабочих (плазмообразующих газов) использованы аргон и водород. Транспорт-газ для исходного сырья – аргон. Участок сфероидизации порошков имеет производительность 240–300 г/час.

На экспериментальной установке впервые проведены исследования, устанавливающие связь между технологическими параметрами процесса получения порошков (температура, продолжительность, расход реагентов) и свойствами получаемых порошковых (дисперсность, морфология). Исследования выявили возрастание размеров частиц порошка при увеличении температуры и продолжительности процесса восстановления, и снижение при возрастании расхода восстановителя сверх стехиометрического.  Установлено, что порошки с необходимым размером частиц 20–50 мкм получаются в первые 10–15 минут процесса восстановления. Определен оптимальный режим процесса восстановления хлоридов металлов в расплаве солей, обеспечивающий получение порошка с частицами размером не более 
50 мкм, пригодными для последующей сфероидизации.

Выход металлов в порошок составляет 98,6 %. Химический состав полученного порошка (в пересчете на сухое), %: Fe – 70,42, Cr – 17,2, Ni – 9,3, Mn – 0,33, Cu – 0,23, Si – 0,16, S – 0,02, P < 0,001, Ca – 0,31, K – 0,09, что соответствует ГОСТ 5632-72 на сталь 12Х18Н10Т.

Исследования дисперсности и морфологии порошка 12Х18Н10Т, полученного восстановлением хлоридов металлов в расплаве солей, показали, что частицы порошка наноструктурированные, состоят из мелких наночастиц плоской формы размером ~100 нм, толщиной 30 нм (рис. 3). Форма частиц – «ежики», коэффициент формы ~1–2.

а)                                                                      б)

Рис. 3 – Фотография порошка 12Х18Н10Т, полученная микроскопическим методом с помощью электронного микроскопа Zeiss NVision 40-38-50  (а) и методом оптической микроскопии на микроскопе Olympus CX-31 с фотокамерой DSM 130 (б)

Для получения порошков стали 12Х18Н10Т с узким распределением частиц по размерам, в частности 20–50 мкм, был разработан метод гранулирования наноструктурированного порошка со связующим (спиртовой раствор поливинилбутираля) и термообработки гранул в среде водорода для снижения содержания в них кислорода до 0,05–0,2% и углерода до 0,1%. Гранулирование порошка осуществляли методом протирания порошка, увлажненного связующим, через сито.

Фотография гранулированного порошка, полученного после выжигания связующего, приведена на рисунке 4.

Рис. 4 – Фотография гранулированного порошка

Сфероидизация гранулированных порошков при энтальпии плазмы 2,2–3,8 кВтч/м3 позволила получить продукт со средним диаметром частиц 41,9 мкм, коэффициентом округлости 1,02 (рис. 5). Важным является полное отсутствие пор в частицах порошка (рис. 6).

Рис. 5 – Комплексный анализ дисперсности обработанного в плазме гранулированного порошка

Рис. 6 – Результаты сканирующей электронной микроскопии гранул порошка

Степень сфероидизации порошков составляет 90–95% при производительности участка 300 г/час.

Для дальнейшего развития технологии сфероидизации необходим более эффективный метод получения гранул с требуемыми характеристиками, в частности, распылительная сушка. Для достижения большей производительности целесообразно использование генераторов плазмы большей мощности.

Выводы

1. Проведены экспериментальные исследования процесса получения наноструктурированных порошков стали 12Х18Н10Т из металлических отходов. Порошки, получаемые методом хлорирования отходов и последующего восстановления хлоридов металлов в расплаве солей, представляют собой агломераты, состоящие из мелких наночастиц плоской формы размером ~100 нм, толщиной 30 нм. Выход металлов из отходов в порошок – 98,6%.

2. Разработан метод гранулирования наноструктурированного порошка со связующим (спиртовой раствор поливинилбутираля) и последующей его термообработки в среде водорода для получения гранулята с узким распределением частиц по размерам, в частности 
20–50 мкм, снижения содержания в нем кислорода до 0,05–0,2% и углерода до 0,1%. Выход металла в гранулированный порошок – 99%.

3. Показана возможность сфероидизации гранулированных нанопорошков стали 12Х18Н10Т в плазме электродугового плазмотрона постоянного тока с получением беспористых частиц фракции 20–50 мкм со степенью сфероидизации 90–95%. Для достижения большей производительности  требуются генераторы плазмы большей мощности.

4. Разработано новое техническое решение получения порошков с узким распределением частиц по размерам и высоким прямым выходом в продукт, включающее три ключевые операции: получение наноструктурированного порошка, последующую его грануляцию с получением гранулята с необходимым размером частиц, сфероидизацию гранулята в плазме. Применение такого технического решения позволяет получать сферические порошки 12Х18Н10Т с размером частиц 20–50 мкм (средний размер 41,9 мкм), пригодные для использования в аддитивных технологиях, обеспечивает прямой выход годного в продукт не менее 90%.

Литература

1. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года//Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

2. Гостищев В.В., Бойко В.Ф. Получение порошков молибдена и вольфрама восстановлением их соединений магнием в расплаве хлорида натрия. // Химическая технология. 2006. № 8. С.15–17.

3. Boulos M. Plasma power can make better powders // Mttal Powder Report. - May 2004. - Volume 59, - issue 5. P. 16–21.

4. Оспенникова О.Г. Стратегия развития жаропрочных сплавов и сталей специального назначения, защитных и теплозащитных покрытий //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 19–36.