УДК 669.018

Использование клеевых препрегов в слоистых гибридных конструкциях на основе алюминий-литиевых сплавов и СИАЛА

Серебренникова Н.Ю.1; Антипов В.В. 1, к.т.н.; Сенаторова О.Г. 1, к.т.н.; 
Лукина Н.Ф. 1, к.т.н.; Шестов В.В. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

В перспективных изделиях авиационной техники повышение весовой эффективности возможно за счет применения многослойной обшивки из гибридных материалов на базе алюминий-литиевых листов и алюмостеклопластика. Такие материалы обладают высоким сопротивлением развитию трещины усталости, пониженной плотностью и высокой прочностью, по сравнению с монолитными сплавами, за счет компонентов, входящих в структуру материала: клеевых препрегов, армированных стекловолокном, и листов из Al-Li сплавов.

В данной работе оценивались структура и свойства фрагмента прототипа гибридной панели крыла самолета Ту-204, изготовленного в промышленных условиях Воронежского акционерного самолетостроительного объединения (ПАО «ВАСО»). Были определены на стандартных образцах свойства на растяжение, сжатие, СРТУ, МЦУ, а также на конструктивно-подобных образцах - продольная устойчивость при сжатии. Гибридный слоистый материал рекомендуется использовать для изготовления верхних и нижних панелей крыла самолета.

Ключевые слова:

гибридный слоистый материал, гибридная панель крыла, обшивка, стрингер, алюминий-литиевый сплав, СИАЛ.

Abstract: It is opportunity to improve weight efficiency by application of  laminated skin from hybrid material which consists of high-strength  Al-Li alloy sheets and aluminium-glassplastic Laminate SIAL-type. Such materials have high resistance of fatigue crack growth, lower density and high strength in comparison with monolithic materials.

The structure and properties of prototype of hybrid wing panel of Tu-204 aircraft were evaluated was produced in commercial conditions, OAO «Voronezh Aircraft JVC» (VASO). Standard samples were used for tensile, compression low fatigue tests and for determination of FGGR (dl/dN). Hybrid laminated materials are recommended to use for lower and upper wing panels, as a result of the structural components: adhesive prepregs, reinforced glassfibers and Al-Li alloy  sheets.

Key words: hybrid laminated material, wing panel, skin, stringer, Al-Li alloy, adhesive prepreg, SIAL.

Введение

Алюминиевые деформируемые сплавы продолжают эффективно служить в современных авиакосмических конструкциях, уже более 70 лет являясь основным материалом крыльевых панелей современных самолетов. Для обшивок верхней панели, как правило, используют высокопрочные сплавы серии 7000 системы Al-Zn-Mg-Cu (7075, 7475, 7055, В95пч, В95оч, В96ц-3пч и др.), для обшивок нижней панели – ресурсные среднепрочные сплавы серии 2000 системы Al-Cu-Mg (2324, 2524, Д16ч, 1163 и др.). Среди перспективных направлений их развития и применения следует выделить высокомодульные (80 ГПа) Al-Li сплавы пониженной плотности (2600 кг/м3) различного назначения (таблица 1).

Крыло является важнейшей частью планера самолета. К обшивке, образующей внешние поверхности крыла, предъявляются определенные требования: качество поверхности, повышенная прочность, определенная жесткость при минимальной массе.

Преимуществами металлического крыла являются относительно невысокая стоимость, освоенность механической обработки и других процессов самолетного производства, отработанные технологии изготовления полуфабрикатов, высокая деформационная способность алюминиевых металлических материалов при формообразовании [1–6].

Применяют также монолитную обшивку (особенно в транспортных изделиях ОКБ им. О.К. Антонова), изготовленную механическим фрезерованием из прессованных панелей массивного сечения, как одно целое с подкреплениями в виде ребер, которые выполняют функции стрингеров.

Для дополнительного снижения веса и повышения ресурсных характеристик авиационных конструкций осваивается применение многослойной обшивки из гибридных материалов на основе металлических и металлополимерных материалов, изготовленных преимущественно автоклавным формообразованием [7–9].

У супергиганта А-380 типичная толщина полотна панелей составляет
10-15 мм, а самолетов средних размеров А-320, В-737, Ту-204 составляет 
5–7 мм. Гибридные клееные слоистые материалы типа СИАЛ (GLARE 1, GLARE 2) имеют хорошие усталостные характеристики. Однако, для получения указанных толщин крыльевой панели требуется большая многослойность тонких алюминиевых листов и клеевых стеклоармированных препрегов, что приводит к накоплению дефектов в конструкции.

Таким образом, для обшивок панелей крыла целесообразно использовать не целиком многослойную (15/14) композицию материалов типа СИАЛ/GLARE , а только выборочно ("Selective" reinforcement), применяя в конструкции слоистой обшивки крыла монолитные листы большей толщины ~ 1,5–2,0 мм [10–12].

Таблица 1

Характеристики материалов толщиной ~ 5,0 мм для обшивок крыла (направление Д).

| Материал | σВ, МПа | Е, ГПа | dl/dN мм/кцикл (ΔК=31 МПа∙√м) | Плотность d, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гибридный слоистый материал | 720 | 69-70 | 0,2 | 2,45 |
| Монолитная плита (лист) из ресурсного сплава 1163Т7 (2524Т39) | ≥ 450 | 70-71 | 2,0 (> 2,5) | 2,78 |
| Монолитная плита (лист) из ресурсного Al-Li сплава пониженной плотности 1441Т1 | ≥ 440 | 79-80 | 1,7 | 2,59 |
| Монолитная плита (лист) из высокопрочного сплава В95очТ2 (7475Т76) | ≥ 510 | 70-72 | 2,3 | 2,85 |
| Монолитная плита (лист) из сверхпрочного сплава В96ц-3пчТ12 (7055Т77) | ≥ 615 | 71-73 | 3,5 | 2,86 |
| Многослойный однонаправленный СИАЛ-1-1 (7/6) на базе листов сплава 1441 | 970 | 65-67 | 0,03 | 2,35 |
| Зарубежный вариант гибридного слоистого материала на базе листов сплава 2024Т3 и GLARE-2 | 650 | 65-67 | 0,04 | 2,60 |

Материалы и методы

Обшивка крыла должна быть достаточно жесткой, чтобы она не теряла устойчивость [13]. Это можно осуществить правильной расстановкой ребер жесткости с определенным шагом  h  (рисунок 1). В качестве ребер жесткости применяют стрингеры, изготовленные из прессованных (рисунок 2, а) или гнутых листовых профилей (рисунок 2, б).

А

h

h

h

Монолитный Al-Li лист из сплава В-1469

Монолитный Al-Li лист из сплава В-1469

СИАЛ-1441 (3/2, 4/3 и др.)

А

Склеивающий препрег

Рис. 1 – Фрагмент гибридной слоистой панели со стрингерами

Для крепления стрингеров к обшивке используют типовые заклепки из алюминиевых сплавов или, как в данной работе, болты с уменьшенной шестигранной головкой из титанового сплава ВТ 16, предназначенные для эксплуатации в соединениях, работающих на срез [13, 14] (рисунок  2).

б)

а)

Рис. 2 – Пример  крепления стрингеров к обшивке с помощью: а) болтов,   б) заклепок

Клеевые препреги подбираются в зависимости от свойств, предъявляемых к слоистой композиции, схемы расположения и толщины алюминиевых листов в структуре гибридного материала – с разным объемным содержанием клеевого связующего [15-17] (рисунок 3).

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис. 3 – Клеевые препреги с разным количеством монослоев и разным 
 содержанием связующего

В данной работе оценивались структура и свойства гибридной слоистой панели крыла, изготовленного в промышленных условиях Воронежского акционерного самолетостроительного объединения (ПАО «ВАСО»), на основе освоенных в металлургическом производстве Al-Li сплавов: монолитных листов толщиной 1,5-1,8 мм и стрингеров 
Z-образного сечения из прессованных стрингеров высокопрочного сплава В-1469Т1, и однонаправленного СИАЛ-1441 на базе тонких (0,3-0,4 мм) листов высокотехнологичного Al-Li сплава 1441Т11 пониженной плотности (d = 2,6 г/см3) [18, 19]. Для соединения монолитных листов и СИАЛа применен специальный соединяющий препрег с увеличенным содержанием клея. В прослойках СИАЛа применяется однонаправленный клеевой препрег, армированный высокопрочными стекловолокнами со средним объемным содержанием ~ 60 %  [20, 21].

Во ФГУП «ВИАМ» проведены всесторонние исследования гибридного слоистого материала [22–24]. Оценку свойств, помимо стандартных образцов на растяжение, сжатие, СРТУ, усталость, проводили на конструктивно-подобных четырехстрингерных образцах - определили продольную устойчивость при сжатии (рисунок 4), применительно к верхней панели крыла.

Скорость роста трещины усталости (СРТУ) гибридной обшивки крыла оценивали на образцах размером 140×420 мм с определением dl/dN при различных ΔК, R = 0,1 и f = 5 Гц. Малоцикловую усталость (МЦУ) - на типовых плоских долевых образцах с отверстием (Кt=2,6) при max  = 157 МПа.

600

455

Рис. 4 – Конструктивно-подобный образец из прототипа гибридной панели крыла 
 для испытаний на сжатие

Испытания на сжатие однопролетных панелей проводились по типовой методике ФГУП "ЦАГИ". Гибридная панель торцевыми плоскостями устанавливалась на опорную плиту испытательной машины таким образом, чтобы центр жесткости сечения совпадал с центральной силовой линией нагружающих плит испытательной машины (рисунок 5).

Рис. 5 – Гибридная слоистая панель, установленная на опорную плиту
 испытательной машины

Тензорезисторы и датчики линейных перемещений фиксировали начало искривления (местную потерю устойчивости) обшивки, ее развитие и потерю несущей способности гибридной панели в целом.

Деформирование панели происходило с постоянной скоростью 1,25 мм/мин от действия непрерывно увеличивающейся, равномерно распределенной по их торцам, сжимающей нагрузки. Согласно разработанной программе испытаний, в несколько этапов - 30000 кгс, 100000 кгс, 150000 кгс, с последующей разгрузкой до 0 кгс после каждого этапа нагружения. Проводились непрерывная регистрация измерения относительной деформации и визуальный контроль за поведением деформируемой панели. Видимых нарушений целостности и остаточных деформаций обнаружено не было. Относительные деформации возвращались практически к нулю. Нагружение панели осуществлялось до исчерпания её несущей способности.

Результаты

Установлено, что гибридные слоистые материалы для обшивок крыла, благодаря своей многослойной структуре, строению и характеристикам исходных компонентов, обладают следующим свойствами (таблица 1):

• высоким сопротивлением развитию трещины усталости (dl/dN = 0,16 мм/кцикл при ΔК=31 МПа∙√м) (рисунок 6), при этом развитие трещины тормозится волокнами и практически останавливается при длине в пределах 1 мм;

• пониженной плотностью на 10-15 % (c 2,78 до 2,45 г/см3), в основном за счет входящего в состав материала клеевого связующего с низкой плотностью (d ~ 1,4 г/см3), а также листов из Al-Li сплавов с пониженной плотностью: среднепрочного сплава 1441 с d ~ 2,60 г/см3, высокопрочного сплава В-1469 с d ~ 2,67 г/см3;

• высокой прочностью (σВ > 720 МПа), которая обеспечивается суммарным эффектом от прочности алюминиевых листов и стеклянных волокон в препрегах.

dl/dN, мм/кцикл

∆К, МПа∙√м

Монолитная панель

из сплава1163Т

Гибридная слоистая панель

Рис.   6  –  Зависимость скорости роста трещины усталости (СРТУ) гибридного
                         слоистого материала и обшивки из сплава 1163Т от условного
                         коэффициента интенсивности напряжений ∆К

растяжение.

В гибридном слоистом материале на основе монолитных листов алюминий-литиевых сплавов с использованием алюмостеклопластика класса СИАЛ, внешние монолитные металлические листы имеют более высокий модуль упругости по сравнению со слоями стеклопластика. Напряжения распределяются неравномерно между металлическими листами и слоями стеклопластика. Внешние металлические листы из сплава В-1469 нагружены больше, чем внутренние тонкие листы в СИАЛе и слои стеклопластика.

Как показали наблюдения, слои стеклопластика на основе клеевых препрегов, армированных стекловолокном значительно тормозят зарождение и развитие усталостных трещин в листах из алюминий-литиевых сплавов. СРТУ в гибридном материале значительно меньше (более чем в 10 раз), чем в монолитном сплаве. Использование слоистого соединения позволяет существенно повысить сопротивление развитию усталостной трещины.

Малоцикловая усталость (МЦУ) обшивки составила NСР = 210 000 цикл при max  = 157 МПа.

В результате проведенных экспериментальных исследований устойчивости и несущей способности гибридных четырехстрингерных однопролетных панелей крыла при статическом сжатии получено следующее:

– местная потеря устойчивости гибридной обшивки провоцирует искривление стрингеров и вызывает потерю несущей способности всей панели при σкр = 43,7 кгс/мм2 (при нагрузке P max = 188 000 кгс).

– общая потеря устойчивости и несущей способности происходит в средней части панели и сопровождается искривлением стрингеров и обшивки при напряжении практически совпадающем с напряжением местной потери устойчивости обшивки.

– полная относительная деформация, соответствующая потери несущей способности, составляет 0,64 %.

Характер разрушения панели представлен на рисунке 7.

А

А

Рис. 7 – Характер разрушения гибридной слоистой панели

Обсуждение и заключения

Использование перспективного гибридного слоистого композиционного материала для изготовления верхней и нижней панелей крыла приводит к уменьшению веса (на ~ 15 %) и повышению сопротивления скорости роста трещины усталости (в ~ 10 раз) в конструкции за счет строения и компонентов слоистого материала.

Снижение веса конструкции достигается за счет применения в составе гибридного слоистого материала листов из Al-Li сплавов с пониженной плотностью (d ~ 2,60 г/см3 для сплава 1441 и d ~ 2,67 г/см3 для сплава В-1469), а также за счет клеевого связующего с низкой плотностью (d ~ 1,4 г/см3).

Повышение сопротивления скорости роста трещины усталости происходит благодаря слоям стеклопластика на основе клеевых препрегов, армированных стекловолокном, которые значительно тормозят зарождение и развитие усталостных трещин в листах из алюминий-литиевых сплавов.

Также гибридный слоистый материал обладает высокой прочностью (σВ > 720 МПа), как суммарный эффект от прочности алюминий-литиевых листов и стеклянных волокон, входящих в состав клеевых препрегов.

Гибридные слоистые материалы, с частичным армированием СИАЛ-1-1 (GLARE-3), рекомендуются для конструкционного применения в крыльевых обшивках взамен монолитных плит (листов) из алюминиевых и алюминий-литиевых сплавов. Толщина обшивки может быть изготовлена переменной, в соответствии с условиями эксплуатации крыла: тонкой в концевой части крыла, и максимальной толщины в корневых сечениях при соединении с фюзеляжем.

Необходимая сложная конфигурация обшивки может быть создана с помощью автоклавного формования. Применение метода сращивания дает возможность изготавливать крыльевые панели требуемой длины и ширины.

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Фридляндер И.Н., Колобнев Н.И., Сандлер В.С. Алюминий-литиевые сплавы. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы. Т. II-3. /Под ред. И.Н. Фридляндера, Е.Н. Каблова. М.: Машиностроение. 2001. С. 156–185.

- Фридляндер И.Н. Воспоминания о создании авиакосмической и атомной техники из алюминиевых сплавов. М.: Наука. 2005. 275 с.

- Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 226–230.

- Каблов Е.Н. Всероссийскому институту авиационных материалов – 80 лет //Деформация и разрушение материалов. 2012. №6. С. 17–19.

- Каблов Е.Н. ВИАМ: Продолжение пути //Наука в России. 2012. №11. С. 16–21.

- Сенаторова О.Г., Антипов В.В., Лукина Н.Ф. и др. Слоистые металлополимерные композиционные материалы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 226–230.

- Сенаторова О.Г., Антипов В.В., Лукина Н.Ф., Сидельников В.В., Шестов В.В., Попов В.И., Ершов А.С. Высокопрочные, трещиностойкие, легкие алюмстеклопластики СИАЛ – перспективные материалы для авиационных конструкций //ТЛС. 2009. №2. С. 29–31.

- Антипов В.В., Лавро Н.А., Сухоиваненко В.В., Сенаторова О.Г. Опыт применения Al-Li сплава 1441 и слоистого материала на его основе в гидросамолетах //Цветные металлы. 2013. №8. С. 46–50.

- Laminate of metal sheets and polymer: pat. 0256370 US; publ. 20.10.2011.

- M. Plokker, D. Daverschot, T. Beumler. Hybrid structure solution for the A400M wing attachment frames // 25th ICAF Symposium – Rotterdam, 27-29 May 2009.

- Roebroeks Geert H.J.J., Hooijmeijer Peter A., Kroon Erik J., Heinimann Markus B. The development of central // First International Conference on Damage Tolerance of Aircraft Structures. 2009.

- ОСТ 1 12085–77 Болты с уменьшенной шестигранной головкой из титанового сплава для соединений со специальной переходной посадкой.

- Проектирование, конструкции и системы самолетов и вертолетов. Книга 2. Самолеты и вертолеты. Том IV-21. Машиностроение. Энциклопедия в сорока томах. М. Машиностороение. 2004. C. 226-252.

- Каблов Е.Н., Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Лукина Н.Ф. Новый класс слоистых алюмостеклопластиков на основе алюминий-литиевого сплава 1441 с пониженной плотностью //Вестник МГТУ им Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2011. №SP2. С. 174–184.

- Шестов В.В., Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Сидельников В.В. Конструкционные слоистые алюмостеклопластики 1441-СИАЛ //МиТОМ. 2013. № 9. С. 28–32.

- Фридляндер И.Н., Аниховская Л.И., Сенаторова О.Г. и др. Клееные металлические и слоистые композиты. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы Т. II-3. /Под ред. И.Н. Фридляндера, Е.Н. Каблова. М.: Машиностроение. 2001. С. 814–832.

- Скорняков В.И., Антипов В.В. Инновационный характер сотрудничества ОАО «КУМЗ» и ФГУП «ВИАМ» //Авиационные материалы и технологии. 2012. №2. С. 11–13.

- Слоистые композиционные материалы – 98. Сборник трудов международной конференции. Волгоград. 1998. С. 30–32, 86–88, 131–133, 170–171.

- Antipov V.V, Senatorova O.G., Beumber T, Lipma M. Investigation of a new fibre metal laminate (FML) family on the base of Al-Li alloy with lower density // Materials Science and Engineering Techology. 2012. №4. P. 350–355.

- Fibre Metal Laminates /Ed. by Ad. Vlot, Yan. W. Gunnik. Academic Publishers. 2001. Р. 527.

- Ерасов В.С., Нужный Г.А., Гриневич А.В., Терехин А.Л. Трещиностойкость авиационных материалов в процессе испытания на усталость //Труды ВИАМ. 2013. №10. Ст. 06 (viam-works.ru).

- Орешко Е.И., Ерасов В.С., Подживотов Н.Ю. Выбор схемы расположения высокомодульных слоёв в многослойной гибридной пластине для её наибольшего сопротивления потере устойчивости //Авиационные материалы и технологии. 2015. №S4. С. 109–117.

- Серебренникова Н.Ю., Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Ерасов В.С., Каширин В.В. Гибридные слоистые крыльевые материалы на базе алюминий-литиевых сплавов // Авиационные материалы и технологии. 2016. (в печати).