Клеевые материалы в производстве фольгированных 
диэлектриков и печатных плат

Александрова Л.Г.1, к.т.н.

elifom@mail.ru

1Научно-технический центр «Электроизоляционные и фольгированные материалы» (АНО НТЦ ЭЛИФОМ)

Аннотация:

Рассмотрены клеевые и фольгированные материалы, производимые НТЦ ЭЛИФОМ, даны их основные характеристики.

Ключевые слова:

Клеевые материалы, фольгированные материалы.

НТЦ "Электроизоляционные и фольгированные материалы” занимается разработкой и производством фольгированных диэлектриков – фольгированных стеклотекстолитов, фольгированных пленочных материалов (на основе полиимидной и лавсановой пленок), также прокладочных пропитанных стеклотканей, покрывных и склеивающих пленок. Материалы используются в различных отраслях промышленности от бытовой электроники до аэрокосмической техники, являются подложками для печатных плат.

Материалы для печатных плат в полной мере удовлетворяют определению – композиционные материалы. Обобщенное определение которых – материалы, состоящие из двух или более компонентов или фаз.

Диэлектрические подложки для печатных плат представляют собой многослойный композит, состоящий из различных по природе и строению материалов. Стеклотекстолит фольгированный состоит из нескольких слоев пропитанной стеклоткани и облицованный с одной или двух сторон металлической фольгой. Другой тип материалов - гибкие фольгированные диэлектрики на основе пленок. Основу составляет пленка, на которую нанесен клей. Она методом дублирования или прессования соединяется с фольгой.

Выбор компонентов композиционного материала определяется комплексом свойств, которые предъявляются к печатным платам при их производстве и эксплуатации. Важны диэлектрические свойства (отсутствие пробоя между проводниками схемы, разогрева и возгорания, потери мощности сигнала). Клеящая способность полимерных составов играет решающую роль в получении качественных печатных плат. Высокие адгезионные свойства обеспечивают прочное сцепление металлических проводников с диэлектрическим основанием.

Теплофизические свойства важны как при производстве печатных плат, (пайка электронных компонентов осуществляется при температуре 240–290°С), так и в условиях работы приборов при повышенной температуре).

Механические свойства композиционного материала проявляются в отсутствии деформации подложки (стеклотекстолиты) или, наоборот, обеспечивают возможность работы в динамическом режиме (пленочные материалы). Химическая стойкость подложки важна при травлении металлической фольги для получения схемы печатного монтажа.

Выбор полимера определяет все необходимые свойства. Используются фенольные, эпоксидные, полиуретановые, полиимидные, фторсодержащие полимеры, а также смеси полимеров.

Растворы полимеров используются как полуфабрикаты - связующие для изготовления слоистых пластиков, так и самостоятельно в качестве клеев.

Стеклоткани прокладочные представляют собой стеклоткани, пропитанные растворами связующих, так называемые клеевые препреги. Стеклоткани прокладочные традиционно используются для производства многослойных печатных плат. Выпускаются стеклоткани прокладочные на основе эпоксидных связующих различных марок, различающиеся теплостойкостью (температура стеклования от 80 до 180°С). По 
ТУ 2296-006-1143690-02 стеклоткань прокладочная СТП-4 до прессования характеризуется свойствами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Свойства стеклоткани прокладочной

| Наименование показателей | Значение для стеклоткани прокладочной марок |
| --- | --- |
|  | СТП-4-0,025 - СТП-4-0,180 |
| 1. Содержание смолы, %, | 40– 60 |
| 2. Текучесть смолы, % | 20– 45 |
| 3. Содержание летучих веществ, %, не более | 0,75 |
| 4. Время гелеобразования, с | 300– 550 |

Важно, количество связующего на стеклоткани, текучесть смолы, время гелеобразования, т. е. время до начала резкого увеличения вязкости расплава смолы в ходе химической реакции пространственной сшивки. После пропитки собираются пакеты для прессования, один или несколько листов препрега склеиваются с фольгой в многоэтажных гидравлических прессах. В таблице 2 приведены физико-механические свойства широко применяющейся стеклоткани прокладочной СТП-4 на эпоксидном связующем после прессования. Испытания проводились по 
ГОСТ 26246.0-89.

Таблица 2

Физико-механические свойства СТП-4 после прессования с

медной фольгой 35 мкм

| Наименование показателя | Значение для толщины 1,0 мм |
| --- | --- |
| 1. Поверхностное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 96 ч/40С/93% и восстановления, Ом, не менее | 2,0×1013 |
| 2. Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 96 ч/40С/93% и восстановления, Омм, не менее | 1,8×1013 |
| 3. Тангенс угла диэлектрических потерь после кондиционирования в условиях 96 ч/40С/93% и восстановления, не более | 0,028 |
| 4. Диэлектрическая проницаемость после кондиционирования в условиях 96 ч/40С/93% и восстановления, не более | 5,3 |
| 5. Водопоглощение, мг, не более | 1,5 |
| 6. Прочность на отслаивание фольги толщиной 35 мкм Н/3мм, не менее а) в исходном состоянии б) после воздействия теплового удара при температуре 260°С в течение 30 с | 5,5 5,8 |
| 7. Время устойчивости к воздействию теплового удара при температуре 260°С, не менее 60сек | отсутствие расслоения |

Выпускается также пропитанная негорючим связующим стеклоткань прокладочная на основе бромированной эпоксидной смолы.

Высокие адгезионные характеристики фольгированных материалов после прессования достигаются помимо наличия функциональных химических групп клеев специальной обработкой фольги.

Поверхность фольги сильно развита, что вносит дополнительный вклад в достижение высоких адгезионных характеристик.

Для склеивания разнородных материалов, для изготовления гибко-жестких и многослойных печатных плат, плат с металлическим теплоотводом применяется склеивающий материал марки САФ.

Он представляет собой стеклоткань толщиной 25, 30, 62 мкм, пропитанную связующим с текучестью менее 5%. Материал прекрасно перфорируется без осыпания связующего и может служить также в качестве защитного покрытия печатных плат.

Все использующиеся нами связующие горячего отверждения, т.к. необходимо обеспечить высокую теплостойкость печатных плат и стабильность физико-механических свойств при повышенных температурах.

НТЦ ЭЛИФОМ производит фольгированные материалы на основе пленок – лавсан фольгированный, полиимид фольгированный, а также покрывную и склеивающую пленку. Для их производства используются пленки, покрытые клеем с одной или двух сторон. Клеевая композиция для склеивания полиимидной пленки и фольги была разработана совместно с сотрудниками НИИСК им. академика С.В. Лебедева (Санкт-Петербург). В таблице 3 приведены физико-механические свойства склеивающей и покрывной пленок на основе полиимидной пленки (ППП, ППС по 
ТУ-3491-11436290-002-97).

Также НТЦ ЭЛИФОМ выпускает акрилатный клей КП-3 и полиуретановый КП-4, представляющие собой растворы в органическом растворителе и пленочные клеи КПП-3 и КПП-4 на подложке из антиадгезионной пленки или бумаги. Клеи предназначены для склеивания слоистых материалов, в частности печатных плат – жестких, гибко-жестких, пленочных конструкций.

Таблица 3

Физико-механические свойства полиимидной пленки с клеем 
после прессования с медной фольгой

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Прочность на отслаивание фольги (на ширину полоски 3 мм), Н, в исходном состоянии | 3,8 |
| 2. Поверхностное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 96 ч/40С/93% и восстановления, Ом | 7,01011 |
| 3. Удельное объемное электрическое сопротивление, после кондиционирования в условиях 96 ч/40С/93% и восстановления, Омм | 2,81013 |
| 4. Тангенс угла диэлектрических потерь после кондиционирования в условиях 96ч/40С/93% и восстановления | 0,018 |
| 5. Диэлектрическая проницаемость после кондиционирования в условиях 96 ч/40С/93% и восстановления | 3,4 |
| 6. Электрическая прочность перпендикулярно слоям, кВ/мм | 140 |
| 7. Стойкость к многократным перегибам (усталость от изгиба), число циклов | 6000 |

Таблица 4

Основные параметры клеев (ТУ 2398-010-11436290-2001)

| Наименование показателя | Норма для клея |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП-3 | КП-4 | КПП-3 | КПП-4 |
| 1. Внешний вид | Жидкость желтого цвета | Жидкость желтого цвета | Прозрачная пленка | Прозрачная пленка |
| 2. Массовая доля сухого остатка, % | 152 | 152 | – | – |
| 3. Толщина пленки без подложки, мкм | – | – | 155 | 155 |
| 4. Прочность на отслаивание медной фольги толщиной 35 мкм (на ширину полоски 3 мм), Н, не менее | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 3,5 |
| 5. Время устойчивости к воздействию теплового удара а) при температуре 260°С, с, не менее б) при температуре 204°С, с, не менее | 30 – | – 30 | 30 – | – 30 |

Условия работы клеевых материалов могут быть весьма суровыми. Так, например, клей КП-4 использовался для изготовления регистрирующих элементов (электродов на основе полиимидной пленки) “Торцевого жидкоаргонового адронного коллайдера” – крупнейшего в мире ускорителя LHC (ЦЕРН, Швейцария). Электрод рассчитан на непрерывную безотказную работу в течение 10 лет в среде жидкого аргона (при температуре минус 180°С). Расчетная эквивалентная нейтронная нагрузка, за этот период составляет порядка 4х10¹³ нейтронов/см². Используемые в детекторе материалы не должны загрязнять жидкий аргон и при этом изолирующие слои электродов должны сохранять высокие диэлектрические свойства в течение всего срока службы. На стадии выбора материалов проводилась проверка радиационной стойкости различных клеев и подложек для электродов. На образцы был подан полный флюенс быстрых нейтронов 1.81015н/см2 (1МэВ Si-эквивалент) и -доза 2.0 Мрад. В процессе испытаний до и после облучения измерялась прочность на отслаивание полоски медной фольги шириной 3мм по методике ГОСТ 26246-89. Из полученных результатов радиационных тестов следует, что для предложенных нами материалов облучение нейтронами и фотонами до указанного уровня не привело к заметному снижению адгезионной прочности. По технологическим соображениям (скорость нагрева и скорость химической реакции) для склеивания слоев был выбран полиуретановый клей КП-4. Для контактов использовали полиимид фольгированный медью марки ЭЛИФОМ-ПФ-1-35. Из склеивающих материалов НТЦ ЭЛИФОМ также интересны пленочные клеи, представляющие собой слой клея толщиной 15–20 мкм, нанесенный на антиадгезионную полипропиленовую пленку. После вырезания заготовки нужного формата она переносится на теплую склеиваемую поверхность, например, при помощи ламинатора, удаляется защитная полипропиленовая пленка, соединяются детали и склеиваются в процессе прессования. Получаем заметный выигрыш в толщине многослойных конструкций. Пленочные клеи могут быть использованы для любых типов конструкций ввиду малой текучести клея.

В таблице 5 приведены данные определения прочности при сдвиге применяющихся клеев – растворов и клеев, армированных стеклотканью. Испытания проводили по ГОСТ 14759-69 в соответствии с общепринятой методикой склеивания внахлест двух стальных пластин, хотя в производстве фольгированных материалов принята методика отслаивания полоски фольги шириной 3 мм от основания диэлектрика под углом 90°. Считается, что результаты более информативны для данного типа многослойных материалов.

Таблица 5

Прочность при сдвиге клеящих материалов НТЦ ЭЛИФОМ

| Наименование | Прочность при сдвиге, МПа |
| --- | --- |
| Клеи - растворы |  |
| КП-3 акрилатный | 5,2 |
| КП-4 полиуретановый | 5,7 |
| СТФ эпоксидный | 15,5 |
| ФТС эпоксидный | 9,1 |
| КБИ полиимидный | 0,8 |
| Клеи, армированные стеклотканью |  |
| САФ-0,025 эпоксикаучуковый | 17,6 |
| СТП-417 полиимидный | 0,7 |
| СТП-3 эпоксидный | 14,0 |
| СТП-СТАП-0,062 эпоксидный | 10,5 |

Новая из защитных клеевых пленок – вариант с нанесенным на поверхность полиимидной пленки с одной стороны слоем фторопласта толщиной 10 мкм, а с другой стороны – слой клея. Фторопластовое покрытие усиливает защитный эффект от вредных воздействий окружающей среды. Закрепляется пленка на поверхности изделия методом прессования. Подобные печатные платы часто используются как датчики, работающие в агрессивных средах.

Проведены работы в области создания эластичных теплопроводных клеев в том числе армированных стеклотканью с коэффициентом теплопроводности до 1,8 Вт/м ˚К. Задача отвода тепла от работающих микросхем и других навесных элементов является весьма актуальной задачей.

Для СВЧ техники ведется разработка клеевых материалов с заданной диэлектрической проницаемостью и низкими электрическими потерями.

Следует отметить, что область применения наших клеевых материалов безусловно шире, чем производство печатных плат.

Наиболее предпочтительны они там, где требуется комплекс свойств: высокая адгезионная прочность, теплостойкость, размерная стабильность.