Экологически улучшенные технологии подготовки 
поверхности алюминиевых сплавов

Ecologically improved technologies of surface preparation 
of aluminum alloys

Козлов И.А. 1; Павловская Т.Г. 1; Захаров К.Е. 1; Волков И.А. 1

cvba@yandex.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

Несмотря на повышенный интерес конструкторов к композитным полимерным материалам (ПКМ), алюминиевые сплавы являются основным конструкционным материалом  авиационной промышлености, а значит и вопросы их защиты от коррозии, придания их поверхности специальных свойств остаются актуальными. Современные требования экологических норм безопасности технологических процессов требуют исключить применение в растворах для обработки поверхности токсичных соединений, таких как шестивалентный хром. В работе представлено технологическое решения по подготовке поверхности алюминиевых сплавов под склеивание в растворах, не содержащих токсичных соединений.

Ключевые слова:

анодное оксидирование, алюминиевые сплавы, подготовка поверхности, коррозия.

Abstract:

Despite keen interest of designers in composite polymeric materials (PKM), aluminum alloys are the base constructional material of the aviation industry, so and questions of their corrosion protection, giving of their surface of special properties remain actual. Modern requirements of ecological standards of safety of technological processes require to exclude application in solutions for surface treatment toxic connections, such as hexavalent chromium. In work it is provided technological decisions on surface preparations of aluminum alloys under pasting in the solutions which are not containing toxic connections.

Keywords:

anodic oxidation, aluminum alloys, surface preparation, corrosion.

Введение

Роль металлов в качестве основного авиационного материала в ближайшем будущем, очевидно, будет сохраняться, несмотря на увеличение доли композиционных материалов в конструкциях. Необходимо отметить, что в последние десятилетия в современной технике  увеличивается количество используемых металлов с высокой удельной прочностью. К таким металлам следует отнести алюминий-литиевые сплавы и слоистые металл-полимерные композиты на их основе. [1, 2]. Одним из важнейших факторов, определяющих прочность и ресурс работы металл-полимерных композитов является подготовка поверхности алюминиевых сплавов, которая должна обеспечивать высокую адгезионную прочность клеевых соединений и анти-коррозионную защиту [3]. Влияние подготовки поверхности металлических и неметаллических материалов на адгезионные свойства клеев изучали многие исследователи и этому вопросу посвящено большое количество публикаций в отечественной и зарубежной литературе. Согласно литературным данным существует несколько теорий адгезионного взаимодействие клея с обрабатываемой поверхностью, например, механическая, электростатическая, диффузионная теории и т. д. Несмотря на обилие теорий адгезионного взаимодействия клеёв с основой, единое представление о механизме адгезии отсутствует.

В настоящее время для подготовки поверхности перед склеиванием современными высокопрочными клеями и при изготовлении слоистых композиционных материалов типа «СИАЛ» (алюминиевый сплав + стеклоткань), в качестве подготовки поверхности используется хромовое анодно-оксидное покрытие, обеспечивающее высокие адгезионные характеристики поверхности алюминиевых сплавов. Основным недостатком данного покрытия является низкая защитная способность (336 часов экспозиции в камере солевого тумана (КСТ) без коррозионных повреждений, что на сегодняшний день недостаточно) [4]. Еще одним существенным недостатком процесса хромовокислотного анодного оксидирования является высокая токсичность электролита, содержащего Cr+6. Его использование вызывает необходимость применения дорогостоящих очистных сооружений и оказывает отрицательное влияние на условия работы в цехах при нанесении неметаллических неорганических покрытий.

За рубежом, для защиты от коррозии алюминиевых сплавов, наряду с хромовокислотным анодным оксидированием применяют различные виды химической и электрохимической обработки, такие как: фосфорнокислотное анодное оксидирование, микродуговое оксидирование, комбинированные золь-гель покрытия, химическое оксидирование и др. [5]. Все эти виды обработки проводят с применением относительно экологически чистых растворов. Большинство из применяемых за рубежом технологий подготовки поверхности позволяют надежно защитить алюминиевые сплавы от коррозии и подготовить их поверхность для склеивания.

Изыскание новых экологически улучшенных способов подготовки поверхности алюминиевых сплавов, обеспечивающих высокую прочность и более высокую коррозионную стойкость клеевого соединения, является актуальной задачей.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследований использовались образцы, изготовленные из листов высокопрочного алюминиевого сплава В-1469 системы Al-Cu-Li-Mg, дополнительно легированного микродобавками Ag, Zr и Sc [6].

Для нанесения покрытия использовали ванну из винипласта рабочим объемом 20 литров, оборудованную механической системой перемешивания электролита. В качестве противоэлектрода использовали свинцовую пластину площадь поверхности, которой в 5 раза превышала поверхность обрабатываемых образцов. Источником тока служил выпрямитель SORENSEN SGI 100х100 (10 кВт).

Толщину покрытия измеряли с помощью переносного электронного толщиномера, состоящего из электронного блока серии MiniTest 2100 и датчика N02, основанного на токовихревом принципе, имеющего диапазон измерений 0,1–100 мкм. Измерения проводили не менее 20 раз на различных участках образца и рассчитывали среднее значение толщины покрытия.

Исследование поверхности алюминиевого сплава после различных видов электрохимической обработки осуществляли методом растровой микроскопии на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV в режимах вторичных (SEI) и обратноотраженных (BEC или СОМРО) электронов.

Морфологию поверхности покрытий исследовали методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопия (CLSM) с применением оптического профилометра S NEOX Sensofar-Tech.

Оценку защитных свойств покрытий проводили путём сравнительных ускоренных коррозионных испытаний в камере солевого тумана (КСТ) Votsch VSC-1000 при постоянной температуре 35°С и распыление 5% NaCl

Электрохимические измерения проводили на универсальном потенциостате-гальваностате SI 1287A оборудованным анализатором частотного отклика SI 1260 фирмы «Solartron Mobrey Ltd» в трехэлектродной ячейке Flat Cell Kit Model K0235 («PrincetonAppliedResearch», США) при комнатной температуре в 3 % растворе NaCl. В качестве противоэлектрода использовали платинированную титановую сетку, в качестве электрода сравнения – хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1М-2 (ГОСТ 05.2234-77), заполненный насыщенным раствором KCl. Рабочая площадь образца составляла 1 см2. При проведении импедансных измерений использовался синусоидальный сигнал амплитудой 10 мВ и в диапазоне частот от 10-1 Гц до 105 Гц [7].

Результаты и их обсуждение

Наибольшее внимание в исследованиях уделено состоянию поверхности алюминиевого сплава после электрохимической обработки, так как придание высокой смачиваемости и специфического рельефа поверхности позволяет добиться высоких прочностных показателей клеевого соединения. Так по теории механического взаимодействия клея с поверхностью  происходит проникновение клея в поры, впадины и другие неровности поверхности подложки [8]. В большинстве случаев клей имеет лучшую адгезию к рельефной, пористой поверхности, чем к гладкой за счет увеличения площади контактируемой поверхности. Однако эта теория не может быть распространена на все типы подложек, так немаловажную роль играет смачиваемость поверхности.

Теория смачиваемости предполагает молекулярное взаимодействие между клеем и подложкой за счет межфазных сил.  Для реализации такого взаимодействия необходимо провести «активацию» поверхности. Так для алюминиевых сплавов необходима химическая или электрохимическим обработка, позволяющая получить на поверхности оксидный слой с  высокой реакционной способностью. Одновременно с образованием оксидного слоя поверхности придается высокоразвитый рельеф.

Учитывая выше сказанное с целью разработки экологически улучшенной технологии подготовки поверхности алюминиевого сплава В-1469 были исследованы традиционные способы, такие как сернокислотное анодирование, хромовокислотное анодирование и фосфорнокислотное анодирование [9]. Определена прочность клеевых соединений и характер их разрушения при использовании различной подготовки под склеивание алюминиевого сплава В-1469 (таблица 1)

Таблица 1

Прочность клеевого соединения образцов из алюминиевого сплава с различной подготовкой поверхности

| Анодное оксидирование | Прочность при сдвиге, МПа | Характер разрушения |
| --- | --- | --- |
| Хромовокислотное | 32,431,6-33,6 | 70% когезионный 30% адгезионный |
| Сернокислотное | 21,217,3-23,5 | 10% когезионный 90% адгезионный |
| Фосфорнокислотное | 32,031,2-33,6 | 70% когезионный 30% адгезионный |
| Комбинированный электролит | 35,534,5-36,5 | 74% когезионный 26% адгезионный |

Качество подготовки поверхности образцов оценивали по следующим критериям: прочность клеевого соединения при сдвиге и характер разрушения клеевого соединения. На фоне общих результатов, укладывающихся в пределах 32,0-35,5 МПа выделяется, довольно слабая, адгезионная способность поверхности образцов, обработанных в сернокислотном электролите 21,2 МПа, при этом преобладает адгезионный характер разрушения клеевого соединения. При проведении анализа методом оптической микроскопии установлено отсутствие отслоения оксидного покрытия от алюминиевого сплава, что позволяет предположить о негативной влиянии рельефа поверхности покрытия.

С целью подтверждения предположений о влиянии морфологии и структуры поверхности на адгезионную способность проведены исследования методом растровой электронной микроскопии (рисунок 1) и методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопия (рисунок 2).

Так при использовании сернокислотного анодного оксидирования (рисунок 2, а) на поверхности образца формируется оксидный слой с ярко выраженным структурированием. При этом границы раздела структурных образований покрытия расположены друг к другу под острыми углами. Отмечено наличие углублений  геометрическая форма которых представляет собой тетраэдр или пирамиду. Исследование рельефа поверхности (рисунок 3 а) позволило установить, что глубина впадин не превышает 0,5-1 мкм, а сама поверхность относительно пологая с  плавными переходами от минимума к максимуму по высоте.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 1 – Поверхность алюминиевого сплава с  различной подготовкой поверхности 
(а - сернокислотное анодирование, б – анодирование в комбинированном электролите, 
в – фосфорнокислотное анодирование, г – хромовокислотное анодирование

Обработка алюминиевого сплава В-1469 в хромовокислотном и фосфорнокислотном растворах (рис. 1, в, г) имеют более развитую поверхность. Формируемое оксидное покрытие обладает мелкой структурой с большим количеством овальных или круглых впадин, дно которых имеет плоское дно или сферическую формы. При использовании фосфорнокислотного анодирования диаметр таких впадин значительно больше, чем при использовании хромовокислотного анодирования. Анализ морфологии поверхности показал, что при применении хромовокислотного анодирования на поверхность образуются углубления не только меньшего диаметра, но и меньшей глубины от 0,5 до 2,5 мкм (рис. 2, в, г). При обработке в фосфорнокислотном электролите поверхность алюминиевого сплава имеет больший разброс по высотам, а углубления достигают значения в 4 мкм. Предположительно это может быть связано с более высокой интенсивностью процесса растворения алюминиевого сплава в процессе оксидирования, чему способствует технологические особенности процесса. Так при фосфорнокислотном анодировании используется относительно высокая плотность тока, достигающая в некоторых случаях до 3 А/дм2, с сочетании с высоко концентрированным раствором электролита. При хромовокислотном анодным оксидированием возможно имеет место частичная химическая пассивация поверхности алюминиевого сплава с образованием оксидной пленки содержащий хром, препятствующей процессу частичного растворения металла в процессе анодного оксидирования.

Отсутствие ярко выраженных кратеров и впадин на поверхности образцов после сернокислотного анодного оксидирования вполне может быть связано с отсутствием пассивации фаз алюминиевого сплава при наложении поляризующего тока, что приводит к воздействию электролита на все без исключения участки поверхности, находящейся в электролите.

Анализ результатов адгезионной прочности клеевых соединений и исследований состояния поверхности, позволяет предположить, что столь низкое адгезия образцов после сернокислотного анодирования связана исключительно с механическими факторами сцепления. Поверхность образцов при склеивании обладает значительно меньшей площадью соприкосновения, в отличие от других вариантов. При этом стоит отметить недостатки рельефа поверхности при хромовокислотном и фосфорнокислотном анодированиях. Развитый рельеф поверхности с наличием углублений до 4 мкм может способствовать образованию воздушных пор между подложкой и клеем, что не позволяет полностью реализовать смачивающий эффект.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 2 – Морфология поверхности алюминиевого сплава с  различной подготовкой поверхности (а- сернокислотное анодирование, б – анодирование в комбинированном электролите, в – фосфорнокислотное анодирование, г – хромовокислотное анодирование

Учитывая рассмотренные недостатки, был разработан «комбинированный» электролит на основе серной кислоты с добавлением пасивирующих агентов, что позволило получить относительно развитую морфологию поверхности с плавным перепадом высот. Такая морфология поверхности увеличивает площадь, контактирующую с клеем, а форма углублений (рис. 2 б) на поверхности обеспечивает отсутствие воздушных пор и позволяет максимально смачивать поверхность. По результаты испытаний клеевого соединения установлено, что такая подготовка поверхности позволяет добиться наиболее высокого значения прочности 35,5 МПа.

Другим немаловажным аспектом исследований являлось коррозионная стойкость алюминиевого сплава после электрохимической обработки. Защитную способность формируемых оксидных пленок оценивали методом импедансной спектроскопии. Секторы импеданса снимали для хромовокислотного, фосфорнокислоного и комбинированного ан. окс.  Образцы,  обработанные в  сернокислотном электролите, в электрохимических исследованиях не участвовали ввиду общеизвестных сведений по их повышенной коррозионной стойкости (в 2–3 раза выше остальных).

Для оценки защитной способности формируемых оксидных слоев построена эквивалентная электрическая схема системы электролит-покрытие-металл (рис. 3) и рассчитаны значения модуля импеданса |Z|f = 0,1 Гц, Oм·cм-2 покрытий, сформированных при разных режимах обработки.

Математическое описание экспериментальных электрохимических данных позволяет получить численные характеристики изоляционной способности оксидных слоев. Для лучшего описания поверхностных неоднородностей при расчетах вместо емкостных элементов использовались элементы постоянного сдвига фазы (СРЕ – constant phase elements). Импеданс элемента СРЕ представлен формулой:

ZCPE = 1/Yo(j)n,

где j – мнимая единица,  – угловая частота ( = 2f), n и Yo – показатель экспоненты и частотно независимый предэкспоненциальный множитель соответственно [10].

Рис. 3 – Эквивалентная электрическая схема, используемая для моделирования экспериментального импедансного спектра

На рисунке 3 схематично изображено покрытие, где С1, R1 и С2, R2 являются элементом постоянного сдвига фазы и сопротивлением внешнего слоя и внутреннего слоя соответственно, Rэ – сопротивление электролита. Сопротивление электролита (Rэ) считали постоянным и равным 35 Oм∙cм2. Расчётные параметры элементов ЭЭС для оксидного слоя, сформированного на сплаве В-1469, приведены в таблице 2. Как видно из данных таблицы 2 величина |Z| в области низких частот для оксидного слоя, сформированного в комплексном электролите, больше, чем для слоев, полученных при обработке в фосфорнокислотном и хромовокислотном электролите,  что говорит о его лучшей изоляционной способности.

Таблица 2

Расчетные параметры элементов эквивалентной электрической схемы для системы «металл-покрытие»

| Ан. Окс. | Rэл, Oм·cм2 | CPE1, |  | R1, Oм·cм-2 | CPE2, |  | R2, Oм·cм2 | ¦Z¦f = 0,1 Гц, Oм·cм-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yo, См∙см–2·cn | n |  | Yo, См∙см–2·cn | n |  |  |
| Фосфорнокислотное | 35 | 1,19*10-6 | 0,92 | 5953 | 2,97*10-6 | 0,96 | 17752 | 25 941 |
| Хромовокислотное | 35 | 2,2*10-6 | 0,94 | 5723 | 4,47*10-6 | 0,86 | 32317 | 44 114 |
| Комбинированный электролит | 35 | 1,14*10-6 | 0,87 | 20739 | 3,23*10-6 | 0,78 | 46286 | 66 656 |

* |Z|f = 0,1 Гц – модуль импеданса на частоте f = 0,1 Гц

Параллельно с электрохимическими исследованиями проведены сравнительные ускоренные коррозионные испытания в камере солевого тумана, результаты которых приведены в таблице 3. Установлено, что фосфорнокислотное анодирование обладает низкой защитной способностью по сравнению с другими исследованными видами анодного оксидирования.

| Анодирование | Время экспозиции в КСТ до появления первых очагов коррозии, час |
| --- | --- |
| Фосфорнокислотное | 168 |
| Хромовокислотное | 336 |
| Комбинированный электролит | 432 |

Хромовокислотное анодирование обладает значительно выше защитными свойствами, по сравнению с фосфорнокислотным - 336 часов в КСТ до появления первых питтингов. Лучший результат 432 часа до появления первого очага коррозии продемонстрировали образцы, обработанные в комбинированном электролите. Полученные данные хорошо коррелируют с данными полученными по результатам электрохимических исследований. Относительно высокая коррозионная стойкость образцов после анодирования в комбинированном электролите возможно связана с образованием более плотного внутреннего оксидного слоя вблизи границы раздела металл-покрытие, что характерно для сернокислотного анодно окисного покрытия.

Заключение

Проведенные исследования поверхности алюминиевого сплава В-1469 после различных методов подготовки позволили определить оптимальные структуру  и морфологию, обеспечивающую высокие адгезионные свойства.

Установлено, что подготовка поверхности электрохимическим методом в комбинированном электролите позволяет добиться наиболее высокого значения прочности 35,5 МПа, что должно увеличить ресурс и механические свойства клеевых соединений и конструкций из слоистого металл-полимерного композиционного материала типа «СИАЛ».

Исследование коррозионной стойкости алюминиевого сплава с различными видами подготовки поверхности путем экспозиции в КСТ и электрохимическим методом показали, что использование анодного оксидирования в комбинированном электролите на 25% превосходит используемое в настоящее время в промышленности хром. ан. окс.

Разработанная технология обработки поверхности алюминиевого сплава В-1469, позволит существенно повысить экологическую безопасность на производстве, за счет отсутствия экологически опасных соединений.

Литература

1.	Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3–33.

2.	Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. №3. С. 2–14.

3.	Каблов Е.Н. Коррозия или жизнь //Наука и жизнь. 2012. №11. 
С. 16–21.

4.	Каримова С.А., Кутырев А.Е., Павловская Т.Г., Захаров К.Е. Низкотемпературное уплотнение анодно-оксидных покрытий на деталях из алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №4. С. 9–17.

5.	Фомина М.А., Каримова С.А. Исследование коррозионных свойств листов сплава В-1461-Т1 применительно к всеклиматическим условиям эксплуатации авиационной техники //Авиационные материалы и технологии. 2014. №4. С. 18–22.

6.	Илларионов Э.И., Колобнев Н.И., Горбунов П.З., Каблов Е.Н. Алюминиевые сплавы в авиакосмической технике /М.: Наука. 2001. 192 с.

7.	Козлов И.А., Павловская Т.Г., Волков И.А. Влияние поляризующего тока на свойства плазменного электролитического покрытия для магниевых сплавов системы Mg–Zn–Zr //Авиационные материалы и технологии. 2013. №3. С. 7–12.

8.	DeMejo L.P., Rimai D.S., Sharpe L.H., Fundamentals of Adhesion and Interfaces. London: Taylor & Francis; 1999. 201 p.

9.	Скопинцев В.Д. Оксидирование алюминия и его сплавов. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. 120 с.

10.	Кутырев А.Е., Каримова С.А., Павловская Т.Г., Кузин Я.С. Исследование деградации свойств защитных комбинированных покрытий на алюминиевых сплавах с целью разработки методов прогнозирования их сроков службы //Авиационные материалы и технологии. 2015. №3. 
С. 69–78.