УДК 536.21

Математическое моделирование температурных полей с учетом кинетики отверждения толстостенной плиты стеклопластика

Баринов Д.Я. 1, Мараховский П.С. 1, Алексашин В.М. 1, 
Куцевич К.Е. 1, Чуцкова Е.Ю. 1, Зуев А.В. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

Предложена физическая модель отверждения полимерных композиционных материалов (ПКМ). С использованием численных методов построена математическая модель, описывающая протекающие при отверждении процессы. Проведено исследование теплофизических свойств препрега стеклопластика при отверждении методами термического анализа, построены температурные зависимости. Было проведено математическое моделирование кинетики отверждения препрега. С использованием полученной математической модели произведен расчет температурных полей, возникающих в плите стеклопластика при его отверждении в прессе, получены значения перегревов срединного слоя плиты по отношению к поверхностному. Выполнено сравнение значений температур, полученных при моделировании, и полученных при отверждении образцов. Проведено исследование модуля упругости и температуры стеклования стеклопластика и установлено влияние перегрева слоев на механические характеристики стеклопластика.

Ключевые слова:

математическая модель, полимеры, отверждение, теплофизические свойства.

Abstract:

A physical model of curing of polymer composite materials (PCM) has been proposed. Using numerical methods, a mathematical model describing the processes during curing has been described. A study of thermal properties of fiberglass prepreg during curing by methods of thermal analysis has been investigated, temperature dependences has been built. mathematical Modeling of kinetics of the prepreg curing has been performed. Using the resulting mathematical model the temperature fields arising in fiberglass plate during curing in the press has been calculated, the overheating of the core layer of plate against the surface has been given. A comparison of temperature values obtained by the simulation and obtained by curing the samples has been given. A study of the elastic modulus and the glass transition temperature fiberglass was made and the influence of overheating layers on mechanical characteristics of fiberglass has been given.

Введение

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) находят широкое применение в авиа- и ракетостроении [1]. Благодаря низкой плотности и высокой удельной прочности и жесткости эти материалы используются наравне со сталями, алюминиевыми и титановыми сплавами, а в некоторых областях и превосходят их по свойствам [2, 3].

Процесс отверждения ПКМ протекает с интенсивными выделениями теплоты вследствие реакции полимеризации. В совокупности с низкой теплопроводностью полимера это приводит к значительному росту температуры в толстостенных изделиях. Перепады температуры, возникающие по толщине заготовки, приводят к образованию неоднородной структуры материала, короблению, зарождению и развитию трещин. Распределение температурных полей в изделии определяется совокупностью кинетических свойств материала и температурно-временным режимом отверждения [4, 5].

Для тонкостенных заготовок возможен экспериментальный подбор режима отверждения, связанный с проведением множества исследований. В случае толстостенных деталей экспериментальное определение режима становится значительно более трудоемким и дорогостоящим. В связи с этим возникает необходимость математического моделирования процесса отверждения с целью дальнейшей оптимизации температурно-временных режимов отверждения. Для моделирования температурных полей была выбрана плита стеклопластика на основе клеевого эпоксидного связующего и стеклянной ткани марки Т-10 толщиной 20 мм при отверждении в прессе [4-6]

Математическая модель отверждения ПКМ

Для моделирования теплопереноса был выбран метод элементарных балансов [7], при этом объект исследования разбивается на ячейки, в пределах которых теплофизические характеристики материала и температура постоянны. В основу метода заложено решение нестационарного уравнения теплового баланса для элементарной ячейки (1).

,				(1)

где:  – конвективный поток к свободной поверхности ячейки, Вт;  – тепловой поток излучением к свободной поверхности ячейки, Вт;  – тепловой поток теплопроводностью из i-й смежной ячейки, Вт;  – внутреннее объемное тепловыделение, Вт;  – поверхностное тепловыделение, Вт;  – удельная теплоемкость, ;  – плотность, ;  – объем ячейки, м3;  – температура рассматриваемой ячейки, К;  – коэффициент теплоотдачи, ;  – температура окружающей среды, К;  – площадь действия конвективного потока для рассматриваемой ячейки, м2;  – постоянная Стефана-Больцмана, ;  – степень черноты поверхности ячейки;  – площадь поверхности излучения рассматриваемой ячейки, м2;  – теплопроводность между рассматриваемой и i-й смежной ячейками, ;  – расстояние между центрами рассматриваемой и i-й смежной ячеек, м;  – температура i-й смежной ячейки, К;  – площадь контакта с i-й смежной ячейкой, м2;  – мощность объемных тепловыделений, ;  – мощность поверхностных тепловыделений, ;  – площадь действия поверхностных тепловыделений для рассматриваемой ячейки, м2;  – время, с.

Уравнение содержит компоненты, определяющие различные виды передачи тепловой энергии: теплопроводность, конвекция, излучение, объемные и поверхностные распределенные источники и стоки теплоты. Результирующее уравнение для температуры в k+1 момент времени для элементарной ячейки после преобразований и принятия допущений выглядит в виде (2).

(2)

На рисунке 1 приведена схема рассматриваемой плиты стеклопластика. Плита имеет толщину 20 мм и состоит из шести слоев. Внешний слой толщиной 2 мм имеет номер 1, средний – №2, внутренний толщиной 6 мм – №3. Для контроля температур между слоями размещались термопары. Значения температур выводились на самописец. В силу симметрии теплового нагружения и геометрических параметров рассматривается область единичной толщины сечения плиты.

Рис. 1 – Схема плиты исследуемого стеклопластика

Разбиение выбранного элемента плиты на элементы было выполнено в соответствии со схемой расположения слоев при формовании.

При анализе и построении модели были приняты следующие допущения:

- Тепловой контакт нагревателей пресса и заготовки идеальный;

- Плиты нагревателей пресса не обладают тепловой инерцией;

- Отсутствует теплообмен верхней и нижней поверхностей с окружающей средой, температура определяется температурно-временным режимом нагревателя;

- Отсутствует теплообмен на торцах плиты. Эти поверхности считаются теплоизолированными;

- Особенности области контакта матрицы и наполнителя не рассматриваются;

- Теплофизические свойства материала являются осредненными и одинаковыми для всех точек плиты, зависящими только от температуры;

- Мощность тепловыделений зависит только от времени;

- Отсутствует теплообмен на внутренних поверхностях элемента сечения в силу симметрии. Эти поверхности считаются теплоизолированными.

Температура верхней поверхности элемента соответствует использованной при отверждении плиты программе нагрева, которая задается ступенчатым режимом. На рисунке 2 приведен выбранный температурно-временной режим отверждения. В таблице приведены параметры каждого сегмента температурной программы. Начальная температура всех точек плиты принимается равной 25°С.

Рис. 2 – Температурная программа нагрева

Таблица 1

Температурная программа отверждения стеклопластика

| № | Тип сегмента | Температура, °С | Скорость нагрева, К/мин | Время выдержки, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамический | 25–120 | 2 | - |
| 2 | Изотермический | 120 | - | 60 |
| 3 | Динамический | 120–160 | 2 | - |
| 4 | Изотермический | 160 | - | 5 |
| 5 | Динамический | 160–165 | 2 | - |
| 6 | Динамический | 165–158 | -0,2 | - |
| 7 | Динамический | 158–175 | 2 | - |
| 8 | Изотермический | 175 | - | 180 |

Экспериментальное исследование теплофизических свойств было выполнено на термоаналитическом оборудовании фирмы NETZSCH. Применялись следующие приборы:

- Дифференциально-сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix [8–12];

- Прибор лазерной вспышки LFA 457 MicroFlash [13];

- Синхронный термоанализатор. STA 449 F1 Jupiter [15];

- Термомеханический анализатор TMA 202 [14];

- Прибор динамического механического анализа DMA 242 C [16].

В результате были определены температурные зависимости теплоемкости, мощности тепловыделений, температуропроводности и теплопроводности, плотности, коэффициента линейного расширения препрега при отверждении.

Результаты измерения комплексного динамического модуля упругости и температуры стеклования при трехточечном изгибе представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты измерения температуры стеклования и модуля упругости материала 
слоев 1-3 на установке DMA 242 C

| № слоя | Температура стеклования, °С | Модуль упругости (при 40°С), ГПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 131 | 25,5 |
| 2 | 129 | 16,4 |
| 3 | 135 | 13,8 |

Можно заметить, что температура стеклования образцов, вырезанных из разных слоев, отличается незначительно, в то время как значение модуля упругости серединного слоя в два раза ниже значения модуля поверхностного. Такое значительное отклонение результатов связано с интенсивным ростом температуры срединных слоев при отверждении. Перегрев внутренних слоев оказал влияние на формирование внутренней структуры материала при полимеризации, и, как следствие, падение механических характеристик материала.

Результаты моделирования

Моделирование процесса отверждения препрега по заданному температурно-временному режиму требует определить кинетические параметры реакции. Для этого проводились измерения мощности тепловыделений препрега на дифференциальном сканирующем калориметре со скоростями 5, 7,5, 10 К/мин в инертной атмосфере аргона. Масса образцов уменьшалась с увеличением скорости нагрева для минимизации градиента температур по образцу.

Для определения вида реакции отверждения олигомера рассчитывались кинетические параметры в программе NETZSCH Thermokinetics [17] по безмодельному методу Озава-Флинн-Уолла, изложенному в национальном стандарте ASTM E 698, а также по методу Фридмана (рисунок 3). Были построены зависимости логарифм скорости реакции (log⁡(dx/dt)) от температуры (1/T).

Рис. 3 – Кинетический анализ отверждения связующего по Фридману

На полученной зависимости были отмечены серии изоконверсионных линий. Тангенс угла их наклона соответствует значению энергии активации при заданной температуре. Энергия активации изменяется в зависимости от степени сшивки олигомера, что свидетельствует о многостадийности реакции отверждения композиции. Как минимум можно выделить три стадии отверждения. Также видно, что наклон экспериментальных кривых в начале реакции  больше, чем наклон линий равной степени превращения, это свидетельствует о том, что реакция протекает с ускорением. Для дальнейшего исследования реакции отверждения будет использоваться модельная кинетика с использованием метода многовариантной нелинейной регрессии.

С помощью программы Netzsch Peak Separation [18] исходные зависимости теплового потока от температуры полученные при скоростях нагрева 5, 7,5, 10 К/мин разбивались на три пика. Каждая стадия выделялась как отдельный процесс. Наиболее подходящей моделью, описывающей интегральный процесс отверждения, является модель Праут-Томпкинса реакция n-го порядка с автоускорением:

dadt=-A1exp-Ea1RT∙an1bn1;dbdt=A1exp-Ea1RT∙an1bn1-A2exp-Ea2RT∙bn2ca2-A3exp-Ea3RT∙bn3ca3;c=1-a-b.

Степень корреляции расчетных зависимостей с экспериментальными данными во всех трех случаях больше 0,98, что свидетельствует о правильности выбора модели реакции отверждения.

Мощность тепловыделений при отверждении связующего по заданному температурно-временному режиму моделировалась в программе NETZSCH Thermokinetics. Для моделирования распределения температур в толстостенной плите стеклопластика мощность тепловыделений пересчитывалась на содержание связующего в препреге с содержанием 35% по массе. На рисунке 4 приведены изменения температур слоев плиты в процессе отверждения. Максимальное значение температуры в центре плиты достигается в момент достижения максимального тепловыделения экзотермической реакции отверждения, при этом температура составила 195,6°С. Теоретические и экспериментальные кривые распределения температур внутренних слоев коррелируют друг с другом с погрешностью менее 0,5%.

Рис. 4 – Изменение температур в плите при отверждении препрега

Были выявлены разности температур наружного и серединного слоев плиты и градиенты температуры по толщине плиты. Стоит отметить, что в плите имеют место большие разности температур поверхностного и серединного слоев плиты (более 30°С) и градиенты температуры слоев (более 7 К/мм), приводящие к снижению механических характеристик.

Выводы

Была предложена физическая модель, учитывающая протекающие в ходе отверждения препрега процессы.

Разработана математическая модель для описания выбранной физической модели, описывающая температурные поля в плите при ее отверждении.

Было проведено экспериментальное исследование теплофизических характеристик препрега и пластика.

Было проведено моделирование кинетики отверждения препрега.

В результате расчета получены температурные поля по толщине плиты стеклопластика в ходе отверждения.

Было показано влияние перегрева внутренних слоев плиты на механические свойства материала.

Литература

1.	Глава 11. Композиционные материалы. В кн.: История авиационного материалове-дения. ВИАМ – 80 лет: годы и люди /Под. общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: ВИАМ. 2012. С. 349–380.

2.	Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

3.	Каблов Е.Н. Материалы для изделия «Буран» – инновационные решения формиро-вания шестого технологического уклада //Авиационные материалы и технологии. 2013. №S1. С. 3–9.

4.	Дементьева Л. А., Сереженков А. А., Лукина Н. Ф., Куцевич К. Е. Свойства и назначение композиционных материалов на основе клеевых препрегов //Труды ВИАМ. 2014. №8. Ст. 06 (viam-works.ru).

5.	Вавилова М.И., Кавун Н.С. Свойства и особенности армирующих стеклянных наполнителей, используемых для изготовления конструкционных стеклопластиков //Авиационные материалы и технологии. 2014. №3. С. 33–37.

6.	Дементьева Л.А., Сереженков А.А., Лукина Н.Ф., Куцевич К.Е. Клеевые препреги и слоистые материалы на их основе //Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 19–21.

7.	Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.:Энергоиздат.1981. 416 с.

8.	ISO 11357-1:2009 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Part 1: General principles.

9.	ISO 11357-4:2014 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Part4: Determination of specific heat capacity.

10.	ISO 11357-5:2013 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Part 5: Determination of characteristic reaction-curve temperatures and times, enthalpy of reaction and degree of conversion.

11.	ASTM E 2160-04 (2012). Standard Test Method for Heat of Reaction of Thermally Re-active Materials by Differential Scanning Calorimetry (DSC).

12.	Антюфеева Н.В, Комарова О.А., Павловский К.А., Алексашин В.М. Опыт применения калориметрического контроля реакционной способности препрега КМУ-11ТР //Труды ВИАМ. 2014. №2. Ст. 06 (viam-works.ru).

13.	ASTM E1461-13 Standard Test Method for Thermal Diffusivity by the Flash Method.

14.	ASTM E228-11 Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push-Rod Dilatometer.

15.	ISO 11358-1:2014 Plastics. Thermogravimetry (TG) of polymers. 
Part 1: General princi-ples.

16.	ASTM D7028-07e1 Standard Test Method for Glass Transition Temperature of Polymer Matrix Composites by Dynamic Mechanical Analysis (DMA).

17.	NETZSCH Thermokinetics software manual

18. 	NETZSCH Peak Separation software manual