Применение изоцианатов для регулирования свойств 
эпоксидных олигомеров

Гуревич Я.М. 1, Кудрявцева А.Н. 1, Гребенева Т.А. 1, Бабин А.Н. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

Рассмотрены способы модификации эпоксидных олигомеров  изоцианатами

Ключевые слова:

isocyanate, adhesive

Abstract: The methods of modification of epoxy oligomers by isocyanates is described

Key words: hybrid laminated material, wing panel, skin, stringer, Al-Li alloy, adhesive prepreg, SIAL.

Введение

Развитие и усовершенствование современной техники требуют создания новых полимерных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в том числе и клеев. Высокопрочные пленочные клеи широко внедрены в конструкции изделий авиационной техники и обеспечивают высокий уровень прочности клеевых соединений и за счет этого – повышенный ресурс и надежность клееных конструкций (сотовых и слоистых) в процессе эксплуатации.

Пленочные клеи на основе эпоксидных смол обладают рядом уникальных технологических свойств и позволяют получать клеевые соединения с крайне высокими прочностными характеристиками и стойкими к термоокислительной деструкции. Эпоксидные клеевые композиции также имеют хорошую адгезию к металлам, стеклу и другим материалам. [1, 2].

Создание полимерных матриц, сочетающих высокие прочностные характеристики с высокой теплостойкостью требуют определенный подход к целенаправленному химическому конструированию полимерной матрицы для реализации этих свойств. Этот подход основывается на том, что в процессах стеклования и разрушения полимеров принимает активное участие крупномасштабная молекулярная подвижность сегментарного типа [3, 4]. Процесс вязкого разрушения принято называть пластическим течением, в ходе которого диссипируется энергия. Чем больше эффективный размер кинетической единицы сегментального движения, тем больше должен быть объём, необходимый для её перемещения, тем больше объём области пластического течения, и соответственно, величина диссипируемой энергии. Это предопределяет рост прочности и вязкости разрушения клеевого связующего. С другой стороны, чем выше температура стеклования и выше диссипативные свойства, тем ниже релаксационные свойства связующего и тем выше остаточные внутренние напряжения [5–7].

Использование изоцианатов для модификации эпоксидных олигомеров  возможно несколькими способами:

– конденсация изоцианатов с гидроксильными группами с образованием уретановых сшивок в боковой цепи олигомера;

– конденсация изоцианатов с эпоксидными группами с образованием оксазолидоновых пятичленных азотсодержащих циклов;

– тримеризация изоцианатных групп в массе эпоксидной смолы с образованием жестких шестичленных азотсодержащих циклов.

– все вышеперечисленные способы в комбинации.

Наиболее распространенным способом модификации эпоксидных смол при помощи изоцианатов, является образование уретановых звеньев в боковой цепи молекулы эпоксидного олигомера (рис. 1). При использовании ди- или полиизоцианатов, молекулярная масса олигомера увеличивается в несколько раз, как и его функциональность. Реакция уретанообразования протекает достаточно быстро при комнатной температуре, особенно в присутствии солей олова. Такая модификация не затрагивает эпоксидных групп, не нарушает стехиометрические соотношения смола – отвердитель, но позволяет повысить частоту сшивки отвержденной эпоксидной матрицы, а также регулировать реологические характеристики эпоксидных олигомеров [8].

Рис. 1 – Реакция эпоксидного олигомера на основе фенола с изоцианатом, 
по гидроксильной группе боковой цепи

Модификации эпоксидных групп изоцианатами с образованием оксазолидоновых циклов и тримеризация изоцианатных групп в растворе эпоксидного олигомера приводит к существенным изменения в структуре отвержденных матриц, так как часть простых эфирных групп в полимерной цепи (в случае отверждения аминами) замещается на гетероциклические азотсодержащие циклы (оксазолидоновые), увеличивающие общую жесткость и длину цепей полимера, и соответственно температуру стеклования, механическую прочность и устойчивость к воздействию влаги (рис. 2).

Рис. 2 – Реакция эпоксидного олигомера по эпоксидной группе основной цепи

При возникновении жестких триазиновых узлов существенно увеличивается вязкость олигомеров и температура стеклования отвержденной полимерной матрицы, но становится более хрупкой, в сравнении с немодифицированной системой. Подобные превращения протекают при высоких температурах: 180–220°C, однако использование катализаторов способно существенно снизить температуру модификации.

Материалы и методы исследований

В работе были использованы следующие реагенты: эпоксидиановая смола DER-330 (Dow Chemical, ЭЧ=23,0 массов. %); эпоксирезорциновая смола УП-637 (ЗАО “Химекс Лимитед”); толуилендиизоцианат (Продукт 102Т, смесь 80/20 изомеров толуилендиизоцианата); полиизоцианат ПИЦ (олигомеризованный метилендифенилдиизоцианат, содержание изоцианатных групп =31,0 массов. %); литий хлористый безводный хч; диаминодифенил сульфон Aradur 9664-1, микронизированный (Huntsman), дициандиамид DyHard 100S; несиммеричная мочевина DyHard UR500. Все реагенты использовались без предварительной обработки.

Вязкость измеряли на реометре фирмы TA Instruments AR2000ex в ротационном режиме, с геометрическими элементами плита - плита.

Спектры инфракрасной спектроскопии исходных и полученных соединений снимали на ИК-Фурье спектрометре BrukerTensor 27 с использованием приставки нарушенного полного внутреннего отражения PikeMIRacle с кристаллом ZnSe при комнатной температуре в области от 400 до 4000 см-1.

| Функциональная группа | Волновое число, см-1 |
| --- | --- |
| Изоцианатная | 2270 |
| Уретановая | 1730 |
| Оксазолидоновая | 1760 |
| Триазиновая | 1710 |

Температуру стеклования отвержденных образцов определяли методом динамического механического анализа на приборе фирмы Neitzch DMA 242 C, при скорости нагревания образца 5 К/мин и скорости нагружения 1 Гц. Температура стеклования определялась по падению модуля.

Экспериментальная часть

Уретанообразование проводили на системах УП-637 - ПИЦ при разных соотношениях (табл. 1). Совмещение компонентов проводили в соответствии с рецептурами, приведенными в табл. 1, при температуре 105°С в течение 1 ч. Наличие взаимодействия ПИЦ с гидроксильными группами эпоксидного олигомера при температуре 105°С подтвердили ИК-спектроскопией (рис. 3). Была определена вязкость систем (табл. 1, рис. 4), с различным содержанием ПИЦ. Определено количество эпоксидных групп у модифицированных олигомеров. Определена температура стеклования исходного и модифицированного ПИЦ олигомера, после отверждения диаминодифенилсульфоном при температуре 180°С.

Таблица 1

Соотношение компонентов в системах УП637 - ПИЦ

| № образца | Мольное соотношение реакционных групп ОН : NCO | Вязкость эпоксиуретановых систем при 25°С, Па*с | Массовая доля эпоксидных групп, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 : 0,3 | 3,1 | 31,86 |
| 2 | 1,0 : 0,4 | 4,5 | 30,19 |
| 3 | 1,0 : 0,5 | 6,2 | 30,02 |
| 4 | 1,0 : 0,6 | 9,3 | 29,55 |
| 5 | 1,0 : 0,8 | 22,7 | 29,14 |

1

2

Рис. 3 – ИК-спектры образца модельной системы № 5 (табл. 1), полученной при температуре 105°С в течение 10 мин (кривая 1) и 30 мин (кривая 2)

Рис. 4 – Изменение вязкости при температуре 25 °С модельных систем (табл. 1, образцы №1–5), с различным соотношением реакционных групп ОН : NCO

Модификацию эпоксидных групп изоцианатом проводили на системах DER-330 – ТДИ, при температуре 145°С, в присутствии хлорида лития. Была определена вязкость систем (рис. 4), с различным содержанием ТДИ. Наличие взаимодействия ТДИ с эпоксидными группами эпоксидного олигомера при температуре 145°С подтвердили ИК-спектроскопией (рис. 3). Образцы отверждены системой дициандиамид – мочевина, при температуре 130°С и измерены их температуры стеклования.

Результаты и обсуждение

В исследуемых системах (табл. 1) с увеличением изоцианатной составляющей в соотношении реакционных групп ОН : NCO наблюдается существенное повышение вязкости: для образца со степенью подшивки по гидроксильным группам 30% – вязкость 3,1 Па·с, со степенью 80 % – 
22,7 Па·с (увеличение ~ в 7,3 раза) (рис. 4). Модельные системы с высокими степенями подшивки гидроксильных групп изоцианатами (свыше 50%) демонстрируют нестабильность показателя вязкости при температуре 25°С. При этом процесс проходит исключительно с образованием уретановых групп (рис. 3), а снижение количества эпоксидных групп соответствует эффекту разбавления.

Для олигомера, модифицированного 30% NCO от гидроксильных групп и отвержденного диаминодифенилсульфоном увеличивается температура стеклования (со 180°С до 184°С) и температура стеклования после влагонасыщения (со 134°С до 150°С).

Системы, на которых изучалась модификация изоцианатом эпоксидных групп, показывают существенное снижение эпоксидного числа (табл. 2), образование как оксазолидоновых, так и триазиновых циклов (рис. 5) и значительное изменение вязкости образцов. Образцы с содержанием изоцианата более 10 г на 100 г смолы, при комнатной температуре перестали течь, а с содержанием более 15 г изоцианата охрупчивались.

Таблица 2

Соотношение компонентов в системах DER-330 – ТДИ

| № образца | Массовое соотношение DER-330 - ТДИ | Массовая доля эпоксидных групп, % | Температура стеклования отвержденных образцов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 - 0 | 23,38 | 130 |
| 2 | 100 - 2 | 21,79 | 130 |
| 3 | 100 - 4 | 20,54 | 131 |
| 4 | 100 - 6 | 19,29 | 135 |
| 5 | 100 - 8 | 18,01 | 137 |
| 6 | 100 - 10 | 17,05 | 141 |
| 7 | 100 - 12 | 16,31 | 144 |
| 8 | 100 - 14 | 15,16 | 150 |
| 9 | 100 - 16 | 14,61 | 152 |
| 10 | 100 - 18 | 13,25 | 153 |
| 11 | 100 - 20 | 12,64 | 153 |

Рис. 5 – ИК-спектр образца эпоксидного олигомера, конденсированного с ТДИ при температуре 145°С

Особенностью данного процесса является наличие в конечной структуре как оксазолидоновых звеньев увеличивающих длину олигомера, так и триазиновых группировок, являющихся узлами будущей полимерной сетки.

Была получена зависимость вязкости от содержания изоцианата при 70°С в интервале концентраций изоцианата (9–11,5% масс.) (рисунок 6). Такое содержание изоцианатов представляет наибольший интерес с точки зрения применения модифицированных эпоксидных олигомеров для создания пленочных клеев.

Квадратичный вид зависимости, определяется ростом числа и длины жесткоцепных линейных оксазолидоновых фрагментов в структуре модифицированной смолы. При достижении содержания изоцианата (10% масс.) начинается последовательная конденсация уже модифицированных олигомеров, что приводит к резкому возрастанию средней молекулярной массы олигомеров в смеси, и как следствие вязкостей олигомеров.

Рис.6 – Зависимость вязкости образцов эпоксидных олигомеров модифицированных ТДИ от содержания изоцианата при 70°С

Рис. 7 – Зависимость вязкости от температуры для образцов эпоксидных олигомеров модифицированных ТДИ

Несмотря на значительное увеличение вязкости модифицированной смолы при 70°С, зависимость вязкости от температуры для смол с различным содержанием изоцианата показывает, что при увеличении температуры происходит резкое падение вязкости для всех модифицированных смол (рис. 7). Вязкость падает приблизительно до одного значения для всех образцов. Такой характер изменения вязкости указывает на то, что в модифицированных системах присутствуют относительно низкомолекулярные олигомеры с жесткой и разветвленной структурой.

Отверждение модифицированных олигомеров системой ДЦДА – несимметричная мочевина, показывает значительное увеличение температуры стеклования образцов, отвержденных при температуре 130°С (табл. 2). Это указывает на изменение структуры отвержденной матрицы, увеличение степени сшивки и жесткости сегментов цепи.

Выводы

Использование изоцианатов, для модификации эпоксидных олигомеров, позволяет контролируемо увеличивать вязкость при низких температурах, создавая системы с контролируемой текучестью. В сочетании с добавлением длинноцепных клеевых термопластов, этот способ позволяет создавать менее липкие при комнатной температуре клеевые пленки, с улучшенной драпируемостью, реологическое поведение которых в процессе изготовления и формования практически не отличается от исходных систем.

Создание эпоксиуретановых олигомеров позволяет изменять характеристики существующих адгезионных составов в ограниченной области; использование изоцианатов для раскрытия эпоксидных групп приводит к получению олигомеров с совершенно иными свойствами, в сравнении с исходными веществами, и обеспечивает возможность создавать клеи с повышенными рабочими температурами.

Использование изоцианатов, позволяет не только улучшить характеристики материалов, но и существенно уменьшить стоимость используемых материалов, поскольку изоцианаты – дешевое и доступное сырье, в отличие от традиционных добавок для повышения и контроля вязкости.

Во ФГУП «ВИАМ» разработан состав клеевого связующего 
ВСК-1212, где был применен метод модификации изоцианатом, позволивший существенно повысить его технологичность и устойчивость к климатическим воздействиям. Разработанный материал применяется в виде клеевой пленки, и создан специально для совместного формования со связующем ВСЭ-1212.

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегическое направление развития материалов и технологий их  переработки на период до 2030 г. //Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 7–17.

- Петрова А.П. Клеящие материалы. Справочник. Издательство: "Каучук и резина", - 2002, 196 с.

- Юдин В.Е., Лексовский А.М. Вязко упругость полимерной матрицы и разрушения теплостойких волокнистых композитов - Физика твердого тела», - 2005 г., Т.47, вып. 5, с. 944–949.

- Смирнов Ю.Н. Структурно-кинетические особенности формирования высокопрочных эпоксидных связующих и композиционных материалов на их основе», - Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук. Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка (Моск. обл.), 2006 г., 59 с.

- Бабаевский П.Г., Кулик С.Г. Трещиностойкость отвержденных полимерных композиций, Москва,  Химия, 1991г., 234 с.

- Козий В.В., Розенберг Б.А. Механизмы диссипации энергии в наполненных эластомерами термореактивных полимерных матриц и композитах на их основе

- Журнал «Высокомолекулярные соединения», 1992 г., Т.34А. № 11, с. 3–52.

- Лапицкий В.А., Крицук А.А. «Физико-механические свойства эпоксидных полимеров и стеклопластиков», Киев, «Наукова думка», 1986, 92 стр.