УДК 678-13; 665.939.57

Клеи с постоянной липкостью для  производства защитных пленок

Adhesives with permanent tack for production protective films

Павликова С.М. 1; Шурыгина Ю.Н. 1

S.M. Pavlikova, Y.N. Shurygina

pavlikova-s@homa.ru

1ООО «Компания Хома», Нижегородская область г. Дзержинск

Аннотация:

Представлены результаты работы по созданию ассортимента водных полимерных адгезивных дисперсий, особенностью которых является определенный комплекс коллоидных характеристик и физико-механических свойств. Рассмотрен новаторский подход к созданию материалов с требуемыми свойствами, особенности рецептур и технологических параметров проведения эмульсионной полимеризации. Приведены основные характеристики полученных дисперсионных продуктов, которые определяют область применения.

Ключевые слова:

водная полимерная дисперсия, клей с постоянной липкостью, адгезионная прочность, когезионная прочность, коллоидные характеристики, защитная пленка.

Annotation:

The results of our works on creation of the range of aqueous polymer adhesive dispersions which have such specific features as a definite complex of colloidal characteristics and physical and mechanical properties are represented in the study. An innovative approach to the development of materials with the required properties, special features of formulations and of process parameters of the emulsion polymerization are considered. The main characteristics defining the area of ​​application of the dispersions’ products are shown.

Keywords:

aqueous polymer dispersion, adhesive with permanent tack, adhesive strength, cohesive strength, colloidal characteristics, protective film.

Реферат:

По полунепрерывному способу проведения эмульсионной полимеризации получен ряд водных полимерных дисперсий, которые являются чувствительными к давлению клеями, именуемыми также по-английский “PressureSensitiveAdhesives” или PSA, применяемые для производства защитных транспортировочных пленок временной и постоянной защиты. Отмечены рецептурные и технологические параметры эмульсионной полимеризации, определяющие коллоидные свойства дисперсионного материала и адгезионно-прочностные характеристики полимера дисперсии. Показан новаторский подход к ведению исследовательской деятельности – многофакторное планирование эксперимента с использованием программного продукта Minitab.

Разработаны рекомендации по  использованию водных полимерных дисперсий в композиции с полиизоцианатами для производства защитных транспортировочных защитных пленок.  Рассмотрено влияние толщины клеевого слоя из композиционного материала дисперсия+полиизоцианат на потребительские свойства транспортировочной пленки. Получена дисперсия, позволяющая получать оптимальные значения адгезионно-когезионных свойств при использовании без алифатического полиизоцианата. Ассортимент «материалы для производства защитных пленок» расширен дисперсионным продуктом для получения термостабильных защитных пленок и для получения пленок постоянной защиты – для оборотной стороны зеркал. Детальное исследование свойств разработанных дисперсий позволило сформировать рекомендации для производителей защитных пленок по использованию продуктов ООО «Компания Хома».

Введение

В последнее время наблюдается стабильный рост рынка клейкой ленты на территории Российской Федерации. По данным некоторых порталов потребление липких лент в 2015 составило 1 миллион квадратных метров, а к 2025 г. ожидается увеличение этой цифры в 2 раза. К тому же в условиях всеобщего курса импортозамещения российский потребитель всё чаще обращает взоры на продукцию отечественных производителей. В ответ на потребности рынка российские производители предлагают широкий ассортимент липких лент – до 1000 наименований видов и типоразмеров. Конкурентным преимуществом подобных материалов российских производителей является соотношение цена-качество и удобная логистика. Этими же факторами обусловлена замена сырья для производства липких лент – импортных клеевых материалов на отечественные. До недавнего времени основная масса отечественного производства липких лент и защитных пленок заключалась в нарезке в типоразмер уже готовых лент и пленок, привезенных из Китая, Турции, Европы. В последние годы в России было запущено несколько производств защитных пленок и липких лент полного цикла. Этому способствовал рост  российского производства различных полимерных пленок, которые могут использоваться как подложки для липких лент, а также развитие  ассортимента водных полимерных   адгезивных дисперсий среди российских производителей.

Согласно заданной стратегии  развития НИЦ КОМПАНИЯ ХОМА в 2014–2015 гг. была создана полноценная линейка конкурентоспособных дисперсий с постоянной липкостью для  различных отраслей промышленности.

Чувствительные к давлению клеи (именуемые также  по-английски “PressureSensitiveAdhesives” или PSA), являются веществами, придающими основе, на которую они наносятся, моментально возникающую клеящую способность при комнатной температуре (часто обозначаемую термином “tack”), которая обеспечивает моментальное прилипание к подложке при легком и быстром нажатии. Они не обеспечивают конструкционную прочность, однако склеивают практически все материалы, в том числе имеющие низкоэнергетическую поверхность. Особенные свойства чувствительных к давлению клеев обусловлены их вязкотекучим состоянием, что обеспечивает растекание их на поверхности и проникновение в самые мелкие поры субстрата.

Работа по созданию ассортиментной линейки PSA дисперсий  была начата с разработки дисперсий для производства защитных самоклеящихся пленок.

Результаты и их обсуждение

Транспортировочной защитной плёнкой называется пленка для временной защиты изделия, она  имеет высокие барьерные свойства, что позволяет широко использовать ее на абсолютно разнотипных поверхностях, (пластиковые, деревянные, металлические и т. д). 
Полимерные защитные плёнки для промышленной защиты поверхности становятся все более востребованы на большинстве предприятиях, работающих в таких отраслях как: оконная, мебельная, строительная (изготовление строительных панелей), электронная и т. д.

Для производителей защитной пленки  и их клиентов немаловажно, чтобы плёнка надежно защищала покрытие изделий от повреждений и вместе с тем удалялась с поверхности не оставляя следов клея. Этому способствует применение современных клеящих составов различной степени адгезии, позволяющей осуществить наиболее точный и правильный подбор. Для производства подобных материалов применяют адгезивы постоянной липкости на основе водной дисперсии полимера, демонстрирующие умеренные прочность на отслаивание и липкость. Кроме того, подобные продукты отличаются низким уровнем прироста усилия отслаивания со временем. Возможно также применение данных дисперсионных материалов в совокупности с продуктами – отвердителями (источники функциональных групп), обеспечивающими определенную величину когезионной прочности, определяющую адгезионный отрыв клеевого слоя от защищаемой поверхности.

Производство защитных пленок предполагает формирование клеевого слоя определенной толщины из водной акриловой PSA дисперсии на полиэтиленовой пленке, которая предварительно активирована коронным разрядом.

Первой разработанной дисперсией из линейки «материалы для производства защитных пленок» является homacryl 540Z. Этот универсальный продукт    обладает отличными коллоидными свойствами, обуславливающими технологичность продукта для линий нанесения клея на полиэтиленовую пленку-основу и оптимальным комплексом адгезионно-когезионных характеристик.   Исследовательские работы по созданию  данного продукта были начаты во время выхода НИЦ ООО «Компания Хома» на  новый уровень ведения разработок. До 2013 г. НИЦ ООО «Компания Хома» придерживался классической системы ведения разработок с помощью однофакторных экспериментов. Она заключается в том, что варьируется один фактор на нескольких уровнях, а все другие факторы поддерживаются постоянными.

В этом случае можно получить количественную оценку эффекта только одного фактора. Влияние других факторов оценить нельзя. Выводы о влиянии изучаемого фактора могут существенно различаться в зависимости от уровня фиксирования прочих факторов. Это может приводить к ошибочным рекомендациям.

Однако на практике приходится иметь дело с многофакторными объектами, где однофакторный эксперимент не всегда эффективен. Вообще планирование эксперимента – это процедура выбора числа опытов и условий их проведения, необходимых для решения поставленной задачи с требуемой точностью. Все переменные, определяющие изучаемый объект, изменяются одновременно по специальным правилам. Цель планирования эксперимента – извлечение максимума информации при заданных затратах на эксперимент, либо минимизация затрат при получении информации, достаточной для решения задач.

Планирование эксперимента позволяет соразмерить число опытов поставленной задаче.

Использование многофакторного планирования:

- Позволяет решать задачу комплексно

- Получать более прогнозируемый результат исследований

- Сократить время разработки материала

- Исключить ошибки  в оценке влияния факторов на конечные свойства полученного продукта

- Получить  данные о совокупном влиянии выбранных факторов.

Разработка таких схем при изучении сложных явлений представляет собой сложную математическую задачу, поэтому обосновано использование нового  программного продукта Minitab ®16 производства Minitab Inc., с помощью которого составляются матрицы экспериментов.    С использованием данной программы были составлены матрицы экспериментов создания рецептуры и технологии получения водной   полимерной дисперсии  homacryl540Z, представленной на рисунке 1.

Рис. 1 – Матрица двухфакторного планирования разработки homacryl-540Z

Выбор параметров рецептуры и технологии проведения синтеза получения homacryl540Z обуславливает формирование сополимера определенной молекулярной массы, которая определяет комплекс адгезионно-когезионных свойств получаемого сополимера.  Планирование эксперимента вели по двум факторам – температуре проведения полимеризации и концентрации лаурилмеркаптана – регулятора молекулярной массы. Первостепенную роль в данном случае, как показал эксперимент, имеет концентрация регулятора молекулярной  цепи – лаурилмеркаптана, оптимальное значение которого выбрано на данном этапе разработки – 0,1%. Технология второстепенно влияет на качественные параметры разрабатываемой дисперсии. Поэтому выбор оптимальной технологии ведения процесса получения осуществлялся на втором этапе исследований в условиях масштабирования – в малотоннажном производстве ООО «Компания Хома» на реакторе номинальной мощности 0,6м3. На выбранном оптимуме технологических параметров в условиях малотоннажного производства проведены опытные работы в основном производстве ООО «Компания Хома», на реакторе номинального объема 12 м3. На основе полученных данных построены контрольные карты Шухарта. На рисунке 2 показана воспроизводимость процесса получения разработанного продукта homacryl 540Z в условиях основного производства  ООО «Компания Хома», на реакторе номинального объема 12 м3.

Рис. 2 – Контрольная карта Шухарта

Это метод статистического контроля и управления качеством. Процесс является воспроизводимым, так как полученные значения в пределах заданной относительно небольшой ошибки эксперимента (2%-5%).   Вид графика говорит о стабильности и контролируемости процесса. Значения находятся в рамках контрольных границ. Таким образом, можно считать разработку  завершенной. Возможны корректировки или доработки рецептуры и/или технология получения дисперсии после  проведения  опытно-промышленных работ у потребителей.

Используя  описанный новаторский подход к исследовательской деятельности, была создана серия  продуктов для   производства пленки  для надежной временной и постоянной защиты различных  поверхностей, свойства которых представлены в таблице:

Таблица 1

| Позиция/технические параметры |  |  | homacryl 540 Z | homacryl 541 Z | homacryl 542 Z | homacryl 525 Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| применение | снимаемые пленки (для временной защиты) | сталь |  |  |  |  |
|  |  | окрашенный металл |  |  |  |  |
|  |  | текстурированный ПВХ пластик |  |  |  |  |
|  |  | гладкий ПВХ пластик |  |  |  |  |
|  |  | стекло |  |  |  |  |
|  | неснимаемые пленки (постоянная защита) |  |  |  |  |  |
| комплектность |  |  | 2К | 2К | 1К | 1К |
| массовая доля нелетучих веществ, % |  |  | 51±1 | 51±1 | 51±1 | 52±1 |
| рН, ед |  |  | 7,0-8,0 | 6,5-8,0 | 6,0-8,0 | 7,0-8,0 |
| динамическая вязкость по Брукфильду R2/20 при23⁰С , мПа*с |  |  | 200-500 | 150-700 | 150-400 | 100-400 |
| Прочность при отслаивании ПЭ-ст3*, г/25мм *-привес клеевого слоя 3-4г/м2 |  |  | 300-400 | 200-300 | 100-200 | 400-500 |
| Термостойкость (кратковременная), °С |  |  | 70 | 120 | 70 | - |

Наличие в составе дисперсии homacryl540Z  функциональных гидроксильных групп, позволило разработать 2К композиционный материал на основе водной акриловой дисперсии homacryl540Z и алифатического полиизоцианата. Результаты исследований по влиянию количества изоцианатного компонента на адгезионные характеристики полимера 2К композиционного материала представлены на рисунке 3.

Рис. 3 – Влияние количества алифатического полиизоцианата на адгезионную прочность 2К материала на основе homacryl 540Z ПЭ/сталь3

На основании полученных данных оптимальным количеством изоцианатного компонента для получения временной защитной пленки для металлической поверхности является 1,5–2,5% на дисперсию, оптимальная величина клеевого слоя в защите металлических поверхностей  составляет 2–4 г/м2. Данные рекомендации подтверждены результатами по оценке прочностных характеристик при воздействии повышенных температур (имитация складского хранения в условиях без терморегуляции) – рисунок 4.

Рис. 4 – Прирост адгезионной прочности  клеевого слоя из 2К композиционного материала на основе homacryl 540Z ПЭ/АКП  во время эксплуатации готового изделия при 70°С

*-АКП-алюминий композитная панель

Проведены исследования по оценке возможности использования2К композиционного материала на основе homacryl540Z в производстве защитной пленки по сложным поверхностям. Выбор клеевой композиции для производства защитной пленки под текстурные поверхности предопределяет повышенные требования к балансу адгезия-когезия.  На рынке существует несколько производителей текстурного ПВХ (ламинация подоконника). Рядовому обывателю совершенно не заметна разница в свойствах таких поверхностей, но детальное рассмотрение качественных показателей таких материалов говорит о ее существовании.  Нами отмечено влияние степени шероховатости на прочностные свойства используемого клеевого материала. Кроме того важным требованием для защитных пленок является отсутствие прироста/незначительный прирост адгезии во время хранения,  также от воздействия внешних факторов (нагрев, охлаждение, УФ-лучи). Это связано с условиями хранения готовых изделий с нанесенной защитной пленкой, а также с их длительной транспортировкой. Испытания  по использованию 2К композиционного материала на основе homacryl 540Z и полиизоцианатного алифатического отвердителя для производства защитной пленки на ПВХ подоконники показали, влияние качества защищаемой поверхности на  адгезионную прочность клеевого слоя. Степень шероховатости текстурной поверхности определяет рецептуру клеевой композиции на основе homacryl 540Z, а именно концентрацию алифатического полиизоцианата в 2К композиционном материале, что иллюстрирует рисунок 5(а).

Рис. 5 – Адгезионные свойства 2К материала на основе homacryl 540Z в зависимости от шероховатости Ra  текстурного ПВХ при комнатной температуре (а) и после воздействия 70°С в течение 24 часов (б)

Прирост прочности в результате воздействия повышенной температуры находится в допустимых границах значений без риска когезионного расслоения клеевого соединения, что отражено на 
рисунке 6(б).

Модификацией homacryl  540Z является термосшиваемая дисперсия homacryl 541Z, имеющая в своем составе функциональные группы, способные к реакциям сшивки, что позволяет использовать ее для производства термостабильных защитных плёнок. Исследования адгезионных свойств 2К  композиционного материала на основе homacryl 541Z отражены на рисунке 6.

Рис. 6 – Влияние количества алифатического полиизоцианата на адгезионную прочность 2К материала на основе homacryl 541Z ПЭ/сталь3

Оптимальной является композиция homacryl-541Z с 1% алифатического полиизоцианата  при толщине клеевого слоя 2–4 г/м2.

Нагрев клеевого слоя на основе homacryl-541Z при T=100-120°C в течение 20–60 минут позволяет оптимизировать когезионную прочность, снижает риск когезионного расслоения при снятии защитной пленки. Прирост адгезионной прочности полимера на основе homacryl 541Z и алифатического полиизоцианата в концентрации 1% на полимер дисперсии наблюдается в первые сутки, далее значение показателя прочности стабилизируется – рисунок 7.

Рис. 7 – Прирост адгезионной прочности  клеевого слоя из 2К композиционного материала на основе homacryl 541Z ПЭ/сталь 3 во время эксплуатации готового изделия при 70°С

Важной задачей в расширении ассортиментного портфеля «материалы для производства защитных пленок» являлось создание дисперсии, адгезионно-когезионные свойства которой оптимальны без введения алифатического полиизоцианата. Использование однокомпонентной системы позволяет сократить  стоимость материала для производства защитных пленок, и также сократить производственные затраты на время приготовления 2К составов.  Кроме того, время жизни 2К композиционного материала на основе водной дисперсии с ОН-группами и алифатического полиизоцианата ограничено 8 часами. Однокомпонентный материал жизнеспособен в течение значительно большего периода. На рисунке 8 показана адгезионная прочность клеевого соединения  на основе однокомпонентного материала homacryl 542Z ПЭ/сталь3 в зависимости от толщины клеевого слоя.

Рис. 8 – Адгезионная прочность клеевого соединения ПЭ/сталь 3 на основе homacryl 542Z  в зависимости от толщины клеевого слоя

Для клеевого слоя из данного материала также исключен рост адгезии при  70°С – рисунок 9.

Рис. 9 – Прирост адгезионной прочности  клеевого слоя из 1К композиционного материала на основе homacryl 542Z ПЭ/сталь3 во время эксплуатации готового изделия при 70°С

Использование homacryl-542Z в качестве однокомпонентного состава позволяет получать клеевое соединение, когезионная прочность которого исключает риск  наличия следов адгезива на защищаемой поверхности при транспортировке и хранении защищаемых изделий при повышенных температурах (прирост прочности в первые сутки).

Как показывает таблица 1, дисперсия homacryl 525Z обеспечивает максимальные значения адгезионной прочности ПЭ/сталь3. Данный продукт разработан для производства  так называемых  не снимаемых защитных пленок – постоянная защита изделия. Противоосколочная защитная пленка для зеркал наносится на обратную сторону зеркала и прежде призвана предотвращать разлетание стекла на мелкие осколки в случае его повреждения, а также  является дополнительной защитой от коррозии амальгамы зеркала, предохраняет от сырости и царапин, дает дополнительную прочность зеркалу – рисунок 10.

Рис. 10 – Предотвращение разлетание стекла-функции защитной  пленки не снимаемой

Оптимальной толщиной клеевого слоя при использовании homacryl 525Z в производстве защитных пленок постоянной защиты является 
7–8 г/м2.

Выводы:

- С применение многофакторного планирования эксперимента и программного продукта Minitab ®16 производства Minitab Inc. разработан  ассортиментный портфель «материалы для производства защитных пленок».

- Универсальным продуктом является акриловая водная полимерная  homacryl 540Z на основе эфиров акриловой и метакриловой кислоты, стабилизированная анионными ПАВ с оптимальным комплексом коллоидных свойств и адгезионно-когезионных характеристик полимера. Детальное изучение свойств данного продукта позволило сформировать рекомендации  по использованию дисперсии в производстве    временной защиты для различного типа изделий – алюминий-композитные панели (АКП), ПВХ сендвич-панели, ПВХ-ламинированные подоконники, оборотная сторона зеркал,стекло, металл, окрашенный полиэстром металл, наполненные гладкие листы ПВХ – толщина клеевого слоя и концентрация алифатического полиизоцианата при использовании  дисперсии homacryl 540Z в виде 2К композиционного материала.

- Введение в рецептуру homacryl 540Z функционального мономера с активными  при 100–120°С группами позволило получить дисперсионный материал homacryl 541Z, использование которого оптимально при производстве термостабильных защитных пленок, показана оптимизация когезионной прочности полимера дисперсии при воздействии на адгезив повышенных температур.

- Разработка  продукта homacryl 542Z позволила решить  проблемы  оптимизации производственного цикла получения защитной пленки за счет снижения времени подготовки клеевого состава, а также увеличения  жизнеспособности  клеевого материала  с 8 часов до 6 месяцев.

Литература

- Тюлькина И.С. Получение высоконцентрированных карбоксилсодержащих полимерных дисперсий на основе бутилакрилата методом эмульсионной полимеризации / Тюлькина И.С., Клюжин Е.С., Ширшин К.В., Матюшина Н.Ю. // Журнал прикладной химии.-2014.-т. 87.-вып. 3.-с. 383–388.

- Клюжин Е.С. Выбор ПАВ для стабилизации частиц полимерной суспензии при сополимеризации бутилметакрилата с метакриловой кислотой / Клюжин Е.С.,Левачев С.М., Грицкова И.А., Прокопов Н.И., Милушкова Е.В., Ежова А.А. // Пластические массы.-2015.-№ 1-2.- с. 5–10.

- Клюжин Е.С. Изучение процесса стабилизации полимер-мономерных частиц в процессе эмульсионной сополимеризации бутилметакрилата с метакриловой кислотой / Клюжин Е.С., Левачев С.М., Грицкова И.А., Прокопов Н.И.//Пластические массы.-2015.-№ 3-4.- с. 5–11.

- Дж. Оудиан / Основы химии полимеров, Изд. "Мир", 1974.

- Елисеева В.И. / Полимерные дисперсии, М, 1980.

- Павлюченко В.И., Иванчев С.С./ Эмульсионная полимеризация неполярных мономеров, Успехи химии, т.50, №4, 1981.

- Клюжин Е.С. Получение концентрированных низковязких полиакриловых дисперсий для клеевых композиций / Клюжин Е.С. // Тезисы докладов международной научно- технической конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков. Материалы, сырье, технологии».- Дзержинск, 2013.-с. 111.

- Тюлькина И.С. Влияние химического состава алкилфенолов на агрегативную устойчивость высококонцентрированных акриловых дисперсий / И.С. Тюлькина, Е.С. Клюжин, Ю.А. Курский // Тезисы докладов III Международной научно- техничесой конференции «Полимерные композиционные материалы и покрытия».- Ярославль.- 2008.-С. 27.

- Тюлькина И.С. Синтез высококонцентрированных акриловых дисперсий в присутствии поверхностно-активных веществ разной природы / Тюлькина И.С., Клюжин Е.С., Колесова В.В. // Тезисы докладов XIV Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем». – Яльчик. -2007.- С.237.

- Клюжин Е.С. Воднодисперсионные акриловые клеи / Клюжин Е.С., Ермилова О.И., Шевчук Л.М. // Пластические массы.-1999.- № 6.- С. 41–42.

- Клюжин Е.С. Клеи для этикетирования тары / Клюжин Е.С., Шварев Е.П., Палаева Т.В., Куликова Г.Л. // Клеи. Герметики. Технологии.-2006.-№1.-С. 39–44

- Грицкова И.А. Влияние условий проведения химической реакции образования ионогенных ПАВ на границе раздела фаз на дисперсный состав эмульсий и полимерных суспензий /	Грицкова И.А., Прокопов Н.И./Коллоидный журнал, т.1,№2,1999,с.264–270.