УДК 539.3+539.61

Адгезия и адгезионная механика

Турусов Р.А. 1, д.ф.-м.н.; Берлин А.А. 1, академик РАН,  д.х.н.

Turusov Robert Alexeevitch, Berlin Alexandr Alexandrovitch

rob-turusov@yandex.ru  , berlin@chph.ras.ru

1Институт химической физики Российской академии наук

Аннотация:

В экспериментах по адгезии обычно измеряют среднюю адгезионную прочность, которая оказывается функцией различных параметров опыта. Причина в неоднородном распределении напряжений по площади склейки. В этом состоит проблема адгезионной механики. В работе кратко описывается предлагаемый здесь подход к решению проблемы. Эксперимент сравнивается с теорией.

Ключевые слова:

адгезия, механика, интенсивность адгезионных соединений, напряжения, прочность, контактный слой.

Реферат:

В процессе исследования адгезии измеряются лишь две величины – площадь склейки и нагрузка, разрушающая склейку. Далее, по аналогии с однородными материалами, измеренную нагрузку делят на площадь склейки  и полученную величину называют прочностью адгезионной связи. Но измеренная таким образом величина оказывается сложной функцией геометрических и физических параметров образца, опыта, технологии и пр.  И поэтому, по сути, не может служить однозначной адгезионного взаимодействия данной пары адгезив – субстрат.  Эти обстоятельства не мешали, а скорее способствовали появлению разнообразных теорий адгезии. Причина состоит в неоднородном распределении напряжений по площади склейки. А измеренная величина в опыте есть средняя адгезионная прочность. Следовательно, разрешить возникшую проблему невозможно без адгезионной механики. Она призвана ответить на многие вопросы, в том числе, как измерить истинную прочность адгезионной связи и объяснить полученные в опытах зависимости средней адгезионной прочности от упомянутых параметров. В настоящей работе кратко излагаются основы и суть используемой здесь адгезионной механики, опирающейся на метод контактного слоя. Метод основан на представлении адгезии как совокупности энергичных стерженьков-связей между адгезивом и субстратом. Далее в работе приведены два примера применения адгезионной механики. 1. Объяснение экспериментально обнаруженного явления синергизма модуля Юнга слоистого стержня. 2. Передача усилия от цельного волокна к соседнему разорвавшемуся волокну.

В результате наряду с необходимыми условиями на границе адгезив – субстрат непрерывности векторов перемещений и напряжений характеризовать границу параметром, названным здесь интенсивностью адгезионного взаимодействия. Она представляет собой отношение модуля сдвига контактного слоя к его толщине.

На основе полученных здесь решений выведена формула, связывающая воедино прочность адгезионной связи, прочность волокна и интенсивность адгезионного взаимодействия.

Расширение сферы применения композиционных материалов и клееных конструкций в промышленности и строительстве, и довольно слабое и малоэффективное  развитие материаловедческих исследований в адгезии и адгезионной механике ставят вопрос о необходимости разработки последовательной теории, связывающей адгезионное взаимодействие, адгезионную прочность и механику в единое целое.  При оценке качества адгезионного соединения мы в состоянии измерить лишь два параметра – площадь склейки и силу, разрушающую эту склейку. Далее, по аналогии с материалами, относят разрушающую нагрузку к площади склейки и полученную величину  именуют адгезионной прочностью. Но, как известно, эта величина является сильной функцией геометрических параметров образца. И потому, в силу своей неоднозначности, она не позволяет сделать выбор в пользу того или иного адгезива.

Регламентация испытаний, т.е. разработка стандартов на размеры образцов для тех или иных испытаний создала возможность относительной оценки качества того или иного адгезива. Информативность испытаний возросла. Однако полностью решить проблему оценки качества клеев таким образом не удалось. Причина таких обстоятельств в том, что в отличие от обычной механики материалов, в которой анализ поведения твердых тел начинается с исследования простейшего случая однородного напряженного состояния, возникающего, в частности, при экспериментальном определении механических свойств материала, адгезионная механика всегда имеет дело с неоднородным напряженным состоянием, причем неоднородность может быть сильно выраженной         (рис.1). Этот факт определяет сложность задач адгезионной механики, что является главной причиной существенного отставания теории от широко поставленных (в связи с практическими потребностями) экспериментальных исследований.

Рис.1 – Экспериментальная кривая распределения на границе раздела касательных напряжений  в модели из трех склеенных стеклянных стержней (1 – стеклянные стержни, 2 – клеевой слой) [1].

Следует отметить, что практически все модели, применяемые для исследований клеевых (адгезионных) соединений, являются микро- или макромоделями композиционных материалов, в создании которых роль адгезии является определяющей [2–5].

Адгезией, по-видимому, можно назвать явление или процесс  установления некоторых энергичных связей между адгезивом (клеем, матрицей) и субстратом. Допустим, что мы можем регулировать плотность этих связей между поверхностями адгезива и субстрата.   Например, при плотности связей np1=1014/см2 это будет означать, что задействован примерно каждый десятый атом поверхности субстрата с противолежащим ему атомом адгезива. Представим себе эти связи в виде коротких длиной h* упругих стерженьков перпендикулярных поверхностям субстрата и адгезива. Возникший таким образом слой (или среда) будет обладать модулем Юнга E* вдоль стержней и модулем сдвига G*, характеризующим связь между деформацией сдвига  в плоскости контакта и напряжением сдвига . Если мы задействуем  каждый сотый атом, то плотность связей станет равной примерно np2=1012/см2. Тогда и модуль Юнга E* и модуль сдвига G* контактного слоя также уменьшатся на два порядка. Вот  таким способом мы можем воздействовать на адгезионное взаимодействие и его интенсивность. Величина этого взаимодействия может меняться в диапазоне нескольких порядков. Стерженьки, поскольку они редки, не касаются друг друга. Таким образом, стерженьки – связи создают некоторый слой толщиной h* анизотропной сплошной среды, который можно назвать контактным слоем. В такой среде заведомо отсутствуют нормальные напряжения, перпендикулярные «боковой» поверхности стерженьков. Метод решения задач адгезионной механики с учетом контактного слоя получил название метода контактного слоя.

В результате создана теория, которая способна:

- Рассчитать существенно неоднородные поля напряжений и деформаций в адгезионных соединениях, включая концентрации напряжений.

- Удовлетворить всем граничным условиям, в отличие от строгих решений, например, по теории упругости, когда в угловых точках на свободных от нагрузок поверхностях, вопреки условию задачи, получаются бесконечные значения касательных напряжений (сингулярности).

- Теория опирается на достижения предшественников. Она довольно проста и позволяет некоторые упрощения вплоть до одномерных задач, решения которых получаются обычно в виде конечных формул без привлечения численных методов.

- Она способна учитывать технологические напряжения, создаваемые клеем при усадке или изменении температуры модели.

- Она позволяет использовать физически ясные критерии разрушения адгезионных соединений, например, по достижении касательным напряжением критической величины, которую можно называть прочностью адгезионной связи при сдвиге.

- Предлагаемая теория имеет возможность прямого сопоставления расчетов с результатами экспериментов. Это означает, что результаты расчетов могут быть представлены в виде зависимостей измеряемой в опыте средней адгезионной прочности от различных параметров модели и опыта.

- Теория вводит наряду с адгезионной прочностью параметр интенсивности адгезионного взаимодействия или, иначе - жесткости контактного слоя, который характеризует интенсивность адгезионной связи и влияет на величины и характер распределения напряжений на границе и во всех компонентах модели.

- Теория объясняет и описывает экспериментально обнаруженное явление синергизма упругих характеристик (модуля Юнга) тонких прослоек адгезива и слоистых структур.

- Теория позволяет довольно легко из макроэкспериментов по измерению  средней адгезионной прочности определять истинную прочность адгезионной связи и интенсивность адгезионного взаимодействия (жесткость контактного слоя).

- К описанию релаксационных процессов в тонких прослойках адгезива с учетом концентрации напряжений применяется нелинейное дифференциальное уравнение связи, полученное Г.И. Гуревичем в результате рассмотрения молекулярного механизма деформирования конденсированных сред.

- Результаты расчетов качественно совпадают с экспериментальными данными.

- Эта теория применима к решению ряда проблем смежных наук. В частности, она привлечена к решению  проблемы секвенирования (определения структуры) молекулы ДНК и взаимодействия энзима с молекулой ДНК.

- Только совокупное применение понятий интенсивности адгезионного взаимодействия и адгезионной прочности может практически полностью характеризовать адгезию как явление.

Короткие стерженьки воспринимают напряжения сдвига syx , szy, sxz и, естественно, нормальные напряжения σy.  Поскольку стержни короткие, т.е. hk* (длина стержней или, что одно и то же, толщина контактного слоя k) мала, то можно считать, что в пределах контактного слоя «k» перемещения u или v являются линейной функцией координаты y 
(рис. 1.2):  (k=0, 1, …, n).

Во всех решениях (получаемых в замкнутой форме) одномерных задач  о напряженно-деформированном состоянии основных адгезионных моделей от нахлестки и нормального отрыва до взаимодействия разорванного волокна с цельным соседним возникает объединенный параметр G*/h* , представляющий собой отношение модуля сдвига контактного слоя к его толщине. Этот параметр определяет ширину зоны концентрации всех напряжений и величину максимума касательных напряжений на границе адгезив-субстрат. Он получил название интенсивности адгезионного взаимодействия.

Здесь в качестве примера применения теории представлены решения двух задач. Первая задача призвана объяснить экспериментально обнаруженный синергизм модуля Юнга слоистой системы. Опыт состоял в следующем. Одновременно изготовлялись три стержня, с одного «замеса» первоначально жидкого эпоксидного олигомера с отвердителем. Первый стержень из только из этой эпоксидной смолы. Второй стержень состоял из трех последовательно соединенных стержней (как вагоны в поезде) - стальной – эпоксидный - стальной. Длина каждого из стальных стержней 42,5 мм, длина расположенного между ними эпоксидного стержня 15 мм. Сечения стержней одинаковы 10 х 10 мм. Относительные доли полимера и стали в таком составном стержне 15 и 85%. Третий стержень представлял собой многослойную структуру (слои расположены перпендикулярно продольной оси) из чередующихся слоев стали толщиной 1,4 мм и слоев того же эпоксидного полимера толщиной 0,25 мм. У этого стержня относительные доли полимера и стали составили те же 15 и 85% (рис.2).

По мере твердения эпоксидного полимера у всех трех стержней измерялся модуль Юнга (квазистатическим методом) при малых нагрузках. На рис. 3 представлены результаты измерения модуля Юнга обоих стержней - составного (кривая 1) и слоистого (кривая 2) в зависимости от модуля Юнга полимера, измеренного в те же моменты времени на стержне из чистого эпоксида (стержень 1 на рис.2), т.е., при той же глубине реакции отверждения эпоксида. Из рисунка виден существенно различный ход кривых 1 и 2. Вначале, при малых величинах модуля Юнга полимера, результаты, полученные на обоих стержнях, совпадают, а затем начинают расходиться. Модуль Юнга с тонкими полимерными прослойками начинает резко возрастать (кривая 2), во много раз превышая модуль трехсекционного стержня (кривая 1). Выяснилось, что практически линейная часть кривой 1 подчиняется формуле смеси (формуле Фойгта). Для объяснения поведения кривой 2 рис.3 была решена задача предлагаемым здесь методом контактного слоя и получено выражение для модуля Юнга слоистого стержня (1) и коэффициента линейного температурного расширения.

Рис. 2 – Стержни в опыте: 1 – эпоксидный стержень; 2 – составной стержень (сталь – эпоксид - сталь); 3 – слоистый стержень сталь- эпоксид

Рис.3 – Экспериментальная зависимость модуля Юнга составного (кривая 1) и слоистого (кривая 2) стержней от модуля Юнга эпоксидного адгезива

(1)

Здесь индексом 0 и 1 внизу обозначены субстрат и адгезив соответственно. Ei, µi модули Юнга и коэффициенты Пуассона, vi , hi относительные объемы и абсолютные толщины, αi коэффициенты линейного температурного расширения адгезива и субстрата.

Синергизм модуля Юнга слоистого стержня описывается вторым слагаемым в знаменателе формулы (1). Из нее следует также, что при уменьшении размера частиц наполнителя l никакого синергизма с точки зрения механики ожидать не следует – будет работать формула смеси. Это справедливо и для коэффициента температурного расширения  в (1).

Рис. 4 – МОДЕЛЬ1. Разорвано лишь центральное волокно. 
Матрица и соседние волокна остаются цельными

Решение второй задачи о передаче усилия от цельного волокна 2 к разорванному волокну 0 (рис.4) через контактный слой и матрицу представлено формулой (2) для максимального касательного напряжения на границе волокно 0 – матрица 1. Свойства волокон одинаковы. Рис. 5. Представляет распределение нормальных напряжений по длине волокон 0 и 2 вблизи разрыва волокна 0. Сплошные кривые, когда интенсивность адгезионного взаимодействия G*/h* велика. Пунктирные кривые – когда интенсивность на порядок меньше. Во втором случае концентрация напряжений, или, иначе, эффективность передачи усилия от цельного к разорванному волокну, гораздо слабее. Но и максимальные касательные напряжения значительно меньше, нежели в первом случае (см. формулу (2)). Следует отметить, что ширина краевого эффекта в матрице меньше ширины краевого эффекта в волокне.

(2)

Здесь E0 и E1 модули Юнга волокна и матрицы, 2v0 и v1 относительные объемы волокна и матрицы, D0 диаметр волокна, b ширина образца b=1м, G*/h*- интенсивность адгезионного взаимодействия.

Рис. 5 – МОДЕЛЬ 1. Разорвано волокно 0. Волокно 2 и матрица 1 цельные. Распределение по длине нормальных напряжений в элементах системы вблизи места разрыва волокна 0. Сплошная кривая – базовый вариант, где интенсивность адгезионного взаимодействия и модуль Юнга волокон . Пунктирная кривая – вариант 1, в котором .

Если по формуле (2) потребовать исполнения неравенства .

Т.е. максимальное касательное напряжения на границе волокно-матрица не должно превышать прочности адгезионной связи матрицы с волокном, то после несложных преобразований можно получить

.         (3)

После подстановки средней прочности волокна b вместо f в (3)  и соотношение (3) в (2) получаем соотношение, связывающее прочность волокна, прочность адгезионной связи и интенсивность адгезионного взаимодействия        (4)

Соотношение (4) может быть упрощено.

В заключение следует отметить, что при решении задач механики адгезионных соединений авторы на границе адгезив – субстрат ограничиваются удовлетворением требований непрерывности векторов перемещений и напряжений, считая адгезионное взаимодействие абсолютным. Здесь предложено ввести дополнительный параметр, характеризующий качество адгезионного контакта - интенсивность адгезионного взаимодействия адгезива с субстратом. Предлагаемая теория, основанная на этом признании, многое описывает и объясняет.

Литература

- Рабинович А.Л. Введение в механику армированных полимеров. - М.: Наука, 1970, 482 с.

- Фрейдин А.С., Турусов Р.А. Свойства и расчёт адгезионных соединений. – М.: Химия, 1990, 255 с.

- Турусов Р.А. Адгезионная механика, - М.: МГСУ, 2015, 230 с.

- Берлин А.А. Принципы создания композиционных полимерных материалов. - М.: Химия, 1990, 240 с.

- Полимерные композиционные материалы. Свойства, структура, технология. Под ред. Берлина А.А., Санкт-Петербург: «Профессия», 2009, 555 с.