УДК 666.266.6

Использование герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» в конструкциях головных антенных обтекателей

Харитонов Д.В.1, д.т.н.; Анашкина А.А. 1, к.т.н.; Моторнова М.С. 1

D.V. Kharitonov, A.A. Anashkina, M.S. Motornova

motornovamariya@gmail.com

1АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»

Аннотация:

В докладе проанализированы основные свойства кремнийорганического герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ». Исследована структура герметика и определена прочность клеевого соединения при сдвиге керамических образцов, склеенных с металлическими пластинами с помощью герметика. Проведена статистика по различным партиям герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» двух производителей, сопоставлены характеристики изделий, собранных с применением герметика.

Ключевые слова:

керамика, герметик, ВИКСИНТ У-2-28НТ, прочность при сдвиге.

Abstract:

In the report the main properties of organic silicon sealant "VIKSINT U-2-28NT" are analysed. The structure of sealant is investigated and durability of glue connection at shift of the ceramic samples which are stuck together with metal plates by means of sealant is determined. The statistics on various setsof "VIKSINT U-2-28NT"of two producers is carried out, characteristics of the products produced with use of sealant are compared.

Keywords:

ceramics, sealant, VIKSINT U-2-28NT, durabilityat shift.

В современном мире по мере бурного развития авиации и создания новых высокоскоростных летательных аппаратов, в оборонной промышленности широкое применение получили ракеты с радиолокационной системой наведения.

Ранее основным материалом головных антенных обтекателей для ракет служил стеклопластик. Крепление обтекателя к металлическому корпусу ракеты осуществлялось посредством болтовых соединений через отверстия с применением герметиков. Однако в середине 70-х годов на смену стеклопластику пришел более совершенный материал – керамика [1–3]. Проделывание аналогичных отверстий в материале керамической оболочки затруднительно, поскольку любые нарушения целостности оболочки приводят к появлению локальных напряжений, которые существенно снижают прочность обтекателя.

Соединение керамического головного антенного обтекателя с металлическим корпусом ракеты осуществляется посредством переходного металлического шпангоута через слой кремнийорганического герметика. Это позволяет обеспечить не только герметизацию внутреннего объема обтекателя, но и прочность, достаточную для того, чтобы выдержать силовые нагрузки.

На рисунке 1 представлен один из вариантов узла соединения керамической оболочки с металлическим шпангоутом [4]. Видно, что соединение разнородных по своей структуре материалов осуществляется через слой термостойкого эластичного адгезива – герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» или, реже, «ВИКСИНТ У-1-18НТ».

Рис. 1 – Пример узла соединения керамической оболочки с металлическим шпангоутом [4]: 1 – керамическая оболочка, 2 – металлический шпангоут, 3 – зазор, 4 – дополнительная оболочка, 5 – эластичный адгезив, 6 – эластичная обечайка, 7 – металлическое опорное кольцо, 8 – дополнительная эластичная обечайка, 9 – эластичная прокладка.

Герметик «ВИКСИНТ У-2-28НТ» представляет собой смесь из трех компонентов: герметизирующей пасты У-2, гидрофобизирующей жидкости ГКЖ 136-41 и катализатора № 28 [5]. В качестве подслоя, обеспечивающего адгезию герметика к поверхности герметизируемых изделий, применяют подслой П-11 в сочетании с подслоем холодной сушки П-9.

Герметик, готовый к использованию, получают смешением всех трех компонентов. Затем герметик наносят на поверхности керамической оболочки и металлического шпангоута, соблюдая фиксированную толщину клеевого шва. Вулканизация герметика происходит в течение 24 часов, в это время любые механические воздействия на изделие должны быть исключены.

Компоненты герметика смешиваются в определенном соотношении. Согласно техническим условиям [5], для герметика «ВИКСИНТ 
У-2-28НТ»это соотношение следующее: паста У-2 – 100 м.ч., катализатор № 28 – 1,2 – 2 м.ч., гидрофобизирующая жидкость 136-41 – 0,7 – 2,0 м.ч. Изначально изготовитель в паспорте на герметик указывает свою рецептуру его приготовления. Но для того, чтобы свойства герметика максимально подходили для сборки изделий из керамики, в цехе технологом подбирается так называемая «оптимальная» рецептура, а именно, рецептура с измененным количеством катализатора №28 в пределах допусков по ТУ [5]. Как правило, «оптимальная» рецептура отличается от рецептуры изготовителя и содержит большее количество катализатора. Для того чтобы определить, соответствует ли «оптимальная» рецептура требованиям технологии, на экспериментальных образцах определяют прочность клеевого соединения при сдвиге (τсдв.).

Данный параметр характеризует качество клеевого соединения. При его определении на испытываемых образцах моделируют поведение готового изделия в условиях его эксплуатации, а именно, при комплексе внешних воздействий, способных сместить керамическую оболочку относительно металлического шпангоута. Чем данный параметр выше, тем прочностные свойства собранного изделия лучше. Соответственно, если при увеличении количества катализатора относительно рецептуры изготовителя прочность клеевого соединения возросла, то это увеличенное количество катализатора будет являться «оптимальной» рецептурой.

На рисунке 2 приведены данные по средним значениям прочности клеевого соединения при сдвиге для разных партий герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» при подборе рецептуры. Точки данных, выделенные цветом, соответствуют значениям, полученным по рецептуре изготовителя, полые точки данных – значениям при «оптимальной» рецептуре.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2 – Данные по подбору оптимальной рецептуры приготовления герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» (● – производитель № 1 (розовый), ● – производитель № 1 (белый), ● – производитель № 1 (τсдв.при рецептуре изготовителя на соотв. ТУ), ● – производитель № 2): а – данные по τсдв. (пунктирной линией обозначен нижний предел допуска согласно ТУ), б – данные по количеству катализатора К-28 (пунктирной линией обозначены верхний и нижний пределы допусков согласно ТУ) |  |

Видно, что при запуске в работу первых трех партий розового герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» производителя № 1 значения τсдв. были максимальными при количестве катализатора № 28, указанном в заключении о качестве на герметик (рецептура изготовителя совпала с«оптимальной»). В случае последующих партий при увеличении количества катализатора значения прочности клеевого соединения при сдвиге также росли, то есть «оптимальная» рецептура не соответствовала рецептуре изготовителя. Кроме того, у партий № 1-4 и 1-5 значения τсдв. изначально по рецептуре изготовителя были ниже допусков согласно технологии.

Следует отметить, что при запуске в работу партии № 1-7 первого производителя, а также партий № 2-1 и 2-2 второго производителя «оптимальная» рецептура герметика соответствовала практически максимально допустимому количеству катализатора (1,8-1,9 м.ч.), при этом значения τсдв. были низкими (28–32 кгс/см2). Данный фактор является отрицательным, поскольку при увеличении количества катализатора жизнеспособность герметика падает, а в случае партий № 2-1 и 2-2 жизнеспособность герметика изначально была низкой.

Глядя на общую картину по экспериментальным образцам, собранным на герметике «ВИКСИНТ У-2-28НТ» в 2015 году, можно видеть спад прочности клеевого соединения при сдвиге от начала к концу года в 1,5 раза (от 45 до 25 кгс/см2), а также увеличение количества катализатора при подборе оптимальной рецептуры (от 1,3 до 1,9 м.ч.).

При сборке изделий данная картина не изменилась. На рисунке 3 приведена зависимость прочности клеевого соединения при сдвиге от порядкового номера изделий для разных партий герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ».

Видно, что и в данном случае в самом начале значения τсдв. были в среднем на 15 % выше, чем у последних трех партий герметика.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 3 – Данные по прочности клеевого соединения при сдвиге: а – значения τсдв. для каждого собранного изделия по всем партиям герметика (пунктирная линия – граница допуска согласно ТУ); б – средние значения τсдв.по всем партиям герметика(● – производитель № 1 (розовый), ● – производитель № 1 (белый), ● – производитель № 1 (τсдв.у нескольких изделий не соотв. ТУ), ● – производитель № 2). |  |

Еще одним параметром, характеризующим качество склейки керамической оболочки и шпангоута, является проверка непроклея в изделиях после сборки с помощью рентген-контроля. Если непроклей отсутствует или его площадь не превышает предельно допустимое значение, то изделие можно считать герметичным и годным к эксплуатации.

В первой половине 2015 года непроклей имел место в небольшом количестве изделий, и вероятной причиной его образования являлось некачественное нанесение герметика на склеиваемые поверхности, то есть вина исполнителя.

Но при использовании последних трех партий герметика практически в каждом изделии был обнаружен непроклей, кроме того, у ряда изделий его площадь превышала предельно допустимую.

В случае производителя № 2 у собранных изделий по всей поверхности шпангоута в зоне склейки просматривалось наличие мелких пузырей. Следует отметить, что при смене поставщика и при работе с тремя последними партиями герметика наличие пузырей в структуре герметика после вулканизации стало регулярным явлением. Кроме того, в изделиях, ушедших в брак, помимо мелких пузырей по всей области склейки, в некоторых зонах присутствовали крупные участки с непроклеем, наличие которых и стало причиной несоответствия изделий требованиям ТУ.

В связи с этим было принято решение провести статистику по всем изделиям, собранным за определенный период времени, и посмотреть, имеет ли непроклей систематический характер (что может быть следствием плохого качества герметика) или это лишь единичные случаи.

При проведении анализа было замечено, что не только разные партии, но и разные ведра пасты У-2 в рамках одной и той же партии, различаются между собой по качеству.

В случае второго ведра партии № 2-2 непроклей отсутствовал практически в половине случаев, в остальных изделиях общая площадь непроклея была минимальна. Ведра 1 и 2 партии № 2-3 также показали хорошие результаты – непроклей отсутствовал более чем в 20% изделий, а максимальная площадь непроклея имела низкие значения. В партии № 2-1 и ведре 4 партии № 2-3 наблюдалось наибольшее число бракованных по непроклею изделий.

Если сравнить эти данные с анализом внешнего вида герметика, то можно видеть, что в партии № 2-1, в 1-ом и 3-ем ведрах партии № 2-2 и в 4-ом ведре партии № 2-3 в структуре герметика наблюдалось наличие пузырей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество герметика из разных партий и из разных ведер одной и той же партии существенно различаются между собой. Предположительно именно пузыри воздуха в структуре герметика могли привести к образованию крупного непроклея в изделиях.

На следующем этапе был проведен анализ паспортных данных нагерметик «ВИКСИНТ У-2-28НТ» для различных партий и производителей (таблица 1).

Согласно ТУ [5], жизнеспособность герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» должна находиться в пределах от 3 до 8 ч. Видно, что в случае герметика второго производителя его жизнеспособность низкая и находится у нижней границы допуска. Данный фактор был отмечен исполнителями с момента приготовления первых порций герметика.

Значения условной прочности при разрыве у герметика обоих производителей примерно одинаковые.

Таблица 1

Паспортные данные для разных партий герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» производителей № 1 и № 2

| Параметр № партии | Жизнеспособность, ч, в пределах | Усл. прочность при разрыве при 20°С, не менее | Отн. удлинение при разрыве при 20°С, не менее | Твердость по Шору А, усл. ед., в пределах | Прочность связи герметика при отслаивании от алюминиевого сплава Д-16, кН/м, не менее | Деструктивная устойчивость, усл. ед., не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормы по ТУ [5] | 3,0-8,0 | 2,0 | 275 | 35-50 | 1,5 | 18 |
| Производитель № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 4,0 | 2,4 | 410 | 41 | 2,8 | 32 |
| 1-2 | 4,2 | 2,4 | 417 | 41 | 2,8 | 32 |
| 1-3 | 4,0 | 2,5 | 388 | 42 | 2,5 | 31 |
| 1-4 | 4,5 | 2,7 | 414 | 42 | 2,2 | 30 |
| 1-5 | 4,0 | 2,4 | 354 | 40 | 2,0 | 30 |
| 1-6 | 3,8 | 2,5 | 372 | 42 | 3,0 | 33 |
| 1-7 | 6,0 | 2,2 | 515 | 39 | 2,9 | 31 |
| Производитель № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 4,0 | 2,3 | 320 | 43 | 2,1 | 26 |
| 2-2 | 3,5 | 2,2 | 320 | 43 | 1,8 | 25 |
| 2-3 | 3,0 | 2,2 | 300 | 48 | 1,8 | 25 |

Значения относительного удлинения при разрыве в случае производителя № 2 значительно ниже, чем в случае производителя № 1. Этот фактор также был визуально отмечен исполнителями при работе с первыми порциями герметика. Ранее герметик после вулканизации обладал высокой эластичностью. Затем, при смене производителя, эластичность герметика резко упала, и при его растяжении он тут же рвался.

Твердость герметика по Шору Ау второго производителя выше, чем у первого.

Прочность связи герметика при отслаивании от алюминиевого сплава Д-16, а также деструктивная устойчивость (или твердость по Шору А после выдержки при 250°С в течение 3 ч без доступа воздуха) у первого производителя в несколько раз выше, чем у второго.

Видно, что различные партии герметика производителя № 1 и № 2 значительно отличаются между собой как по паспортным характеристикам, так и по внешнему виду.

На первый взгляд, это может быть связано либо с нарушением некоторых требований технических условий [5] при приготовлении герметика на предприятии-изготовителе, либо с наличием неопределенностей в тексте самого ТУ [5], в результате чего, при соблюдении всех требований, полученный герметик различается по своим свойствам.

Таким образом, авторы предлагают следующие решения данной проблемы:

- ВИАМу усилить авторский надзор за соблюдением технологии изготовления каждого компонента герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» на предприятиях-изготовителях;

- ВИАМу ужесточить требования технических условий [5], так чтобы качество получаемого герметика было одинаковым независимо от производителя.

Герметик «ВИКСИНТ У-2-28НТ» используется при производстве радиопрозрачных антенных обтекателей для ракет уже более 40 лет. Можно с уверенностью сказать, что все эти годы он успешно выполняет свои основные функции, такие как герметизация внутреннего объема обтекателя, а также надежная фиксация керамической оболочки относительно металлического шпангоута. Но за последний год производство столкнулось с проблемой изменения качества герметика при смене поставщика, а именно, снижением прочности связи герметизируемых поверхностей и образованием пузырей воздуха в структуре герметика при вулканизации. На данном этапе поиск решения по устранению данных проблем является одной из основных задач на пути к стабильному и успешному производству с минимальным количеством несоответствующей продукции.

Литература

- Пивинский Ю.Е., Суздальцев Е.И. Кварцевая керамика и огнеупоры. Том 2. Материалы, их свойства и применение: Справочное издание. Под редакцией Ю.Е. Пивинского. – М.: «Теплоэнергетик», 2008.  464 с.

- Суздальцев Е.И., Харитонов Д.В., Анашкина А.А. Анализ существующих радиопрозрачных материалов, композиций и технологий для создания обтекателей скоростных ракет. Часть 1. Анализ уровня свойств и предельных возможностей радиопрозрачных неорганических материалов // Новые огнеупоры.  2010.  №6.  С. 45–49.

- Суздальцев Е.И., Харитонов Д.В., Анашкина А.А. Анализ существующих радиопрозрачных материалов, композиций и технологий для создания обтекателей скоростных ракет. Часть 2. Сравнительный анализ основных свойств материалов, используемых для создания головных обтекателей ракет // Новые огнеупоры. ‒ 2010. ‒ №7. ‒ С. 38-44.

- Русин М.Ю., Туманов А.И., Хамицаев А.С., Хора А.Н., Шуба Л.Н. Головной антенный обтекатель ракеты// Патент РФ № 2189672, от 20.09.2002.

- ТУ 38.303-04-04-90. Герметики кремнийорганические. Технические условия.