УДК 621.3.032

Исследование перспектив развития клеевых связующих для композиционных материалов на основе наполнителей из порошков ферритовой и пьезоэлектрической керамики

Петрин В.А. 1; Андреев В.Г. 1

Petrin Vladimir Alekseevich, Andreev Valery Georgievich

wladpetrin@gmail.com, volohov@niifi.ru

АО «НИИФИ», г. Пенза

Аннотация:

Представлены результаты влияния клеевых связующих на радиопоглощающие свойства композиционных материалов на основе наполнителей из порошков ферритовой и пьезоэлектрической керамики. Установлена связь между объемной долей керамики в композиционном материале, размерами частиц керамики, электрофизическими свойствами клеевых связующих и коэффициентом ослабления отраженного электромагнитного сигнала. Предложена модель, объясняющая частотную зависимость мощности отраженного электромагнитного излучения.

Ключевые слова:

радиопоглощающий композиционный материал, феррит, пьезокерамика, клеевое связующее.

Keywords:

radio absorbing composite material, ferrite, ferroelectric ceramics, adhesive binder.

Введение

С целью повышения скрытности летательных аппаратов широко используются радиопоглощающие покрытия из композиционных материалов на основе наполнителей, способные ослаблять мощность отраженного электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Покрытия должны иметь высокую прочность и низкую электропроводность, которые обеспечиваются выбором материала клеевого связующего. 	Наибольшее ослабление излучения достигается при обеспечении интерференционного минимума отраженного сигнала. Интерференционный минимум достигается при определенной толщине покрытия d, равной четверти длины электромагнитной волны в материале (рис. 1) и определяется условием [1]:

,	            				 (1)

где λ - длина волны электромагнитного излучения, n показатель преломления материала покрытия.

d

металл

Рис. 1 – Схема интерференции электромагнитных лучей при отражении от покрытия толщиной d на металле

Величина показателя преломления определяется диэлектрической ε и магнитной проницаемостью μ покрытия и связано с соотношением [1]:

.		 				(2)

С учетом выражения (2) формула (1) принимает вид:

.                                                   (3)

Как следует из формулы (3), увеличение диэлектрической и магнитной проницаемостей покрытия позволяет уменьшить толщину покрытия. С другой стороны, увеличение длины волны электромагнитного излучения требует увеличения толщины покрытия. Поэтому весьма актуальны разработки по созданию покрытий с частотной зависимостью магнитной и диэлектрической проницаемостей, обеспечивающих постоянство отношения , что позволяет получить интерференционный минимум отражения в широком частотном интервале при постоянстве толщины покрытия. Целью данной работы являлись исследования влияния клеевых связующих на частотную зависимость радиопоглощающих свойств композиционных материалов на основе наполнителей из порошков ферритовой и пьезоэлектрической керамики.

Методика исследования

Покрытия изготавливались путем смешивания порошков ферритовой и пьезоэлектрической керамики с 10 масс.% раствором поливинилбутираля в изопропиловом или этиловом спирте. Полученная смесь равномерно наносилась на лист алюминия и подвергалась сушке с целью получения покрытия. Частотные зависимости магнитной и диэлектрической проницаемостей покрытия, а также коэффициента ослабления мощности электромагнитного излучения получили на установке «Обзор-103». Порошки феррита и пьезоэлектрической керамики синтезировали по стандартной керамической технологии из смеси исходных оксидов. Смешение и измельчение порошков осуществляли на планетарной мельнице Retsch PM 400. Средний размер частиц контролировали по значению удельной поверхности на приборе ПСХ-4.

Результаты исследований

В таблице 1 приведены частотные зависимости магнитной и диэлектрической проницаемостей покрытий, содержащих 70 масс.% частиц Ni-Zn-феррита марки 2000НН со средним размером 2,3 мкм, а также коэффициента ослабления мощности отраженного сигнала δ при толщине покрытия, обеспечивающей интерференционный минимум, рассчитанный по формуле (3).

Таблица 1

Частотные зависимости магнитной, диэлектрической проницаемостей и оптимальной толщины покрытия, содержащего частицы Ni-Zn-феррита, обеспечивающего интерференционный минимум отраженного сигнала

| Частота, МГц | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 14,8 | 15,7 | 10,2 | 5,4 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| ε | 25,9 | 26,8 | 19,9 | 8,7 | 4,3 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| d, см | 19,3 | 7,3 | 5,3 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 2,3 | 1,2 | 0,7 |
| δ, дБ | 24,9 | 26,5 | 30,1 | 29,4 | 25,7 | 24,7 | 24,6 | 25,3 | 25,4 |

Как видно из данных таблицы 1, в интервале частот от 250 до 1000 МГц оптимальная толщина покрытия слабо зависит от частоты и составляет примерно 4 см.

В таблице 2 приведены частотные зависимости магнитной и диэлектрической проницаемостей покрытий, содержащих 70 масс.% частиц Мn-Zn-феррита марки 4000НМ со средним размером 2,6 мкм, а также коэффициента ослабления мощности отраженного сигнала δ при толщине покрытия, обеспечивающей интерференционный минимум.

Таблица 2

Частотные зависимости магнитной, диэлектрической проницаемостей и оптимальной толщины покрытия, содержащего частицы Mn-Zn-феррита, обеспечивающего интерференционный минимум отраженного сигнала.

| Частота, МГц | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 42,6 | 39,7 | 21,2 | 11,0 | 6,8 | 3,7 | 1,9 | 1,3 | 1,1 |
| ε | 217,6 | 176,1 | 129,1 | 51,2 | 19,8 | 11,1 | 6,5 | 2,5 | 1,4 |
| d, см | 3,9 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
| δ, дБ | 27,2 | 28,5 | 30,6 | 30,4 | 28,4 | 26,8 | 25,7 | 26,3 | 25,6 |

Как видно из данных таблицы 2, в интервале частот от 100 до 
2000 МГц оптимальная толщина покрытия слабо зависит от частоты и составляет примерно 1,2 см. Более высокие значения диэлектрической проницаемости покрытий, содержащих частицы Mn-Zn-феррита, можно объяснить повышенной электропроводностью этого материала по сравнению с частицами Ni-Zn-феррита. Электропроводящие частицы, разъединенные тонкой прослойкой поливинилбутираля, являющегося диэлектриком, приводят к увеличению электрической емкости покрытия и следовательно, ее диэлектрической проницаемости.

С целью уменьшения толщины покрытия, обеспечивающего интерференционный минимум отражения, в состав покрытия дополнительно вводили до 15 масс. %  порошка пьезоэлектрической керамики марки ЦТС-26. Введение частиц порошка пьезоэлектрической керамики позволяет дополнительно повысить диэлектрическую проницаемость покрытия и тем самым, позволяет уменьшить оптимальную толщину покрытия. В таблице 3 приведены частотные зависимости магнитной и диэлектрической проницаемостей покрытий, содержащих 70 масс.% частиц Мn-Zn-феррита марки 4000НМ со средним размером 2,6 мкм 15 масс.% частиц пьезоэлектрической керамики марки ЦТС-26 со средним размером частиц 1,2 мкм, а также коэффициента ослабления мощности отраженного сигнала δ при толщине покрытия, обеспечивающей интерференционный минимум.

Таблица 3

Частотные зависимости магнитной, диэлектрической проницаемостей и оптимальной толщины покрытия, содержащего частицы Mn-Zn-феррита и пьезоэлектрической керамики, обеспечивающей интерференционный минимум отраженного сигнала

| Частота, МГц | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 39,7 | 36,7 | 20,1 | 10,3 | 6,2 | 3,5 | 1,8 | 1,2 | 1,1 |
| ε | 574,3 | 538,1 | 309,0 | 121,2 | 59,3 | 24,8 | 11,9 | 5,2 | 2,8 |
| d, см | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
| δ, дБ | 26,4 | 27,8 | 30,1 | 30,2 | 29,6 | 27,6 | 26,8 | 26,9 | 26,4 |

Как видно из данных таблицы 3, в интервале частот от 100 до 
2000 МГц оптимальная толщина покрытия слабо зависит от частоты и составляет примерно 0,8 см.

Выводы

Результаты исследований показали, что радиопоглощающие покрытия из композиционных материалов на основе наполнителей из порошков ферритовой и пьезоэлектрической керамики c клеевым связующим с низкой электропроводностью, представляют бесспорный интерес для обеспечения скрытности летательных аппаратов. Преимуществом этих покрытий является широкополосность, т.е. возможность обеспечения интерференционного минимума отражения электромагнитного излучения при постоянстве толщины покрытия в широком диапазоне частот.

Литература

1. Ахматов С.А., Никитин С.Ю. «Физическая оптика». Учебник, 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ; Наука, 2004. – 656 с.