Работоспособность клеев и материалов на их основе в условиях, близких к прибрежным условиям Арктики

Петрова А.П. 1; Бузник В.М. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

Рассмотрены клеи, клеевые препреги и композиционные материалы на их основе для работы в условиях арктического климата

Ключевые слова:

клей, препрег, композиционный материал, Арктика

Арктическая зона имеет крайне высокое геополитическое и геоэкономическое значение, так как в этом макрорайоне сосредоточены значительные запасы важнейших видов полезных ископаемых,: природный газ, нефть, золото, алмазы, хром, марганец, платиновые металлы, редкие и редкоземельные металлы и др. Экономическими мотиваторами развития материалов, техники и технологий в Арктике являются:

– природно-ресурсный потенциал, в первую очередь углеводородное сырье;

– возможность расширения использования Северного морского пути, в том числе для международных перевозок;

– военно-стратегическое и геополитическое расположение.

Согласно климатическому районированию территории Российской Федерации для технических целей по ГОСТ 16350-80 арктическое побережье России относится к климатическому району с очень холодным климатом. Характеристики температуры в различных районах Арктики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики минимумов и максимумов температуры в районах Арктики

| Район Арктики (представи-тельные пункты) | Абсо-лют. мини-мум темпе-ратуры, °С | Годовые минимумы при вероятности |  | Средне-месячная темпера-тура наиболее холодного месяца | Абсолют. макси-мум темпера-туры, °С | Годовые максимумы при вероятности |  | Средне-месячная темпера-тура наиболее теплого месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,95 |  |  | 0,1 | 0,95 |  |
| Варандей (западный) | -48 | -44 | -32 | - 18,3 | +32 | +27 | + 22 | + 8,6 |
| Тикси (центральный) | - 54 | -48 | -42 | - 33,3 | +38 | + 31 | + 22 | + 7,5 |
| Уэлен (восточный) | - 45 | -43 | -35 | - 21,6 | + 25 | + 21 | + 16 | + 5,5 |
| Арктический бассейн (80°С с.ш., 160°С в.д.) | - 52 | - | - | - 31,0 | + 4 | - | - | - 0,2 |

Климат арктического побережья имеет своей особенностью значительные отрицательные температуры, их общую продолжительность в течение года, существенно более высокую влажность воздуха, наличие большого количества дней с туманами, а также наличие иона хлора в атмосфере, что повышает ее коррозионную агрессивность. Отмечены также сильные ветра и метели, которые могут приводить к эрозионному повреждению поверхности изделий. Для транспортных и самоходных машин дополнительными отрицательными факторами эксплуатации в период пониженных температур являются снежная целина, обледенелые дороги в сложном рельефе, мерзлый грунт с обломками скальных пород, в период переменных температур – оттаявший слой грунта и под ним мерзлый грунт, а также заболоченность местности (тундра).

Приведенные выше факторы указывают на важность работ, ориентированных на создание устройств на основе материалов, способных работать в экстремальных условиях [1, 2].

Целесообразно рассмотреть клеи и материалы на их основе, которые могут найти применение для устройств и техники, способных эксплуатироваться в климатических условиях Арктики, с акцентом на их морозостойкость и водостойкость. Важность показателя водопоглощения связана с возможностью использования клеев на морских судах и морских нефтеналивных платформах, а в условиях Арктики вода, замерзая, расширяется в объеме, и, тем самым, разрушает клеевое соединение.

В таблице 2 представлены свойства клеевых соединений, выполненных эпоксидными клеями и эпоксидно-кремнийорганическим клеем ВК-58. Все клеи способны отверждаться при +20°С.

Из представленных в таблице 2 данных следует, что большой интерес для склеивания техники применительно к эксплуатации в арктических условиях представляет клей ВК-58, сочетающий такие свойства, как возможность его применения в интервале температур от -60 до 500°С и отверждение при комнатной температуре. Важным свойством клея является также обеспечение газонепроницаемости клеевого шва в интервале температур от -60 до 200°С в течение 24 ч, при этом уменьшение массы клея составляет 4,9%. После воздействия температуры 500°С в течение 30 мин (рекомендованный ресурс работ клеевых соединений) уменьшение массы составляет 24% [5, 13].

Таблица 2

Воздействие воды на изменение прочности клеевых соединений, выполненных

эпоксидными клеями холодного отверждения

| Марка клея | Химическая природа | Склеиваемые материалы | Температура испытания, °С | Прочность при сдвиге, МПа |  |  | Гигро-скопичность, % | Водо-поглощение, % | Режим отверждения, температура, °С/время, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | исходная | после воздействия воды |  |  |  |  |
| ВК-9 | Эпоксидно-полиамидный | Д16АТ, обработанный шкуркой | -60 20 100 125 150 | 15,0 15,0 8,3 5,0 3,0 | - 11,3 - 5,4 - |  | 2,3-2,4 | 2,3-2,5 | (20±5)/24 |
| ВК-27 | Эпоксидно-каучуковый | Д16АТ Ан.Окс. хром | -60 20 80 180 250 | 22,0 26,0 10,8 1,8 1,7 | 30 сут | 90 сут | 3,9 | 4,5 | (20±5)/72 или 60/1 |
|  |  |  |  |  | - 25 10,6 - - | - 24,2 10,1 - - |  |  |  |
| ВК-67М | Эпоксидно-каучуковый | Д16АТ Ан.Окс.хром | -60 20 80 125 150 175 | 15,4 19,0 17,6 11,0 4,3 2,0 | 30 сут | 90 сут | 4,0 | 4,2 | (20±5)/72 или 60/1 |
|  |  |  |  |  | - 18,8 - - 4,2 - | - 18,5 - - 3,9 - |  |  |  |
| ВК-93 | Эпоксидно-каучуковый | Д16АТ Ан.Окс.хром | -60 20 80 100 | 10,4 19,3 13,0 10,3 | - 17,6 12,4 - |  | 3,8 | 4,8 | (20±5)/24 (после 5 ч от-верждения обечпечивает τв 20 ≥ 7 МПа) |
| ВК-58 | Эпоксидно-кремний-органический | Ст30ХГСА одробестр. | -60 20 200 350 400 500 | 16,4 16,6 2,7 2,4 2,1 1,5 | - 12,0 1,3 - - 0,8 |  | 3,76 | 3,95 | (20±5)/72 80/2 |
| Примечания. 1. Гигроскопичность и водопоглощение для клея ВК-9 получены через 5 сут. , для остальных клеев – через 30 сут. 2. Разброс по прочности клеевых соединений составляет ±0,3 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проведены ускоренные климатические испытания клеевых соединений стали 12Х18Н9Т и соединения стали с пластиком АГ-4В по следующему режиму:

– выдержка при + 60 °С и влажности 80% в течение 9 сут.;

– 10 циклов: - 60 °С – 2 ч, затем + 200 °С – 2 ч.

Результаты испытаний представлены в табл. 3.

Таблица 3

Стойкость клеевых соединений на клее ВК-58 при проведении ускоренных климатических испытаний

| Склеиваемые материалы | Исходная прочность |  |  |  | После ускоренных испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность при сдвиге, МПа , при температуре испытания, °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 200 |  | 500 | 20 | 200 |  | 500 |
| Сталь 12Х18Н9Т | 15,6 5,4-15,9 | 2,7 2,3-2,9 |  | 1,8 1,5-2,1 | 2,3 2,1-2,5 | 1,7 1,6-1,9 |  | 0,8 0,7-0,9 |
| Сталь 12Х18Н9Т + пластик АГ-4В | Прочность при отрыве, МПа , при температуре испытания, °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 200 |  | 20 |  | 200 |  |
|  | 21,9 16,2-26,8 |  | 2,8 2,8-2,9 |  | 2,7 2,4-2,9 |  | 1,0 0,9-1,4 |  |

Обработкой полученных результатов установлено, что клеевые соединения работоспособны в течение 1 года.

Применение клеев в технике, эксплуатирующейся в условиях Арктики, требует испытаний на горючесть. Испытание клея ВК-58 на горючесть, при продолжительности экспозиции в пламени в течение 12 сек. показало, что по принятой классификации НЛГГС клей является сгорающим (табл. 4)

Таблица 4

Горючесть клея ВК-58

| Продолжительность остаточного горения и тления, сек | Высота прогорания, мм | Потеря массы,% | Время воспламенения, сек | Максимальная высота пламени, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 150 | 50 | 1 | 29 |

Для ремонта техники в Арктических условиях представляет интерес клей ВК-93, который обеспечивает получение прочности клеевых соединений при сдвиге после 5 часов отверждения при комнатной температуре не менее 7МПа, что составляет ~40% от максимальной прочности. Значения прочности при сдвиге клея, отвержденного в течение  24 ч, не изменяются во времени, следовательно, можно сделать вывод, что такой режим отверждения клея обеспечивает получение максимальной адгезионной прочности.

Данные по прочностным характеристикам клеевых соединений с различными режимами отверждения клея ВК-93 приведены в таблице 5.

Таблица 5

Влияние продолжительности отверждения при 23±2ºС на свойства клеевых соединений, выполненных клеем ВК-93

| Время отверждения, ч | Прочность при сдвиге τв, МПа, при температуре испытания, ºС |  | Водопоглоще-ние клеевой пленки*, % мас. | Гигро-скопич-ность**, % мас. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 80 |  |  |
| 5 18 24 48 | 9,5 (9,0-10,5) 24,5 (24,0-25,0) 26,0 (25,0-26,5) 26,0 (25,0-26,5) | 10,1 (10,0-10,5) 14,2 (14,0-14,5) 14,2 (14,0-14,5) 14,3 (14,0-14,5) | 5,1 - 4,9 - | 4,1 - 3,9 - |
| * время экспозиции 30 сут. ** время экспозиции 30 сут в условиях 98%-ной влажности |  |  |  |  |

С применением метода ДСК исследована степень превращения клея ВК-93: она составляет 78,5% после отверждения по режиму 25ºС/24 ч и 98,5 и 99,8% – по режимам 60°С/1 ч или 80ºС/0,5 ч соответственно, что свидетельствует о полном отверждении клея [9].

На водостойкость клеевых соединений, выполненных эпоксидными клеями холодного отверждения, влияет продолжительность их отверждения, на снижение прочности при воздействии воды – продолжительность воздействия. Влияние этих параметров на прочность клеевых соединений показано на примере клея ВК-93 (таблица 6).

Таблица 6

Влияние воздействия воды на прочностные характеристики клеевых соединений

и гигроскопичность отвержденных пленок

| Темпе-ратура испытаний, °С | Продолжи-тельность отвержде-ния при комнатной темпера-туре, ч | Прочность при сдвиге τв, МПа, после выдержки в воде в течение, сут. |  |  | Гигроскопичн-ость, %, после выдержки в течение, сут., при влажности 98% |  | Водопогло-щение, %, после выдержки в течение, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | контроль-ные | 15 | 30 | 30 | 33 | 30 | 33 |
| 20 80 | 5 24 5 24 | 10,3 19,3 9,3 13,0 | 17,7 18,5 11,4 12,0 | 17,1 17,6 11,9 12,4 | 3,8 | 3,9 | 4,8 | 5,1 |

На свойства клеевых соединений, в том числе и при минусовых температурах, влияет наполнитель, использованный  в составе клея. Его влияние на свойства клеевых соединений показано на примере эпоксидного клея холодного отверждения ВК-9, широко применяемого в настоящее время (табл. 7).

Таблица 7

Влияние наполнителей на свойства клеевых соединений

на клее ВК-9

| Наполнитель | Прочность при сдвиге τв, МПа, при температуре испытания, °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -60 | 20 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Асбест переработанный для клеев | 15,0 | 15,0 | 8,3 | 5,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 |
| TiO2 | 18,6 | 19,8 | 8,1 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,2 |
| Al2O3 | 17,1 | 15,7 | 8,1 | 3,1 | 2,4 | 1,7 | 1,8 |
| ZrO2 | 10,4 | 13,8 | 11,9 | 7,6 | 4,2 | 1,2 | 1,1 |

Из приведенных в табл. 7 данных можно сделать вывод, что по показателям прочностных характеристик клеевых соединений при температуре -60 и 20°С эффективным является использование в качестве наполнителя эпоксидных клеев диоксида титана.

Огромный интерес для применения в различных отраслях техники представляют пленочные конструкционные клеи [10–12]. Эти клеи занимают особое место, благодаря упрощению технологии их применения: отпадает необходимость изготовления клея в условиях машиностроительного предприятия; оптимизируется технология нанесения на склеиваемую поверхность. Кроме того, при использовании таких клеев гарантированы стабильные характеристики клеевых соединений, поскольку пленочные клеи готовятся в условиях специализированного производства под контролем ОТК.

В настоящее время в виде пленок выпускаются фенольно-каучуковые клеи и модифицированные эпоксидные.

Сравнивая свойства различных фенольно-каучуковых клеев (ВК-3,   ВК-32-200, ВК-25 и ВК-50), для применения в изделиях, предназначенных для эксплуатации в арктических условиях, разумно остановиться на клее ВК-50, как наиболее перспективном, по следующим причинам:

– клей отверждается при температуре (135±5)°С и удельном давлении 0,15 МПа в течение 1 ч, что обеспечивает полное сохранение свойств алюминиевых сплавов при использовании их в качестве склеиваемых материалов в слоистых конструкциях;

– из всех фенольно-каучуковых клеев клей ВК-50 является самым эластичным и обеспечивает клеевым соединениям наиболее высокие прочности.

Клей ВК-50 рекомендован для склеивания широкой гаммы материалов (металлов, неметаллических материалов и слоистых конструкций), работающих при температурах от -60 до +80°С, а также для использования  в качестве выравнивающего (компенсационного) слоя между разнородными материалами.

Клей ВК-50 является универсальным, высокоэластичным клеем, стойким к высоким акустическим и вибрационным нагрузкам, и обеспечивает создание клееных слоистых конструкций, характеризующихся стойкостью к акустическим нагрузкам в 5–10 раз выше стойкости клепаных конструкций. Свойства клея представлены в таблице 8.

Таблица 8

Свойства пленочных клеев

(склеиваемые материал Д16АТ Ан.Окс.хром.)

| Марка клея | Темпе-ратура испыта-ния, °С | Прочность при сдвиге, МПа |  | Гигро-скопич-ность*, % (мас.) | Водо-поглоще-ние*, % (мас.) | Режим отвер-ждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исход-ная | после воздействия воды (3 мес) |  |  |  |
| ВК-50 | -60 20 80 100 130 | 23,4 25,4 14,7 11,6 10,3 | - 20,7 12,1 - - | 0,56 | 1,16 | (135±5)°С/3 ч. удельное давление 0,1-0,3 МПа |
| ВК-36А | -60 20 150 160 180 | 31,7 33,1 22,9 17,8 11,5 | 32,3 343,3 19,3 16,4 - | 1,6 | 1,4 | (180±5)°С/3 ч. удельное давление 0,2 МПа |
| ВК-46Б | -60 20 80 100 | 34,0 35,3 28,2 26,2 | - 35,3 24,5 - | 2,25 | 1,66 | (125±5)°С/3 ч. удельное давление 0,1-0,2 МПа |
| ВК-51 | -60 20 80 100 | 26,0 39,0 31,3 17,5 | 29,2 34,2 23,8 - | 3,4 | 3,4 |  |
| * Определены после 30 сут. экспозиции |  |  |  |  |  |  |

Эпоксидные клеи имеют ряд преимуществ перед фенольно-каучуковыми:

– обеспечивают более высокие прочности клеевых соединений;

– не требуют применения подслоя жидкого клея, благодаря чему существенно снижается расход клея на единицу склеиваемой поверхности;

– требуют существенно более низкое удельное давление при склеивании, чем фенольно-каучуковые (0,1 МПа вместо 0,5–2 МПа);

– обладают свойством при температуре отверждения «подниматься» по стенкам сот при склеивании сотовых конструкций и за счет этого образовывать галтели вокруг стенок сотового заполнителя, повышая, тем самым, прочность клеевых соединений. Благодаря такому свойству удается существенно снизить расход клея и одновременно повысить прочность клеевых соединений;

– обладают способностью к термоусаживанию, благодаря чему их можно использовать для склеивания сотовых конструкций с обшивками, имеющими перфорационные отверстия, при этом отверстия не заполняются клеем. Это свойство клеев использовано для получения звукопоглощающих сотовых конструкций, в которых одна из обшивок имеет перфорационные отверстия.

При сравнении свойств эпоксидных пленочных клеев применительно к условиям работы в арктических условиях было выделено три клея: 
ВК-51, как имеющий наиболее высокие исходную, длительную и усталостную прочности; ВК-36 и его модификации, как имеющие наилучшую теплостойкость; ВК46Б, являющийся трудно сгораемым пленочным клеем. Свойства этих клеев представлены в таблице 8.

Пленочный эпоксидный клей ВК-51 обеспечивает наиболее высокую прочность клеевых соединений не только при сдвиге, но и при расслаивании. Одновременно клей ВК-51 среди эпоксидных пленочных клеев имеет самый длительный срок хранения (6 мес. при +5°С и ниже и 
3 мес. при температуре не выше +25°С) и невысокую температуру отверждения (120°С).

Из целого ряда модификаций клея ВК-36 (ВК-36А, ВК-36Р, 
ВК-36РМ, ВК-36РТ) приведены свойства клея ВК-36А, представляющего собой, армированный стеклобумагой БМД-20 из штапельного супертонкого волокна пленочный клей ВК-36. Он обладает повышенной заполняемостью зазоров по сравнению с клеем ВК-36, повышенной прочностью клеевых соединений при отслаивании, обеспечивает повышенную герметичность агрегатов сотовой конструкции. Клеевые соединения, выполненные этим клеем, способны эксплуатироваться при температуре-130°С, обеспечивая прочность при сдвиге 26 МПа, и при +160°С

Клей ВК-46Б занимает особое место среди высокопрочных пленочных клеев, поскольку единственный из всех является трудно сгораемым (табл. 9).

Таблица 9

Горючесть клея ВК-46Б

| Толщина, мм | Время экспозиции, с | Время остаточного горения (тления), с | Длина прогорания (средняя), мм | Время горения капель (среднее), с | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 12 | 1 (тлеет) | 98 | нет | 2-я группа |
| Допустимые значения |  | 15 | 203 | 5 |  |

Таким образом, эпоксидные клеи холодного отверждения и высокопрочные пленочные клеи могут быть использованы для применения в условиях Арктики.

В настоящее время получило развитие сравнительно новое научное направление – использование основы высокопрочных пленочных клеев в качестве связующих для стекло- и угле препрегов, позволяющих получать на их основе полимерные композиционные материалы с новыми, улучшенными свойствами.

Клеевые препреги представляют собой равномерно пропитанные расплавом термореактивного связующего тканые наполнители: стеклоткани (марка КМКС) и углеродные ткани или ленты (марка КМКУ). Научное направление по созданию клеевых препрегов в настоящее время является весьма востребованным, поскольку их использование обеспечивает преимущества перед другими препрегами, которые применяются для получения ПКМ, как по технологии изготовления, так и по их прочностным характеристикам.

В технологическом плане изготовление конструкций, в том числе сотовых, одинарной и сложной кривизны, обеспечивается способами автоклавного, вакуумного или прямого прессования. Формирование обшивки и приклеивание ее к сотовому заполнителю происходит за одну технологическую операцию. Эта уникальная особенность клеевых препрегов также позволяет изготавливать детали сложной формы, где сочетаются интегральные и сотовые элементы, формирование которых также происходит одновременно, т.е. в едином технологическом цикле. За счет этого снижаются трудоемкость изготовления (в 1,5–2 раза), энергоемкость процессов (в 2–3 раза), масса клееной сотовой конструкции (на 30–50 %) вследствие отсутствия клеевой пленки, количество оснастки (в 1,5–2 раза).

Применение клеевых препрегов позволяет повысить герметичность конструкций из КМК ~ в 6–10 раз вследствие отсутствия в составе растворителя, ресурс и надежность изделий в эксплуатации, пожаробезопасность при работе .

Стекло- и углепластики на основе клеевых препрегов по сравнению с традиционными аналогичными материалами имеют повышенные прочность при межслоевом сдвиге (на 20–50%) и трещиностойкость (на 30-40%), повышенную усталостную и длительную прочность (на 20–35%) .

В настоящее время разработан достаточно большой ассортимент долгоживущих клеевых препрегов, позволяющих получать на их основе стекло- и углепластики различного назначения. Свойства стеклопластиков на основе клеевых препрегов представлены в таблице 10, углепластиков в таблице 11.

Таблица 10

Основные физико-механические характеристики стеклопластиков на основе клеевых препрегов

| Наименование показателя | Марка стеклопластика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМКС-1.80.Т10 | КМКС-1с.80.Т60 |  | КМКС-1с.80.ТС8/3К | КМКС-2.120.Т10 | КМКС-2.120.Т15 | КМКС-2.120.Т60 | КМКС-2.120.ЛСК | КМКС- 2м.120.Т64 | КМКС-2м.120.Т10 | КМКС-2м.120.Т15 | КМКС-2м.120.Т60 | КМКС- 4.175.Т10 | КМКС-4.175.Т15 | КМКС- 4к.175.ТС8/3 | КМКС- 4м.175.Т64 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60 ÷ +80 |  |  |  | -130 ÷ +120 |  |  |  | -60 ÷ +120 |  |  |  | -60 ÷ +175 |  |  |  |
| Плотность стеклопластика, г/см3 | 1,8 |  | 1,8 | 1,6 | 1,83 | 1,49 | 1,78 | 1,7 | 1,74–1,84 | 1,8–1,9 | 1,5–1,6 | 1,7–1,8 | 1,8–1,9 | 1,5 | 1,62 | 1,65 |
| Предел прочности при растяжении,МПа σв1 σв2 | 620 335 |  | 1325 34 | 670 350 | 600 390 | 450 - | 1325 70 | 750 - | 750 410 | 570 245 | 385 240 | 1500 75 | 605 315 | 450 230 | 720 425 | 730 410 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа Ев1 Ев2 | 22,0 17,0 |  | 40 6,1 | 23 10 | 22,4 21,9 | 22,0 - | 50,0 12,0 | 29,0 - | 31,0 22,0 | 27,5 17,5 | 19,0 17,0 | 42,0 11,5 | 29,0 22,0 | 21,8 19,0 | 28 - | 30 - |
| Предел прочности при сжатии, МПа σ-в1 σ-в2 | 520 - |  | 800 160 | 580 360 | 560 430 | 560 340 | 930 220 | 470 310 | 720 440 | 555 380 | 560 390 | 900 210 | 630 390 | 560 390 | 600 275 | 720 450 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа | 30 |  | 45 | 22 | 30 | 20 | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа σ ви1 σ ви2 | 785 550 |  | 1150 120 | 1010 520 | 700 440 | 640 480 | 1275 127 | 780 - | 940 565 | 760 480 | 440 380 | 1400 130 | 760 470 | 435 375 | 840 590 | 950 600 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, ГПА, | 24 |  | 36 | 21 | 24 | 22 | 40 | - | 24 | 24 | 22 | 40 | 25 | 17 | 24 | 24 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 75 |  | 60 | 60 | 70 | 55 | 70 | 73 | 77 | 69 | 55 | 80 | 75 | 50 | 75 | 80 |
| Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц | 4,22 |  | 4,38 | 3,6 | 4,21 | 3,92 | - | - | 4,82 | 4,76 | 4,19 | 4,46 | 4,20 | 3,70 | 3,60 | 4,82 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц | 0,014 |  | 0,016 | 0,013 | 0,013 | 0,017 | - | - | 0,027 | 0,015 | 0,017 | 0,024 | 0,015 | 0,014 | 0,008–0,013 | 0,027 |
| Ударная вязкость, КДж/м2 | 200 |  | 450 | 270 | 260 | 145 | 200 | 220 | 230 | 240 | 160 | 210 | 210 | 170 | 230 | 270 |
| Водопоглощение, % (мас.) | 0,22 (30 сут) |  | - | - | 0,8 (60 сут) | 0,56 (30 сут) | 1,2 (45 сут) | - | 0,38 (30 сут) | 0,31 (30 сут) | 0,49 (30 сут) | 0,49 (30 сут) | - | - | - | - |

Таблица 11

Основные физико-механические характеристики углепластиков на основе клеевых препрегов

| Наименование показателей | Марка углепластика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМКУ-1.80. Э0,1 | КМКУ-2м.120. Э0,1 | КМКУ-2м.120. Э0,08 | КМКУ-2м.120. Р4510 | КМКУ-2м.120. Р2009 | КМКУ-3.150. Э0,1 | КМКУ-3м.150. УОЛ | КМКУ-3м.150. УОЛ(У) | КМКУ-5м.150. УОЛ(У) |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -60 ÷ +80 | -130 ÷ +120 |  | -60 ÷ +120 |  | -60 ÷+150 |  |  |  |
| Плотность углепластика, г/см3 | 1,43 | 1,43 | 1,4 | 1,4–1,47 | 1,51 | 1,4–1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Предел прочности при растяжении, МПа σв1 σв2 | 830 44 | 880 44 | 1225 44 | 1950 60 | 920 800 | 900 46 | 1330 41 | 1600 36 | 1700 42 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа Ев1 Ев2 | 1009,0 | 113 8,1 | 132 9,3 | 125 9,0 | 67 - | 120 - | 130 8 | 128 9,8 | 125 8,4 |
| Предел прочности при сжатии, МПа σ-в1 σ-в2 | 890 180 | 880 115 | 980 196 | 990 170 | 900 700 | 1025 155 | 995 200 | 1100 230 | 1020 220 |
| Модуль упругости при сжатии, Гпа Е-в1 | 95 | 108 | 127 | 125 | 66 | 110 | - | 122 | - |
| Удельная ударная вязкость, кгс∙см/см2 | 75 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| Трещиностойкость при растяжении, МПа√m | 80 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 83 | 73 | 78 | 77 | 75 | 82 | 90 | 95 | 85 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 1130 | 1200 | 1200 | 2050 | 1230 | 1545 | 1800 | - | 2030 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, Гпа | 72 | 105 | 125 | - | 59 | - | 105 | - | 130 |
| Влагопоглощение, % (мас.) | 0,29 | 0,86 |  | 0,47 | 0,61 | 0,46 |  |  |  |

Из данных табл. 10 и 11 видно, что прочностные характеристики разработанных материалов существенно отличаются, особенно при растяжении и статическом изгибе. Из представленной гаммы материалов с учетом опыта эксплуатации для более подробного рассмотрения свойств выбраны материалы КМКС-2м.120.Т и КМКУ-2м.120.Э 0,1, для применения в арктических условиях, поскольку широко применяются в авиационной технике и хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.

Свойства клеевых препрегов на основе двух типов наполнителей (стеклоткани Т10 и углеродной ткани марки Э 0,1) приведены в табл. 12. Данные табл. 12 свидетельствуют о том, что материалы, полученные с использованием клеевых препрегов, имеют высокие прочностные характеристики, низкий уровень гигроскопичности и водопоглощения. Следует отметить, что прочность материалов при комнатной температуре и при – 60°С практически одинакова.

Для оценки сохранения свойств ПКМ и изделий из них в процессе хранения и эксплуатации традиционно используются натурные испытания на климатических испытательных станциях в предполагаемых условиях хранения и эксплуатации. Такие испытания дают наиболее полную и достоверную информацию о поведении полимерных материалов в процессе длительного хранения и/или эксплуатации. Однако, для объективного исследования стойкости материалов необходимо иметь атмосферные площадки в различных климатических зонах.

В настоящее время в районе Арктики отсутствуют климатические станции для испытания стойкости материалов в этих климатических условиях, отсутствуют данные по статистической оценке значений метеопараметров арктического бассейна за многолетний период. Ближе всего к данному району относится климатическая зона с холодным климатом с представительным пунктом в г. Якутске. Однако необходимо отметить, что географическое положение Якутска в материковой части континента делает его климат резко континентальным с присущими ему значительными перепадами среднегодовой и среднесуточной температуры и невысокими значениями относительной влажности.

Таблица 12

Свойства клеевых препрегов

| Наименование показателя | Темпера-тура испытания, °С | Клеевой препрег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КМКС-2м.120.Т |  | КМКУ-2м.120.Э0,1 |  |
|  |  | исходные | после воздейст-вия воды в течение 30 сут | исходные | после воздейст-вия воды в течение 30 сут |
| Прочность при сдвиге клеевых соединений Д16АТ, МПа | -130 -60 20 120 | 25,0 31,7 31,0 30,0 | - - 29,5 23,5 | - 25,0 24,0 22,0 | - - 24,0 20,7 |
| Прочность при равномерном отрыве соединений сотовой конструкции, МПа | -60 20 120 | 8,9* 9,3* 8,9* |  | 4,5*** 4,6** 5,4** | - 4,7 4,0 |
| Прочность композиционного материала при сжатии, МПа (укладка наполнителя 0±45,90) | -60 20 120 150 | 550 555 360 220 |  | 900 900 600 - | - 890 530 - |
| Гигроскопичность за 30 сут, % (мас.) | 20 |  | 0,31 |  | 0,79 |
| Водопоглощение за 30 сут, % (мас.) | 20 |  |  |  | 0,83 |
| Прочность композиционного материала при растяжении, МПа | -130 -60 20 120 150 | 570 575 570 465 280 |  | 860 870 880 685 540 |  |
| * Сотовый заполнитель ССП-1-2,5. ** Сотовый заполнитель из фольги АМг2Н (ячейка 2,5 мм). *** Разрушение по сотовому заполнителю. |  |  |  |  |  |

Образцы композиционных материалов, изготовленных с применением клеевых препрегов КМКС-2м.120.Т10 и КМКУ-2м.120.Э 0,1, были выставлены на открытых климатических площадках в г. Якутске и выдержаны в таких условиях в течение 5 лет. Результаты по изменению прочности материалов при экспозиции в климатических условиях г. Якутска представлены в табл. 13.

Из данных, представленных в табл. 13 следует, что после окончания экспозиции практически не изменяется прочность углепластика как при изгибе, так и при сжатии при температуре испытания 20°С, а при температуре испытания 120°С значения обеих прочностей повышаются на   ~ 20 %.

Таблица 13

Результаты натурных климатических испытаний материалов в условиях г. Якутска на открытой площадке

| Материал | Продолжительность испытания, год | Температура испытания, ºС | Прочность при изгибе, МПа | Прочность при сжатии, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На основе клеевого препрега КМКС-2м.120.Т10 | контрольные | 20 120 | 760 530 | 555 360 |
|  | 1 | 20 100 | 1500 790 | 980 690 |
|  | 3 | 20 100 | 1510 950 | 1100 770 |
|  | 5 | 20 100 | 1470 940 | - - |
| На основе клеевого препрега КМКУ-2м.120.Э0,1 | контрольные | 20 120 | 960 860 | 882 590 |
|  | 1 | 20 120 | 960 510 | 890 450 |
|  | 3 | 20 120 | 1000 900 | 800 630 |
|  | 5 | 20 120 | 870 790 | 890 720 |

Для образцов стеклопластика наблюдается несколько иная картина. Прочность стеклопластиков через 1 год экспозиции существенно повышается: при температуре испытания 20°С – практически в 2 раза; при температуре 100°С – на 90%. При последующей выдержке в течение 3 и 
5 лет прочность практически сохраняется на уровне, полученном через 
1 год экспозиции.

Таким образом, полимерные композиционные материалы на основе клеевых препрегов могут быть успешно использованы в технических устройствах, эксплуатируемых в климатических условиях Арктики.