УДК  678.686 + 678.643

Новые  клеи  разработки ОАО «КОМПОЗИТ»  
для  изделий ракетно-космической техники

Гладких С.Н. 1, к.х.н.; Дворецкий А.Э. 1,  к.ф.-м.н.; Вялов А.И. 1

Svetlana Nikolaevna Gladkikh, Alexander Edgardovich Dvoretskii, 
Andrey Igorevich Vyalov

info@kompozit-mv.ru

1Открытое акционерное общество «Композит», г. Королев

Аннотация:

В статье представлены новые клеи для ракетно-космической техники: полиуретановые монтажные клеи для закрепления кабелей БКС межблочных трубопроводов на корпусе КА, конструкционные клеи с повышенной теплостойкостью (150÷200°С) и высокотемпературные клеи холодного отверждения.

Ключевые слова:

полиуретановые монтажные клеи, конструкционные клеи, высокотемпературные клеи, газовыделение, прочность при сдвиге.

Abstract:

The paper presents new adhesives for space-rocket techniques:

assembly polyurethane adhesives for adhering of bases used for mounting cables and interblock pipelines on spacecraft frame, structural adhesives with high heat resistance (150÷200°С), high-temperature cold-setting adhesives.

Keywords:

polyurethane assembly adhesive, structural, high-temperature adhesives,  outgassing, shear strength.

1. Малогазящие клеи холодного отверждения для космических аппаратов (КА)

1.1 Полиуретановые монтажные клеи

Известны технологичные клеи, обладающие конфекционными свойствами – липкостью, позволяющей после приведения склеиваемых материалов в контакт с друг другом сразу же набирать прочность при сдвиге не менее 0,1 кгс/см2; хорошей тиксотропностью и эластичностью. Такими клеями являются 88-СА, БФ-4, АДВ-5. Однако, в КА эти клеи не могут использоваться из-за их высоких показателей газовыделения и недостаточной теплостойкости: клей 88-СА работоспособен от минус 
50 до плюс 60°С, клей АДВ-5 – от минус 50 до плюс 80°С.

На космических аппаратах для закрепления кабелей БКС и межблочных трубопроводов системы коррекции на клее ВК-9 устанавливаются скобы и кронштейны на корпусе КА. Для этого требуется обеспечить давление на каждом элементе крепежа с помощью грузов в течение 24 ч при температуре (20 ± 5)°С.

В производстве спиральных антенн в АО «ИСС» для приклеивания медного проводника по спирали на стеклопластиковой трубе для этого используется клей БФ-4 с высоким газовыделением (ПМР=11÷12%, 
ЛКВ = 0,21÷0,27%), требующий проведения дополнительной операции обезгаживания в вакууме при температуре 120°С в течение 24 ч, после которой появляется отдельная волнистость ленты, связанная как с разницей ТКЛР (16,8∙10-6 1/град ленты ДПРНм1, (6÷10)∙10-6 1/град и стеклопластика СТЭФ-У), так и с выходом газообразных продуктов в процессе термовакуумного воздействия.

Поэтому для контактного наклеивания скоб и кронштейнов, предназначенных для закрепления кабелей БКС и межблочных трубопроводов, для приклеивания медного проводника по спирали на стеклопластиковой трубе в производстве спиральных антенн потребовалось разработать быстроотверждающийся монтажный тиксотропный клей (МТК) с высокой липкостью. Разработанный  клей должен также иметь хорошую адгезию к полиимидной пленке, в т. ч. с металлизаций, так как часто на корпусе и деталях полезной нагрузки КА требуется заклеивать различные технологические отверстия для обеспечения влагопылезащиты. Полиимидные пленки со слоями постоянной липкости для этого не годятся из-за их неработоспособности при низких температурах ниже минус 60°С.

Высокая липкость разработанного клея должна была бы  позволять устанавливать элементы крепежа из алюминиевого сплава, углепластиков на различные поверхности конструкций после их фиксации в течение 
5-10 мин. Дальнейшее отверждение клея (без давления) при температуре (25 ± 10) °С должно происходить с набором прочности на сдвиг не менее 
1,0 МПа через 3 ч,  не менее 5,0 МПа в течение сут, не менее 8 МПа в течение последующих 5 сут. Клей должен быть радиационностойким к воздействию ионизирующего излучения с суммарной дозой до 300 Мрад, малогазящим в вакууме (10-6 мм рт.ст.), обеспечивать работоспособность клеевых соединений в интервале температур ± 150°С.

Проводились исследования по модифицированию композиций с повышенной липкостью и теплостойкостью на основе ПУ-предполимера сложного полиэфира (полибутиленгликольадипината) и толуилендиизо-цианата добавками ароматических олигоэфиров, разработанных в 
ООО «НПП «Макромер». Изучалось влияние марки и количества ароматического олигоэфира, изоцианатного отвердителя на технологические свойства клеев, а также на эластичность и прочность клеевых швов при температуре 20 и 150°С. Особенно эффективным оказалось модифицирование композиции на основе ПУ-предполимера сложного полиэфира с применением ароматического олигоэфира марки НЭГП-6, синтезированным на основе новолачных смол. Необходимый уровень  тиксотропных свойств клеевых композиций достигали подбором различных наполнителей: диоксид титана, цинка, асбест, нитрид бора. В результате такого модифицирования разработаны новые клеевые составы МТК и МТК-1 с широким интервалом рабочих температур ±150°С, высокой липкостью и достаточной жизнеспособностью – не менее 
15 мин в открытом клеевом слое.

Установлено, что клей МТК имеет температуру стеклования 
106–109°C, значительно выше, чем у других полиуретановых клеев на алифатических олигоэфирах (70–80°С). Для определения прочностных характеристик клеев изготавливали образцы клеевых соединений. Так как клей МТК предназначен для фиксации элементов крепежа рукой в течение нескольких минут, то склеивание образцов проводили по следующей технологии: клеевые составы сразу после приготовления наносили кистью на обе склеиваемые поверхности из алюминиевого сплава АМг6, обработанные шлифовальной шкуркой, в 1 или 2 слоя. После открытой выдержки в течение 15–20 мин склеиваемые поверхности соединяли и фиксировали с обеспечением удельного давления 100–150 г/см2 на 
5–10 мин, груз снимали, соединение выдерживали без нагрузки в течение 
3 ч, 1–7 суток, после выдержки в течение заданного времени образцы клеевых соединений испытывали на сдвиг при температурах 20 и 150°С. Прочностные характеристики клеев типа МТК представлены в таблице 1.

Таблица 1

Прочности соединений сплава Амг6 на клеях типа МТК от минус 196 до 200°С

| Наименование показателя | Значение показателя для |  |
| --- | --- | --- |
|  | МТК | МТК-1 |
| Прочность на сдвиг, МПа, при 20 °С, через 24 ч, не менее через 3 суток после склеивания через 5 - 7 суток после склеивания | 4,5–6,0 | 6,0 |
|  | 6,2–6,3 | 10,1 |
|  | 7,3–10 | 12,9 |
| Прочность на сдвиг, МПа при 90°С, не менее | 2,1-2,3 | - |
| Прочность на сдвиг при 150 °С | 1,5–1,8 | 2,0 |
| Прочность на сдвиг, МПа, при 200 °С, | 0,4 | 0,5 |
| Прочность на сдвиг при температуре минус 196°С | 8,9–9,5 | - |
| Прочность на отрыв при температуре 20°С | 10,0 | 17,9 |
| Прочность на отрыв при температуре 150°С | 0,8–0,9 | 1,1 |

Из результатов механических испытаний, представленных в таблице 1, видно, что клей МТК отверждается  при 20°С в течение 24 ч с набором прочности 4,5–6,0 МПа, через 7 суток после склеивания обеспечивает прочность 7,3–9,6 МПа при температуре 20°С, не менее 
1,8 МПа при 150°С и не менее 8,9 МПа при температуре минус 196°С.

Клей МТК-1 быстрее, чем МТК набирает прочность после склеивания, через 7 суток после склеивания обеспечивает прочность 
12,9 МПа при 20°С, не менее 2,0 МПа при 150°С, но по сравнению с клеем МТК имеет меньшую жизнеспособность – 3 ч в закрытом состоянии. МТК имеет высокую адгезию к различным подложкам: стекло-, углепластикам, полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) и полиимидной пленкам, в том числе с металлизацией, обеспечивает прочности на сдвиг соединений: полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) пленки 0,12 МПа при 20°С (с разрушением пленки) и 0,09 МПа при 90°С (с разрушением по клею); металлизированной полиимидной пленки 0,16 МПа при 20°С (с разрушением пленки и отслоением металлизации) и 0,12 МПа при 90°С (с таким же характером разрушения); соединений стеклопластик СТЭФ-У+ композиционный материал на основе медной фольги и стеклоткани (препрега) СТП-4 не менее 2,3 МПа при 20°С, не менее 1,8МПа при 90°С с  разрушением по композиционному материалу.

МТК обеспечивает прочность 4,9 кН/м на отслаивание клеевого соединения латунная сетка и алюминиевый сплав АМг6.

Для определения  относительного удлинения при растяжении из клеевых составов изготавливали образцы-полоски толщиной 0,1–0,35 мм. Для клеевых рецептур МТК  оценивали жизнеспособность: в открытом клеевом слое – как время сохранения липкости после открытой выдержки – 15–20 мин; в закрытой таре – не менее 1 ч для 100 г приготовленного клея.

Установлена радиационная стойкость клея МТК к воздействию ионизирующего излучения электронов с суммарной дозой 300 Мрад. 
Клей МТК имеет показатели газовыделения по РД 134-0144-207 «Методические указания. Выбор и назначение режимов обезгаживания неметаллических материалов внешних поверхностей КА»): 
ПМ = 1,11 %; ЛКВ = 0,07 %; ВВП = 0,54 %; ПМР = 0,57 %. По результатам проведенных ускоренных климатических испытаний (УКИ) соединений сплава АМг6 с клеем МТК установлено сохранение прочностных характеристик клеевого соединения в течение 26 лет: прочность при сдвиге увеличилась до 14,9 МПа, прочность при отрыве увеличилась  до 18,4 МПа; предел прочности при растяжении остался на уровне исходных показателей; относительное удлинение при растяжении сохранилось ~ 
5,0%.

Таким образом, для контактного наклеивания скоб и кронштейнов на корпус КА, приклеивания медного проводника по спирали на стеклопластиковой трубе в производстве спиральных антенн разработан радиационностойкий малогазящий тиксотропный клей МТК с высокой липкостью для установки элементов крепежа после их фиксации в течение 5 мин. Клеевые соединения работоспособны в вакууме, в интервале температур от минус 196 до 150°С.

1.2 Конструкционные клеи с повышенной теплостойкостью

На основе термостойкой смолы ЭХД с добавками ди- и триглицидиловых эфиров разработаны клеи ЦМК-3-1, ЦМК-14 с повышенными  прочностями склеивания при температурах 150÷200°С. Прочности клеевых соединений для этих клеев представлены в таблице 3, из которых видно, что применение нитрида бора марки «С» и асбеста позволяют  обеспечить высокие прочности клеевых соединений на сдвиг при температурах 20, 150°С и минус 196°С.

Из  результатов испытаний, представленных в таблице 3, видно, что новые клеи ЦМК-3-1, ЦМК-14 обеспечивают прочности на сдвиг соединений алюминиевых сплавов до 16,6 МПа при температуре 20°С, до (3,0–4,0) МПа при температуре 150°С, (12,0–13,8) МПа – при  минус 
196°С, причем самая высокая прочность клеевых соединений при температуре минус 196°С получена на клеях с наполнителем - гексагональным нитридом бора (ГНБ).

Установлено, что клей ЦМК-3-1 имеет  минимальные показатели газовыделения при вакуумно-тепловом воздействии по РД 134-0144-207: легкоконденсируемые вещества (ЛКВ) – не более 0,1%,  общую потерю массы за вычетом воды (РПМ) не более 1,0%, не вызывает коррозию алюминиевых и титановых сплавов, сталей, сохраняет высокие адгезионные характеристики клеевых соединений после имитации хранения в течение 25 лет. На клей разработаны технические условия, он введен в отраслевой стандарт.

Таблица 2

Прочность на сдвиг (τ сдв.) соединений на теплостойких клеях с разными наполнителями в сравнении с клеем ВК-9

| Марка клея | Склеиваемые материалы | Наполнитель*, мас. ч. | τ сдв, МПа, при температуре, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +20 | +150 | -196 |
| ЦМК-3-1 | АМг-6 + АМг-6 | Асбест – 30 | 16,4 | 3,3 | 8,7–9,0 |
|  |  | Асбест – 50 | 16,6 | 3,2–3,8 | 9,3 |
|  |  | ГНБ – 30 | 13,4 | 4,2 | 12,4–12,7 |
|  | АМг-6 + УП | Асбест – 30 | - | 0,1–3,2 | - |
|  |  | Асбест – 50 | - | 2,8–3,2 | - |
|  |  | ГНБ – 30 | - | 3,0 | 11,0–12,0 |
| ЦМК-14 | АМг-6 + АМг-6 | Асбест – 25 | 14,0 | 3,2–3,7 | - |
|  |  | TiO2 – 60 | 15,6 | 3,4–3,6 | - |
|  |  | ГНБ-25 | 15,0 | 3,8 | 13,3-13,8 |
|  | Нерж. Ст. | ГНБ-25 | 17,2 | 3,7 | 17,2 |
| ЦМК-КК | АМг-6 + АМг-6 | Асбест + ГНБ | 17,1 | 5,2 | 9,2 |
|  | АМг-6 + АМг-6 | порошок ПАД-6 | 15,5 | 5,1 | 11,7 |
| * Количество наполнителя на 110–115 м. ч. основы клея. |  |  |  |  |  |

Клей ЦМК-14 с ГНБ успешно прошел стендовые испытания на установке в ИКИ РАН, в составе клеевого соединения макета адаптивной системы (с полезной нагрузкой – имитатором малого космического аппарата весом ~10, 30 и 41,2 кг) с имитатором средства выведения (ракетой-носителем) на механические воздействия при транспортировке, подготовке на технической и стартовой позициях, в полете (на участке выведения и орбите функционирования). При этом клеевое соединение выдержало следующие воздействия: вибронагрузки технологической тряски (30 Гц, 2g) продолжительностью 30 мин; перегрузки и транспортировочные нагрузки по ГОСТ В20.57.305-76; продольные и поперечные квазистатические перегрузки, возникающие от работы двигателей РН на стационарном и переходных режимах (включение/выключение); вибрации (низкочастотные, высокочастотные, случайные, акустические), вызванные как работой двигателей, так и воздействием внешних факторов с конструкцией РН.

В последнее время для перспективных КА производства ОАО «ИСС им. М.Ф. Решетнева» разработаны конструкционные клеи ЦМК-КК холодного отверждения на основе термостойких эпоксидных смол, с жизнеспособностью 3–4 ч, обеспечивающие прочность на сдвиг 
≥ 17,2 МПа соединений из алюминиевого сплава при температуре 20°С; не менее 5,0 МПа при температуре 150°С, не менее 10,5 МПа при температуре минус 196°С. Результаты механических испытаний этих клеев также представлены в таблице 3. Клеи ЦМК-КК обеспечивают еще более высокие прочности при температуре 150°С на отрыв (8,2–9,0) МПа,  а при температуре 20°С на отрыв ~31,2 МПа. Клей имеет  минимальные показатели газовыделения при вакуумно-тепловом воздействии: легкоконденсируемые вещества (ЛКВ) – не более 0,1%, общую потерю массы за вычетом воды (РПМ) не более 1,0%.

По запросу ОАО «РКК «Энергия» проводились испытания от 20 до 300°С новых клеев ЦМК-18, ЦМК-18-1, ЦМК-22 с целью возможности замены на них клеев К-300-61, К-400, на которых, приготовленных из современных компонентов, не получаются прочности клеевых соединений при температурах, соответствующие требованиям ОСТа. В табл. 5 представлены сравнительные результаты механических испытаний соединений с новыми клеями и К-300-61, К-400, в т. ч. приготовленными  с отвердителем ПО-300.

Из данных видно, что клеи К-300-61 и К-400, приготовленные из отечественных современных компонентов, при температурах 250–300 °С не обеспечивают прочности на отрыв соединений алюминиевого сплава и сталей, соответствующие требованиям ОСТа 92-0948-77. А клеи типа ЦМК-18  при температуре 250°С обеспечивают прочности, превышающие  в 2–3 показатели ОСТа для клея К-300-61.

Таблица 3

Результаты сравнительных  испытаний новых клеев ЦМК-22, ЦМК-18 с К-300-61, К-400 (с современными компонентами)

| Марка клея (отвердитель) | τсдв, МПа, на АМг6, при °С |  |  | Ϭотр, МПа, на АМг6 при °С |  |  | Ϭотр, МПа, на ст. 45 при °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 200 | 250 | 20 | 200 | 250 | 20 ≥ 20 | 250 ≥ 1,0 | 300 ≥ 0,9 |
| К-300-61 (Л-20) | 11,5 | 1,45 | 0,14 | - | 0,89 | 0,3 | - | 0,18 | 0 |
| К-400 ( Л-20) | - | - | - | 25,2 | - | 0,25 | 25,2 | 0,08 | 0 |
| К-400 (ПО-300) | 11,1 | - | 1,63 | 23,8 | 3,48 | 0,53 |  | 0,03 | 0 |
| ЦМК-22 | 15,4 | 4,0 | - | 36,0 | 3,5 | 3,8 | 20,4 | 2,1 | 0,1 |
| ЦМК-18-1 | 15,1 | 3,5 | - | 35,3 | - | - | - | 1,75 | - |
| ЦМК-18 (С-2,5) | 12,9 | 3,4 | - | 31,0 | - | 3,1 | - | 2,9 | - |

Таблица 4

Прочности на сдвиг соединений из углеродного композиционного материала 
на клеях холодного отверждения типа ЖТК при температурах от 20 до 1800°С 
на воздухе и в аргоне (Ar)

| Марка клея | Склеиваемый материал, среда | Температура испытаний, °С | Прочность на сдвиг, МПа | Режим нагрева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖТК-14 | УМ на воздухе | 20 | ≥ 5,0 | – |
|  | УУКМ в Ar | 800 | 3,0-4,1 | Нагрев 1 мин, выдержка 2 мин |
|  |  | 1200 | 1,8-2,6 | Нагрев 2 мин |
|  |  | 1500 | 1,36-1,62 | Нагрев 160 с, выдержка 60 с |
|  |  | 1800 | 1,84-2,14 | Нагрев 160 с, выдержка 60 с |
|  |  | 1200 | 2,9-4,0 | Нагрев за 400с |
|  | Керамический материал в Ar | 800 | 2,1-2,2 | Нагрев 2 мин |
|  |  | 1200 | 2,4 | Нагрев за 400 с |
| ЖТК-14 -1 | УУКМ в Ar | 20 | ≥ 5,0 | – |
|  |  | 1200 | 1,9-2,2 | Выдержка 2 мин |
|  | Керамический материал в Ar | 800 | 1,8-2,0 | Выдержка 2 мин |
|  |  | 1200 | 2,4 | Нагрев за 400 с |

Таблица 5

Характеристики термостойкого клея ЦМК-Вт в сравнении с клеем К-800

| Характеристики | Результаты испытаний |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЦМК-Вт | К-800 (Л-20+В4С) |
| Прочность при сдвиге на нерж. стали, МПа, при температуре, °С: - (25 ± 10) | 11,9-17,6 | 16,2; 14,2 |
| - (200 ± 10) | 0,8-2,1 | 1,4; 1,27; 1,5 |
| - (250 ± 10) | 0,8-1,4 | - |
| - (400 ± 10) | 0,26-0,46 | 0,28; 0,34; 0,22-0,30 |
| - (800 ± 10) (кратковременно - до 5 мин) | 0,67-0,74 | 0,22-0,34 |
| - 1000 (кратковременно) | 0,04-0,11 | – |
| - минус 196 | 6,5-11,8 | – |
| Прочность на отрыв, МПа, при (25 ± 10) °С: сталь + сталь ВНДС + ВНДС | 33,1-33,6 21,4-22,0 | 28,3; 16,5-19,5 - |
| Коксовое число, % | 70,1 | 69,9- 73,3 |
| Плотность, г/см3 | 1,48 | 1,49 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м ∙ К | 1,2 (20°С); 0,83 (50°С); 0,43 (250°С); 0,78 (430°С) | – |

2 Высокотемпературные клеи холодного отверждения для изделий РКТ

Известны примеры применения неорганических клеев для склеивания УМ, однако это нецелесообразно, т.к. неорганические клеи чаще всего хрупкие, недостаточно влаго- и водостойкие, применительно к склеиванию углеродных материалов имеют следующие недостатки:

– прочность клеевых соединений на них, как правило, значительно ниже прочности других клеевых соединений;

– неорганические клеи хуже совместимы с углеродными материалами, чем клеи на основе органических карбонизующихся связующих;

– при высоких температурах неорганические клеи могут взаимодействовать с углеродными материалами с образованием более легкоплавких продуктов, что снижает температуру работоспособности клеевых соединений.

При сборке крупногабаритных конструкций (узлов, изделий), проведении ремонтных работ в условиях эксплуатации клееной конструкции получение клеевых соединений горячего отверждения часто не возможно. Склеивание может быть проведено только с применением клеев холодного отверждения.

Поэтому для склеивания УМ в узлах,  работоспособных до 1200–1500°С (до 400 с) разработаны высокотемпературные клеи холодного отверждения ЖТК-14 и ЖТК-14-1 на основе смол с высоким коксовым остатком и карбидообразующих наполнителей. В таблице 4 представлены результаты механических испытаний на сдвиг клеевых соединений  на этих клеях при температурах от 1000 до 1800°С в аргоне (Ar), которые проводились в ОАО «Композит» на установке собственной разработки с высокотемпературной печью УВТК. Клеи ЖТК-14, ЖТК-14-1 выпускаются из отечественных недефицитных компонентов по разработанному ТП, поставляются комплектно, готовятся на месте потребления из 3–4-х компонентов; имеют жизнеспособность не менее 
30 мин при температуре (20±5)°С, легко наносятся металлическим шпателем на поверхности углерод-углеродных и керамических материалов, обработанных шлифовальной шкуркой; отверждаются при температуре (20±5)°С в течение 2–3 сут при удельном давлении 
0,5–1,0 кгс/см2.

Для склеивания металлов и неметаллических материалов (теплозащита, теплоизоляция, углеродные материалы) разработан высокотемпературный клей холодного отверждения ЦМК-Вт, превосходящий известный клей К-800 по работоспособности до 1000°С (не менее 2 минут) и по прочностям клеевых соединений при 200, 250, 
800°С. Сравнительные характеристики клеев ЦМК-Вт и К-800 представлены в таблице 5.

Все разработанные клеи выпускает ОАО «Композит» из отечественного сырья. Клеи готовятся на месте потребления из компонентов. Приготовление и нанесение клеев – по ОСТ 92-0949-2013 «Клеи. Типовые технологические процессы склеивания материалов».