УДК 668.395:629.73

Свойства и назначение полимерных композиционных материалов 
на основе клеевых препрегов

Куцевич К.Е. 1; Дементьева Л.А. 1; Лукина Н.Ф. 1

K.E. Kutsevich, L.A. Dementeva, N.F. Lukina

kutcevichke@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации

Аннотация:

Приведены свойства композиционных материалов клеевых (КМК) на основе широкого ассортимента клеевых препрегов на стекло-, угленаполнителях. Приведены сведения о преимуществах и особенностях технологического процесса изготовления элементов ПКМ из клеевых препрегов. Указано назначение КМК – для изготовления деталей из ПКМ, в т. ч. сотовой конструкции одинарной и двойной кривизны, предназначенных для эксплуатации при температурах (80–175)°С.

Ключевые слова:

композиционные материалы, клеевые препреги, клеевое связующее, угле- и стеклонаполнители, прочностные характеристики, сотовая конструкция.

Abstract:

The properties of composite adhesive materials (CAM) adhesive composite materials based on the wide range of adhesive prepregs based on glass - and coal fillers are resulted. The information about the benefits and features of the technological process of manufacturing PCM elements out of adhesive prepregs are resulted. The appointment of CAM- for the manufacturing parts out of PCM, including the honeycomb structure, single or double curvature, designed for working at temperatures (80–175)°C are shown.

Keywords:

composite materials, adhesive prepregs, adhesive matrix, coal - and glass fillers, strength characteristics, the honeycomb structure.

Совершенствование аэродинамических характеристик планера летательных аппаратов с одновременным обеспечением весовой эффективности во многом решается за счет применения в конструкциях авиационной техники полимерных композиционных материалов [1].

Благодаря своим уникальным свойствам они нашли широкое применение в силовых конструкциях авиакосмической и других видов техники в конструкции планера, объем их применения в настоящее время достиг 50%, что позволило снизить вес на 20–25% [2].

В последнее время интенсивно развиваются работы по созданию нового класса конструкционных материалов на основе  долгоживущих клеевых препрегов (материалы КМК), в которых в качестве связующего расплавного типа для пропитки стекло- и угленаполнителей широко используются модифицированные высокопрочные пленочные клеевые композиции с регулируемыми характеристиками (вязкоупругими, прочностными, деформационными и т. д.) [3].

Отличительной особенностью клеевых препрегов является возможность изготовления за одну технологическую операцию высоконагруженных сотовых (слоистых) конструкций  из неметаллических материалов одинарной и сложной кривизны [4].

Технология имеет существенные преимущества перед традиционными технологиями формования деталей такого типа. Основное преимущество разработанной технологии – достижение герметичности и весовой эффективности деталей и агрегатов из ПКМ и, как следствие, – повышение живучести и ресурса работы клееных конструкций, что отвечает стратегическим направлениям развития авиационных материалов и технологий [5, 22]. Также в результате применения клеевых препрегов  достигается значительное повышение трещиностойкости конструкций, уменьшение количества выбросов вредных веществ в атмосферу за счет использования безрастворной технологии изготовления клеевых препрегов и изделий из них. В процессе изготовления деталей обеспечивается существенное сокращение количества технологических операций и  за счет этого – снижение трудоемкости работ [6, 7].

Композиционные материалы на основе клеевых препрегов марок КМКС (на основе стеклонаполнителей) и КМКУ (на основе угленаполнителей) обладают широким спектром свойств в зависимости от физико-механических характеристик клеевых связующих и наполнителей, используемых в их составе [8].

Среди номенклатуры клеевых препрегов марок КМКС особо следует отметить препреги марок КМКС-2м.120 и КМКС-4.175 на стеклонаполнителях марок Т-10 и Т-15, с использованием которых ведущими КБ (ОКБ «Сухого», РСК «МиГ») были разработаны новые конструкции радиопрозрачных обтекателей [9, 25].

За счет применения в составе клеевых препрегов  стеклотканей марки Т-64 (ВМП) на основе высокомодульных волокон и кварцевой ткани марки ТС-8/3-К-ТО взамен тканей Т-10 и Т-15, а также теплостойкого до 175°С клеевого связующего были разработаны композиционные материалы с повышенным уровнем диэлектрических и теплофизических свойств, что позволило применить их в конструкции обтекателей новых изделий авиационной техники [10].

Таблица 1

Основные свойства стеклопластиков

на основе клеевых препрегов  марок КМКС-2м.120

| Наименование показателей | Значения показателей по маркам клеевого препрега |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМКС-2м.120.Т10 | КМКС-2м.120.Т15 | КМКС-2м.120.Т60 | КМКС-2м.120.Т64 |
| Рабочие температуры, °С | -60 - +120 | -60 - +120 | -60 - +120 | -60 - +120 |
| Плотность стеклопластика, г/см3 | 1,8-1,9 | 1,5-1,6 | 1,7-1,8 | 1,74-1,84 |
| Предел прочности при растяжении, МПа σв1 σв2 | 570 245 | 385 240 | 1500 75 | 750 410 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа Ев1 Ев2 | 27,5 17,5 | 19,0 17,0 | 42,0 11,5 | 31,0 22,0 |
| Предел прочности при сжатии, МПа σ-в1 σ-в2 | 555 380 | 560 390 | 900 210 | 720 440 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа σ ви1 σ ви2 | 760 480 | 440 380 | 1400 130 | 940 565 |
| Ударная вязкость, ак, КДж/м2 | 240 | 160 | 210 | 230 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 69 | 55 | 80 | 77 |
| Диэлектрическая проница-емость, ε, при 106 Гц | 4,76 | 4,19 | 4,46 | 4,82 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, tg δ, при 106 Гц | 0,015 | 0,017 | 0,024 | 0,027 |

Таблица 2

Основные свойства стеклопластиков радиотехнического назначения

на основе клеевых препрегов марок КМКС-4.175

| Наименование показателей | Значения показателей по маркам клеевого препрега |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМКС-4.175.Т10 | КМКС-4.175.Т15 | КМКС-4м.175.Т64 | КМКС-4к.175.ТС8/3 |
| Плотность стеклопластика, г/см3 | 1,8-1,9 | 1,5 | 1,65 | 1,62 |
| Предел прочности при растяжении, МПа σв1 σв2 | 605 315 | 450 230 | 730 410 | 720 425 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа Ев1 | 29 | 21,8 | 30 | 28 |
| Предел прочности при сжатии, МПа σ-в1 σ-в2 | 630 390 | 560 390 | 720 450 | 600 275 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа σ ви1 σ ви2 | 760 470 | 435 375 | 950 600 | 840 590 |
| Ударная вязкость, aк, КДж/м2 | 210 | 170 | 270 | 233 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, МПа | 75 | 50 | 80 | 75 |
| Диэлектрическая проницаемость, ε, при 106 Гц | 4,2 | 3,7 | 4,82 | 3,6 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, tg δ, при 106 Гц | 0,015 | 0,014 | 0,027 | 0,008-0,013 |

Стеклопластики на основе стеклоткани Т-10 обладают высокими физико-механическими характеристиками, однако наполнитель часто характеризуется наличием поверхностных дефектов (складок, гофр), которые образуются при изготовлении препрегов на современном оборудовании. Дефекты на поверхности вызывают разброс по содержанию связующего в препреге и соответственно – значительный разброс физико-механических характеристик отформованных деталей и агрегатов  из ПКМ (в том числе разброс радиотехнических характеристик обтекателя сотовой конструкции) [11, 26]. Во ФГУП «ВИАМ» была проведена работа по разработке композиционного материала на основе клеевого связующего с теплостойкостью 120°С и стеклоткани марки Ст-62005 фирмы «ХК Композит» специальной текстильной формы (аналог Т-10), обеспечивающего сохранение прочности при растяжении (σв) при температуре 120°С на уровне 90% от исходной (вместо 70% для 
КМКС-2м.120.Т10 на основе стеклоткани Т-10-14) [12].

Таблица 3

Прочностные характеристики композиционных материалов клеевых

| Наименования свойств | Марка материала |  |
| --- | --- | --- |
|  | Разработанный материал КМКС-2м.120.Ст-62005 | Аналог КМКС-2м.120.Т10 |
| Предел прочности при растяжении,σв, МПа | 636 590-670 | 570 545-645 |
| Предел прочности при сжатии σ-в, МПа | 600 535-660 | 555 535-600 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, τс, МПа | 78 74-82 | 69,0 63,5-73,5 |
| Предел прочности при изгибе, σви, МПа | 873 855-895 | 760 740-765 |
| Модуль упругости при изгибе, Еи, ГПа | 28 27-29 | 24,5 24,0-25,0 |
| Прочность при отрыве обшивки от сот σот, МПа | 4,9 4,8-5,5 | 4,8 4,5-5,5 |

Как видно из таблицы 3, стеклопластик на основе отечественной стеклоткани СТ-62005 превосходит по своим прочностным характеристикам стеклопластик на основе стеклоткани Т-10-14. При этом стеклоткань марки Ст-62005 обладает хорошей драпируемостью и не образует поверхностных дефектов (складок, гофров) при изготовлении препрега.

Среди композиционных материалов на основе угленаполнителей, рекомендованных для длительной работы при температуре 150°С, наиболее высоким уровнем свойств по этому показателю обладает углепластик из клеевого препрега КМКУ-3м.150.УОЛ(У) на основе отечественной углеродной однонаправленной ленты УОЛ-300Р улучшенной текстильной формы и клеевого препрега марки 
КМКУ-3м.150.Р14535, изготовленного из однонаправленной ленты 
арт. 14535 фирмы «Porcher», Франция. Следует отметить, что эти материалы рекомендованы к применению в конструкции истребителя пятого поколения Т-50 и обеспечивают создание агрегатов, сочетающих сотовые и монолитные элементы [13, 14].

Таблица 4

Таблица сравнительных показателей свойств материалов

| Наименование свойств | Марка материала |  |
| --- | --- | --- |
|  | КМКУ-3м.150.УОЛ (У) | КМКУ-3м.150.Р14535 |
| Предел прочности при растяжении, σв1, МПа | 1600 1430-1780 | 1700 1600-1840 |
| Предел прочности при растяжении, σв2, МПа | 36 26-46 | 52 40-70 |
| Модуль упругости при растяжении, Ев1, ГПа | 128 123-133 | 121 120-123 |
| Модуль упругости при растяжении, Ев2, ГПа | 9,8 9,2-11,0 | 9,2 8-10 |
| Предел прочности при сжатии, σ-в1, МПа | 1115 965-1410 | 1130 1050-1240 |
| Предел прочности при сжатии, σ-в2, МПа | 230 195-275 | 301 274-315 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, τо, МПа | 97 85-100 | 95 90-97 |
| Толщина монослоя, мм | 0,14 | 0,14 |

В настоящее время одним из перспективных направлений является разработка энергосберегающих технологий. В связи с этим в институте проведены работы по снижению температуры отверждения клеевых препрегов [15].

Так разработаны стеклопластики марок ВПС-44К.Т60 и 
ВПС-45К.ТС8/3-К на основе клеевых препрегов КМКС-1с.80.Т60 и 
КМКС-1с.-80.ТС8/3-К с использованием высокомодульных и кварцевых стеклонаполнителей с температурой отверждения (140±5)°С (вместо (175±5)°С), которые предназначены для изготовления агрегатов из ПКМ сотовой конструкции за одну технологическую операцию, в том числе радиотехнического назначения (обтекатели), работоспособных при температурах от -60 до +80°С [16]. Прочностные свойства стеклопластиков марок ВПС-44К.Т60 и ВПС-45К.ТС8/3-К приведены в таблице 5.

Таблица 5

Прочностные свойства стеклопластиков марок ВПС-44К.Т60 и ВПС-45К.ТС8/3-К

| Наименование свойств | Марка материала |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВПС-44К.Т60 | ВПС-45К.ТС8/3-К |
| Предел прочности при растяжении, σв1, МПа | 1395 | 670 |
| Предел прочности при растяжении, σв2, МПа | 34 | 350 |
| Модуль упругости при растяжении, Ев1, ГПа | 40 | 23 |
| Модуль упругости при растяжении, Ев2, ГПа | 6,1 | 10 |
| Предел прочности при сжатии, σ-в1, МПа | 805 | 580 |
| Предел прочности при сжатии, σ-в2, МПа | 150 | 360 |
| Модуль упругости при сжатии, Е-в, ГПа | 45 | 22 |
| Предел прочности при статическом изгибе, σви ,МПа | 1135 | 1010 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, Еви ,ГПа | 36 | 21 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, τо, МПа | 62 | 60 |
| Диэлектрическая проницаемость, ε, при 106 Гц | 4,38 | 3,62 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, tg δ, при 106 Гц | 0,016 | 0,013 |

Также разработан углепластик марки ВКУ-34КУОЛ(У) на основе клеевого препрега КМКУ-5м.150.УОЛ(У) с пониженной температурой отверждения 150–160°С (вместо 180±5°С) и нового углеродного наполнителя улучшенной текстильной формы марки УОЛ-300Р свойства которого представлены в таблице 6.

Таблица 6

Физико-механические характеристики композиционного материала

марки ВКУ-34КУОЛ(У)

| Наименование свойств | Марка материала |
| --- | --- |
|  | ВКУ-34КУОЛ(У) |
| Предел прочности при растяжении, σв1, МПа | 1700(1580-1900) |
| Предел прочности при растяжении, σв2, МПа | 42(38-44) |
| Модуль упругости при растяжении, Ев1, ГПа | 125(120-130) |
| Модуль упругости при растяжении, Ев2, ГПа | 8,4(8,0-8,8) |
| Предел прочности при сжатии, σ-в1, МПа | 1020(950-1050) |
| Предел прочности при сжатии,σ-в2, МПа | 220(215-230) |
| Предел прочности при статическом изгибе, σви ,МПа | 2030(1940-2260) |
| Модуль упругости при статическом изгибе, Еви ,ГПа | 130(125-140) |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, τо, МПа | 85(83-87) |
| Толщина монослоя, мм | 0,14 |

Проведены испытания образцов углепластика марки ВКУ-34КУОЛ(У) на основе клеевого препрега марки КМКУ-5м.150.УОЛ(У).45 на прочность при сжатии после длительного воздействия климатических факторов (влагостойкость (=98%), тропикостойкость, термостарение при 150°С – 500 и 1000 ч, грибостойкость).

Установлено, что сохранение прочности при сжатии после длительного воздействия различных факторов (=98%, тропическая камера, грибостойкость, термостарение) составило при 20°С – 87–97%, при 150°С – 68–74%.

Проведены исследования прочности клеевых соединений при сдвиге и равномерном отрыве обшивки от сот с использованием клеевого препрега марки КМКУ-5м.150.УОЛ(У).65 в исходном состоянии и после выдержки в камере тропиков и после воздействия влажности (φ=98%) в течение 1 и 3 месяцев.

Установлено, что после 3 месяцев выдержки образцов в камере тропиков процент сохранения прочности при сдвиге при температуре испытания 20°С составил 82%, при температуре испытания 150°С – 68%, что свидетельствует о тропикостойкости материала. Сохранение прочности клеевых соединений при сдвиге после воздействия влаги в течение 3 мес. при температуре испытания 20°С составило 84%, а при 150°С – 70%, в результате чего можно сделать вывод о влагостойкости материала.

Проведены испытания клеевых соединений на основе клеевого препрега марки КМКУ-5м.150.УОЛ(У).65 на прочность при сдвиге и равномерном отрыве обшивки от сотового заполнителя после их выдержки при температуре 150°С в течение 500 и 1000 ч.

Значения прочности при сдвиге и равномерном отрыве обшивки от сот клеевых соединений после термостарения в течение 1000 ч при 150°С остались на уровне с исходными. Таким образом, проведя анализ полученных результатов, можно сделать вывод, что клеевые соединения на основе клеевого препрега марки КМКУ-5м.150.УОЛ(У).65 устойчивы к длительному воздействию температуры до плюс 150°С.

Композиционные материалы клеевые марок КМКС и КМКУ нашли широкое применение в конструкции изделий авиационной техники. Однако они относятся к классу полимерных горючих материалов, что делает невозможным их применение в интерьере самолета (в частности для изготовления панелей пола). В связи с этим одним из ключевых направлений на данный момент является создание новых композиционных материалов клеевых на основе связующего пониженной горючести  с теплостойкостью 80°С и отечественных стекло-, угленаполнителей.  Разработка позволит  использовать эти материалы для изготовления деталей и агрегатов из ПКМ монолитной и сотовой конструкции и применить их не только в салоне самолета (панели пола), но и для агрегатов наружного контура, что обеспечит  снижение пожароопасности изделия [17]. Работы в институте в данном направлении уже проводятся.

Композиционные материалы клеевые на основе клеевых препрегов внедрены в конструкцию многих изделий авиакосмической техники ведущих КБ [18, 19]. Они широко применяются в конструкциях изделий авиакосмического комплекса: ПАО «Компания «Сухой (самолет «Сухой Суперджет 100»), АО «РСК МиГ» (самолеты серии МиГ всех модификаций), в самолетах ОАО «АК им. С.В. Ильюшина», ПАО «Туполев», ПАО «ТАНТК им. В.М. Бериева», вертолетах АО «Камов», ракетной технике ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», ОАО «РКК «Энергия им. С.П. Королева» и других [20].

К деталям и агрегатам, где были применены композиционные материалы на основе клеевых препрегов, относятся: панели фюзеляжа, створки шасси, обтекатели, отдельные детали механизации крыла и оперения, воздухозаборный канал сотовой конструкции и т. д. [21, 23].

Имеющийся в настоящее время опыт длительной эксплуатации (более 25 лет) клееных конструкций в составе изделий авиационной техники подтверждает высокий уровень свойств полимерных композиционных материалов на основе клеевых препрегов [24].

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3–33.

- История авиационного материаловедения. ВИАМ – 80 лет: годы и люди / Под. общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: ВИАМ. 2012. 520 с.

- Батизат В.П., Аниховская Л.И., Дементьева Л.А. Клеи для склеивания конструкций из металлов и композиционных материалов // Авиационная промышленность. 1983. №11. С. 15–17.

- Петрова А.П., Лукина Н.Ф. Применение адгезионных грунтов и систем модификации поверхности при склеивании // Клеи. Герметики. Технологии. 2013. №9. С. 24–28.

- Петрова А.П., Лукина Н.Ф. Влияние адгезионных грунтов на ресурсные характеристики клеевых соединений // Клеи. Герметики. Технологии. 2015. №11. С. 20–23.

- Каблов Е.Н. Стратегическое направление развития материалов и технологий их  переработки на период до 2030 г. // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Гращенков Д.В., Чурсова Л.В. Стратегия развития полимерных композиционных и функциональных материалов // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 231–242.

- Петрова А.П., Донской А.А., Чалых А.Е., Щербина А.А. Клеящие материалы. Герметики: справочник / под ред. А.П. Петровой. СПб.: НПО «Профессионал», 2008. С. 589.

- Лукина Н.Ф., Дементьева Л.А., Петрова А.П., Сереженков А.А. Конструкционные и термостойкие клеи // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 328–335.

- Петрова А.П., Лукина Н.Ф., Дементьева Л.А., Авдонина И.А., Тюменева Т.Ю., Жадова Н.С. Клеи для авиационной техники // РЖХ. 2010. Т. LIV. №1. C. 46–52.

- Каблов Е.Н., Минаков В.Т., Аниховская Л.И. Клеи и материалы на их основе для ремонта конструкций авиационной техники // Авиационные материалы и технологии. 2002. №1. С. 61–65.

- Дементьева Л.А., Сереженков А.А., Бочарова Л.И., Лукина Н.Ф., Куцевич К.Е., Петрова А.П. Свойства композиционных материалов на основе клеевых препрегов // Клеи. Герметики. Технологии. 2012. №6. 
С. 19–24.

- Аниховская Л.И., Минаков В.Т. Клеи и клеевые препреги для перспективных изделий авиакосмической техники // Авиационные материалы. Избранные труды «ВИАМ» 1932–2002: юбилейный науч.-технич. сб. М.: МИСиС–ВИАМ, 2002. С. 315–325.

- Лукина Н.Ф., Дементьева Л.А., Петрова А.П., Тюменева Т.Ю. Свойства клеев и клеящих материалов для изделий авиационной техники // Клеи. Герметики. Технологии. 2009. №1. С. 14–24.

- Дементьева Л.А., Лукина Н.Ф., Сереженков А.А., Куцевич К.Е. Основные свойства и назначение ПКМ на основе клеевых препрегов // Конструкции и технология получения изделий из неметаллических материалов: тез. докл. XIX Междунар. науч.-технич. конф. Обнинск: ФГУП «ОНПП «Технология», 2010. С. 11–12.

- Морозов Б.Б. Применение полимерных композиционных материалов в изделиях разработки ОКБ Сухого // Клеящие материалы авиационного назначения:  сб. докл. конф. М.: ВИАМ, 2013. С. 31–36.

- Хрычев Ю.И., Шкодинова Е.П., Дементьева Л.А. Разработка технологического процесса изготовления радиопрозрачного обтекателя из клеевых препрегов типа КМКС-2м.120 // Клеящие материалы авиационного назначения: сб. докл. конф. М.: ВИАМ, 2013. С. 43–47.

- Лукина Н.Ф., Дементьева Л.А., Петрова А.П., Кириенко Т.А., Чурсова Л.В. Клеевые связующие для деталей из ПКМ сотовой конструкции // Клеи. Герметики. Технологии. 2016 (в печати).

- Дементьева Л.А., Сереженков А.А., Лукина Н.Ф., Куцевич К.Е. Клеевые препреги и слоистые материалы на их основе // Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 19–21.

- Дементьева Л.А., Сереженков А.А., Бочарова Л.И., Аниховская Л.И., Лукина Н.Ф. Композиционные материалы клеевые на основе стеклянных и углеродных наполнителей // Клеи. Герметики. Технологии. 2009. №1. С. 24–27.

- Лукина Н.Ф., Чурсова Л.В. Лаборатория «Клеи и клеевые препреги» - достижения и перспективы // Клеящие материалы авиационного назначения: сб. докл. конф. М.: ВИАМ, 2013. С. 1–5.

- Препрег и изделие, выполненное из него: пат. 2427594 Рос. Федерация; опубл. 23.07.13.

- Lukina N.F., Dementeva L.A., Serezhenkov A.A., Kotova E.V., Senatorova O.G., Sidelnikov V.V., Kutsevich K.E. Adhesive prepregs and composite materials on their basis // Russian Journal of General Chemistry. 2011. V. 81. №5. С. 1022–1024.

- Куцевич К.Е., Дементьева Л.А., Лукина Н.Ф., Чурсова Л.В. Влияние полисульфонов различного строения на свойства клеевых материалов // Клеи. Герметики. Технологии. 2014. №4. С. 6–8.

- Антюфеева Н.В., Журавлева П.Л., Алексашин В.М., Куцевич К.Е. Влияние степени отверждения связующего на физико-механические свойства углепластика и микроструктуру межфазного слоя углеродное волокно/матрица // Клеи. Герметики. Технологии. 2014. №12. С. 26–30.