УДК 678.747.2

Методика  проведения  климатических  испытаний  по  оценке 
стойкости  материалов  к  условиям  морского  арктического 
и  субарктического  климатов

Андреева Н.П.1, к.х.н.; Павлов М.Р.1, к.х.н.; Шведкова А.К.1; 
Николаев Е.В.1; Венедиктова М.А.1

Andreeva N.P.; Pavlov M.R.; Shvedkova A.V.; Nikolaev E.V.; 
Venediktova M.A.

admin@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Предложена методика лабораторной оценки климатической стойкости неметаллических материалов, предназначенных для хранения и эксплуатации в условиях арктической и субарктической зоны холодного климата. Методика учитывает воздействие различных климатических факторов и их комплексное воздействие на исследуемые материалы.

Ключевые слова:

климатические испытания, полимерные материалы, арктический климат.

Summary

The technique of laboratory test of climatic resistance of the polymeric composite materials for storage and operation in the Arctic and subarctic zone of frigid climate has been offered. Influence of different climatic factors and their synergism for studied material ﻿﻿ has been considered.

Keywords:

climatic tests, polymeric materials, Arctic climate.

Реферат

Исследование климатической стойкости полимерных материалов, предназначенных для сложных технических систем и конструкций, применяемых в условиях холодного климата арктической зоны, является важным вопросом при выборе и разработке материала. Материалы должны обладать сохраняемостью физико-механических характеристик не только в условиях воздействия низких температур и перепадов температур, но быть стойкими к воздействию высокой влажности и влиянию морского климата.

В рамках выполнения исследований климатической стойкости материалов для арктических условий эксплуатации  по программе гранта Российского научного фонда (проект № 14-33-00032) была разработана методика оценки климатической стойкости неметаллических материалов, предназначенных для хранения и эксплуатации в зоне арктического и субарктического климатов (ММ 1.595-20-470-2015). Методика позволяет проводить исследования влияния предполагаемых климатических факторов хранения и эксплуатации, на изменение структуры и прочностных свойств материалов. А также может применяться для выявления дефектов, возникающих в образцах материалов при хранении и эксплуатации, а также в целях выявления грубых нарушений технологических процессов изготовления изделий. Результаты испытаний могут быть использованы для сравнительной оценки климатической стойкости материалов и конструктивных решений узлов и агрегатов для условий арктической зоны холодного климата.

В связи с решением задач, связанных с освоением арктической зоны территории Российской Федерации [1–3], особую актуальность приобретают проблемы разработки материалов, в частности полимерных композиционных материалов, обладающих высокой климатической стойкостью и обеспечения работоспособности сложных технических систем (СТС) в данных условиях эксплуатации.

Известно, что существенное влияние на стойкость материалов оказывают такие климатические факторы, как температура, влажность, солнечная радиация, циклическое изменение температуры и др., которые при своем комплексном воздействии являются активаторами старения, способствуют развитию физико-химических процессов в материалах и за время эксплуатации изделий (25–30 лет) могут существенно снизить их прочностные свойства [4, 5]. Особенно остро проблема сохраняемости характеристик стоит при эксплуатации техники в районах с воздействием жестких климатических условий, таких как тропический и морской климат. В настоящее время представляется интересным исследование стабильности свойств ПКМ, предназначенных для использования в арктических условиях [6, 7].

По сравнению с континентальными районами зоны очень холодного климата арктическое побережье РФ имеет своей особенностью не столько значительные отрицательные температуры, сколько их общую продолжительность в течение года, а также существенно более высокую влажность воздуха, наличие большого количества дней с туманами, а также наличие иона хлора в атмосфере, что повышает ее агрессивность. Отмечены также сильные ветра и метели, которые могут приводить к эрозионному повреждению поверхностей изделий. Для транспортных и самоходных машин дополнительными факторами эксплуатации в период отрицательных температур являются снежная целина, обледенелые дороги в сложном рельефе, мерзлый грунт с обломками скальных пород, в период переменных температур – оттаявший слой грунта и под ним мерзлый грунт, а также заболоченность местности (тундра).

Для оценки сохраняемости свойств материалов и изделий из них традиционно используются натурные испытания на климатических испытательных станциях в предполагаемых условиях хранения и эксплуатации. Такие испытания дают наиболее полную и достоверную информацию о поведении материалов в процессе длительного хранения и/или эксплуатации [8–11]. Однако атмосферные площадки в каких-либо районах арктической зоны РФ в настоящее время отсутствуют. В этом случае особую значимость приобретают лабораторные испытания, как материалов, так и конструктивных фрагментов, позволяющие дать предварительную оценку их стойкости и работоспособности в арктических условиях.

В этой связи следует отметить, что в настоящее время отсутствует соответствующая современная нормативная база лабораторных и натурных испытаний материалов и изделий, предназначенных для использования в условиях арктического климата. Имеющиеся на сегодняшний день ГОСТы по лабораторным испытаниям неметаллических материалов, например резин и  лакокрасочных покрытий, на воздействие комплекса климатических факторов не учитывают особенности климата арктической зоны. Отсутствуют стандарты, регламентирующие принципы выбора материалов как конструкционных, так и функциональных, принципы проектирования конструкций в «северном исполнении».

В рамках выполнения исследований климатической стойкости материалов для арктических условий эксплуатации  по программе гранта Российского научного фонда (проект № 14-33-00032) была разработана методика лабораторных климатических испытаний неметаллических материалов, предназначенных для хранения и эксплуатации в зоне арктического и субарктического климатов (ММ 1.595-20-470–2015).

Данная методика позволяет проводить исследования по оценке влияния предполагаемых климатических факторов хранения и эксплуатации на изменение структуры и прочностных свойств материалов. А также может применяться для выявления дефектов, возникающих в образцах материалов при хранении и эксплуатации и, в том числе, в целях выявления грубых нарушений технологических процессов изготовления изделий. Результаты испытаний могут быть использованы для сравнительной оценки климатической стойкости материалов и конструктивных решений узлов и агрегатов.

Методика испытаний включает комплексное воздействие повышенной и пониженной температуры с промежуточным воздействием повышенной влаги и/или соляного тумана. Для материалов наружного контура изделий в комплекс испытаний включается воздействие солнечного излучения и перепадов температуры. Выбор значений воздействующих факторов, их длительность и периодичность определяются на основе анализа каждой конкретной конструкции, предполагаемых условий эксплуатации/хранения, технических требований к материалам и технологии изготовления.

Выбор режимов испытаний согласно методики основан на анализе данных климатических условий в предполагаемом районе эксплуатации холодного и арктического климатов (таблица 1).

Таблица 1

Основные характеристики  представительных/ экстремальных пунктов 
северных климатических  районов

| Климатический фактор | Представительные пункты климатических районов холодного и арктического климатов по ГОСТ 16350 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Якутск/ Оймякон, очень холодный | Салехард, холодный | Арктический приполюсный | Тикси, арктический восточный | Диксон, арктический западный |
| Средняя годовая температура, °С | -10,6/-16,6 | -5,7 | -17,8 | -13,4 | -11,5 |
| Абсолютный температурный минимум, °С | -64/-71 | -54 | -53 | -50 | -51 |
| Абсолютный температурный максимум, °С | 38/33 | 31 | 5 | 33 | 27 |
| Число дней с переходом через нулевое значение по месяцам, сут. | 54,4 | 52,6 | – | 40 | 47,2 |
| Средняя годовая относительная влажность, % | 67/71 | 80 | 86 | 82 | 88 |
| Энергетическая экспозиция суммарного солнечного излучения за год, МДж/м2 | 3712/4030 | 3205 | 2951 | 2970 | 2786 |

Испытания целесообразно проводить параллельно на образцах материала и на образцах конструктивно-подобных элементов, что позволяет оценить стойкость к воздействию климатических факторов, как индивидуального материала, так и комплекса материалов в составе конструкции.

Оснащение Московского центра климатических испытаний им. 
Г.В. Акимова на базе лаборатории климатических испытаний Испытательного Центра ФГУП «ВИАМ» (МЦКИ им. Г.В. Акимова) позволяет проводить комплексные климатические испытаний металлических и неметаллических материалов на воздействие эксплуатационных и климатических факторов в лабораторных (рис. 1) и натурных (рис. 2) условиях. Значения климатических и эксплуатационных параметров, воспроизводимых комплексом лабораторного оборудования МЦКИ им. Г.В. Акимова представлены в таблице 2.

Рис. 1 – Зал ускоренных климатических испытаний МЦКИ им. Г.В. Акимова

Рис. 2 – Атмосферная площадка МЦКИ им. Г.В. Акимова 
натурных климатических испытаний

Таблица 2

Диапазон воспроизводимых параметров лабораторного комплекса 
климатических испытаний МЦКИ им. Г.В. Акимова ВИАМ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура, °С | от минус 70 до плюс 1500 |
| Относительная влажность, % | от 10 до 98 |
| Интегральная солнечная радиация, в т. ч. при отрицательных температурах, Вт/м2 | до 1400 |
| Плотность потока излучения в интервале длин волн от 300 до 400 нм, Вт/м2 | до 70 |
| Скорость осаждения соляного раствора, см3/час | до 40 |

В МЦКИ им. Г.В. Акимова ВИАМ в процессе исследований воздействия климатических и эксплуатационных факторов проводятся всесторонние изучения материалов, в том числе, оценка прочностных, теплофизических и оптических свойства, оценка изменений структуры, химического состава и др.

В соответствии с разработанной методикой испытаний неметаллических материалов для арктического климата были проведены лабораторные климатические испытания по оценке стойкости неметаллических материалов различного назначения.

В данной статье, в качестве примера применения разработанной методики приведены данные по испытаниям тепло-огнезащитных материалов. Объектами испытаний служили образцы в виде плит размером 250×250 мм толщиной 2–5 мм. Образцы для физико-механических стандартных испытаний вырезали согласно требованиям нормативной документации. В таблицах 3 и 4 приведены данные по климатической стойкости тепло-огнезащитных материалов.

Из таблицы 3 видно, что после «сухого» термоциклирования свойства огне-, теплозащитного материала марки ТЗР-5МП изменились незначительно, что говорит о высокой стойкости материала к перепадам температур. Но в результате комплексных климатических циклических испытаний при повышенной температуре и влажности/соляном тумане (ускоренное старение) было обнаружено, что условная прочность при растяжении снизилась более чем на 30%, что связывают с наличием микроскопических пор в материале и проникновением в них молекул воды [12]. То есть, применение данной теплозащиты требует нанесения гидрофобного лакокрасочного покрытия (ЛКП), совместимого с данным материалом. При этом стойкость материала с ЛКП к климатическим условиям арктического климата в условиях повышенной влажности может быть предварительно установлена в результате проведения сравнительных лабораторных климатических испытаний в соответствии с разработанной методикой.

Таблица 3

Изменения физико-механических свойств тепло-огнезащитного материала марки ТЗР-5МП после климатических испытаний в соответствии с  ММ 1.595-20-470–2015

| Вид климатического испытания | Изменение физико-механические и технологических свойств после испытаний, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Условная прочность при растяжении (ГОСТ 270-75) | Относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 270-75) | Твердость по Шору А (ГОСТ 263-75), у.е. |
| Термоциклирование «Сухое» | не более 10 | не более 10 | б/изм. |
| Ускоренное старение (комплексное воздействие факторов) | 30–35 | не более 10 | б/изм. |
| Камера солевого тумана | 35–40 | не более 10 | б/изм. |

В таблице 4 приведены данные изменений физико-механических характеристик после лабораторных климатических испытаний огнезащитной пасты марки ВЗО-9.

Таблица 4

Изменения физико-механических свойств огнезащитной пасты марки ВЗО-9 после климатических испытаний в соответствии с ММ 1.595-20-470-2015

| Вид климатического испытания | Изменение физико-механические и технологических свойств после испытаний, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предел прочности при растяжении (ГОСТ 21751-76) | Относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 21751-76) | Коэффициент вспенивания (ТР 1.2.1792-2006) |
| Термоциклирование «Сухое» | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
| Ускоренное старение (комплексное воздействие факторов) | 45–50 | не более 25 | не более 25 |
| Камера солевого тумана | 20–25 | не более 10 | не более 10 |

Огнезащитная паста ВЗО-9 обладает высокой стойкостью к перепадам температур (таблица 3), что говорит о возможности применения ее в условиях холодного климата, но также является пористым материалом и обладает повышенной абсорбционной способностью. Таким образом, данные материал также требует дополнительной защиты в виде ЛКП.

Разработанная методика проведения испытаний является сравнительной и используется для первичной оценки климатической стойкости материалов для условий Арктики. Более точно характер изменения свойств материала в процессе старения можно получить только в результате натурных испытаний.

После экспозиции образцов огнезащитной пасты марки ВЗО-9 в Якутске в течение 1 года изменений свойств не наблюдается. Испытания продолжаются,  результаты будут проанализированы. Долгосрочные испытания в условиях умеренно-холодного климата на климатической площадке МЦКИ им Г.В. Акимова показали, что наблюдается значительное изменение физико-механических свойств материала, несмотря на то, что в данном районе не наблюдается очень низких температур (таблица 5) (минимальная температура в период экспозиции более -31°С).

Таблица 5

Средние значение метеоусловий за период 2005–2015 гг.  по данным 
МЦКИ им Г.В. Акимова ИЦ ФГУП «ВИАМ»

| Температура среднегодовая, °С |  |  | Влажность среднегодовая, % |  |  | Сумма осадков за год, мм | Суммарное солнечное излучение, Вт/м2 | Давление средне-годовое, мм.рт.ст. | Число дней с переходом через 0°С, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средн. | макс. | мин. | средн. | макс. | мин. |  |  |  |  |
| 7,8 | 36 | -30,7 | 71 | 100 | 10 | 523,6 | 4105,45 | 746 | 46 |

Умеренно-холодный климат Центральной части России отличается повышенной влажностью, что возможно является активатором старения для данного материала. Но при этом материалы марки ВЗО сохраняют свои функциональные огнезащитные свойства – значения коэффициента вспенивания сохраняется на исходном уровне, что является в данном случае определяющим при выборе материала. Результаты комплексных лабораторных испытаний разработанной методики показали аналогичные результаты.

Таким образом, методики ускоренных климатических испытаний, учитывающие комплексное воздействие различных факторов, позволяют дать оценку сохраняемости свойств материалов приближенную к результатам испытаний в натурных условиях.

Рис. 3 – Атмосферная площадка натурных климатических испытаний г. Якутск

В настоящее время натурные климатические испытания для оценки климатической стойкости материалов в условиях холодного климата   проводятся в основном в г. Якутске (рис. 3). При анализе выше приведенных климатических данных (таблица 1) видно, что с одной стороны климат г. Якутск можно отнести к резко континентальному с очень холодной зимой и жарким летом и, таким образом, более жесткому с точки зрения перепадов температур и количества переходов температуры через ноль [13, 14]. Но арктический район отличается более высокой  влажностью и дополнительным воздействием морского климата, что для гидрофильных материалов и материалов с высокой пористостью имеет определяющее значение  при оценке возможности их применения в условиях арктической зоны района холодного климата. Поэтому проведение натурных климатических испытаний должно проводиться непосредственно в условиях Арктики или приближенному к данным условиям району. Результаты натурных климатических испытаний позволяют определить подходы и корректировать методики проведения ускоренных климатических испытаний, которые смогут в кратчайшие сроки оценить возможность применения материалов в условиях арктической зоны холодного климата.

Литература

- Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу от 18 сентября 2008 г. № Пр-1969.

- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года от 8 февраля 2013 г. № Пр-232.

- Каблов Е.Н., Кириллов В.Н., Жиликов В.П., Жирнов А.Д. Изучение климатической стойкости авиационных материалов /В сб. материалов СО РАН, «Пути объединения потенциала науки в интересах решения актуальных фундаментальных и прикладных проблем стратегического развития субъектов РФ». Якутск, 2003.С. 191-196.

- Кириллов В.Н. Исследование климатической стойкости композиционных неметаллических материалов /В сб. тезисов докладов Международной науч.-технич. конф. «Актуальные вопросы авиационного материаловедения». М.: ВИАМ. 2007. С. 133–134.

- Павлов Н.Н. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях._М.: Химия, 1982. 224с.

- Бузник В.М., Каблов Е.Н., Кошурина А.А. Материалы для сложных технических устройств арктического применения /В кн. Научно-технические проблемы освоения Арктики. М.: Наука. 2015. С. 275–285.

- Петрова А.П., Лукина Н.Ф., Шарова И.А., Куцевич К.Е., Бузник В.М. Работоспособность клеев и материалов на их основе в условиях, близких к прибрежным условиям Арктики //Новости материаловедения. Наука и техника. 2016. №2 (20). С 3–16.

- Кириллов В.Н., Ефимов В.А. Методика проведения и обработки результатов натурных испытаний неметаллических материалов //Клеи, герметики, технологии. 2007. №1. С. 26–31.

- Каблов Е.Н., Кириллов В.Н., Жирнов А.Д., Старцев О.В., Вапиров Ю.М. Центры для климатических испытаний авиационных ПКМ //Авиационная промышленность, 2009. №4. С. 36–46.

- Шведкова А.К., Петрова А.П., Бузник В.М. Климатическая стойкость композиционных материалов на основе клеевых препрегов в континентальных арктических условиях // Клеи. Герметики. Технологии. 2016. №1. C.19–25.

- Кириллов В.Н., Голиков Н.И., Попов В.Н., Ефимов В.А., Барботько С.Л. Проведение натурных испытаний материалов в условиях холодного климата Якутии /В сб. докл. III Евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата. Якутск. 2006. С. 57–60.

- Николаев Е.В., Барботько С.Л., Андреева Н.П., Павлов М.Р. Комплексное исследование воздействия климатических и эксплуатационных факторов на новое поколение эпоксидного связующего и полимерных композиционных материалов на его основе. Часть 1: «Исследование влияния сорбированной влаги на эпоксидную матрицу и углепластик на ее основе» //Труды ВИАМ. 2015. №12. Ст. 11 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 01.02.2016)

- Технические отчеты по НИР «Проведение исследований климатической стойкости неметаллических материалов в условиях очень холодного климата» за период 2005-2012 гг. ИФТПС СО РАН им. В.П. Ларионова  под ред. чл.-корр. М.И. Лебедева и к.т.н. Н.И. Голикова.

- Авиационные материалы: Справочник в 13-ти томах. Т.13 Климатическая и микробиологическая стойкость неметаллических материалов. 
7-е изд., перераб. и доп. /Под общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: ВИАМ. 2015. 
270 с.