УДК 620.193.4

Особенности  влагопоглощения  полимерными  композиционными материалами  при  климатическом  старении  в  натурных 
и  лабораторных  условиях

Вапиров Ю.М.1, к.т.н.; Колесник К.А.2; Рыбак Е.А.1, к.ф.-м.н.; 
Шахина Т.В.1; Щербаков В.Н. 2, к.т.н.

Yu.M. Vapirov, K.A. Kolesnik, E.A. Rybak; T.V. Shakhina; V.N. Scherbakov

vapirov-jura@rambler.ru; kirill_kolesnik@mail.ru; elena.rybak@gmail.com; tvshakhina@yandex.ru; vlad5107@mail.ru

1Филиал Института природно – технических систем (г. Сочи)

2Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 
Н.Е. Жуковского

Аннотация:

Представлены результаты оценки влагопоглощения полимерными композиционными материалами при старении в натурных климатических и лабораторных условиях. Анализируются особенности влагопоглощения композитами в натурных и лабораторных условиях.

Ключевые слова:

композит, структура, влагопоглощение, климатическое старение.

Abstract:

There are the results of the characterization of moisture uptake of polymer composite materials with aging in natural climatic and laboratory conditions. The analyze of the features of moisture uptake by the composites in natural climatic and laboratory conditions.

Keywords:

composite, structure, moisture absorption, climatic aging.

Важнейшим фактором, способствующим изменению эксплуатационных показателей конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ), является влага, сорбируемая из атмосферы. Влага, как агент или активатор физико-химических процессов в компонентах ПКМ, может с течением времени инициировать процессы, которые вызывают улучшение или ухудшение свойств композитов. Эффективность влияния этих процессов на свойства ПКМ зависит от количества поглощенной ими влаги, продолжительности ее воздействия и распределения по толщине материала.

Показатели влагопоглощения и их влияние на свойства ПКМ определяются преимущественно в процессе термовлажностных испытаний ПКМ в лабораторных условиях. Однако, в большинстве случаев для одних и тех же уровней влагопоглощения ПКМ в натурных климатических и лабораторных условиях влияние влаги на свойства композитов различно, что может быть вызвано неэквивалентностью структурных изменений в ПКМ при старении в указанных условиях.

Для проверки высказанного предположения был применен способ определения равновесной концентрации влаги в тонком поверхностном слое полимерного связующего ПКМ [1]. Это обусловлено тем, что процессы старения протекают, в первую очередь и достаточно быстро, именно в тонком поверхностном слое связующего, вызывая изменение уровня концентрации влаги в нем, а также сопротивление среды для проникновения молекул воды.

В основе способа [1] заложены представления о том, что процессы диффузии влаги в образец можно сравнить с процессами, протекающими в электрической цепи, состоящей из стабилизированного источника питания (Uin), резистора (R) и конденсатора (C), соединенных последовательно (RC – цепь). В момент подключения источника питания к RC – цепи напряжение на конденсаторе (Uс) равно нулю, а через резистор потечет ток. С течением времени, по мере заряда конденсатора, напряжение на конденсаторе Uc будет увеличиваться, постепенно приближаясь к напряжению источника питания Uin. При этом падение напряжения на резисторе (UR), а значит, и зарядный ток, будут снижаться. Следовательно, скорость изменения напряжения на конденсаторе будет постепенно уменьшаться. Закон изменения напряжения на конденсаторе во времени имеет вид:

| , | (1) |
| --- | --- |

где: RC – постоянная времени RC – цепи.

При влагопоглощении ПКМ аналогом стабилизированного источника питания RC – цепи является «неиссякаемое» количество влаги, содержащейся в тонком поверхностном слое (Mmax). Аналог изменения напряжения на конденсаторе – текущее увеличение массы поглощенной композитом воды (MТЕК) в каждый момент времени (t). Постоянная времени RC – цепи зависит от номиналов резистора R и конденсатора C. Чем меньше сопротивление резистора и емкость конденсатора, тем быстрее заряжается конденсатор, и наоборот. По аналогии с электрической RC – цепью величина показателя, характеризующего время влагопоглощения (Т), зависит от емкости среды – уровня свободного объема в структуре полимера, в котором могут накапливаться молекулы воды, а также от сопротивления среды – уровня потенциальных энергетических барьеров, которые должны преодолеть молекулы воды в своем движении до заполнения свободного объема. Предполагая, что процесс влагопоглощения подчиняется экспоненциальной зависимости, можно записать

| . | (2) |
| --- | --- |

Если в процессе влагопоглощения композитом, например, в стационарных термовлажностных условиях, структура полимера не меняется за время между очередным Мтек(tn+1) и предыдущим Мтек(tn) измерениями количества поглощенной влаги, то показатели Mmax и Т останутся неизменными. В этом случае, решая систему уравнений

|  | (3) |
| --- | --- |

относительно Mmax и Т, уже на начальных этапах термовлажностного старения можно определить максимальную концентрацию влаги в тонком поверхностном слое Mmax за этот период. С течением времени концентрация влаги в объеме материала увеличивается, постепенно приближаясь к концентрации в тонком поверхностном слое. Эффективность указанного способа для определения концентрации влаги в тонком поверхностном слое связующего ПКМ и ее изменения в зависимости от структурных преобразований в этом слое при старении была подтверждена результатами термовлажностных испытаний ПКМ в лабораторных условиях, в том числе опубликованными ранее [2 –4]. Например, экспериментальные результаты текущего изменения содержания влаги Mтек в образцах углепластика (УП) [2] и в образцах стеклопластика (СП) [3], а также изменение содержания влаги в тонком поверхностном слое Mmax, вычисленное с помощью (3),  приведены на 
рис. 1-А и 1-Б. На фоне монотонного увеличения с течением времени текущих значений массы поглощенной влаги Mтек образцами УП, концентрация влаги в тонком поверхностном слое Mmax меняется скачкообразно из-за структурных преобразований в этом слое, поскольку влажность среды в процессе испытаний в лабораторных условиях не меняется. В работе [1] отмечается, что в УП увеличение уровня от Mmax=0.79% до Mmax=1.46% вызвано разрушением перенапряженных полимерных цепей, препятствующих набуханию полимера, а снижение уровня от Mmax=1.46% до Mmax=1.0% – релаксацией остаточных внутренних напряжений из-за разрушения наиболее напряженных полимерных цепей, препятствующих формированию равновесной структуры полимера в тонком поверхностном слое.

Рис. 1 – Изменение показателей Mтек и Mmax в образцах ПКМ: А) – УП (КМУ-3лн) толщиной 1 мм – испытания в воде при температуре 200С [2]; Б) – СП (эпоксирезорциновое связующее расплавного типа, наполнитель – стеклоткань Т-60/2(ВМП)-4с) толщиной 2 мм – испытания в камере при температуре 600С и относительной влажности воздуха 85% [3]

В тонком поверхностном слое СП наблюдается только процесс увеличения концентрации влаги от Mmax=0.77% до Mmax=0.81% (рис. 1-Б), что может быть связано с разрушением перенапряженных полимерных цепей, препятствующих набуханию полимера. По всей видимости, структура связующего СП отличается структурной однородностью.

Эффективность предлагаемого способа для определения влагопоглощения была проверена на более толстых конструкционных углепластиках промышленного производства (условное наименование – УПК), содержащих 33 монослоя (укладка 0.±45.90), изготовленных на основе связующего марки Cycom 977-2 и наполнителя – углеродное волокно марки Tenax ® IMS. Образцы для испытаний представляли собой плиты прямоугольной формы длиной ~150 мм, шириной ~100 мм и толщиной ~6.5 мм.

В лабораторных условиях образцы УПК экспонировались в камере искусственной погоды при температуре 70°С и относительной влажности воздуха 85%.

В теплом влажном климате образцы УПК находились под навесом (ПН), где исключено попадание на образцы осадков и прямой солнечной радиации, а также в жалюзийном стенде (ЖС), где исключено воздействие ветра, попадание на образцы осадков, прямой и рассеянной солнечной радиации. На поверхность образцов крепились малогабаритные термогигрометры DS1923-F5 (диаметр по внешней кромке – 17.35 мм, толщина – 5.89 мм, масса ~5 г). С помощью термогигрометров в ЖС и ПН с периодичностью 1 час измерялись температура образцов (τ, °С) и относительная влажность воздуха над поверхностью образцов (W, %).

Все образцы перед климатическими испытаниями в натурных и лабораторных условиях сушились в термостате при температуре 600С до стабилизации массы. В процессе климатических испытаний в натурных и лабораторных условиях периодически взвешиванием определялось влагопоглощение (Mтек,%) и с помощью (3) рассчитывалось концентрация влаги в тонком поверхностном слое образцов УПК (Mmax,%).

В натурных климатических условиях в момент помещения композита во влажную среду в тонком поверхностном слое достаточно быстро устанавливается концентрация влаги, соответствующая параметрам окружающей среды [5]. Если влажность воздуха была ниже предыдущего уровня влажности, то процесс выхода молекул из тонкого поверхностного слоя будет направлен не только в объем материала, но и в обратном направлении из-за разности концентраций влаги в тонком поверхностном слое и влажном воздухе. Поскольку молекулы воды занимают энергетически наиболее выгодное положение в тонком поверхностном слое, то выход молекул к поверхности будет достаточно медленным из-за многократного преодоления потенциальных энергетических барьеров. При повышении влажности воздуха концентрация влаги в тонком поверхностном слое быстро восстанавливается, либо превышает ранее достигнутый уровень. При определенных условиях влияние колебаний влажности вокруг некоторого среднего значения, не вызывает значимых колебаний концентрации влаги в тонком поверхностном слое, если структура этого слоя низменна. Такие условия достаточно хорошо реализуются в теплом влажном климате.

Результаты измерения показателей влагопоглощения, температуры образцов и относительной влажности воздуха над поверхностью образцов УПК в процессе климатических испытаний в натурных и лабораторных условиях приведены на рис. 2–4.

С момента помещения образцов во влажную среду в тонком поверхностном слое связующего УПК достаточно быстро устанавливается максимальная концентрация влаги Mmax, но ее уровень зависит от условий экспонирования (рис. 2).

Рис. 2 – Изменение показателей Mтек и Mmax в образцах УПК при старении: А) – в камере при температуре 70°С и относительной влажности воздуха 85%; Б) – в теплом влажном климате в жалюзийном стенде. В) – в теплом влажном климате под навесом

В лабораторных условиях Mmax=0.42% сохраняется в течение 43 суток, в натурных условиях ПН Mmax = 0.1% – в течение 155 суток и в ЖС Mmax = 0.17% – в течение 322 суток. Среднесуточная относительная влажность воздуха: в лабораторных условиях за период от 1 до 43 суток составляет 85%; в натурных условиях в ЖС за период от 1 до 322 суток – 81.2% (рис. 3) и ПН за период от 1 до 155 суток – 71% (рис. 4). Эти результаты согласуются с представлением о том, что с увеличением влажности среды повышается уровень влагопоглощения полимером при условии неизменности его структуры в процессе сорбции.

Ступенчатое увеличение Mmax в образцах УПК после 43 суток термовлажностного старения в лабораторных условиях до 0.483%, а затем до 0.543% (рис. 2-А) связано со структурными преобразованиями в тонком поверхностном слое вследствие разрушения напряженных полимерных цепей в адгезионном слое между связующим и наполнителем, а также напряженных полимерных цепей, препятствующих набуханию связующего [1].

Ступенчатое увеличение Mmax в образцах УПК при старении в ЖС после 322 суток до 0.193% (рис. 2-Б) и ПН после 155 суток до 0.12% и далее до 0.132% (рис. 2-В) может быть вызвано как увеличением влажности среды, так и структурными преобразованиями в тонком поверхностном слое.

Среднесуточная относительная влажность воздуха в ЖС за период от 336 до 367 суток составила 71,0%, а ПН за период от 176 до 367 суток – 67,9% (рис. 4). Это меньше, чем за предыдущий период в ЖС (W=81,2%) и ПН (W=71,0%). Поэтому можно утверждать, что при экспонировании образцов УПК в натурных условиях ступенчатое увеличение Mmax вызвано структурными преобразованиями в тонком поверхностном слое.

Рис. 3 – Влияние теплого влажного климата в жалюзийном стенде на изменение показателей влагопоглощения Mтек и Mmax в образцах УПК (А) в зависимости от температуры образцов τ и относительной влажности воздуха W над поверхностью образцов (Б)

Рис. 4 – Влияние теплого влажного климата под навесом на изменение показателей влагопоглощения Mтек и Mmax в образцах УПК (А) в зависимости от температуры образцов τ и относительной влажности воздуха W над поверхностью образцов (Б)

Следует отметить, что в образцах УПК процесс увеличения Mmax от 0.1% до 0.12% начинается через 155 суток экспонирования ПН (рис. 3-А), а в образцах, экспонируемых в ЖС, увеличение Mmax от 0.17% до 0.193% начинается через 322 суток (рис. 4-А). Столь большой промежуток времени между началом реализации структурных изменений в тонком поверхностном слое образцов УПК, экспонируемых в ЖС и ПН, достаточно сложно объяснить более высокой влажностью воздуха над поверхностью образцов в ЖС или более высокой температурой образцов ПН (рис. 3-Б и 
4-Б). Солнечная радиация является единственным агрессивным фактором, влияние которого на образцы осуществляется в виде рассеянной солнечной радиации ПН, но практически полностью исключено в ЖС. Учитывая агрессивность УФ – излучения в составе солнечного спектра по отношению к полимерным материалам, но малую проникающую способность, становится очевидным, что разрушение полимерных цепей будет происходить в первую очередь в тонком поверхностном слое связующего УПК. Поэтому структурные преобразования в тонком поверхностном слое, связанные с увеличением концентрации влаги в этом слое, будут инициированы в первую очередь в образцах УПК, экспонируемых ПН.

Будем исходить из того, что разность концентраций влаги в тонком поверхностном слое и в объеме связующего вызывает движение молекул воды внутрь композита до выравнивания концентрации влаги в тонком поверхностном слое и в объеме композита. Тогда следует признать, что механизм структурных преобразований в тонком поверхностном слое образцов УПК в процессе экспонирования в натурных и лабораторных условиях различен. Поэтому любое ускорение процесса старения ПКМ в лабораторных условиях (повышение температуры, влажности) не является таковым, если не реализуется характерный для натурных климатических условий механизм структурных преобразований в тонком поверхностном слое связующего и не достигается характерный для этих условий уровень концентрации влаги в тонком поверхностном слое.

Литература

1.  Вапиров Ю.М., Голован В.И., Дзюба А.С., Колесник К.А., Щербаков В.Н. Способ определения и прогнозирования влагопоглощения полимерными композиционными материалами при старении // Ученые записки ЦАГИ. – 2016. Т. 47. № 7.

2. Вапиров Ю.М. Механизмы старения углепластиков авиационного назначения в условиях теплого влажного климата // Диссертация кандидата технических наук. – 1989, М.: ВИАМ. 269 с.

3. Валевин Е.О., Мелёхина М.И., Мараховский П.С.  Исследование влагостойкости полимерных конструкционных стеклопластиков при лабораторных тепловлажностных испытаниях – Научный электронный журнал «Новости материаловедения. Наука и техника» ВИАМ, №3, 2013.

4. Панин С.В., Старцев О.В., Кротов А.С. Диагностика начальной стадии климатического старения ПКМ по изменению коэффициента диффузии влаги // Труды ВИАМ. – 2014. №7.

5. Кутьинов В.Ф., Шевалдин В.Н Методика ускоренного экспериментального определения коэффициента диффузии и равновесной концентрации влаги композиционных материалов// Ученые записки ЦАГИ, 2001, Т. XXXII. № 1-2. С. 141–150.