УДК 620.193.54

Способ  подтверждения  исчерпания  защитных  свойств 
жаростойких  диффузионных  покрытий

Воропанов В.С.1; Долгалев С.Г.1, к.т.н.; Колодезникова З.П.1.

Voropanov Vladimir Sergeevich, Dolgalev Sergey Gennadyevich, Kolodeznikova Zinaida Petrovna

V_Voropanov@scac.ru; S_Dolgalev@scac.ru; Z_Kolodeznikova@scac.ru

1Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»

Аннотация:

Возможность перехода от системы эксплуатации деталей авиационной техники по назначенному ресурсу к системе эксплуатации по техническому состоянию определяется наличием объективного количественного критерия, поддающегося инструментальному контролю. Рассмотрена возможность использования изменения фазового состава поверхностного слоя в качестве критерия исчерпания защитных свойств жаростойких диффузионных покрытий на деталях газотурбинных двигателей, ресурс которых определяется высокотемпературной коррозией.

Ключевые слова:

жаростойкое диффузионное покрытие, эксплуатация по техническому состоянию, жаропрочный сплав, высокотемпературная коррозия.

Abstract:

The possibility of moving from the exploitation system of aviation equipment details on the assigned resource to the exploitation system on technical operation is determined by the presence of objective quantitative criterion, verifiable tool control. The possibility of using the change in phase composition of the surface layer as a criterion of exhaustion the protective properties of heat-resistant diffusion coatings on gas turbine engine details, a resource which is determined by the high-temperature corrosion.

Keywords:

heat resistant diffusion coating, condition maintenance, heat-resistant alloy, high-temperature corrosion.

Реферат

Проведено исследование возможности использования факта появления карбидных фаз в поверхностном слое жаростойких диффузионных покрытий на деталях из жаропрочных углеродсодержащих сплавов в качестве критерия исчерпания защитных свойств жаростойкого покрытия. Подтверждена возможность перехода от системы эксплуатации деталей из жаропрочных углеродсодержащих сплавов с нанесенными на них жаростойкими диффузионными покрытиями по назначенному ресурсу к системе эксплуатации по техническому состоянию. В качестве критерия исчерпания защитных свойств предложено визуальное обнаружение продуктов химической реакции между карбидными фазами и водным раствором гипохлорита натрия. Подтверждена возможность сохранения ремонтопригодности деталей, ресурс которых определяется высокотемпературной коррозией.

Введение

Одной из основных тенденций развития газотурбинных двигателей является увеличение температуры газа перед турбиной. Как следствие, у двигателей с высокой теплонапряженностью рабочие лопатки первой ступени турбины являются элементом конструкции, который определяет ресурс двигателя в целом. Основным неблагоприятным фактором, ограничивающим срок службы лопаток, является высокотемпературная коррозия. Распространенным способом защиты лопаток, изготовленных из жаропрочных никелевых сплавов, являются диффузионные жаростойкие покрытия, повышающие концентрацию хрома и алюминия в поверхностном слое [1]. Формирующийся при повышенной температуре защитный оксидный слой, включающий оксиды хрома и алюминия, в процессе эксплуатации разрушается и уносится газовым потоком; при восстановлении оксидного слоя концентрация хрома и алюминия постепенно снижается. Снижению концентрации указанных элементов способствуют также диффузионные процессы: диффузия никеля в покрытие и обратный процесс – диффузия хрома и алюминия в сплав. В том случае, если концентрация хрома и алюминия в поверхностном слое падает ниже концентрации этих элементов в жаропрочном сплаве, происходит прогар покрытия, при котором необратимо изменяется форма лопатки. Деталь становится неремонтопригодной. Таким образом, оптимальная система эксплуатации рабочих лопаток должна, с одной стороны, гарантировать отсутствие прогаров (обеспечивать сохранение ремонтопригодности), а с другой стороны – обеспечивать полное исчерпание потенциала защитных свойств, заложенных в покрытие.

Используемая в настоящее время система эксплуатации рабочих лопаток по назначенному ресурсу не является оптимальной, но переход на систему эксплуатации по техническому состоянию требует наличия объективного критерия, подтверждающего факт исчерпания покрытием защитных свойств.

Известно, что на поздних стадиях эксплуатации рабочих лопаток, когда концентрация алюминия и хрома в покрытии падает до значений, близких к концентрации указанных элементов в сплаве, в поверхностном слое формируются карбидные фазы – диффузия углерода из сплава в покрытие в сочетании с высокой температурой и наличием карбидообразующих элементов обеспечивает формирование соединений Сr23C6 и AlNi3C0,5 [2]. Целью настоящей работы была проверка возможности использования факта формирования указанных карбидных фаз в качестве объективного критерия исчерпания покрытием защитных свойств.

Методика исследования

Экспериментальные цилиндрические образцы диаметром 14 мм и высотой 5 мм были изготовлены из жаропрочного сплава марки ЖС32 в количестве 4 штук. На образцы было нанесено жаростойкое диффузионное покрытие (хромоалитирование в вакууме, остаточное давление 
1,3310-1 Па). Нанесение покрытия производилось в порошковой смеси следующего состава (весовых %): порошок алюминия марки АСД-4 – 10%; порошок хрома марки ПХС – 40%; порошок оксида алюминия марки ГОО – 50%; хлористый аммоний NH4Cl (квалификация «ЧДА») – 0,5%. Температура формирования покрытия составляла 1000°С, продолжительность процесса – 5 часов.

После нанесения покрытия образцы были подвергнуты термовакуумной обработке при температуре 1210°С в течение 1 часа 
15 минут при остаточном давлении 1,3310-1 Па для снятия внутренних напряжений и удаления газов из поверхностных слоев.

Фазовый состав покрытий как в исходном состоянии, так и на разных стадиях испытания на жаростойкость, определялся методом рентгенофазового анализа на дифрактометре марки ДРОН-3 с использованием штатного программного обеспечения дифрактометра; перед снятием дифрактограммы поверхность образцов очищалась от оксидных пленок при помощи мягкой абразивно-жидкостной обработки.

На рис. 1 представлен внешний вид экспериментального образца до проведения испытания на жаростойкость. Дифрактограмма поверхностного слоя покрытия до проведения испытания на жаростойкость представлена на рис. 2; фазовый состав поверхностного слоя покрытия до начала испытания на жаростойкость представлен в таблице 1. Карбидные фазы в поверхностном слое покрытия не обнаружены.

Рис. 1 – Внешний вид экспериментального образца после нанесения диффузионного жаростойкого покрытия

Испытания образцов на жаростойкость проводились в муфельной печи при температуре 1080°С. Выемка образцов происходила по истечении 300, 400 и 500 часов. С поверхности каждого образца снималась дифрактограмма и определялся фазовый состав поверхностного слоя покрытия.

Угол Брэгга , град.

Интенсивность I, имп/с

Рис. 2 – Дифрактограмма исходного состояния поверхностного слоя жаростойкого покрытия

Таблица 1

Фазовый состав поверхностного слоя покрытия до начала

эксплуатации при повышенной температуре

| Фаза | Кол-во, об. % | Примечания |
| --- | --- | --- |
| NiAl | 56,72 | β-фаза |
| Ni3Al | 29,95 | -фаза |
| Cr2Al | 7,08 | Карбидных фаз не выявлено |
| Al3Ni2 | 3 |  |
| NiCr | 0,92 |  |
| Ni3Mo | 0,79 |  |
| Ni3Ta | 0,6 |  |
| Прочие | 0,94 |  |

Одновременно с исчерпанием покрытием защитных свойств в поверхностном слое покрытия формируются карбидные фазы Сr23C6 и AlNi3C0,5. Для их обнаружения на поверхность наносили 4% водный раствор гипохлорита натрия NaOCl. В результате окислительно – восстановительных реакций между карбидными фазами и гипохлоритом натрия

Сr23C6 + 23NaOCl = 6C + 23NaCl + 23CrO                      (1)

и

2AlNi3C0,5 + 12NaOCl = C + 3Ni2O3 + Al2O3 + 12NaCl              (2)

выделяются продукты реакции (например, углерод и оксиды хрома и никеля черного цвета), которые можно обнаружить визуально.

Экспериментальная часть

На рис. 3 представлен внешний вид образца после 300 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080С. Равномерный серый цвет сплошной оксидной пленки свидетельствует о том, что покрытие не исчерпало своих защитных свойств.

Рис. 3 – Внешний вид образца после 300 часов выдержки при температуре 1080С

Нанесение капли 4% водного раствора гипохлорита натрия на очищенную от оксидных пленок поверхность данного покрытия не приводило к протеканию химических реакций (рис. 4).

Рис. 4 – Подтверждение отсутствия карбидных фаз в поверхностном слое образца после 300 часов выдержки при температуре 1080С

Дифрактограмма поверхностного слоя покрытия после 300 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080°С представлена на рис. 5; фазовый состав поверхностного слоя того же покрытия представлен в таблице 2.

Дифрактограмма поверхностного слоя покрытия после 400 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080°С представлена на рис. 6; фазовый состав поверхностного слоя того же покрытия представлен в таблице 3. На рис. 7 представлен внешний вид образца после 400 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080С. Неравномерный серый цвет оксидной пленки обусловлен появлением в ее структуре сложного оксида NiCrO4, что свидетельствует о том, что покрытие исчерпало свои защитные свойства и началось окисление жаропрочного сплава. Результаты анализа фазового состава поверхностного слоя покрытия свидетельствуют о появлении в нем карбидных фаз. Нанесение капли 4% водного раствора гипохлорита натрия на очищенную от оксидных пленок поверхность данного образца приводило к протеканию химических реакций типа (1, 2) с образованием углерода, оксида хрома и оксида никеля черного цвета, которые легко могут быть обнаружены визуально (рис. 8).

Угол Брэгга , град.

Интенсивность I, имп/с

Рис. 5 – Дифрактограмма поверхностного слоя образца после 300 часов

выдержки при температуре 1080С

Таблица 2

Фазовый состав поверхностного слоя покрытия после

выдержки в течение 300 часов при температуре 1080С

| Фаза | Кол-во, об. % | Примечания |
| --- | --- | --- |
| NiAl | 1,12 | β-фаза |
| Ni3Al | 52,42 | -фаза |
| Cr-Co-Ni-C | 40,07 | Твердые растворы, 42,81 об.% |
| Co-Ni-Mo | 2,74 |  |
| Al2O3 | 1,33 | Оксиды, 1,77 об.% |
| Cr2O3 | 0,44 |  |
| Al3Ni | 1,25 | Карбидных фаз не выявлено |
| NiCr | 0,38 |  |
| Cr3Ni2 | 0,11 |  |
| Al9Cr4 | 0,14 |  |

Угол Брэгга , град.

Интенсивность I, имп/с

Рис. 6 – Дифрактограмма поверхностного слоя образца после 400 часов

выдержки при температуре 1080С

Таблица 3

Фазовый состав поверхностного слоя покрытия после

выдержки в течение 400 часов при температуре 1080С

| Фаза | Кол-во, об. % | Примечания |
| --- | --- | --- |
| NiAl | 0,22 | β-фаза |
| Ni3Al | 44,64 | -фаза |
| Cr-Co-Ni-C | 40,52 | Твердые растворы, 43,23 об.% |
| Co-Ni-Mo | 2,71 |  |
| Al2O3 | 2,17 | Оксиды, 5,78 об.% |
| Cr2O3 | 0,59 |  |
| NiCrO4 | 3,02 |  |
| Al3Ni | 0,84 |  |
| NiCr | 0,21 |  |
| Al9Cr4 | 0,1 |  |
| Cr23C6 | 3,82 | Карбиды, 4,98 об.% |
| AlNi3C0,5 | 1,16 |  |

Рис. 7 – Внешний вид образца после 400 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080С

Дифрактограмма поверхностного слоя покрытия после 500 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080°С представлена на рис. 9; фазовый состав поверхностного слоя того же покрытия представлен в таблице 4.

Рис. 8 – Визуальное обнаружение продуктов химических реакций (1, 2) 
на зачищенной поверхности образца после 400 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080°С

Угол Брэгга , град.

Интенсивность I, имп/с

Рис. 9 – Дифрактограмма поверхностного слоя покрытия после 500 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080°С

Таблица 4

Фазовый состав поверхностного слоя покрытия после

выдержки в течение 500 часов при температуре 1080С

| Фаза | Кол-во, об. % | Примечания |
| --- | --- | --- |
| NiAl | Не выявлена | β-фаза |
| Ni3Al | 39,12 | -фаза |
| Cr-Co-Ni-C | 37,53 | Твердые растворы, 40,79 об.% |
| Co-Ni-Mo | 3,26 |  |
| Al2O3 | 3,14 | Оксиды, 12, 67 об.% |
| Cr2O3 | 0,8 |  |
| NiCrO4 | 4,35 |  |
| NiCr2O4 | 3,19 |  |
| NiO | 0,72 |  |
| Co3O4 | 0,32 |  |
| WO2 | 0,15 |  |
| Cr23C6 | 4,27 | Карбиды, 7,42 об.% |
| AlNi3C0,5 | 3,15 |  |

Рис. 10 – Внешний вид образца после 500 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080С с явными признаками прогара покрытия

На рис. 10 представлен внешний вид образца после 500 часов пребывания в муфельной печи при температуре 1080°С. На поверхности образца имеются явные признаки прогара покрытия, что свидетельствует об интенсивном развитии процесса окисления жаропрочного сплава. Результаты анализа фазового состава поверхностного слоя соответствующего покрытия свидетельствуют о наличии карбидных фаз и значительного количества разнообразных оксидов.

Выводы и рекомендации

В работе продемонстрирована возможность использования факта появления продуктов химической реакции между карбидными фазами и водным раствором гипохлорита натрия в качестве критерия исчерпания защитных свойств диффузионных жаростойких покрытий.

Вероятная область применения способа – техническая диагностика газотурбинных силовых установок летательных аппаратов, морских судов, газоперекачивающих станций, а также оперативное расследование причин авиационных инцидентов и других техногенных аварий, связанных с отказами агрегатов, в состав которых входят детали из углеродсодержащих жаропрочных никелевых сплавов с жаростойкими диффузионными покрытиями.

Литература

1. Абраимов Н. В. и др. Авиационное материаловедение и технология.- М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1991, с. 171 – 190.

2. Коломыцев П.Т. Высокотемпературные защитные покрытия для никелевых сплавов.- М.: Металлургия, 1991, С. 72–74.

3. Воропанов В.С. Способ подтверждения исчерпания защитных свойств жаростойких диффузионных покрытий. Патент РФ №2546517 от 03.03.2015 г.