УДК 629.7.018.4

Исследование совместного влияния механических нагрузок и климатических факторов на свойства материалов в составе крупногабаритной конструкции экспериментального отсека крыла после 4 лет испытаний

Каблов Е.Н., Ерасов В.С., Панин С.В., Курс М.Г., Гладких А.В., Автаев В.В., Сорокина Н.И., Лукьянычев Д.А.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

Аннотация:

Проведены испытания крупногабаритной конструкции циклическим силовым нагружением. Проводятся исследования совместного влияния климатических факторов и попеременных механических нагрузок на свойства материалов в составе крупногабаритной конструкции.

По результатам проведенного исследования неразрушающими методами контроля, после 4 лет экспозиции, был сделан вывод что дефекты (расслоения) полученные при проведении испытаний являются допустимыми по нормам оценки качества изделия.

После 4 лет испытаний полученные данные осмотров состояния лакокрасочных покрытий (ЛКП) свидетельствуют, что в условиях умеренно-теплого климата с мягкой зимой исследуемый отсек крыла с соединением металл-углепластик, крепежных соединений и узлов требуется усиление противокоррозионной защиты.

Ключевые слова:

механические испытания, натурные климатические испытания, испытание крупногабаритных конструкций, стандарты на испытания.

Введение

Специфика географического и климатического положения России, низкая плотность наземной транспортной сети на значительной протяженности не только Северных, Дальневосточных и Сибирских районов, но и центра России, обуславливают необходимость широкого использования авиационного транспорта [1].

Основным вопросом в современном авиастроении является вопрос обеспечения надежности и безотказности работы конструкционных элементов планера. Именно этот факт показывает необходимость применения новых материалов, а также более глубокого изучения свойств уже используемых конструкционных материалов и конструкций в целом. Борьбой с коррозией и механическим износом материаловеды занимаются ровно столько времени, сколько существует материаловедение [2].

В России есть два испытательных центра климатических испытаний, соответствующие международным стандартам. Один — в Москве, с площадкой на крыше одного из корпусов Всероссийского научно-технического института авиационных материалов (ФГУП «ВИАМ»), где идут испытания в условиях города с развитой промышленностью и большим количеством автомобилей. Другой — в Геленджике, на берегу моря, в Центре климатических испытаний ВИАМ им. Г. В. Акимова [3]. По климатическим признакам Геленджикский центр характеризуется повышенной коррозионной агрессивностью атмосферы (9 баллов по ГОСТ 9.039; С3 (средняя) по ISO 9223) и принадлежит к умеренно-теплому климату с мягкой зимой (ГОСТ 16350). Среднегодовая температура составляет 14С, относительная влажность воздуха 73%, количество осадков ~ 800мм/год [4].

Т.к. при нагрузках коррозионные процессы, старение, деградация материалов проходят более интенсивно, а испытания образцов в виде элементов реальных конструкций на атмосферных стендах без учета наложения силового воздействия не позволяет в полной мере судить об их климатической стойкости, то для решения данной проблемы по техническому заданию ВИАМ фирмой «walter+bai ag Testing Machines» (Швейцария) был разработан стенд для испытаний крупногабаритных конструкций, позволяющий проводить испытания в условиях одновременного воздействия климатических факторов при заданных статических и циклических нагрузках с усилием до 25 тонн (рис.1).

Рисунок 1 - Стенд для испытаний крупногабаритных конструкций с образцом в виде отсека крыла

Стенд предназначен для проведения натурных испытаний крупногабаритных элементов конструкций в условиях теплого умеренного климата на стойкость к коррозии, старению и биоповреждениям металлических и композиционных конструкционных материалов и их соединений в сочетании с периодическими циклическими силовыми нагружениями. Стенд и все его детали изготовлены в защищенном от отрицательных воздействий атмосферных условий виде. Он сохраняет работоспособность при годовом перепаде температуры -17 до +37°С, влажности 99%, выдерживает порывы ветра до 40 м/сек.

В рамках выполнения работы для ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» по исследованию эффективности защиты от коррозии конструктивных образцов, агрегатов, соединений, изготовленных на основе авиационных материалов на базе ГЦКИ «ВИАМ» им. Г.В. Акимова на стенде было реализовано совместное силовое и климатическое воздействие на образец в виде отсека крыла. Отсек крыла приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Образец в виде отсека крыла

В настоящее время широкое применение при изготовлении планера нашли трехслойные конструкции с легковесным сотовым заполнителем в середине. Трехслойная конструкция состоит из двух наружных несущих слоев, выполненных из прочного листового материала, между которыми размещается более легкий, хотя и менее прочный заполнитель [5]. Назначение заполнителя — обеспечивать совместную работу и устойчивость несущих слоев, а также сохранять заданное расстояние между ними.

По сравнению с традиционными однослойными, трехслойная конструкция обладает повышенной жесткостью и прочностью и это позволяет существенно уменьшить массу конструкции. В данном образце сотовый заполнитель изготовлен из алюминиевого сплава АМг2.

В современных летательных аппаратах, достаточно широко используются полимерные композиционные материалы (ПКМ). В данном образце из ПКМ (типа КМКУ и КМКС) изготовлены съемные панели крыла. Применение полимерных композиционных материалов целесообразно, так как при этом создается возможность повысить ресурс и надежность планера, а также снизить массу конструкций [6].

Но полимерные материалы под воздействием комплекса климатических факторов (температуры, влажности, солнечного излучения и др.) могут существенно изменять свои прочностные характеристики, что необходимо учитывать при проектировании изделий авиационной техники, предназначенных для эксплуатации во все климатических условиях [7].

Лакокрасочные покрытия (ЛКП) являются важными материалами, и помимо декоративных свойств обеспечивают надежную защиту конструкций от коррозионного и эрозионного износа. В данной конструкции применены 3 схемы наружной окраски:

- грунтовка 37098 + 2 слоя эмали Aerodur 5000;

- грунтовка ЭП-076АК + 2 слоя эмали ВЭ-69;

- грунтовка ЭП-076АК + 2 слоя эмали АК-1206.

Проведение испытаний отсека крыла.

Испытания по нагружению проводили в 2 этапа:

1) Испытания крупногабаритной конструкции циклическим силовым нагружением на стенде с синусоидальным циклом нагружения с параметрами: максимальная нагрузка Рmax = 58,8 кН; коэффициент асимметрии R = 0,05; частота нагружения 1 цикл в 2 минуты (f=0,008333 Гц); количество циклов N = 2600 циклов.

2) Проведение натурных климатических испытаний, совмещенных с попеременным нагружением (максимальная нагрузка Рmax = 49 кН; коэффициент асимметрии R = 0,05; количество циклов N = 4200 циклов) с целью определения влияния климатических факторов и механических воздействий на образец-крупногабаритную конструкцию.

С начала экспозиции образца проводится визуальный контроль состояния панелей из углепластика, ЛКП, инструментальный неразрушающий контроль панелей, а также контроль состояния нижних титановых поясов в растянутой зоне. Осмотр образца, проводится 1 раз в три месяца.

Определение метеорологических параметров на месте проведения испытаний проводится непрерывно в соответствии с ГОСТ 9.906-87[8]. Фиксируются: относительная влажность, температура, скорость и направление ветра, атмосферное давление, количество осадков, солнечная радиация. Определяется скорость осаждения хлоридов (мг/(м2сут)) по методам «сухого полотна» и «влажной свечи».

При проведении испытания производилась запись гистерезисных петель “нагрузка-перемещение поршня” и диаграммы “нагрузка-время” для последующего сравнения и наблюдением за поведением образца в реальном времени (рис.3).

Рисунок 3 – Вид окна программы при проведении испытания

Оценка сопротивлению усталостного разрушения в процессе всего нагружения проводилась по анализу наклона гистерезисных петель и расчету квазиупругих параметров при нагружении и при разгрузке в выбранных циклах. При образовании дефектов в панелях отсека крыла или при их развитии, будет уменьшаться сечение, воспринимающее нагрузку, и, следовательно, уменьшаться жесткость конструкции. На графике гистерезисной петли это будет выражено в виде падения угла наклона кривой.

По завершении первого этапа испытаний было установлено, что на гистерезисной петле изменений не отмечено (рис.4). Это значит, что жесткость образца не изменилась, а внутренние дефекты не появились.

Рисунок 4 – Совмещенный график гистерезисных петель записанных на 30 и 2600 цикле 1 этапа нагружения

Проведение неразрущающего контроля акустическим эхо-импульсным и импедансным методами не выявили изменений в монолитных зонах деталей из полимерных композиционных материалов, а также наличия дефектов в сотовом заполнителе.

Этап 2.Проведение испытаний при совместном влиянии климатических факторов и циклического нагружения образца.

В марте 2013 г. был начат 2 этап нагружения. На данный момент выполнено 1260 циклов из 4200 циклов.

Рисунок 5 – Совмещенный график гистерезисных петель записанных на 50 и 1200 цикле 2 этапа нагружения

По отсутствию изменений на гистерезисной петле (рис.5) можно сделать вывод, что жесткость образца после проведенного нагружения не изменилась, следовательно, внутренние дефекты не развиваются.

Проведенные исследования неразрушающими методами контроля показали: на верхней панели в зоне ранее обнаруженного механического повреждения образовались дефекты в виде расслоений размерами 6 и 18 см2; на верхней и нижней панели обнаружено по 5 новых дефектов в виде расслоений размерами 1,5 см2 (рис.6). Данные дефекты являются допустимыми по нормам оценки качества изделия.

Рисунок 6 – Дефектограмма образца в виде отсека крыла

После проведения натурных испытаний в течение 4 лет отмечено отсутствие вспучивания и отслоения ЛКП, но имеется значительное снижение декоративных свойств ЛКП (потускнение, потеря показателей блеска) на эмали Aerodur 5000. На системах ЛКП c эмалями ВЭ-69 и АК-1206 изменение цвета незначительное - ∆Е менее 1 условных единиц.

Таблица 1.

Изменение цвета по показаниям спектроколориметра SP-64 (X-Rite).

| № | Система ЛКП | Изменение цвета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гр. 37098 + 2 сл. эмали Aerodur 5000 | ∆Е=7,15 |
| 2 | Гр.ЭП-076АК + 2 сл. эмали ВЭ-69 | ∆Е=0,99 |
| 3 | Гр. ЭП-076АК +2 сл. эмали АК-1206 | ∆Е=0,54 |

На системах ЛКП с эмалями Aerodur 5000 и АК-1206 наблюдается появление коррозионных процессов крепежных соединений (рис.7).

Рисунок 7 - Развитие коррозионных процессов крепежных соединений под ЛКП

На металлическом поясе, по торцу изделия, белый тонкий налет, разводы рыжего цвета продуктов коррозии стали болтовых соединений, а также белые плотные коррозионные отложения на 35-40% площади; хорошо различимы коррозионные очаги на 5% площади. Торцевая часть с покрытием желтого цвета при визуальном осмотре имеет значительные изменения блеска и цвета. Наблюдаются очаги рыжего оттенка на 5-7% площади. Наблюдается развитие коррозионных процессов в нескольких местах стальных болтовых соединений (рис.8).

При визуальном осмотре грибкового и бактериального поражения поверхности образца не выявлено.

Рисунок 8 - Стальные болтовые соединения подверженные коррозии

Выводы

За первый этап выполнены циклические испытания с максимальной нагрузкой 58,8 кН в количестве N = 2600 циклов (выполнено за первые 3 месяца испытаний), которое показало отсутствие изменений жесткости образца, а также отсутствие роста и возникновения новых дефектов (по результатам неразрушающего контроля).

За второй этап проведены климатические испытания, совмещенные с циклическим нагружением с максимальной нагрузкой 49 кН в количестве N = 1260 циклов, которые показали отсутствие изменений в жесткости до и после испытаний, в процессе которых появились новые дефекты.

После 4 лет испытаний проведен неразрушающий контроль монолитных зон и зон с сотовым заполнителем верхней и нижней панелей, изготовленных из ПКМ показал: образование новых дефектов на верхней панели в зоне ранее обнаруженного механического повреждения; на верхней и нижней панели обнаружено по 5 новых дефектов в виде расслоения. Данные дефекты (расслоения) являются допустимыми по нормам оценки качества изделия.

После 4 лет испытаний наблюдается значительное снижение свойств ЛКП на эмали типа Aerodur 5000. На системах ЛКП  c эмалями АК-1206 и ВЭ-69 значительных изменений цвета и блеска не отмечено. На системах ЛКП с эмалями Aerodur 5000 и АК-1206 наблюдается развитие коррозионных процессов крепежных соединений. Полученные данные осмотров состояния ЛКП свидетельствуют, что в условиях умеренно-теплого климата с мягкой зимой исследуемый отсек крыла с соединением металл-углепластик, крепежных соединений и узлов требуется усиление противокоррозионной защиты.

Литература

1. Колганов И. М. Технологичность авиационных конструкций, пути повышения. Часть1 : Учебное пособие /. И. М. Колганов, П. В. Дубровский, А. Н. Архипов – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 148 с., ил.

2. «НАУКА И ЖИЗНЬ»,№6,ст. ВИАМ. Направление главного удара, 2012

3. «НАУКА И ЖИЗНЬ»,№11, ст. Коррозия или жизнь,2012

4. Атлас метеопараметров ГЦКИ ВИАМ им. Г. В. Акимова, сост.: Конкина В.Н., Панин С.В., Буйнова З.И. и др., 2015г.

5. Панин В. Ф., Гладков Ю. А. Конструкции с заполнителем: Справочник М.: Машиностроение, 1991. — 272 с

6. Крысин В. Н., Крысин М. В. Технологические процессы формования, намотки и склеивания конструкций. – М.: Машиностроение, 1989. – 240 с.

7. АВИАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ: Юбилейный науч.-технич. сб. (приложение к журналу «Авиационные материалы и технологии») / Под общ. ред. акад. РАН, проф. E.H. Каблова. - М.: ВИАМ, 2012, 476 с.

8. ГОСТ 9.906-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Станции климатические испытательные. Общие требования.

9. ГОСТ 9.407-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида.

10. ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений.