УДК 620

Исследование производных бензохинона как ингибиторов сероводородной коррозии

Грибанькова А.А., Агиевич М.А.

Gribankova A.A., Agievich M.A.

AGribankova@kantiana.ru

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», г. Калининград

Аннотация:

В работе были исследованы органические соединений -  производных бензохинона в качестве ингибиторов коррозии стали в водно-солевых средах, содержащих сульфатредуцирующие бактерии и Escherichia coli

Ключевые слова:

сульфатредуцирующие бактерии, ингибиторы коррозии, обрастание, лакокрасочные покрытия

Summary

In this paper were investigated organic compounds - benzoquinone derivatives as inhibitors of steel corrosion in aqueous salt media containing sulfate-reducing bacteria and Escherichia coli

Keywords:

sulfate-reducing bacteria, corrosion inhibitors, fouling coatings

Реферат:  СРБ были культивированы в виде чистой культуры многократным пересевом на среде Постгейта В. За развитием коррозионных процессов следили при помощи гравиметрического, потенциометрического и потенциостатического методов. Энтеробактерии Е. Coli выращивались на питательной среде Эндо. Было установлено, что все исследованные органические соединения подавляют жизнедеятельность изученных микроорганизмов, существенно снижая скорость коррозии при их введении в коррозионную среду. Исследованные органические соединения проявляют хорошее биоцидное по отношению к  сульфатредуцирующим бактериям действие, способствуют снижению количества биогенного сероводорода и уменьшению численности бактериальных клеток. На основании гравиметрических испытаний установлено, что торможению коррозии способствует введение в коррозионную среду применяемых производных бензохинона.

Защита металлов от коррозионных процессов является одной из самых важных экономических и научно-технических проблем в современном мире. Считается, что около 80% коррозионных разрушений нефтепромыслового оборудования и свыше 50% повреждений металлоконструкций происходит при участии микроорганизмов [1].

Эффективность работы и эксплуатации различной техники, оборудования, морских платформ и других объектов напрямую зависит от применения коррозионностойких материалов и от противокоррозионной защиты [2]. Существует множество различных покрытий, помогающих предотвратить коррозионный процесс. Для защиты металлоконструкций от морской биокоррозии широкое применение имеют  лакокрасочные материалы (ЛКМ), в состав которых входят биоцидные добавки [3]. Присутствие сульфатредуцирующих бактерий (СРБ) в морской воде существенно увеличивает ее  коррозионную агрессивность [4].

Методика эксперимента

В работе исследовано влияние органических соединений (ОС), вводимых в коррозионную среду в концентрации 0,5, 1,0 и 2,0 мМоль∙л-1, на жизнедеятельность СРБ – активных участников биогенной сульфидной коррозии стали. СРБ, выделенные из воды Балтийского моря, были культивированы в виде чистой культуры путем многократного пересева на жидкой элективной среде Постгейта "Б", в которой условиями выращивания обеспечивался приоритет бактериям рода Desulphovibrio. Время эксперимента составила 168 ч., что соответствует завершению полного жизненного цикла СРБ в замкнутой системе. В коррозионных исследованиях использовали образцы из стали марки Ст3.

В ходе эксперимента ежедневно осуществляли подсчет численности бактериальных клеток с помощью камеры Горяева, измерение рН и окислительно-восстановительного потенциала коррозионной среды, потенциала стальной пластины. Определение концентрации биогенного сероводорода в среде проводили методом осадительного йодометрического титрования по калибровочному графику. Скорость коррозии определяли гравиметрически.

Кишечная палочка (Escherichia coli) является стандартом для определения антиобрастающих и биоцидных свойств органических соединений. В работе изучали влияния ОС, вводимых в состав ЛКМ, на рост E.Coli. На стальные образцы сначала наносилась грунтовка ГФ-021, затем, модифицированная исследуемыми ОС в различных концентрациях, эмаль ГФ-115. Готовые стальные образцы, покрытые модифицированным лакокрасочным материалом, помещались в чашу Петри, заливались питательной средой Эндо и культивировались Е.Coli.  Спустя 18 ч визуально наблюдали за ростом колоний бактериальных клеток.

Полученные результаты и их обсуждение

Важную роль в коррозионных процессах имеет выделяющийся в результате роста и развития СРБ сероводород. Его количество влияет на численность бактериальных клеток, потенциал стальной пластины, окислительно-восстановительный потенциал и водородный показатель коррозионной среды.

В контрольной пробе увеличение концентрации сероводорода произошло с самого первого дня эксперимента (рис.1). В последние сутки эксперимента содержание сероводорода в контрольной пробе достигло максимального значения. Как известно, максимальная численность клеток сульфатредуцирующих бактерий в исследуемой среде соответствует максимальному содержанию сероводорода в среде. При выделении сероводорода - основного продукта метаболизма бактерий - практически начинается сульфидная коррозия стальных образцов. Уменьшение концентрации биогенного водорода может быть объяснено следующим фактором - сероводород связывается с минимальным количеством кислорода, которое осталось с исследуемой среде.

В ходе эксперимента в средах, содержащих ОС 1, 2 и 3 наблюдали снижение концентрации биогенного Н2S по сравнению с контрольной пробой.  Наибольшее снижение Н2S обнаружено при введении в коррозионную среду ОС 1 и 2 в концентрациях 0,5; 1,0 и 2,0 мМоль∙л-1  - примерно на 30% по сравнению с контрольной пробой.

В присутствии ОС 3 на 20% снижается концентрация сероводорода при           С = 0,5 и 1,0 мМоль∙л-1 по сравнению с контролем.

Следовательно, во всех исследуемых пробах при введении ОС наблюдалось заметное уменьшение концентрации биогенного сероводорода по сравнению с контролем.

Сероводород, выделившийся в процессе жизнедеятельности СРБ, поступает в коррозионную среду, тем самым изменяет её окислительно-восстановительный потенциал. В контрольной пробе в ходе эксперимента происходит заметное снижение окислительно-восстановительного потенциала коррозионной среды (рис. 2). При введении исследованных ОС происходит смещение окислительно-восстановительного потенциала в сторону менее отрицательных значений, по сравнению с контролем. Это объясняется расходованием сероводорода на образование слоя сульфидов на поверхности стальных образцов и уменьшение численности клеток бактерий.

Все исследованные ОС в концентрациях 0,5; 1,0 и 2,0 мМоль∙л-1 проявили хорошее биоцидное действие по сравнению с контрольной серией опытов (рис. 2). Наибольший сдвиг потенциала наблюдался в исследуемой пробе, в которую было введено ОС 1. При введении ОС 3 в концентрации 2,0 мМоль∙л-1  в исследуемую среду значение редокс-потенциала смещается в сторону более положительных значения, что говорит о хорошем и эффективном влиянии данного ОС на коррозионный процесс.

| Рис.1 – Влияние добавок ОС при концентрации 1,0 ммоль∙л¯¹ на содер-жание биогенного сероводорода. | Рис.2 – Влияние добавок ОС при концентрации 1,0 ммоль∙л¯¹ на окислительно-восстановительный потенциал коррозионной среды. |
| --- | --- |

Все исследуемые ОС  (рис.3), вводимые в среду, снижают скорость коррозии, причем  ОС 1 и 3 проявляют хорошие биоцидные свойства в концентрациях       0,5; 1,0 и 2,0 мМоль∙л-1, а ОС 2 в концентрациях 0,5 и 1,0 мМоль∙л-1.

Скорость коррозионного процесса закономерно уменьшается во всех случаях применения ОС. Так, скорость коррозии уменьшается в 2 раза  при введении в коррозионную среду ОС 1 и 3 и на 30% при введении ОС 2. Выявлена закономерность  - чем меньше концентрация ОС, тем меньше скорость коррозии стали.

Все исследованные ОС обладают хорошим биоцидным на СРБ действием.    ОС 1 и 3 являются наиболее эффективными ингибиторами коррозии, заметно  снижая скорость коррозионного процесса.

| Рис. 3 – Влияние исследуемых ОС на скорость коррозии стали марки Ст3 в присутствии СРБ. | В присутствии ОС Контроль Рис 4 – Влияние исследуемых ОС, вводимых в состав ЛКМ на рост E.Coli |
| --- | --- |

Все исследуемые ОС проявили хорошее биоцидное на E.Coli действие. На рис.4 показан рост колоний на контрольном образце и образце с модифицированным ЛКП. По истечению 18 ч на контрольном образце виден активный рост E.Coli - колонии окрашены в белый цвет. На образцах с модифицированным ЛКП заметна гибель бактериальных клеток (колонии на поверхности стальных образцов имеют ярко-красный цвет).

Выводы

Обнаружено заметное увеличение водородного показателя среды, что обусловлено гибелью клеток сульфатредуцирующих бактерий клеток СРБ и, как следствие, уменьшением концентрации сероводорода.

Установлено, что при введении органических соединений  концентрация биогенного сероводорода в пробе заметно уменьшается.

Показано влияние органических соединений на окислительно-восстановительный потенциал среды и на потенциал пластины. ОС смещают потенциал в сторону более положительных значений, что свидетельствует о их хорошим ингибирующем коррозию стали действием.

Выявлено эффективное биоцидное действие органических соединений, вводимых в состав лакокрасочных материалов, на рост E.Coli.

Обнаружено снижение скорости коррозии стали Ст3 при введение в среду  всех исследуемых органических соединений. Причем, скорость коррозии тем меньше, чем меньше концентрация вводимых ОС.

Литература

1. Кац Н.Г. Химическое сопротивление материалов и защита оборудования нефтегазопереработки от коррозии: учебное пособие / Н.Г. Кац, В.П. Стариков, С.Н. Парфенова. - Москва: Машиностроение, 2011. - 436 с

2. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. - М.: ООО ТИД "Альянс", 2006. - 472 с.

3. Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2008. – 448 с.

4. Г.С. Белоглазов, С.М. Белоглазов. Защита от коррозии и наводороживания стали органическими ингибиторами: экспериментальные и квантово-химические исследования // Вестник Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,  2013. Вып. 1. - С. 30—38