УДК 691:621.763:502

Моделирование влияния климатических факторов на прочностные и декоративные характеристики модифицированных эпоксидных композитов*

Низина Т.А., д.т.н. Селяев В.П, академик РААСН, д.т.н., Низин Д.Р. Чернов А.Н. Артамонов Д.А.

nizinata@yandex.ru

1 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск

1 Mordovia State University, Saransk

Аннотация:

Приведены результаты исследования изменения прочностных и декоративных показателей модифицированных композитов в процессе климатического воздействия. Выявлено изменение температуры поверхности образцов по сравнению с температурой воздуха в процессе натурного экспонирования. В ходе исследования изучено изменение массы образцов эпоксидных композитов с учетом сезонности климатического воздействия.

Ключевые слова:

эпоксидные связующие, отвердители, колориметрические показатели, прирост массы, предел прочности при растяжении, цветовое различие.

Summary

We present the investigation results of modified composites strength and decorative parameters changes under the influence of climatic factors. Authors revealed changes of sample surface temperature compared to the air temperature in the process of natural exposure. It has been studied mass change of epoxy composites samples considering seasonality of climate impact.

Keywords: epoxy binders, hardeners, colorimetric parameters, mass increase, ultimate tensile strength, color difference.

Окружающая среда выступает в качестве агрессивной многофакторной системы по отношению ко всем контактирующим с ней материалам. При этом за счёт большого разнообразия действующих факторов, она воздействует на изделия и конструкции и как физически (эрозионные нагрузки, влага), и как химически (кислород воздуха, озон) активная среда. В результате, совместное действие сразу нескольких факторов может приводить к возникновению синергетического эффекта, многократно превосходящего негативное влияние каждого из факторов по-отдельности. По этой же причине становится практически невозможно выделить собственное воздействие какого-либо действующего фактора. Экспериментальные исследования, проводимые в искусственных условиях, представляют собой лишь один из возможных сценариев протекания процесса старения эпоксидного композита, в связи с чем их практическая ценность, как правило, невелика [1 – 7].

Кроме того, интенсивность действующих показателей окружающей среды также существенно зависит от сезона экспонирования материала, причем каждый из них можно охарактеризовать исходя из главных на данном временном отрезке факторов. Как следствие, совместный анализ показателей окружающей среды и изменений физико-механических свойств полимеров для каждого из сезонов может привести к установлению между ними корреляционных зависимостей, что в дальнейшем может стать  основой для формирования механизмов оценки климатической стойкости композиционных материалов.

В данном экспериментальном исследовании натурным испытаниям подвергались образцы ненаполненных полимерных композитов на основе эпоксидной смолы ЭД-20, модифицированной алифатическим разбавителем Этал-1, вводимым в количестве 10 и 25% от массы связующего. Также  исследовались полимерные композиты на основе немодифицированной эпоксидной смолы ЭД-20 и серийно выпускаемой модифицированной эпоксидной смолы марки Этал-247.

Экспонирование образцов осуществлялось на испытательных стендах эколого-метеорологической лаборатории ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва» в умеренно континентальных климатических условиях с 1 марта 2014 года по 1 декабря 2015 года [8]. В начале каждого сезона на испытательной площадке размещались образцы 4 составов эпоксидных связующих. В зависимости от сезона начала экспонирования, серии образцов были обозначены соответственно «ВЕСНА», «ЛЕТО», «ОСЕНЬ» и «ЗИМА». В ходе экспонирования после каждого сезона фиксировалось изменение физико-механических и декоративных показателей полимерных образцов. В качестве основных воздействующих факторов окружающей среды оценивалась:

1) влажность окружающей среды и количество осадков;

2) температура окружающего воздуха и поверхности полимерного материала;

3) суммарная солнечная радиация.

В то время как солнечная радиация и её ультрафиолетовая составляющая, зачастую, рассматриваются в качестве «дозовых» критериев климатического старения, температура окружающего воздуха и температура поверхности полимерного материала характеризуются как «активирующие» факторы – т.е. изменение структуры полимерной матрицы начинается лишь при достижении уровня нагрева, близкого по своему значению к температуре стеклования. Как следствие, термовлажностное старение эпоксидных полимеров имеет место лишь при сравнительно высоких температурах, достигаемых, в основном,  в летние месяцы. В свою очередь влага, как действующий фактор, с одной стороны, может выступать как в качестве «дозового» фактора – при её накоплении в толще полимерной матрицы, так и в качестве «активирующего» фактора – за счёт ускорения химических превращений под действием высоких температур. Суммарные уровни солнечной радиации и осадков для четырех исследуемых сезонов приведены на рис. 1, 2.

Как видно из анализа рисунка 1, суммарное количество солнечной радиации, поглощенное образцами полимерного композита за год практически не различалось в зависимости от момента начала экспонирования. Отклонение количества солнечной радиации от среднего значения в конечной точке не превышает 2,4%. Тем не менее, за счёт различий в последовательности расположения сезонов, уровни солнечной радиации для образцов с одинаковой продолжительностью экспонирования существенно различались для возрастов 3, 6 и 9 месяцев. Наибольшая доза солнечной радиации соответствует летнему сезону; незначительно от неё отличается количество солнечной радиации, воздействующее на образцы в течение весенних месяцев. В свою очередь, значения для осенних и зимних месяцев меньше в 2,5 и 6 раз, соответственно.

Рис. 1 – Суммарная солнечная радиация

в зависимости от сезона начала экспонирования

Рис. 2 – Суммарные атмосферные осадки

в зависимости от сезона начала экспонирования

Иная ситуация наблюдается для количества атмосферных осадков (рис. 2) – расхождение в значениях для одного и того же сезона в разные годы составляет 25–100%. Как следствие, возникает расхождение в суммарных годовых значениях атмосферных осадков, что также не позволяет охарактеризовать какой-то конкретный сезон, как самый «дождливый». Этот факт подтверждает существенное непостоянство факторов окружающей среды и, соответственно, их влияния на свойства материалов, экспонируемых на открытом воздухе.

Также при проведении экспериментальных исследований с помощью системы мониторинга на основе датчиков DS 1923-F5, представляющих собой самодостаточные устройства, работающие в беспроводном автоматическом режиме с возможностью последующей передачи собранной информации на ПК, исследовалось изменение температуры поверхности. Предельные значения температуры окружающего воздуха и соответствующие им значения температуры поверхности полимерного композита в зависимости от месяца экспонирования представлены на рис. 3.

Рис. 3 – Предельные значения температуры окружающего воздуха

и поверхности образцов полимерных композитов

Установлено, что наибольшее различие между температурами окружающего воздуха и поверхности полимерных образцов, экспонированных в г. Саранск, наблюдается в течение 4 месяцев – с мая по август включительно. Температурный разрыв для них в дневные часы составляет порядка 20÷30 оС, что соответствует температуре поверхности полимерного материала около 60оС. Подобное расхождение температурных значений описывалось ранее в ряде научно-исследовательских работ как на примере г. Саранск, так и для других регионов [9 – 12]. Судя по всему, именно в эти месяцы происходит наиболее активное термовлажностное старение полимеров, эксплуатируемых на открытом воздухе.

Из анализа прироста массы образцов в зависимости от вида связующего и времени начала натурных испытаний (рис. 4) установлено, что вне зависимости от условий окружающей среды в первые 3 месяца экспонирования происходит повышение массы образцов с варьированием ее на последующем этапе. Очевидно, что повышение массы на первоначальном отрезке времени  свидетельствует о протекании процессов структурной релаксации. Повышение массы на данном участке, предположительно, обусловлено доотверждением непрореагировавших реакционноспособных групп композиционного материала в результате взаимной переориентации макромолекул полимерной матрицы и устранением исходной структурной неравновесности.

Полученные данные позволяют предположить (рис. 4), что изменение массы полимеров по окончании большей части структурных релаксационных процессов в меньшей степени зависит от вида используемого связующего; решающая роль принадлежит факторам окружающей среды. Исключением является состав, модифицированный 25% Этал-1. Несмотря на то, что в большинстве случаев направление изменения массы параллельно экспонируемых групп образцов совпадает, для серии «ЛЕТО» (начало экспонирования на общей временной оси – 3 месяца) данный процесс сопровождается десорбцией из структуры полимерного материала части алифатического разбавителя, что подтверждается резким снижением его массы (рис. 4). На наш взгляд, данное явление объясняется наличием в структуре композитов свободных молекул Этал-1, не вступив реакцию в процессе отверждения.

Рис. 4 – Изменение массы образцов эпоксидных композитов

в процессе  экспонирования относительно общей временной оси

Результаты исследования изменения предела прочности при растяжении, представленные в таблице 1, свидетельствуют о наличии ряда существенных различий в изменении свойств в зависимости от сезона. Расхождение в прочностных показателях в зависимости от момента начала экспонирования может быть описано исходя из основных действующих факторов окружающей среды.

В частности, хотя уровни солнечной радиации весеннего и летнего периода практически идентичны, в первом случае наблюдается небольшой прирост, а во втором – снижение прочностных показателей. Причиной этого, вероятно, является различие температур поверхности полимерных материалов, а также длительности её воздействия. Поскольку среди весенних месяцев высокой «активностью» характеризуется только май, в противовес 3 месяцам летнего периода, можно предположить, что в данном случае имеют место преимущественно процессы релаксации исходной структурной неравновесности. В то время как высокие уровни солнечной радиации в сочетании со значениями температуры, превышающими температуру стеклования полимерного вяжущего, на протяжении летнего периода могли привести к частичной поверхностной деструкции полимерной матрицы.

Таблица 1

Изменение предела прочности при растяжении эпоксидных композитов

в зависимости от сроков начала экспонирования

| Длительность экспонирования, мес. | Минимальная температура поверхности, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% Этал-247 | 90% ЭД-20 + 10% Этал-1 | 75% ЭД-20 + 25% Этал-1 | 100% ЭД-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Экспонирование с 1.03.2014 г. |  |  |  |  |
| 0 | 36,28 1,00 | 53,09 1,00 | 45,68 1,00 | 59,28 1,00 |
| 3 | 36,76 1,01 | 23,93 0,45 | 43,33 0,95 | 27,40 0,46 |
| 6 | 27,57 0,76 | 22,51 0,42 | 20,54 0,45 | 23,78 0,40 |
| 9 | 30,80 0,85 | 19,82 0,37 | 18,28 0,40 | 17,62 0,30 |
| 12 | 24,89 0,69 | 21,06 0,40 | 22,49 0,49 | 23,08 0,39 |
| Экспонирование с 1.06.2014 г. |  |  |  |  |
| 0 | 36,28 1,00 | 53,09 1,00 | 45,68 1,00 | 59,28 1,00 |
| 3 | 33,51 0,92 | 25,02 0,47 | 25,41 0,56 | 26,77 0,45 |
| 6 | 28,10 0,77 | 22,7443 0,43 | 33,83 0,74 | 19,45 0,33 |
| 9 | 30,37 0,84 | 24,16 0,46 | 33,22 0,73 | 22,58 0,38 |
| 12 | 25,75 0,71 | 26,03 0,49 | 36,74 0,80 | 23,43 0,40 |

окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспонирование с 1.09.2014 г. |  |  |  |  |
| 0 | 36,28 1,00 | 53,09 1,00 | 45,68 1,00 | 59,28 1,00 |
| 3 | 35,35 0,97 | 51,86 0,98 | 48,11 1,05 | 47,90 0,81 |
| 6 | 35,05 0,97 | 48,65 0,92 | 41,05 0,90 | 35,90 0,61 |
| 9 | 32,67 0,90 | 43,50 0,82 | 42,23 0,92 | 32,82 0,55 |
| 12 | 32,68 0,90 | 26,94 0,51 | 32,71 0,72 | 19,26 0,32 |
| Экспонирование с 1.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 0 | 36,28 1,00 | 53,09 1,00 | 45,68 1,00 | 59,28 1,00 |
| 3 | 29,51 0,81 | 33,55 0,63 | 47,70 1,04 | 48,12 0,81 |
| 6 | 30,07 0,83 | 48,03 0,90 | 41,56 0,91 | 39,36 0,66 |
| 9 | 28,36 0,78 | 36,38 0,69 | 11,90 0,26 | 24,02 0,41 |
| 12 | 29,31 0,81 | 22,69 0,43 | 35,08 0,77 | 23,51 0,40 |

*в числителе абсолютные значения, в знаменателе  - относительные.

Неизменность прочностных показателей по окончании осеннего периода могут свидетельствовать о равновесии процессов гидролиза активных непрореагировавших групп и десорбции низкомолекулярных продуктов реакции в результате нескольких последовательных циклов увлажнения и сушки. Поскольку зимние месяцы характеризуются преимущественно отрицательными температурами в сочетании с минимальными значениями солнечной радиации, в качестве основной причины снижения прочностных показателей на данном этапе следует рассматривать пластификацию структуры полимерной матрицы атмосферной влагой.

В ряде случаев зафиксировано восстановление прочностных показателей полимерных композитов после снижения на предыдущем временном интервале. Вероятной причиной этого может являться высокая доля гидроксильных связей в составе полимерной матрицы и, соответственно, их повышенный вклад в результирующее значение прочности. Как следствие, при повышенных уровнях солнечной радиации имеет место разрушение ряда гидроксильных связей и последующая десорбция низкомолекулярных компонентов полимерной матрицы, что приводит к снижению прочностных показателей. Повышенный уровень осадков, в свою очередь, активирует взаимодействие между реакционноспособными связями, приводя к дополнительной поперечной сшивке макромолекул.

Известно [10 – 18], что старение полимерных композитов сопровождается изменением не только упруго-прочностных, но и цветовых показателей. Для оценки изменения декоративных характеристик полимерных покрытий под действием натурных климатических факторов использовался  программный комплекс «Статистический анализ цветовых составляющих лакокрасочных покрытий», позволяющий оценить изменение  цвета покрытия, описываемого субтрактивной моделью CMYK [19].

Сканирование образцов выполнялось с помощью полноцветного планшетного сканера Epson Perfection V330З Photo с разрешением 2400 dpi. Размер сканируемого участка составлял 20×20 мм, что позволяло на одном образце проводить анализ 18892 пикселей. Для оценки CMYK-составляющих (голубой, пурпурной, желтой и черной) и яркости используется цветовая  палитра из 256 цветов.

Количественное описание цветового различия по насыщенности (метод прямого сканирования) выполнялось путем сравнения исследуемого состава с абсолютно белым, имеющим максимальную (=100%) плотность распределения при  [20]:

| , | (1) |
| --- | --- |

где  – уровень цветовой составляющей, изменяющийся от 0 до 255;   –  плотность распределения.

Для оценки комплексного изменения цветовых характеристик полимерных композитов в процессе старения на основе данных, полученных с помощью метода прямого сканирования, использовалось полное цветовое различие:

| ∆ECMYKH=(∆SCt)2+(∆SMt)2+(∆SYt)2+(∆SKt)2+(∆SHt)2, | (2) |
| --- | --- |

где  ∆SCt ,  ∆SMt , ∆SYt , ∆SKt , ∆SHt – изменение цветового различия по насыщенности в процессе экспонирования соответственно для голубой, пурпурной, желтой, черной составляющих и яркости:

| ∆SCt=SCt=0-SCt; ∆SMt=SMt=0-SMt; ∆SYt=SYt=0-SYt; ∆SKt=SKt=0-SKt; ∆SHt=SHt=0-SHt. | (3) |
| --- | --- |

Анализ изменения декоративных показателей исследуемых составов в процессе натурного экспонирования, представленный в ряде работ [14 – 18] для временных интервалов, не превышающих 450 суток, показал перспективность проводимых исследований. С учетом этого данное экспериментальное исследования было продолжено; длительность экспонирования на данный момент составляет почти 900 суток (рис. 5). Установлено, что  начиная с 500÷600 суток наблюдается снижение цветовых различий исследуемых составов, что, очевидно, можно объяснить началом протекания более интенсивных деградационных процессов. Данный временной интервал соответствовал накоплению 5400÷6200 МДж/м2 суммарной солнечной радиации (рис. 6), 190÷320 МДж/м2 суммарного ультрафиолетового излучения диапазона А и 4500÷5300 кДж/м2 суммарного ультрафиолетового излучения диапазона В.

Рис. 5 – Изменение полного цветового различия эпоксидных композитов

в зависимости от длительности экспонирования в условиях

воздействия климатических факторов

Рис. 6 – Изменение полного цветового различия эпоксидных композитов

в зависимости от суммарной солнечной радиации при экспонировании

в условиях воздействия климатических факторов

Для моделирования изменения полного цветового различия в зависимости от длительности экспонирования и интенсивности актинометрических факторов была предложена зависимость вида:

| ∆EtX=αX∙tβX∙exp-βX∙tγx, | (4) |
| --- | --- |

где αX, βX, γX – коэффициенты, зависящие от вида исследуемого материала и переменного фактора X.

Переменный фактор X в уравнении (4) в зависимости от исследуемого фактора может принимать следующий вид:

- T (сутки) для зависимостей от длительности экспонирования;

- Q ( МДж/м2) – от суммарной солнечной радиации;

- UA (МДж/м2) – от суммарного ультрафиолетового излучения диапазона А;

- UВ (кДж/м2) – от суммарного ультрафиолетового излучения диапазона В.

Таблица 2

Значения коэффициентов уравнения (4), описывающего влияние длительности экспонирования (T), интенсивности суммарной солнечной радиации (Q),

ультрафиолетовых излучений диапазонов А и В (UA, UВ) на цветовые различия эпоксидных композитов, экспонированных  в натурных условиях

| Вид эпоксидного связующего | Переменный фактор | Коэффициенты уравнения (4.4.11) |  |  | Коэффициент детерминации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | αX | βX | γX |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полная цветовая насыщенность (с учетом яркости) |  |  |  |  |  |
| ## 100% ЭД-20 (состав 1) | T, сутки | 3,1∙10-3 | 0,818 | 581 | 0,869 |
|  | Q, МДж/м2 | 0,2 ∙10-3 | 0,916 | 6676 | 0,893 |
|  | UA, МДж/м2 | 2,5∙10-3 | 0,964 | 329 | 0,893 |
|  | UB, кДж/м2 | 0,8∙10-3 | 0,743 | 6501 | 0,889 |
| ## 10% Этал-1 + 90% ЭД-20 ## (состав 2) | T, сутки | 7,0 ∙10-3 | 0,620 | 995 | 0,858 |
|  | Q, МДж/м2 | 1,1∙10-3 | 0,655 | 15846 | 0,880 |
|  | UA, МДж/м2 | 7,2∙10-3 | 0,673 | 759 | 0,881 |
|  | UB, кДж/м2 | 2,3∙10-3 | 0,572 | 17850 | 0,875 |

окончание таблицы 2

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 25% Этал-1 + 75% ЭД-20 (состав 3) | T, сутки |  | 3,0 ∙10-3 |  | 0,973 |  | 339 |  | 0,835 |  |
|  | Q, МДж/м2 |  | 0,2 ∙10-3 |  | 1,000 |  | 4027 |  | 0,890 |  |
|  | UA, МДж/м2 |  | 2,6 ∙10-3 |  | 1,103 |  | 201 |  | 0,893 |  |
|  | UB, кДж/м2 |  | 0,5 ∙10-3 |  | 0,897 |  | 3326 |  | 0,894 |  |
| ## 100% Этал-247 ## (состав 4) | T, сутки |  | 7,7 ∙10-3 |  | 0,909 |  | 328 |  | 0,821 |  |
|  | Q, МДж/м2 |  | 0,3 ∙10-3 |  | 1,052 |  | 3638 |  | 0,898 |  |
|  | UA, МДж/м2 |  | 5,4 ∙10-3 |  | 1,111 |  | 185 |  | 0,902 |  |
|  | UB, кДж/м2 |  | 0,9 ∙10-3 |  | 0,924 |  | 2973 |  | 0,921 |  |
| Цветовая насыщенность (без учета яркости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 100% ЭД-20 (состав 1) |  | T, сутки |  | 3,4∙10-3 |  | 0,785 |  | 554 |  | 0,913 |
|  |  | Q, МДж/м2 |  | 0,3 ∙10-3 |  | 0,849 |  | 6616 |  | 0,900 |
|  |  | UA, МДж/м2 |  | 2,8 ∙10-3 |  | 0,924 |  | 311 |  | 0,902 |
|  |  | UB, кДж/м2 |  | 1,0 ∙10-3 |  | 0,702 |  | 6156 |  | 0,899 |
| ## 10% Этал-1 + 90% ЭД-20 ## (состав 2) |  | T, сутки |  | 8,5 ∙10-3 |  | 0,563 |  | 944 |  | 0,858 |
|  |  | Q, МДж/м2 |  | 1,6 ∙10-3 |  | 0,596 |  | 14299 |  | 0,882 |
|  |  | UA, МДж/м2 |  | 9,2 ∙10-3 |  | 0,596 |  | 753 |  | 0,882 |
|  |  | UB, кДж/м2 |  | 3,1 ∙10-3 |  | 0,520 |  | 15643 |  | 0,878 |
| ## 25% Этал-1 + 75% ЭД-20 (состав 3) |  | T, сутки |  | 3,1∙10-3 |  | 0,926 |  | 338 |  | 0,838 |
|  |  | Q, МДж/м2 |  | 0,2 ∙10-3 |  | 0,985 |  | 3969 |  | 0,860 |
|  |  | UA, МДж/м2 |  | 3,2 ∙10-3 |  | 1,023 |  | 202 |  | 0,861 |
|  |  | UB, кДж/м2 |  | 0,8 ∙10-3 |  | 0,811 |  | 3367 |  | 0,860 |
| ## 100% Этал-247 ## (состав 4) |  | T, сутки |  | 8,0∙10-3 |  | 0,873 |  | 330 |  | 0,833 |
|  |  | Q, МДж/м2 |  | 0,3 ∙10-3 |  | 1,052 |  | 3650 |  | 0,908 |
|  |  | UA, МДж/м2 |  | 5,4∙10-3 |  | 1,062 |  | 186 |  | 0,955 |
|  |  | UB, кДж/м2 |  | 1,1 ∙10-3 |  | 0,877 |  | 2972 |  | 0,964 |

Числовые значения коэффициентов уравнения (3) приведены в табл. 2. Коэффициенты детерминации для всех полученных зависимостей варьируются в интервале от 0,821 до 0,964, что позволяет говорить об их высокой достоверности.

Как показали результаты проведенных работ, несмотря на определенные сложности и длительность проводимых исследований, только климатические испытания, сопровождаемые обязательным фиксированием воздействующих на материалы и изделия агрессивных факторов, позволяют в полной мере оценить происходящие в натурных условиях изменения свойств и, как следствие, их климатическую стойкость. Необходимость количественной оценки климатических факторов свидетельствует об особой актуальности использования для этих целей автоматических станций контроля, позволяющих получать требуемые показатели в круглосуточном режиме.

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-33-01008.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павлов Н.Н. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях. М. : Химия, 1982. – 219 с.

2. Филатов И.С. Климатическая устойчивость полимерных материалов. М. : Наука, 1983. – 214 с.

3. Уржумцев Ю.С. Научные основы инженерной климатологии полимерных и композитных материалов / Ю.С. Уржумцев, И.Н. Черский // Мех. композит. мат. (Рига). 1985. №4. – С. 708–714.

4. Каблов Е.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. Часть I. Механизмы старения / Е.Н. Каблов, О.В. Старцев, А.С. Кротов, В.Н. Кириллов // Деформация и разрушение материалов. 2010. №11. С. – 19–27.

5. Каблов Е.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. Часть II. Релаксация исходной структурной неравновесности и градиент свойств по толщине / Е.Н. Каблов, О.В. Старцев, А.С. Кротов, В.Н. Кириллов // Деформация и разрушение материалов. 2012. №6. – С. 17–19.

6. Каблов Е.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. Часть III. Значимые факторы старения / Е.Н. Каблов, О.В. Старцев, А.С. Кротов, В.Н. Кириллов // Деформация и разрушение материалов. 2011. №1. – С. 34–40.

7. Кириллов В.Н. Влияние последовательного воздействия климатических и эксплуатационных факторов на свойства стеклопластиков / В.Н. Кириллов, В.А. Ефимов, Т.Е. Матвеенкова, Т.Г. Коренькова // Авиационная промышленность. 2004. №1. – С. 45–48.

8. Низина Т.А. Материальная база вуза как инновационный ресурс развития национального исследовательского университета / Т.А. Низина, В.П. Селяев // Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций : материалы Всеросс. науч.-техн. конф. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. – С. 115-121.

9. Старцев О.В. Зависимость температуры поверхности образцов от характеристик климата при экспозиции в натурных условиях / О.В. Старцев, И.М. Медведев, А.С. Кротов, С.В. Панин // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 7. С. 43 – 47.

10. Низина Т.А. Влияние цвета полимерных композиционных материалов на режим эксплуатации защитно-декоративных покрытий в условиях воздействия натурных климатических факторов / Т.А. Низина, В.П. Селяев, Д.Р. Низин, А.Н. Чернов // Региональная архитектура и строительство. – 2016. – №1. – С. 59–67.

11. Низина Т.А. Влияние цвета покрытия и интенсивности актинометрических параметров на температуру перегрева поверхности защитно-декоративных покрытий на основе эпоксидных связующих / Т.А. Низина, В.П. Селяев, Д.Р. Низин, А.Н. Чернов  // Вестник Приволжского территориального отделения РААСН. Вып. 19. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2016. – С. 248 – 257.

12. Низина Т.А. Влияние цвета эпоксидных композитов на изменение колориметрических характеристик в процессе натурного экспонирования / Т.А. Низина, А.Н. Чернов, Д.Р. Низин, А.И. Попова // Вестник МГСУ. 2016. №7. – С. 67-80.

13. Результаты натурных испытаний полимерных композиционных материалов на основе эпоксидных связующих / Д.Р. Низин, Д.А. Артамонов, А.Н. Чернов, Т.А. Низина // Огарёв-online. Раздел «Технические науки». 2014. – Спецвыпуск. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/rezultaty-naturnykh-ispytanijj-polimernykh-kompozicionnykh-materialov-na-osnove-ehpoksidnykh-svyazuyushhikh.

14. Исследование изменения цветовых характеристик модифицированных эпоксидных композитов, экспонированных в условиях морского климата / Т.А. Низина Т.А., В.О. Старцев, Д.Р. Низин, М.В. Молоков, Д.А. Артамонов // Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций: материалы Всеросс. науч.-техн. конф., Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. – С. 107 – 114.

15.	Климатическая стойкость полимерных композиционных материалов на основе эпоксидных связующих / Т.А. Низина, В.П. Селяев, Д.Р. Низин, Д.А. Артамонов // Региональная архитектура и строительство. – 2015. – №1. – С. 34 – 42.

16.	Анализ влияния актинометрических параметров на интенсивность изменения цветовых характеристик эпоксидных композитов в условиях морского климата / Т.А. Низина, В.О. Старцев, В.П. Селяев, О.В. Старцев, Д.Р. Низин // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2015. – № 5. – С. 95 – 101.

17. Старцев В.О. Цветовой критерий климатического старения эпоксидного полимера / В.О. Старцев, Т.А. Низина, О.В. Старцев // Пластические массы, 2015. – №7-8. – С. 45 – 48.

18. Моделирование влияния актинометрических параметров на изменение декоративных характеристик эпоксидных композитов, экспонированных в натурных условиях / Т.А. Низина, В.П. Селяев, Д.Р. Низин, А.Н. Чернов // Региональная архитектура и строительство. – 2015. – №2 . – С. 27 – 36.

19. Низина Т.А. Статистический анализ цветовых составляющих лакокрасочных покрытий / В.П. Селяев, Т.А. Низина, Н.О. Зубанкова, Ю.А. Ланкина // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2006610820 от 28.02.2006 г. в Роспатенте по заявке №2005613472 от 29.12.2005 г.

20. Низина Т.А. Защитно-декоративные покрытия на основе эпоксидных и акриловых связующих. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. –     258 с.