УДК 629.7.018.4

Исследование  длительного  совместного  воздействия  постоянной нагрузки  и  коррозионной  среды  на вязкость  разрушения конструкционных  алюминиевых  сплавов

Research  of  Long-term  Action  of  Permanent  Load  and  Corrosion Environment  on  Fracture  Toughness  Constructional  Aluminum  Alloys

Нужный Г.А. 1; Гриневич А.В. 1, д.т.н., профессор; Гулина И.В. 1

Nuzhnyy G.A., Grinevich A.V., Gulina I.V.

egor_need@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В стандарте ASTM Е1681 определение пороговых значений коэффициента интенсивности напряжений К1ЕАС в условиях воздействия коррозионной среды постоянная нагрузка реализуется или статическим нагружением «мёртвым грузом», или в условиях заданного раскрытия трещины, осуществляемого расклинивающим болтом, что имеет недостатки или аппаратурного решения испытаний, или точности задания нагрузки, соответственно. В данной работе предложен метод устранения этих недостатков.

Ключевые слова:

вязкость разрушения, коррозионная среда, трещина

Annotation:

In standard ASTM Е1681 determination threshold stress intensity factor К1ЕАС in corrosion environment long-term load is realized by static “dead load” or setting crack opening fixed by bolt that it has disadvantages by instrument decision of testing or accuracy of setting load, respectively. In this paper authors offer method of removal those disadvantages.

Keywords:

fracture toughness, corrosion environment, crack.

Реферат

Разработана методика исследования кинетики разрушения металлических материалов при длительном действии постоянной нагрузки и коррозионной среды, базирующаяся на новом типе образца. Образец, по функциональным возможностям превосходит образец стандарта ASTM Е1681, предназначенный для определения пороговых значений коэффициента интенсивности напряжений в условиях фиксированного раскрытия трещины расклинивающим болтом, и может быть выставлен на экспозицию в любую коррозионную или агрессивную среду, и, при этом, имеется возможность определить в процессе испытаний растягивающую нагрузку, действующую на образец. Проведены испытания образцов из плит из конструкционных алюминиевых сплавов 1163Т и В95пчТ2. Установлен парадоксальный факт повышения условного коэффициента интенсивности напряжений при развитии коррозионной трещины, что обусловлено изменением топографии зоны разрушения.

Abstract:

Method of research of kinetics of destruction metallic material by long-term action of permanent load and corrosion environment based on specimen of new type was worked out. This specimen excel specimen of standard ASTM Е1681 in functional capabilities that intended for threshold valuation of stress intensity factor at fixed crack opening by bolt and may was exhibited on exposition in any corrosion or aggressive environment and also have the opportunity to definition of applied tensile load to specimen in testing. Testing of specimens of slab constructional aluminum alloys 1163Т и V95pcТ2 was carried out. Paradoxical fact of growth of conventional stress intensity factor by propagation of corrosion crack was determined that was conditioned by change of topography of ruptured zone.

Введение

Механика разрушения [1], исследующая прочность материалов при наличии дефектов (расслоений, разрывов, трещин), решила проблему оценки несущей способности конструкции с трещиной, опираясь на, казалось бы, абстрактные математические теории прочности твёрдого тела с расслоением [2, 3], которое в классической механике сплошной среды рассматривается как предельное состояние [4].

Механика разрушения обосновала и установила следующие параметры трещиностойкости: коэффициент интенсивности напряжений К, раскрытие в вершине трещины δ и J-интеграл. Определение критических характеристик трещиностойкости (Кс; К1с; δс; Jс; J1с) в лабораторных условиях обеспечивает возможность оценить безопасную повреждаемость конструкции, т.е. предельно-допустимый размер дефекта, при котором конструкция сохраняет целостность.

Американские исследователи, сформировавшие идеологию механики разрушения и раньше всех осознавшие практическую значимость механики разрушения для оценки прочности и надёжности конструкций, первыми разработали стандарты, предназначенные для определения параметров трещиностойкости материалов – ASTM E399-09 и ASTM E1221-10. Большинство конструкций имеют длительный срок эксплуатации [5] и подвержены воздействию коррозионной среды [6]. Реальные условия работы материала в конструкции диктуют необходимость определения параметров механики разрушения в условиях действия коррозионной среды [7]. Это требование тем более правомерно, поскольку ювенильная поверхность металла в устье трещины непосредственно подвержена воздействию коррозионной среды, по сравнению с поверхностью детали, имеющей антикоррозионную защиту [8].

Анализ методики ASTM Е1681

Основным стандартом, предписывающим оценку вязкости разрушения металлических материалов в коррозионной среде, является американский стандарт ASTM Е1681-08. Согласно этому стандарту проводится определение пороговых значений коэффициентов интенсивности напряжений К1ЕАС и КЕАС (EAC – environment-assisted cracking) в условиях воздействия коррозионной среды. Пороговый коэффициент К1ЕАС определяется как наивысшее значение коэффициента интенсивности напряжений (К), при котором не наблюдается рост трещины, а габариты образца отвечают требованиям развития трещины в условиях плоской деформации в соответствии с требованиями 
ASTM Е399. Аналогично, пороговый коэффициент КЕАС определяется как наивысшее значение коэффициента интенсивности (К), при котором не наблюдается рост коррозионной трещины в условиях плосконапряжённого состояния.

Стандарт направлен на определение кинетики и вязкости разрушения металлов при действии постоянной нагрузки и коррозионной среды. Постоянная нагрузка реализуется или статическим нагружением «мёртвым грузом», или в условиях заданного раскрытия трещины, осуществляемого расклинивающим болтом. Схемы испытаний по стандарту ASTM E1681 представлены на рис. 1 и 2.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1 – Схема коррозионных испытаний при постоянной нагрузке «мёртвым грузом»: а) призматического образца; б) компактного образца

Рис. 2 – Образец для испытания в коррозионной среде 
при фиксированном раскрытии трещины

Преимущество испытаний с постоянной нагрузкой состоит в возможности точного измерения действующей нагрузки на образец и, следовательно, точного определения коэффициента интенсивности напряжений. Проводя измерения длины трещины в фиксированных временных отрезках, можно определить кинетику развития трещины как функцию коэффициента интенсивности напряжений. При испытаниях с постоянной нагрузкой необходимо применение нагружающей системы, что ограничивает данную схему в плане задания исследуемых характеристик (температура, влажность, агрессивность среды), принятых в стандартах на коррозионные испытания или диктуемых условиями эксплуатации. Реализация данных требований потребует создание специальной коррозионной камеры для каждого образца, что существенно усложняет аппаратурное решение испытаний и приводит к значительным затратам.

Преимущество испытаний с фиксированной величиной раскрытия трещины состоит в возможности расположить исследуемый образец в любую среду, задаваемую либо аппаратурно (камера солевого тумана, тропическая камера, камера с агрессивной средой), либо естественными натурными условиями (различные климатические зоны, различные морские условия, химические реакторы). При использовании схемы испытаний с фиксированной величиной раскрытия трещины, возникает проблема определения усилия, действующего на болт. При подрастании трещины нагрузка на болт изменится и, как следствие, изменится коэффициент интенсивности напряжений. Однако, определение изменения нагрузки на болт из-за роста трещины или релаксационных процессов в вершине трещины невозможно, без встраивания в силовую цепочку болта специального силоизмерителя, что крайне усложняет аппаратурное решение испытаний. Неизбежность коррозии самого силоизмерительного устройства в связи с длительностью испытаний практически делают невозможным оценку нагрузки на расклинивающий болт и, следовательно, исследование кинетики развития трещины, как функции коэффициента интенсивности напряжений.

Принимая во внимание недостатки стандарта ASTM E1681, была разработана методика оценки кинетики разрушения и определения коэффициента интенсивности напряжений в зависимости от длительного действия статической нагрузки и коррозионной среды.

Методика определения кинетики и вязкости разрушения при действии постоянной нагрузки и коррозионной среды

Новый тип образца не требует постоянного нагружающего устройства для реализации заданного коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины, но при этом имеется возможность контроля действующей на образец расклинивающей нагрузки [9]. Образец может экспонироваться в любых коррозионных условиях, как лабораторных, так и естественных. На образец был получен патент РФ на полезную модель №148072 «Устройство для оценки вязкости разрушения конструкционных материалов». Эскиз образца представлен на рис. 3.

Рис. 3 – Образец для определения кинетики разрушения при действии нагрузки и коррозионной среды

Методика определения кинетики и вязкости разрушения в условиях совместного длительного действия механической нагрузки и коррозионной среды предполагает следующий алгоритм испытаний. Изначально на нескольких образцах определяется вязкость разрушения. Затем образцы, предназначенные для экспозиции в коррозионных средах, нагружаются на испытательной машине до выбранного уровня нагрузки, которая фиксируется расклинивающим болтом. Уровень нагрузки может определяться либо величиной коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины, либо некоторой долей от разрушающей нагрузки или нагрузки РQ. Заневоленные образцы выставляются на экспозицию в различные коррозионные среды. После экспозиции на образцах оценивается действующая нагрузка, которая определяется по моменту начала раскрытия трещины, фиксируемого датчиком раскрытия. Раскрытие трещины происходит в момент, когда приложенное на испытательной машине усилие сравнивается и начинает превосходить действующую нагрузку на образце.

Оценка растягивающей нагрузки на образец целесообразно проводить и в процессе испытаний для более точного определения повреждаемости материала в вершине трещины. Последняя операция включает определение вязкости разрушения в соответствии с действующими стандартами: ASTM E399 или ГОСТ 25.506-85.

Разработанная методика, наряду с прямой оценкой вязкости разрушения материала после длительной экспозиции под действием нагрузки и коррозионной среды, открывает возможность изучения кинетики коррозионного разрушения материала с трещиной, т.е. его повреждаемости под действием среды. Повреждаемость материала в вершине трещины, характеризуемая изменением нагружающего усилия в образце, может не только приводить к падению вязкости разрушения, но и его росту, что было установлено нижеследующими исследованиями.

Результаты испытаний

Исследования проводились на основных конструкционных алюминиевых сплавах – 1163 (система Al-Cu-Mg) и В95 (система Al-Zn-Mg-Cu) – широко применяемых в авиастроении.

Образцы толщиной 15 мм изготавливались из плит сплавов 1163Т и В95пчТ2. Изначальное определение вязкости разрушения этих образов позволило нормировать исходную нагрузку на образцы, которая была установлена для каждого сплава равной 0,7; 0,8 и 0,9 от РQ. Раскрытие трещины фиксировалось болтом непосредственно на испытательной машине в условиях заданного уровня нагрузки. Заневоленные образцы были выставлены на длительные испытания в камеру соляного тумана (КСТ), Геленджикский центр климатических испытаний (ГЦКИ) и Московский центр климатических испытаний (МЦКИ). После длительной экспозиции в течение 6 и 12 месяцев определялась нагрузка, которая действовала на болт и условная вязкость разрушения, рассчитываемая по начальной длине трещины. Результаты испытаний образцов после экспозиции в различных коррозионных средах представлены в таблицах 1 и 2 и иллюстрируются на рис. 4 и 5.

Оценка растягивающей нагрузки на образцах сплава 1163Т показывает, что нагрузка за 12 месяцев экспозиции в МЦКИ практически не изменилась. При экспозиции в ГЦКИ, наблюдается незначительное (порядка 10%) снижение растягивающей нагрузки и катастрофическое до 89% её снижение зафиксировано при экспозиции в КСТ. Нагрузка на образцах сплава В95пчТ2 практически остаётся на исходном уровне после экспозиции в течение 12 месяцев как в МЦКИ, так и в ГЦКИ. Экспозиция в КСТ привела почти к 50% снижению исходной нагрузки в экспонируемых образцах.

Таблица 1

Растягивающая нагрузка на образцах сплава 1163Т и В95пчТ2 до и после экспозиций в различных коррозионных средах

| № п/п | Уровень нагружения от РQ | Номинальная нагрузка | МЦКИ |  | ГЦКИ |  | КСТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 мес. | 12 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
| Растягивающая нагрузка на образцах сплава 1163Т, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,9 | 7940 | 7400-7840 | 7730-7940 | 6980-7230 | 6700-6990 | 2090-5260 | 1870-3170 |
| 2 | 0,8 | 7060 | 6710-6810 | 6850-7100 | 6390-6460 | 5960-6240 | 2990-3510 | 2040-4290 |
| 3 | 0,7 | 6170 | 6030-6320 | 5890-6240 | 5570-5580 | 5350-5500 | 3750-4330 | 690-2030 |
| Растягивающая нагрузка на образцах сплава В95пчТ2, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,9 | 7500 | 7350-7400 | 7260-7580 | 7230-7270 | 7230-7270 | 5190-5240 | 3730-6040 |
| 5 | 0,8 | 6660 | 6520-6620 | 6590-6870 | 6490-6550 | 6330-6400 | 4080-6050 | 3400-3660 |
| 6 | 0,7 | 5830 | 5640-5780 | 5820-6000 | 5800-5800 | 5570-5730 | 4250-4680 | 3000-5330 |

Наряду с оценкой изменения растягивающей нагрузки, проведено определение вязкости разрушения образцов сплава 1163Т и В95пчТ2 после экспонирования в различных коррозионных условиях. Результаты испытаний представлены в таблице 2 и на рис. 5.

Если вязкость разрушения плит сплава 1163Т практически не изменяется при экспозиции в МЦКИ, то для экспозиции в ГЦКИ отмечается значительное (до 50%) падение вязкости разрушения. Максимальное снижение (до 63%) получено для образцов из плит сплава 1163Т при экспозиции в течение 12 месяцев в КСТ.

Таблица 2

Условная вязкость разрушения образцов сплава 1163Т и В95пчТ2 
до и после экспозиций

| № п/п | Уровень нагружения от РQ | Исходные | МЦКИ |  | ГЦКИ |  | КСТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 мес. | 12 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
| Условная вязкость разрушения KQУ образов из сплава 1163Т, МПа·м1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,9 | 33,5 - 37,5 | 36,9 | 40,2- 40,4 | 21,3 | 16,5- 32,6 | 29,5 | 12,2- 21,4 |
| 2 | 0,8 |  | 37,6 | 38,8- 39,7 | 34,4 | 29,4- 30,1 | 24,2- 26,5 | 13,1- 16,7 |
| 3 | 0,7 |  | 34,1 | 35,8- 37,7 | 34,5 | 26,4- 26,7 | 13,8- 24,7 | 13,7 |
| Условная вязкость разрушения KQУ образов из сплава В95пчТ2, МПа·м1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,9 | 29,5 - 32,2 | 32,6 | 32,3-32,5 | 31,7 | 31,1- 31,2 | 31,0- 37,0 | 28,6- 29,2 |
| 5 | 0,8 |  | 32,8 | 32,9-33,9 | 31,5 | 30,3- 32,2 | 38,4- 39,6 | 29,1- 39,1 |
| 6 | 0,7 |  | 31,8 | 31,8- 32,0 | - | 29,5- 31,4 | 37,5- 43,3 | 33,4- 35,5 |

Анализ результатов плит сплава 1163Т показывает, что вязкость разрушения не напрямую связана со снижением растягивающего усилия на болт, которое определяет повреждаемость в вершине трещины. Следует также заметить, что, в связи с ограниченным объёмом испытаний 
(1–3 образца на точку), полученные результаты отражают только тренд изменения параметров коррозионного разрушения. Значительный разброс результатов указывает на нестабильность механизма коррозионного поражения в вершине трещины у образцов из плит сплава 1163Т в условиях действия растягивающей нагрузки и коррозионной среды.

а)

б)

Рис. 5 – Действующая нагрузка на образцах из сплава 1163Т (а) и В95пчТ2 (б) после экспозиций в различных средах

а)

б)

Рис. 6 – Условная вязкость разрушения образцов сплава 1163Т (а) и В95пчТ2 (б) после экспозиций в различных коррозионных условиях

а)

б)

Рис. 7 – Профили поверхности разрушения в образце из плиты из сплава В95пчТ2 после экспозиции в КСТ в течение 6 месяцев: а) зона исходной усталостной трещины; б) зона коррозионного развития трещины

После экспозиции в течение 12 месяцев как в МЦКИ, так и в ГЦКИ условная вязкость разрушения образцов сплава В95пчТ2 не изменилась и находится в пределах разброса исходного уровня. Для экспозиции в КСТ образцов сплава В95пчТ2 получен парадоксальный результат, когда коррозионное воздействие приводит к росту вязкости разрушения. При этом, как следует из таблицы 1, отмечается снижение растягивающей нагрузки в образцах. Снижение растягивающей нагрузки указывает на протекание коррозионных процессов в устье трещины, которые, по-видимому, приводят к «разрыхлению» её вершины и как следствие «затуплению» трещины.

Подобное различие в динамике снижения растягивающего усилия при сохранении или даже росте вязкости разрушения, по-видимому, обусловлено существенным изменением рельефа фронта трещины. На 
рис. 7 представлен рельеф образца сплава В95пчТ2 в зоне окончания усталостной трещины и в начале её коррозионного роста. На рисунке 6-а представлена зона усталостной трещины в плоскости перпендикулярной направлению развития трещины. Наблюдается относительно ровный рельеф усталостной трещины.

На рисунке 6-б профиль коррозионной трещины кардинально меняется и существенно увеличивается огибающая. Изменение характера развития коррозионной трещины приводит к изменению поверхности разрушения, и, следовательно, к изменению объёма деформируемого металла и, как следствие, к изменению (в приводимом примере к увеличению) вязкости разрушения.

Выводы

Разработан новый тип образца, обеспечивающий возможность размещения в любых коррозионных условиях и мониторинг действующей на образец нагрузки.

Разработана методика исследования кинетики разрушения металлических материалов при длительном воздействии нагрузки и коррозионной среды.

Исследования плит основных конструкционных алюминиевых сплавов 1163Т и В95пчТ2 выявили различный характер разрушения сплавов этих систем в условиях длительного воздействия нагрузки и коррозионных сред.

Установлен парадоксальный факт повышения вязкости разрушения плит сплава В95пчТ2 при коррозионном поражении, что обусловлено изменением топографии поверхности разрушения усталостной и коррозионной зон трещины.

Литература

1. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. – Ижевск: ИКИ, 2012. – 872 с.

2. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. – М.: Наука, 1966. – 708 с.

3. Westergaard, H.M., “Bearing Pressures and Cracks”, Journal of Applied Mechanics, Vol. 6, pp. A49-53, 1939.

4. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т.1. – М.: Наука, 1973. – 
536 с.

5. Ерасов В.С., Нужный Г.А., Гриневич А.В., Терехин А.Л. Трещиностойкость авиационных материалов в процессе испытания на усталость //Труды ВИАМ. 2013. №10. ст. 06. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 20.07.2016г.)

6. Гриневич А.В., Нужный Г.А., Гулина И.В. Поиск критерия коррозионной повреждаемости //Авиационные материалы и технологии. 2014. №S4. С. 29-33

7. Каблов Е.Н., Старцев О.В. Фундаментальные и прикладные исследования коррозии и старения материалов в климатических условиях (обзор) //Авиационные материалы и технологии. 2015. №4. С. 38–52.

8. Гриневич А.В., Луценко А.Н., Каримова С.А. Расчетные характеристики металлических материалов с учетом влажности //Труды ВИАМ. 2014. №7. ст.10 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 20.07.2016 г.)

9. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3–33.

Работа выполнена в рамках реализации комплексной проблемы 18.2 «Развитие методов климатических испытаний и инструментальных методов исследования» («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года»)

Work was carried out in the network of realization of complex problem 18.2 «Development of methods of climatic tests and tool methods of research » («Strategic line of development of materials and technologies their treatment in time to 2030 year»)