УДК 620.197+621.791.13

Особенности  коррозионного  разрушения  многослойных металлических  материалов  с  внутренним  протектором

Розен А.Е. 1, д.т.н.; Грачёв В.А. 2, чл.-кор. РАН, д.т.н.; 
Румянцев А.А. 3, к.т.н.; Розен А.А. 4

Rozen Andrey; Grachev Vladimir; Rumyancev Andrey; Rozen Andrey

aerozen@bk.ru; vagrachev@rosatom.ru; rumyancev.spb@mail.ru; aarozen@bk.ru

1ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет"

2Государственная корпорация "РОСАТОМ"

3ЗАО "НПО "Энергоатоминвент"

4ООО "Ромет" Фонда "Сколково"

Аннотация:

Рассмотрены особенности коррозионного разрушения нового материала, устойчиво работающего в агрессивных средах - многослойного металлического материалов с внутренним протектором. Раскрываются причины его высокой коррозионной стойкости и делается прогноз по возможным областям применения.

Ключевые слова:

многослойный коррозионностойкий материал с внутренним протектором, защита от коррозии, принцип протекторной питтинг-защиты, коррозионные испытания, оценка ресурса работы.

Abstract:

The features of corrosion destruction of a new material, steadily working in hostile environments - multi-layer metallic material with an internal protector. The reasons of its high corrosion resistance and is forecast possible applications.

Keywords:

multilayered corrosion-resisting material with inner protector, corrosion protection, principle of tread pitting-protection, corrosion tests, work resource evaluation.

Реферат

Рассмотрены основные принципы "протекторной питтинг – защиты" в многослойных материалах с внутренним протектором. Представлены основные особенности коррозионного разрушения слоёв и принципы их выбора. Разработана методика коррозионных испытаний многослойных материалов с внутренним протектором. Установлена возможность повышения ресурса работы материала в агрессивных средах в сравнении с хромоникелевыми нержавеющими моно- и биметаллическими сталями и сплавами от 10 раз и выше. Показаны области возможного применения нового материала.

Актуальность (Urgency)

Широко применяемые в настоящее время коррозионностойкие моно- и биметаллические материалы не могут в полной мере осуществить повышение ресурса работы материала в агрессивных и высоко агрессивных средах, содержащих, в частности, ионы галогенов.

Создание новых коррозионностойких сталей и сплавов идёт в основном в направлении увеличения содержания легирующих элементов, в первую очередь никеля и хрома [1]. Однако этот путь практически исчерпан, т.к. увеличение их содержания приводит к повышению электрохимического потенциала сталей и сплавов и, как следствие, росту интенсивности протекания питтинговой коррозии. Пример сквозной перфорации такого коррозионного поражения приведён на рис. 1.

Рис. 1 – Коррозионное поражение питтингами (сквозное перфорирование) нержавеющей стали (12Х18Н9Т) при воздействии хлорного железа

В этой связи предлагается новый инновационный продукт, новый класс коррозионностойких материалов.

Результаты (Results)

Основой технического решения по повышению коррозионной стойкости является многослойный материал, содержащий компоненты с различным электрохимическим потенциалом, трансформирующих ход коррозионных процессов при переходе от одного слоя к другому (рис. 2). Он получил название многослойного металлического материала с внутренним протектором, а принцип коррозионной защиты – "протекторной питтинг - защиты". Данное техническое решение защищено авторами международными патентами в 11 странах [2–4]. Принципиально новым является расположение протектора, который находится внутри и заключен между слоями более стойкого в коррозионном отношении сплава.

направление действия агрессивной среды

1

2

3

4

Рис. 2 – Примеры четырёхслойного металлического материалов с внутренним протектором:

1 – слой с высоким электрохимическим потенциалом, обеспечивающим преимущественно питтинговую коррозию; 2 – слой с низким электрохимическим потенциалом («жертвенный слой» - внутренний протектор – выделен коричневым цветом); 3 – слой с высоким электрохимическим потенциалом; 4 – слой, по которому рассчитывают прочность всей металлоконструкции (несущий слой)

Состав многослойного материала выбирается таким образом, чтобы слой, непосредственно контактирующий с агрессивной средой, имел высокую коррозионную стойкость и характеризовался склонностью к пассивации. В процессе эксплуатации в нем возникают очаги питтинговой коррозии, которые распространяются на всю глубину первого слоя.

Второй слой имеет пониженный стационарный электрохимический потенциал по сравнению с первым. Во втором слое постепенно происходит анодное растворение, и он становится протектором для первого слоя. Это обеспечивает восстановление пассивности первого слоя. Стационарные электрохимические потенциалы первого и третьего слоёв должны совпадать. Таким образом, за счёт анодного растворения протектора первый и третий слои длительное время находятся в пассивном состоянии. Заданную конструкционную прочность обеспечивает четвёртый слой.

Установлено, что для многослойного композита материал первого (наружного) слоя, контактирующего с агрессивной средой, необходимо выбирать такой материал, который имеет высокую коррозионную стойкость, проявляя в основном питтинговую коррозию и при определённых условиях способен проявлять пассивность в данной среде. Материал первого слоя характеризует анодная кривая А1. и катодная К1 кривые (рис. 3). На анодной кривой присутствует область пассивности. При контакте данного слоя с агрессивной средой на нем устанавливается стационарный потенциал Е1.

Рис. 3 – Схематичное расположение поляризационных кривых металлов в многослойном материале: К1, К2 – катодные кривые наружного и внутреннего слоев; А1, А2 – анодные кривые с наружного и внутреннего слоев, соответственно

В результате действия среды в наружном слое возникают очаги поражения в виде питтинга, которые с течением времени увеличивают глубину и достигают второго слоя. Число питтингов на единице площади и скорость их роста могут сильно отличаться и зависят от ряда факторов. Помимо значений стационарного электрохимического потенциала и PH среды, оказывать влияние будут характер распределения ликвационных зон, примесей и неметаллических включений в металле первого слоя, состояние поверхности первого слоя, условий его контакта с агрессивной средой и др.

Соответственно, рост питтингов в первом слое протекает не равномерно. Как только первый из них достигает второго слоя с меньшим электрохимическим потенциалом, питтинги, расположенные в радиусе действия защитного слоя (R), пассивируются и прекращают свой рост. Величина R зависит от разности электрохимических потенциалов первого и второго слоёв, а также электропроводности раствора электролита, в роли которого выступает агрессивная среда.

Материал второго слоя выбирается таким образом, чтобы величина его стационарного электрохимического потенциала Е2 в условиях контакта с рабочей средой была ниже стационарного электрохимического потенциала металла первого слоя. Состояние материала второго слоя – протектора – характеризуют анодная А2 и катодная К2 кривые.

При достижении питтингом металла второго слоя устанавливается стационарный потенциал Е12, обусловленный контактной разностью потенциалов металла первого и второго слоев. При этом металл второго становится анодом, а металл первого слоя – катодом. Второй слой становится протектором, т. е. жертвенным электродом, и постепенно растворяется. Реакция анодного растворения может протекать до образования в протекторе полости значительных размеров – линзы. На материале первого слоя в зависимости от состава среды происходит выделение водорода, восстановление кислорода или другие электрохимические реакции.

Анод:

Fe → Fe+2 + 2e				      (1)

Катод:

2H+ + 2e → H2				     (2)

Fe+3 + e → Fe+2				     (3)

Состав третьего слоя аналогичен первому. Когда глубина полости в протекторе оказывается равной его толщине, третий слой также становится катодом, как и первый. Условием зарождения и развития питтинга в третьем слое является достижения размера линзы от продуктов коррозии во втором слое некоторого критического размера (dкрит). Он определяется условием действия протектора (второго слоя):

dкрит = 2 . R 						     (4)

Скорость коррозии второго слоя может увеличиться и может протекать вплоть до полного растворения протектора. В случае, если продуктами реакции являются нерастворимые вещества, они могут зашлаковывать отдельные питтинги и снижать скорость коррозионного разрушения трехслойного материала в целом. На рис. 4 показана схема развития коррозии в многослойном материале.

Рис. 4 – Схема развития коррозии в многослойном материале в среде, не содержащей окислители:

1 – наружный слой, контактирующий с рабочей средой; 
2 – внутренний протектор; 3 – третий слой; 4 – несущий слой; 
5 – линзы в протекторе из продуктов коррозии; 6 – питтинги, через которые агрессивная среда взаимодействует с внутренним протектором; 7 – питтинги, у которых произошла пассивация ввиду электрохимического воздействия внутреннего протектора; R – радиус действия внутреннего протектора

Многослойные материалы могут быть получены с применением различных технологий, в частности, пакетной прокаткой, дуговой и электрошлаковой наплавкой, сваркой взрывом, электрохимическими методами, аддитивными технологиями (послойным синтезом) [5].

Для изучения условий коррозионного разрушения и оценки ресурса работы многослойных металлических материалов с внутренним протектором была проведена серия сравнительных коррозионных испытаний.

Испытания проводили на трёхслойном материале 08Х18Н10Т+ 10+ 08Х18Н10Т, полученном сваркой взрывом. Толщина слоёв составляла 2+2+20 мм. Для испытаний использовали оригинальные, специально изготовленные, образцы двух видов. Образец первого типа из многослойного материала представлял собой параллелепипед размером 23×70×70 мм (рисунок 5а, в).

В середине образца находилась полость диаметром 40 мм и глубиной 17,8 мм ± 0,1 мм. В центре полости было выполнено глухое отверстие диаметром 5 мм. Это отверстие воспроизводило сквозную перфорацию наружного слоя, контактирующего с коррозионной средой, т.е. выполняло функцию искусственного питтинга. Выбранный диаметр исключал возможность зашлаковки искусственного питтинга во время развития коррозионных процессов. Глубина отверстия обеспечивала контакт второго слоя со средой с момента начала эксперимента и исключала влияние волнообразование на контактных поверхностях первого и второго слоёв в связи с применением технологии сварки взрывом для получения многослойного материала.

Полученные значения сравнивали с контрольными образцами второго типа, полученного из мономатериала стали 08Х18Н10Т. Он представлял собой параллелепипед аналогичных размеров с полостью по центру. Глухое отверстие в донной части полости отсутствовало 
(рис. 5б, г).

| 4 1 2 3 5 | 4 1 |
| --- | --- |
| а) | б) |
| в) | г) |

Рис. 5 – Образцы для испытаний: а – с искусственным питтингом; б – без искусственного питтинга; 1 – первый слой толщиной 2 мм; 2 – второй слой (протектор) толщиной 2 мм; 3 – третий слой толщиной 2 мм; 4 – полость диаметром 40 и глубиной 34 мм; 5 – искусственный питтинг диаметром 5 и глубиной 2,5 мм

Объем полости для испытуемого раствора в обоих типах образцов составлял 22,5 см3, площадь внутренней поверхности – 35,0 см2. Применение таких образцов позволило создать идентичные условия коррозионного разрушения для слоёв, защищённых и незащищённых протектором. Испытания проводили на пяти образцах каждого вида.

В качестве реактива использовали 10%-ный раствор трихлорида железа гексагидрата (FeCl3∙6H2O) [10]. Раствор является стандартным для ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии по 
ГОСТ 9.912-89 [6]. Он по оценкам [7] является одним из самых агрессивных для железоуглеродистых сталей и сплавов. Раствор содержит компоненты окислителя Fe+3 и активатора Cl-, что гарантирует питтингообразование и позволяет сократить продолжительность испытаний. Раствором заполняли полости до верхнего края. Первоначальная экспозиция продолжалась 5 ч, затем полости заполняли раствором многократно с выдержкой 24 ч ± 1 ч. Реактив каждый раз сливали, образцы промывали, удаляя из полостей продукты коррозии. Температура испытания составляла 22 ± 2°С. Для обнаружения сквозных питтингов осматривали донную часть образцов невооруженным глазом и с помощью лупы при трёхкратном увеличении. Фиксировали время появления сквозных питтингов в донной части полости.

Результаты испытаний свидетельствуют, что время образования сквозного питтинга на образцах первого вида, изготовленного из многослойного материала с внутренним протектором, более, чем в 7 раз превышают время образования сквозного питтинга на образцах второго типа, изготовленных из коррозионностойкой нержавеющей стали 08Х18Н10Т (табл. 1). И это при условии, что фактическая толщина защитного слоя у образцов первого типа в связи с изготовлением искусственного питтинга была на 35% раза ниже, чем у образцов второго типа.

Таблица 1

Результаты сравнительных коррозионных испытаний

| Тип образца | № п/п | Время образования сквозного питтинга, ч | Плотность распределения питтингов, ед./см2 | Особенности образования питтингов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый тип (многослойка) | 1 | 2664 | 4 | Преимущественно образуются в донной части на удалении 7±0,5 мм от искусственного питтинга, а также на боковых стенках (фото рис. 6 а) |
|  | 2 | 2712 | 6 |  |
|  | 3 | 2544 | 3 |  |
|  | 4 | 2688 | 7 |  |
|  | 5 | 2736 | 6 |  |
| Второй тип (монометалл) | 1 | 384 | 15 | Образуются равномерно на всей контактной поверхности (дно и боковые стенки) (фото рис. 6 б). |
|  | 2 | 432 | 17 |  |
|  | 3 | 408 | 13 |  |
|  | 4 | 384 | 19 |  |
|  | 5 | 432 | 17 |  |

Результаты прямых измерений на многослойных образцах без искусственных питтингов, подтвердили общее увеличение времени образования сквозного питтинга в сравнении с образцами из монометалла хромоникелевой нержавеющей стали более, чем в 10 раз. Это связано с изменением характера коррозионных процессов и перевода их от питтингового к контактной с образованием в протекторе линзы из продуктов коррозии (рис. 6).

Рис. 6 – Поперечный разрез образца многослойного материала с внутренним протектором после 1800 часов в 10%-ном растворе трихлорида железа гексагидрата

Обращает на себя внимание и характер распределения питтингов на контактирующих с раствором поверхностях. На образцах первого типа они преимущественно образуются в донной части на удалении 7±0,5 мм от искусственного питтинга, а также на боковых стенках (фото рис. 7 а). На образцах второго типа они образуются равномерно на всей контактной поверхности (дно и боковые стенки) (фото рис. 7 б).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 7 – Характер распределения питтингов на образцах первого (а) и второго (б) типов

Использование предложенной методики позволяет сделать оценку коррозионной стойкости нового класса многослойных коррозионностойких материалов, что является весьма важным для их внедрения. Многослойные коррозионностойкие материалы могут быть востребованы в атомной энергетике, металлургии, химической и нефтехимической промышленности, судостроении.

При необходимости повышения ресурса работы многослойного материала с внутренним протектором на неограниченный срок может быть предложена конструкция с двумя, тремя и большим числом внутренних протекторов (рис. 8).

Рис. 8 – Многослойные материалы с двумя (а) и тремя (б) слоями внутренних протекторов при одностороннем воздействии агрессивной среды:

1 – слои с высоким электрохимическим потенциалом; 
2 – внутренние протекторы; 3 – слой, по которому рассчитывают прочность всей металлоконструкции

Последовательность развития коррозионных процессов в каждом из слоёв будет аналогичен ранее указанным, соответственно увеличивая ресурс работы в 10, 100 и более раз. Таким образом, создан материал с регулируемым ресурсом работы.

Созданный материал по эксплуатационным показателям находится в одном сегменте с танталом и платиной, а в ценовом сегменте – на уровне традиционных хромоникелевых нержавеющих сталей. Освоена промышленная технология производства таких материалов. Он не имеет аналогов в России и за рубежом.

Разработана технология получения из них сварных соединений дуговыми способами сварки (автоматическая под флюсом, автоматическая и механизированная в среде защитных газов, ручная дуговая, ручная аргонодуговая) [7].

Заключение

Определены условия выбора состава слоев многослойного материала с внутренним протектором и принципы их работы в агрессивной среде.

Для изучения условий коррозионного разрушения и оценки ресурса работы многослойных металлических материалов с внутренним протектором была проведена серия сравнительных коррозионных испытаний, которые проводились в 10%-ном растворе трихлорида железа гексагидрата (FeCl3∙6H2O).

Результаты прямых измерений подтвердили возможность увеличения ресурса работы в сравнении с образцами из монометалла хромоникелевой нержавеющей стали более, чем в 10 раз.

Показана принципиальная возможность создания материала с регулируемым ресурсом работы. По своим эксплуатационным показателям он находится в одном сегменте с танталом и платиной, а в ценовом сегменте – на уровне традиционных хромоникелевых нержавеющих сталей.

Многослойные коррозионностойкие материалы с внутренним протектором могут быть востребованы в атомной энергетике, металлургии, химической и нефтехимической промышленности, судостроении.

Литература

1. Томашов, Н. Д. Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы / Н. Д. Томашов, Г. П. Чернова. – М. : Металлургия, 1986. – 359 с.

2. Евразийский патент № 016878 ЕАПВ. Многослойный материал повышенной коррозионной стойкости (варианты) и способы его получения, C23F 13/06 B 32B 7/02 / Розен А. Е., Лось И. С., 
Перелыгин Ю. П., Первухин Л. Б., Гордополов Ю. А., Кирий Г. В., Абрамов П. И., Усатый С. Г., Крюков Д. Б., Первухина О. Л., Денисов И. В., Розен А. А. – Выдан 30.06.2012; приоритет от 26.09.2008.

3. Патент Украины № 100188. Багатошаровий матерiал корозiйної стiйкостi (варiанти) i способи його отримання / Розен А. Е., Лось И. С., Перелыгин Ю. П., Первухин Л. Б., Гордополов Ю. А., Кирий Г. В., Абрамов П. И., Усатый С. Г., Крюков Д. Б., Первухина О. Л., Денисов И. В., Розен А. А. – Выдан 26.11.2012; приоритет от 26.09.2008.

4. Патент Кореи. Patent № 10-1300674 21.08.2013 Title of the invention: multilayer material with enhanced corrosion resistance (variants) and methods for preparing // Same date of application: 26.09.2008. Date of patent issue: 30.08.2012. Patent holder: Rozen Andrey Evgeniievich; Inventors: Rozen A.E., Los I.S., Pervukhin L.B., Perelygin Yu.P., Gordopolov Yu.A., Pervukhina O.L., Kiriy G.V., Abramov P.I., Usaty S.G., Kryukov D.B., Denisov I.V., Rozen A.A.

5. A.E. Rozen, I .I. Reformatskaya, E.V. Kuznetsov, I.S. Los, P.A. Abramov, I.V. Denisov,  A.V. Khorin, A.A. Rozen: Corrosion Resistance of Multilayer Exploclad Metal, In.: Explosive Production of New Material: Science, Technology, Business, and Innovations, Bechichi, TORUS PRESS Ltd., 2010, р . 63, I SBN978-5-94588-073-3.

6. ГОСТ 9.912-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии. Дата введения 01.01.1991.

7. Семенова, И. В. Коррозия и защита от коррозии / И. В. Семенова, А. В. Хорошилов, Г. М. Флорианович ; под ред. И. В. Семеновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Физматлит, 2006. – 376 с.

8. Yu.P. Perelygin, S.Yu. Kireyev, I.S. Los, A.E. Rozen: A New Corrosion-Resistant Multilayer Material. In.: Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2014, Vol. 50, No. 7, pp. 856 - 859. © Pleiades Publishing, Ltd., ISSN 2070 - 2051.