УДК 629.73-03-419

Оценка  влияния  эксплуатационных,  конструктивных 
и  технологических  факторов  на  прочностные  характеристики 
образцов  из  композиционных  материалов

Estimation  of  influence  operational,  structural  and  technological 
factors  on  the  strength  characteristics  of  the  samples  of  
composite materials

Иванов А.И. 1; Лапшина Т.В. 1; Рудзей Г.Ф. 2, д.т.н.; Калюта А.А. 2;
Фролова В.А. 2

Ivanov Alexander Ilyich, Lapshina Tatiana Vladimirovna

Dr of Tech. Sc Rudzey Galina Fedorovna, Kalyuta Alexander Andreevich, Frolova Vera Alexandrovna

sohaty2004@mail.ru; rudzeig@sibnia.ru; kalyuta47@mail.ru

1ОАО “Компания “Сухой” “ОКБ Сухого”

1P.JSC "Company" Sukhoi "," EBD Sukhoi"

2ФГУП “ СибНИА имени С.А. Чаплыгина”

2FSUE "Siberian Research Institute of Aviation them S.A. Chaplygin”

Аннотация:

Выполнено комплексное исследование влияния конструктивных и технологических факторов на механические характеристики гладких образцов, образцов с концентраторами напряжений. Изучено влияние вида матрицы, схемы укладки монослоёв, процессов старения на статическую прочность и усталостную долговечность конструктивных элементов.

Ключевые слова:

углепластики, статическая прочность, усталостная долговечность, процессы старения.

Annotation:

Achieved a comprehensive study of the impact of structural and technological factors on the mechanical properties of smooth samples, samples with stress concentrators. The influence of the type of matrix, laying schemes monolayers, the aging process on the static strength and fatigue life of components.

Keywords:

carbon plastics, static strength, fatigue life, the aging process.

Реферат

Выполнено комплексное исследование влияния конструктивных и технологических факторов на механические характеристики гладких образцов и образцов с концентраторами напряжений, изготовленных из углепластиков, применяемых в отечественном самолётостроении. Изучено влияние вида матрицы (клеевое и цианэфирное связующие), схемы укладки монослоёв, температурных воздействий, влагонасыщения, способа изготовления и нагружения отверстий на статическую прочность и усталостную долговечность образцов. Показано, что при одноосном статическом и циклическом растяжении механические характеристики коррелируют с процентом монослоёв, уложенных вдоль направления приложении силы. Для применения в конструкциях ЛА рекомендуются углепластики на основе клеевой матрицы, поскольку их механические характеристики остаются стабильными после протекания в материале процессов старения, связанных с воздействием повышенной температуры и влагонасыщения. Установлена зависимость между коэффициентами уравнений регрессии кривой усталости типа lg N = a + b lg σmax, которая позволяет проводить ускоренные усталостные испытания образцов данных ПКМ. Результаты работы имеют научное и прикладное значение и могут быть использованы при определении области применения ПКМ, при оценке ресурсных характеристики образцов авиационной техники.

Введение

Особенностью современного авиастроения является всё более широкое внедрение полимерных композиционных материалов (ПКМ) в элементах конструкций летательных аппаратов (ЛА). Поэтому актуальной задачей является оценка влияния различных технологических, конструктивных, эксплуатационных факторов на характеристики статической прочности и усталостной долговечности элементов конструкций из ПКМ, определяющих ресурс изделий. Целью данной работы является комплексное исследование влияния клеевой и цианэфирной матрицы, типа укладки монослоёв, различного вида концентраторов напряжений (в том числе ударных повреждений), процессов старения при воздействии повышенной температуры и влажности на механические характеристики углепластиков, применяемых в отечественном самолётостроении. Значимость процессов старения, вызывающих необратимые изменения прочностных характеристик, подчёркнута, например, в работах [1, 2]. Результаты исследований могут быть использованы при проектировании изделий и оценке ресурса их элементов конструкций.

Образцы и методы исследований

Исследованы механические характеристики образцов с клеевой и цианэфирной матрицами четырёх типов укладок монослоёв:

1) сбалансированная (0° – 40%; ±45° – 40%; 90° – 20%);

2) квазиизотропная (0° – 25%; ±45° – 50%; 90° – 25%);

3) сдвиговая (0° – 10%; ±45° – 80%; 90° – 10%);

4) продольно ориентированная (0° – 56%; ±45° – 32%; 90° – 12%).

Испытаны гладкие образцы (ГО) и 4 группы образцов с отверстием: с незаполненным отверстием (НО), с заполненным болтом отверстием (ЗО), с зенкованным незаполненным отверстием (ЗНО), с зенкованным заполненным болтом отверстием (ЗЗО). Кроме того, испытаны следующие типы образцов:

– образцы 4-4 двухсрезного соединения;

– образцы 8К2Б с укладкой «Cбалансированная» с центральной трещиной;

– образцы К3Б с укладкой «Cбалансированная» с ударным повреждением;

– образцы КС4 трёхслойных панелей с укладкой «Cбалансированная», выполненные из углепластика и сотового заполнителя.

Типы образцов показаны на рис. 1. Предварительно был проведён неразрушающий контроль образцов с помощью визуального и акустического эхо-импульсного метода контроля. Для нанесения ударных повреждений в образцах использован маятниковый копёр 2130 КМ-0.3, предназначенный для испытания материалов на ударную вязкость. Удар по образцу осуществлялся сферическим наконечником молота с радиусом сферы 12,5 мм. Среднее значение энергии ударов по образцам К3Б – 38,5 Дж.

Исследования выполнены при комнатной (20°С) и повышенной (150°С) температуре, для измерения и регулирования температуры использованы хромель-алюмелевые термопары и регулятор ТРМ-10.

Влагонасыщение образцов проводили в климатической камере тепла-холода-влажности NANO-80-B-CB при температуре 80 ±1°С и при относительной влажности 85±5 % по методике, предложенной ВИАМ. Периодичность взвешивания образцов производили с длительностью выдержки 3, 7 и далее 14 суток. Влагонасыщение прекращали при достижении 195 дней или при изменении массы образца по отношению к среднему изменению за три предшествующих измерения менее чем на 1%.

Рисунок 1 – Типы испытанных образцов

Испытания на растяжение осуществляли на машинах типа UTM-100kN, MTS-50, испытания на сжатие — на машине типа MTS-50 с приспособлением, исключающим потерю устойчивости образца. Частота циклического нагружения 5 Гц, минимальная нагрузка цикла составляла 0,5 % от величины максимальной нагрузки цикла. Статистическая обработка результатов эксперимента выполнена в соответствии с основными положениями, приведёнными в [3]. Поскольку долговечности подчиняются логарифмически нормальному закону распределения, числовые характеристики выборки рассчитаны для логарифмически нормального закона распределения. Кривые усталости построены по Nlg. – среднелогарифмическому значению долговечности.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Результаты статических испытаний части образцов приведены в таблице 1. Указаны, средние значения, полученные по результатам испытаний выборки из пяти штук.

Таблица 1

Результаты статических испытаний образцов

| Тип образца | σразрбрут, МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема укладки | Сбалансированная |  | Квазиизотропная |  | Сдвиговая |  | Продольно ориентированная |  |
| Связующее | Цианэфирное | Клеевое | Цианэфирное | Клеевое | Цианэфирное | Клеевое | Цианэфирное | Клеевое |
| ГО | 999 | 870 | 801 | 802 | 485 | 423 | 1135 | 956 |
| НО | 544 | 459 | 404 | 409 | 336 | 544 | — | — |
| ЗО | 590 | 432 | 416 | 412 | 360 | 590 | — | — |
| ЗНО | 525 | 442 | 403 | 391 | 323 | 525 | — | — |
| ЗЗО | 503 | 414 | 405 | 401 | 332 | 503 | 589 | 470 |
| 8К2Б | 356 | 319 | — | — | — | — | — | — |
| КС4-1 | -489 | -459 | — | — | — | — | — | — |
| К3Б | -220 | -196 | — | — | — | — | — | — |

С учётом данных работы [4] установлено следующее:

– при статическом растяжении наибольшей прочностью обладают гладкие образцы со схемой укладки «Продольно ориентированная», содержащей наибольшее количество слоёв (56,2%) с укладкой 0 градусов. Затем следуют образцы со схемами укладки «Сбалансированная», «Квазиизотропная». Наименьшей прочностью обладают образцы со сдвиговой схемой укладки, для которых всего 11,8% слоёв имеют ориентацию 0°;

– коэффициенты потери прочности образцов с отверстием по сравнению с гладкими образцами при Т = 20° С следующие:

| Укладка Образцы | Цианэфирная матрица |  | Клеевая матрица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободное отверстие | Заполненное отверстие | Свободное и заполненное отверстие |
| Сбалансированная | 1,83…1,9 | 1,98…2,0 | 1,6…1,7 |
| Квазиизотропная | 1,95…2,04 | 1,94…1,99 | 1,6…1,7 |
| Сдвиговая | 1,44…1,5 | 1,34…1,45 | 1,1…1,2 |
| Продольно ориентир. | — | 1,93 | 1,6 |

Они несколько меньше у образцов с клеевой матрицей. Сдвиговая схема укладки оказалась наименее чувствительна к рассмотренным концентраторам напряжений;

– при комнатной температуре прочность образцов с цианэфирной матрицей выше прочости аналогичных образцов с клеевой матрицей. При температуре 150°С при растяжении (испытаны образцы только схемы укладки «Сбалансированная») отмечено снижение прочности только у ПКМ с цианэфирной матрицей (≈ на 20 %), прочность образцов с клеевой матрицей оказалась выше ≈ на 10 %. Следовательно, при воздействии повышенной температуры более стабильные характеристики получены у образцов с клеевой матрицей, хотя при сжатии прочность образцов с цианэфирной матрицей типа КС4 и К3Б выше примерно в 1, 3 и 1,1 раза соответственно;

– зенковка отверстий не способствует повышению прочностных характеристик при растяжении образцов со свободными и заполненными болтами отверстиями.

Используя линейный регрессионный анализ, записаны уравнения регрессии зависимости σразр= f(% слоёв 0º) при статическом растяжении, позволяющие определять статическую прочность образцов при другом процентом содержании слоёв укладки 0°.

| Тип образца | Клеевая матрица | Цианэфирная |
| --- | --- | --- |
| ГО | σразр= 10,84×(% 0º) +407,61 | σразр = 14,0 ×(% 0º) +396,51 |
| НО | σразр = 6,2 ×(% 0º) + 249,33 | σразр = 6,93×(% 0º) +254,67 |
| ЗО | σразр= 3,3×(% 0º) +309,83 | σразр = 7,67×(% 0º) +263,67 |
| ЗНО | σразр= 0,5307×(% 0º) + 20,792 | σразр = 6,73 ×(% 0º) + 248,67 |
| ЗЗО | σразр= 3,2894×(% 0º) + 290,67 | σразр = 5,68×(% 0º) + 271,25 |

Результаты испытаний по влагонасыщению отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зависимость прироста массы образцов от длительности выдержки в климатической камере (t=80˚C, относительная влажность 85%)

В индексах буквой «л» обозначены образцы с цианэфирной матрицей, буквой «п» – с клеевой. Из рис. 2 видно, что стабильный уровень влагонасыщения для геометрически малых образцов достигается в течение ≈120 суток, для больших образцов — ≈180 суток. Влагонасыщение образцов с клевой матрицей не привело к снижению их прочностных характеристик, у образцов с цианэфирной матрицей отмечено снижение прочности в среднем ≈ в 2 раза. Прочность образцов с клеевой матрицей оказалась в среднем в 1,8 раза выше, чем с цианэфирной. При нагружении наблюдалось полное расслоение композита с цианэфирной матрицей.

Проведены усталостные испытания вышеназванных образцов. В работе [5] показано, что наилучшие усталостные свойства показали гладкие образцы со схемой укладки «Сбалансированная», наихудшие — со схемой укладки «Сдвиговая» («Продольно ориентированные» образцы не исследовали). Аналогичный вывод можно сделать и для других образцов. Так на рис. 3 построены графики N = f (σmax) для образцов с зенкованными заполненными болтами отверстиями, подтверждающие вышесказанное.

Рисунок 3 – Кривые усталости образцов типа ЗЗО с цианоэфирной (темные точки) и клеевой матрицей (светлые точки) при укладке: 1 – «сбалансированная», 2, 5 – «квазиизотропная», 3, 6 – «сдвиговая», 4 – «сбалансированная» после влагонасыщения.

При комнатной температуре сопротивление усталости образцов с ци-анэфирной матрицей выше, чем с клеевой. Однако после влагонасыщения отмечено резкое снижение их усталостных характеристик при сохранении усталостных свойств образцов с клеевой матрицей. Например, образцы с клеевой матрицей типа ЗЗО после влагонасыщения (схема укладки: «Сбалансированная») не разрушились на базах испытаний 105…106 циклов даже при уровнях циклического растяжения, сравнимых с разрушающей нагрузкой после циклической наработки при σmax=304….395 МПа  (или 0,72…0,95 σразр). После влагонасыщения и последующей циклической наработки их остаточная статическая прочность по сравнению с исходными образцами повысилась ≈ на 11%. Влагонасыщение образцов с цианэфирной матрицей привело к резкому снижению усталостных свойств образцов при снижении остаточной статической прочности ≈ в 1,3 раза.

При комнатной температуре при циклическом растяжении разрушение образцов болтового соединения с цианэфирной матрицей в отличие от клеевой (образцы типа 4-4) происходило не столько из-за среза болтов, сколько из-за смятия отверстий. За счёт этого сопротивление усталости образцов болтового соединения с цианэфирной матрицей ниже. Видимо, более «мягкая» цианэфирная матрица является причиной данного явления.

Зенковка отверстий при растяжении не способствует повышению сопротивления усталости образцов. Так на уровне нагружения 
σmax=220 МПа у образцов с клеевой матрицей усталостные свойства образцов с заполненным болтом отверстием с зенковкой (тип ЗЗО) в 1,7 раза хуже, чем образцов со свободным отверстием (тип НО).

Свойства образцов с другими концентраторами напряжений видны из таблицы 2. Из неё следует, что после влагонасыщения и у этой группы образцов с клеевой матрицей механические характеристики выше, чем с цианэфирной.

Таблица 2

Механические характеристики образцов

| Тип образца | Связующее | Т = 20°С |  | Т = 150°С |  | Влагонасыщение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σmax, МПа | N, цикл | σmax, МПа | N, цикл | σmax, МПа | N, цикл |  |
| 8К2Б (с имитаторами трещин) | Клеевое | 289 | 105* | 289 | 105* | 289 | 105* | Рразр вл=Рразр исх |
|  | Цианэфирное | 289 | 105* | 289 | 105* | 289 | 39 890 | Рразр вл<Рразр исх в 1,4 раза |
| К3Б (с имитаторами повреждений) | Клеевое | –166 | 105* | –101 –131 | 8974 1932 | –166 | 105* | Рразр 150 <Рразр исх на 11% Рразр вл ≈Рразр исх |
|  | Цианэфирное | –172 | 104 | – 127 | 104 | –166 | 105* | Рразр 150 <Рразр исх на 10,4% |
| КС4 (образцы трёхслойных панелей) | Клеевое | – 310 | 105 | — | — | -358 -331 -308 | 2815 40610 105* | Рразр вл клеевое>Рразр вл сбал в 3,4 раза |
|  | Цианэфирное | – 101 | 105 | — | — | -115 -106 -101 | 12570 30500 105* |  |

Примечание. В таблице приняты обозначения:

Рразр исх; Рразр вл; Рразр 150  – разрушающая нагрузка исходных образцов, после влагонасыщения, при Т = 150°С соответственно;

* – образец без разрушения выдержал указанную базу испытаний.

На основании полученных результатов сделана попытка установления общих закономерностей усталостного разрушения в образцах из ПКМ. Известно, что в двойных логарифмических координатах в диапазоне долговечности 104≤ N ≤ 5×106 циклов кривые усталости различного типа образцов из металлических авиационных конструкционных сплавов линейны. Между коэффициентами уравнений регрессии типа

lgN = a + blg σmax.                                            (1)

установлена зависимость [6, 7], определяемая при отнулевом нагружении уравнением b = 1,68 – 0,41a. Приняв допущение о линейности кривых усталости образцов из ПКМ, выполнен регрессионный анализ [3] функций lgN = f(lgσmax) для исследованных образцов (нагружение которых также практически отнулевое). В таблице 3 записаны уравнения регрессии, график зависимости b = f(a) построен на рис. 4.

Рисунок 4 – Взаимосвязь между коэффициентами уравнений регрессии образцов из углепластиков

Несмотря на то, что углепластики имели различные матрицы, схемы укладки моноволокон, испытаны разные типы образцов (гладкие и с отверстием) в исходном состоянии и после влагонасыщения, на рисунке 4 тоже можно допустить линейную зависимость между исследуемыми параметрами, выражаемую уравнением b = 2,96 - 0,41a.

Тогда уравнение (1) может быть преобразовано как:

lgN = a + (2,96- 0,41a) lg σmax ,                                    (2)

что позволяет проводить ускоренные испытания образцов данных ПКМ. Проведя испытания группы образцов на одном уровне напряжения и экспериментально получив среднее значение lgN, можно на основании (2) вычислить коэффициент уравнения регрессии a и рассчитать долговечность для другого уровня напряжения. Важно не ошибиться в диапазоне линейной интерпретации данных.

Таблица 3

Уравнения регрессии образцов

| Схема укладки | Диапазон σmax, МПа | Уравнение регрессии | Диапазон σmax, МПа | Уравнение регрессии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клеевое связующее |  | Цианэфирное связующее |  |
| Сбаланси-рованная | 625-713 | lgN=57,895-18,924lgσmax | 710-813 | lgN=15,624-3,866 lgσmax |
| Квази- изотропная | 488-548 | lgN=64,596-22,189lgσmax | 563-641 | lgN=43,614-14,274 lgσmax |
| Сдвиговая | 310-350 | lgN=73,698-27,704lgσmax | 340-388 | lgN=43,679-15,557 lgσmax |
| Сбаланси-рованная, с влагой | 657-762 | lgN=68,594-22,386lgσmax | 204-356 | lgN = 16,698-5,276 lgσmax |
| Сдвиговая, свободное отверстие | 223-255 | lgN=91,36-36,435lgσmax | 233-266 | lgN =44,35 -16,477 lgσmax |
| Сдвиговая, заполненное отверстие | 220-250 | lgN=93,90-37,71lgσmax | 235-268 | lgN=63,454-24,518 lgσmax |

Полученные результаты исследований могут быть использованы при определении области применения ПКМ, при оценке ресурсных характеристики образцов авиационной техники, изготовленных из вышеназванных углепластиков.

Выводы

Проведены статические и усталостные испытания с учётом процессов старения конструктивных образцов из углепластиков с различными схемами укладки монослоёв, видами связующего, типами концентраторов напряжений. Установлено следующее:

- При одноосном статическом и циклическом растяжении механические характеристики коррелируют с процентом монослоёв, уложенных вдоль направления приложении силы. Наивысшие характеристики получены для схемы укладки «Продольно ориентированная» (56,2%), затем следуют образцы с укладкой «Сбалансированная» (41,2%), «Квазиизотропная» (27,5%) и «Сдвиговая» (11,8%).

- При статическом растяжении записаны уравнения регрессии вида σразр= f(% слоёв 0º) позволяющие определять статическую прочность образцов при другом процентом содержании слоёв укладки 0°.

- К применению в конструкциях ЛА рекомендовано использование углепластиков с клеевой матрицей, поскольку их механические характеристики остаются стабильными в результате процессов старения, связанных с воздействием повышенной температуры и влагонасыщения.

- Установлена зависимость между коэффициентами уравнений регрессии кривой усталости типа lgN = a + blg σmax, которая позволяет проводить ускоренные усталостные испытания образцов исследованных ПКМ.

Литература

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. 1. Механизмы старения // Деформация и разрушение материалов. 2010. № 11. С. 19-26.

2. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. III. Значимые факторы старения // Деформация и разрушение материалов. 2011. № 1. С. 34–40.

3. Степнов М.Н., Шаврин А.В. Статистические методы обработки результатов механических испытаний // Справочник. М.: Машиностроение. 2005. 344 с.

4. Рудзей Г.Ф., Калюта А.А., Чаплыгин В.Н., Иванов А.И., 
Лапшина Т.В. Оценка влияния конструктивных и технологических факторов на механические характеристики образцов из ПКМ //Авиационная промышленность 2015. № 4. С. 32–35.

5. Рудзей Г.Ф., Калюта А.А., Фролова В.А., Иванов А.И., Яшков М.В. Исследование механических характеристик образцов из углепластиков с учётом процессов старения // Конструкции из композиционных материалов. 2016. № 1. С. 56–60.

6. Рудзей Г.Ф. Ускоренные усталостные испытания материалов и элементов конструкций ЛА //Авиационная промышленность, № 2, 2011, 
С.47 –50

7. Рудзей Г.Ф. О взаимосвязи параметров кривой усталости и возможности прогнозирования усталостной долговечности элементов конструкций //Деформация, разрушение материалов № 1, 2014, С.41–48