УДК 620.193.21

Моделирование  эффектов  климатического  старения  ЛКП 
с  учетом  сезонности  климатического  воздействия

The  modeling  of  organic  coating  degradation  with  respect  
to  seasonal  variations

Старцев В.О.1, к.ф.-м.н.; Хрулёв К.А.1

Startsev V.O.1, Khrulev K.A.1

vostartsev@viam.ru; khrulevka@gmail.com

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)  Геленджикский центр климатических испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимова

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM») G.V. Akimov Gelendzhik climatic testing center

Реферат:

Изучено изменение цветовых характеристик эпоксидной эмали 
ЭП-140 при натурном экспонировании в Геленджике в течение 12 месяцев. Предложены математические модели изменения цветовых характеристик, описывающие эффекты климатического старения. Выявлена сезонная неэквивалентность климатического старения. Приведены количественные оценки неэквивалентности климатического старения для различных уровней деградации лакокрасочного покрытия.

Ключевые слова:

лакокрасочное покрытие, климатическое старение, цветовая модель, цветовое расстояние, сезонность.

Abstract:

The changes in color of EP-140 epoxy coating subjected to natural weathering in Gelendzhik for 12 months were investigated. The mathematical models for changes in color during the natural exposure were proposed. The seasonal variations in coatings' degradation was revealed. Quantitative evaluation of seasonal variations of coating weathering was studied for different levels of coating degradation.

Keywords:

оrganic coating, weathering, color space, color difference, seasonal variations.

Введение

Для оценки состояния лакокрасочных покрытий (ЛКП), защищающих поверхности внешнего авиационной техники от коррозионного воздействия внешней среды самым надежным способом испытаний является экспонирование тестовых образцов в открытых климатических условиях [1]. Распространенным методом контроля состояния ЛКП является измерение цветовых показателей поверхности [2,3], изменяющихся в процессе климатических испытаний. Обычно изучаются зависимости изменения цветового расстояния от продолжительности испытаний [1-3]. Однако доказано [4–6], что агрессивность климата существенно различна для разных сезонов года. Поэтому в работе поставлена задача оценить неэквивалентность климатического воздействия в разные сезоны года по изменению цветовых показателей ЛКП.

Экспериментальная часть

Для испытаний использовались образцы из стали Ст3, изготовленной по ГОСТ 380. Изготавливались образцы в виде пластин размером 150×100×2 мм. На 27 образцов Ст3 нанесено защитное ЛКП оранжевого цвета, состоящее из одного слоя эпоксидной грунтовки ЭП-076 толщиной 25–30 мкм и двух слоев эпоксидной эмали ЭП-140, каждый слой толщиной 25–30 мкм. Грунт и эмали нанесены краскораспылителем при давлении 1,5 атмосферы. Отверждение грунта и эмалей осуществлено при комнатной температуре. Образцы предварительно обезжирены бензином (Нефрас). Торцы образцов окрашены грунтом ЭП-076.

Образцы испытывались в натурных климатических условиях согласно ГОСТ 9.906 и ГОСТ 9.909 в Геленджикском центре климатических испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимова (ГЦКИ ВИАМ) [1]. Ранее было показано [1,7–9], что доминирующим фактором воздействия на цветовые показатели ЛКП и разнообразных полимерных материалов является УФ-компонента солнечной радиации. Солнечную радиацию измеряли актинометрическим комплексом СКМП-2. С его помощью определяли интенсивность суммарной солнечной радиации и ее ультрафиолетовой компоненты в диапазоне 280–315 нм. Цветовые характеристики ЛКП измеряли спектрофотометром со сферической оптикой X-Rite SP-64. Характеристикой изменения цветовых показателей полимера выбрано цветовое расстояние ∆E в равноконтрастной системе цветового пространства Lab [3,7,8].

Три образца с покрытием оранжевого цвета (номера 1–3) были выставлены на открытом атмосферном стенде ГЦКИ ВИАМ 15 июня 2015 года. В начале каждого последующего месяца в период с июля 2015 г. по июль 2016 г. к уже выставленным образцам добавлялись 2 новых образца. С помощью такого набора образцов исследовалось влияние сезонности на изменение цветовых показателей ЛКП.

Результаты и обсуждение

Проведенные ранее исследования [3,7,9] показали, что изменение цветового расстояния при натурном экспонировании с достаточной достоверностью описывается уравнением:

| ∆E=∆Emax(1-e-tτ), | (1) |
| --- | --- |

где ∆Emax – коэффициент, характеризующий максимально возможное достигаемое значение цветового расстояния,  – коэффициент, зависящий от климатических условий района экспонирования (постоянная времени).

На рис. 1. приведен пример экспериментальных данных изменения цветовых характеристик для образцов 1–3 (начало экспонирования — июнь 2015 года) и модель по (1) после 12 месяцев испытаний. Аналогичные экспериментальные зависимости были получены для всех экспонируемых образцов, всего получено 12 зависимостей. Это позволило проанализировать различия в полученных данных, обусловленные сезонной неэквивалентностью.

Рис. 1 – Изменение цветовых характеристик образцов 1–3 при экспонировании в течение 
12 месяцев (начало экспонирования – июнь 2015 г.), 1 – экспериментальные данные, 
2 – модель (1)

На рис. 2. приведены кинетические модели (1) для образцов, поставленных на натурную экспозицию в различные месяцы, за период экспонирования от 1 до 12 месяцев.

Рис. 1 – Изменение цветовых характеристик образцов, выставленных на натурную экспозицию в различные месяцы: 1 – июнь, 2 – июль, 3 – август, 4 – сентябрь, 5 – октябрь, 6 – ноябрь, 7 – декабрь, 8 – январь, 9 – февраль, 10 – март, 11 – апрель, 12 – май

Параметры модели (1) для представленных на рис. 2 зависимостей приведены в таблице. Обращает на себя внимание различный характер кривых, являющийся ярким проявлением сезонной неэквивалентности, при этом коэффициент детерминированности, характеризующий сходимость модели, остается высоким (R2 =0,88–0,97).

Таблица

Параметры модели (1) для кривых на рис. 2

| Месяц начала экспонирования | ∆Emax за период измерений | τ, сутки | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Июнь | 4,5 | 81,0 | 0,88 |
| Июль | 5,1 | 74,0 | 0,84 |
| Август | 3,7 | 119,0 | 0,94 |
| Сентябрь | 2,8 | 78,0 | 0,92 |
| Октябрь | 2,5 | 68,0 | 0,89 |
| Ноябрь | 3,6 | 103,0 | 0,93 |
| Декабрь | 4,7 | 215,0 | 0,94 |
| Январь | 2,4 | 66,0 | 0,96 |
| Февраль | 3,8 | 170,0 | 0,95 |
| Март | 4,7 | 146,0 | 0,97 |
| Апрель | 2,2 | 55,0 | 0,97 |
| Май | 1,2 | 8,0 | 0,97 |

На рис. 3 представлены графики достижения некоторых выбранных значений изменения цветового расстояния в зависимости от месяца начала экспонирования, демонстрирующие влияние сезонности. Например, для достижения значения ∆E=2,0 при начале экспонирования в июне требуется 30 суток, а для достижения этого же значения при начале экспонирования в декабре — более 110 суток. С учетом сведений, полученных в [1, 3, 7–9], это связано с уменьшением интенсивности и дозы солнечной радиации в осенние, зимние и весенние месяцы года.

Рис. 3 – Зависимости достижения определенного уровня изменения цветового расстояния в зависимости от месяца начала экспонирования: 1 – июнь, 2 – июль, 3 – август, 4 – сентябрь, 5 – октябрь, 6 – ноябрь, 7 – декабрь, 8 – январь, 9 – февраль, 10 – март, 
11 – апрель, 12 – май.

После получения дополнительной информации об изменении цветового расстояния за год после месячного смещения начала экспонирования будет проанализировано влияние дозы солнечной радиации, среднемесячной температуры и относительной влажности воздуха для оценки влияния значимости климатических факторов на формирование неэквивалентности коррозионной активности морского климата ГЦКИ.

Выводы

- Изучено изменение цветового расстояния защитных ЛКП марки 
ЭП-140 при натурном экспонировании в ГЦКИ ВИАМ в течение 12 месяцев.

- Показано, что изменение цветового расстояния защитных ЛКП с высокой достоверностью описывается экспоненциальной моделью (1).

- Выявлена сезонная неэквивалентность климатического воздействия на цветовые характеристики ЛКП.

Литература

1.	Каблов Е.Н. и др. Центры для климатических испытаний авиационных ПКМ: article // Авиационная промышленность. 2009. № 4. 
С. 36–46.

2.	Pickett J.E. и др. Global weathering of aromatic engineering thermoplastics // Polym. Degrad. Stab. 2005. Vol. 90. P. 405–417.

3.	Старцев В.О., Фролов А.С. Влияние климатического воздействия на цветовые характеристики лакокрасочных покрытий // Лакокрасочные материалы и их применение. 2015. № 3. С. 16–18.

4.	Каблов Е.Н. и др. Коррозионная агрессивность приморской атмосферы. Ч. 1. Факторы влияния (обзор) // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 12. С. 6–18.

5.	Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М. Коррозионная агрессивность приморской атмосферы. Ч. 2. Новые подходы к оценке коррозивности приморских атмосфер // Коррозия: материалы, защита. 2016. № 1. С. 1–15.

6.	Каблов Е.Н., Старцев О.., Медведев И.М. Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии // Авиационные материалы и технологии. 2015. Т. 2, № 35. С. 76–87.

7.	Старцев В.О., Низина Т.А., Старцев О.В. Цветовой критерий климатического старения эпоксидного полимера // Пластические массы. 2015. № 7–8. С. 45–47.

8.	Старцев В.О., Низина Т.А. Прогнозирование климатического старения эпоксидных полимеров по изменению цветовых показателей // Труды ВИАМ электрон.-науч.-технич. журн. 2015. № 12. С. Ст. 10.

9.	Низина Т.А. и др. Исследование изменения цветовых характеристик модифицированных эпоксидных композитов, экспонированных в условиях морского климата. // В сборнике Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций. Материалы Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 70-летию заслуженного деятеля науки Российской Федерации, академика РААСН, доктора технических наук, профессора С. 2014. С. 107–114.