УДК 669.295.629.7

Демпфирующие и высокотемпературные фреттингостойкие покрытия для лопаток компрессора и других деталей ГТД

Горлов Д.С. 1; Мубояджян С.А. 1, д.т.н.

Gorlov80@yandex.ru; Lab2@list.ru; admin@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В докладе изложены результаты работ, проводимых во ФГУП «ВИАМ» за последнее время, по разработке демпфирующих, фреттингостойких покрытий для лопаток компрессора и вентилятора ГТД из титановых сплавов и сталей, наносимых с использованием ионно-плазменных методов ассистированного и плазмохимического осаждения и шликерного метода.

Показаны методы испытаний образцов (плоской формы) на демпфирующую способность при виброиспытаниях по первой изгибной форме. Показан метод испытания на фреттинг-износ при температурах 20С и 350С.

Приведены данные по комплексным исследованиям свойств демпфирующих и фреттингостойких покрытий, нанесенных различными способами.

Ключевые слова:

вакуумно-плазменная технология высоких энергий, шликерная технология, катафорез, демпфирующее покрытие, добротность, жаростойкость, эрозионная стойкость, металлографические исследования, ремонтопригодное антифреттинговое покрытие, фреттинг-износ.

Abstract:

The article presents the results of work carried out at VIAM for the last time, for the development of damping, ratingonline coatings for compressor blades and fan of GTD from Titanic alloys and steels, applied using ion-plasma methods assistiveware and plasma chemical deposition and slip method.

The methods of testing of samples (flat shape) on the damping capacity when the vibration in the first bending form. Shows the test method for fretting wear at temperatures of 20°C and 350°С. Method (finger on the plate) – is a test in which "the finger" rubs on the moving back-and-forth pattern "plate".

The data on complex investigations of the properties of damping and rettinghausen coatings applied in different ways.

Keywords:

vacuum-plasma technology of high-energy, slip technology, cateforis, the damping coating, the quality factor, heat resistance, erosion resistance, metallographic tests, remontoprigoden antifretting coating, fretting.

Реферат:

В ВИАМ разрабатываются демпфирующие покрытия с мягким демпфирующим слоем на основе систем Cu, Cu–Co, Al–Cu–Fe, Cu–Al–Cr–Fe. Показано (испытания во ФГУП «ЦИАМ», а также собственными испытаниями согласно СТО 1-595-2-506-2016), что демпфирующие покрытия со слоями на медной основе имеют высокий декремент колебаний, достигающий 13% при амплитуде напряжений 70 МПа. Применение данных систем покрытий за счет подобранной многослойной структуры позволят поглощать вибрацию и колебания деталей во время работы ГТД. По предварительным данным сравнительных виброиспытаний лучшей способностью гасить механические вибрации деформируемого тела путем рассеивания энергии деформации обладает экспериментальное демпфирующее покрытие состава Al–Cu–Fe–Gd, 
Al–Ni–Y.

Для защиты деталей от контактного износа и фреттинг-коррозии замков лопаток компрессора и турбины ФГУП «ВИАМ» разрабатывает ионно-плазменные покрытия на основе систем Ni–Cr–Mo–W, Ti+TiC, 
Cu–Al–Cr–Fe и СrС+Сr. Для замкового соединения лопаток вентилятора рассматривается шликерное покрытие на основе алюмохромофосфатного связующего (АХФС) с наполнителями на основе порошков из твердых соединений металлов. Испытания во ФГУП «ЦИАМ» антифреттингового покрытия ВПМСА на основе АХФС в паре со сплавом ВТ8М-1, показали  высокую стойкость покрытия к фреттинг-коррозии. Высокую фреттингостойкость показали комбинированные покрытия систем ВЖЛ2+Al++MoS2 для деталей из сталей и (Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 для деталей из титановых сплавов.

Введение

Предотвращение усталостных поломок лопаток турбомашин, связанных с повышенным уровнем вибраций, представляет важную задачу двигателестроения. Уменьшение уровня переменных вибронапряжений обеспечивает надежную работу двигателя и увеличение его ресурса, однако значительное снижение напряжений может быть несовместимо с требованиями к другим характеристиками двигателя или привести к значительному утяжелению конструкции, поэтому приходится поддерживать переменные напряжения на допустимом уровне. Для достижения указанной цели выполняются различные мероприятия, в частности, частотная отстройка от резонансов и увеличение конструкционного демпфирования в системе. Полностью отстроиться от резонансных режимов в диапазоне рабочих оборотов часто не представляется возможным, поэтому увеличение конструкционного демпфирования лопаток турбомашин представляет актуальную научно-техническую задачу [1].

В условиях, где использование демпфирующих элементов затруднительно или не представляется возможным, для снижения переменных напряжений можно использовать специальные демпфирующие покрытия. При этом возникает проблема работоспособности такого покрытия в условиях высоких рабочих температур [2]. Поэтому главной задачей является выбор оптимального сочетания прочностных/пластических свойств покрытия и его стойкости к воздействию высоких температур [3]. Возможно наносить данные покрытия используя вакуумно-плазменную технологию высоких энергий при помощи дугового распыления литых трубных катодов с заданным химическим составом, выплавляемых в вакуумных индукционных печах [4, 5, 6].

Также в настоящее время существует проблема защиты лопаток вентилятора и компрессора ГТД из титановых сплавов и сталей от фреттинг износа и коррозии при температурах до 550°С. В замках вентиляторных лопаток большинства западных ГТД используется технология плазменного (газотермического) напыления покрытий состава CuNiIn (58,5Cu-36,5Ni-5In), предложенная около 20 лет тому назад фирмой General Eleсtric, США. Основной материала порошка для этого покрытия является сплав из меди и никеля, который известен как высокоэффективный подшипниковый материал, обладающий достаточно низким коэффициентом трения и высокой несущей способностью. Однако это покрытие фактически не обеспечивает требования по контактным нагрузкам, предъявляемые к замковым соединениям лопаток компрессора и вентилятора перспективных ГТД и имеет недостаточную твердость и уровень допустимых рабочих температур [7, 8].

Одним из проблемных вопросов авиационного двигателестроения является фреттинг-износ в малоподвижных нагруженных соединениях деталей ГТД (поворотные лопатки компрессора, узлы крепления трубопроводов, болтовые соединения и др.).

При эксплуатации двигателей семейств ПС-90А, ПС-90ГП/ЭУ и Д30ЭУ имеют место поломки трубопровода и ниппеля в соединениях по наружному конусу ниппелевых креплений. Поломки ниппелей встречаются чаще и трещины имеют статический или усталостный характер. Поломки труб связаны с трещинами усталостного характера. Трещины развиваются от очагов фреттинг-коррозии, которые наблюдаются на обеих контактирующих деталях (т.е. на ниппеле и на трубе) или на одной из них. На ниппеле очаги фреттинг-коррозии расположены на конусной части и вблизи торца хвостовика, на трубе только вблизи торца хвостовика ниппеля. Явления фреттинга имеют место на осях поворотных лопаток направляющих аппаратов компрессора (обычно из титанового сплава ВТ8М-1), малоподвижных и напряженных болтовых соединениях (обычно из стали ЭП866Ш), узлах крепления трубопроводов (обычно из стали 12Х18Н10Т) и др. Для защиты от фреттинга используют обычно твердосмазочное покрытие ЦВСП-3С и покрытие ВАП-2, разработанное во ФГУП «ВИАМ», с рабочей температурой до 250°С.

Данный доклад посвящен исследованиям свойств новых разрабатываемых демпфирующих и высокотемпературных фреттингостойких покрытий для лопаток компрессора и других деталей ГТД.

Методы и подходы

Измерение шероховатости поверхности проводилось согласно 
ГОСТ 2789-73, ГОСТ 19300-86 на длине 15 мм (чувствительность) с помощью профилометра-профилографа Hommel Tester T500. В качестве параметра для оценки шероховатости использовался – Rа.

Нанесение демпфирующих покрытий осуществлялось на ионно-плазменной установке МАП-3 с автоматизированной системой управления технологическим процессом.

Испытания на демпфирующую способность проводили на вибростенде ETS Solution MPA 403 - M124M при температуре 20 и 400°С согласно СТО 1-595-2-506-2016.

Испытания на жаростойкость образцов из титанового сплава ВТ6 с демпфирующими покрытиями и без него при температуре 400°С на базе 100 ч, в атмосферной муфельной печи LE 14/11 фирмы «Nаbertherm» согласно ГОСТ 6130-71.

Испытания на относительную эрозионную стойкость при температуре 20°С проведены согласно ММ 1.595-2-352-2008.

Исследование микроструктуры образцов титанового сплава ВТ6 с демпфирующими покрытиями в исходном состоянии и после проведения испытаний на жаростойкость проводили на металлографическом оптическом микроскопе Olimpus GX 51 с цифровой системой обработки изображения при увеличении Х 1000 согласно ГОСТ 10243-75.

Оценку коррозионной стойкости образцов с покрытием и без покрытия осуществляли методом ускоренных циклических коррозионных испытаний (УЦКИ) при рабочих температурах 450°С (для титанового сплава ВТ8М-1) и 550°С (для стали ЭП866Ш).

Стойкость образцов из ЭП866Ш и ВТ8М-1 с покрытием и без покрытия к воздействию условий камеры солевого тумана (КСТ35) определяли по СТП 1-595-7-358-2001 в течение 3 месяцев.

Стойкость к контактному износу в условиях фреттинг-коррозии проверяли по методике ФГУП «ЦИАМ» на специальном электродинамическом вибростенде типа ВЭДС-400 при температуре 20°С, позволяющем нагружать контактирующую пару и задавать перемещение с малой амплитудой и с определенной частотой.

Испытания на фреттинг-износ образцов титанового сплава ВТ8М-1 и стали ЭП866Ш с антифреттинговыми покрытиями экспериментальных составов и без них проводились на универсальном трибометре UMT-3M с использованием привода R33HE350 для возвратно-поступательного движения при температурах 20С и 350С согласно СТО 1-595-2-507-2016.

Результаты по разработке демпфирующих покрытий

Для решения поставленной задачи были изготовлены стандартные катоды новых экспериментальных составов: - Al–Cu–Fe (Состав №1); - Al–Cu–Fe–Gd (Состав №2);- Al–Cu–Fe–-Y (Состав №3).

Выбраны технологические режимы нанесения экспериментальных демпфирующих покрытий на образцы титанового сплава ВТ6, при которых температура на образцах не превышала 400°С.

Перед нанесением покрытий важную роль играет стадия подготовки поверхности образцов. Были исследованы варианты подготовки поверхности образцов титанового сплава ВТ6 перед нанесением демпфирующих покрытий.

В качестве подготовки поверхности перед нанесением экспериментальных демпфирующих ионно-плазменных покрытий выбрана пескоструйная обработка электрокорундом с размерами зерна 120150 мкм при давлении 3 атм. до образования однотонной матовой поверхности.

Испытания на демпфирующую способность, нанесенных из сплавов Al–Cu–Fe и Al–Cu–Fe с добавлением иттрия и гадолиния на образцах титанового сплава ВТ6, проводили на вибростенде ETS Solution MPA 403 - M124M при температуре 20 и 400°С согласно СТО 1-595-2-506-2016.

Проведение испытаний на определение амплитудно-зависимых характеристик демпфирования включало следующие действия:

Для проведения резонансных испытаний образец был смонтирован в испытательную оснастку и установлен на подвижной стол вибростенда (рис. 1). Для регистрации сигнала использовался оптический датчик.

Рис. 1 – Внешний вид вибростенда ETS Solution MPA 403 - M124M 
с закрепленным образцом в оснастке

По результатам резонансных испытаний получена предварительная амплитудно-частотная характеристика образца (АЧХ), после чего подводимая к стенду энергия была скорректирована так, чтобы получить потребную для испытаний амплитуду контролируемых переменных напряжений =30 МПа. Далее резонансными испытаниями получены АЧХ образца для амплитуд контролируемых переменных напряжений
=50 МПа и =70 МПа.

Произведен расчет по амплитудно-частотным характеристикам коэффициентов рассеяния энергии в образцах титанового сплава ВТ6 с покрытиями и без покрытий по резонансным кривым образцов для заданной формы колебаний, полученным в ходе испытаний на виброусталость.

Для расчета декремента затухания колебаний коэффициент рассеяния энергии в образцах титанового сплава ВТ6 с покрытиями и без покрытий умножался на 0,5.

Установлено, что  высокой  демпфирующей способностью обладает покрытие из сплава A–Cu–Fe–Gd по сравнению с другими вариантами ионно-плазменных покрытий.

Следует отметить, что эффективность работы ионно-плазменных покрытий возможно определять по добротности без вычисления декрементов затухания колебаний по экспериментальным АЧХ.

Данные по эффективности работы ионно-плазменных покрытий на образцах из титанового сплава ВТ6 с покрытиями и без них при 20°С, для трех уровней напряжений при одинаковых амплитудах вибростола представлены на рис. 2.

Рис. 2 – Зависимость амплитуды свободного конца образцов из титанового сплава ВТ6 
в зависимости от напряжения в опасном сечении

Установлено, что максимальное снижение амплитуды свободного конца образцов титанового сплава ВТ6 наблюдается с демпфирующим покрытием системы A–Cu–Fe–Gd и составляет в среднем 34% для 30, 50 и 70 МПа в опасном сечении относительно сплава ВТ6 без покрытия.

Проведение испытаний на жаростойкость демпфирующих покрытий на образцах из титанового сплава ВТ6

С целью комплексного исследования свойств экспериментальных вариантов демпфирующих покрытий проведены испытания на жаростойкость после поверхностной обработки в виде виброгалтовки для выглаживания поверхности нанесенного покрытия до шероховатости 
Ra≤1,5 мкм.

Испытания на жаростойкость образцов из титанового сплава ВТ6 с демпфирующими покрытиями и без него проводились при температуре 400°С.

Установлено, что жаростойкость композиции сплав-покрытие системы Al–Cu–Fe–Gd находится на уровне титанового сплава ВТ6 без покрытия (ВТ6-0,2 г/м2, ВТ6+Al-Cu-Fe-Gd – (-0,1 г/м2)). Жаростойкость образцов после поверхностной обработки оказалась чуть выше, чем без обработки, что вероятно связано с уменьшением дефектов на поверхности образцов.

Проведение испытаний на относительную эрозионную стойкость демпфирующих покрытий на образцах из титанового сплава ВТ6

При эксплуатации газотурбинных двигателей при взлете и посадке лопатки компрессора испытывают воздействие абразивного потока. С целью исследования стойкости разрабатываемого демпфирующего покрытия к абразивному износу были проведены испытания согласно ММ 1.595-2-352-2008 на лабораторной установке для испытания композиции образцов на относительную эрозионную стойкость при температуре 20°С. Данные испытаний приведены в табл. 1.

Оценка эрозионной стойкости проводилась визуальным осмотром образцов после каждого цикла испытаний. На первой стадии испытаний образцы обдувались абразивом при угле атаки 70 градусов. Если образец прошел все три цикла испытаний в этих условиях, то только после этого он допускался до следующих циклов обдувки при 20 градусах на обратной стороне образца.

Таблица 1

Относительный эрозионный износ титанового сплава ВТ6 с демпфирующими покрытиями и без них, нанесенных по разным технологическим режимам

| № п./п. | Покрытие | Время осаждения, мин | Толщина покрытия, мкм | Относительный эрозионный износ/ эрозионная стойкость, раз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 70 градусов | 20 градусов |
| 1. | Без покрытия | – | – | 1 | 1 |
| 2. | Al–Cu–Fe (Состав 3) | 270 | 51,2 | 1,57/0,6 Прошел 3 цикла | 2,9/0,3 Прошел 3 цикла |
| 3. | Al–Cu–Fe–Gd (Состав №1) | 60 | 15 | 2,22/0,5 Сдув на 2 цикле | 2,89/0,3 Сдув на 3 цикле |
| 4. | Al–Cu–Fe–Gd (Состав №1) | 270 | 80 | 8,8/0,1 Сдув на 2 цикле | 3,61/0,3 Сдув на 2 цикле |
| 5. | Al–Cu–Fe–Y (Состав №2) | 60 | 20 | 2,11/0,5 Сдув на 2 цикле | 2,3/0,4 Сдув на 3 цикле |
| 6. | Al–Cu–Fe–Y (Состав №2) | 270 | 70 | 2,42/0,4 Сдув на 3 цикле | 0,23/4,3 Прошел 3 цикла |

Установлено, что покрытие системы Al–Cu–Fe–Gd имеет самую высокую эрозионную стойкость как в исходном состоянии при толщине до 80 мкм относительно других вариантов демпфирующих покрытий. В основной своей массе сдув покрытий наблюдался на втором цикле испытаний при угле атаки абразивного потока 70 градусов.

Исследования свойств демпфирующего покрытия системы Al–Ni–Y

Были продолжены работы по поиску оптимального состава демпфирующего покрытия. В качестве альтернативы системе покрытия 
Al–Cu–Fe, легированной редкими землями (Gd, Y) была предложена система покрытия Al–Ni–Y.

Одной из основных стадий нанесения покрытий является стадия подготовки поверхности образцов или деталей до нанесения.

Проведено исследование шероховатости поверхности образца для демпфирования и лопатки компрессора из титанового сплава ВТ6 с помощью профилометра-профилографа Hommel Tester T500.

Длина исследуемой зоны образца – 5 мм (чувствительность). Для оценки шероховатости поверхности использовался параметр – Ra.

Измерения проводились на образце-свидетеле для демпфирования (пластина):

– в исходном состоянии после виброгалтовки в круговом вибраторе типа ROSLER R220EC в течение 6 ч с амплитудой 5 мм, при расходе компаунда 
20 л/ч и расходе воды 40 л/ч перед нанесением покрытия;

– после нанесения демпфирующего покрытия;

– после виброгалтовки в круговом вибраторе типа ROSLER R220EC в течение 6 ч с амплитудой 5 мм, при расходе компаунда 20 л/ч и расходе воды 40 л/ч, нанесенного демпфирующего покрытия.

Результаты измерений приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты измерения шероховатости образцов-свидетелей.

| № п.п. | Состояние поверхности | Среднее значение Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| 1. | После виброгалтовки перед нанесением демпфирующего покрытия | 0,5 |
| 2. | После нанесения демпфирующего покрытия Al-Ni-Y (~60 мкм) | 2,4 |
| 3. | После виброгалтовки нанесенного демпфирующего покрытия | 1,3 |

Установлено, что величина микронеровностей поверхности образца-свидетеля после виброгалтовки в течение 6 часов перед нанесением демпфирующего покрытия составляет в среднем (Ra) 0,5 мкм для образца-свидетеля. Величина микронеровностей поверхности нанесенного демпфирующего покрытия, толщиной 60 мкм составляет в среднем (Ra) 
2,4 мкм для образца-свидетеля. Последующая поверхностная обработка в круговом вибраторе в течение 1 ч, приводит к снижению параметра шероховатости демпфирующего покрытия Al-Ni-Y: на образце-свидетеле с Ra (2,4) до (1,3) мкм.

Проведение испытаний на демпфирующую способность покрытия на образцах-свидетелях и лопатках из титанового сплава ВТ6 и без них на вибростенде ETS Solution MPA 403 - M124M

Проведены испытания на демпфирующую способность образцов и лопаток из титанового сплава ВТ6 на вибростенде ETS Solution MPA 403 - M124M при температуре 20°С и 400°С с ионно-плазменным покрытием, толщиной – 60 мкм и без него.

В процессе испытаний на демпфирующую способность наибольшие  деформации покрытия и основы возникают при напряжении в опасном сечении образца-свидетеля и лопатки компрессора 70 МПа. Ниже приведены таблицы с результатами испытаний при 70 МПа.

Данные по амплитудно-частотным характеристикам резонансов образцов-свидетелей из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием и без при 20°С при напряжении в опасном сечении 70 МПа представлены в табл. 3.

Таблица 3

Данные по амплитудно-частотным характеристикам резонансов образцов-свидетелей из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием и без при 20°С при напряжении в опасном сечении 70 МПа

| № образца | До нанесения покрытия |  | С покрытием |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота резонанса, Гц | Амплитуда свободного конца образца, мм | Частота резонанса, Гц | Амплитуда свободного конца образца), мм | Эффективность, % |
| 1. | 182,9 | 4,36 | 197 | 3,29 | 24 |
| 2. | 177,5 | 4,34 | 200,7 | 3,38 | 22 |
| 3. | 182 | 4,34 | 198,1 | 3,1 | 28,5 |
| 4. | 179,1 | 4,3 | 193,4 | 2,89 | 32,8 |
| 5. | 181 | 4,32 | 199 | 3,05 | 29 |

Данные по амплитудно-частотным характеристикам резонансов образцов-свидетелей из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием и без при 400°С при напряжении в опасном сечении 70 МПа представлены в таблице 4.

Таблица 4

Данные по амплитудно-частотным характеристикам резонансов образцов-свидетелей из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием и без при 400°С при напряжении в опасном сечении 70 МПа

| № образца | Покрытие | Частота резонанса, Гц | Амплитуда свободного конца образца), мм | эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Без покрытия | 167,4 | 3,42 | – |
| 2. | С покрытием | 187,2 | 1,7 | 50,3 |
| 3. |  | 189,6 | 1,79 | 47,6 |
| 4. |  | 187,1 | 1,83 | 46,5 |
| 5. |  | 189 | 1,88 | 45 |
| 6. |  | 185,3 | 1,87 | 45,3 |

Установлено, что демпфирующая способность образцов-свидетелей из титанового сплава ВТ6 с покрытием системы Al–Ni–Y повышается в среднем на 43% при напряжениях в опасном сечении 50 и 70 МПа по сравнению с образцами-свидетелями без покрытия.

Проведение испытаний на жаростойкость образцов из титанового сплава ВТ6 с демпфирующими покрытиями при температуре 400°С на базе 500 ч

Испытания на жаростойкость образцов из титанового сплава ВТ6 с демпфирующими покрытиями и без него проводились при температуре 400°С на базе 500 ч, в атмосферной муфельной печи LE 14/11 фирмы «Nabertherm».

Результаты испытаний на жаростойкость при температуре 400 оС на базе 500 ч приведены в табл. 5.

Таблица 5

Результаты удельного изменения массы образцов (г/м2) из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием и без него при температуре 400°С на базе 500 ч

| № п/п | Покрытие | Количество часов / значения удельного изменения массы образцов г/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 1. | Без покрытия | 0,000 | 0,343 | 0,137 | 0,069 | 0,137 | 0,274 | 0,343 | 0,343 |
| 2. | Al-Ni-Y | 0,069 | 0,206 | 0,069 | 0,137 | 0,069 | 0,137 | 0,206 | 0,206 |

Установлено, что образцы-свидетели из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием по удельному изменению массы имеют высокую жаростойкость (0,206 г/м2) и (0,343 г/м2) – без покрытия, обеспечивая защиту основы от окисления при температуре 400°С на базе 500 ч.

Проведение испытания на относительную эрозионную стойкость образцов из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием и без него

Испытания проводились согласно ММ 1.595-2-352-2008 на испытательном стенде лаборатории № 2.

Данные испытаний приведены в табл. 6.

Таблица 6

Относительный эрозионный износ титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием и без него

| № п.п. | Покрытие | Относительный эрозионный износ / эрозионная стойкость, раз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 градусов | 20 градусов |
| 1. | Без покрытия | 1 | 1 |
| 2. | Al-Ni-Y | 0,05/20 Прошел 3 цикла | 0,12/8,3 Прошел 3 цикла |

Установлено, что демпфирующее покрытие Al–Ni–Y повышает эрозионную стойкость образца-свидетеля ВТ6 относительно образца-свидетеля без покрытия в 20 раз при 70 градусах атаки абразивного потока и 8,3 раза – при 20 градусах.

Металлографическое исследование демпфирующего покрытия в исходном состоянии и после испытаний на демпфирующую способность и жаростойкость

Проведены металлографические исследования демпфирующего покрытия из сплава системы Al–Ni–Y на образцах титанового сплава ВТ6 после нанесения в исходном состоянии и после проведения испытаний на жаростойкость и демпфирующую способность.

Микроструктуры образцов из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием после нанесения в исходном состоянии и после проведения испытаний на жаростойкость и демпфирующую способность представлены на рис. 3.

| в исходном состоянии ×500 | после испытаний на демпфирующую способность ×500 |
| --- | --- |
| после испытаний на жаростойкость при температуре 400°С – 100 ч ×500 |  |

Рис. 3 – Микроструктуры образцов из титанового сплава ВТ6 с демпфирующим покрытием из сплава системы Al-Ni-Y после нанесения в исходном состоянии и после проведения испытаний на демпфирующую способность

Установлено, что толщина демпфирующего покрытия системы 
Al–Ni–Y составила в среднем 55±6 мкм. На микроструктуре образца-свидетеля с демпфирующим покрытием из сплава системы Al–Ni–Y после испытаний на демпфирующую способность и жаростойкость при температуре 400°С на базе 100 ч наличия диффузионной зоны не обнаружено, как и на микроструктуре в исходном состоянии. Покрытие представляет собой дисперсно-упрочненный слой. Изменения структуры основы (титанового сплава ВТ6) не обнаружено, что является доказательством правильно подобранных режимов осаждения.

Результаты по разработке антифреттинговых покрытий

Для исследования влияния покрытия ВАФП-2 (основа алюмохромофосфатное связующее (АХФС) с наполнителем из дисилицида молибдена с последующей пропиткой силикофосфатом) на коррозионную стойкость стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 были проведены испытания методом ускоренных циклических коррозионных испытаний (УЦКИ) и КСТ35. Оценку коррозионной стойкости образцов проводили гравиметрическим анализом и визуальным осмотром.

При визуальном осмотре поверхности исследуемых образцов стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 с покрытием после УЦКИ коррозионных повреждений не обнаружено, а на образцах стали ЭП866Ш без покрытия наблюдалась интенсивная коррозия с образованием на поверхности слоя рыхлых и сыпучих продуктов коррозии.

Результаты гравиметрического анализа указанных образцов с покрытием и без покрытия после проведения УЦКИ представлены в табл. 7.

Таблица 7

Среднее значение удельного изменения массы образцов из титанового сплава ВТ8М-1 и стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием и без покрытия после УЦКИ

| №№ п/п |  | Состав | Температура испытания, оС | Удельное изменение массы образцов с продуктами коррозии, г/м2 | Удельное изменение массы образцов после удаления продуктов коррозии, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ВТ8М-1 без покрытия | 450 | 3,12 | -1,01 |
| 2 |  | ВТ8М-1 с покрытием | 450 | 0,92 | -0,23 |
| 3 | ЭП866Ш без покрытия |  | 550 | 6,73 | -17,45 |
| 4 | ЭП866Ш с покрытием |  | 550 | 0,52 | -2,22 |

Проведенные ускоренные циклические коррозионные испытания образцов с покрытием показали высокую коррозионную стойкость композиции образец-покрытие. Испытания показали, что покрытие 
ВАФП-2 повышает стойкость к солевой коррозии стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1.

Испытания в КСТ35 образцов стали ЭП866Ш без покрытия в исходном состоянии выявили на их поверхности отдельные коррозионные очаги (питтинги диаметром от 0,05 до 0,2 мм) и глубокие язвенные повреждения (до 0,5 мм). На образцах стали ЭП866Ш с покрытием следов коррозии не обнаружено. Значения удельной потери массы образцов стали ЭП866Ш без покрытия составили 38,958 г/м2, а с покрытием 5,647 г/м2.

Внешний вид образцов стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 без покрытия и с покрытием после испытаний в камере солевого тумана в течение 3 месяцев показан на рис. 4.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 4 - Внешний вид образцов стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 без покрытия и с покрытием после коррозионных испытаний в камере солевого тумана (а) ЭП866Ш без покрытия, б) ЭП866 с покрытием, в) ВТ8М-1 без покрытия, г) ВТ8М-1 
с покрытием

Испытания в КСТ35 образцов с покрытием ВАФП-2 показали высокую коррозионную стойкость композиции образец-покрытие.

Жаростойкость образцов оценивали гравиметрическим методом и металлографическим анализом по результатам испытаний в спокойной атмосфере печи на воздухе при температуре 550°С (для ЭП866Ш) и 450°С (для ВТ8М-1) на базе 600 ч.

Результаты гравиметрического анализа образцов стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 без покрытия и с покрытием после испытаний на жаростойкость при рабочих температурах на базе 600 ч представлены в табл. 8.

Таблица 8

Результаты гравиметрического анализа образцов стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 без покрытия и с покрытием после испытаний на жаростойкость при рабочих температурах на базе 600 ч

| № п/п | Состав | Температура испытания, °С | Удельное изменение массы образцов, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭП866Ш без покрытия | 550 | 1,806 |
| 2 | ЭП866Ш с покрытием | 550 | 0,620 |
| 3 | ВТ8М-1 без покрытия | 450 | 0,427 |
| 4 | ВТ8М-1 с покрытием | 450 | 0,513 |

Испытания образцов стали ЭП8866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 без покрытия и с покрытием на жаростойкость при рабочих температурах этих материалов на базе 600 ч показали высокую жаростойкость композиции основа-покрытие (≤1 г/м2). Полученные результаты испытаний подтверждаются металлографическими исследованиями. На рисунке 5 представлены микроструктуры образцов стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 с антифреттинговым покрытием ВАФП-2 и без него после испытания на жаростойкость.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 5 – Микроструктуры образцов стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 с покрытием и без покрытия после испытаний на жаростойкость при температуре 550°С и 450оС на базе 600 ч (а) ЭП866Ш без покрытия, б) ЭП866Ш с покрытием,  в) ВТ8М-1 без покрытия, г) ВТ8М-1 с покрытием

На рисунке 5 хорошо видны зерна стали ЭП866Ш, состоящие из игольчатой ферритно-карбидной смеси. На микроструктуре титанового сплава ВТ8М-1 хорошо видны частицы α-Ti глобулярной формы, отчетливо проявляется направление прокатки. На представленных микроструктурах рис. 3 (б, г) стальных и титановых образцов с антифреттинговым покрытием ВАФП-2 толщиной покрытия ~10 мкм  в керамической матрице покрытия видны частицы износостойкого наполнителя (MoSi2). Показано, что после высокотемпературной выдержки образцов структура антифреттингового покрытия остается практически без изменений и следов разрушения покрытия и основы не наблюдается.

Металлографические исследования  подтвердили высокие защитные свойства антифреттингового  покрытия.

Фреттингостойкость образцов стали ЭП866Ш и титанового сплава
ВТ8М-1 с покрытием ВАФП-2 и без покрытия испытывались на базе N=2×107 циклов, уровне статических контактных до 250–300 МПа и динамических (переменных) напряжениях до 100 МПа. Получены значения величины Δσк, которая является критерием стойкости защитных покрытий к процессу фреттинга и выражается в разности напряжений в зонах контакта образца с накладками до и после испытаний (для верхней и нижней накладки, соответственно):

– для образцов титанового сплава ВТ8М-1 без покрытия – от 140
до 250 МПа и от 162 до 300 МПа; для образцов с антифреттинговым покрытием ВАФП-2 толщиной 20 мкм варьируется от 116 до 346 МПа и от 215 до 284 МПа, соответственно.

Критерий падения начальных контактных напряжений для образцов титанового сплава ВТ8М-1 без покрытия составил в среднем 38%, а для образцов титанового сплава ВТ8М-1 с антифреттинговым покрытием – 41%.

– для образцов стали ЭП866Ш без покрытия - от 104 до 137 МПа и от 0 до 212 МПа; для образцов с антифреттинговым покрытием ВАФП-2 толщиной 20 мкм варьируется от 10 до 199 МПа и от 128 до 267 МПа, соответственно.

Критерий падения начальных контактных напряжений для образцов стали ЭП866Ш без покрытия составил в среднем 51%, а для образцов стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием – 80%, соответственно.

Для оценки стойкости покрытия на фреттинг проведены металлографические исследования образцов титанового сплава ВТ8М-1 и стали ЭП866Ш. Установлено, что на образцах стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 без покрытия видно образование лунок от контртел, свидетельствующие об износе основного материала, тогда как на образцах стали ЭП866Ш и титанового сплава ВТ8М-1 с покрытием виден износ покрытия без повреждения основного материала. Разработанное покрытие представляет собой жертвенный слой, предотвращающий износ материала основы.

На рисунке 6 приведены микроструктуры образцов из титанового сплава ВТ8М-1 и стали ЭП866Ш без покрытия и с покрытием после проведения испытаний на фреттинг при контактном напряжении 300 МПа.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 6 – Микроструктуры образцов из титанового сплава ВТ8М-1 и стали ЭП866Ш без покрытия и с покрытием после проведения испытаний на фреттинг при контактном напряжении 300 МПа (а). ВТ8М-1 без покрытия ×200, б). ВТ8М-1 с антифреттинговым покрытием ×500, в). ЭП866Ш без покрытия ×200, г). ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием ×500)

Исследования комплекса свойств разработанного антифреттингового композиционного покрытия для защиты стали ЭП866Ш

Для проведения комплекса испытаний была выбрана система антифреттингового покрытия – ВЖЛ-2+Al(ионное насыщение)+MoS2 (катофорез), разработанная на предыдущих этапах для стали ЭП866Ш. Данная система показала положительный результат при испытаниях на стали ЭП866Ш и было принято решение испытать ее на титановом сплаве ВТ8М-1.

Проведены сравнительные испытания комплекса свойств образцов из стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием и без него

Проведены сравнительные испытания образцов из стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием и без него на жаростойкость в атмосферной печи при 650°С на базе 200 ч по ГОСТ 6130-71. График зависимости удельного изменения массы от времени при испытаниях на изотермическую жаростойкость стали ЭП866Шс антифреттинговым покрытием и без него при температуре 650°С на базе 200 ч представлен на рис. 7.

Рис. 7 – График зависимости удельного изменения массы от времени при испытаниях на изотермическую жаростойкость стали ЭП866Шс антифреттинговым покрытием  и без него при температуре 650°С на базе 200 ч

Показано, что антифреттинговое покрытие повышает жаростойкость стали ЭП866Ш – удельное изменение массы образцов с покрытием  составило – 0,6 г/м2, образцов без покрытия – 1,5 г/м2.

Микроструктура образца из стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием после испытаний на жаростойкость при температуре 650°С на базе 200 ч представлена на рис. 8.

ЭП866Ш+ВЖЛ2+Al+MoS2 После испытаний на жаростойкость при температуре 650°С на базе 200 ч

Рис. 8 – Микроструктура образца из стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием после испытаний на жаростойкость при температуре 650°С на базе 200 ч

Установлено, что толщина покрытия составляет в среднем от 8 до 
9 мкм.

На микроструктуре видно антифреттинговое покрытие с матрицей из сплава ВЖЛ-2 с пропиткой алюминием и поверхностным насыщением дисульфидом молибдена. Деградации покрытия не обнаружено.

Проведены сравнительные ускоренные циклические коррозионные испытания (УЦКИ) образцов из стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием и без него по методике по РТМ 1.2.189-2006. Методика предусматривает нагрев образцов с покрытием в атмосферной печи до 650°С и охлаждение распылением в 3% растворе NaCl в течение 10 циклов.

Установлено, что антифреттинговое покрытие повышает коррозионную стойкость стали ЭП866Ш – удельное изменение массы составило 1,05 г/м2 по сравнению с образцом стали ЭП866Ш без покрытия (-95,59 г/м2).

Для детального исследования коррозионной стойкости образцы из стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием и без него выставлены на испытания в условиях камеры солевого тумана, камеры тропического климата, в условиях промышленной атмосферы и на коррозионное растрескивание в течение 3 месяцев.

Проведено исследование коррозионной стойкости образцов стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием ВЖЛ-2+Al+MoS2 и без него в условиях камеры солевого тумана (КСТ-35), камеры тропического климата (КТК), натурных условиях промышленной зоны умеренного климата (г. Москва), а также исследована склонность стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием к коррозионному растрескиванию.

Испытания на общую коррозионную стойкость образцов стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием и без покрытия проводили на образцах-шайбах ø32 мм. Перед испытаниями часть образцов подвергли термостатированию в атмосферной печи при температуре 450°С в течение 100 ч.

Выдержка при данной температуре создаст более жесткие условия при проведении испытаний и наиболее полно покажет защитный эффект разрабатываемого покрытия. В начале испытаний все образцы (и с нагревом и без нагрева) обезжиривали органическим растворителем. Оценку коррозионной стойкости проводили по результатам визуально-оптического осмотра без удаления продуктов коррозии. Перед осмотром все образцы промывали в проточной воде.

В результате испытаний установлено, что:

– после испытаний в КСТ-35 по СТП 1-595-7-370-2005 на образцах стали ЭП866Ш с покрытием без термостатирования наблюдаются коррозионные поражения в виде питтинггов. Коррозионными очагами являются отверстия для подвески образцов и отсутствие покрытия на протяженной зоне захвата образцов при напылении покрытий. Образовавшиеся продукты коррозии, стекая вниз по поверхности образцов способствуют зарождению и развитию новых очагов коррозии. Это обстоятельство снижает защитную способность покрытия ВЖЛ-2+Al+MoS2 в жестких условиях КСТ-35. После термостатирования защитная способность образцов с покрытием незначительно улучшается. Характер первичных очагов коррозии такой же, как и на образцах с покрытием, не подвергавшихся термостатированию (локальные питтинги).

Наименьшей коррозионной стойкостью обладают образцы из стали ЭП866Ш без покрытия, прошедшие термостатирование при 450°С. Это связано с образованием окисной пленки и обеднением подповерхностных слоев хромом, что уменьшает общую коррозионную стойкость стали ЭП866Ш.

Следует отметить, что на поверхности образцов с покрытием 
ВЖЛ-2+Al+MoS2 имеется много дефектов в виде мелких пор и несплошностей, однако большинство из них не становятся очагами коррозии.

– после испытаний в КТК по  ГОСТ 9.913 на образцах стали ЭП866Ш без покрытия с термостатированием наблюдаются коррозионные поражения в виде питтинггов. На образцах стали ЭП866Ш без покрытия без термостатирования, образцах с покрытием с термостатированием и без него видимых продуктов коррозии покрытия и коррозионных повреждений подложки не обнаружено.

– после испытаний в натурных условиях промышленной зоны умеренного климата (г. Москва) по ГОСТ 9.913 на образцах стали ЭП866Ш с покрытием имеются единичные точки бурых продуктов коррозии по 2–3 шт. на сторону. Основой поражений являются несплошности покрытий. На образцах с покрытием после термостатирования количество локальных коррозионных поражений увеличилось. Диаметр питтингов от 0,05 до 0,15 мм.

На образцах стали ЭП866Ш без покрытия и без термостатирования коррозионных повреждений не обнаружено, на образцах после термостатирования имеется налет бурых продуктов коррозии.

В целом по результатам исследований на общую коррозионную стойкость можно сделать вывод, что разрабатываемое антифреттинговое покрытие ВЖЛ-2+Al+MoS2 защищает сталь ЭП866Ш от коррозионных повреждений, в том числе после термостатирования.

Проведены испытания на фреттинг-износ образцов стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием системы ВЖЛ-2+Al+MoS2 и без него на универсальном трибометре UMT-3M с использованием привода R33HE1000 для возвратно-поступательного движения при температурах 20С и 650С согласно СТО 1-595-2-507-2016.

Фреттинг-износостойкость покрытия ВЖЛ-2+Al+MoS2 определялась по отношению показаний значения Z-износа образца без покрытия к образцу с покрытием на графиках управляющей программы после проведения испытаний. Данные по фреттинг-износу образца стали ЭП866Ш с покрытием и без покрытия представлен в табл. 9.

Таблица 9

Данные по фреттинг-износу образца стали ЭП866Ш с покрытием и без покрытия

| Покрытие | Износ (по Z), мм |  | Снижение фреттинг-износа, не менее % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20°С | 65°С | 20°С | 650°С |
| Без покрытия | 0,09 | 0,042 | – | – |
| ВЖЛ-2+Al+MoS2 | 0,024 | 0,010 | 73,3 | 79 |

Установлено, что фреттинг-износ образца стали ЭП866Ш с покрытием ВЖЛ-2+Al+MoS2 при температуре 20С – в 3,75 раза ниже, чем образца без покрытия, при температуре 650С – в 1,13 раза выше, чем образца без покрытия.

При пересчете при температуре 20°С покрытие ВЖЛ-2+Al+MoS2 снижает износ стали ЭП866Ш на 73% (за 100% принят износ стали без покрытия).

При пересчете при температуре 650С с учетом влияния ТКЛР стали ЭП866Ш и покрытия снижение износа составило 79%.

Проведены испытания на склонность к коррозионному растрескиванию по ОСТ 1.90212-76 образцов из стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием системы ВЖЛ2+Al+MoS2 и без покрытия.

Испытания проводили при постоянной деформации с изгибом на образцах-пластинах после проведения термообработки. Величина приложенных напряжений составила 580 МПа. Образцы испытывали в камере солевого тумана (КСТ) с периодическим распылением 5%-го нейтрального раствора хлорида натрия при температуре 35°С и влажности 98% в течение 3 месяцев.

Установлено, что за период испытаний на образцах стали ЭП866Ш с антифреттинговым покрытием системы ВЖЛ2+Al+MoS2 и без покрытия трещин не обнаружено.

Исследования комплекса свойств разработанного антифреттингового композиционного покрытия для защиты титанового сплава ВТ8М-1

Проведены сравнительные испытания на фреттинг-износ по 
СТО 1-595-2-507-2016 на универсальном трибометре UMT-3M образцов из титанового сплава ВТ8М-1 с антифреттинговым покрытием 
(Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 (катафорез) и без покрытия при температурах 20С и 400. Данные представлены в табл. 10.

Таблица 10

Данные по фреттинг-износу образцов из титанового сплава ВТ8М-1 
с антифреттинговым покрытием (Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 (катафорез) и без покрытия 
при температурах 20С и 400С

| Покрытие | Износ, мм |  | Снижение фреттинг-износа, не менее % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20°С | 400°С | 20°С | 400°С |
| Без покрытия | 0,1 | 0,059 | – | – |
| Ti/Cr-(TiN/CrN) +MoS2 (катафорез) | 0,022 | 0,0093 | 78 | 82 |

Установлено, что при температуре испытаний 20С наибольшую износостойкость относительно сплава без покрытия показали образцы титанового сплава ВТ8М-1 с покрытием системы (Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 (катафорез) – снижение износа в 4,5 раза (78%). При температуре 400С образцы титанового сплава ВТ8М-1 с антифреттинговым покрытием системы показали снижение износа сплава ВТ8М-1 в 7,81 раз (82%).

Проведены сравнительные испытания на жаростойкость в атмосферной печи при 400°С на базе 150 ч по ГОСТ 6130-71 образцов из титанового сплава ВТ8М-1 с антифреттинговым покрытием 
(Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 (катафорез) и без покрытия. График зависимости удельного изменения массы от времени при испытаниях на изотермическую жаростойкость титанового сплава ВТ8М-1 с антифреттинговым покрытием (Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 (катафорез) и без покрытия при температуре 400°С на базе 150 ч представлен на рис. 9.

Рис. 9 – График зависимости удельного изменения массы от времени 
при испытаниях на изотермическую жаростойкость титанового сплава ВТ8М-1 
с антифреттинговым покрытием (Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 (катафорез) и без покрытия 
при температуре 400°С на базе 150 ч

Показано, что покрытие (Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 (катафорез) на образце титанового сплава ВТ8М-1 понижает жаростойкость относительно сплава ВТ8М-1 без покрытия – удельное изменение массы образцов с покрытием составило – 0,64 г/м2.

Металлографические исследования антифреттинговых покрытий систем (Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 на образцах титанового сплава ВТ8М-1 после испытаний на жаростойкость при температуре 400С на базе 150 ч представлены на рис. 10.

ВТ8М-1+(Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 после испытаний на жаростойкость при температуре 400С на базе 150 ч

Рис. 10 – Металлографические исследования антифреттинговых покрытий системы (Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 на образцах титанового сплава ВТ8М-1 после испытаний на жаростойкость при температуре 400С на базе 150 ч

Установлено, что толщина антифреттингового покрытия 
(Ti/Cr-TiN/CrN)+MoS2 на титанового сплава ВТ8М-1 составила в среднем 
7 мкм, деградаций и повреждений как в покрытии, так и на границе раздела сплав-покрытие не обнаружено.

Заключение

За последнее время во ФГУП «ВИАМ» начаты работы по разработке демпфирующих ионно-плазменных покрытий, предохраняющих от преждевременного разрушения ответственные детали ГТД, а также покрытий для защиты от фреттинг-коррозии замковых соединений лопаток компрессора, вентилятора и других деталей ГТД. Разрабатываемые покрытия могут быть применены для защиты лопаток и других деталей перспективных ГТД пятого и шестого поколений.

Литература

1. Шорр Б.Ф., Серебряков Н.Н. Расчетно-экспериментальный анализ амплитудно-зависимых характеристик демпфирования в деталях и материалах //Проблемы машиностроения и надежности машин. №3. 2011. С. 91–99.

2. Муравченко Ф.М., Шереметьев А.В. Актуальные проблемы динамики, прочности и надежности современных авиадвигателей //Вибрации в технике и технологиях. 2001. № 4(20). С. 2–5.

3. Paton B.E., Movchan B.A. Composite Materials Deposited from the Vapour Phase in Vacuum Soviet Technologies Review  //Weld and Surfacing.  – 1991.– 2. – P. 43–64.

4. Мубояджян С.А., Помелов Я.А. Защитные покрытия для лопаток компрессора ГТД / В сб.: Авиационные материалы и технологии. Вып.: Высокожаропрочные материалы для современных газотурбинных двигателей и прогрессивные технологии их производства, М.: ВИАМ. 2003. С. 116–131.

5. Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий: пат. 2340426 Рос. Федерация; опубл. 16.04.2007. (Мубояджян С.А., Каблов Е.Н., Конокотин С.П., Сорокин А.Б.)

6. Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта: пат. 2344019 Рос. Федерация; опубл. 16.04.2007 (Мубояджян С.А., Каблов Е.Н., Сорокин А.Б., Будиновский С.А., Фоломейкин Ю.И.).

7. Петухов А.Н.  Фреттинг-коррозия и фреттинг-усталость малоподвижных соединений ГТД и энергетических машин // Авиационно-космическая техника и технология. – Х.: Нац. Аэрокосм. Ун-т «ХАИ», - 2004. - №7 (15). – С. 128–134.

8. Петухов А.Н. 	Фреттинг и фреттинг-усталость высоконагруженных малоподвижных соединений ГТД иЭУ // Вопросы авиационной науки и техники. Серия.: Авиационное двигателестроение. – М.:ЦИАМ, 2005. – Вып. 4 (1327). – с. 38–75.