УДК 629.7.023

Комплекс  жаростойких  защитных  и  теплозащитных  покрытий 
для  деталей  из  интерметаллидных  сплавов  на  основе  никеля, работающих  при  температурах  до  1300°С

Матвеев П.В. 1; Будиновский С.А. 1, д.т.н.

Matveev Pavel, Sergei Budinovskiy, Ph.D

messygr@gmail.com; bbssaa@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В статье разработаны защитные жаростойкие и теплозащитные покрытия для деталей из жаропрочных интерметаллидных сплавов на основе никеля. Рассмотрены свойства покрытий и их взаимодействие со сплавами в процессе высокотемпературных испытаний.

Ключевые слова:

теплозащитные покрытия, ионно-плазменные покрытия, жаростойкие связующие слои, лопатки ГТД.

Abstract:

Heat-resistant and thermal barrier coatings for intermetallic nickel alloys are developed. Properties of these coatings and their behavior within alloys through high-temperature tests are studied.

Keywords:

thermal barrier coatings, ion-plasma coatings, bond layers, turbine blades.

Реферат

В статье рассмотрены защитные жаростойкие и теплозащитные покрытия для деталей из жаропрочных интерметаллидных сплавов на основе никеля. Проведены высокотемпературные испытания на жаростойкость. Проведены металлографические исследования образцов после испытаний. Показана работоспособность покрытий системы Ni-Cr-Al-Y-(Ta-Re-Hf) при температурах до 1300°С. Разработано теплозащитное покрытие для деталей из жаропрочных интерметаллидных сплавов на основе никеля, работоспособное при температурах до 1250°С. Разработана технология повышения содержания алюминия в жаростойких соединительных слоях ТЗП. Показано, что разработанные покрытия не снижают механических свойств сплавов.

Введение

В настоящее время возможности повышения прочностных характеристик литейных жаропрочных никелевых сплавов с интерметаллидным упрочнением в области рабочих температур более 1100–1150°С для деталей газотурбинных двигателей (ГТД) путём легирования, оптимизации состава и совершенствования структуры отливок практически исчерпаны или связаны со значительным удорожанием производства турбины [1, 2]. В связи с этим одним из возможных направлений комплексного повышения служебных характеристик существующих конструкций ГТД, в том числе снижения массы и повышения рабочих температур, является применение интерметаллидных никелевых сплавов (ИНС) для деталей лопаточного аппарата ГТД.  В России разработан ряд интерметаллидных литейных сплавов ВКНА-1В, ВКНА-25, ВИН3 и др., обладающих удовлетворительным комплексом механических свойств при температурах до 1200°С на базах испытаний до 1000 часов [3]. Т. к. содержание алюминия в сплавах на основе интерметаллидов никеля выше, чем в серийныхжаропрочных сплавах с интерметаллидным упрочнением, они обладают более высокой жаростойкостью при рабочих температурах, что позволяет использовать их в ряде случаев без защитного покрытия. Однако, с ростом рабочих температур в ГТД, обеспечение длительных ресурсов работы рабочих или сопловых лопаток ТВД и ТНД не представляется возможным. В условиях интенсивных теплосмен обеднение поверхности деталей из интерметаллидных сплавов алюминием и хромом приводит к окислению и разупрочнению и может быть компенсировано применением защитного жаростойкого покрытия.

Также, существенно повысить эффективность использования данных сплавов может применение теплозащитных покрытий (ТЗП). Применение ТЗП позволит увеличить рабочую температуру изделий из ИНС на 50–100°С, либо существенно увеличить ресурс их работы при ее заявленных паспортных значениях.

Цель настоящей работы – создание и исследование комплекса жаростойких (как самостоятельных, так и применяющихся в качестве жаростойких соединительных слоев ТЗП) и теплозащитных покрытий для лопаток турбин и других деталей горячего тракта авиационных ГТД из интерметаллидных литейных никелевых сплавов.

Материалы и методы

Исследования жаростойкости и термостойкости проводили на дисковых образцах диаметром 25 и толщиной 3 мм.

Жаростойкий соединительный слой наносили на промышленной ионно-плазменной установке МАП2 по серийной технологии, последовательным осаждением слоя никелевого сплава, а затем слоя алюминиевого сплава. Окончательное формирование многослойных ионно-плазменных покрытий, происходило в процессе вакуумной термической обработки.

Керамический слой ТЗП наносили на лабораторной установке УОКС-2 методом магнетронного распыления металлических мишеней в среде реакционного газа.

Исследования термостойкости композиций сплав – покрытие проводили по методике испытаний на циклическую жаростойкость ФГУП «ВИАМ» ММ 1.595-2-323-2007 на специальном стенде для термоциклирования. Один цикл испытания составляет выдержку при заданной температуре в течение 45 минут и последующее охлаждение на воздухе в течение 15 мин. Критерием оценки термостойкости являлся процент сколовшегося керамического слоя с поверхности образца.

Металлографические исследования покрытий и анализ химического состава покрытий проводили на приборе JCMA733 фирмы jeol с использованием энергодисперсионного микроанализатора «Inca Energy».

Характеристики длительной прочности определяли на установке ZST2/3-ВИЭТ в соответствии с требованиями ГОСТ 10145 при 1200°С на базах испытаний до 500 ч.

Характеристики многоцикловой усталости определяли на испытательной машине МВИ-611М в соответствии с требованиями 
ГОСТ 25.502-79 при 900°С, на базе 2·107 циклов.

Обсуждение результатов исследования

В России на сегодняшний день максимальной жаростойкостью при температурах до 1200°С обладают двухслойные комбинированные конденсационно-диффузионные покрытия [4]. Высокая жаростойкость комбинированных покрытий в области данных температур объясняется особенностями фазового строения слоёв, входящих в их состав. Внешний диффузионный слой покрытия на основе легированного моноалюминида никеля (-фазы) обладает высокой жаростойкостью. Внутренний конденсированный слой из многокомпонентного никелевого сплава, имеющего сложный фазовый состав, препятствует проникновению тугоплавких элементов из основы в слой -фазы в процессе формирования покрытий и обеспечивает в дальнейшем её высокую термическую стабильность при высокотемпературной экспозиции.

Результаты предыдущих исследований показали, что для температур до 1200°С оптимальным является конденсационно-диффузионное жаростойкое покрытие СДП-41 + ВСДП-16 системы Ni-Cr-Al-Ta-Re-Y-Hf + Al-Ni-Y, содержащее карбидообразующие элементы, позволяющие формировать диффузионный барьер на границе «сплав-покрытие», и элементы, стабилизирующие структуру и фазовый состав покрытия [5–8].

Помимо сплава СДП-41, для испытаний при температурах 1250°С и 1300°С, были выбраны менее дорогостоящие сплавы ВСДП-3 и ВСДП-4, отличающиеся от СДП-41 отсутствием в их составе тантала, рения (табл.1).

Таблица 1

Состав интерметаллидных сплавов и сплавов для нанесения покрытий

| Сплав | Среднее содержание легирующего элемента, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Al | Cr | Mo | W | Co | Ti | Re | Ta | Y | Hf |
| ВКНА-1В | Осн. | 8-9 | 4,5-5,5 | 2,7-3,5 | 2-2,8 | - | 0,8-1,2 | - | - | - | - |
| ВКНА-25 | Осн. | 8-9 | 4,5-5,5 | 3,5-4,3 | 2-2,8 | 4,5-5,5 | 0,3-0,7 | 1,2-1,8 | - | - | - |
| ВСДП-16 | 10-15 | Осн. | - | - | - | - | - | - | - | 0,5-2 | - |
| ВСДП-23 | 10-15 | Осн. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5-2 |
| ВСДП-3 | Осн. | 11-13 | 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСДП-4 | Осн. | 10-20 | 5-8 | - | - | - | - | 0,2-0,8 | - | 0,2-0,8 | 0,2-0,8 |
| СДП-41 | Осн. | 6-11 | 6-11 | - | - | - | - | 0,5-2 | 1,5-3 | 0,1-0,5 | 0,5-1,0 |

Испытания изотермической жаростойкости при температуре 1250°С на базе 500 ч на сплаве ВКНА-1В (рис.1а) показали в целом одинаковые результаты для всех покрытий. В то время как на сплаве ВКНА-25 (рис.1б) покрытия ВСДП-4 + ВСДП-16 и СДП-41 + ВСДП-16 продемонстрировали существенно меньшие потери массы, чем покрытие ВСДП-3 + ВСДП-16. Образцы без покрытия из обоих сплавов показали существенное окисление и к моменту окончания испытаний были практически разрушены.

Исследование микроструктуры образцов после испытаний показали, что наличие покрытий существенно не влияет на изменения в структуре сплавов в ходе высокотемпературных испытаний (рис. 2). В случае покрытий ВСДП-3 + ВСДП-16 и ВСДП-4 + ВСДП-16 под границей раздела сплава и покрытия можно наблюдать такие же мелкодисперсные рекристаллизованные зоны, как и на образце без покрытия (это объясняется сходным фазовым составом сплавов и покрытий). Картина отличается только на образце с покрытием СДП-41 + ВСДП-16, где на поверхности шлифа на фоне мелкодисперсной смеси γ и γ’ наблюдаются крупные участки светлой γ’-фазы. Это должно быть связано с наличием в сплаве СДП-41 тантала, который тормозит диффузию между сплавом и покрытием, а также является элементом, упрочняющим γ’-фазу. Совокупность этих свойств замедляет процессы изменения в структуре сплава.

а

б

Рис.1 – Зависимости изменения удельной массы образцов из сплавов ВКНА-1В (а) и ВКНА-25 (б) с покрытиями СДП-41+ВСДП-16 (○), ВСДП-3+ВСДП-16 (□), 
ВСДП-4+ВСДП-16 (Δ) и без покрытия (■) при температуре испытаний 1250°С

| Светлые участки γ’- фазы Светлые участки γ’- фазы |  |
| --- | --- |
| а | б |
| в | г |

Рис. 2 – Микроструктуры образцов из сплава ВКНА-1В с покрытиями после 300 ч испытаний при 1250°С. а) СДП-41 + ВСДП-16 б) ВСДП-3 + ВСДП-16 в) ВСДП-4 + ВСДП-16 г) образец без покрытия

Также были проведены испытания на изотермическую жаростойкость при 1300°С на базе 100 часов. Лучшие результаты также показали покрытия ВСДП-4 + ВСДП-16 и СДП-41 + ВСДП-16 (потеря массы 40 и 55 г/м2 соответственно для ВКНА-1В; 11 и 36 г/м2 для 
ВКНА-25). Поверхность образца из ВКНА-1В с покрытием ВСДП-3 + ВСДП-16 претерпела деформационные изменения, стала «волнообразной», образец потерял форму идеального круга. Такие деформации указывают на внутреннее оплавление. Это может быть связано с высоким содержанием в сплаве ВСДП-3 хрома (~20% вес.), который обладает низкой растворимостью в твердом растворе и может образовывать неблагоприятные фазы с пониженной температурой плавления. Также стоит отметить оплавление образца из ВКНА-1В без покрытия, прошедшее по внешнему радиусу образца.

Работоспособность образцов из сплавов ВКНА-1В и ВКНА-25 с покрытиями при температуре 1250°С в течение 500 часов и при температуре 1300°С в течение 100 часов говорит о высоких защитных свойствах оксидной пленки, образующейся на поверхности данных покрытий, что, в свою очередь должно положительно сказываться на термостойкости системы «ЖСС-КС» теплозащитного покрытия. Таким образом, данные покрытия были выбраны для отработки в качестве жаростойкого соединительного слоя для ТЗП.

В качестве керамического слоя ТЗП было решено использовать разработанный в ВИАМ состав на основе YSZ дополнительно легированного гадолинием [9].

После термоциклических испытаний при 1200°С образцов из сплава ВКНА-25 с ТЗП составов (СДП-41+ВСДП-16+ZrYGdO и ВСДП-4+ВСДП-16+ZrYGdO) керамический слой почти полностью скололся менее чем за 50 часов испытаний.

Анализ структуры и химический анализ образцов после испытаний показали, что скол керамического слоя происходит по слою TGO, толщина которого достигла более 10 мкм (что по многим литературным данным является критическим уровнем толщины TGO, предшествующим скалыванию КС) (рис. 3). Также, во внешнем слое покрытия обнаружены продиффундировавшие из внутренних слоев покрытия и из сплава подложки тугоплавкие элементы, такие как вольфрам и тантал.

Рис. 3 – Микроструктура поверхности образца из сплава ВКНА-25 с ТЗП с  жаростойким подслоем СДП-41 + ВСДП-16 после 50 циклов испытаний при 1200°С

Из литературных данных известно, что одними из наиболее широко применяющихся за рубежом подслоев серийных ТЗП являются платино-алюминидные покрытия, которые представляют собой β-фазу (NiAl), легированную платиной, с высоким содержанием алюминия, близким к стехиометрическому (до 30–32% по массе). Также, известно, что β-фаза стехиометрического состава имеет коэффициент термического расширения, наиболее близкий среди алюминидов никеля к КТР YSZ [10, 11].

На основании этих данных было решено провести двойное алитирование жаростойкого соединительного слоя, при котором после нанесения на конденсированный слой слоя алюминиевого сплава и вакуумного диффузионного отжига, наносился второй слой алюминиевого сплава с последующим повторным отжигом. Данная технология должна была привести к получению во внешнем слое ЖСС β-фазы NiAl с повышенным содержанием алюминия. Кроме того, для алитирования применили новый сплав системы Al-Ni-Hf (ВСДП-23) взамен сплава ВСДП-16 (Al-Ni-Y), т.к. присутствие оксида гафния в защитной окисной плёнке на поверхности ЖСС улучшает адгезию внешнего керамического слоя ТЗП.

На рис.4 представлены микроструктуры образцов из сплава 
ВКНА-25 с покрытиями ВСДП-4 + ВСДП-16 и ВСДП-4 + Al-Ni-Hf + ZrYGdO с двойным алитированием ЖСС.

| а | б |
| --- | --- |

Рис.4 – Микроструктура образцов из сплава ВКНА-25 с покрытием 
в исходном состоянии:

а) ВСДП-4 + ВСДП-16 б) ВСДП-4 + Al-Ni-Hf + ZrYGdO 
с двойным алитированием ЖСС

Внешний слой 1 покрытия ВСДП-4 + ВСДП-16 является двухфазным и состоит из β- и γ'- фаз. При этом, «прожилки» γ'- фазы проходят по всей толщине слоя 1, образую подобие столбчатой структуры. Внутренний слой 2 покрытия состоит из легированной γ'-фазы с мелкодисперсными включениями с высоким содержанием гафния до 34% по всей толщине слоя (фаза 2 на рис. 4а).

В случае покрытия состава ВСДП-4 + ВСДП-23 видно, что почти всю толщину покрытия представляет собой β-фаза (слой 1, рис.4б), в которой только вблизи зоны диффузионного взаимодействия появляется заметное количество мелкодисперсных включений твердого раствора на основе никеля с хромом, кобальтом и молибденом (фаза 1, рис. 4б). Аналогичная картина наблюдается и в зоне диффузионного взаимодействия (слой 2, рис.4б). Результаты химического анализа обоих образцов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Элементный состав покрытий на сплаве ВКНА-25 в исходном состоянии

| Место анализа |  | Содержание элементов, вес. %* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cr | Co | Mo | W | Re | Hf |
| ВСДП-4 + ВСДП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слой 1 | Ср. сост. | 19,2 | 2,6 | 0,4 | н/о | н/о | н/о | н/о |
|  | β - фаза | 20,5 | 2,6 | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
|  | γ' - фаза | 13,7 | 2,2 | 0,4 | н/о | н/о | н/о | н/о |
|  | Фаза -1 | 18,4 | 2,9 | н/о | н/о | н/о | н/о | 7,6 |
| Слой 2 | γ' - фаза | 11,8 | 4,3 | 1,6 | 1,6 | н/о | н/о | 0,8 |
|  | Фаза -2 | 4,7 | 2,9 | 0,7 | 0,9 | н/о | н/о | 34,0 |
| ВСДП-4 + Al-Ni-Hf |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слой 1 | Ср. сост. | 21,7 | 2,5 | 1,6 | 1,2 | н/о | н/о | 0,6 |
|  | β - фаза | 24,2 | 1,6 | 1,5 | н/о | н/о | н/о | 0,8 |
|  | Фаза -1 | 16,9 | 2,6 | 1,5 | 2,2 | н/о | н/о | н/о |

* – остальное никель

Анализ элементного состава покрытий показал повышение содержания алюминия в ЖСС, полученном по технологии двойного алитирования с 20 до 24% (вес.). Также вβ-фазе оптимизированного ЖСС выявлено наличие гафния в размере до 0,8% (вес.), в то время как в покрытии ВСДП-4 + ВСДП-16 весь гафний входит в состав тугоплавких включений.

Были проведены повторные сравнительные испытания на термостойкость теплозащитных покрытий на основе СДП-41 и ВСДП-4 на сплаве ВКНА-25, полученных по технологии двойного алитирования. Испытания показали, что повышение концентрации алюминия в ЖСС и легирование ЖСС гафнием в более чем в 2 раза повышает термостойкость покрытия. Внешний вид покрытий в ходе испытаний представлен на рисунке 5.

|  | Время испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 ч * | 20 ч | 75 ч | 100 ч |
| а |  |  |  |  |
| б |  |  |  |  |
| в |  |  |  |  |
| г |  |  |  |  |

* – лицевая сторона / оборотная сторона образца

** – ВСДП-23 (2), ВСДП-16 (2) – покрытия нанесены по технологии двойного алитирования

Рис. 5 – Внешний вид образцов с ТЗП при циклических испытаниях при 1200°С

а) СДП-41 + ВСДП-23 (2) + ZrYGdO; б) СДП-41 + ВСДП-16 (2) + ZrYGdO; 
в) ВСДП-4 + ВСДП-23 (2) + ZrYGdO; г) ВСДП-4 + ВСДП-16 (2) + ZrYGdO

Для изучения влияния режимов высокотемпературного вакуумного отжига на технологию двойного алитирования, на образцы из сплава ВКНА-1В было нанесено покрытие ВСДП-4 + ВСДП-23. Толщина слоя никелевого сплава составила ~65 мкм, привес алюминиевого сплава – 
60 г/м2. Для части образцов был проведен серийный вакуумный отжиг по режиму 1050°С/3ч.

Структура покрытия, полученного по серийной технологии является типичной для конденсационно-диффузионного покрытия: верхнюю часть покрытия представляет слой богатой алюминием β-фазы NiAl, с небольшими продольными включениями γ/γ’- фаз. Внутренняя часть покрытия – легированная γ/γ’-структура. Слой β-фазы составляет около 30 мкм, что является недостаточным для обеспечения необходимого уровня свойств покрытия.

Далее, на образцы с покрытием ВСДП-4 + ВСДП-23 + Т/О 1050°С /3ч был нанесен дополнительный слой алюминиевого сплава ВСДП-23, причем привес составил 40 г/м2. Также, на отдельную группу образцов с нанесенным слоем никелевого сплава ВСДП-4 был нанесен слой сплава ВСДП-23 так, чтобы привес составил 100 г/м2. Далее, для каждой группы образцов было проведено три типа вакуумного отжига. Получившиеся системы покрытий представлены в табл.3.

Таблица 3

Системы покрытий и режимы вакуумного отжига для исследования

| № | Покрытие | Промеж. отжиг | Финальный отжиг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСДП-4 + ВСДП-23 (60+40 г/м2) | 1050°С /3ч | 1050°С /3ч |
| 2 |  |  | 1050°С /3ч + 1100°С /1ч |
| 3 |  |  | 1050°С /3ч + 1200°С /1ч |
| 4 | ВСДП-4 + ВСДП-23 (100 г/м2) | – | 1050°С /3ч |
| 5 |  |  | 1050°С /3ч + 1100°С /1ч |
| 6 |  |  | 1050°С /3ч + 1200°С /1ч |

Из опыта работы ВИАМ в области конденсационно-диффузионных покрытий известно, что при нанесении слоя алюминиевого сплава более 
80 г/м2, при содержании в никелевом слое покрытия хрома более 10–15% (вес.) возможно «стекание» расплавленного алюминия в процессе высокотемпературного отжига. Это связано с тем, что хром, содержащийся в покрытии, а также тугоплавкие элементы, в случае их присутствия, являются естественным барьером для диффузии алюминия в покрытие и, таким образом, возникает процесс, при котором диффузия не всего алюминия скомпенсирована встречной диффузией никеля из внутренних для образования β-фазы. В случае сплава для покрытия ВСДП-4, мы имеем пониженное содержание хрома (<10% вес.) и отсутствие тугоплавких элементов, в связи с чем, опробована возможность нанесения единовременного количества алюминиевого сплава в размере 100 г/м2 (покрытия №№ 4-6). В случае прохождения полного и равномерного процесса диффузии алюминия, для данного покрытия можно говорить об оптимизации процесса нанесения, путем исключения двух технологических операций (проведение промежуточного отжига и нанесение дополнительного слоя алюминиевого сплава).

Дополнительные ступени отжига при температурах 1100 и 1200°С были введены в режимы отжига для того, чтобы проверить возможность достижения более равномерного распределения β-фазы по толщине покрытия за счет кратковременного увеличения интенсивности диффузионных процессов.

Были проведены металлографические исследования с помощью растровой микроскопии. На данных фотографиях β-фаза представляет собой более темные участки покрытия. Результаты исследования представлены на рис. 6.

Как видно из рис.6, в случае образцов, подвергнутых промежуточному отжигу, введение ступени отжига при 1100°С незначительно увеличивает толщину внешнего слоя покрытия, при этом, на границе областей β и γ/γ’ фаз происходит начало обеднения внешнего слоя алюминием за счет более интенсивной диффузии никеля из внутренних слоев покрытия. Этот процесс интенсифицируется при введении ступени отжига при 1200°С. В этом случае крупные вертикальные участки γ/γ’ фаз доходят до внешней границы покрытия, а общая толщина алюминидного слоя практически сравнивается с общей толщиной покрытия, что потенциально может отрицательно сказаться на адгезии покрытия к подложке. В то же время покрытие №1, подвергнутое финальному отжигу при стандартной температуре представляет собой оптимальный вариант, при котором внешний слой покрытия порядка 55 мкм состоит из β-фазы.

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

Рис.6 – Микроструктуры образцов, подвергнутых промежуточному отжигу.

а) покрытие № 1 б) покрытие № 2 в) покрытие № 3

Проведение отжига образцов с нанесенными 100 г/м2 алюминиевого сплава прошло без оплавления поверхности образцов, что говорит о возможности исключения дополнительных стадий в процесс нанесения покрытия. Образцы с покрытиями, полученными без промежуточного отжига, демонстрируют такие же закономерности изменения структуры в сравнении между собой. Также можно говорить о том, что варианты покрытий 1 и 4, 2 и 5 сходны между собой, что указывает на то, что введение промежуточного отжига не оказывает сильного влияния на окончательную структуру покрытия. Исключение составляет вариант № 6, который в сравнении с вариантом № 3, обладает большей толщиной проникновения алюминидного слоя, и, соответственно, еще более крупными участками γ/γ’ фаз.

Для оптимальных по структуре покрытий №1 и №4 методом энерго-дисперсионной спектроскопии (EDS) был проведен химический анализ. Анализ показал, что оба покрытия по количеству алюминия во внешнем слое превосходят стандартные конденсационно-диффузионные покрытия.

В результате проведенных исследований показана перспективность технологии двойного алитирования для получения высокотемпературных покрытий с низким содержанием хрома и повышенным запасом алюминия во внешнем слое покрытия. Введение дополнительного алитирования не требует введения промежуточных операций, таких как дополнительный отжиг, дополнительные высокотемпературные ступени отжига и дополнительный процесс нанесения алюминиевого сплава.

Было изучено влияние ионно-плазменного ТЗП ВСДП-4 + ВСДП-23 + ZrYGdO на характеристики длительной прочности сплавов ВКНА-1В и ВКНА-25 при температуре 1200°С и предел выносливости при температуре 900°С на базе 2×107 циклов на гладких образцах (-1). Результаты испытаний представлены в таблице 4.

| Таблица 4 Средние* (числитель) и гарантированные** (знаменатель) расчётные значения жаропрочности и предела выносливости образцов из сплавов ВКНА-1В и ВКНА-25 с ТЗП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жаропрочность на базе испытаний, МПа: | Сплав |  |  |  |
|  | ВКНА-1В |  | ВКНА-25 |  |
|  | По паспорту | С покрытием | По паспорту | С покрытием |
| 10 ч | 90/70 | 90/75 | 70/57 | 75/65 |
| 100 ч | 50/37 | 60/45 | 48/40 | 50/40 |
| 500 ч | 30/23 | 40/30 | 38/32 | - |
| Предел выносливости, МПа | 340 | 340 | 370 | 340 |
| * – вероятность не разрушения 0,5 при доверительной вероятности 0,9 ** – вероятность не разрушения 0,8 при доверительной вероятности 0,9 |  |  |  |  |

Видно, что ТЗП не снижает характеристики длительной прочности сплавов, которые используются для проведения прочностных расчётов при проектировании ГТД. Расчётная средняя величина предела выносливости сплава ВКНА-25 на базе 2×107 циклов меньше паспортных значений на 30 МПа. Однако аппроксимация полученных экспериментальных данных логарифмическими линиями трендов показывает, что на базах более 107 циклов нагружения образцы из сплава ВКНА-25 без покрытия также имеют снижение предела выносливости по сравнению с паспортной характеристикой и уступают образцам с ТЗП в условиях испытаний. Следует отметить, что характеристики выносливости изученных композиций могут быть повышены при доработке конструкции ТЗП, в частности путём выбора оптимального соотношения толщин металлического и керамического слоёв с учётом толщины стенки реальной лопатки ГТД.

Выводы

- Разработаны жаростойкие ионно-плазменные покрытия системы Ni-Cr-Al-Y-(Ta-Re-Hf), обеспечивающие защиту жаропрочных сплавов на основе интерметаллидов никеля от высокотемпературного окисления при температурах до 1250°С с забросами до 1300°С.

- Разработано теплозащитное покрытие для жаропрочных сплавов на основе интерметаллидов никеля для рабочих температур до 1200°С.

- Разработана технология двойного алитирования жаростойких покрытий, обеспечивающая повышение запаса алюминия во внешних слоях покрытий на 25%.

- Показано, что защитные покрытия для жаропрочных сплавов на основе интерметаллидов никеля не снижают механических характеристик этих сплавов.

Литература

- Каблов Е. Н., Петрушин Н. В., Елютин Е. С. Монокристаллические жаропрочные сплавы для газотурбинных двигателей //Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Спец. вып. «Перспективные конструкционные материалы и технологии». 2011. С. 38–52.

- Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №8. C. 36–52.

- Базылева О.А., Аргинбаева Э.Г., Туренко Е.Ю. Жаропрочные литейные интерметаллидные сплавы // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 57–59.

- Будиновский С.А., Матвеев П.В., Смирнов А.А. Исследование жаростойкости литейных жаропрочных никелевых сплавов в области температур 1000 – 1200˚С //Авиационная промышленность. 2014. №2. 
С. 48–52.

- Матвеев П.В., Будиновский С.А., Мубояджян С.А., Косьмин А.А. Защитные жаростойкие покрытия для сплавов на основе интерметаллидов никеля //Авиационные материалы и технологии. 2013. № 2. С. 12–15.

- Будиновский С.А., Мубояджян С.А., Гаямов А.М., Степанова В.В. Ионно-плазменные жаростойкие покрытия с композиционным барьерным слоем для защиты от окисления сплава ЖС36ВИ //Металловедение и термическая  обработка  металлов. 2011. №1. с.34–40.

- Косьмин А.А., Будиновский С.А., Гаямов А.М., Смирнов А.А. Жаростойкое покрытие для нового, перспективного интерметаллидного сплава ВИН3 //Труды ВИАМ. 2014. №4. Ст. 01 (viam-works.ru).

- Матвеев П.В., Будиновский С.А., Исследование свойств защитных жаростойких покрытий для интерметаллидных никелевых сплавов типа ВКНА для рабочих температур до 1300°С // Авиационные материалы и технологии. 2014. №3. С. 22–26.

- Материал керамического слоя теплозащитного покрытия. Пат. 2556248. Рос. Федерация. Опубл. 10.07.15.

- Haynes J.A., Pint B.A., Porter W.D., Wright I.G. Comparison of thermal expansion and oxidation behavior of various high-temperature coating materials and superalloys // Materials at high temperatures. 2004. V. 21(2). 
Р. 87–94.

- Rabiel A., Evans A.G. Failure Mechanisms Associated With The Thermally Grown Oxide In Plasma-Sprayed Thermal Barrier Coatings //Acta Materials. 2000. V. 48. P. 3963–3976.