УДК 669 – 1

Отработка  технологии  получения   многослойных градиентных термобарьерных  покрытий  на  основе  ZrO2 + 6-8% Y2O3

Сасарин А.М. 1, к.т.н.; Шевцов М.А. 1

Sasarin Aleksey Mikhaylovich, candidate of technical sciences;

Shevtsov Mikhail Aleksandrovich

aleksey.sasarin@npo-saturn.ru; shevtsov_ma@saturn.int

1Публичное Акционерное Общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»

Аннотация:

Главной задачей создания современных газотурбинных двигателей (ГТД) является повышение их КПД, что невозможно без повышения температуры рабочего газа на входе в турбину. Повышение температуры рабочего газа требует создания эффективной защиты элементов конструкции турбин от тепловых нагрузок и перегрева. Одним из путей решения этой задачи является уменьшение теплоотдачи от рабочего газа к элементам конструкции применением многослойных термобарьерных покрытий (ТБП). В данной работе представлены исследования градиентных многослойных покрытий и механизмов их разрушения.

Ключевые слова:

газотурбинный двигатель, градиентные термобарьерные покрытия, микрослой, термоусталостные напряжения.

Abstract:

The important task for creating gas turbine is increasing efficiency. That is impossible without increasing gas operation temperature in the beginning of aircraft engine. Increasing the operation temperature requires creating an effective protection for each element of turbine construction from thermal stresses and thermal fatigue. One of the way to solve this problem is decreasing heat transmission from operation gas to each detail from the construction by applying multilayer thermal barrier coating. The study of gradient multilayer thermal barrier coating and failure mechanism is presented in this paper.

Keywords:

gasturbine engine, thermal barrier coating, gradient thermal barrier coating, microlayer, thermal fatigue.

Современные условия продуктов машиностроения диктуют повышенные требования к их элементам конструкции. Так, одной из главных задач при разработке ГТД нового поколения является повышение КПД, что ведет к повышению температур рабочего газа на входе в турбину. Повышение рабочих температур ГТД невозможно без направленной модификации рабочих узлов, в том числе и основного рабочего элемента – лопаток. [1]

В настоящее время для защиты лопаток от взаимодействия с агрессивной внешней средой и, как следствие, окисления и высокотемпературной газовой коррозии используются ТБП. Типовые структуры ТБП включают в себя металлический жаростойкий подслой на основе NiCoCrAlY и керамический теплозащитный слой, в качестве которого чаще всего используют диоксид циркония, стабилизированный 6–8% оксида иттрия (ZrO2 – 6-8 % Y2O3). Металлический подслой является не только связующим между суперсплавом лопатки и теплозащитным слоем, но также защищает от окисления и газовой коррозии суперсплав, так как керамическое покрытие чаще всего имеет пористую структуру, что способствует проникновению кислорода и продуктов сгорания топлива. [2]

Ввиду сложного эксплуатационного характера изделия разрушение такого покрытия сложное и происходит сразу по нескольким механизмам. Основными причинами разрушения, не считая внешних механических воздействий, являются остаточные напряжения, возникающие в ходе термоциклической работы из-за различия коэффициентов температурного расширения (КТР) слоев, а также окисление металлического подслоя [3]. Во время рабочего цикла ГТД в процессе окисления металлического подслоя образуется оксидный слой на основе α – Al2O3, который является барьерным по отношению к кислороду. Образование и рост оксидной пленки вызывают перераспределение не скомпенсированных термоусталостных напряжений, которые также приводят к разрушению покрытия.

В настоящее время наиболее перспективным считается направление создания многослойной и градиентной структуры ТБП. Такие структуры позволяют контролировать адгезионное взаимодействие между слоями и снижать разницу КТР путем введения функциональных слоев. Также многослойные структуры регулируют образование и рост оксидного слоя. Все это понижает возможность образование трещин, тем самым продлевая работоспособность покрытия [4].

Таким образом, создание перспективных вариантов ТБП с градиентной структурой слоев для охлаждаемых лопаток ГТД, а также их исследование с целью изучения работоспособности при повышенной температуре (до 1200°С) является важной задачей.

Для осуществления данной задачи были получены различные варианты покрытий на монокристаллических образцах из сплава ЖС-32, а также отработаны различные режимы его нанесения.

Нанесение жаростойкого слоя АЖ8 осуществлялось ионно-плазменным методом. Нанесение металлического подслоя СДП-2, а также керамического теплозащитного слоя КДП-1 производилось на электронно-лучевой установке методом испарения металлических слитков и керамических штабиков и последующей их конденсации в вакууме.

Полученные покрытия имеют микрослойную структуру, которую удалось получить с помощью технологии импульсной работы пушек электронно-лучевой установки. Данный слой в структуре покрытия является градиентным. Как предполагается, в отличие от макрослоев, полученных на электронно-лучевых пушках постоянного действия, они будут снижать термоусталостные напряжения, возникающие на границе раздела фаз при эксплуатации ГТД, за счет толщины слоев, а также регулировать образование оксидного слоя, распределяя его по толщине покрытия, таким образом, играть роль градиентного слоя.

Внешний вид образцов с градиентными ТБП представлен на рис. 1.

Рис. 1 – Внешний вид образцов с градиентными ТБП

Как известно, каждый этап технологического процесса является определяющим в формировании структуры и свойств ТБП. С этой целью были получены образцы по различным технологическим режимам.

Готовые образцы с покрытиями были подвергнуты термоциклическим испытаниям по следующей методике:

– температура выдержки: 1100°С, 1150°С, 1200°С;

– температурный режим: нагрев 25÷30 минут, выдержка 23 часа при постоянной температуре, охлаждение 1 час.

Испытания проводились в печи с воздушной атмосферой.

Исследование структуры, фазового и химического состава защитных покрытий проводили с использованием электронного растрового микроскопа «Inspect» c приставкой для проведения элементного анализа «EDAX Genesis».

Образцы были испытаны в диапазоне температур 1100°С, 1150°С и 1200°С. На рис. 2 представлен внешний вид образцов до и после температурных испытаний.

а)	б)	в)	г)

Рис. 2 – Внешний вид образцов: а – до испытаний; б – один цикл 1100°С; 
в – один цикл 1150°С; г – один цикл 1200°С

Данная структура покрытия показала себя, как наиболее термостойкая среди предложенных в рамках данного эксперимента. Покрытие выдержало термоциклические испытания при температуре 1100°С, повышение температуры до 1150°С и 1200°С привело только к его частичному отслоению. После 3 циклов при 1200°С отслоение произошло только по боковым граням.

Из микроснимков, представленных на рис. 3, видно, что отслоение произошло по плоскости между микрослойным покрытием и металлическим жаростойким подслоем по образовавшемуся оксиду
α – Al2O3. Кроме того наблюдается окисление металлического подслоя. При этом, образование слоя α – Al2O3 происходит не только по поверхности металлического подслоя, но также и внутри микрослойной структуры. Вероятно, эти оксидные слои будут являться дополнительным барьером для проникновения атомов кислорода, тем самым не только защищая от окисления и коррозии, но и регулируя образование оксидного слоя на поверхности металлического жаростойкого подслоя.

а)												б)

в)												г)

а)												б)

в)												г)

Рис. 3 – Микроснимки образцов: а – до испытаний; б – один цикл 1100°С; 
в – один цикл 1150°С; г – один цикл 1200°С

Рост α - Al2O3 приводит к перераспределению остаточных напряжений, вызванных рабочим циклом ГТД [4]. Увеличение в объёме, а также морфологическая нестабильность оксида являются движущей силой возникновения и проникновения трещины, приводящей к разрушению покрытия. Разница КТР оксидной пленки и слоя на основе NiCoCrAlY приводит к образованию волнистой поверхности, термоусталостным напряжениям и, как следствие, возникновению трещин.

Из полученных результатов видно, что с повышением температуры увеличивается толщина образовавшегося слоя α – Al2O3. Так, например, толщина оксидного слоя у образца, выдержанного один цикл при температуре 1100°С – 3,4 мкм, повышение температуры испытаний до 1150°С и 1200°С привело к увеличению толщины слоя до 4,5 мкм и 6,120 мкм соответственно. Следовательно, с повышением температуры образование α – Al2O3 происходит быстрее, и за один цикл термоциклических испытаний толщина оксидной пленки больше. Соответственно, термоусталостные напряжения выше, а значит, и разрушение наступает быстрее. Так, образец, испытанный при температуре 1100°С практически не разрушился, при 1150°С – отслоение 40%, при 1200°С – отслоение 6%.

На рис. 4 представлен микроснимок керамического слоя ТБП после нескольких циклов термоциклический испытаний при 1100°С и 1200°С. Из представленных снимков можно сделать вывод, что при данных температурах керамический слой не разрушается, имеет столбчатую структуру, свойственную диоксиду циркония, стабилизированному оксидом иттрия, при электронно-лучевом методе нанесения. Фазовые и структурные изменения выявлены не были. Соответственно, керамический слой термобарьерного покрытия не подвергается разрушениям при повышенных температурах. А значит, основной причиной разрушения, как и говорилось ранее, является наличие напряжений, а также возникновение трещин и пустот из-за диффузии атомов алюминия.

а)	б)

а)	б)

Рис. 4 – Внешний вид керамического ТБП после нескольких циклов термоциклический испытаний: а – при 1100°С; б – 1200°С

Таким образом, по результатам проведенных экспериментом можно сказать, что исследованная микрослойная структура покрытия показывает свои преимущества и является работоспособной при температуре 1100°С и кратковременно при температуре 1200°С. Вероятнее всего, это связано со снижением термоусталостных напряжений вследствие создания градиентного слоя, состоящего из металлокерамических микрослоёв.

Также в данной работе были рассмотрены механизмы разрушения ТБП. Так, одним из самых важных и требующих особого внимания механизмов разрушения ТБП является рост оксидного слоя α – Al2O3 до своей предельной величины, при которой термические напряжения достигают значения, при которых происходит разрушение. В связи с чем можно сказать, что существует критическая толщина металлического подслоя. Повышение данного показателя выше критического значения приводит к возникновению критических значений термоусталостных напряжений.

Литература

1. R. Darolia. Thermal barrier coatings technology: critical review, progress update, remaining challenges and prospects. International Materials Reviews. 2013. VOL. 58 № 6. р 27.

2. Huibin Xu, Hongbo Guo. Thermal barrier coatings. 2011, Woodhead Publishing Limited. p.231.

3. Y. Tamarin. Protective coatings fore turbine blades. 2008. The Materials Inform Society. р. 162.

4. Е. Н. Каблов. Литые лопатки газотурбинных двигателей. М.: МИСИС, 2001, с. 531.

5. Woo Y. Lee et. al. Concept of functionally graded materials for advanced thermal barrier coating applications. J. Am. Cer. Society. 79 [12] 3003-12.