УДК 621.785.533

Поверхностное  упрочнение  высоконагруженных  зубчатых  колес ГТД  из  комплексно-легированных  теплостойких  сталей  путем вакуумной  нитроцементации

Surface  hardening  of  heavily  loaded  turbofan  engine  gears  from complex-alloyed  heat  resistant  steels  by  vacuum  carbonitriding

Семенов М.Ю. 1, д.т.н.; Смирнов А.Е. 1, к.т.н.; 
Лашнев М.М. 2; Мохова А.С. 1

Semenov Mikhail Yurevich; Smirnov Andrej Evgenevich;

Lashnev Mikhail Mikhailovich; Mokhova Alla Sergeevna

shigona.podzhogin@yandex.ru; smirnoff@bmstu.ru; 
mlashnev@mail.ru; all1193@mail.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

2АО «ВНИИАЛМАЗ», г. Москва

Аннотация:

Исследована структура диффузионных слоев комплексно-легированных сталей мартенситного класса после вакуумной нитроцементации, состоящая из мартенсита, карбонитридной фазы сложного состава и остаточного аустенита. Определены зависимости износостойкости нитроцементованных слоев от объемной доли карбонитридной фазы и твердости на поверхности.

Ключевые слова:

комплексно-легированные стали, вакуумная нитроцементация, сопротивление изнашиванию, зубчатые колеса.

Abstract:

The structure of the diffusion layers of martensitic complex-alloyed steels after vacuum carbonitriding was examined. A correlational relationship between wear resistance of the carbonitrided layers and carbonitride phase volume and the surface hardness was determined.

Keywords:

complex-alloyed steels, vacuum carbonitriding, wear resistance, gear wheels.

Реферат

Выполнены исследования структуры диффузионных слоев комплексно-легированных сталей мартенситного класса 13Х3Н3М2ВФБ-Ш и 16Х2Н3МФБАЮ-Ш после нитроцементации в атмосфере ацетилена и аммиака низкого давления; закалки в потоке аргона; обработки холодом и отпуска. Полученные микроструктуры состоят из мартенсита, карбонитридной фазы сложного состава и остаточного аустенита. Определены зависимости износостойкости нитроцементованных слоев от объемной доли карбонитридной фазы и твердости на поверхности. Обнаружена хорошая корреляция параметрических выражений. Сформулированы рекомендации для авиационного двигателестроения об областях приоритетного применения вакуумной нитроцементации в замену вакуумной цементации зубчатых колес.

Введение

Большие возможности современных сталей для высоконагруженных зубчатых колес в наибольшей мере раскрываются при применении современных способов химико-термической обработки: вакуумных и ионных [1].

Так, ионная нитроцементация успешно применялась для упрочнения зубчатых колес ГТД из теплостойких сталей 20Х3МВФ-Ш и 16Х3НВФМБ-Ш. Совместное насыщение углеродом и азотом в плазме тлеющего разряда с образованием развитой карбонитридной фазы до 
2000 г. оставалось наиболее гибким, интенсивным и энергосберегающим способом поверхностного упрочнения высоконагруженных деталей машин, исключающим известные вредные последствия обезуглероживания, а также внешнего и внутреннего окисления [2].

Однако в настоящее время ионная нитроцементация практически не применяется по причине дороговизны необходимого оборудования и сложности управления результатами технологического процесса. Данная технология за рубежом заменяется комбинированной обработкой, представляющей сочетание вакуумной цементации (цементации в атмосферах низкого давления, не активированных электрическим полем) с предшествующим или последующим вакуумным или ионным азотированием [3, 4].

Вместе с тем, выполненные в МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП "ВИАМ" исследования показали возможность эффективного совместного насыщения углеродом и азотом комплексно-легированных сталей 13Х3Н3М2ВФБ-Ш и 16Х2Н3МФБАЮ-Ш в атмосферах низкого давления, содержащих ацетилен и аммиак, при характерных для нитроцементации температурах процесса, равных 850–900°С. Показано, что нитроцементация обеспечивает более высокую износостойкость поверхности насыщенных слоев на комплексно-легированных сталях, чем цементация [5].

В настоящей работе была поставлена цель установления взаимозависимости между насыщенностью и твердостью нитроцементованных слоев на указанных сталях и их износостойкостью.

Методика исследований

Нитроцементации в атмосферах ацетилена и аммиака низкого давления (10-100 Па) при температурах 860–940°С подвергали стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш и 13Х3Н3М2ВФБ-Ш. Химический состав сталей представлен в табл., концентрация Mn, S и P соответствовала нормам содержания постоянных примесей для особо высококачественных сталей. После нитроцементации стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш проводили закалку в потоке аргона, обработку холодом и низкий отпуск. При нитроцементации стали 13Х3Н3М2ВФБ-Ш вместо низкого отпуска выполняли кратный высокий отпуск.

Таблица

Химический состав исследуемых сталей

| Сталь | Концентрация легирующих элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Cr | Ni | Mo | W | Si | V | Другие элементы |
| 16Х2Н3МФБАЮ | 0,14-0,19 | 1,8-2,2 | 2,7-3,0 | 0,4-0,6 | 0,25 | 0,17-0,37 | 0,10-0,20 | 0,07 Al, 0,03 N |
| 13Х3Н3М2ВФБ | 0,10-0,15 | 3,0-3,4 | 2,7-3,0 | 1,9-2,3 | 0,2-0,5 | 0,17-0,37 | 0,05-0,15 | 0,04 Al, 0,2 Nb |

Для химико-термической обработки исследуемых сталей использовали цилиндрические образцы двух типов – диаметром 32 мм и длиной 10 мм (для испытаний на изнашивание) и диаметром 30 мм и длиной 100 мм (для химического анализа).

Насыщенность слоя стали оценивали по концентрационным кривым, полученным послойным анализом, выполненным спектральным методом на оптико-эмиссионном анализаторе фирмы OBLF SPEKTROMETRIE GMBH.

Твердость поверхности образцов измеряли по методу Роквелла на приборе ТР5006-02 при нагрузке 150 кг. Также определяли распределения микротвердости по сечению нитроцементованных образцов на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,1 кг.

Износостойкость диффузионного слоя оценивали путем испытания образцов на машине "Skoda-Savin". Применяли наиболее жесткие условия изнашивания, при которых происходит процесс микрорезания. Образцы имели диаметр 60 мм и ширину 10 мм. Толщина нитроцементованного слоя составляла 1,2 мм при протяженности активной карбидной зоны до 0,30 мм.

Истирание участка поверхности выполнял диск из твердого сплава ВК6 диаметром 30 мм и шириной 6 мм. Скорость вращения диска составляла 500 об./мин., рабочая нагрузка – 50 Н. Определяли скорость изнашивания (IV) как отношение объема лунки износа ко времени изнашивания, при котором глубина лунки составляла 0,1 мм.

Металлографический анализ структур диффузионных слоев проводили известными методами. Физико-химический анализ изолированных карбонитридных фаз выполняли по методике [6].

Результаты исследований и их обсуждение

В соответствии с результатами металлографического анализа установлено, что нитроцементованные слои на исследованных сталях по своей структуре существенно не отличаются от цементованных.

Так, согласно данным физико-химического анализа, карбидная фаза насыщенного углеродом слоя комплексно-легированных сталей мартенситного класса состоит из легированного цементита и карбидов тугоплавких легирующих элементов [7, 8]. В стали 20Х3МВФ-Ш содержатся специальные карбиды M23C6 (на основе кубического карбида хрома) и в небольшом количестве карбида VC. В стали 16Х3НВФМБ-Ш дополнительно формируется карбид NbC. Преобладающая карбидная фаза в приповерхностной части цементованного слоя  легированный цементит. Объемная доля специальных карбидов невелика. На расстоянии 0,3 мм от поверхности, т.е. за пределами активной карбонитридной зоны, количество карбидов хрома составляет 3,0–3,5 %, количество карбидов VC и NbC  около 0,2 %.

При нитроцементации в слое также содержится 0,15–0,30 % азота. Микроструктура слоя теплостойкой стали после нитроцементации имеет вид, аналогичный микроструктуре после цементации. Азот в небольшом количестве замещает углерод в карбонитридах цементитного типа, а также карбонитридах на базе карбидов хрома  M23(C,N)6 и M7(C,N)3. Также азот образует дисперсные частицы нитридов NbN, VN, CrN, и Cr2N, количество которых не превышает 2%.

Распределения концентрации углерода и азота, а также другие характеристики диффузионного слоя после нитроцементации изменяются в зависимости от принятого соотношения технологических факторов. Например, после нитроцементации стали 13Х3Н3М2ВФБ-Ш при температуре 940 °C в течение 5 часов получили диффузионный слой с эффективной толщиной, определенной по твердости 500 HV, равной 
0,95 мм, с протяженностью активной карбонитридной зоны, равной 
0,15 мм, при суммарной концентрации углерода и азота на поверхности, равной 1,68 % (рис. 1).

Рис. 1 – Концентрационные кривые углерода и азота после нитроцементации стали 13Х3Н3М2ВФБ-Ш при температуре 940°C в течение 5 часов

Как показал микроструктурный анализ, нитроцементованные слои, особенно в стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш с повышенным содержанием никеля (рис. 2), содержат остаточный аустенит, сохраняющийся даже после обработки холодом.

Рис. 2 – Микроструктура нитроцементованного слоя образца стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш (твердость поверхности 62 HRC, эффективная толщина слоя равна 1,2 мм)

Этим, как представляется, следует объяснить несколько меньшую твердость нитроцементованных слоев стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш по сравнению с цементованными, отмеченную в работе [9].

Вместе с тем, авторами настоящей работы установлено, что при вакуумной нитроцементации стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш при соответствующей комбинации технологических факторов может быть достигнуты высокие значения твердости поверхности. Так, в зависимости от продолжительности процесса нитроцементации на стальной поверхности может быть обеспечена микротвердость HV0,1 в пределах 780-870 (рис. 3).

Высокая поверхностная твердость нитроцементованных слоев обеспечивает высокое сопротивление зубчатых колес схватыванию и заеданию [10, 11]

Присутствие в слое азотистого остаточного аустенита, как минимум, не снижает сопротивление изнашиванию. Согласно [12] азотистый остаточный аустенит положительным образом сказывается на износостойкости стали.

Рис. 3 – Влияние продолжительности нитроцементации на распределение микротвердости по толщине диффузионного слоя стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш (температура 900°C): 1  1 ч, 2  3 ч, 3  5 ч

Кроме того, остаточный аустенит улучшает прирабатываемость деталей, что важно для зубчатых колес редукторов ГТД вследствие характерных для них резких изменений режима нагружения.

Объемная доля карбонитридной фазы нитроцементованных слоев прямо пропорциональна суммарной концентрации насыщающих элементов на поверхности. Кроме того, количество карбонитридной фазы возрастает с увеличением содержания в стали карбидообразующих легирующих элементов.

Испытания на изнашивание нитроцементованных образцов из стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш, проведенные послойно через каждые 0,1 мм (слой удаляли шлифованием), показали, что скорость изнашивания зависит от количества карбонитридной фазы и, как следствие, от суммарной концентрации углерода и азота, а также твердости.

Авторами настоящей работы при помощи средства Microsoft Excel построена экспериментальная зависимость скорости изнашивания (IV) нитроцементованного слоя на стали 16Х2Н3МФБАЮ-Ш от объемной доли карбонитридной фазы (VK) (рис. 4), между которыми наблюдается прямая пропорциональность:

(1)

где R2  величина достоверности аппроксимации.

Рис. 4 – Зависимость скорости изнашивания нитроцементованного слоя на стали 20Х3МВФ-Ш от объемной доли карбонитридной фазы

Область адекватности соотношения (1) ограничивается областью от 0 до 50 % объемной доли карбонитридной фазы в диффузионном слое. В указанном интервале изнашивание осуществляется микрорезанием. При увеличении объемной доли карбонитридной фазы свыше 50% износостойкость скачкообразно увеличивается [13].

На основе аппроксимации экспериментальных данных также получена зависимость скорости изнашивания от твердости поверхности по Роквеллу HRC:

(2)

Достаточно высокие значения величины достоверности аппроксимации R2 свидетельствует об удовлетворительной адекватности полученных параметрических уравнений (1) и (2).

Необходимо отметить также, что по данным [14], необходимую износостойкость обеспечивают только частицы карбонитридов и нитридов размером не более 5 мкм. При этом экспериментально установлено, что в нитроцементованных слоях, полученных на комплексно-легированных сталях мартенситного класса, размер частиц легированного цементита практически никогда не превышает 3 мкм.

Таким образом, нитроцементация при обработке зубчатых колес из комплексно-легированных сталей мартенситного класса в состоянии эффективно заменяет цементацию, обеспечивая более высокую износостойкость.

Как представляется, в авиационном двигателестроении наиболее целесообразно заменять вакуумную цементацию зубчатых колес нитроцементацией 1) при обработке зубчатых колес, к которым предъявляются максимальные требования по точности; 2) в высоконагруженных зубчатых колесах малого модуля, где недопустимы протяженные диффузионные слои.

Выводы

1. Исследована структура поверхностных слоев комплексно-легированных сталей 13Х3Н3М2ВФБ-Ш и 16Х2Н3МФБАЮ-Ш после вакуумной нитроцементации, которая состоит из мартенсита, карбонитридов на базе легированного цементита, карбонитридов карбидо- и нитридообразующих элементов, а также остаточного азотистого аустенита. Указанные структурные составляющие обеспечивают высокое сопротивление нитроцементованных слоев абразивному изнашиванию.

2. Получены регрессионные зависимости скорости изнашивания нитроцементованных слоев от объемной доли карбонитридной фазы и твердости. Установлено, что скорость изнашивания, а также твердость и объем карбонитридной фазы в насыщенном слое находятся в прямой пропорциональной зависимости.

3. Разработаны области рационального промышленного применения вакуумной нитроцементации зубчатых колес, для которых проведение цементации не целесообразно.

Литература

1. Otto F.J., Herring D.H. Vacuum carburizing of aerospace and automotive materials //Heat Treating Progress. – 2005. – Т. 5. – №. 1. – С. 33–37.

2. Комплексная система управления процессом ионной нитроцементации /Н.М. Рыжов, А.Е. Смирнов, К.И. Кириллов, М.Ю. Семенов //Металловедение и термическая обработка металлов. 
– 1996. – № 1. – С. 11–15.

3. H. Iwata. Advanced acetylene vacuum carburizing //IHI engineering review. – 2005. – Т. 38. – №. 2. – С. 83–88.

4. Activation of carbon deposit in the process of vacuum carburizing with preliminary nitriding /P. Kula, Ł. Kaczmarek, K. Dybowski, et al. //Vacuum. – 2013. – Т. 87. – С. 26–29.

5. Влияние активизации процесса нитроцементации на механические свойства теплостойких сталей /С.А. Герасимов, Л.И. Куксенова, В.Г. Лаптева и др. //Проблемы машиностроения и надежности машин. 
– 2015. – № 1. – С. 55–61.

6. Лашко Н.Ф., Заславская Ф.М., Козлова М.Н. Методы физико-химического анализа сталей и сплавов. – М.: Металлургиздат, 1970. – 
202 с.

7. Семенов М.Ю. Управление строением цементованных слоев теплостойких сталей. Часть I. //Металловедение и термическая обработка металлов. – 2013. – № 5(695). – С. 31–38.

8. Семенов М.Ю. Управление строением цементованных слоев теплостойких сталей. Часть II. //Металловедение и термическая обработка металлов. – 2013. – № 6(696). – С. 32–37.

9. Влияние ионно-плазменного азотирования и вакуумной цементации на износостойкость сталей ВКС-7 и ВКС-10 /С.А. Герасимов, Л.И. Куксенова, В.Г. Лаптева и др. //Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. – 2013. – № 6. – DOI: 10.7463/0613.0579264 (дата обращения 16.08.2016).

10. Лашнев М.М., Смирнов А.Е., Семенов М.Ю. Применение вакуумной нитроцементации для повышения сопротивления схватыванию зубчатых колес из стали ВКС-10 //Металловедение и термическая обработка металлов. – 2013. – № 1(691). – С. 29–33.

11. Семенов М.Ю. Номограммы для определения факторов технологических режимов вакуумной цементации //Металловедение и термическая обработка металлов. – 2016. – № 5(731). – С. 47–52.

12. Структура, трибологические и механические свойства азотсодержащих высокохромистых сталей с мартенситной основой /А.В. Макаров, Л.Г. Коршунов, В.М. Счастливцев и др. //Физика металлов и металловедение.  2003.  Вып. 96.  № 4.  С. 101–112.

13. Переверзев В.М., Колмыков В.И., Воротников В.А. Влияние карбидов на стойкость цементованных сталей к изнашиванию в кварцевом абразиве //Металловедение и термическая обработка металлов. – 1990. – № 4. – С. 45–47.

14. Герасимов С.А., Куксенова Л.И., Лаптева В.Г. Структура и износостойкость азотированных конструкционных сталей и сплавов. 
– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 518 с.