УДК 629.7.023

Современные  тенденции  развития  керамических  материалов 
для  теплозащитных  покрытий  и  способов  их  нанесения
на  лопатки  ГТД

Чубаров Д.А. 1; Будиновский С.А. 1, д.т.н.

Chubarov Denis, Sergei Budinovskiy, Ph.D.

chubarovda@viam.ru; bbssaa@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В статье рассмотрены керамические материалы, используемых в настоящее время в теплозащитных покрытиях (ТЗП) для рабочих лопаток авиационных турбин. Приведены системы новых керамических материалов на основе оксидов циркония с добавлением одного или более редкоземельных элементов и показана перспективность их применения. Показаны наиболее широко применяющиеся в настоящее время в серийных производствах методы нанесения керамического слоя - электронно-лучевое осаждение из паровой фазы (ЕВ-PVD) и атмосферное плазменное напыление (APS). Приведены дальнейшие направления развития данных методов, а также рассмотрен способ разрабатываемый ФГУП «ВИАМ» – магнетронное среднечастотное распыление мишеней.

Ключевые слова:

теплозащитное покрытие, ТЗП, YSZ, Газотурбинный двигатель.

Abstract:

The ceramic materials using in thermal barrier coatings (TBC) for GTE turbine blades was investigated. Systems of new ceramic layers based on zirconium oxide, doped with one or more rare earth elements and perspective of their using are also discussed. The article also describes 2 methods of applying a ceramic thermal barrier coating, used currently in serial production of gas turbine engines (GTE ) - electron beam vapor deposition (EB -PVD) and atmospheric plasma spraying ( APS). Further directions of development of these methods and developing in FSUE "VIAM" magnetron sputtering of ceramic TBC was investigated.

Keywords:

thermal barrier coating, TBC, YSZ, Gas turbine engine.

Реферат

В статье рассмотрены преимущества и недостатки применяемого в настоящее время керамического слоя ZrO2-(7-8)%Y2O3 (цирконий стабилизированный иттрием - YSZ), широко используемого в настоящее время в серийных  теплозащитных покрытиях (ТЗП)  для рабочих лопаток турбин газотурбинных двигателей. Приведены системы новых керамических материалов на основе оксида циркония, с добавлением одного или более редкоземельных элементов, разрабатываемые в настоящее время за рубежом. Рассмотрены 2 метода нанесения керамического слоя теплозащитного покрытия на рабочие лопатки турбин, наиболее широко применяющиеся в настоящее время в серийных производствах газотурбинных двигателей (ГТД) – электронно-лучевое осаждение из паровой фазы (ЕВ-PVD) и атмосферное плазменное напыление (APS). Рассмотрены дальнейшие направления развития данных методов, а также показан используемый  во ФГУП «ВИАМ» метод нанесения керамических слоев магнетронным среднечастотным  распылением мишеней на основе сплавов циркония с редкоземельными металлами с последующим плазмохимическим осаждением  керамики в среде аргонно-кислородной плазмы. Исследована микроструктура поверхности нанесенных данным методом слоев и проводилось определение коэффициента теплопроводности λ, а также дана оценка перспективности их применения при разработке ТЗП нового поколения.

Введение

Широко используемые в настоящее время жаропрочные материалы на никелевой основе обычно работают в ГТД на предельно допустимых температурах. Для обеспечения работоспособности высоко-эффективных двигателей нового поколения необходима разработка более совершенных систем охлаждения и создание новых жаропрочных материалов, а также совершенствование методов защиты деталей горячего тракта ГТД с применением теплозащитных и жаростойких покрытий. В настоящее время теплозащитные покрытия (ТЗП) рассматриваются как основной вид  покрытий для деталей тракта ГТД. Применение ТЗП для охлаждаемых деталей горячего тракта ГТД позволяет снизить температуру основы - конструкционного материала на (50–100)°С и более [1]. Схема типичного на сегодняшний день, керамического слоя ТЗП представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Схематическое изображение типичной системы ТЗП на рабочей лопатке турбины высокого давления ГТД

Эра ТЗП началась в середине 1970-х годов с разработкой серийных двухслойных ТЗП, состоящих из пористой керамики на основе диоксидов циркония и иттрия (ZrO2-Y2O3), нанесенной методом атмосферного плазменного напыления, на жаростойкий соединительный слой системы NiCrAlY. Изначально ТЗП на основе оксида циркония ZrO2  содержало от 12 до 20% оксида иттрия Y2O3  для предотвращения фазовых превращений в оксиде  ZrO2 с ростом температуры. Позже, по результатам циклических испытаний было установлено, что оптимальными для работы ТЗП  характеристиками обладает диоксид циркония, стабилизированный 6-8% оксида иттрия. К началу 1980-х годов ТЗП использовали  для защиты сопловых и рабочих лопатках серийных ГТД все ведущие двигателестроительные фирмы мира, что обеспечило ресурс работы двигателей гражданской авиации более 10 000 ч [2].

Система ZrO2-8%Y2O3 (YSZ) до сих пор остается наиболее широко распространённым керамическим слоем в промышленности. YSZ обладает комплексом свойств, которые, на сегодняшний день, делают этот материал наилучшим выбором для нанесения, однако максимальная рабочая температура поверхности YSZ при эксплуатации не должна длительно превышать 1200ºС для предотвращения спекания керамики. В связи с этим на сегодняшний день активно ведется поиск состава, который мог бы заменить YSZ в качестве керамического слоя. В качестве перспективных материалов для ТЗП рассматриваются керамики на основе цирконатов РЗМ типа Me2Zr2O7, где Ме – Gd, Nd, Sm, La,  имеющие теплопроводность около 1 – 1,5 Вт/м К и не склонные к спеканию при рабочих температурах до 1300–1400°С.

На сегодняшний день в промышленности наиболее широко используются 2 метода нанесения керамических покрытий на металлические основания — электронно-лучевое осаждение из паровой фазы (ЕВ-PVD) и атмосферное плазменное напыление (APS).

В последнее время активно разрабатываются новые методы нанесения, не уступающие по эксплуатационным свойствам (удельной теплопроводности и термостойкости) ТЗП EB-PVD.  ФГУП «ВИАМ» для нанесения керамического слоя использует метод магнетронного среднечастотного  распыления мишеней на основе сплавов циркония и гафния с добавлением 1 или более редкоземельного металла с последующим плазмохимическим осаждением керамики в среде аргонно-кислородной плазмы [3].

Основная часть

Материалы покрытий

Традиционные теплозащитные покрытия (цирконий, стабилизированный иттрием, YSZ) продолжают активно эксплуатироваться в аэрокосмической промышленности для увеличения срока службы и КПД двигателя, поскольку внедрение новых, альтернативных высокотемпературных конструкционных материалов  — керамики, керамических композитов, интерметаллидных и жаропрочных металлических сплавов до сих пор находится на стадии научных исследований.

YSZ обладает комплексом свойств, которые, на сегодняшний день, делают этот материал наилучшим выбором для нанесения керамического слоя ТЗП. Он имеет один из самых низких из всех керамических материалов коэффициент удельной  теплопроводности при повышенной температуре (≤ 2,3 Вт/м*К при 1000°C для плавленого материала) из-за высокой концентрации точечных дефектов – вакансии кислорода и замещенных атомов растворенного вещества. YSZ также имеет относительно высокий коэффициент теплового расширения 11×10-6 C-1, что способствует снижению напряжений, являющиеся результатом рассогласования термического расширения между керамическим покрытием и металлом лопатки.

Максимальная рабочая температура поверхности YSZ при эксплуатации не должна длительно превышать 1200°С для предотвращения спекания керамики, которое ведёт к увеличению коэффициента удельной теплопроводности.

Также, необходимо отметить, что для достижения теплозащитного эффекта в 100°С необходимо нанести слой керамики YSZ ~150 мкм. При этом вес рабочих лопаток ТВД повышается (порядка ~ 1 кг на каждый м2 трактовой поверхности). Снижение веса лопаток с ТЗП и увеличение проходного сечения газовоздушного тракта двигателя по сечению ТВД можно достичь путем уменьшения толщины керамического слоя ТЗП, что возможно только лишь путем снижения коэффициента теплопроводности керамического слоя ТЗП [4].

Большая часть исследований по  материалам для керамического слоя ТЗП сосредоточена на дальнейшем снижении теплопроводности, совершенствовании микроструктуры, новых методах нанесения и увеличения стабильности при высоких температурах.

В США в последнее десятилетие были получены теплозащитные покрытия с внешним керамическим слоем для работы при температурах 1100°С. Наилучшие результаты у покрытия состава La(Nd)4Zr(Hf)3O12, разработанного фирмой General Electric Comp. (теплопроводность 1,0÷1,2 Вт/м*К при ресурсе работы более 1000 часов), а также у покрытия состава ZrO2-Y2O3-Nd2O3, разработанного фирмой Chromalloy (теплопроводность 0.6÷1,0 Вт/м*К при температурах 600–1000°С). Агентством NASA (США) предложено использовать для КС ТЗП материалы системы (ZrO2-Y2O3)- Nd2O3(Gd2O3,Sm2O3) -Yb2O3(Sc2O3), имеющие при температурах до 1300°С теплопроводность 1 Вт/м*К, которая  слабо зависит от продолжительности  высокотемпературной выдержки. Высокие свойства такой керамики авторы связывают с образованием в структуре КС  наноразмерных кластеров оксидов Nd2O3-Yb2O3 или Gd2O3-Yb2O3 [5].

Методы нанесения

Серийные ТЗП с внешним керамическим слоем из стабилизированной оксидом иттрия двуокиси циркония (YSZ), нанесенные методом EB-PVD, имеют характерную столбчатую структуру. Рост керамики в виде тонких кристаллитов, ориентированных по нормали к поверхности подложки, и  наличие в таком покрытии вертикальных каналов обеспечивает электронно-лучевой керамике высокую термостойкость на поверхности металлической подложки в условиях интенсивных теплосмен, характерных для эксплуатации ГТД. Коэффициент теплопроводности 
EB-PVD ТЗП в исходном состоянии после нанесения лежит в диапазоне 1.5–1.8 Вт/м*К, но в процессе эксплуатации ГТД возрастает до 2–2,4 Вт/м*К, что связано со спеканием кристаллитов при высоких температурах и, соответственно, снижением пористости керамического слоя. В результате величина теплозащитного эффекта от применения ТЗП снижается с 80–100 до 20–40°С.

Серийные плазменные ТЗП по эксплуатационным свойствам (термостойкости, эрозионной стойкости) уступают электронно-лучевым, т.к. не имеют столбчатой структуры (см. рис. 2). Из-за быстрого увеличения микроструктурных дефектов в виде микротрещин, параллельных поверхности подложки, а также высокой шероховатости поверхности раздела керамика – металл, APS ТЗП в целом имеют более короткие сроки службы чем ЕВ-PVD ТЗП. Однако боле низкая удельная теплопроводность плазменных покрытий (0.5–1.4 Вт/м∙К),  универсальность, низкая стоимость оборудования и производства APS ТЗП в сравнении с  ЕВ-PVD ТЗП делают плазменные ТЗП коммерчески привлекательными для разработчиков и производителей ГТД.

Рис. 2 – Схематические иллюстрации морфологии поры (a) покрытий нанесенных плазменным методом и (b) EB-PVD покрытий

В связи с этим APS ТЗП достаточно широко применяются для защиты деталей горячего тракта промышленных и энергетических газотурбинных установок, включая сопловые и рабочие лопатки турбин, из-за пониженных рабочих температур, температурных градиентов и меньшего количества тепловых циклов.

Анализ научно-технической литературы в области ТЗП показывает, что исследования по совершенствованию EB-PVD технологии нанесения керамических покрытий направлены на снижение теплопроводности путем модификации структуры покрытия в процессе осаждения за счет изменения параметров процесса, в том числе повышение давления в камере напыления, управление скоростью конденсации испаряемой керамики, применение прерывистого парового потока, вращение подложки с заданной скоростью для получения зигзагообразной структуры покрытия, чтобы обеспечить более эффективную термоизоляцию. Последние два подхода отражают важные изменения в понимании механизмов исчерпания защитных свойств ТЗП в процессе его эксплуатации. Столбчатая структура EB-PVD больше не рассматривается только как способ снятия касательных напряжений на границе металл-керамика. В ряде работ показан значительный вклад двух- и трёхмерных зигзагообразных EB-PVD структур в снижение коэффициента удельной теплопроводности электронно-лучевого керамического слоя, которая может быть снижена таким технологическим приёмом до 1 Вт/м*К [6].

Инновационный технологический подход к совершенствованию 
EB-PVD технологии предполагает использование в процессе направленного в сторону подложки потока инертного газа. Метод получил название «электронно-лучевое направленное осаждение паров» (EB-DVD). Первой задачей метода являлось повышение эффективности осаждения. Однако возможность манипулировать источником газа, введение в процесс нескольких источников газа или плазмы, а также в перспективе реактивное осаждение открыли новые возможности нанесения керамических слоёв. Для испарения керамики применяют низковакуумное (10-3–10 мм рт. ст.) электронно-лучевое испарение в сочетании с использованием направленного обдува потоком гелия зоны испарения под определённым углом к покрываемой поверхности. Это позволяет получать керамический слой со столбчатой структурой, причём образующие его кристаллиты имеют волнообразную двухмерную или зигзагообразную трёхмерную форму.

Одним из наиболее перспективных методов нанесения ТЗП является разработанная компанией Sulzer Metco технология плазменного физического осаждения паров (PS-PVD), которая является дальнейшим развитием технологии вакуумного плазменного напыления (LPPS).   Первоначальной целью работ было создание технологии нанесения покрытий в плазме очень низкого давления (VLPS), для получения тонких покрытий с большой зоной распыления. При давлении 50–200 Па, плазменная струя увеличивается  в длину от 100 мм до 1,5 м., по сравнению с обычным процессом плазменного напыления, работающего на 5–20 кПа. При определенных условиях процесса, данным методом можно получать структуру покрытия очень близкую к структуре EB-PVD. По данным компании Sulzer Metco таким методом можно получать ТЗП с теплопроводность порядка 0,8–1 Вт/м*К и пористостью порядка 15%. Однако сопротивление эрозии PS-PVD покрытий значительно ниже, чем у покрытий полученных методом EB-PVD, и сопоставимо или даже выше чем у метода APS [7].

Магнетронный метод нанесения ФГУП «ВИАМ»

Магнетронный способ нанесения керамического слоя позволяет синтезировать на поверхности изделия в результате плазмохимических реакций взаимодействия с кислородом выбитых в результате бомбардировки мишени ионами аргона атомов металлов оксидный слой сложного состава. Формирование керамического покрытия происходит непосредственно из металлического пара на поверхности изделия, что не требует предварительного перевода тугоплавких металлов в оксиды в качестве полуфабриката и значительно снижает энергоёмкость и трудоёмкость процесса в сравнении с аналогами. Использование сплавов из тугоплавких металлов в качестве полуфабрикатов имеет также и свои недостатки. Так, например, за рубежом в качестве легирующей добавки из редкоземельного металла активно исследуется иттербий (Yb), который в чистом виде имеет температуру кипения 1196°С, что делает его применение для нанесения магнетронным методом невозможным.

Еще одним недостатком магнетронного метода является образование дуги на мишени и ее окисление. В результате чего через какое то время распыление прекращается. Этот недостаток можно устранить путем контроля парциального давления кислорода и использования импульсного источника постоянного тока, что позволяет наносить оксидный слой со скоростью порядка 10–12 мкм/ч.

При реактивном магнетронном распылении согласно уравнению химической реакции для полного окисления 1 моля циркония необходим  1 моль кислорода:

Zr + O2 = ZrO2

что существенно снижает газовую нагрузку на вакуумную систему оборудования и позволяет регулировать стехиометрический состав осаждающегося керамического слоя. Для получения в этом случае например стандартного покрытия из YSZ используется мишень из сплава Zr-Y(6-8)% магнетронное распыление которой в присутствии смеси аргона с кислородом при давлении 0,1-0,66 Па позволяет получать покрытие из YSZ. При больших скоростях роста покрытия и термоактивации обрабатываемого изделия покрытие из YSZ имеет столбчатую структуру, необходимую для керамического слоя ТЗП.

Для нанесения керамических слоев ТЗП во ФГУП «ВИАМ» разработали установку магнетронного распыления УОКС-2.

Установка содержит 4 пары планарных магнетронов с размерами мишени 100×440 мм. В каждой паре магнетронные распылители расположены друг против друга с расстоянием, достаточным для размещения заслонок, предохраняющих обрабатываемые изделия от попадания распыленных частиц в режиме запуска магнетронного испарителя, и свободного проворачивания изделий, располагаемых на планетарной карусели.

Для окончательной очистки поверхности обрабатываемых изделий в установке предусмотрен газоразрядный источник ионов холловского типа, размещенный на двери установки, предназначенной для ее загрузки. Газоразрядный источник ионов используется также для формирования «клеящей» пленки из оксида алюминия, так как формирование этой пленки идет при постоянной бомбардировке поверхности ионами аргона источника, и для процесса ассистированного осаждения керамического покрытия.

Для термоактивации поверхности изделий в камере установки предусмотрены нагреватели, обеспечивающие радиационный нагрев изделий при формировании на поверхности изделий оксидной пленки и перед началом процесса осаждения и в процессе осаждения керамического слоя.

Для подачи технологических газов и их смеси в рабочий объем установки предусмотрен газовый блок, обеспечивающий регулируемую подачу аргона в газоразрядный источник ионов, а также в рабочий объем установки и в область расположения каждой из пар, работающих магнетронных испарителей.

Планетарный привод перемещения изделий снабжен приводом с двумя степенями свободы, что обеспечивает вращение изделий на осях их размещения при остановленной карусели и при вращении карусели, вокруг оси вакуумной камеры установки.

Электрическое питание каждой из пар магнетронных испарителей осуществляется от специально разработанного для установки инверторного источника питания с параметрами 600 В, 30 А (мощность источника 18 кВА) и дуального электрического ключа, переключающего полярность питающего напряжения от одного магнетрона к противоположному с частотой до 40 кГц (среднечастотные источники питания - СЧ ИП). Такое переключение со средней частотой до 40 кГц обеспечивает работу магнетронов, поверхность которых в процессе распыления в смеси кислород-аргон также окисляется.

Для ускорения ионов к поверхности изделия и дополнительного ее нагрева в установке предусмотрен источник смещения с параметрами до 600В и током до 10 А, обеспечивающий подачу отрицательного потенциала на изделие с частотой 100 кГц.

По данной технологии на установке УОКС-2 были нанесены и испытаны при 1400°С керамические слои различных составов. Испытания проводились при 1400°С в течение 100ч. в высокотемпературной вакуумной печи с нагревателями из вольфрама. Образцы с керамическим покрытием размещались в камере печи на поддоне и проводилась откачка до остаточного давления не более 0,01 Па, затем происходил ступенчатый нагрев до 1400°С и выдержка при данной температуре. Исследования поверхностной структуры полученных керамических слоев в исходном состоянии и после высокотемпературных испытаний представлены на рисунке 3.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |
| ж | з |
| Рис. 3 – Структура поверхности керамического слоя в исходном состоянии (а. в, д, ж) и после 100 часов высокотемпературных испытаний (б, г, е, з) при 1400°С: а, б – Zr - Y- Gd; в, г – Zr-Y-Nd-Hf; д, е – Zr-Y; ж, з – Zr-Y-Gd + Zr-Y-Hf |  |

Исследования показали, что с помощью данного метода возможно получать столбчатую структуру, схожую со структурой, полученной методом электронно-лучевого нанесения (EB-PVD). Столбчатая структура керамического слоя является оптимальной в связи с тем, что она позволяет как снизить коэффициент теплопроводности, так и повысить термостойкость покрытия, однако в процессе работы при высоких температурах столбцы подвержены спеканию, что значительно снижает теплозащитный эффект.

Также, проводилось определение коэффициента теплопроводности данных составов. Результаты представлены на рисунке 4.

Рис. 4 – Теплопроводность керамических слоев ТЗП системы различных составов в зависимости от температуры

В результате, можно сделать вывод что методом магнетронного среднечастотного распыления можно получать керамические слои с коэффициентом теплопроводности  ~1,2-1,5 Вт/м*К.

На сегодняшний день ФГУП «ВИАМ» отрабатывает технологию нанесения керамического слоя на опытно-промышленной магнетронной установке среднечастотного распыления проходного типа УОКС-3, которая в перспективе может использоваться в серийном нанесении комплексных теплозащитных покрытий на рабочие и сопловые лопатки для применения в новых газотурбинных двигателях военной и гражданской авиации. Внешний вид установки представлен на рисунке 5.

Рис. 5 – Внешний вид установки магнетронного среднечастотного распыления УОКС-3

Заключение

На данный момент, для снижения коэффициента теплопроводности  до значений 1,1–1,5 Вт/м*К, увеличения рабочей температуры до 1300–1400°C, и, соответственно, увеличения ресурса работы лопаток авиационных турбин и температуры рабочего газа турбины, необходимо совершенствование существующей системы YSZ, путем добавления 1 и более редкоземельных элементов. Существуют 2 направления в поиске новых материалов для керамического слоя:

- Совершенствование существующей системы YSZ, путем добавления 1 и более редкоземельных элементов, что позволяет снизить коэффициент теплопроводности  до значений 1,1-1,5 Вт/м*К и увеличить рабочую температуру до ~1300°C.

- Разработка покрытий на основе гафния или церия, что в перспективе позволит увеличить рабочую температуру до 1500°C и более, и снизить значение  до 0,9-1,2 Вт/м*К.

Электронно-лучевое нанесение покрытий методом осаждения из паровой фазы (ЕВ-PVD) в настоящее время не может рассматриваться в качестве единственной промышленной технологии получения ТЗП на лопатки авиационных турбин. Разработан ряд новых промышленных технологий нанесения керамических слоёв ТЗП, не уступающих по эксплуатационным свойствам (удельной теплопроводности и термостойкости) ТЗП EB-PVD, в том числе PS-PVD напыление, а также отечественная технология нанесения керамических слоёв ТЗП с использованием магнетронного напыления.

Технология ФГУП «ВИАМ» позволяет получать схожую с электронно-лучевым методом столбчатую структуру керамических слоев, которая является оптимальной в связи с тем, что она дает возможность как снизить коэффициент теплопроводности, так и повысить термостойкость керамики.

Методом магнетронного среднечастотного испарения металлических мишеней из циркониевых сплавов системы Zr-Y-Gd–Hf, Zr-Y-Nd-Hf, Zr-Y-Gd, Zr-Y-Hf получены керамические слои на основе перспективных оксидов, имеющие столбчатую куполообразную структуру, сходную со структурой электронно-лучевых (EB-PVD)  теплозащитных покрытий.

Рассмотренные покрытия имеют высокое сопротивление спеканию и сохраняют столбчатую структуру при высокотемпературных испытаниях в вакууме при температуре 1400°С в течение 100 ч.

Полученные результаты позволяют рассматривать исследованные композиции и магнетронную технологию их нанесения в качестве основы для разработки отечественных перспективных высокотемпературных ТЗП.

Литература

- Будиновский С.А., Мубояджян С.А., Гаямов А.М. Современное состояние и основные тенденции развития высокотемпературных теплозащитных покрытий для рабочих лопаток турбин авиационных ГТД //Авиационная промышленность. 2008. №4. С. 33–37.

- Смирнов А.А., Будиновский С.А., Матвеев П.В., Чубаров Д.А. Разработка теплозащитных покрытий для лопаток ТВД из никелевых монокристаллических сплавов ВЖМ4, ВЖМ5У //Труды ВИАМ. 2016. №1. Ст. 3 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 08.07.2016). DOI 10.18577/2307-6064-2016-0-1-17-24

- Каблов Е.Н., Мубояджян С.А. Теплозащитные покрытия для лопаток турбин высокого давления перспективных ГТД //Металлы. 2012. №1. С. 5–13.

- Чубаров Д.А., Будиновский С.А. Выбор керамического материала для теплозащитных покрытий лопаток авиационных турбин на рабочие температуры до 1400°С //Труды ВИАМ. 2015. №4. Ст. 07. URL: http://www.viam-works.ru. DOI 10.18577/2307-6046-2015-0-4-7-7

- Чубаров Д.А., Матвеев П.В. Новые керамические материалы для теплозащитных покрытий рабочих лопаток ГТД //Авиационные материалы и технологии. 2013. №4. С. 43–46.

- Будиновский С.А., Смирнов А.А., Матвеев П.В., Чубаров Д.А. Разработка теплозащитных покрытий для рабочих и сопловых лопаток турбины из жаропрочных и интерметаллидных сплавов //Труды ВИАМ. 2015. №4. Ст. 05. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 08.07.2016). DOI 10.18577/2307-6046-2015-0-4-5-5

- Будиновский С.А., Чубаров Д.А., Матвеев П.В. Современные способы нанесения теплозащитных покрытий на лопатки газотурбинных двигателей (обзор) //Авиационные материалы и технологии. 2014. №S5. 
С. 38–44. DOI 10.18577/2071-9140-2014-0-s5-38-44.