УДК 621.793.16

Проект опытного реактора для термобарьерного
покрытия рабочих лопаток турбины методом MO-CVD

Аксёнов А.Н.1, к.ф.-м.н.; Игуменов И.К.2, д.т.н.; Лукашов В.В.3, к.т.н.

9123975423@mail.ru; igumen@niic.nsc.ru; luka@itp.nsc.ru

1АО «Тюменские моторостроители»

2Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН

3Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе

Аннотация:

Анализируются данные исследований по термобарьерным покрытиям, полученных методом химического осаждения из паровой фазы. Рассматриваются скорости роста слоёв, конструкции реакторов, микроструктуры и свойства керамических покрытий. Основное внимание уделяется результатам, полученным с применением металлоорганических прекурсоров. Предложен проект экспериментального реактора для керамического покрытия лопаток турбины.

Ключевые слова:

керамические термобарьерные покрытия, химическое осаждение из паровой фазы, столбчатая микроструктура, скорости роста.

Summary:

Results of investigations of thermal barrier coatings, produced by chemical vapor deposition are analyzed. Designs of reactors, grown rates, microstructures and properties of ceramic coatings are considered. The main attention is paid to the results, received with metal-organics precursors. The project of the experimental reactor for a columnar ceramic coatings of turbine blades is offered.

Реферат:

Термобарьерное покрытие рабочих лопаток методом химического осаждения из газовой фазы может быть более эффективным решением, чем традиционные подходы, связанные с электронно-лучевыми или плазменными процессами. Работы ведущих научных институтов Германии, Японии, Франции и США показывают, что микроструктура, механические и теплофизические свойства таких покрытий сопоставимы с серийными конденсационными слоями. При использовании β-дикетонатов (дипивалоилметанатов) циркония и иттрия в качестве прекурсоров, совершенная структура кристаллитов может формироваться со скоростью более 20..50 мкм/ч и ограничивается, главным образом, конструкцией сублиматоров. Представлено краткое описание экспериментального реактора для покрытия лопатки турбины.

Основной текст доклада

Одним из важнейших моментов современных высокотемпературных газовых турбин является термобарьерное покрытие (ТБП), позволяющее получить значительное преимущество в ресурсе (до 2..4 раз) или эффективности [1–3]. Покрытие трактовой поверхности турбины материалами на основе оксида циркония при характерных толщинах δ~100..200 мкм и коэффициентах теплопроводности λ~1..2,5 Вт·м/К обеспечивает повышение предельной температуры термодинамического цикла более чем на 100..150°С, а также уменьшает опасные градиенты напряжений в лопатке [4, 5].

Технологические процессы ТБП на большинстве отечественных и зарубежных предприятий сводятся к плазменному APS (Atmospheric Plasma Spray) и электронно-лучевому EB-PVD (Electron Beam-Physical Vapor Deposition) напылению. Указанные подходы имеют свои преимущества и недостатки. Например, у APS покрытий более низкий коэффициент теплопроводности, но недостаточные механические свойства. Процессы EB-PVD [6, 7] заметно повышают стойкость ТБП к термоциклическим нагрузкам (за счёт столбчатой структуры), но требуют содержания большой и весьма затратной инфраструктуры. В целом, отмечается крайняя неудовлетворённость современными серийными способами ТБП. Было предложено множество подходов [8], в которых предпринимались разные попытки улучшить существующее положение дел (главным образом, для плазменного напыления) путём впрыска в плазменную струю суспензий наноматериалов, прекурсоров, создания контролируемой атмосферы с низким давлением, но все эти методы не позволяют получить качественного и эффективного решения, удобного для серийного производства.

Особое место в методах формирования ТБП на лопатках турбины занимают работы ВИАМ [9], в которых предлагается реактивное магнетронное распыление (РМР) металлических мишеней из сплава 
Zr–Y–Gd и плазмохимический синтез оксидов при подаче кислорода [10]. РМР выгодно отличается от EB-PVD существенным снижением энергопотребления, уменьшением массы и габаритов оборудования.

По установившимся представлениям, керамические слои с высокими механическими свойствами могут быть получены только при конденсации столбчатых структур из паровой фазы [11]. Обычно это достигается прямым физическим испарением материалов покрытия (плазмой или электронным лучом). Адгезионная прочность при этом сильно зависит от состава соединительного жаростойкого слоя, и определяется прочностью оксидной пленки TGO (Thermally Grown Oxide), формируемой в процессе покрытия, а также при эксплуатации из-за естественной проницаемости (по кислороду) материала и микроструктуры ТБП. Проблема металлических жаростойких слоёв весьма обширна и является предметом особого изучения. Непосредственно в данной работе можно только отметить, что большинство соединительных покрытий в Российской Федерации разработаны ВИАМ, а наиболее совершенные решения включают в себя сплавы СДП-41 (NiCrAlTaReYHf), ВСДП-4 (NiAlCrHf) и ВСДП-3 (NiCrAlReYHf) с внешним алюминидным слоем ВСДП-16 (AlNiY) [12].

Металл может быть переведен в паровую фазу не только при прямом испарении, но и при термическом разложении соответствующего исходного вещества (прекурсора) [13]. В качестве прекурсоров обычно выступают летучие карбонилы, галогениды, гидриды или металлоорганические соединения (алкоголяты, β-дикетонаты). Процессы разложения производятся в специальных установках (реакторах) с контролируемой атмосферой. Относительно температуры обрабатываемой детали, реакторы могут быть с «горячими» или «холодными» стенками. В первом случае, требуемая температура подложки достигается в печи с общим нагревом, во втором – при использовании лазерного излучения или индукционного поля. Реакторы с «холодными» стенками сложнее конструктивно и дороже в изготовлении, но не допускают значительного разложения паров исходного вещества в газовой фазе, а также на стенках реакционной камеры, что делает процесс более экономичным и совершенным. По сравнению с PVD, методы CVD (Chemical Vapor Deposition) реализуются на относительно простом оборудовании и не требуют высокого вакуума (рабочее давление 102–105 Па). При подаче кислорода в реакционную зону CVD установки, возможно формирование оксидных плёнок с управляемой микроструктурой (в т. ч. столбчатой), что уже находит промышленное применение при производстве электронных компонентов,  топливных элементов, сенсоров и покрытий различного функционального назначения (оптических, биосовместимых, упрочняющих). Но в турбомашиностроении практически все технологические решения по CVD сводятся к галогенидам алюминия, для получения жаростойких диффузионных покрытий на основе β(NiAl) [14, 15]. Несомненно, это важный класс покрытия. Более того, при микролегировании указанного интерметаллида Pt, Zr,Hf или Ir возможен качественный рост жаростойкости до уровня, сопоставимого с традиционными системами NiCrAlY [16, 17]. Но значительно больший экономический и технологический эффект следует ожидать от термобарьерных CVD-покрытий.

При химическом осаждении керамических слоёв из паровой фазы, наиболее часто используются β-дикетонаты металлов [18], имеющие в своём составе связь кислород-металл, являющейся основой для образования оксидов при термолизе. Кроме этого, данные соединения отличаются высокой летучестью при сравнительно низких температурах (100..250°С), не токсичны, имеют длительный срок хранения при нормальных условиях, стабильно и воспроизводимо переходят в газовую фазу без разложения, не реагируют с конструкционными материалами реакторов. Простейшим β-дикетоном является ацетилацетон, но наиболее часто на практике используются дипивалоилметанаты (thd). Физические свойства Zr(thd)4 и Y(thd)3 приведены в таблице 1 [19].

Таблица 1

Свойства дипивалоилметанатов циркония и иттрия

|  | Zr(thd)4 | Y(thd)3 |
| --- | --- | --- |
| Молекулярная формула | C44H76O8Zr | C33H57O6Y |
| Молярная масса [г/моль] | 824,3 | 638,72 |
| Температура плавления [К] | 591-593 | 442-445 |
| Условия сублимации | 453К; 13Па | 368К; 7Па |

В техническом университете Брауншвейга (Германия) исследование методов CVD для термобарьерных покрытий проводились на лабораторном (lab-scale) и промышленном (industrial-scale) реакторах с «горячими» стенками [20]. В качестве основы lab-scale реактора была использована трехзонная трубчатая печь ø84×1000 с максимальной температурой 1000°С. Сублимация прекурсоров происходила в отдельно нагреваемых трубах (ø40, ø24 – для Zr(thd)4 и Y(thd)3 соответственно) с максимальной загрузкой тиглей 30г Zr(thd)4 и 5г Y(thd)3. Транспорт паров в рабочую зону реактора производился потоком аргона с массовым контролем расхода. В качестве образцов использовались шайбы ø25×3 из сплава GTD111 с жаростойким покрытием PtAl (66 мкм) или MCrAlY (100 мкм). Было показано, что ТБП с наилучшими свойствами формируется при температурах поверхности 1023..1123К и молярной концентрации прекурсоров ≤6·10-3. Для получения стандартного материала ZrO2-(6..8%)Y2O3 (8YSZ), отношение массовых расходов Zr(thd)4/Y(thd)3 должно быть ~15.3. Качественные оксидные слои, аналогичные по микроструктуре EB-PVD, могут образовываться и при значительном отклонении расхода кислорода от условий стехиометрического горения реактивов (полное сжигание лигандов не является обязательным условием). Коэффициент использования материалов не превышал 8,5%, а типичная скорость роста составляла 20..30 мкм/ч (при использовании сублиматора специальной конструкции).

|  | Рис. 1 – Опытно-промышленный CVD реактор для покрытия пера турбинной лопатки: 1 – контроллер массового расхода транспортирующего газа; 2 – испаритель прекурсоров; 3 – подогреваемый паропровод; 4 – контроллер массового расхода реактивного кислорода; 5 – линия подачи сжатого воздуха для охлаждения паропровода 11 внутри печи; 6 – автоматическая система регулирования давления в рабочей зоне реактора; 7 – водоохлаждаемая ловушка; 8 – вакуумный насос; 9 – дефлектор; 10 – сегмент турбинной лопатки; 12 – колпаковая электропечь; 13 – нагревающие элементы; 14 – реторта ø400×830; 15 – водоохлаждаемые секции. |
| --- | --- |

Industrial-scale реактор (рис. 1) был спроектирован Archer Technicoat LTD (Англия) в кооперации с SIFCO (Ирландия) для осаждения покрытий типа TiC или Al2O3. Реактор основан на колпаковой печи и включает в себя реторту, испарители прекурсоров, системы охлаждения и вакуумирования. Подача пара организовывалась через отдельно подогреваемые трубы с внутренним диаметром 50 мм. Для исключения конденсации прекурсоров в транспортных линиях, температура стенок паропровода превышала температуру сублимации реактивов на 20°С. Конструкция испарителей была основана на серийном дисковом порошковом дозаторе Praxair.

Термобарьерное покрытие формировалось на реальном сегменте пера рабочей лопатки турбины с площадью поверхности 18,75 см2. Для организации потока пара вокруг обрабатываемого образца, с зазором 
10..15 мм устанавливался специальный дефлектор. Направление течения пара – от входной кромки к выходной. Основные параметры режима покрытия приведены в табл. 2.

Таблица 2

Параметры процесса покрытия сегмента пера лопатки [20]

| Полное давление в рабочей зоне | 500 Па |
| --- | --- |
| Температура покрываемой поверхности | 1073 К |
| Суммарный расход рабочих газов | 0,359 моль/мин |
| Молярная концентрация реактивного кислорода | 0,373 |
| Молярная концентрация прекурсоров | 0,0067 |
| Время осаждения ТБП | 240 мин |
| Число Рейнольдса Re | 388 |
| Толщина покрытия на входной кромке | 55 мкм |

При сравнительных термоциклических испытаниях EB-PVD и 
MO-CVD покрытий получена стойкость 1000 и 772 цикла соответственно (нагрев 1423К, выдержка 45 минут, охлаждение до 373 К). В соответствии с ISO 14188, критерием разрушения являлось скалывание/отслоение 30% покрытой поверхности пера.

Более совершенные свойства MO-CVD покрытий были получены в Институте исследования материалов (о. Хонсю, Тохоку, Япония) [21, 22] на реакторе с холодными стенками. Нагрев образцов (шайба ø10×1 из сплава Hastelloy-XR) производился с помощью лазерного излучения мощностью до 250 Вт. При температурах подложки более 1070 К были зафиксированы скорости роста более 230 мкм/ч. В отдельных случаях, термобарьерное покрытие формировалось со скоростью 660 мкм/ч, но структура кристаллитов была коническая. При термоциклических испытаниях покрытия 4YSZ по режиму 600-1373 К, выдержка 600 с, контрольный образец без разрушения выдерживал 1200 циклов (далее происходило отслоение по TGO).

В Институте неорганической химии им. А.В. Николаева (ИНХ СО РАН) процесс осаждения слоя YSZ проводился при температуре подложки (кварцевая пластина) 650°С и давлении в реакторе ~103 Па. Температуры испарителей прекурсоров поддерживались на уровне 175..180°С для Zr(thd)4 и 125..130°С для Y(thd)3. Расходы газа-носителя (Ar) и кислорода (O2) составляли 2,5 и 9 л/ч соответственно. Типичная скорость роста 
2,5 мкм/ч (микроструктура получаемых покрытий приведена на рис. 2).

Анализ опубликованных данных по скоростям роста (табл. 3) показывает, что керамическое MOCVD покрытие со столбчатой структурой (аналогичной EB-PVD), вполне реально формировать на скоростях не менее 20 мкм/ч, что вполне достаточно для мелкосерийного производства. Наиболее совершенная кристаллическая структура покрытия достигается при использовании Zr(thd)4-Y(thd)3 и реакторов с холодными стенками.

Таблица 3

Обзор литературных данных по покрытию YSZ методом CVD

| Прекурсоры | Температура подложки [K] | Скорость роста покрытия [мкм/ч] | Фазовый состав | Тип реактора | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zr(thd)4, Y(thd)3 | 700..1200 | 20..50 | T | ГС | [20,23] |
|  | 873..1173 | 100 | T | ХС | [22] |
|  | 1025 | 230 | C | ХС | [21] |
| ZrCl4, Y(thd)3 | 973..1173 | 100 | T | ХС | [24] |
| Zr(OButn)4, Y(OButn)3 | 1223..1278 | 43 | M,T,C | ХС | [25] |

Примечание: M,Т,К – моноклинная, тетрагональная и кубическая модификации; 
ГС, ХС – горячие и холодные стенки соответственно.

Рис. 2 – Микроструктура MOCVD YSZ (до 20 мкм), полученная в ИНХ СО РАН
(Н.Б. Морозова, И.К. Игуменов, 2015)

Главным ограничителем скорости роста при MOCVD процессах является способ сублимации прекурсоров. Простейшие подходы, связанные с общим нагревом массы порошковых реактивов, для достаточной производительности, требуют значительного количества дорогостоящих прекурсоров и большой площади свободной поверхности. Более эффективны системы, в которых происходит быстрое и полное испарение отдельных частиц или капель. Например, в работах Национальной лаборатории Ок-Ридж (США) [26] подача прекурсоров в реактор производится путём ультразвукового распыления раствора Zr(thd)4 и Y(thd)3 в тетрагидрофуране. Принципиальная схема сублиматора Технического университета Брауншвейга приведена на рис. 3, в которой щёточно-поршневой механизм подачи порошка вполне успешно заменяется дисковым порошковым дозатором от установок APS.

Рис. 3 – Устройство сублиматора со щёточно-поршневым механизмом:

1 – камера сублимации (T~573К); 2 – щёточный механизм для перемещения порошков прекурсоров; 3 – подача транспортирующего аргона; 4 – выход паров из испарителя

Для покрытия опытных турбинных лопаток в АО «Тюменские моторостроители» совместно с ИНХ СО РАН, был спроектирован экспериментальный MO-CVD реактор (рис. 4).

Рис. 4 – Эскиз экспериментального MO-CVD реактора:

1 – обрабатываемая лопатка; 2 – кварцевая труба (ø120); 3 – индуктор; 4 – пирометр; 
5 – шлюз для загрузки лопатки; 6 – узел ввода вращения в вакуум; 7 – стенка термостата; 8 – подвод к вакуумному насосу; 9 – трубы откачки продуктов реакции; 
10 – форсунки подачи реактивного кислорода; 11 – форсунки подачи пара

Основа реактора – кварцевая труба ø120. Из кварца также выполнены форсунки подачи пара, реактивного кислорода и трубы для откачки продуктов реакции. Нагрев обрабатываемой лопатки производится индукционно (частота преобразователя 2,4..10кГц, максимальная мощность 40 кВт) с обратной связью по сигналу пирометра. Используется термостатирование (250..320°С) рабочей зоны и паропроводов, предотвращающее конденсацию прекурсоров на стенках реактора. Равномерность покрытия достигается вращением лопатки с угловой скоростью до 60 об/мин. Загрузка новой лопатки в реактор осуществляется через специальный шлюз. Системы подачи газов (реактивных и транспортирующих) включают в себя контроллеры массовых расходов; терморезисторные датчики вакуума. Рабочее давление в реакционной камере создается золотниковым вакуумным насосом типа АВЗ-20Д. Макет сублиматора выполнен в Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе (ИТ СО РАН) и основан на вихревом течении транспортирующего газа (аргона) с инжекцией порошков прекурсоров в псевдоожиженный слой инертных частиц (проходит испытания, схема макета приведена на рис. 5).

Рис. 5 – Схема вихревого сублиматора:

1 – термостат (~300°С); 2 – завихритель; 3 – циклон с частицами корунда; 
4 – порошковый дозатор прекурсоров; 5 – контроллер массового расхода транспортирующего газа

Несмотря на то, что сконструированный реактор носит экспериментальный характер, при положительных результатах НИОКР, вполне возможно опытное покрытие лопаток для мелкосерийного производства с расчётной производительностью до 10 лопаток в сутки. Благодаря повсеместному использованию отечественных комплектующих, стоимость всего проекта сопоставима с затратами на технологический процесс EB-PVD покрытия одного или двух комплектов лопаток. Кроме этого, возможно сложное градиентное легирование керамического покрытия другими лантаноидами для специфических задач повышения максимальной температуры эксплуатации керамики, более низкого коэффициента теплопроводности или обеспечения длительной работоспособности газотурбинного двигателя в условиях лёсса.

Выводы

1. Обзор опубликованных данных по формированию MO-CVD покрытий типа ZrO2–Y2O3 показал, что их свойства (микроструктура, термоциклическая стойкость, адгезия и т.п.) могут быть вполне сопоставимы с серийными электронно-лучевыми покрытиями.

2. Реализация скоростей роста более 20..50 мкм/ч требует создания специальных сублиматоров, в которых должно происходить практически мгновенное испарение отдельных частиц прекурсоров.

3. Выполнен проект экспериментального реактора для покрытия лопаток методом химического парофазного осаждения с расчётной производительностью до 10 лопаток в сутки.

Литература

1. Нагога Г.П. Эффективные способы охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин: учеб. пособ. М.: Изд-во МАИ, 1996. 100 с.

2. Харьковский С.В., Почуев В.П., Кинзбурский В.С., Мухин А.А. Сравнение наиболее распространённых схем охлаждения рабочих лопаток высокотемпературных турбин высокого давления // Высокотемпературные газовые турбины: тр. ЦИАМ / под ред. М.Я. Иванова.  М.: ТОРУС ПРЕСС, 2010. №1342. С. 171–190.

3. Тихонов А.С., Сендюрев С.И., Хайрулин В.Т. Проектирование установки для термоциклических испытаний комплексных многослойных теплозащитных покрытий лопаток газовых турбин // Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2014. №38. С. 61–71.

4. Придорожный Р.П., Шереметьев А.В., Зиньковский А.П. Расчётная оценка эффективности применения теплозащитных покрытий на охлаждаемых рабочих лопатках турбин высокого давления авиационных газотурбинных двигателей // Вестник двигателестроения. 2014. №1. 
С. 52–56.

5. Каблов Е.Н., Мубояджян С.А. Теплозащитные покрытия для лопаток турбины высокого давления перспективных ГТД // Металлы. 2012. №1. С. 5–13.

6. Movchan B.A., Yakovchuk K. Yu. High-Temperature Protective Coatings Produced by EB-PVD // Journal of Coating Science and Technology. 2014. Vol. 1. P. 96–110.

7. Яковчук К.Ю. Теплопроводность и термоциклическая долговечность конденсационных термобарьерных покрытий // Современная электрометаллургия. 2014. №4. С. 25–31.

8. Fauchais P.L., Heberlein J. V.R., Boulos M.L. Thermal Spray Fundamentals. NY: Springer US Publ, 2014. 1566 p. DOI: 10.1007/978-0-387-68991-3.

9. Мубояджян С.А., Будиновский С.А., Гаямов А.М., Смирнов А.А. Получение керамических теплозащитных покрытий для рабочих лопаток турбин авиационных ГТД магнетронным методом // Авиационные материалы и технологии. 2012. №4. С. 3–8.

10. Берлин Е.В., Сейдман Л.А. Получение тонких плёнок реактивным магнетронным распылением. М.: Техносфера, 2014. 256 с.

11. Nicholls J.R., Lawson K.J., Johnston A., Rickerby D.S. Low Thermal Conductivity EB-PVD Thermal Barrier Coatings. High Temperature Corrosion 5 / R. Streiff, I.J. Wright, R. Krutenat, M. Caillet, A. Cailerie. Trans Tech Publication. 2001. P. 595–606.

12. Смирнов А.А., Будиновский С.А. Повышение жаростойкости конденсационно-диффузионных покрытий для лопаток турбин из сплава ЖС32 // Авиационные материалы и технологии. 2016. №2. С. 3–10.

13. Сыркин В.Г. CVD-метод. Химическое парофазное осаждение. М.: Наука, 2000. 495 с. ISBN 5-02-001683-7.

14. Коломыцев П.Т. Высокотемпературные защитные покрытия для никелевых сплавов. М.: Металлургия, 1991. 237 с.

15. Тамарин Ю.А. Жаростойкие диффузионные покрытия лопаток газотурбинных двигателей / под ред. А.Т. Туманова. М.: Машиностроение, 1978. 136 с.

16. Pint B.A., Wright I.G., Lee W.Y., Zhang Y., Prüßner K., Alexander K.B. Substrate and bond coat compositions: factors affecting alumina scale adhesion // Materials Science and Engineering. 1998. A245. P. 201–211.

17. Brammer T.M. Improving the phase stability and oxidation resistance of β-NiAl. Ames, Iowa. UNT Digital Library. 2011. 90 p.

18. Пешкова В.М., Мельчакова Н.В. β-Дикетоны. М.: Наука, 1986. 
200 с.

19. Pulver M. Chemische Gasphasenabscheidung von Zirkoniumdioxid, Yttriumoxid und Aluminiumoxid aus β-Diketonaten und Alkoholaten: dissertation. TU Braunschweig. Papierflieger, Clausthal-Zellerfeld. 2000.

20. Nemetz W. Chemical Vapour Deposition of Thermal Barrier Coatings on Turbine Blades: dissertation. Zugl. Braunschweig, Techn. Univ. 2004. 125 p.

21. Kimura T., Goto T. Rapid Synthesis of Yttria-stabilized Zirconia Films by Laser Chemical Vapor Deposition // Materials Transactions. 2003. Vol. 44. No. 3. P. 421–424.

22. Tu R., Goto T. Thermal Cycle Resistance of Yttria Stabilized Zirconia Coatings Prepared by MO-CVD // Materials Transactions. 2005. Vol. 46. No. 6. P. 1318–1323.

23. Wahl G., Nemetz W., Giannozzi M., Rushworth S., Baxter D., Archer N., Cernuschi F., Boyle N. Chemical vapour deposition of TBC: an alternative process for gas turbine components // Transactions of the American Society of Mechanical Engineers. 2001. No. 123. P. 520–524.

24. Préauchat B., Drawin S. Properties of PECVD-deposited thermal barrier coatings // Surface and Coatings Technology. 142-144. 2001. P. 835–842.

25. Varanasi V.G., Besmann T.M., Payzant E.A., Pint B.A., Lothian J.L., Anderson T.J. High-growth rate YSZ thermal barrier coatings deposited by MOCVD demonstrate high thermal cycling lifetime // Materials Science and Engineering A. 528. 2001. P. 978–985.

26. Varanasi V.G., Besmann T.M., Hyde R.L., Payzant E.A., Anderson T.J. MOCVD of YSZ coatings using β-diketonate precursors // Journal of Alloys and Compounds. 2009. No. 470. P. 354–359.