УДК 621.793

Покрытия для защиты лопаток и других деталей компрессора от эрозионного износа, коррозии и высокотемпературного износа

Александров Д.А.1, д.т.н., Мубояджян С.А.,1 д.т.н.

mubo@mail.ru; admin@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В докладе  изложены результаты работ, проводимых в ВИАМ за последнее время, по разработке  эрозионностойких, коррозионностойких  эрозионно-коррозионностойких и износостойких покрытий для защиты лопаток компрессора и повышения износостойкости деталей трения ГТД. Упомянуты разработки покрытий, внедренных в серийное производство. Приведены результаты испытаний на эрозионную и коррозионную стойкость, износостойкость, металлографические и металлофизические исследования.

Ключевые слова:

эрозионностойкие покрытия, коррозионностойкие покрытия, износостойкие покрытия, ионно-плазменные покрытия.

Abstract:

The report presents the results of work carried out in VIAM recently, on the development of erosion-resistant, corrosion, erosion-corrosion and wear-resistant coatings to protect the compressor blades and improve the wear resistance of friction components of GTE. Coatings development are mentioned, introduced into production. Results of tests on erosion and corrosion resistance, wear resistance, and metallophysical, metallographic research.

Key words:

erosion-resistant coating, corrosion-resistant coatings, wear resistant coatings, ion-plasma coatings.

Реферат

Современные  ГТД  являются сложным научно-техническим продуктом, для производства которых решается целый ряд задач, такие как разработка  высоконагруженных деталей из жаропрочных материалов для  турбины и камеры сгорания, защитных и упрочняющих покрытий для лопаток компрессора ГТД. ВИАМ располагает огромным опытом и научно-техническим заделом  в области разработки технологии нанесения эрозионностойких, коррозионностойких и износостойких покрытий для защиты ответственных деталей ГТД. Также ВИАМ обладает обширной технической и технологической базой как серийных, так и перспективных установок для нанесения различных типов покрытий. За последние 20-30 лет в ВИАМ были разработаны коррозионностойкие покрытия СДП-1+ВСДП-20, ВПАКС для защиты стальных лопаток компрессора при температурах до 650оС, эрозионностойкие Cr3C2 и ZrN.  Разработано  и опробовано эрозионно-коррозионностойкое нанослойное покрытие TiN/CrN. Начаты работы по износостойким покрытиям для защиты деталей трения ГТД: разработаны износостойкие   покрытия на основе TiN и  комбинированное износо-коррозионностойкое покрытие для стальных деталей трения ВСДП-2+(Zr-Gd-Y-Al)O +MoS2. Внедрение перспективных разработок ВИАМ в области эрозионностойких, коррозионностойких и износостойких покрытий в производство  позволит существенно увеличить ресурс и надежность ответственных деталей ГТД.

Введение

Современные ГТД являются сложным научно-техническим продуктом, для производства которых решается целый ряд задач, такие как разработка высоконагруженных деталей из жаропрочных материалов для  турбины и камеры сгорания, защитных и упрочняющих покрытий для лопаток компрессора высокого и низкого давления и др [1].

Развитие авиационного двигателестроения на рубеже 80-х годов прошлого столетия требовало создания ряда принципиально  новых материалов и технологических процессов их получения, обеспечивающих работоспособность двигателей четвертого поколения при более высоком уровне рабочих температур и, в том числе, разработки целого ряда новых защитных и упрочняющих покрытий, предназначенных  для обеспечения ресурса лопаток и других деталей компрессора ГТД.

Развитие вертолетостроения, авиационной техники морского базирования, а также применение авиационных ГТД на грунтовых аэродромах и в наземных установках различного назначения остро обозначило проблему коррозионной и эрозионной защиты стальных и титановых лопаток ГТД.

Интенсивный поиск покрытий для  эрозионной защиты стальных и титановых лопаток компрессора по многим направлениям не давал положительных результатов. В свою очередь применение лопаток компрессора ГТД без специальных покрытий ограничивало ресурс их работы, требовало замены лопаток при ремонте двигателей.

На рисунке 1 приведено влияние различных факторов на ухудшение характеристики компрессора. Показано, что эрозионное изнашивание профиля лопатки приводит к существенному возрастанию аэродинамических потерь [2].

Рисунок 1 – Относительное влияние различных факторов на ухудшение характеристик компрессора

При эксплуатации ГТД в условиях морского, влажного и тропического климата на стальные и титановые лопатки компрессора ГТД происходит воздействие коррозионной среды хлор-ионами, содержащимися во влажном воздухе и солевых отложениях NaCl, образующихся при полетах или посадках непосредственно вблизи морской поверхности (посадка на палубу авианосца, противолодочного корабля или приводнение гидросамолета).  Коррозионное повреждение сталей и титановых сплавов характеризуется образованием на поверхности лопаток компрессора окислов, появлению питтингов и каверн, что может приводить к образованию усталостных трещин и даже разрушению лопаток. Для защиты лопаток и других ответственных деталей компрессора от коррозии применяют различные защитные покрытия. При выборе защитных покрытий от коррозии необходимо учитывать электрохимический механизм коррозионного поражения. В условиях работающего двигателя  при температурах от 300 до 650 оС (в зависимости от ступени компрессора) происходит нагрев и окисления поверхности лопаток. В результате происходит изменение электродного потенциала поверхности металла. Поверхность стали начинает быстро окисляться и становится склонной к коррозионному растрескиванию под напряжением, вследствие обеднения приповерхностного слоя по хрому, который и обеспечивает ее коррозионную стойкость. При выборе коррозионностойкого покрытия для стали необходимо руководствоваться тем, что покрытие должно быть анодным, по отношению в защищаемому материалу, либо плотным, без наличия пористости. К началу работ по разработке ионно-плазменных покрытий для коррозионной защиты стальных лопаток компрессора на ряде предприятий отрасли использовалось гальваническое никель-кадмиевое покрытие, обеспечивающее удовлетворительную защиту лопаток в области лишь низких температур (до 250-300оС).

В газотурбинном двигателе имеется много ответственных деталей, постоянно или временно работающих в условиях  сухого трения. Это лабиринтные и щеточные уплотнения, газодинамические подшипники, валы-втулки поворотных лопаток направляющего аппарата компрессора и др. Для предотвращения износа подобных пар трения, зачастую работающих при повышенных температур  применяют специальные износостойкие покрытия. Требованиями к подобным покрытиям являются обеспечение низкой шероховатости поверхности, высокая твердость и износостойкость.

Низкая эрозионная и коррозионная стойкость лопаток компрессора ГТД, низкая износостойкость деталей из сталей и титановых сплавов выявили необходимость в разработке принципиально новых эрозионностойких, коррозионностойких и износостойких покрытий и технологий их получения, обеспечивающих надежную  работу лопаток в различных условиях их эксплуатации и не оказывающих заметного влияния на их прочностные характеристики.

Методики испытаний покрытий

Для оценки защитных свойств разрабатываемых покрытий во ФГУП «ВИАМ» разработаны методики испытаний на эрозионную стойкость, коррозионную стойкость и износостойкость.

Оценка эрозионной стойкости ионно-плазменных покрытий осуществляется методом сравнительных испытаний на лабораторном стенде, согласно ММ 1.595-2-352-2008 («Определение относительной эрозионной стойкости композиции сплав-покрытие), разработанной ВИАМ.  В качестве эрозионной среды используется речной кварцевый песок со средним размером частиц ~300-350 мкм и максимальным размером частиц -700 мкм.

Рисунок 2 – Стенд для испытаний на эрозионную стойкость

Испытания на коррозионную стойкость образцов с покрытиями проводятся согласно РТМ 1.2.189-2006  по методике ускоренных циклических коррозионных испытаний.

Испытания на износостойкость проводятся по разработанному в ВИАМ стандарту (СТО) по методу «шар  по - диску» или «пальчик по диску» на трибометре фирмы CETR (США) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Трибометр UMT-3M фирмы CETR для проведения триботехнических исследований покрытий

Нагрузка при испытаниях является расчетной и не превышает предела прочности защищаемой основы. Скорость вращения диска составляет 1 м/с.

Для определения физических свойств покрытий (толщина, микротвердость, фазовый и элементный состав, уровень остаточных напряжений) проводились металлографические и металлофизические исследования покрытий.

Эрозионностойкие покрытия

В качестве эрозионностойких покрытий используются твердые соединения (обычно карбиды и нитриды металлов). Нанесение таких покрытий проводится разными способами, такими как газопламенное или детонационное напыление (покрытия WC, CrC, CrC+NiCr) или ионно-плазменным напылением (TiN, ZrN, CrC, VN и пр.). Нанесение эрозионностойких покрытий газопламенным или детонационным напылением неприемлемо для лопаток компрессора, поскольку невозможно соблюсти ряд условий, такие как равномерность нанесения и воспроизводимость, обеспечение максимальной толщины покрытия не более 20 мкм.  В 80-90 е годы во ФГУП “ВИАМ” велись разработки эрозионностойких покрытий на основе нитридов и карбидов металлов ионно-плазменным методом, совершенствовалось и оборудование. От торцевого ускорителя, применяемого также на известных установках “Булат” перешли на более энергоемкую  и производительную технологию, названную ВПТВЭ (Вакуумно-плазменная технология высоких энергий). Результатом стало создание целой серии установок типа МАП, разные модификации которых были поставлены предприятиям авиационной промышленности. Свойства исследуемых покрытий приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Исследование эрозионной стойкости различных покрытий на образцах из сплава ОТ4-1

В результате проведенных испытания и исследований, в том числе механических, были разработаны  технологии нанесения монослойных эрозионностойких покрытий [2] для защиты лопаток из титановых сплавов и сталей (соответственно ZrN и Cr3C2). Технологии нанесения таких покрытий реализованы на установках МАП-1М и МАП-2 и были   рекомендованы для применения в промышленности. В таблице 1  приведены свойства разработанных монолойных эрозионностойких покрытий.

Таблица 1

Свойства разработанных монолойных эрозионностойких покрытий

| № п/п | Основа+покрытие | Толщина, мкм | Отн. эрозионный износ/эрозионная стойкость, раз |  | Микротвердость Нν, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 70 | 20 |  |
| 1 | Основа без покрытия | - | 1/1 | 1/1 | - |
| 2 | ВТ8М-1+ZrN | 17-18 | 0,06/16,6 | 0,05/20 | 23000-25000 |
| 3 | ЭИ961+Cr3C2 | 17-18 | 0,13/7 | 0,16/6 | 26000-29000 |

Показано, что разработанные эрозионностойкие покрытия имеют достаточно высокую эрозионную стойкость, однако следует отметить, что данные покрытия не могут соответствовать современным требованиям по всеклиматической эксплуатации ГТД и уровню рабочих температур. Покрытие на основе нитрида циркония имеет рабочую температуру до 400оС, с забросами до 450оС. Покрытие на основе карбида хрома может обеспечить защиту стальных лопаток компрессора только в общеклиматических условиях эксплуатации.

Коррозионностойких покрытия

Для защиты от солевой коррозии стальных лопаток компрессора в основном используются  шликерные и диффузионные, а также ионно-плазменные покрытия. В качестве сплавов для таких покрытий используются системы на основе кобальта, никеля  (MeCrAlY, где Me=Ni, Co). Также применяются методы окидирования и гальваники с использованием хрома, алюминия, никеля. В ВИАМ велись работы по замене применявшихся в промышленности не технологичного покрытия ДифА-СФ  и вредного никель-кадмиевого покрытия. Результатом этих работ стала разработка комбинированного покрытия для защиты стальных лопаток компрессора СДП-1+ВСДП-20, а также технологии ВПАКС (высокотемпературного плазменного алюмокобальтсилицирования), применяемого для защиты стальных деталей компрессора (например призонных болтов из сталей ЭИ961, ЭП609). Данные покрытия, изначально разработанные на рабочую температуру до 600оС работоспособны и до температур 650оС. То есть до максимальной рабочей температуры выпускающихся мартенситных сталей. На рисунке 5  приведены свойства полученных коррозионностойких покрытий.

| а | б |
| --- | --- |

а - покрытие ВПАКС, б - покрытие СДП-1+ВСДП-20

Рисунок 5 - Результаты испытаний на сульфидно-оксидную коррозию покрытий на стали ЭП 866 при  температуре 650ºС

Показано, что комбинированные коррозионностойкие покрытия защищают стальную основу при температурах эксплуатации до 650оС. Данные покрытия имеют недостаточно высокий уровень эрозионной стойкости. Для обеспечения комплексной защиты стальных и титановых лопаток компрессора ГТД во всеклиматических условиях эксплуатации необходимы эрозионно-коррозионностойкие покрытия.

Эрозионно-коррозионнностокие покрытия для защиты стальных и титановых лопаток компрессора ГТД

Создание эрозионно-коррозионностойких (ЭК) покрытий является современной и сложной задачей. Для обеспечения эрозионной стойкости  покрытие должно обладать микротвердостью не ниже 20000 МПа, необходимой адгезионной и когезионной прочностью. В роли таких покрытий могут выступать различные карбиды и нитриды металлов, такие как (CrC, TiN, ZrN, VC и др.) Однако для обеспечения коррозионной стойкости покрытие должно обладать минимальной пористостью (иметь высокую плотность), желательно также, чтобы покрытие было анодом, к защищаемой основе, чтобы обеспечить защиту по электрохимическому механизму. В качестве таких покрытий могут выступать коррозионностойкие металлы (Ti, Al, Cr, Co)  и сплавы на их основе, а также сплавы на основе никеля (системы Ni-Al-Y, Ni-Cr-Al-Y, Ni-Co-Cr-Al-Y и др.) На основании изучения литературы и собственного опыта было предложено три концепции формирования эрозионно-коррозионностойких ионно-плазменных покрытий.

Первая концепция представляла собой разработку комбинированного покрытия, состоящего из коррозионностойкого подслоя на основе металлов и сплавов, сложных карбидов металлов, и верхнего эрозионностойкого слоя на основе монокарбидов и нитридов металлов (CrC, TiN, ZrN). Данная концепция хорошо подходит при создании эрозионно-коррозионностойкого покрытия для защиты жаропрочных сталей (типа ЭП866, ЭИ961). Проблемой при создании таких покрытия было совмещение верхнего и нижнего слоев покрытия. Для этой цели необходимо было подобрать пару эрозионностойкого и коррозионностойкого слоев, которая бы имела близкие КТЛР и микротвердость. В качестве коррозионностойкой составляющей покрытия также были опробованы модифицированные подслои на основе покрытия ВПАКС.

Второй концепцией создания эрозионно-коррозионностойкого покрытия было создание покрытия на основе карбидов и нитридов металлов, легированных коррозионностойкими элементами (например хромом и алюминием). Вариантами таких покрытий были композиции нитридов TiAlN, AlTiN. А также оксинитриды и оксикарбонитриды (TiNO, AlTiNO). Для получения высокой эрозионной стойкости таких систем покрытий необходима достаточно высокая температура формирования таких покрытий (свыше 700оС).

Третьей идее создания эрозионно-коррозионностойких покрытий являлось создание  покрытия на основе нанослойных структур, что позволяло комбинировать различные нанослои для получения требуемых свойств по эрозионной стойкости, коррозионной стойкости и жаростойкости.

В 2010-2015 годах  в  ВИАМ велись работы по разработке эрозионно-коррозионностойких (ЭК) покрытий для стальных и титановых лопаток компрессора ГТД [3]. В процессе разработки эрозионно-коррозионностойких покрытий исследованы различные типы и конструкции таких покрытий. Исследовались композиционные покрытия, состоящие из нижнего конденсированного коррозионностойкого подслоя на основе чистых металлов и сплавов, карбидов металлов (Ti, Al+ (ионное насыщение в плазме Al), ВЖЛ-2, TiC и др.) и верхнего эрозионностойкого слоя из карбидов и нитридов металлов (СrC, TiN, ZrN), а также нанослойные эрозионно-коррозионностойкие покрытия, состоящие из чередующихся слоев карбидов или нитридов металлов - Ti, Cr, Zr, Al. Нанослойные покрытия имеют общую толщину 18-25 мкм и толщину нанослоев от 15 до 70 нм. Более подробно нанослойные покрытия рассмотрены в работах [4,5].

Таблица 2

Относительная эрозионная и коррозионная стойкость и жаростойкость   образцов из стали ЭП866 и титанового сплава ВТ8М1 с покрытиями.

| Основа + Покрытие | Толщина покрытия, мкм | Относительный эрозионный износ/ эрозионная стойкость |  | Коррозионная стойкость, мг/см2 (Tисп., оС), количество циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70о | 20о |  |
| Комбинированные покрытия |  |  |  |  |
| ЭП866+TiC+CrC (AO*) | 23 | 0,057/17,5 | 0,066/15 | -0,2 (650), 10 |
| ЭП866+ВЖЛ-2 +CrC(AO) | 25 | 0,168/5,95 | 0,218/4,6 | -0,34 (650),10 |
| ЭП 866 без покрытия | - | 1/1 | 1/1 | -3,4 (650), 10 |
| ВТ8М1 без покрытия | - | 1/1 | 1/1 | 0,04 (550),20 |
| ЭП866+(NiCrTiAlHf)C+ CrC (АО) | 21 | 0,02/50 | 0,02/50 | -1,82(650), 20 |
| ЭП866+Al** + СrC (АО) | 18 | 0,02/50 | 0,04/25 | -2,29(650), 20 |
| Без покрытия |  | 1/1 | 1/1 | -4,20(650), 20 |
| Нанослойные покрытия |  |  |  |  |
| ЭП866+ TiN/CrN(AO) | 18 | 0,15/6,7 | 0,17/5,9 | -1,73(650),10 |
| ЭП866+ TiC/CrC(AO) | 18 | 0,085/11,8 | 0,13/7,69 | -0,41(650),10 |
| ЭП866 без покрытия |  | 1/1 | 1/1 | -3,86(650),10 |
| ВТ8М1+ TiN/CrN(AO) | 18 | 0,04/25 | 0,025/40 | 0 (550), 10 |
| ВТ8М1+ TiC/CrC(AO) | 18 | 0,1/10 | 0,08/12,5 | -0,018(550),10 |
| ВТ8М-1 без покрытия |  | 1/1 | 1/1 | 0,07(550), 20 |
| ВТ8М1+TiC/CrC + TiN/CrN(АО) | 21 | 0,05/20 | 0,09/11,1 | -0,23(550), 20 |
| ВТ8М1+CrN + TiN/CrN(АО) | 21 | 0,06/16,7 | 0,03/33,3 | -0,19(550), 20 |
| *-ассистированное осаждение **-ионное модифицирование |  |  |  |  |

По результатам сравнительных испытаний и исследований установлено, что для титановых сплавов лучшим эрозионно-коррозионно-стойким покрытием является нанослойное покрытие TiN/CrN (АО) со средней толщиной нанослоев 70 нм. Для стали лучшими покрытиями являются Al+(модиф) + СrC(АО), (NiCrTiAlHf)C + CrC(АО). Микроструктура некоторых эрозионно-коррозионностойких покрытий в исходном состоянии приведена на рисунке 6.

| Рисунок 6 а – Нанослойное покрытие TiN/CrN на сплаве ВТ8М1,х50000 | Рисунок 6 б – Нанослойное покрытие TiС/CrС на сплаве ВТ8М1, х50000 |
| --- | --- |
| Рисунок 6 в – Многослойное покрытие Al (модифицирование)+ СrC на стали ЭП866, х2500 | Рисунок 6 г – Многослойное покрытие (NiCrTiAlHf)C + СrC на стали ЭП866, х1000 |

Исследования фазового и элементного состава покрытий Al(модиф.)+СrC (АО), (NiCrTiAlHf)C+CrC(АО), нанесенных на сталь ЭП866 показали, что модифицированный алюминием слой состоит из интерметаллидых фаз на основе железа и алюминия, слой (NiCrTiAlHf)C состоит из фаз Ni3Al и Сr7C3. Верхний слой покрытий из карбида хрома имеет фазовый состав Сr3C2, Сr7C3. Нанослойное покрытие TiN/CrN имеет фазовый состав TiN и СrN, следы Сr2N. Исследования покрытия TiC/CrC показали, что ассистированное осаждение меняет фазовый состав нанослоев на основе карбида хрома Сr3C2 (обычное осаждение) на Сr7C3. Также было установлено, что при уменьшении толщины нанослоев величина остаточных напряжений в слоях покрытия изменяется. В таблице 2 приведены значения относительной эрозионной стойкости композиций с нанослойным покрытием  TiN / CrN, имеющим различные расчетные значения толщин нанослоев.

Таблица 3

Влияние толщины нанослоев покрытия  TiN/CrN на относительную эрозионную стойкость композиции основа (сплав)-покрытие

| Покрытие / толщина нанослоев, нм (расчетная) | Относительная эрозионная стойкость |  |  |  |  | Микротвер-дость покрытия на стали ЭП866, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал основы |  |  |  |  |  |
|  | ВТ1-0 |  | ЭП866 |  |  |  |
|  | Угол атаки пылевоздушного потока |  |  |  |  |  |
|  | 70 град | 20 град | 70 град | 20 град |  |  |
| TiN/70 +CrN/70 | 25 | 40 | 6,6 |  | 5,9 | 23540 |  |
| TiN/25+ CrN/25 | 0,64 | 2.44 | 1,05 |  | 2,86 | 18825 |  |
| TiN/10 + CrN/10 | 1,064 | 2,63 | - |  | - | - |  |
| Основа без покрытия | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - |  |

Показано, что нанослойное покрытие обладает высокой эрозионной стойкостью при оптимальной толщине нанослоев покрытия (порядка 70 нм).

Результаты рентгеновского фазового анализа и расчетные значения остаточных напряжений для исследованных композиций с  нанослойными покрытиями приведены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты фазового анализа нанослойных покрытий (подложка-ВТ1-0)

| Покрытие/расчетная толщина нанослоя, нм | Результаты фазового анализа | Фаза | Ли-ния hkl | Остаточ-ные напряженияσ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TiС/70 + CrС/70 | Основная фаза – TiC (ГЦК, 4.328Å), вторая фаза – Cr7C3 (орто, 2.526×7.01×12.142Å), возможно следы CrO2 | TiC | 422 | -1372±88 |
|  |  | Cr7C3 | 108 | -140±158 «0*» |
| TiN/70 +CrN/70 | Основные фазы – TiN (ГЦК), CrN (ГЦК), вторая фаза – Cr2N (гексагональная,) следы Ti2N (тетрагональная) | TiN | 511 | -916±41 |
|  |  | CrN | 400 | -774±207 |
| TiN/25 + CrN/25 | Основные фазы – TiN (ГЦК, 4.252Å), CrN (ГЦК, 4.153Å), вторая фаза – Cr2N (гексагональная, 4.801×4.475Å), следы α-Cr, возможно Ti2N | TiN | 422 | -1121±200 |
|  |  | CrN | 422 | 223±221 |
| TiN/10 + CrN/10 | Основная фаза – TiN (ГЦК, 4.233Å), вторая фаза – CrN, следы Cr2N и α-Cr | TiN | 422 | -963±43 |
|  |  | - | - | - |

*- Под «0» понимается значение, по величине сравнимое с погрешностью измерений.

Из таблицы 3 видно, что в нанослоях на основе TiC, TiN наблюдаются напряжения сжатия на уровне ~ 1300 - 1000 МПа, а для слоев на основе CrN остаточные напряжения растяжения переходят в напряжения сжатия с увеличением толщины нанослоя с 10-25 нм до 70 нм.

На рисунке 7   Приведены результаты испытаний нанослойного покрытия TiN/CrN на многоцикловую усталость[6].

| а, tисп=650ºС | б, tисп=450ºС |
| --- | --- |
| Рисунок 7 - Результаты испытаний покрытия TiN/CrN на многоцикловую усталость на стали ЭП866 (а) и титановом сплаве ВТ8М-1 (б) |  |

Показано, что нанослойное покрытие TiN/CrN не ухудшает усталостной прочности титанового сплава, а применительно к стальной основе наблюдается даже повышение предела выносливости.

В рамках работы с АО «Климов» была проведена отработка технологии нанесения нанослойного покрытие TiN/CrN на лопатки компрессора из титанового сплава ВТ8М-1. На рисунке 8  приведен внешний вид лопаток с покрытием и лопатка в оснастке в камере ионно-плазменной установке МАП-3.

| Рисунок 8а – Лопатки в оснастке для нанесения эрозионностойкого покрытия | Рисунок 8б – Внешний вид лопаток компрессора их ВТ8М-1 с нанослойным эрозионностойким покрытием |
| --- | --- |

В таблице 5 приведены результаты испытаний на эрозионную стойкость покрытия TiN/CrN на лопатках компрессора.

Таблица 5

Свойства многослойного эрозионностойкого покрытия на лопатках компрессора из титанового сплава ВТ8М-1

| Покрытие | Толщина покрытия, мкм | Относительная эрозионная стойкость, раз |  | Микротвердость Нν , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70° | 20° |  |
| Без покрытия | - | 1 | 1 | - |
| TiN/CrN | 18 мкм | 50 | 27 | 23540 |
| ZrN | 20 мкм | 15 | 20 | 18000 |

Показано, что нанослойное покрытие обеспечивает более высокую эрозионную стойкость по сравнению с монослойным покрытием из нитрида циркония.

На АО «Климов»  были проведены сравнительные испытания на виброусталость лопаток компрессора из титанового сплава ВТ8М-1 с нанослойным покрытием TiN/CrN. Испытания показали, что покрытие не ухудшает усталостной прочности лопаток компрессора. На рисунке 9 приведен внешний вид лопатки, закрепленной на электродинамическом вибростенде.

| Рис 9а - Лопатка, закрепленная в оснастке для виброиспытаний. | Рис 9б - Лопатка на рабочем столике вибростенда. |
| --- | --- |

Результаты исследований и испытаний нанослойного покрытия TiN/CrN подтверждают перспективы его применения для защиты стальных и титановых лопаток компрессора ГТД во всеклиматических условиях.

Износостойкие покрытия

В ходе работ по износостойким покрытиям были исследованы различные составы покрытий наносимых на ионно-плазменной установке МАП-3 -  (Ni-Cr-Mo-W-Gd)C и (Ni-Cr-Mo-W-Pr)C, (TiAl)N, TiN, CrC и установке для нанесения керамических слоев УОКС-2 - (Zr-Y-Gd-Al)O, (Zr-Y-Gd-Hf)O, (Zr-Y-Gd-Pr)O.  В качестве основы для нанесения износостойких покрытий использовались титановые сплавы ВТ8М-1, ВТ8 и стали (сплавы) ЭП517Ш, ЭП742, ЭП678. Результаты проведенных исследований показали, что покрытия на основе  нитридов и карбидов металлов и сплавов, полученные при формировании не выше температур разупрочнения титана стали имеют удовлетворительную износостойкость до температур порядка 450-500оС.  Для обеспечения высокой износостойкости при температурах 600 оС и выше в качестве износостойких покрытий уже необходимо использовать керамические слои. В таблице 6 приведены свойства разработанных  износостойких покрытий.

Таблица 6

Свойства разработанных износостойких покрытий

| № п/п | Основа+ покрытие | Толщина покрытий, мкм | Рабочая темпера-тура, ºС | Повышение износостой-кости по сравнению с основой без покрытия, раз | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ8+TiN | 20 | 450 | 20 | Ионно-плазменное |
| 2 | ЭП517Ш+ ВСДП-2+ (Zr-Gd-Y-Al)O +MoS2 | 16 | 650 | 12 | Комбинированное |

Показано, что разработанные покрытия многократно повышают износостойкость защищаемой основы. Следует отметить, что комбинированное покрытие ВСДП-2+(Zr-Gd-Y-Al)O +MoS2 обеспечивает повышение коррозионной стойкости стали ЭП517Ш. Микроструктуры износостойких покрытий приведены на рисунке 10.

| Рисунок 10 а - Износостойкое покрытие TiN, х 500 | Рисунок 10 б - Износостойкое покрытие ВСДП-2+(Zr-Gd-Y-Al)O+MoS2, х 2000 |
| --- | --- |

Полученные износостойкие покрытия могут быть применены для защиты деталей трения современных ГТД.

Заключение

ВИАМ располагает огромным опытом и научно-техническим заделом  в области разработки технологии нанесения эрозионностойких, коррозионностойких и износостойких покрытий для защиты ответственных деталей ГТД. Также ВИАМ обладает обширной технической и технологической базой как серийных, так и перспективных установок для нанесения различных типов покрытий. За последние 20-30 лет в ВИАМ были разработаны коррозионностойкие покрытия СДП-1+ВСДП-20, ВПАКС для защиты стальных лопаток компрессора при температурах до 650оС, эрозионностойкие Cr3C2 и ZrN.  Разработано  и опробовано эрозионно-коррозионностойкое нанослойное покрытие TiN/CrN. Начаты работы по износостойким покрытиям для защиты деталей трения ГТД: разработаны износостойкие покрытия на основе TiN и  комбинированное износо-коррозионностойкое покрытие для стальных деталей трения ВСДП-2+(Zr-Gd-Y-Al)O +MoS2. Внедрение перспективных разработок ВИАМ в области эрозионностойких, коррозионностойких и износостойких покрытий в производство  позволит существенно увеличить ресурс и надежность ответственных деталей ГТД.

Литература

1	Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

2	Мубояджян С.А., Помелов Я.А. Защитные покрытия для лопаток компрессора ГТД //Авиационные материалы и технологии. 2003. № 1. С. 116-131.

3	Мубояджян С.А., Александров Д.А., Горлов Д.С., Егорова Л.П., Булавинцева Е.Е. Защитные и упрочняющие ионно-плазменные покрытия для лопаток и других ответственных деталей компрессора ГТД//Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 71-81.

4	Мубояджян С.А., Александров Д.А., Горлов Д.С.Нанослойные  упрочняющие покрытия для защиты стальных и титановых лопаток компрессора ГТД//Авиационные материалы и технологии. 2011. № 3 (20). С. 3-8.

5	Мубояджян С.А., Александров Д.А., Горлов Д.С. Ионно-плазменные нанослойные эрозионно-стойкие покрытия на основе карбидов и нитридов металлов//Металлы. 2010. № 5. С. 39-51.

6	Александров Д.А., Мубояджян С.А., Горлов Д.С., Коннова В.И. Повышение эрозионной и коррозионной стойкости стальных лопаток компрессора ГТД с помощью нанослойного покрытия//Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2013. № 4. С. 43-49.