УДК 629.7.023

Диффузионные  покрытия  для  защиты  лопаток  турбины 
из  нового  поколения  жаропрочных  сплавов  и  естественно- композиционных  сплавов  на  основе  ниобия

Кашин Д.С. 1; Мубояджян С.А. 1, д.т.н.

Kashin Dmitriy Sergeevich, Muboyadzhyan Sergei Artemovich

kashinds@gmail.com

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Доклад посвящен жаростойким покрытиям для современных никелевых жаропрочных сплавов (в том числе безуглеродистых жаропрочных никелевых сплавов) и естественно композиционных жаропрочных сплавов на основе ниобия.

Ключевые слова:

никелевые жаропрочный сплав, жаропрочный сплав на основе ниобия, высокотемпературная газовая коррозия, защитное покрытие, барьерный слой.

Keywords:

high temperature nickel-based alloys, high temperature niobium based alloy, high temperature corrosion, protective coating, diffusion barrier coating.

Реферат

В докладе рассмотрены жаростойкие покрытия, получаемые термодиффузионным методом. Данные покрытия применяются для защиты поверхностей каналов охлаждения лопаток из современных никелевых жаропрочных сплавов (в том числе безуглеродистых жаропрочных никелевых сплавов). Представлены данные испытаний на жаростойкость образцов с покрытиями и фотографии микроструктуры до и после испытаний. Показано, что барьерный слой, получаемый под основным покрытием, эффективно препятствует образованию вторичной реакционной зоны.

В докладе так же представлены жаростойкие покрытия для изделий из перспективного естественно композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия, с рабочей температурой до 1350°С. Рассмотрены диффузионное и комплексное (диффузионное+ионно-плазменное) жаростойкие покрытия. Приведены данные испытаний на изотермическую и циклическую жаростойкости, представлены фотографии микроструктуры образцов с покрытиями до и после испытаний.

Введение

Создание «чистого» газотурбинного двигателя (ГТД) с малым уровнем эмиссии оксидов азота и углерода, а также низким удельным расходом топлива является чрезвычайно важной экологической задачей. В связи с этим во многих странах мира ведутся интенсивные научно исследовательские работы по повышению эффективности термодинамического цикла работы ГТД. Во многом решение этой задачи зависит от создания и применения новых высокотемпературных материалов или повышения жаростойкости существующих сплавов за счет применения жаростойких покрытий.

Современные никелевые жаропрочные сплавы (НЖС) для лопаток ГТД достигли предельных рабочих температур 1100–1150°С, что составляет 80–85% от их температуры плавления. Рост рабочей температуры требует разработки новых жаропрочных сплавов и целого ряда защитных и упрочняющих покрытий, предназначенных для обеспечения работоспособности деталей турбины ГТД. Вследствие значительного повышения температуры газа на входе в турбину, намечается рост рабочей температуры лопаток турбины на 50–100°С и более. Поэтому, создание двигателей 5-го поколения, возможно при использовании для рабочих лопаток турбины высокого давления новых монокристальных безуглеродистых жаропрочных никелевых сплавов (БЖНС) с повышенным содержанием Re, Ta, W, Ru. Вследствие большого содержания тугоплавких элементов, новые безуглеродистые жаропрочные сплавы (ЖС) обладают низкой жаростойкостью и лопатки турбины могут использоваться при условии эффективной защиты их поверхности от воздействия высоких температур газового потока в двигателе.

В настоящее время большинство деталей ГТД имеют защитные или упрочняющие покрытия, которые в значительной мере определяют ресурс и надежность ГТД.

Выбор типа защитного покрытия производится исходя из условий работы лопаток и состава никелевого ЖС [1]. При этом необходимо учитывать, что требования к покрытию для защиты поверхности внутренней полости охлаждаемой лопатки турбины ГТД значительно отличаются от требований к покрытию, предназначенному для защиты внешней трактовой поверхности лопатки. Это связано как со значительной разницей в уровне рабочих температур на внешней и внутренней поверхностях пера лопатки, так и значительными отличиями в составе газовой среды, взаимодействующей с поверхностями лопаток.

Для защиты поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин обычно используются алюминидные диффузионные покрытия на основе NiAl–Ni3Al с невысоким (не более 22–24%) содержанием алюминия [2, 3, 4].

Из-за отсутствия углерода в современных БЖНС сформированный на их поверхности диффузионный алюминидный слой не имеет переходной зоны, состоящей преимущественно из карбидов тугоплавких металлов. Переходная зона, характерная для диффузионного покрытия на углеродосодержащих ЖС, препятствует диффузии алюминия и хрома из покрытия в ЖС. Отсутствие переходной зоны у диффузионного алюминидного покрытия, приводит к быстрому снижению концентрации легирующих элементов в покрытии в процессе работы лопатки, за счет их диффузии в поверхностный слой материала лопатки. При этом из-за диффузии в поверхностном слое материала лопатки на глубину, значительно превышающую толщину покрытия, образуются вторичная реакционная зона (ВРЗ), снижающая прочностные характеристики безуглеродистого ЖС (длительную жаропрочность, предел усталости, термостойкость) [5–7].

Одновременно с этим вследствие диффузии легирующих элементов из покрытия в ЖС резко снижается жаростойкость покрытия [8, 9].

Таким образом, защита поверхности внутренней полости лопаток турбин из современных безуглеродистых ЖС, только алитированием или хромоалитированием, не обеспечивает требуемый ресурс покрытия.

Решить проблему образования ВРЗ на поверхности ЖС под покрытием можно путем модификации поверхности перед нанесением алюминидного слоя. Для этого поверхность жаропрочного сплава насыщают рядом элементов (Со, Cr, C, и т. д.) [10–14]. Применение модификации поверхности, позволяет использовать жаропрочные сплавы любого состава и даже с повышенным содержанием рения, вольфрама и тантала. Углерод связывает тантал и вольфрам в карбиды, препятствующие диффузии элементов покрытия в подложку и элементов подложки в покрытие.

Поэтому большая часть алюминия из внешнего слоя покрытия расходуется на поддержание поверхностной пленки на основе оксида алюминия, предохраняющей от высокотемпературного окисления систему сплав-покрытие. При этом интегральное содержание алюминия в г/м2 и ряда легирующих элементов во внешнем слое покрытия определяет ресурс покрытия, а соответственно изделия из ЖС с покрытием при фактических условиях эксплуатации.

В качестве альтернативных жаропрочных материалов будущего, которые должны заменить монокристаллы НЖС при производстве лопаток перспективных ГТД, рассматривают жаростойкие сплавы на основе тугоплавких металлов с композиционным упрочнением интерметаллидами [15]. В качестве матрицы таких композитов наиболее перспективными являются тугоплавкие сплавы на основе ниобия, а в качестве упрочняющих интерметаллидов – силициды ниобия.

Учитывая высокую температуру плавления ≈1750°С и термодинамическую стабильность микроструктуры, эти композиты способны работать при температуре 1350°С, что на 150–200°С [16] превышает рабочую температуру современных монокристаллических НЖС и безусловно является скачком в области создания жаропрочных сплавов для лопаток ГТД. Если принять во внимание низкую плотность (6,6–7,5 г/см3), то по удельной прочности разработанные композиты будут превосходить монокристаллы НЖС IV-V поколений, легированных такими дефицитными, дорогими и тяжелыми элементами, как рений и рутений и это обстоятельство позволит уменьшить на 20% вес перспективных турбин высокого давления. Большое преимущество ниобиевых композитов заключается в том, что в них отсутствуют дефицитные и дорогие легирующие элементы: рений и рутений.

Существенным недостатком ниобия и его сплавов является низкая устойчивость к окислению при высоких температурах. Чистый ниобий легко окисляется при низких (600–700°С) температурах с образованием порошкообразного оксида Nb2O5 [17]. Низкая стойкость к окислению делает невозможной эксплуатацию деталей из жаропрочного сплава на основе ниобия без защитных покрытий. Большую проблему представляет изменение решетки ниобия и его сплавов при окислении [18] что приводит к очень быстрому разрушению защитного покрытия и выходу из строя детали. В настоящие время для получения защитных покрытий на деталях из ниобиевых сплавов используются следующие методы: электроннолучевое испарение, лазерная наплавка, ионно-плазменное осаждение, термодиффузионные методы [19, 20, 21].

Ниобиевые композиты стали интенсивно разрабатывать с 1998 г. в General Electric, и Allison Advanced Development Company (США). В литературе имеются сообщения о том, что в турбине высокого давления двигателя GEnx современного самолета  «Boeing 787 Dreamliner» испытываются лопатки из композита Nb-Si.

Помимо США интенсивные исследования в области поиска высокотемпературных материалов для перспективных газотурбинных двигателей проводятся в Европе, Японии, Китае и Индии.

В России работы по данной тематике начаты в ВИАМ в 2013 г. Были разработаны составы диффузионного и комплексного (диффузионное + ионно-плазменное) покрытий и технологии их нанесения на детали из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия. Данные покрытия обеспечивают защиту изделий из естественно-композиционного материала на основе ниобия от газовой коррозии при температурах до 1350°С.

Термодиффузионные покрытия для внутренней полости лопаток турбин из современных никелевых жаропрочных сплавов

ФГУП «ВИАМ» разработаны технологии высокотемпературного (до 950°С) алитирования внутренней полости лопаток турбин, и двух-стадийного процесса нанесения хром-алюминидного покрытия (хромирование и последующее алитирование).

На рис. 1 представлен внешний вид структуры термодиффузионного покрытия на внутренней полости лопатки турбины.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Микроструктура ЖНС с термодиффузионными покрытиями (С+Al) в исходном состоянии (а (×400), б (×3000)) |  |

Как было указано выше, непосредственно использовать известные процессы алитирования или хромоалитирования для защиты поверхности внутренней полости лопаток из никелевых жаропрочных сплавов не возможно, так как из-за отсутствия углерода в этих сплавах сформированный на их поверхности диффузионный алюминидный слой не имеет переходной зоны (ПЗ).

Для решения этой проблемы ВИАМ разработал процесс насыщения поверхности внутренней полости лопаток углеродом, перед проведением алитирования и хромалитирования. Это позволяет создать барьерный слой под жаростойким покрытием, который оказывая тормозящее действие взаимной диффузии элементов покрытия и подложки, предотвращает появление ВРЗ под покрытием в процессе высокотемпературной экспозиции [22–30].

Для формирования барьерного слоя на основе карбидов тугоплавких элементов может применяться газовая цементация и порошковая цементация.

Использование порошка углерода  в отличие от газового способа насыщения имеет ряд преимуществ:

– порошковый способ, позволяет проводить насыщение только поверхности внутренней полости, не затрагивая при этом наружную трактовую поверхность и замок. Необходимость насыщения только одной поверхности лопатки продиктована во-первых тем, что обе поверхности рабочей лопатки ТВД (наружная и внутренняя) работают в различных условиях и, исходя из условий работы, для каждой поверхности подбирается конкретное покрытие с соответствующей технологией нанесения, во вторых, насыщение только поверхности внутренней полости позволяет насыщать готовую лопатку с уже нарезанным замком и может быть использовано при ремонте лопаток ТВД;

– в случае необходимости, можно проводить насыщение обеих поверхностей рабочей лопатки ТВД (наружной и внутренней);

– простота и экономичность процесса (для порошкового процесса не требуется специальное оборудование, в отличие от газа, порошок можно использовать многократно).

Проведены сравнительные испытания на изотермическую жаростойкость при температуре 1000°С на базе 700 ч образцов из ВЖМ4, ЖС32У и 900°С для ЖСКС-2 с комплексными термодиффузионными жаростойкими покрытиями с барьерными слоями и без барьерного слоя (результаты испытаний представлены в таблице 1):

– высокотемпературное алитирование (ВТА) + вакуумный отжиг (ВО);

– цементация + ВТА + ВО;

– цементация + хромирование + ВТА + ВО.

Таблица 1

Удельное изменение массы образцов с комплексными термодиффузионными покрытиями с барьерным слоем и с покрытиями без барьерного слоя при испытаниях на изотермическую жаростойкость (г/м2)

| Сплав (температура испытаний) | Покрытие | Удельное изменение массы, г/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 ч | 150 ч | 500 ч | 700 ч |
| ВЖМ-4 (1000°С) | А1 | 4,8 | 5,2 | 6,7 | 6,8 |
|  | С+А1 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,4 |
|  | С+Cr+А1 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,0 |
| ЖС32У (1000°С) | Al | 11,8 | 12,1 | 12,8 | 12,8 |
|  | C+Al | 14,9 | 15,3 | 15,9 | 15,9 |
|  | C+Cr+Al | 9,2 | 9,9 | 10,2 | 10,2 |
| ЖСКС-2 (900°С) | Al | 4,3 | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
|  | C+Al | 3,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 |
|  | C+Cr+Al | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |

По результатам металлофизических исследований образцов с покрытиями после испытаний на жаростойкость установлено, что для сплавов ЖС32У, ЖС36, ВЖМ4 во внешнем слое комплексного хромоалюминидного покрытия среднее содержание алюминия составляет от 20% до 23%, а среднее содержание хрома до 25%. В аналогичном комплексном жаростойком покрытии на сплаве ЖСКС-2, после испытания на жаростойкость во внешнем слое среднее содержание алюминия составляет от 14,9% до 18,9%, а среднее содержание хрома от 6,7% до 15,4%. Показано, что вторичная реакционная зона под покрытием с барьерным слоем отсутствует.

На рисунке 2 представлена микроструктура образца из сплава 
ВЖМ-4 с барьерным слоем под алюминидным покрытием и без барьерного слоя. На образце без барьерного слоя отчетлива видна вторичная реакционная зона превышающая по толщине алюминидное покрытие.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2 – Микроструктура ВЖМ4 с термодиффузионным алюминидным покрытием (с барьерным и без барьерного слоя) после 700 ч испытаний на жаростойкость при температуре 1000°С, ×1000 а) – без барьерного слоя; б) – с барьерным слоем |  |

Жаростойкие покрытия для деталей из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия

На основании анализа научно-технической информации, исследований ФГУП «ВИАМ» в области защитных покрытий и технологии их нанесения на детали ГТД из ниобиевых сплавов выбраны экспериментальные системы жаростойких покрытий для дальнейших исследований. В качестве жаростойких покрытий для защиты деталей ГТД из ниобиевых сплавов от высокотемпературной газовой коррозии выбраны экспериментальные композиции на основе кремния, углерода или азота, хрома и хрома с углеродом или азотом.

Методом термодиффузионного насыщения образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия, были нанесены следующие экспериментальные системы покрытий:

– N (азотирование)+Si (силицирование);

– C (цементация)+Cr (хромирование)+Si;

– Cr+Si;

– C+Si;

– Si.

Были проведены сравнительные испытания экспериментальных систем покрытий на изотермическую жаростойкость при температуре 1350°С продолжительностью 15 и 30 часов.

Анализ результатов сравнительных испытаний на изотермическую жаростойкость при 1350°С и базе 15 часов показал следующее:

– диффузионное покрытие системы (N+Si) не обеспечивает защиту сплава при температуре до 1350°С (рис. 3 а);

– диффузионные покрытия систем (Si, Cr+Si, C+Cr+Si) обеспечивают защиту сплава при темпере до 1350°С на базах до 15 ч (рис. 3 б, в, д);

– на образцах с диффузионным покрытием системы (C+Si) на торцах наблюдаются очаги коррозии (рис. 3 б);

– высокотемпературная эксплуатация сплава без покрытия не возможна (рис. 3 е).

После 30 часов испытаний:

– покрытие системы (C+Cr+Si) разрушилось, на поверхности образца наблюдаются множественные очаги коррозии (рис. 3 в). Удельное изменение массы после 30 ч испытаний при температуре 1350°С составило 58,6 г/м2;

– покрытие системы (Cr+Si) сохранилось, на поверхности образца наблюдаются единичные очаги коррозии (рис.3 г). Удельное изменение массы после 30 ч испытаний при температуре 1350°С составило 44,5 г/м2;

# – диффузионное покрытие состава Si обеспечивает защиту сплава при температуре до 1350°С на базах до 30 ч (рис.3 д). Удельное изменение массы после 30 ч испытаний при температуре 1350°С составило 43,2 г/м2.

а); б); в). г); д); е). Рис. 3 – Внешний вид образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия с покрытиями после испытаний на жаростойкость при температуре 1350°С (а, б, е – после 15 часов; в, г, д – после 30 часов испытаний). а) Покрытие – N + Si; б) Покрытие – C + Si; в) Покрытие – С + Сr + Si; г) Покрытие – Cr+Si; д) Покрытие – Si; е) Без покрытия

Методом растровой электронной микроскопии проведены исследования образцов с диффузионными покрытиями экспериментальных составов (Si, Cr+Si) после проведенных испытаний на жаростойкость при температуре 1350°С на базах до 30 ч. Исследования микроструктуры проводили на растровом электронном микроскопе JSM6490-LV. Установлено, что после испытаний в покрытии Cr-Si наблюдаются горизонтальные трещины и участки с отслоениями (рис. 4 а), покрытие Si имеет равномерную и однородную структуру без трещин и отслоений, и обеспечивает защиту сплава из естественно-композиционного материала на основе ниобия (рис. 4 б).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 4 – Микроструктура образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия с покрытиями Cr-Si (а) и Si (б) после испытаний на жаростойкость по режиму 1350°С, 30 ч

Были проведены испытания на циклическую жаростойкость по режиму 500–1300°С с охлаждением на воздухе до 500°С. Результаты испытаний представлены в таблице 2. Внешний вид образцов представлен на рис. 5.

Таблица 2

Результаты испытания на циклическую жаростойкость по режиму 1350–500°С образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия, с диффузионным жаростойким покрытием на основе Si

| Тип покрытия | Удельное изменение массы после n-циклов, г/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Диффузионное жаростойкое покрытие (Si) | 35,2 | 67,1 | 136,4 | 544,8 | 2433,6 |

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 5 – Внешний вид образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия, диффузионным жаростойким покрытием в ходе испытаний на циклическую жаростойкость по режиму 1350–500°С, а) – 10; б) – 30; в) – 50 циклов |  |  |

# Были проведены металлографические исследования образцов из естественно-композиционного материала с диффузионным жаростойким покрытием на основе Si после испытаний на изотермическую и циклическую жаростойкость (рис. 6).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 6 – Микроструктура естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия с диффузионным жаростойким покрытием на основе Si, ×1000:

а) – образец с диффузионным жаростойким покрытием после испытаний на изотермическую жаростойкость при температуре 1350°С, на базе 30 часов; б) – образец с диффузионным жаростойким покрытием после испытаний на циклическую жаростойкость по режиму 1300 – 500°С (после 10 циклов)

Установлено, что диффузионное жаростойкие покрытие на основе Si на образцах из композита Nb-Si после испытаний на изотермическую жаростойкость при температуре 1350°С в течение 30 часов сохраняет целостность, трещин и отслоений не наблюдается (рис. 6 а).

После испытаний на циклическую жаростойкость по режиму 1300–500°С, на образце с диффузионным жаростойким покрытием Si, наблюдается образования трещин по всей толщине покрытия, и образование окислов основного материала под покрытием. Что приводит к утрате защитных свойств покрытия и разрушению образца (рис. 6 б).

Были проведены металлофизические исследования образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия с диффузионным жаростойким покрытием. Установлено, что в процессе испытаний проиcходит диффузия элементов подложки в покрытие. Среднее содержание Nb в диффузионном покрытии после испытаний 
39,4%, что приводит к снижению защитных свойств диффузионного жаростойкого покрытия [18].

По результатам исследований жаростойких покрытий сделан вывод о возможности использования термодиффузионного покрытия на основе кремния для защиты изделий из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия, при температурах до 1350°С, при отсутствии термоциклирования.

Комплексное (диффузионное+ионно-плазменное) жаростойкое покрытие для изделий из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия

В США разработано покрытие Hitemco R512E (Si-20Fe-20Cr). После термообработки данного покрытия формируются слои различных силицидов, в основном MSi2 и MSi3 (где М – Nb, Fe, Cr). Эффективность силицидных покрытий объясняется образованием смешанных плотных оксидов. Высокотемпературное окисление образцов с покрытием показало образование на поверхности пленок из SiO2, Cr2O3, CrNbO4 [31].

Для повышения жаростойкости покрытий при термоциклировании было разработано комплексное (диффузионное + ионно-плазменное) жаростойкое покрытие. Ионно-плазменный слой покрытия наносился с помощью катода на основе железа с помощью установки типа МАП.

Проведены исследования технологических параметров процесса нанесения комплексного (диффузионного + ионно-плазменного) жаростойкого покрытия на образцы из естественного композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия с целью выбора оптимального режима нанесения покрытия (ток дуги, напряжение смещения и время).

Критерием оценки является удельный привес покрытия (∆m, г/м2) и толщина полученного покрытия.

В качестве жаростойкого подслоя было выбрано диффузионное жаростойкое покрытие на основе Si.

Подготовка поверхности образцов из естественно – композиционного материала на основе ниобия с жаростойким диффузионным подслоем (Si)  перед нанесением ионно-плазменного покрытия включала обезжиривание в бензине, ацетоне и финишную очистку ионным травлением в плазме вакуумной дуги  непосредственно в рабочей камере установки перед нанесением покрытия.

После нанесения ионно-плазменного покрытия проводится вакуумный отжиг образцов (ВТО) с целью окончательного формирования покрытия.

При визуальном осмотре образцов после последовательного нанесения диффузионного жаростойкого подслоя (Si) и последующего нанесения ионно-плазменного жаростойкого покрытия обнаружено, что при толщине ионно-плазменного жаростойкого покрытия более 40 мкм происходит растрескивание и отслоение покрытия с поверхности образцов.

После нанесения комплексных жаростойких покрытий систем Si + PVD Покрытие и Si + PVD Покрытие + Si образцы были подвергнуты испытаниям на изотермическую жаростойкость при температуре 135°С в течении 30 часов. Анализ результатов испытаний образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия с комплексными жаростойкими покрытиями систем Si+PVD Покрытие и 
Si+PVD Покрытие+Si показал (внешний вид образцов с покрытиями после испытаний представлен на рис. 7):

– покрытие системы Si+PVD Покрытие сохранилось, однако на поверхности образца наблюдаются множественные очаги коррозии, сколы и трещины (Δm=55,2г/м2) (рис. 7 б);

# – покрытие состава Si+PVD Покрытие+Si сохранилось, очаги коррозии, трещины и сколы в результате визуального осмотра не обнаружены, данное покрытие  обеспечивает защиту сплава при темпере до 1350°С на базах до 30 ч (Δm=42,5г/м2) (рис.7 а).

| # а) | # б) |
| --- | --- |

# Рис. 7 – Внешний вид образцов из сплава на основе ниобия после испытания на изотермическую жаростойкость при температуре 1350°С на базе 30 ч образцов с комплексными жаростойкими покрытиями: (а) Si + Покрытие №2+Si; (б) Si + Покрытие №2

Были проведены испытания на циклическую жаростойкость по режиму 500–1300°С с охлаждением на воздухе до 500°С. Результаты испытаний представлены в таблице 3. Внешний вид образцов представлен на рис. 8.

Таблица 3

Результаты испытания на циклическую жаростойкость по режиму 1300–500°С образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия, с комплексным (ионно-плазменное + диффузионное) жаростойким покрытием

| Тип покрытия | Удельное изменение массы после n-циклов, г/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Комплексное жаростойкое покрытие (Si+PVD Покрытие+Si) | 26,8 | 51,3 | 81,2 | 114,7 | 140,1 |

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 8 – Внешний вид образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия, с комплексным (ионно-плазменное + диффузионное) и диффузионным жаростойкими покрытиями в ходе испытаний на циклическую жаростойкость по режиму 1300–500°С, а) – 10; б) – 30; 
в) – 50 циклов

Анализ результатов испытаний на циклическую жаростойкость по режиму 1300 ↔ 500°С, 50 циклов, показал (рис. 8), что комплексное (ионно-плазменное + диффузионное) жаростойкое покрытие системы Si+PVD Покрытие + Si обеспечивает защиту естественно-композиционного материала на основе ниобия.

Микроструктура комплексного (диффузионного+ионно-плазменного) жаростойкого покрытия после испытаний на циклическую жаростойкость представлена на рис. 9. Комплексное (диффузионное + ионно-плазменное) жаростойкое покрытие обладает более высокой трещинностойкостью по сравнению с диффузионным жаростойким покрытием. Трещины в покрытии не достигают границы «покрытие-подложка» и окисления основного материала не происходит (рис. 9 б).

# Были проведены металлофизические исследования образцов из естественно-композиционного материала на основе ниобия с комплексным жаростойким покрытием системы Si+PVD Покрытие+Si. Установлено, что среднее содержание Nb в комплексном (ионно-плазменном + диффузионном) жаростойком покрытии после испытаний содержание Nb составляет 25,9% (в диффузионном покрытии после испытаний 39,4 %). Разница в количестве ниобия перешедшего в покрытие объясняется слоистой структурой комплексного покрытия. Жаростойкий подслой на основе Si играет роль барьерного слоя (за счет образования силицидов ниобия и других элементов входящих в состав сплава), затрудняя диффузию элементов подложки в покрытие, что положительно сказывается на жаростойкости.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 9– Микроструктура сплава Nb-Si с жаростойкими покрытиями (×1000):

а) – образец с комплексным (ионно-плазменным + диффузионным) жаростойким покрытием после испытаний на изотермическую жаростойкость при температуре 1350°С, на базе 30 часов; б) – образец с комплексным (ионно-плазменным + диффузионным) жаростойким покрытием после испытаний на циклическую жаростойкость по режиму 1300–500°С

Таким образом, результаты металлографических и металлофизических исследований структуры комплексного жаростойкого покрытия системы Si+PVD Покрытие+Si подтверждают, что комплексное (ионно-плазменное + диффузионное) жаростойкое покрытие обеспечивает защиту неохлаждаемых деталей ТВД из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия при рабочих температурах до 1350°C, в том числе в условиях термоциклирования.

Выводы

– Создание эффективных жаростойких покрытий для внутренней полости лопаток из современных жаропрочных никелевых сплавов возможно только с применением барьерного слоя.

– Разработан состав диффузионного жаростойкого покрытия на основе Si c рабочей температурой 1350°С (30 часов) и технология его нанесения термодиффузионным методом для защиты деталей из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия.

– Разработаны состав жаростойкого комплексного (ионно-плазменного + диффузионного) покрытия (Si+PVD Покрытие+Si) на рабочую температуру 1350°С (до 30 часов) для защиты деталей из естественно-композиционного материала на основе ниобия, упрочненного интерметаллидами силицидов ниобия.

– Проведенные испытания образцов из естественно-композиционного материала с диффузионным и комплексным покрытиями показали, что диффузионное жаростойкое покрытие обеспечивает защиту деталей при рабочих температурах до 1350°С. Комплексное жаростойкое покрытие обеспечивает защиту деталей из естественно-композиционного материала на основе ниобия при рабочих температурах до 1350°С, и сохраняет защитные свойства в условиях термоциклирования.

Литература

1. Бокштейн С.З., Бычков Н.П. и др. Сопротивление термической усталости жаропрочных сплавов с защитными покрытиями. /Проблемы прочности 1980. №4. С. 59–63.

2. Тамарин Ю.А. Жаростойкие диффузионные покрытия лопаток ГТД. М.: Машиностроение. 1978. –134 с.

3. Абраимов Н.В. Высокотемпературные материалы и покрытия для газовых турбин. М.: Машиностороение, 1993. –334 с.

4. Коломыцев П.Т. Жаростойкие диффузионные покрытия. М.: Металлургия, 1979. –271 с.

5. Каблов Е.Н., Светлов И.Л., Петрушин Н.В. Материаловедение –1997 №5– С. 14–17

6. Каблов Е.Н., Мубояджян С.А., Будиновский C.А., Галоян А.Г. Защитные и упрочняющие покрытия лопаток турбин ГТД. Труды международной научно–технической конференции, посвященной 100–летию со дня рождения академика С.Т. Кишкина «Научные идеи 
С.Т. Кишкина и современное материаловедение», 2006 (ВИАМ), с. 55–65.

7. W.S. Walston, J.C. Schaeffer, and W.H. Murphy, “A New Type of Microstructural Instability in Superalloys–SRZ,” in Superalloys. 1996. /The Minerals, Metals & Materials Society, 1996, pp. 9–18

8. Каблов Е.Н., Светлов И.Л., Петрушин Н.В. 4.2 // Материаловедение -1997 №5- С. 14-17

9. Каблов Е.Н., Мубояджян С.А., Будиновский C.А., Галоян А.Г. Защитные и упрочняющие покрытия лопаток турбин ГТД. Труды международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика С.Т. Кишкина «Научные идеи 
С.Т. Кишкина и современное материаловедение», 2006 (ВИАМ), С. 55–65.

10. W.S. Walston, J.C. Schaeffer, and W.H. Murphy, “A New Type of Microstructural Instability in Superalloys—SRZ,” in Superalloys 1996, R.D. Kissinger et al., eds., The Minerals, Metals & Materials Society, 1996, pp. 9–18

11. Ivan E. Locci Rebecca A. MacKay Anita Garg Frank Ritzert «Successful Surface Treatments for Reducing Instabilities in Advanced Nickel-Base Superalloys for Turbine Blades» NASA/TM—212920, 2004 pp. 1-28

12. Jon C. Schaeffer, US Patent 5.334.263. Substrate stabilization of diffusion aluminide coated nickel-based superalloy. 1994

13. Darolia Ramgopal, EP 1522607. Method for fabricating a coated superalloy stabilized against the formation of SRZ. 2005

14. Wing Rodney George, EP 0821076. A method of aluminizing a superalloy. 1998

15. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

16. Kablov E.N., Petrushin N.V., and Sidorov V.V. Rhenium in the thermally stable nickel alloys for single‐crystal blades of gas‐turbine engines /In: 7th international symposium on technetium and rhenium science and utilization. 2011.

17. Tanaka R., Kasama A., Fujikura M., Iwanaga I., Tanaka Y., and Matsumura Y. Research and Development of Niobium-Based Superalloys for Hot Components of Gas turbines /Proceedings of the International Gas Turbine Congress. Tokyo. 2003.

18. Захарова Г.В., Попов И.А., Жорова Л.П., Федин Б.В. Ниобий и его сплавы. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1961. 196 с.

19. Stupik D., Donovn M.M., Barronj A.R., Jervis T.R., Nastasi M. The interfacial mixing of silicon coatings on niobium metal: a comparative study //Thin Solid Films. 1992. №207. P. 138–143.

20. Streiff R. Protection of materials by advanced high temperature Coatings //Journal de physique IV. 1993. V. 3. №111. P. 17–41.

21. Ильин В.А., Панарин А.В. Алюминиевые покрытия и способы их получения // Авиационные материалы и технологии. 2014. №4. С 37–42.

22. G.W. Goward  /Progress in coating for gas turbine airfoils. Surface and coating Technology 108–109 (1998). pp. 73–79

23. Андреева А.Г, Терехова В.В., Фоменко Г.Л. Жаростойкие покрытия на никелевых сплавах. // Высокотемпературные покрытия. М.: 1967. С. 96–110.

24. Патент (США), № 1155974.

25. Патент (Великобритания), № 1003222.

26. Патент (Франция), № 1311333.

27. Патент (США), № 3436249.

28. Терехова В.В., Андреева А.Г. //МиТОМ, 1965. №10. С. 32–34

29. Трехова В.В, Константинов В.А., Андреева А.Г. Влияние рабочих температур на структуру и свойства алитированного слоя  сплавов на никелевой основе. /В сб. Металлические материалы в  авиастроении. ОНТИ. 1968. С. 74–81.

30. Константинов В.А., Андреева А.Г. Изменение структуры и состава алитированного слоя  на никеле и его сплавах. /В сб. Температуроустойчивые защитные покрытия. Л.: Наука. 1968. С. 151.

31. Novak M., Levi C. Oxidation and Volatilization of Silicide Coatings for Refractory Niobium Alloys /Proceedings of IMECE. Seattle. 2007.