УДК 629.7.023.225

Покрытия  для  защиты  от сульфидно-оксидной коррозии 
лопаток  турбины  ГТД

Косьмин А.А. 1; Будиновский С.А. 1, д.т.н.

bbssaa@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В работе рассмотрено коррозионностойкое покрытие 
СДП-1Т+ВСДП-13 для лопаток турбины из жаропрочного сплава ВЖЛ21. Проведены лабораторные испытания лопаток с покрытием на стойкость к сульфидно-оксидной коррозии и жаростойкость, а также на длительную прочность и многоцикловую усталость. Показано, что композиция сплав – покрытие имеет высокую стойкость к сульфидно-оксидной коррозии в интервале температур 850–950°С и жаростойкость при температуре до 1050°С. Проведены лабораторные термоусталостные испытания лопаток с покрытием по режимам, имитирующим работу двигателя ТВ3-117, на базе 800 циклов до появления первой трещины. Показано, что лопатки из сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием СДП-1Т+ВСДП-13 прошли заданную базу испытаний без видимых повреждений.

Ключевые слова:

покрытия, сульфидно-оксидная коррозия, жаростойкие покрытия, ионно-плазменные покрытия, ионно-плазменная технология, защита жаропрочных сплавов, покрытия для лопаток турбины.

Abstract:

Сorrosion-resistant coating SDP-1T+VSDP-13 for turbine blades from VZhL21 nickel superalloy is considered. Laboratory researches of blades with coating to hot corrosion- and heat-resistance, and also on the long durability and multicyclic fatigue are carried out. It is shown that the composition «alloy – coating» has high resistance to hot-corrosion in the range of temperatures of 850-950 °C and heat resistance at a temperatures up to 1050 °C. Laboratory high-temperature fatigue researches of blades with a coating on the modes simulating operation of the TB3-117 engine, on the basis of 800 cycles before the first crack are carried out. It is shown that blades from VZhL21 nickel superalloy with SDP-1T+VSDP-13 coating passed the set base of tests without visible damages.

Введение

Основным разрушающим фактором лопаток турбин высокотемпературных ГТД являются процессы окисления. Несмотря на то, что высокотемпературное окисление и ограничивает срок службу лопаток турбин, однако данный тип разрушения распространяется с достаточно прогнозируемой и относительно постоянной скоростью при определенной температуре. Однако при эксплуатации авиационных турбин в условиях морского и тропического климата, в двигатель попадают различные соли, которые образуют на поверхности деталей горячего тракта агрессивные соединения, содержащие серу и хлор. Влияние данных элементов на ресурс работы деталей турбины в большой мере зависит от температурных режимов работы двигателя. В то время как интенсивность развития процессов сульфидно-оксидной коррозии (СОК) может быть настолько активным, что лопатки турбины, способные отработать в условиях высокотемпературного окисления десятки тысяч часов, могут быть разрушены в течение нескольких сот часов [1]. В связи с этим изучению данного типа разрушения посвящено огромное количество работ, как в нашей стране, так и за рубежом.

Аналогичные проблемы по защите лопаток турбин от СОК имеют место в промышленности, энергетике и на транспорте при использовании газотурбинных агрегатов мощностью от единиц до сотен мегаватт. Как и в случае авиационных ГТД при создании новых промышленных газотурбинных установок (ГТУ) основными целями разработчиков являются повышение топливной и экономической эффективности, а также снижение экологически вредных выбросов в процессе эксплуатации ГТУ, что в комплексе может быть обеспечено за счёт поднятия температуры рабочего газа турбины. В таблице 1 представлены данные по динамике роста температуры рабочего газа на входе в турбину энергетических ГТУ, производимых фирмой Siemens - Westinghouse Power Corporation. Видно, что уровень рабочих температур ГТУ приближается к показателям авиационных ГТД.

Таблица 1

Рост температуры рабочего газа ГТУ

| Тип | 501A | 501B | 501D | 501D5 | 501D5A | 501F | 501G | 501/ATS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год производства | 1968 | 1973 | 1976 | 1982 | 1994 | 1993 | 1997 | 2000 |
| Мощность, МВт | 45 | 80 | 95 | 107 | 120 | 160 | 230 | 420 |
| Температура газ на входе в турбину, °С | 879 | 992 | 1096 | 1132 | 1176 | 1276 | 1417 | 1510 |

В отличии от авиационных турбин в ГТУ используется более дешёвое топливо, содержащее ряд примесей. В первую очередь к ним относят соединения серы, хлора и ванадия, с которыми из опыта эксплуатации ГТУ связывают две области рабочих температур, когда имеет место катастрофическое коррозионное разрушение поверхности пера лопаток турбин.

СОК лопаток турбины начинается, когда на поверхности появляется расплав солей. После определенного периода инкубации (накопления) высадившиеся на поверхность расплавы вступают в реакции с поверхностным защитным оксидным слоем, разрушая и проникая под него, и начинается более быстрый этап развития коррозийного разрушения материала. Есть два общепризнанных типа СОК отличающихся по типу распространения и области температур протекания [1–4].

Первый тип коррозии наблюдается в интервале температур между температурой плавления осажденных солей и точкой росы продуктов коррозии. Обычно температурный интервал для данного типа СОК определяется в районе 750–900°С и называется высокотемпературной СОК, которая наблюдается, например, при осаждении на поверхность пера сульфата натрия. Данная форма коррозионного поражения характеризуется появлением внутренних сульфидных фаз под поверхностью материала из избирательных легирующих элементов данного сплава при довольно ровной и на первый взгляд не поврежденной поверхностью.

Второй тип СОК имеет место в области относительно невысоких температур (обычно указывают 600–750°С). Данный тип коррозионного повреждения характеризуется формированием на поверхности, при конденсации сульфата натрия, различных эвтектических расплавов, например: Na2SO4 – 50% CoSO4 (Тпл 565°С) и Na2SO4 – 38% NiSO4 (Тпл 671°С) [5–6]. Продукты коррозии очень не стабильны и требуют постоянного притока и высокой концентрации SO3. Интенсивная коррозия происходит в интервале температур жидкой фазы данных соединений от температуры плавления до температуры диссоциации. Повреждения характеризуются вспучиванием, образованием на поверхности и в подповерхностных слоях продуктов коррозии и появлением питтинговой (точечной0 коррозии. Это вид коррозии обычно называют низкотемпературной СОК.

Таким образом, существует проблема защиты рабочих лопаток турбин различного назначения от СОК, которая требует применения современных покрытий, работающих в широком диапазоне температур [7]. Проводимые в этой области исследования ведущих фирм в различных странах мира направлены на создание систем покрытий, которые можно разделить на две большие группы. К первой группе относятся интерметаллидные покрытия на основе соединений (Ni, Pt)Al или PtAl, легированных Si, Hf, Cr и Zr, ко второй – покрытия на основе сплавов системы Ni–Со–Cr–Al, c добавками редкоземельных, благородных и тугоплавких металлов. Использование первой группы покрытий обусловлено тем, что Pt не вступает в химическую реакцию с сульфатами. Диффундируя из покрытия в никелевый жаропрочный сплав, Pt замещает атомы никеля, количество никеля в поверхностном слое уменьшается, интенсивность образования сульфатов никеля резко снижается. Содержание Pt, необходимое для хорошей коррозионной стойкости в системах (Ni, Pt)Al составляет 30–45% (вес.) Легирование данных покрытий Si способствует повышению коррозионной стойкости, а наличие в них частиц на основе твердого раствора α-Cr обеспечивает увеличение пластичности и коррозионностойкости данной системы. Существенными недостатками данных покрытий является высокая стоимость Pt.

Как видно из данных, представленных в Таблице 1, уровень температур на поверхности пера лопаток турбины в современных и перспективных ГТУ может достигать температур свыше 1000°С. В связи с этим возникла необходимость в создании покрытия для лопаток турбин ГТУ и ГТД способного сочетать в себе высокие коррозионные свойства с хорошей жаростойкостью при температурах выше температур реализации СОК.

Материалы и методы

В работе проводилась оценка разработанного покрытия системы СДП-1Т+ВСДП-13 на рабочих лопатках для перспективного вертолетного двигателя ВК2500М изготовленных из сплава ВЖЛ21. Данное покрытие было разработано на основании ранее проводимых исследований и показало свои преимущества по комплексу свойств в сравнении с серийно применяемыми покрытиями: жаростойким – СДП-2+ВСДП-18 и коррозионностойким СДП-6.

Нанесение покрытий на образцы и лопатки из сплава ВЖЛ21 проводилось на вакуумной ионно-плазменной установке с автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП) типа МАП-2.

Испытания на изотермическую жаростойкость проводились на пере лопаток без покрытия и с покрытиями в атмосферной печи в керамических тиглях с крышками при Т=1050°С. Оценка жаростойких свойств сплавов и сплавов с покрытием осуществлялась гравиметрическим методом, путем взвешивания образцов каждые 5–20 часов испытаний и определения изменения удельной массы образцов без учета массы окалины, осыпавшейся с их поверхности.

Испытания на стойкость к СОК проводили по методике сравнительных ускоренных циклических испытаний, разработанная ВИАМ для оценки коррозионных свойств жаропрочных сталей и сплавов. Цикл испытаний включает нанесение на поверхность подогретого образца солевой корки из смеси солей Na2SO4 и NaCl в пропорции 3:1 распылением водного раствора. Затем выдержку образцов в тиглях  на воздухе при температуре испытаний в течение 1 часа и охлаждение до комнатной температуры. Взвешивание образцов производили после каждых 5 циклов с предварительным удалением продуктов коррозии с поверхности путем промывки образцов в теплой дистиллированной воде.

На установке ZST2/3-ВИЭТ определялась длительная прочность образцов в соответствии с ГОСТ 10145-81, на оптическом микроскопе Versamet-2 и приборе JCMA-733 изучены микроструктура, элементный и фазовый состав покрытий и зоны диффузионного взаимодействия покрытия с основой. Определение многоцикловой усталости проводилось при 900°С на базе 2·107 циклов на сервогидравлической испытательной машине «MTS» в соответствии с ГОСТ 25.502-79.

Термоусталостные испытания рабочих лопаток из сплава ВЖЛ21 были выполнены на экспериментальной установке с омическим нагревом по параметрам имитирующим температурный режим полетного цикла вертолетного двигателя.

Результаты и обсуждения

Для оценки равномерности нанесения покрытия, на установке 
МАП-2 было нанесено покрытие СДП-1Т+ВСДП-13 на поверхность пера рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21. Оценка проводилась металлографическими методами.

Проведённые исследования (рис. 1) показали, что разброс толщины осаждения покрытия СДП-1Т+ВСДП-13 по профилю пера рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 при использовании в процессе нанесения технологической оснастки, не превышает 25%. При этом на «спинке» наблюдается большая толщина покрытия, что является вполне удовлетворительным, так как температура на входной кромке лопатки самая высокая из-за чего на ней происходит более интенсивная выработка защитного покрытия.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Микроструктура сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием СДП-1Т+ВСДП13 (на пере рабочей лопатки). а – корыто, б – входная кромка |  |

Результаты исследования лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием на жаростойкость представлены на рисунках 2 и 3.

Проведённые исследования циклической жаростойкости рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием системы СДП-1Т+ВСДП-13 при температуре 1050°С на базе испытаний 200 циклов показали, что при данных условиях испытаний (рис. 2), рост массы образцов с покрытием составил 2 г/м2, т.е. масса сформировавшихся в поверхностном слое покрытия оксидов, превышает массу осыпавшейся окалины, следовательно разрушение покрытия не происходит и оно продолжает выполнять свои защитные функции.

| Рис. 2 – График удельного изменения массы образцов из сплава ВЖЛ21 с покрытием в зависимости от времени испытания на циклическую жаростойкость при температуре 1050–200°С | Рис. 3 – График удельного изменения массы образцов из сплава ВЖЛ21 с покрытием в зависимости от времени испытания на изотермическую жаростойкость при температуре 1050°С |
| --- | --- |

Проведённые исследования изотермической жаростойкости рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием, при температуре 1050°С на базе испытаний 500 часов показали незначительное, на уровне 12 г/м2 (рис. 3), снижение массы лопаток с покрытием. Столь малое снижение массы образцов на указанной базе испытаний свидетельствует о низкой скорости процессов окисления происходящих на поверхности системы сплав – покрытие и стабильности защитного оксидного слоя.

Внешний вид лопаток в исходном состоянии и после изотермических испытаний на жаростойкость представлен на рис. 4.

| без покрытия с покрытием | без покрытия с покрытием |
| --- | --- |
| а | б |
| Рис. 4 – Внешний вид лопаток: а – до испытаний, б – после изотермических испытаний на жаростойкость при температуре 1050°С на базе испытаний 500 |  |

Проведены металлографические (ГОСТ 22838-77) и металлофизические (рентгеноструктурный и микрорентгеноспектральный анализы) исследования лопаток из сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием после испытаний на изотермическую и циклическую жаростойкость. Установлено, что произошло незначительное увеличение зоны диффузионного взаимодействия на границе сплав-покрытие, за счет повышенной диффузионной подвижности элементов входящих в состав покрытия. Однако наличие, на поле шлифа, в покрытии темных участков свидетельствует о наличии в нижнем слое покрытия ß – фазы, которая обладает наибольшей жаростойкостью в покрытии. Основной фазой является γ΄-фаза, также обладающая высокой жаростойкостью, при среднем содержании алюминия в покрытии 13,5 вес%, что указывает на сохранение жаростойких свойств покрытия вне зависимости от типа испытаний (рис. 5, 6).

| Рис. 5 – Микроструктура образца из сплава ВЖЛ21 с покрытием после испытания на изотермическую жаростойкость при температуре 1050°С на базе 500 часов | Рис. 6 – Микроструктура образца из сплава ВЖЛ21 с покрытием после испытания на циклическую жаростойкость при температуре 1050–200°С на базе 200 циклов |
| --- | --- |

Проведены исследования стойкости к сульфидно-оксидной коррозии рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием СДП-1Т+ВСДП-13 при температуре 950°С и установлено, что данное покрытие сохраняет свою работоспособность после 50 циклов испытаний. Оценка стойкости покрытия к коррозионным повреждениям, в данном случае, проводилась визуально и металлографическим способом, путем измерения глубины проникновения продуктов коррозии в покрытие. На рисунке 7, видно, что глубина повреждения покрытия составляет не более 60 мкм, следовательно, покрытие продолжает выполнять свои защитные функции.

Внешний вид лопаток после испытаний на СОК представлен на 
рис. 8–10. Оценка внешнего вида лопаток после испытаний показывает существенное влияние покрытия на стойкость к коррозии системы сплав-покрытие. При этом испытания при температуре 850°С показывают большие разрушения на лопатках без покрытия, чем при температуре 950°С. По-видимому, это связанно с изменениями типа коррозионных процессов и стойкости элементов входящих в состав лопатки к образованию различных сульфидов. В тоже время покрытие сохраняет свою работоспособность на всех испытанных температурных режимах.

| Исходное состояние | 30 циклов |
| --- | --- |
| 40 циклов | 50 циклов |

Рис. 7 – Микроструктура сплава ВЖЛ-21 с покрытием СДП-1Т+ ВСДП-13 после испытаний на СОК при температуре 950°С ×500

| Рис. 8 – Внешний вид лопаток из сплава ВЖЛ21 без покрытия (одна лопатка слева) и с покрытием до испытаний на СОК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 9 – Внешний вид лопаток из жаропрочного сплава ВЖЛ21 после испытаний на СОК при 850°С: 30 циклов |  |  |
| Рис. 10 – Внешний вид лопаток из жаропрочного сплава ВЖЛ21 после испытаний на СОК при 950°С: 30 циклов |  |  |

Исследование длительной прочности сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием (СДП-1Т+ВСДП-13) при температуре 1000°С на базах 10, 100 и 500 часов показало, что покрытие не снижает паспортных гарантированных характеристик сплава ВЖЛ21. Расчетные значения длительной прочности (жаропрочности), проведенные по результатам испытаний, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Длительная прочность сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием 
СДП-1Т+ВСДП-13

| Наименование характеристик |  | При температуре испытания 1000°С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жаропрочность ГОСТ 10145-81 | Напряжение, МПа | 255 | 165 | 120 |
|  | Время до разрушения, ч | 10 | 100 | 500 |

Примечание - В таблице приведены средние значения.

Исследование многоцикловой усталости сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием (СДП-1Т+ВСДП-13) при температуре 900°С на базе 2×107 циклов показало, что покрытие, как и в случае с длительной прочностью, не снижает паспортных гарантированных характеристик сплава ВЖЛ21. Расчетные значения предела выносливости, проведенные по результатам испытаний, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Многоцикловая усталость сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием СДП-1Т+ВСДП-13

| Наименование характеристик | При температуре испытания 900°С |
| --- | --- |
| Предел выносливости, МПа на базе 2·107 циклов на гладких образцах (σ-1) ГОСТ 25.502-79 | 300 |

Для оценки механических свойств лопаток с покрытием проведены термоусталостные испытания рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 (3 шт. с покрытием СДП-1Т+ВСДП-13 и 3 шт. без покрытия) с последующим анализом структуры материала (оценка влияния защитных покрытий на образование трещин при термоусталостных испытаниях).

Термоусталостные испытания проводились по ГОСТ 25.502-79 по режимам, имитирующим работу двигателя ТВ3-117: время выхода на режим «малый газ» (МГ) 45–60 с, время перехода с режима МГ на «максимальный» (МАХ) и назад – по 10 с, время перехода с режима МГ в исходное состояние – 30-40 с (полное время одного термоцикла 485–510 с). Испытания лопаток были проведены в идентичных условиях на оборудовании и с помощью методики, обеспечивающей воспроизводимость термоцикла при его многократных повторениях.

Испытания на термоусталость показали, что при температуре 480–770–480°С на базе 800 циклов на поверхности лопаток видимых трещин не обнаружено. Внешний вид лопаток после испытаний представлен на 
рис. 11–13.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 11 – Рабочая лопатка с защитным покрытием после испытания. 
Наработка  280 циклов. Снята  без разрушения.

а) Вид со стороны корыта; б) Вид со стороны спинки

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 12 – Рабочая лопатка  с защитным покрытием после испытания. 
Наработка  500 циклов. Снята  без разрушения. 
а) Вид со стороны корыта; б) Вид со стороны спинки

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 13 – Рабочая лопатка с защитным покрытием  после испытания. Наработка 800 циклов.  Снята  без разрушения. а) Вид со стороны корыта;

б) Вид со стороны спинки

После термоусталостных испытаний на различных базах проведены металлографические исследования, которые показали, что защитные покрытия СДП-1Т+ВСДП-13 не имеют отслоений от основного металла. После наработки в 800 циклов в покрытиях возникают единичные поперечные микротрещины, как правило, затупливающиеся на границе контакта с поверхностью металла.

По результатам испытаний выявлено, что покрытие полностью сохраняется и не имеет отслоений от основного металла, что свидетельствует о работоспособности системы сплав+защитное покрытие в условиях, имитирующих температурную работу вертолетного двигателя.

Заключение

Покрытие СДП-1Т+ВСДП-13 на сплаве ВЖЛ21 не уступают по жаростойкости серийно используемому в промышленности жаростойкому покрытию СДП-2+ВСДП-18.

По результатам ускоренных циклических испытаний на стойкость к сульфидно-оксидной коррозии по методике ФГУП ВИАМ покрытие 
СДП-1Т+ВСДП-13 обеспечивает защиту рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 на базах свыше 50 циклов.

Проведены термоусталостные испытания по режимам, имитирующим работу двигателя ТВ3-117, рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 при температуре 480-770-480°С. Показано, что рабочие лопатки 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием системы СДП-1Т+ВСДП-13 на базе 800 циклов видимых повреждений не имеют.

Исследования длительной прочности и многоцикловой усталости сплава ВЖЛ21 с защитным покрытием СДП-1Т+ВСДП-13, показали, что покрытие не снижает паспортных гарантированных прочностных характеристик сплава ВЖЛ21.

По совокупности результатов выполненных испытаний и лабораторных исследований покрытие СДП-1Т+ВСДП-13 может быть рекомендовано для защиты неохлаждаемых рабочих лопаток 2-ой ступени из сплава ВЖЛ21 перспективного вертолетного двигателя ВК2500М в условиях высокотемпературного окисления и сульфидно-оксидной коррозии.

Литература

- Никитин В.И. Коррозия и защита лопаток газовых турбин. Л.: Машиностроение, 1987.

- Sims, C. T.; Stoloff, N. S.; Hagel, W. C. Eds. Superalloys; Wiley: New York, USA, 1987; Vol. II.

- Birks, N.; Meier, G. H.; Petit, F. S. Introduction to the High emperature Oxidation of Metals; Cambridge University Press: Cambridge, 2006.

- Kofstad, P. High Temperature Corrosion // Springer, 1988.

- Luthra K.L., Shores D.A. Mechanism of Na2SO4 induced corrosion at 600-900°C // J. Electrochem. Soc. 1980. № 10. Р. 2202-2210.

- Shepard S.B. Navsea Marine Gas Turbine Materials Development Program // Naval Engineers Journal, №8. pp. 65-75.

- Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. C. 36–52.