УДК:54-31:546.831:546.65:621.793:536.2

Теплопроводность  и  термостойкость  теплозащитных  покрытий 
на  основе  диоксида  циркония,  легированного  оксидами  неодима 
и  самария

Thermal  conductivity  and  thermal  cycling  resistance  of  zirconia thermal  barrier  coatings  doped  with  neodymia  and  samaria

Мазилин И.В. 1, к.т.н.; Зайцев Н.Г. 1; Ахметагреева А.М. 1; 
Балдаев С.Л. 1, к.т.н.; Балдаев Л.Х. 1, д.т.н.

Mazilin I.V.; Zaitsev N.G.; Ahmetgareeva A.M.; 
Baldaev S.L.; Baldaev L.Kh.

imazilin@gmail.com

1ООО Технологические Системы Защитных Покрытий

1Technological Systems for Protective Coatings, Ltd

Аннотация:

Методом атмосферного плазменного напыления получены теплозащитные покрытия на основе диоксида циркония, в том числе легированные оксидами неодима и самария. Методами электронной микроскопии и рентгенофазового анализа изучены их состав и структура. Методом лазерной вспышки исследованы теплофизические свойства покрытий. Выделено влияние фазового и химического состава, параметров кристаллической структуры и микроструктуры покрытий на их температуропроводность. Проведены испытания на термостойкость разработанных покрытий на стенде с односторонним нагревом газовой горелкой.

Ключевые слова:

теплозащитное покрытие, плазменное напыление, порошковые материалы, диоксид циркония, оксид редкоземельного элемента, теплопроводность, термостойкость.

Abstract:

Zirconia-based thermal barrier coatings produced by the air plasma spray technique, including neodymia and samaria doped compositions. Their composition, microstructure and crystal structure were studied by the SEM and XRD. Using laser flash analysis thermal diffusivity data was obtained. Influence of chemical and phase composition, crystal lattice parameters and microstructure on the thermal diffusivity was estimated. Burner rig thermal cycling test was performed.

Keywords:

thermal barrier coating, Air plasma spray, Powder, Zirconia, Rare-Earth oxide, Thermal diffusivity, Thermal cycling resistance.

Введение

Традиционно для защиты лопаток и других деталей горячего тракта газотурбинных двигателей от воздействия высоких температур, эрозионного износа и коррозии используют теплозащитные покрытия (ТЗП) [1]. Уже более 35 лет в качестве основного керамического слоя ТЗП применяются материалы на основе диоксида циркония, стабилизированного 6–8% по массе оксида иттрия (ZrO2–7Y2O3). Покрытия на его основе обладают уникальным сочетанием свойств - низким коэффициентом теплопроводности, стабильно высоким коэффициентом термического расширения и выдающимися для керамического материала механическими свойствами [2–4].

Одним из самых актуальных направлений развития ТЗП на основе ZrO2–7Y2O3 является снижение теплопроводности и повышение ресурса за счет легирования. Согласно литературным данным, оксиды редкоземельных металлов (РЗМ) подходят для этого наилучшим образом – улучшения свойств ТЗП удалось достичь за счет полной или частичной замены оксида иттрия на оксиды гадолиния, диспрозия, иттербия, скандия и других [5–10].

Целью работы является выявление и установление степени влияния основных параметров (химического и фазового состава, а также микроструктуры) ТЗП на основе диоксида циркония на коэффициент теплопроводности и термостойкость при одностороннем газовом нагреве.

Экспериментальная часть

Для проведения исследования образцы покрытий получены методом атмосферного плазменного напыления (APS) на установке HVP (ТСЗП, Россия) с плазмотроном DELTA; в качестве плазмообразующего газа использована смесь аргона и водорода.

В качестве исходных материалов для напыления использованы порошки, полученные методом обратного осаждения. В данной работе использованы порошки на основе диоксида циркония двух марок: ZY, стабилизированный оксидом иттрия, и ZYNS, легированный оксидами неодима и самария. Для получения покрытий порошки подавали в плазменный поток радиально под срез сопла плазмотрона. Для подачи использован питатель PF 2/2 (GTV, Германия); в качестве транспортирующего газа применен аргон.

Для исследования теплофизических свойств керамического слоя ТЗП получены отделённые от подложки образцы толщиной 700–1200 мкм. Выдержку образцов покрытий проводили в муфельной печи СНОЛ 2,5-15 при температуре 1250°C в течение 24 часов.

Для исследования термостойкости ТЗП получены образцы покрытий на поверхности жаропрочных сплавов на основе никеля марки ЖС-6У-ВИ.

Дифрактограммы порошков и покрытий получены на приборе D8 Advance (Bruker, Германия). Параметры съемки: излучение CuKα1 (λ= 1.5406 Å); диапазон углов 2θ=10-100°; шаг Δ2θ=0.05°; скорость съемки 2°/мин. Качественный фазовый анализ образцов определяли с использованием базы данных ICDD PDF-2. Определение количественного фазового состава и параметров кристаллической структуры выполнено методом Ритвельда, в табл. 2 приведены факторы достоверности Rwp.

Микроструктуру покрытий изучали на поперечных шлифах, которые подготовлены в несколько этапов. Резку образцов производили на отрезном станке Brillant 220 (ATM, Германия), затем образцы заливали в эпоксидную смолу. Шлифовку и полировку производили на пневматическом станке Saphir 550 (ATM, Германия). Для подготовки поверхности к исследованию микроструктуры использовали шлифовальный круг, водостойкую шлифовальную бумагу № 600, тканевые круги, алмазные суспензии зернистостью 9, 3 и 1 мкм. Исследование микроструктуры покрытий, определение пористости и толщины покрытий проводили с помощью оптического микроскопа Axiovet 40 MAT (Zeiss, Германия).

Для исследования микроструктуры порошков и покрытий, а также микроанализа включений использовали растровый электронный микроскоп Versa 3D (FEI, США), оборудованного системой микроанализа. Изображения получали при помощи детекторов вторичных (LVSED) и обратноотраженных электронов (STD).

Измерение температуропроводности проводили на приборе LFA 457 (NETZSCH, Германия) методом лазерной вспышки согласно требованиям стандарта ASTM E-1461. Перед съемкой образцы покрывали слоем коллоидного графита для придания им одинакового коэффициента черноты. Измерение температуропроводности осуществлялось в атмосфере аргона в диапазоне температур 20–1000°С с шагом 100°С.

Удельная теплоемкость определена косвенно, путем сравнения сигнала повышения температуры образца (при прохождении теплового фронта) с сигналом повышения температуры образца сравнения (Pyroceram 9606). Плотность образцов определена методом гидростатического взвешивания.

Определение термостойкости покрытий при газовом нагреве проводилось на стенде собственной конструкции (рис. 1). Источником нагрева является газовая горелка, работающая на смеси пропана и кислорода. Охлаждение осуществляется постоянно – с тыльной стороны и после отвода горелки – с фронтальной стороны сжатым воздухом.

Рис. 1 – Принципиальная схема стенда для определения термостойкости покрытий при одностороннем газовом нагреве

Для измерения температуры на фронтальной стенке образца использован пирометр, а на тыльной стенке образца – термопара.

Результаты и обсуждение

По данным РЭМ, частицы порошков ZY и ZYNS имеют округлую форму (рис. 2) и размер от 10 до 90 мкм. Гранулометрический состав порошков, измеренный методом ситового анализа, и насыпная плотность приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состав и свойства порошковых материалов ZY и ZYNS

| Химический состав порошка, %масс. | Фазовый состав порошка, %масс. | Параметры ячейки |  | Насыпная плотность, г/см3 | Гранулометрический состав (разделение по фракциям), % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a, Å | c, Å |  | + 60 мкм | - 60 + 40 мкм | - 40 + 20 мкм |
| ZrO2–Y2O3 | 100% t´-ZrO2 | 3.6199(2) | 5.1750(3) | 1,9 | 33,3 | 37,7 | 28,8 |
| ZrO2–Y2O3–Nd2O3–Sm2O3 | 100% t´-ZrO2 | 3.636 (1) | 5.117 (9) | 2,2 | 47,2 | 28,1 | 24,4 |

| Рис. 2 – Морфология порошка ZY (электронная микроскопия) | Рис. 3 – Микроструктура покрытия ZY (электронная микроскопия) |
| --- | --- |

По данным РЭМ, покрытия ZY и ZYNS характеризуются отсутствием дефектов микроструктуры (трещин, расслоений) и равномерно распределенной по всему объему пористостью. Видна слоистая микроструктура, характерная для покрытий, полученных методом плазменного напыления (рис. 3). Плотность оказывает существенное влияние на теплофизические свойства покрытий, поэтому ее достоверному определению уделили особое внимание. Объемная доля пор в каждом покрытии, по данным графической обработки электронных снимков, приведена в таблице 2. Для подтверждения полученных результатов проведено измерение плотности методом Архимеда. Микротвердость покрытий составляет HV0.2= 550–700 кгс/мм2. В ходе выдержки при температуре 1250°С в течение 24 часов микроструктура покрытий не нарушается: пористость не изменяется, трещин и других дефектов не обнаружено. Микротвердость незначительно увеличивается до HV0.2= 800-1000 кгс/мм2.

Рентгенофазовый анализ показал, что после напыления покрытия ZY и ZYNS, в отличие от исходных материалов, представляют собой смесь t´-ZrO2 и m-ZrO2 фаз (таблица 2).

Таблица 2

Параметры кристаллической структуры и микроструктуры покрытий ZY и ZYNS

| Шифр покрытия | Фазовый состав, %масс. | Параметры ячейки |  | Размер ОКР, нм | Микро-искажения ε, % | Толщина покрытия, мкм | Пористость покрытия, об.% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a, Å | c, Å |  |  |  |  |
| ZY-1 | 98% t´-ZrO2 | 3.6140 (1) | 5.1667 (2) | 254 (7) | 0.43 (1) | 900 | 9 |
| ZY-2 | 94% t´-ZrO2 | 3.6137 (1) | 5.1665 (2) | 216 (8) | 0.42 (1) | 1100 | 11 |
| ZY-5 | 98% t´-ZrO2 | 3.6148 (1) | 5.1680 (2) | 234 (8) | 0.46 (1) | 820 | 12 |
| ZY-1T | 100% t´-ZrO2 | 3.6134 (1) | 5.1686 (2) | > 1000 | 0.29 (1) | 900 | 9 |
| ZY-2T | 100% t´-ZrO2 | 3.6132 (1) | 5.1689 (2) | > 1000 | 0.31 (1) | 1100 | 11 |
| ZY-5T | 100% t´-ZrO2 | 3.6131 (1) | 5.1685 (2) | > 1000 | 0.31 (1) | 820 | 12 |
| ZYNS-1T | 100% t´-ZrO2 | 3.6283 (3) | 5.1624 (3) | > 1000 | 0.32 (1) | 920 | 12 |
| ZYNS-2T | 100% t´-ZrO2 | 3.6285 (2) | 5.1635 (2) | > 1000 | 0.32 (1) | 820 | 20 |

Появление моноклинной фазы может быть обусловлено спецификой процесса плазменного напыления, который характеризуется крайне высокими скоростями охлаждения частиц при ударе о подложку (>106 К/с). Размер ОКР у основной фазы покрытий на порядок выше соответствующего значения для исходных материалов и составляет 200–300 нм. После выдержки при температуре 1250°С в течение 24 часов образцы покрытий ZY-T и ZYNS-T представляют собой тетрагональную модификацию диоксида циркония t´-ZrO2. Пиков моноклинной фазы m-ZrO2 не отмечено, поскольку выдержка проведена при температуре, превышающей температуру фазового перехода m-ZrO2 ↔ t´-ZrO2.

Методом лазерной вспышки получены зависимости температуропроводности покрытий от температуры в диапазоне 20-1000°С (рис. 4). Кривые имеют одинаковый нисходящий вид, он характерен для температуропроводности диэлектриков при T > ΘD (температуры Дебая), которая определяется фононным механизмом теплопереноса. Зависимость может быть грубо описана как α ~ 1/T. Наименьшей температуропроводностью обладают образцы покрытия ZY-2, что может быть вызвано наибольшим содержанием m-ZrO2 и самым низким размером ОКР основной фазы t´-ZrO2.

Рис. 4 – Зависимость температуропроводности покрытий от температуры

Исходя из данных о химическом и фазовом составе, параметров кристаллической структуры и микроструктуры покрытий, можно выделить ряд ключевых параметров, влияющих на теплофизические свойства покрытий. Очевидно, что температуропроводность образцов всех покрытий после выдержки при температуре 1250°С в течение 24 часов увеличилась на 60–80% (сравнение A на рис. 4). Согласно литературным данным [11], температуропроводность покрытий непостоянна в процессе эксплуатации. Выделено два этапа: резкий рост в первые 5–10 часов, связанный с изменением фазового состава и параметров кристаллической структуры покрытий, и медленный рост в последующее время, связанный с изменением пористости покрытия из-за спекания. По этой причине для использования в расчетах теплового состояния деталей с покрытиями могут быть использованы значения температуропроводности, измеренные только после выдержки при температуре эксплуатации в течение не менее 20 часов.

Отмечено также влияние химического состава теплозащитных покрытий. Так, при легировании оксидами неодима и самария, температуропроводность покрытия с сопоставимой пористостью после выдержки при температуре эксплуатации оказалась на 15–25% ниже (сравнение B на рис. 4). Это связано со снижением длины свободного пробега фононов, обусловленного рассеянием фононов на дефектах кристаллической решетки (вакансиях, атомах в междоузлиях, примесных атомах внедрения и замещения, дислокациях и границах кристаллитов). Необходимо отметить, что длина свободного пробега фононов пропорциональна квадрату отношения атомных масс атомов основы и атомов внедрения. Из-за близости атомных масс циркония и иттрия, рассеяние фононов атомами иттрия незначительно, а при легировании оксидами РЗМ, атомы которых тяжелее и больше, чем атомы иттрия, рассеяние увеличивается.

Наконец, очевидно влияние микроструктуры теплозащитных покрытий. Микроструктура покрытий, полученных методом плазменного напыления, содержит характерные особенности в виде микротрещин, пористости и границ между слоями. Их количество также оказывает влияние на величину теплопроводности, причем объемная доля пор является основным фактором. При увеличении пористости покрытий одного химического и фазового состава после выдержки при температуре эксплуатации с 12 до 20% температуропроводность покрытия снизилась на 10-15% (сравнение C на рис. 4).

Измерив величины температуропроводности, удельной теплоемкости и плотности образцов покрытий и используя известное соотношение (1) [12], получили температурные зависимости коэффициента теплопроводности:

(1)

где: α-температуропроводность [мм2/с]; Cv-теплоемкость [Дж/г/К]; ρ-плотность [г/см3].

Характер зависимости коэффициента теплопроводности покрытий от температуры определяется зависимостью температуропроводности, поскольку плотность и теплоёмкость покрытий практически постоянны. Выявленные зависимости (сравнения А – С на рис. 4) справедливы и для коэффициента теплопроводности покрытий.

В настоящий момент на стенде собственной конструкции проводятся испытания на термостойкость покрытий при одностороннем нагреве. Сущность метода заключается в попеременном нагреве и охлаждении образца с покрытием, причем нагрев образца производится газовой горелкой только с фронтальной стороны. Охлаждение осуществляется постоянно – с тыльной стороны и после отвода горелки – с фронтальной стороны сжатым воздухом. Контроль процесса осуществляется как автоматически, с использованием специализированной программы контроля, выводящей на дисплей компьютера основные параметры процесса (температура на поверхности образца с покрытием, температура подложки, время выдержки, количество циклов и т.д.), так и путем визуального наблюдения за поверхностью образца. Так как пятно нагрева на поверхности образца хорошо наблюдается визуально, при отслоении керамического слоя ТЗП или образовании в нем трещины, яркость дефектного слоя резко увеличивается. Это может служить мерой термостойкости, количественно определяемой числом циклов до разрушения покрытия.

Покрытия нанесены на фронтальную поверхность образцов из жаропрочного сплава на основе никеля марки ЖС-6У-ВИ. Подставку с образцом вводят в газовый поток и нагревают до максимальной температуры цикла (Тмакс= 1200°С). Устанавливается время нагрева образца до максимальной температуры цикла (tнагр= 60 ± 3 сек), время выдержки при максимальной температуре (tмакс= 30 ± 2 сек), время охлаждения до комнатной температуры (tохл= 60 ± 3 сек) и время выдержки при комнатной температуре (tмакс=30 ± 2 сек). Термограмма испытаний представлена на рисунке 5.

Рис. 5 – Термограмма проведения испытаний на термостойкость

Через определенное число циклов производится осмотр образцов с покрытиями. При обнаружении первого недопустимого дефекта (скол более 20% керамического слоя, прогары) образец снимается с дальнейших испытаний и фиксируется количество циклов до разрушения.

Фотографии внешнего вида образцов в ходе испытаний представлены в таблице 3. По результатам проведенных испытаний на базе 200 циклов покрытия не имеют дефектов. В настоящий момент испытания продолжаются.

Таблица 3

Фотографии образцов с покрытиями ZY и ZYNS в ходе испытаний на термостойкость при одностороннем газовом нагреве

| Покрытие | 0 циклов | 100 циклов | 200 циклов |
| --- | --- | --- | --- |
| ZY |  |  |  |
| ZYNS |  |  |  |

Выводы

Методом атмосферного плазменного напыления могут быть получены бездефектные ТЗП на основе диоксида циркония, легированного оксидами неодима и самария, сопоставимые по фазовому составу и микроструктуре со стандартными.

Изменение фазового состава и параметров кристаллической структуры фаз, а также микроструктуры ТЗП в ходе выдержки при температуре 1250°С в течение 24 часов приводит к увеличению температуропроводности исследованных покрытий на 60–80%.

Легирование оксидами неодима и самария позволяет снизить температуропроводность ТЗП на 15–25% при сопоставимой пористости и термической истории образцов.

По результатам проведенных испытаний на термостойкость покрытий при одностороннем газовом нагреве на базе 200 циклов выявлено, что оба типа покрытий не разрушаются.

Литература

- Miller, R. A. Thermal barrier coatings for aircraft engines: history and directions // Journal of Thermal Spray Technology. 1997. V. 6 (1). P. 35–42.

Levi, C. Emerging materials and processes for thermal barrier systems // Current Opinion in Solid State and Materials Science. 2004. V. 8. P. 77–91.

Cao, X. Q. R. Vassen, D. Stoever Ceramic materials for thermal barrier coatings // Journal of the European Ceramic Society. 2004. V. 24. P. 1–10.

Evans, A. G. D.R. Clarke, C.G. Levi The influence of oxides on the performance of advanced gas turbines // Journal of the European Ceramic Society. 2008. V. 28. P. 1405–1419.

Cao, X. Q. Application of rare earths in thermal barrier coating materials // Journal of Material Science Technology. 2007. V. 23 No. 1. P. 15–35.

Liu, H. S. Li, Q. Li, Y. Li, W. Zhou Microstructure, phase stability and thermal conductivity of plasma sprayed Yb2O3, Y2O3 co-stabilized ZrO2 coatings // Solid State Sciences. 2011. V. 13 No. 3. P. 513–519.

Curry, N., N. Markocsan, L. Ostergren, X. Li, M. Dorfman Evaluation of the lifetime and thermal conductivity of dysprosia-stabilized thermal barrier coating systems // Journal of Thermal Spray Technology. 2013. V. 22 No. 6. P. 864–872.

Gupta, M., N. Curry, P. Nylen, N. Markocsan, R. Vassen Design of next generation thermal barrier coatings — Experiments and modeling // Surface and Coatings Technology. 2013. V. 220. P. 20–26.

Nicholls, J. R., Lawson K. J., Johnstone A., Rickerby D. S. Methods to reduce the thermal conductivity of EB-PVD TBCs // Surface and Coatings Technology. 2002. V. 151-152. P. 383–391.

Zhu, D., R. Miller Development of advanced low conductivity thermal barrier coatings // International Journal of Applied Ceramic Technology.2004. V. 1 Iss. 1. P. 86–94.

Мазилин, И.В. Теплозащитные материалы и покрытия на основе цирконатов РЗЭ и иттрия: дис. канд. техн. наук: 05.17.02 / Мазилин Иван Владимирович. М., 2013. 127 с.

Tritt, T. Thermal conductivity: theory. properties. and applications // New York: Kluwer Academic Plenum Publishers. 2004. 536 P.