УДК 669

Многослойные  металл-интерметаллидные  композиты  системы 
Ti-Al, полученные  методом  искрового  плазменного  спекания

Лазуренко Д.В.1, к.т.н.; Мали В.И. 2, к. ф.-м. н.; Батаев А.А. 1, д.т.н.;

Анисимов А.Г. 2, к. ф.-м. н.; Кашимбетова А.А.1; Вершинина А.В. 1

Lazurenko Daria Viktorovna; Mali Vyacheslav Iosifovich; 
Bataev Anatoly Andreevich; Anisimov Aleksander Georgievich; 
Kashimbetova Adelya Azamatovna; Vershinina Anna Vladimirovna

pavlyukova_87@mail.ru; vmali@mail.ru; bataev@adm.nstu.ru; anis@hydro.nsc.ru; k.yaleda@mail.ru; nothing100500@mail.ru

1Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск

2Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск

Аннотация:

В докладе приведены результаты структурных исследований слоистых композиций типа «титан – алюминид титана», имеющих конструкционное и функциональное назначение, а также анализ зависимости механических свойств материалов от объемной доли упрочняющей фазы.

Ключевые слова:

многослойный композит; интерметаллиды; искровое плазменное спекание; фазовые переходы

Abstract:

This report provides the results of structural investigations of “titanium – titanium aluminide” layered composites for structural and functional applications as well as analysis of ratio between mechanical properties of materials and the reinforcing phase volume fraction.

Keywords:

multilayer composite; intermetallics; spark plasma sintering; phase transformations

Реферат

В данной работе были исследованы многослойные металл-интерметаллидные композиты с различной объемной долей интерметаллидной фазы (от 47 до 78%), полученные методом реакционного искрового плазменного спекания титановых и алюминиевых фольг в титановых формах. Структурные исследования, проведенные методами оптической металлографии и рентгеновских методов исследования, позволили выявить, что слои, сформированные при взаимодействии элементных фольг, состоят преимущественно из титана и триалюминида титана с небольшим содержанием TiAl2 и Ti3Al на границах раздела между ними. Было показано, что увеличение объемной доли алюминида титана в составе композита не влияет на его прочность при сжатии вдоль слоев, величина которой составляет 775–790 МПа. Однако, при нагружении материала в направлении, перпендикулярном слоям наблюдается тенденция к увеличению прочности композита с 655 до 
760 МПа с увеличением объемной доли титана.

Введение

В настоящее время повышение прочности и надежности конструкционных и функциональных материалов зачастую достигается путем формирования гетерогенных структур, к которым, в частности, относятся слоистые металл-интерметаллидные композиты. Комбинирование разнородных материалов с сильно различающимися механическими и физическими характеристиками в одном композите позволяет достигать особого комплекса механических свойств. Область применения таких материалов довольно широкая: слоистые металл-интерметаллидные композиты могут использоваться в качестве конструкционных материалов в авиастроении и аэрокосмической отрасли, а также в качестве функциональных материалов, способных гасить энергию удара [1].

Одними из наиболее широко исследуемых материалов такого типа являются композиты системы Ti - Al3Ti, обладающие рядом преимуществ по сравнению с другими металл-интерметаллидными материалами. К этим преимуществам относятся: высокая удельная прочность, удельная жесткость и приемлемая трещиностойкость [1–2]. При этом в работах [3–4] указывается, что свойства таких материалов могут в значительной степени изменяться в зависимости от объемной доли интерметаллидной фазы, входящей в их состав. Таким образом, изменение толщин исходных металлических фольг позволяет регулировать структуру и свойства композитов с интерметаллидным упрочнением.

В большинстве работ технология формирования металл-интерметаллидных композитов заключается в нагреве поочередно уложенных металлических пластин до повышенной температуры, при которой титан и алюминий вступают в химическую реакцию [1–7]. Как правило, эта температура не превышает температуру плавления алюминия, следовательно, реакция протекает в твердой фазе, и для ее реализации требуется достаточно много времени [5].

В качестве технологии формирования композитов типа «титан – алюминид титан» в данной работе предлагается использовать спекание металлических фольг импульсным током при температуре, существенно превышающей температуру плавления алюминия [8–9]. Однако спекание при повышенной температуре под давлением может привести к вытеканию алюминия из реакционной зоны. Для решения отмеченной проблемы в работе [10] были использованы титановые формы, которые также было предложено применить при реализации технологического процесса в данном исследовании. Авторами было показано [10], что такой подход обеспечивает формирование высококачественных материалов, а процесс спекания занимает всего 10 минут.

Целью данной работы было исследование возможности управления структурой и свойствами многослойных металл-интерметаллидных материалов, полученных по отмеченной выше технологии, путем использования титановых фольг различной толщины в качестве исходных материалов.

Материалы и методы

Образцы были сформированы по технологии, описанной в работе [10]. В качестве исходных заготовок использовались герметичные титановые формы диаметром 30 мм и высотой 10 мм, содержащие поочередно расположенные алюминиевые и титановые фольги. Толщины и количество титановых и алюминиевых фольг, использованных для изготовления каждого образца, приведены в табл. 1. Искровое плазменное спекание (ИПС) производилось на установке Labox-1575 в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН. Для всех образцов температура нагрева составляла 830°С, давление – 40 МПа, длительность процесса – 10 минут.

Металлографические исследования полученных многослойных материалов были проведены на оптическом микроскопе Carl Zeiss AxioObserver Z1m с использованием метода дифференциально-интерференционного контраста. Фазовый состав материалов определялся с помощью рентгеновского диффрактометра ARL X’TRA X-ray в пошаговом режиме с шагом 0,05 о и временем накопления на точку 5 секунд.

Оценка твердости структурных составляющих, входящих в состав полученного материала, проводилась на основании результатов измерения микротвердости. Измерения проводились с помощью полуавтоматического микротвердомера Wolpert Group 402 MVD по методу Виккерса. Для оценки механических характеристик композиционного материала проводились испытания на сжатие. Испытания образцов размерами 10×10×10 мм проходили при температуре (25 ± 10)°C на установке Instron 300DX. Скорость перемещения траверс составляла 10 мм/мин. Нагрузка к образцам прилагалась в двух направлениях: параллельно и перпендикулярно слоям.

Таблица 1

Толщины и количество металлических заготовок, использованных для изготовления многослойных пакетов, а также толщина и объемная доля металлической и интерметаллидной компонент в материалах после спекания

| Образцы | Толщины исходных слоев Ti и Al, мкм |  | Количество слоев |  | Толщины слоев титана и интерметаллида после спекания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Al | Ti | Al | Ti |  | Интерметаллид |  |
|  |  |  |  |  | мкм | % | мкм | % |
| Ti-50 | 50 | 100 | 65 | 66 | 25 | 22 | 88 | 78 |
| Ti-80 | 80 |  | 58 | 57 | 42 | 30 | 100 | 70 |
| Ti-100 | 100 |  | 48 | 49 | 62 | 37 | 107 | 63 |
| Ti-150 | 150 |  | 35 | 36 | 117 | 53 | 104 | 47 |

Результаты и обсуждение

Металлографические снимки спеченных композиционных материалов в поперечном сечении приведены на рис. 1. Исследования, выполненные методом оптической металлографии, позволили установить, что структура образцов с исходными толщинами титановых прослоек от 50 до 150 мкм после ИПС была равномерной и состояла из чередующихся прослоек титана и алюминида титана; весь алюминий был израсходован на формирование интерметаллидной фазы. Объемная доля алюминида титана в структуре материалов увеличивалась пропорционально уменьшению исходной толщины титановой фольги (табл. 1). Наиболее качественные интерметаллидные прослойки были сформированы в образцах Ti-150, что, вероятнее всего, связано с максимальной плотностью укладки исходных металлических фольг большой толщины в титановый контейнер. С увеличением количества слоев и снижением их толщины плотность укладки фольг снижалась.

Фазовый анализ показал, что основными составляющими композитов являются Ti и Al3Ti, пики которых особенно интенсивны на рентгенограммах. Помимо основных, на рентгенограмме присутствуют пики со слабой интенсивности, соответствующие соединениям Al2Ti и Ti3Al. Низкая интенсивность рефлексов, соответствующих указанным интерметаллидным фазам, свидетельствует об их малой объемной доле. Литературные данные [11], а также проведенные ранее исследования [10] показали, что эти соединения формируются при твердофазном взаимодействии интерметаллидной фазы Al3Ti с прослойкой титана в условиях отсутствия алюминия, полностью истраченного на формирование триалюминида титана. Интенсивность пиков этих соединений не изменяется в различных образцах.

Рис. 1 – Структура материалов, сформированных при спекании алюминиевых и титановых фольг толщиной: a – 50 мкм, б – 80 мкм, в – 100 мкм, г – 150 мкм

Измерения уровня микротвердости составляющих многослойного композита выявили, что с ростом толщины исходных титановых фольг микротвердость интерметаллида увеличивалась, что обусловлено снижением количества пор и повышением качества интерметаллидной прослойки (табл. 2). Максимальный уровень микротвердости триалюминида титана составил 580 HV. Микротвердость титановых прослоек была равна ~ 210 HV.

Рис. 2 – Рентгенофазовый анализ композитов, сформированных спеканием фольг различной толщины

Испытания композиционных материалов в условиях статического сжатия показали, что их прочность зависит от условий нагружения 
(табл. 2). Наиболее эффективно материалы такого типа работают в условиях нагружения вдоль слоев. В подобных условиях не наблюдается особой зависимости между прочностью и объемной долей интерметаллидной фазы. Прочность на сжатие образцов Ti-50, Ti-80 и 
Ti-150 при нагружении вдоль слоев составила 775–790 МПа. Прочность образца Ti-100 была ниже на 100 МПа, что, вероятнее всего, связано с низким качеством интерметаллидного слоя, который помимо пор содержал также трещину на стыке двух прослоек триалюминида титана (см. рис. 1). Дефектов такого типа в других образцах не наблюдалось. Однако при нагружении поперек слоев видна явная зависимость между объемной долей интерметаллида в составе образца и содержанием интерметаллидной фазы: с увеличением объемной доли титана возрастает прочность на сжатие от 655 до 760 МПа (за исключением образца с трещиной (Ti-100), прочность которого была самой низкой среди образцов данной группы – 610 МПа).

Таблица 2

Механические свойства многослойных материалов с различной объемной долей интерметаллидной фазы

| Образцы | Микротвердость интерметаллида, HV |  | Прочность композиционного материала на сжатие, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Титан | Интерметаллид | Нагрузка вдоль слоев | Нагрузка поперек слоев |
| Ti-50 | 210 | 510 | 775 | 655 |
| Ti-80 |  | 520 | 790 | 740 |
| Ti-100 |  | 525 | 670 | 610 |
| Ti-150 |  | 580 | 790 | 760 |

Заключение

По результатам работы были сделаны следующие выводы:

1.	Использование титановых форм для спекания металлических фольг позволяет реализовывать процесс в присутствии жидкой фазы, что значительно увеличивает скорость реакции между титаном и алюминием и способствует формированию сплошного интерметаллидного слоя состава Al3Ti с промежуточными слоями состава Al2Ti и Ti3Al.

2.	В зависимости от толщины исходной титановой фольги, объемная доля интерметаллида в составе композита изменяется в диапазоне от 47 до 78%.

3.	 Микротвердость титановых прослоек в материале составляет 
210 HV, микротвердость интерметаллида варьируется от 510 до 580 HV.

4.	Прочностные характеристики материала зависят от схемы нагружения. При нагружении образцов вдоль слоев была достигнута прочность на сжатие 775–790 МПа; при нагружении в перпендикулярном слоям направлении наблюдается зависимость прочности от содержания интерметаллидной фазы. Минимальная (655 МПа) и максимальная 
(760 МПа) прочность на сжатие были достигнуты для образцов, содержащих 78 % и 47 % интерметаллидной фазы соответственно.

Литература

1.	Vecchio K. S. Synthetic multifunctional metallic-intermetallic laminate composites [Text] / K. S. Vecchio // JOM. – 2005. - Vol. 57. - P. 25–31.

2.	Resistance-curve and fracture behavior of Ti-Al3Ti metallic-intermetallic laminate (MIL) composites [Text] / A. Rohatgi, D. J. Harach, K. S. Vecchio, and K. P. Harvey // Acta Materialia. – 2003. - Vol. 51. - P. 2933–2957.

3.	Effects of ductile phase volume fraction on the mechanical properties of Ti-Al3Ti metal-intermetallic laminate (MIL) composites [Text] / R. D. Price, F. Jiang, R. M. Kulin, K. S. Vecchio // Materials Science and Engineering A. – 2011. - Vol. 528. - P. 3134–3146.

4.	Effects of ductile laminate thickness, volume fraction, and orientation on fatigue-crack propagation in Ti-Al3Ti metal-intermetallic laminate composites [Text] / R. R. Adharapurapu, K. S. Vecchio, F. Jiang, and A. Rohatgi // Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. – 2005. - Vol. 36. - P. 1595–1608.

5.	Harach D. J. Microstructure evolution in metal-intermetallic laminate (MIL) composites synthesized by reactive foil sintering in air [Text] / D.J. Harach, K.S. Vecchio // Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. – 2001. - Vol. 32. - P. 1493–1505.

6.	Synthesis and microstructural characterization of Ti-Al3Ti metal-intermetallic laminate (MIL) composites [Text] / L. M. Peng, J. H. Wang, H. Li, J. H. Zhao, L. H. He // Scripta Materialia. – 2005. - Vol. 52. - P. 243–248.

7.	Peng L. M., Li H., Wang J. H. Processing and mechanical behavior of laminated titanium-titanium tri-aluminide (Ti-Al3Ti) composites [Text] / L. M. Peng, H. Li, J. H. Wang // Materials Science and Engineering A. – 2005 - Vol. 406. - P. 309–318.

8.	Properties of Ti-Aluminides-Reinforced Ti-Matrix Laminate Fabricated by Pulsed-Current Hot Pressing (PCHP) [Text] / K. Mizuuchi, K. Inoue, M. Sugioka, M. Itami, M. Kawahara // Materials Transactions. – 2004. - Vol. 45. - P. 249–256.

9.	Fabrication of multilayered Ti-Al intermetallics by spark plasma sintering [Text] / Y. Sun, S. K. Vajpai, K. Ameyama, C. Ma // Journal of Alloys and Compounds. -  2014. - Vol. 585. - P. 734–740.

10.	Belousova, Metal-Intermetallic Laminate Ti-Al3Ti Composites Produced by Spark Plasma Sintering of Titanium and Aluminum Foils Enclosed in Titanium Shells [Text] / D.V. Lazurenko, V.I. Mali, I.A. Bataev, A. Thoemmes, A.A. Bataev, A.I. Popelukh, A.G. Anisimov, N.S. // Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. – 2015. – Vol. 46, iss. 9. – P. 4326–4334.

11.	Fabrication of multilayered titanium aluminide sheets by self-propagating high-temperature synthesis reaction using hot rolling and heat treatment [Text] / J. Oh, S.G. Pyo, S. Lee, N.J. Kim // Journal of Materials Science. – 2004. - Vol. 38, iss. 17. - P. 3647–3651.