УДК 669-419.5

Структура  и  прочностные  свойства  многослойных  композитов «никель–алюминид никеля»,  полученных  методом 
искрового  плазменного  спекания

Огнева Т.С.1; Мали В.И.2, ф.-м. н.; Есиков М.А.2; Батаев И.А.1;

Шевцова Л.И.1; Пахомов Д.Д.1

Ogneva Tatana Sergeevna; Mali Vyacheslav Iosifovich; Esikov Maksim Aleksandrovich; Bataev Ivan Anatolievich; Shevtsova Lilia Ivanovna; Pakhomov Denis Dmitrievich

pandorra,06@mail.ru; vmali@mail.ru; esikov@hydro.nsc.ru; ivanbataev@ngs.ru; edeliya2010@mail.ru; pakhomovdenis@yahoo.com

1Новосибирский государственный технический университет, 
г. Новосибирск

2Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск

Аннотация:

Работа посвящена исследованию влияния параметров искрового плазменного спекания никелевых и алюминиевых фольг, а именно температуры спекания, давления на образец, а также длительности выдержки, на структуру и прочностные характеристики многослойных материалов системы «никель – алюминиды никеля».

Ключевые слова:

многослойные металл-интерметаллидные композиты, никель, алюминиды никеля, структура, прочностные свойства.

Abstract:

In the present study, the influence of spark plasma sintering modes, in particular, temperature of sintering, pressure on the sample and duration of sintering, on structure and strength properties of multilayered metal-intermetallic composites was investigated.

Keywords:

multilayered metal-intermetallic composites, nickel aluminides, structure, strength properties.

Введение

Интенсивное развитие высокотехнологичных отраслей промышленного производства обуславливает необходимость разработки новых материалов, обладающих высоким комплексом механических и эксплуатационных свойств. Для авиа- и ракетостроения, энергетики а также химической промышленности, особо актуальны вопросы разработки материалов на основе алюминидов никеля [1–5]. Это обусловлено рядом благоприятных свойств интерметаллидов на основе никеля и алюминия, а именно, высоким модулем упругости, жаропрочностью, твёрдостью, а также малым удельным весом [6–7]. Тем не менее, алюминиды никеля отличаются повышенной хрупкостью при комнатной температуре, что существенно ограничивает возможности их использования для изготовления деталей машин и элементов конструкций ответственного назначения.

Один из эффективных методов решения этой проблем заключается в разработке многослойных композиционных материалов типа «металл – интерметаллид». Структура композитов такого рода состоит из чередующихся слоев никеля и алюминидов никеля. Присутствие алюминиевых прослоек способствует повышению ударной вязкости и трещиностойкости композита, в то время как слои интерметаллида отвечают за высокие прочностные и функциональные свойства материала.

Большинство методов получения металл-интерметаллиных композитов на основе никеля и алюминия основано на реакционном механизме образования интерметаллидов при нагреве на границах соединения металлов [8–11]. Метод искрового плазменного спекания обладает рядом преимуществ, среди которых можно отметить кратковременность процесса, равномерное распределение температуры по сечению образца, а также испарение поверхностных загрязнений и окислов при нагреве исходных материалов. Это позволяет получать композиты высокого качества с высоким комплексом механических и эксплуатационных характеристик.

Работы по искровому плазменному спеканию фольг никеля и алюминия проводились коллективом японских специалистов [12], однако в данной области исследований до сих пор имеются пробелы, многие вопросы требует более подробного изучения. В данной работе был реализован комплекс исследований, направленные на выявление влияния параметров искрового плазменного спекания на структуру и механические свойства получаемых композитов на основе никеля и алюминия.

Материалы и методы исследования

Искровое плазменное спекание проводилось на установке Spark Plasma Sintering Labox-1575 (Sinter Land Inc, Япония) в Институте гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН. Спекание осуществлялось в графитовых токопроводящих пресс-формах с внутренним диаметром 
30 мм.

В качестве исходных материалов для спекания были использованы фольги никеля марки НП2 и алюминия марки А5. Перед спеканием заготовки, состоящие из тонких фольг толщиной 200 и 100 мкм, соответственно, запечатывались в никелевые формы типа «стакан в стакан» для предотвращения вытекания жидкого алюминия в графитовую пресс-форму при нагреве выше температуры плавления. Фольги никеля и алюминия толщиной 100 и 25 мкм соответственно спекались непосредственно в графитовой матрице. Режимы спекания, используемые в работе, приведены в таблице 1. Изменяемыми параметрами были температура спекания, максимальное давление на образец, а также длительность выдержки.

Таблица 1

Параметры искрового плазменного спекания фольг никеля и алюминия

| Изменяемый параметр | № режима | Температура спекания, °С | Давление на образец, МПа | Толщина фольг |  | Время выдержки, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ni, мкм | Al, мкм |  |
| Температура | 1 | 900 | 20 | 200 | 100 | 8 |
|  | 2 | 1000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1100 |  |  |  |  |
| Давление | 4 | 1100 | 10 | 200 | 100 | 8 |
|  | 3 | 1100 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | 1100 | 30 | 200 |  |  |
| Время выдержки | 6 | 1100 | 30 | 100 | 25 | 8 |
|  | 7 |  |  |  |  | 3 |
|  | 8 |  |  |  |  | 0,5 |

Структурные исследования проводились с использованием оптического микроскопа Axio Observer Z1m (Carl Zeiss), растрового электронного микроскопа Carl Zeiss EVO 50XVP. Элементный состав интерметаллиных прослоек оценивался методом микрорентгеноспектрального анализа на приставке INCA X-ACT (Oxfords Instruments). Испытания на растяжение проводились на универсальной электромеханической испытательной машине Instron 3369. Для определения фазового состава композитов проводился рентгенофазовый анализ на θ-θ дифрактометре ARL X`TRA.

Результаты исследований

В результате проведения рентгенофазового анализа спечённых композитов было установлено, весь объем алюминиевых фольг в результате реакции и диффузии перешел в состав интерметаллидных прослоек. Образец, спеченный при 900°С, помимо никеля содержал фазы Ni2Al3 и NiAl, в структуре композитов спеченных при 1000°С и 1100°С преобладает интерметаллид NiAl (рис. 1). При этом, согласно данным микрорентгеноспектрального анализа, повышение температуры спекания от 900°С до 1100°С приводит к увеличению объемной доли участков с высокой концентрацией никеля в фазе NiAl.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Результаты рентгенофазового анализа образцов, спеченных при температурах 900°С (а) и 1000°С (б) |  |

Результаты металлографических исследований образцов, сформированных при температуре 1100°С при различном давлении, показали, что спекание при 10 МПа приводит к образованию большого количества пор. При увеличении давления до 30 МПа пористость в структуре композитов практически полностью устраняется (рис. 2).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2 – Структура композитов, спеченных при давлении 10 МПа (а) и 30 МПа (б) |  |

Согласно результатам проведения механических испытаний, при увеличении давления от 10 до 30 МПа предел прочности при растяжении возрастает в 1,5 раза, предел прочности при трехточечном изгибе увеличивается в 2 раза, что связано с уменьшением дефектности структуры образцов. Фрактографические исследования свидетельствуют о том, что интерметаллидные прослойки разрушаются по хрупкому механизму, в то время как для слоев никеля характерен вязкий характер разрушения (рис. 3).

Рис. 3 – Поверхность разрушения образцов после испытаний на одноосное растяжение

Анализ многослойных композитов, спеченных на основе фольг никеля и алюминия 100 и 25 мкм соответственно при температуре 1100°С при различной длительности выдержки выявил, что в образцах спеченных в течение 0,5 минут интерметаллидная прослойка состоит из фазы NiAl. При увеличении длительности выдержки до 3 минут в интерметаллидных прослойках были зафиксированы фазы NiAl и Ni3Al. При этом существенная часть интерметаллидной фазы обладает мартенситной структурой типа L10. Структура интерметаллидных прослоек этого композита представлена на рисунке 4 а. В образце, спеченном в течение 8 минут при температуре 1100°С, интерметаллидных фаз обнаружено не было, согласно данным микрорентгеноспектрального анализа, материал состоит из чередующихся слоев никеля и твердого раствора алюминия в никеле (рис. 4 б).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 4 – Структура образцов, полученных искровым плазменным спеканием фольг никеля и алюминия в течение 5 минут (а) и 8 минут (б) |  |

Предел прочности на растяжение отожженных пластин никеля в исходном состоянии составляет 355 МПа. Образование прослоек алюминиды никеля, образующиеся при спекании многослойных пакетов в течение 0,5 и 3 минут, являются причиной роста предела прочности композитов при растяжении до 485 и 575 МПа соответственно.

Заключение

Результаты исследования структурных особенностей образцов, полученных методом искрового плазменного спекания, свидетельствуют о том, что на элементный и фазовый состав интерметаллидных прослоек формируемых композитов типа «никель-алюминид никеля» оказывают влияние температура спекания и длительность выдержки многослойной заготовки.

Увеличение длительности спекания приводит к образованию интерметаллидных фаз с высокой концентрацией никеля (насыщенный никелем NiAl и Ni3Al), что способствует повышению предел прочности композита при испытаниях на одноосное растяжение. Увеличение длительности выдержки до 8 минут приводит к активизации диффузионных процессов после прохождения реакции и, как следствие, растворению алюминия в никеле с образованием прослоек алюминия в никеле.

Установлено, что для формирования бездефектной структуры многослойных композитов «никель – алюминид никеля» минимальное давление на материалы при спекании должно составлять 30 МПа. Спекание при меньшем давлении приводит к образованию пор.

Литература

1. Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок [Текст] / под ред. Ч.Т. Симса, 
Н.С. Столоффа, У.К. Хагеля : Пер. с англ. В 2-х книгах, Кн. 1 / под ред. Р.Е. Шалина – М. : Металлургия, 1995. – 384 с.

2. Гринберг, Б.А. Интерметаллиды Ni3Al и TiAl : микроструктура, деформационное поведение [Текст] / Б. А. Гринберг, М. А. Иванов. – Екатеринбург : УрО РАН, 2002. – 358 с.

3. Stoloff, N.S. Emerging applications of intermetallics [Text] / N.S. Stoloff, C.T. Liu, S.C. Deevi // Intermetallics. – 2000. – Vol. 8. – P. 1313–1320.

4. Dimiduk, D.M. Development of intermetallic materials for aerospace [Text] / D. M. Dimiduk, D. B. Miracle, C. H. Ward // Materials Science and Technology. – 1992. – Vol. 8. – P. 367–375.

5. Westbrook, J.H. Intermetallic Compounds – Principles [Text] / J.H. Westbrook, R.L. Fleischer // J. Wiley & Sons. – 1994. . – Vol. 1. – P. 3–18.

6. Deevi, S.C. Nickel and iron aluminides: an over vie won properties,

processing, and applications [Text] / S.C. Deevi, V.K. Sikka // Intermetallics. – 1996. – Vol. 4, iss. 5. – P. 357–375.

7. Izumi, O. Intermetallic compounds – their promising future [Text] / O. Izumi // Materials Transactions, JIM. – 1989. – Vol. 30, iss. 30. – P. 627–638.

8. Zhu, P. Reaction mechanism of combustion synthesis of NiAl [Text] / P. Zhu, J.C.M. Li, C.T. Liu // Mater. Sci. Eng. A. – 2002. – Vol. 329–331. – P. 57–68

9. Zhu, P. Combustion reaction in multilayered nickel and aluminum foils [Text] / P. Zhu, J. C. M. Li, C. T. Liu // Mater. Sci. Eng. A. – 1997. – Vol. 239–240. – P. 532–539.

10. Kim, H.Y. Intermixing criteria for reaction synthesis of Ni/Al multilayered microfoils [Text] / H. Y. Kim, D. S. Chung, S. H. Hong // Scripta Mater. – 2006. – Vol. 54. – P. 1715–1719.

11. Fabrication of laminated metal–intermetallic composites by interlayer insitureaction [Text] / Z. Xia, J. Liu, S. Zhu, Y. Zhao // J. Mater. Sci. – 1999. – Vol. 34. – P. 3731–3735.

12. Properties of Ni-aluminides-reinforced Ni-matrix laminates synthesized by pulsed-current hot pressing (PCHP) [Text] / K. Mizuuchi, K. Inoue, M. Sugioka, M. Itami, J.-H. Lee, M. Kawahara // Materials Science and Engineering A. – 2006. – Vol. 428. – P. 169–174.