УДК 621.762.5

Разработка  технологий  искрового  плазменного  спекания функциональных  керамических  и  композиционных  материалов 
для  изготовления  изделий  сложной  формы

Хасанов О.Л. 1, д.т.н.; Двилис Э.С. 1, д.ф.-м.н.; Хасанов А.О. 1, к.т.н.

Khasanov Oleg Leonidovich; Dvilis Edgar Sergeevich; 
Khasanov Alexey Olegovich

khasanov@tpu.ru; dvilis@tpu.ru; aokhasanov@tpu.ru

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Аннотация:

Представлены результаты применения метода искрового плазменного спекания (ИПС) для изготовления функциональных материалов из карбидных керамик B4C, SiC; оптически прозрачных керамик MgAl2O4, ZrO2-Y2O3; металло-керамического композита (Al/Mg+B4C+нанопорошок W). Запатентованный способ коллекторного формования применен в установке ИПС для спекания изделий нецилиндрической геометрии.

Ключевые слова:

функциональная керамика; нанокомпозиты; искровое плазменное спекание; нецилиндрические изделия

Abstract:

The results of application of the spark plasma sintering to manufacture the functional materials from carbide ceramics B4C, SiC; optical transparent ceramics MgAl2O4, ZrO2-Y2O3; metal-matrix composite (Al/Mg+B4C+W nanopowder) have been presented. The patented technique of the collector shaping has been used for spark plasma sintering of the parts having non-cylindrical geometry.

Keywords:

functional ceramics; nanocomposites; spark plasma sintering, non-cylindrical parts.

Реферат

Сделан обзор результатов разработок функциональных керамических материалов (карбидных B4C, SiC; оптически прозрачных MgAl2O4, 
ZrO2-Y2O3); металло-керамического композита (Al/Mg+B4C+W) с применением метода искрового плазменного спекания. Исследованы их физико-механические, оптические свойства. Для изготовления методом ИПС изделий нецилиндрической геометрии (параллелепипедов, шестигранных призм) применен запатентованный метод коллекторного формования.

Введение

Метод искрового плазменного спекания (ИПС; spark plasma sintering – SPS) за последнее десятилетие показал свою перспективность и производственную эффективность при изготовлении материалов и изделий из порошков различных составов и назначений: керамик, сплавов композитов, функциональных градиентных материалов для авиакосмической, атомной, лазерной техники, электроники, машиностроительных отраслей, медицины, средств защиты и т.п. Одним из преимуществ метода является возможность быстрой (в течение нескольких минут) консолидации порошковых составов (в том числе нанопорошков) до полной плотности, когда рост зерен спекаемого материала незначителен. Формируя методом ИПС наноструктурные материалы, удается существенно повысить их эксплуатационные свойства, в зависимости от выбранного состава порошков и функционального назначения изделий: механические, электрофизические, оптические и другие [1]. Однако для каждого типа изделий требуется оптимизировать все технологические режимы процесса ИПС. Отдельной задачей является конструирование пресс-форм ИПС для изготовления изделий с требующейся геометрией и размерами.

В данной работе изложены результаты применения метода ИПС для изготовления ряда функциональных материалов из наноструктурных карбидных керамик B4C, SiC; оптически прозрачных MgAl2O4, ZrO2-Y2O3; металло-керамического композита (Al/Mg + B4C+ нанопорошок W).

Методика экспериментов

Консолидация порошков методом ИПС проводилась на установке SPS 515S SYNTEX. Спекались диски диаметром до 20 мм и толщиной от 3 до 7 мм.

Для характеризации исходных коммерческих порошков и их смесей применялись методы СЭМ (морфология частиц) и энергодисперсионной спектроскопии – ЭДС (элементный анализ) на сканирующих электронных микроскопах JSM-7500F JEOL; LEO EVO 50 Zeiss; метод РФА на рентгеновском дифрактометре XRD-7000S Shimadzu; метод лазерной дифракции – ЛД (распределение частиц по размерам) на приборе 
SALD-7101 Shimadzu; методом Брунауэра-Эммета-Теллера – БЭТ (удельная поверхность порошков и средний размер частиц) на установке Сорби МЕТА.

В ряде случаев проводилось моделирование упаковок частиц исследуемых смесей порошков методом дискретно-элементного анализа с помощью программы S3D PorouStructure. Моделирование уплотнения и консолидации порошков проводили в среде программы S3D Evolution, а также SolidWorks.

Для определения коэффициента интенсивности уплотнения исследуемых порошков по методике [2] строились экспериментальные кривые уплотнения с циклическими разгрузками прессуемого порошка на прецизионном гидравлическом прессе ИП-500М-авто ЗИПО с компьютерным контроллером.

Плотность спеченных образцов определялась прямыми измерениями их массы и объема на цифровых весах ВЛТЭ-150 с точностью ±0,001 г, цифровым толщиномером Mitutoyo ID-F150 с точностью ±1 мкм. Механические свойства спеченных композитов (модуль Юнга, ползучесть при постоянной нагрузке индентирования, микротвердость) определялись методом наноиндентирования пирамидки Виккерса на ультрамикротвердомере DUH 211S Shimadzu, на микротвердомере ПМТ-3М ЛОМО и на твердомере ТП-7Р-1 ЗИП Точприбор.

Экспериментальные результаты и обсуждение

Карбидная керамика В4С, SiC

Для изготовления гексагональных призм из керамики В4С методом ИПС была сконструирована и изготовлена графитовая пресс-форма коллекторного типа.

Коллекторный метод прессования был разработан и запатентован с целью формования сухих порошков в изделия сложной формы с минимизацией градиентов плотности и напряжений в объеме прессовок путем перераспределения сил трения при их прессовании [3, 4]. Коллекторный метод прессования апробирован для изготовления различных изделий [5, 6]; пресс-форма для формования шестигранных пластин с последующим спеканием передана в промышленное производство по результатам выполнения проекта по постановлению Правительства РФ №218.

На рис. 1 представлены результаты моделирования слоев деформации и слоев напряжений порошка В4С, областей одинаковой деформации при прессовании в виде гексагональной призмы: верхний ряд – рис. а, б, в – прессование обычным одноосным статическим прессованием; нижний ряд – рис. г, д, е – прессование коллекторным способом (при комнатной температуре).

В прессовках данной формы в случае коллекторного прессования слои деформации и напряжений распределены существенно более равномерно, а области одинаковой деформации имеют больший объем, что обеспечивает более равномерную усадку при спекании, без короблений и макродефектов изделия.

Рис. 1 – СЭМ-изображение порошка матричного сплава АМг6

Методом ИПС из порошка В4С были спечены гексагональные прямоугольные призмы без искажений формы (размер ребра 20 мм, высота 8 мм) с плотностью 98% от теоретической.

Также методом ИПС в коллекторной пресс-форме изготовлены параллелепипеды керамики В4С размерами 35×4,5×4,5 мм с плотностью 100% и с физико-механическими свойствами (микротвердость HV200, ударная вязкость KIc), превышающими известные мировые аналоги (табл.1). Такие результаты достигнуты путем оптимизации фракционного состава смеси порошков В4С микронной и субмикронной фракций и оптимизации режимов процесса ИПС (1950°С × 30 МПа × 5 мин).

Таблица 1

Свойства керамики В4C, спеченной методом ИПС

| Производитель | ρабс, г/см3 | ρотн,% | HV200, ГПа | KIc, МПа·м1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПУ | 2,52 | 100 | 38,1 | 6,0 |
| Dynamic-Ceramic/CoorsTek | 2,49 | 98,8 | 25,5 | – |
| AZOmaterials | 2,52 | 100 | < 35 | 2,9-3,7 |
| 3M Technical Ceramics | >2,48 | >98,4 | 26 | 5 |

Свойства образцов керамики SiC (диски ø14 мм толщиной 3 мм), спеченных методом ИПС в графитовой пресс-форме из смеси нанопорошка с порошком микронной фракции, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Свойства керамики SiC, спеченной методом ИПС

| Содержание нанопорошка SiC, % | TSPS, °C | ρотн, % | HV200, ГПa | KIc, MПa·м1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2150 | 90,0 | 25,8 | 6,2 |
| 0 | 2200 | 97,8 | 27,8 | 5,4 |
| 1 | 2200 | 98,3 | 30,4 | 5,2 |
| 5 | 2200 | 98,7 | 25,2 | 7,1 |
| 10 | 2200 | 98,7 | 29,8 | 5,2 |

Оптически прозрачная керамика MgAl2O4

Методом ИПС изготовлена оптически прозрачная керамика алюмо-магниевой шпинели MgAl2O4 с прозрачностью в видимом диапазоне до 77% (на длине волны 750 нм) [7]. На рис.2а представлено изображение полированного образца такой керамики (ø20 мм, толщина 2 мм, фактор формы 0,1); на рис. 2б – спектр пропускания света образцом.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2 – Прозрачная керамика MgAl2O4 с фактором формы 0,1 (а) и ее спектр пропускания (б) |  |

Определены оптимальные условия ИПС (1300°С × 23 кН × 50 мин), при которых достигались 100% плотность керамики, субмикронный размер зерна (0,55 мкм), высокие механические свойства (микротвердость 18,5 ГПа, модуль Юнга 212 ГПа) [7].

Более толстые прозрачные образцы керамики с фактором формы 0,51 (ø14,28 мм, толщина 7,25 мм) спечены при других условиях ИПС: 1400°С × 670 МПа × 10 мин (рис. 3).

| Рис. 3 – Оптически прозрачная керамика MgAl2O4 с фактором формы 0,51 |  |
| --- | --- |

Оптически прозрачная керамика ZrO2-Y2O3 (YSZ)

Методом ИПС изготовлены образцы оптической керамики ZrO2-10мол.%Y2O3, прозрачной в видимом и ИК-диапазонах (рис. 4, табл.3).

Рис.4 – Спектры светопропускания образцов керамики YSZ

Таблица 3

Характеристики образцов прозрачной керамики YSZ

| Серия образцов | Температура спекания (°С) при давлении 72 МПа | Скорость нагрева (°С/мин) | Прозрачность (%) в середине видимого диапазона (λ=555 нм) | Прозрачность (%) в середине ИК-диапазона (λ=1620 нм) | Оптическая плотность D (мм-1) на 1 мм толщины (λ=1100 нм) | Параметр оптичес-кого качества k∙h0.1 | Порис-тость (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cer1 | 1300 | 10 | 0 | 42,48 | 0,36 | 4,06 | 0,49 |
| Cer2 | 1400 | 93 | 0,1 | 23,79 | 0,93 | 0,67 | 2,35 |
| Cer3 | 1300 | 93 | 0,02 | 48,26 | 0,33 | 5,09 | 1,35 |
| Cer4 ox (отожжен-ная при 1000°C) | 1300 | 10 | 11,91 | 69,76 | 0,15 | 24,5 | 2,09 |

На рис. 5 показано, что оптическая плотность исследуемых образцов D и их толщина h могут быть связаны соотношением:

где  текущее значение длины волны света, проходящего через образец;

0=740 нм – длина волны левой границы ИК-диапазона; k – интенсивность уменьшения оптической плотности при увеличении ; h0.1 – толщина образца, при которой световой поток с длиной волны 0 затухает в 10 раз.

Рис. 5 – Корреляция параметров h/D и /0

Полученные результаты указывают, что чем больше значение параметра (k∙h0.1), тем выше прозрачность керамики. Поэтому предложено применить параметр (k∙h0.1) в качестве критерия «оптического качества» керамических образцов.

Установлено динамическое поведение областей распухания вокруг отпечатков индентора (пирамидки Виккерса) в прозрачных образцах YSZ из-за релаксации внутренних напряжений после локальной нагрузки. С течением времени после момента индентирования (от нескольких минут до суток) площадь областей распухания изменяется по логарифмическому закону (рис. 6).

S = v1 ln(t) + S1

S = v1 ln(t) + S1

Рис. 6 – Изменение площади областей распухания вокруг отпечатков индентора в образцах YSZ c течением времени после индентирования

Механические свойства исследуемых образов YSZ в сопоставлении с параметром «оптического качества» представлены в табл.4.

Таблица 4

Физико-механические свойства прозрачных образов YSZ

| Серия образцов | Модуль Юнга E (ГПа) | HV (ГПа) Нагрузка 2 Н | K1c (МПа/м1/2) Нагрузка 4,9 Н | Ползучесть при наноиндентировании Cit (%). Нагрузка 2 Н | k∙h0.1 (mm/nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cer1 | 107,5 | 14,24 | 3,08 | 1,31 | 4,06 |
| Cer2 | 103 | 14,02 | 3,05 | 1,66 | 0,67 |
| Cer3 | 107,9 | 14,37 | 3,11 | 1,06 | 5,09 |
| Cer4 ox | 170,7 | 13,95 | 2,23 | 1,5 | 24,5 |

Результаты, представленные в табл.4, показывают, что чем выше параметр «оптического качества», тем выше физико-механические свойства ИК-прозрачных (не отожженных) образов YSZ.

Металло-керамический композит (Al/Mg+B4C+ нанопорошок W)

По результатам модельной и экспериментальной оптимизации компонентного состава и условий консолидации методом ИПС изготовлен легкий металло-керамический композит (Al/Mg+B4C+ нанопорошок W) со 100% плотностью и высокими физико-механическими свойствами [8].

Выводы

- Методом ИПС на основе смесей нано- и микродисперсных порошков изготовлены образцы керамик B4C, SiC с конкурентоспособными физико-механическими свойствами.

- Методом ИПС изготовлены образцы прозрачной шпинели MgAl2O4 с различным фактором формы.

- Методом ИПС изготовлены образцы керамики ZrO2-10мол.%Y2O3, прозрачной в видимом и ИК-диапазонах. Установлено коррелирующее поведение физико-механических свойств образцов с параметром «оптического качества».

- Методом ИПС изготовлен легкий металло-керамический композит (Al/Mg+B4C+ нанопорошок W) со 100% плотностью и высокими физико-механическими свойствами.

- Для изготовления методом ИПС образцов нецилиндрической геометрии перспективен коллекторный способ формования порошков.

Благодарности

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, проект Гос.задания «Наука» №533, грантом РФФИ №14-08-00775. Авторы признательны Качаеву А.А. за участие в исследованиях свойств SiC, MgAl2O4.

Литература

- Guillon O., Gonzalez-Julian J., Dargatz B., Kessel T., Schierning G., Räthel J., Herrmann M. Field-assisted sintering technology/spark plasma sintering: Mechanisms, materials, and technology developments (Review) // Advanced Engineering Materials, 2014, V.16, Issue 7, P. 830–849.

- Хасанов О.Л., Двилис Э.С., Соколов В.М. Построение кривых уплотнения керамических порошков на основе однопараметрического уравнения прессования // Огнеупоры и техническая керамика. – 2001. - №1. - с. 40–44.

- O.L. Khasanov, E.S. Dvilis. Net-shaping nanopowders with powerful ultrasonic action and methods of the density distribution control // Advances in Applied Ceramics. – 2008. - V.107. - No.3. - p. 135–141.

- Двилис Э.С., Хасанов О.Л., Похолков Ю.П., Соколов В.М. Способ прессования порошковых материалов (варианты) и устройство для его осуществления – Патент РФ  № 2225280 (2004); Патент США № 6919041 (2005); Патент Южной Кореи № 10-0855047 (2008); Европатент №1459823 (2009); Патент Индии №258846 (2014).

- O. Khasanov, E. Dvilis, V.Sokolov, Yu. Pokholkov and G. Loutts. Nanopowder net-shaping for manufacturing nanostructured ceramics. - Proceedings of the 2006 Nanotechnology Conference, Boston, MA, 2006, V.1, p.23–26.

- B.C. Медведко, О.Л. Хасанов. Технологии изделий из наноструктурной керамики для применения в промышленности // Современные керамические материалы. Свойства. Технологии. Применение (КерамСиб-2012): Материалы IV Международной научно-практической конференции.- Москва, 2012. - Новосибирск: Изд. «Параллель», 2012. - c. 70.

- O. Khasanov, E. Dvilis, A. Khasanov, E. Polisadova, A. Kachaev. Optical and mechanical properties of transparent polycristalline MgAl2O4 spinel depending on SPS conditions // Physica Status Solidi С, 2013, V.10, No.6, P.918–920.

- Хасанов О.Л., Двилис Э.С., Хасанов А.О., Петюкевич М.С., Ремизов И.И. Легкий композиционный материал для космической техники // Современные достижения в области создания перспективных неметаллических композиционных материалов и покрытий для авиационной и космической техники. Сб. материалов конференции, 18.12.2015, Москва, ФГУП ВИАМ, 2015, № электронного издания 0321600001; 15 с. (http://www.conf.viam.ru/conf/172/proceedings).