УДК 621.3. 621.7

Соединение и консолидация сплошных и порошковых материалов с использованием электроимпульсных методов

Joining, consolidation of solid and powder materials 
using electric-pulse methods

Анисимов А.Г.1, к.ф.-м.н.; Мали В.И.1, к.ф.-м.н.

Alexander Georgievich Anisimov, Vyacheslav Iosifovich Mali

anis@hydro.nsc.ru, mali@hydro.nsc.ru

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск

Аннотация:

Рассматриваются возможности, перспективы и ограничения электроимпульсного спекания порошков и магнитно-импульсной сварки пластин в одиночных разрядах электрического тока. Проводится сравнение с методом SPS, при котором консолидация пористых и сплошных материалов осуществляется при прохождении непосредственно через них серии импульсов тока с приложением одноосного сжатия. В качестве примеров использования электроимпульсных методов консолидации рассматривается спекание порошков неорганических материалов и сварка жаропрочных сплавов никеля и титана с использованием тонких барьерных слоев Ta/Cu, Nb/Cu.

Ключевые слова:

ускорение пластин магнитным полем, сварка металлов, одиночный разряд, серия импульсов электрического тока, спекание порошков

Abstract:

The potential, prospects, and limitations of electric-pulse sintering of powders and magnetic-pulse welding of plates in single electric current discharges are discussed. These methods are compared with the SPS consolidation process in which a series of current pulses is passed directly through porous or solid materials subjected to uniaxial compression. Sintering of inorganic material powders and welding of heat-resistant alloys of nickel and titanium using Ta/Cu, Nb/Cu thin barrier layers are considered as examples of electric-pulse consolidation methods.

Keywords:

plate acceleration by magnetic field, metal welding, single discharge, series of electric current pulses, powder sintering.

В последние годы появилось много публикаций [1–3], описывающих электроимпульсные методы консолидации порошков, при которых через спекаемый порошок пропускают электрический ток с одновременным приложением давления. Источником тока может быть одиночный разряд конденсаторной батареи или серия нескольких разрядов от соответствующего генератора импульсов тока.

- а) Спекание порошков при одиночном импульсе тока.

Один из таких методов представлен схематично на рисунке 1, в котором через порошок, сжимаемый двумя плунжерами-электродами 2 в изоляционной трубке 3 с помощью винтового пресса, пропускается ток от разряда конденсаторной батареи получил название электроимпульсное спекания. Порошок при прохождении электрического тока за короткое время нагревается, становится пластичным, легко деформируется и спекается.

2

1

3

С

К

F

2

1

3

С

К

F

Рис. 1 – Схема устройства для электроимпульсного спекания. 1 – компактируемый образец, 2 – плунжер-электрод, 3 – изолятор, С – конденсаторный накопитель энергии, К – коммутатор

В работе [3] для изготовления цилиндрических образцов, используемых в качестве электродов в сильноточных разрядных устройствах, использовался метод электроимпульсного спекания порошков. Батарея емкостью 3,410-3 Ф и напряжение до 5 кВ разряжалась через образец диаметром 810 мм и толщиной несколько миллиметров, сдавленный стальными электродами с одинаковым усилием F=2000 кг во всех экспериментах. Если величина интеграла плотности тока превышала некоторую пороговую величину, определяемую составом порошка, то происходило спекание. Высота прессуемой таблетки при этом уменьшалась на 25–30% и образец приобретал механическую прочность. При меньших значениях импульса тока прессуемая таблетка оставалась хрупкой.

При получении композитных образцов состава Cu+TiB2 из порошка, содержащего Ti+B в стехиометрической пропорции, пороговое значение температуры спекания значительно снижалось за счет прохождения СВС реакции образования диборида титана. Проведённый рентгеноструктурный анализ подтвердил прохождение данной реакции. Проведены исследования микроструктуры спеченных образцов, обнаружено влияние скин-слоя на процесс спекания порошков.

Исследование полученных композитных электродов на модели эрозионного ускорителя плазмы показало более высокую эрозионную стойкость по сравнению с медными электродами.

б) Магнитно-импульсная сварка пластин

Идея применять сильное магнитное поле для ускорения пластин появилась достаточно давно [4], в настоящее время данный способ сварки, получивший название магнитно-импульсной сварки (МИС) широко применяется в промышленности, причем за рубежом количество работ по данному способу резко выросло за последние 10–15 лет [5–6].

Преимущества и недостатки данного способа сварки очевидны и были отмечены в [4]. По сравнению со сваркой взрывом процесс МИС легко регулируется в широком диапазоне более точной дозировкой подаваемой энергии, более производителен, может быть автоматизирован, обладает высокой стабильностью воспроизведения режимов, не требует особых мер безопасности, необходимых при работе с взрывчатыми веществами.

Недостатками МИС: ширина зоны соединения ограничена несколькими десятками миллиметров, поэтому МИС нельзя использовать для больших поверхностей, давление на метаемую заготовку ограничено прочностью и долговечностью индуктора.

При магнитно-импульсной сварке, как и при сварке взрывом, привариваемая пластина располагается под углом к неподвижной пластине, но вместо энергии взрыва приводится в движение энергией магнитного поля. Для осуществления МИС и электроимпульсного спекания порошков использовался одинаковый источник питания – конденсаторная батарея со следующими параметрами:

- запасаемая энергия до 35 кДж

- ёмкость (1.7÷3.4)∙10-3 Ф

- напряжение до 5 кВ

- индуктивность батареи и подводящих кабелей ≤ 40 нГ

- твёрдотельный разрядник.

В результате высокоскоростного соударения пластин и совместной пластической деформации контактирующих поверхностей образуется прочное соединение.

Результаты по МИС плоских образцов были представлены в работе [6]. Разработаны две схемы магнитно-импульсной сварки: контактная 
(рис. 2), когда ток проходит через ускоряемый проводник, который соударяется и сваривается по всей контактной поверхности с неподвижной пластиной, и бесконтактная, когда часть пластины метается током индуктора и область сварки имеет вид двух узких, но длинных полос 
(рис. 3).

2

α

3

1

2

α

3

1

Рис. 2 – Контактная схема сварки. Здесь – 1, 2 – свариваемые пластины (1 –метаемая), 
3 – индуктор, 4 – опора

Возможные применения:

- Сварка однородных легких сплавов (алюминия, магния, титана и др.) по контактным поверхностям, линиям (прямым, криволинейным, рельефным), заклепкам и другим конструкционным элементам.

- Сварка разнородных металлов и сплавов.

а)

б)

Рис. 3 – а) Бесконтактная схема сварки. Здесь – 1, 2 – свариваемые пластины 
(1 –метаемая), 3 – индуктор, 4 – опора, 5 – обратный токоподвод, б) Внешний вид двух алюминиевых пластин, сваренных с помощью бесконтактной сварки

В качестве примера приведена магнитно-импульсная сварка следующих металлов: пластина никелевого сплава ХН73МБТЮ-ВД (вес. %: Al – 1,95; Si – 0,32; Ti – 2,84; Cr – 14,84; Fe – 0,54; Nb – 2,31; Mo – 3,96; 
Ni – ост.) толщиной 5 мм использовалась в качестве основы. Над ней последовательно устанавливали с зазорами фольги меди М1 толщиной 
0,2 мм, тантала ТВЧ толщиной 0,1 мм и титана ВТ1-0 толщиной 0,2 мм. Медь и тантал были выбраны в качестве промежуточных барьерных слоев, поскольку они не имеют взаимной растворимости между собой и не склонны к образованию химических соединений при взаимодействии с заготовками из основных материалов. Ускорение титана осуществляли магнитным полем, а тантал и медь ускорялись и сваривались между собой и с никелевым сплавом в результате последовательных неупругих соударений (эффект домино).

Испытания показали, что образец разрушается по слою меди и предел прочности равен 417 МПа, предел текучести – 213 МПа.

Сочетания материалов Ti-Nb-Cu-Fe начали активно изучать [7] сотрудники фирмы (Pratt & Whitney) совместно с представителями университета (The Ohio State University, Columbus, Ohio). В этой работе для ускорения и сварки последовательно привариваемых слоев вышеуказанного композита они использовали энергию плазмы взрывающейся фольги при воздействии разряда мощной конденсаторной батареи. В отличии от нашей работы, авторы работы [7] производили сварку пакета пластин не одновременно, а послойно.

В работе [6] были проанализированы следующие факторы, ограничивающие возможности МИС:

- Тепловое ограничение. Условие, что температура метаемой пластины не должна превышать температуру плавления, дает оценку минимальной толщины привариваемой медной пластины в 40 мкм.

- Потеря формы. Первые эксперименты показали, что первоначально плоский проводник в процессе ускорения искривляется, что может нарушить угол соударения с покоящейся пластиной. Причины этого следующие:

а) Неоднородность ускоряющего давления магнитного поля на поверхности проводника. В схеме ускорения представленной на рис.1а распределение магнитного поля, создаваемого током в неподвижной пластине, по ширине ускоряемой пластины зависит от расстояния между проводниками. При минимальном расстоянии (0.15 мм) поле отличается от поля бесконечной плоскости с постоянной плотностью тока незначительно практически на всей ширине пластины. На краю пластины, на расстоянии порядка зазора, поле и магнитная сила падают почти в два раза. При увеличении расстояния между пластинами поле уменьшается и увеличивается его неоднородность. Выбирая более сложную систему проводников, можно получить более однородное распределение магнитного поля, удовлетворяющее требуемым условиям для сварки.

б) Развитие неустойчивости тонкого проводника. При взаимодействии тока в проводнике с собственным магнитным полем возникает сжимающая проводник сила («пинч» – эффект). В случае тонких проводников это приводит к потере устойчивости (образование «гармошки», рис. 4). При минимальном расстоянии между пластинами компонента собственного магнитного поля, сжимающего проводник, практически компенсируется полем неподвижного проводника, но при увеличении расстояния между пластинами сжимающее напряжение растёт. Для уменьшения влияния этого эффекта необходимо уменьшать путь ускорения либо, выбирая систему проводников, уменьшать сжимающее напряжение.

Рис. 4 – Сжатие пластины с током собственным магнитным полем

Поскольку прочность соединения при магнитно-импульсной сварке выше прочности слабейшего из используемых металлов, ее внедрение сулит большую экономию в весе получаемых изделий и конструкций, допускает точное регулирование и удобно для массового изготовления однотипных изделий небольших размеров.

II. а) Спекание порошков под действием серии многократных импульсов тока (SPS)

Процесс спекания под действием серии многократных импульсов тока (SPS) производился с использованием японской установки LABOX -1575, которая работает в нашем институте с 2012 года. Спекание на этой установке происходит аналогично электроимпульсному спеканию, только используются, как правило, графитовые матрицы и пуансоны и нагрев осуществляется серии импульсов тока с напряжением не превышающем десяти вольт. Эта установка позволяет спекать как проводящие, так и непроводящие материалы (керамики) при температурах до 2200°С и одноосном сжатии с давлением до 90 МПа в вакууме либо в среде инертных газов. Процесс спекания занимает от нескольких минут до нескольких десятков минут. За эти годы были получены и исследованы множество различных материалов [9–11]:

- Металлы

- Комбинации двух и более металлов (реагирующих и не реагирующих между собой)

- Керамики.

- Пористые и высокоплотные материалы.

Полученные режимы спекания соответствуют данным приведенным в литературе. Многие работы по SPS-спеканию различных порошковых композитов выполнены совместно с сотрудниками институтов: ИХТТМ СО РАН, ИТПМ СО РАН, УНИИКМ, а также сотрудниками университетов НГТУ, ТГУ.

Проведённое сравнение условий электроимпульсного спекания и SPS [8] показало, что несмотря на большое отличие в значениях плотностей тока и времён спекания, на начальной стадии проявляется влияние магнитного поля на время существования проводящего контакта между частицами. Под действием тока область контакта может плавиться и под действием магнитного поля возникает течение материала, которое значительно сокращает время до полного испарения перемычки. Возникающая плазма способствует очистке поверхностей частиц.

б) соединение (сварка) металлов с помощью SPS.

Если требуется соединить два металла их прижимают друг к другу и пропускают пульсирующий ток от SPS через их границу. При нагреве до температуры порядка температуры кристаллизации произойдёт сварка поверхностей («резистивная сварка») [11]. На границе между поверхностями можно поместить слой порошкового материала, что увеличит тепловыделение на границе. Данным способом можно получить хорошее соединение одинаковых материалов, но для сплавов и некоторых сталей подбор режимов сложен и не всегда возможен. Данным способом удается соединить титановые сплавы, но не удалось подобрать режим для прочного соединения жаропрочных никелевых сплавов.

Если нужно соединить (сварить) различные материалы, в том числе и те, которые при взаимодействии друг с другом склонны к образованию интерметаллидов, то лучше всего использовать дополнительные вставки, которые выступают в качестве барьеров на пути диффузии элементов, и использовать комбинированные методы магнитно-импульсной сварки (сварки взрывом) и SPS.

К пластине никелевого сплава ХН73МБТЮ-ВД толщиной 5 мм при помощи магнитно-импульсной сварки (или сварки взрывом) приваривались одновременно фольги меди М1 толщиной 0,2 мм, тантала ТВЧ толщиной 0,1 мм и титана ВТ1-0 толщиной 0,2 мм. Затем с помощью установки SPS к титану через слой титанового порошка приваривался титановый сплав ВТ 8 толщиной 5мм (рис. 5). Проведенные прочностные испытания показали, что прочность соединения увеличивается с уменьшением толщины медного слоя и может достигает прочности титана [13–14].

Рис. 5 – Снизу вверх, соответственно: жаропрочный никелевый сплав, на который за один взрыв наварены слои меди, тантала и титана ВТ1, а сверху через слой титанового порошка методом SPS приварен титановый сплав ВТ8

Аналогичный композит, в котором фольга тантала была заменена на фольгу ниобия толщиной 0.2 мм, показал значения предела прочности 476 МПа предела текучести 302МПа и относительное удлинение 5,4%, хотя разрыв происходил по меди.

Заключение и выводы

Показана принципиальная возможность:

– консолидации порошковых материалов;

– соединение одинаковых металлов;

– соединения разнородных металлов, в том числе, жаропрочного никелевого сплава с тонкими слоями меди, тантала и титана методом магнитно-импульсной сварки (или сварки взрывом) и последующего электроимпульсного спекания (SPS) титана с жаропрочным титановым сплавом.

Проведены оценки значений плотности, физико-химических и прочностных свойств компактов и соединений.

Литература

- Z.A. Munir, U. Anselmi-Tamburini, M. Ohyanagi. The effect of electric field and pressure on the synthesis and consolidation of materials: a review of the spark plasma sintering method, J. Mater. Sci., 41(2006) 763-777.

- M. S. Yurlova, V. D. Demenyuk, L. Yu. Lebedeva, D. V. Dudina, E. G. Grigoryev, E. A. Olevsky. Electric pulse consolidation: an alternative to spark plasma sintering, J. Mater. Sci. (2014) 49:952-985.

- Анисимов А.Г., Мали В.И. Исследование возможности электроимпульсного спекания наноструктурных материалов. ФГВ, 2010, т.46, №2, С. 135 –139.

- Дудин А.А. Магнито-импульсная сварка металлов. М.: Металлургия, 1979.

- М.А. Полещук, И.В. Матвеев, В.А. Бовкун. Области применения магнито-импульсной сварки (Обзор), Автоматическая сварка. 2012. №4. 
С. 47–52.

- А.Г. Анисимов, В.И. Мали. Магнитно-импульсная сварка пластин разнородных металлов, конференция «Металловедение и современные разработки в области технологий литья, деформации и термической обработки легких сплавов», ВИАМ, Москва, 18 мая 2016.

- Liu, A. Vivek, W. Lin, C. Prothe, G.S. Daehn. Solid-State Dissimilar joining of Ti-Fe With Nb and Cu Interlayers, WELDING Journal, july 2015,vol. 94, pp. 219–224.

- A.G. Anisimov and V.I. Mali. Comparison of the conditions of pulsed electric current sintering (PECS) of powders using single discharges and spark plasma sintering (SPS), Japan-Russia Workshop on Advanced Materials Sinthesis Process and Nanostructure, December 4-5, 2014, Tohoku University, Japan

- Ю.Б. Лямин, В.З. Пойлов, Е.Н. Прямилова, А.А. Ефимов, В.И. Мали, А.Г. Анисимов. Синтез керамики на основе боридов циркония и гафния методом искрового плазменного спекания и исследование её термоокислительной стойкости, Журнал неорганической химии, 2016, том 61, № 2, с. 160–166.

- В.И. Мали, Д.В. Лазуренко, А.Г. Анисимов, П.С. Ярцев / Формирование слоистых металл - интерметаллидных композиционных материалов с использованием метода SPS // Перспективные технологии консолидации материалов с применением электромагнитных полей: 3 науч. семинар, Москва, 12-14 мая 2014 г: тез. докл. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2014. - С. 17–19

- В. И. Лысенко, В. И. Мали, А. Г. Анисимов, Д. Д. Труфанов.  Исследование нанопористой керамики, созданной по методу SPS, Наноиндустрия, 2(56) /2015, С. 70–76.

- T. Nakamura, K. Hayakawa, S. Tanaka, H. Imaizumi, Y. Nakahawa. Bonding Characteristics of various Metals by DC Pulse Resistense Heat Presser Welding, Material transactions, vol. 46, No. 2 (2005), pp. 29–297

- Ю.Н. Малютина, В.И. Мали, В.Д. Кургузов, И.А. Батаев, М.А. Есиков, А.А. Батаев, В.С. Ложкин. Прочностные свойства слоистого материала титан-тантал-медь-никелевый сплав, полученного сваркой взрывом // (в печати).

- А.Н. Черепанов, А.М. Оришич, В.И. Мали. Лазерная сварка нержавеющей стали с титановым сплавом с применением многослойной вставки, полученной взрывом. Физика горения и взрыва, 2014, т. 50, №4. 
С. 124–129.