УДК 666.3/.7:629.7.

Получение  керамического  композиционного  материала 
на  основе  тугоплавких  соединений  редких  металлов 
и  исследование  его  окислительной  стойкости  в  потоке диссоциированного  воздуха

Studies  of  the  air  plasma  flow  influence  on  the  UHTC  composite

Евдокимов С.А.1; Гращенков Д.В.1, к.т.н.; Жестков Б.Е.2; 
Солнцев С.С.1; Штапов В.В.2

bzhestkov@mail.ru, shtapovvv@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ), Москва

1Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials» State Scientific Center of the Russian Federation, Moscow

2Центральный аэрогидродинамический институт, Жуковский

Аннотация:

Рассмотрены результаты исследования керамического композиционного материала, созданного на основе тугоплавких соединений редких и редкоземельных металлов (гафния, тантала и др.). Исследования выполнены в аэродинамической трубе ВАТ-104 ЦАГИ в условиях, моделирующих полет высокоскоростного летательного аппарата в верхних слоях атмосферы. Температура образцов при испытаниях составляла 1900–2800 K. Средний унос массы исследованных образцов составил 1.01 % за время испытания (800 с.). Проведен анализ изменения состава и структуры поверхности образцов в процессе испытаний с помощью электронной микроскопии и рентгенофазового анализа.

Ключевые слова:

керамический композиционный материал, редкие и редкоземельные металлы, воздействие потока плазмы, термохимическая устойчивость, искровое спекание.

Abstract:

Experiments on the oxidation resistance of UHTC samples (Hf, Ta- based and others) were conducted. Plasma wind tunnel VAT-104 (TSAGI) was used for simulating the flight of a high speed vehicle in the upper atmosphere. Temperature range of the tests was from 1900 to 2800 K.

UHTC-based composites exhibited excellent oxidation resistance in the high enthalpy air plasma flow (i.e. average weight loss was 1,01 wt.% over 
800 seconds). Microstructure and chemical composition changes of the samples were observed by X-ray diffraction and scanning electron microscopy.

Keywords:

ceramic composite, air plasma flow influence, rare earths, thermal stability, catalicity, radiative properties, resource.

В последние годы появился ряд работ по созданию и исследованию, для аэрокосмических приложений, высокотемпературных керамических композиционных материалов (КМ) на базе диборидов, нитридов, силицидов и карбидов металлов переходной группы Ti, Zr, Hf, Nb, Ta. Рассматриваемая керамика является новым классом конструкционных материалов, представляющих собой композиты с керамической матрицей и структурой, защищающей поверхность от окисления [1–5]. В общем случае композиты с керамической (или стекло-) матрицей упрочняются непрерывными или дискретными волокнами, усами, пластинчатыми или изометричными частицами тугоплавких соединений. Их применение наиболее рационально в условиях, когда одновременно требуется низкий вес, высокотемпературная прочность и стабильная работа в окислительной среде [6, 7]. Гетерофазная структура высокотемпературной керамики обеспечивает ей повышенную вязкость разрушения (сопротивления быстрому распространению трещин), высокую твердость, износостойкость и повышенную стойкость при термоударе по сравнению с монолитной однородной керамикой. Однако при изготовлении керамики данного типа возникают трудности, связанные с тем, что соединения редких и редкоземельных металлов трудно уплотняются при спекании из-за высокой температуры плавления и сильных ковалентных связей, поэтому для уплотнения порошковых заготовок высокотемпературных соединений необходимо термическое оборудование с рабочей температурой 2750 К и более. В большинстве исследований для уплотнения используется горячее прессование при температурах 2270 К и выше с приложением удельного давления более 30 МПа. Рассматривается также применение горячего изостатического прессования, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и плазменного нагрева (искровое плазменное спекание) [8–10]. Последний способ по сравнению с горячим прессованием имеет преимущество, связанное с менее длительным процессом изготовления, что сказывается на стоимости и возможности проведения синтеза без активатора спекания. Исследуются различные добавки как для активирования спекания, так и для повышения прочности и устойчивости к окислению.

Керамика на основе тугоплавких соединений редких и редкоземельных металлов может получить применение при изготовлении воздухозаборников, носовых обтекателей и передних кромок высокоскоростных летательных аппаратов (ВЛА), камер сгорания и сопел ракетных двигателей. К данному типу деталей предъявляются наивысшие требования по окислительной стойкости, жаропрочности и стойкости к термическому удару. Это связано с тем, что при полете ВЛА в верхних слоях атмосферы его поверхность подвергается одновременному воздействию агрессивного плазменного потока воздуха, предельно высоких тепловых и механических нагрузок [11, 12]. В сильной головной ударной волне происходит практически полная диссоциация молекул воздуха, возбуждение электронных уровней частиц и ионизация. В результате аппарат обтекается химически очень активной смесью атомов кислорода и азота, возбужденных частиц и ионов. Тепловой поток к изделию и температура поверхности достигают экстремальных значений, что может привести к катастрофическому разрушению теплозащиты за счет термохимических процессов. Особенно сильное воздействие испытывают кромки крыльев, рули, тормозные щитки и носовой обтекатель [13, 14]. Основным механизмом разрушения материала на этих режимах является окисление компонентов материала атомами кислорода, которое в ряде случаев может переходить в горение. Определенный вклад вносят эрозия материала за счет сил трения и градиентов давления у поверхности модели, а также процессы сублимации, оплавления и испарения материала [15].

В связи с наличием этих сложных процессов материалы, создаваемые для ВЛА, необходимо исследовать в условиях, моделирующих натурные. В работе проведено исследование термохимического воздействия потока диссоциированного воздуха на образцы керамического композиционного материала (КМ) на основе тугоплавких соединений редких и редкоземельных металлов. Для моделирования условий полета ВЛА исследования работоспособности керамики проводились в аэродинамической трубе (АДТ) ВАТ-104 ЦАГИ [15].

С использованием установки искрового плазменного спекания (режим гибридного нагрева) в ФГУП ВИАМ получены образцы керамического композиционного материала (КМ) на основе тугоплавких соединений редких и редкоземельных металлов (гафния, тантала и др.). Образец керамического КМ ø40 мм представлен на рисунке 1.

Рис. 1 – Образец керамического КМ ø40 мм

Особенностью гибридного режима спекания является однородность распределения температурного поля по объему технологической оснасти при проведении процессов формования, что позволяет получать образцы материала с равномерно распределенной плотностью от центра к краю, в случае токопроводящих компонентов, и от края к центру в случае диэлектриков. Характеристики образцов керамических КМ полученных по режиму гибридного спекания приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики образцов керамического КМ

| Серия | Температура формования, К | Плотность, г/см3 | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1923 | 4,10 ± 0,08 | 13,4 ± 0,2 |
| 2 | 2023 | 4,30 ± 0,07 | 8,2 ± 0,2 |
| 3 | 2123 | 4,75 ± 0,07 | 2,1 ± 0,2 |

Как видно из таблицы 1 увеличение температуры формования с 
1923 К до 2123 К приводит к значительному росту плотности и снижению пористости получаемых образцов, что связано с интенсификацией взаимодействия исходных компонентов и протекания процессов спекания керамического КМ.

Исследования термохимической устойчивости образцов керамического КМ проводили в АДТ ВАТ-104 ЦАГИ [15, 16] (рис. 2). АДТ имеет сертификат РФ в составе Испытательного Центра “Аэротермодинамика” ЦАГИ. (Действующий Аттестат аккредитации в Реестре Авиарегистра МАК № ИЛ – 083 действителен на период 20.05.2011–30.05.2016 г.).

Рис. 2 – Аэродинамическая труба ВАТ-104 ЦАГИ

Рабочая камера представляет собой камеру Эйфеля и имеет форму цилиндра диаметром 1.6 м и длиной 4 м. В рабочей камере размещен механизм ввода модели в поток и теплообменник, охлаждающий высокотемпературную струю газа после обтекания образца. В данном исследовании использовалось сопло Лаваля с диаметром критического сечения d* = 14.63 мм, диаметром выходного сечения D = 53.7 мм и углом раскрытия в сверхзвуковой части 30 градусов.

Давление в рабочей части ВАТ-104 в зависимости от режима работы, количества и типов подключенных вакуумных насосов и величины расхода газа составляет Pрч = 1 – 1000 Па. Струя, вытекающая из сопла, является недорасширенной.

Значения температуры, реализуемые при испытаниях, зависят от формы и размеров модели, излучательных и каталитических свойств материала, а также от расстояния L до среза сопла. На расстоянии L=100 мм тепловой поток к холодной стенке (Tw = 293 K) в критической точке плоского торца продольно обтекаемого цилиндра радиусом R = 25 мм составляет в зависимости от режима работы АДТ q0 = 100 – 1500 кВт/м2. Радиационно – равновесная температура поверхности может достигать Тr = 2050 K при значениях константы скорости гетерогенной рекомбинации атомов азота и воздуха на теплозащитном материале Kw=10 м/с или составит Тr = 1400 K для идеально некаталитического случая 
(Kw=0 м/с). На расстоянии L=10 мм тепловой поток в критической точке сферического затупления с радиусом R = 10 мм составляет 2.4 и 10 МВт/м2 соответственно для идеально некаталитического и идеально каталитического случаев [17].

Распределение температуры поверхности модели регистрируется тепловизором ТАНДЕМ VS415U на длине волны 650 нм, а также яркостными пирометрами с интерференционными фильтрами (максимумы пропускания 648, 804 нм) и CCD камерами в качестве приёмника излучения [18]. Применяется также инфракрасный фильтр ИКС-6, который с учетом спектральной чувствительности CCD матрицы обеспечивает регистрацию излучения в спектральном диапазоне 950–1000 нм.

При испытаниях материалов и элементов теплозащиты размером менее 70 мм удается выполнить все основные условия моделирования термохимического воздействия высокоскоростного потока воздушной плазмы на материалы теплозащиты. Состав потока газа, набегающего на модель (за ударной волной), близок к составу потока воздуха, набегающего на аппарат при его полёте в атмосфере Земли со скоростью около 7000 м/с на высоте 60–80 км [15].

Для исследования термохимического воздействия потока диссоциированного воздуха на керамический КМ использовались образцы ø40 мм с технологическим углублением для крепления на модели. Модель перед каждым экспериментом тщательно очищается в потоке разреженной плазмы. Реализуется хорошая стабильность и повторяемость режимов по давлению торможения и энтальпии потока (не хуже 3%), а также возможность иметь неограниченную продолжительность цикла испытаний и большой общий ресурс (104 часов). Погрешность определения теплового потока при многократных испытаниях составляет 5–10% [15].

Образцы устанавливались на оси потока на корундовой соломке диаметром 3–4 мм и длиной 25 мм. Углубления в образцах под соломку выполнялись фрезами диаметром 3–4 мм с алмазным напылением. Острые кромки образцов не притуплялись, их радиус затупления составляет 
r≈0.3 мм. Корундовая соломка вставлялась в державку из SiC-SiC материала, которая была защищена эрозионностойким покрытием 
МАИ Д5-Р [19, 20] и устанавливалась на координатном механизме. Использование корундовой соломки позволяет установить образец в потоке, достаточно хорошо его теплоизолировать. Образцы керамического КМ имеют высокую теплопроводность, в результате чего весь образец нагревается при испытании до практически одной и той же температуры и интенсивно излучает. Для уменьшения потерь тепла на излучение образцов использовались отражающие экраны из карбонитрида бора. Фото модели представлено на рисунке 3.

Образец

Отражающий

экран

Рис. 3 – Модель с образцом КМ Ø 40 мм

Собранная модель устанавливалась на оси симметрии сопла на расстоянии 80 мм от его выходного сечения под нулевым углом атаки (поверхность диска перпендикулярна набегающему потоку). Разряд возникает при давлении 0.1–1 мбар. Подогреватель выводится на режим испытания путем плавного увеличения мощности высокочастотного генератора (Wa) и открывания дросселя подачи воздуха (Pфк). Время выхода на штатный режим составляет 30–60 секунд.

На постоянном режиме испытания температура образца медленно увеличивалась достигла стационарного значения 2000 K только на 
400 секунде. После увеличения мощности максимальная температура поверхности образца составила 2021 К. При испытании передняя поверхность образца стала немного светлее. Унос массы при испытании составил 0.91%. На рисунке 4 показано распределение температуры на поверхности образца в конце испытания и при охлаждении. Наблюдается резкое снижение температуры поверхности образца. Можно предположить, что столь значительное снижение температуры связано с образованием на поверхности образца КМ, под воздействием потока диссоциированного воздуха, стеклофазы с низкой темплопроводностью. Для сверхзвуковой недорасширенной струи на выходе из сопла выполнены параметрические численные исследования неравновесного теплообмена на торце теплоизолированного кругового цилиндра при различных значениях температуры и давления торможения, диаметра цилиндра и каталитической активности поверхности. Получены зависимости изменения температуры поверхности при изменении каталитической активности материала для различных режимов установки ВАТ-104 [16]. Данные численного моделирования [21, 22] позволили оценить величину каталитической активности поверхности образцов.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 4 – Термоизображения образца (а) 536 сек (максимальная температура) (б) 567 сек (охлаждение образца КМ)

Исследование микроструктуры поверхности образца КМ после проведения испытания в потоке диссоциированного воздуха проводили на сканирующем электронном микроскопе Hitachi SU8000 (рис. 5).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 5 – Микроструктура поверхности образца КМ после проведения испытаний |  |

Анализ микроструктуры образца КМ после термохимического воздействия потока диссоциированного воздуха показал, что на поверхности образуется пористый слой с размером пор от 2 до 100 мкм, состоящий преимущественно из соединений гафния. Так же наблюдается интенсивное образование стеклофазы на границе зоны воздействия потока плазмы и исходного состояния. Появление пористой пленки на основе HfO2 обусловлено образованием газообразных продуктов B2O3, SiO2, SiO, BO2, которые под воздействием потока диссоциированного воздуха испаряются с образованием пор. Интенсивное образование фазы HfSiO4 - HfO2 снижает диффузионную способность кислорода обеспечивая тем самым защитное действие термобарьерной пленки.

Таким образом в ФГУП «ВИАМ» разработан перспективный керамический композиционный материал с применением метода искрового плазменного спекания. Полученный материал обладает высокими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками, что делает его перспективным для применения в теплонагруженных узлах и деталях высокоскоростных летательных аппаратах.

Литература

1. Доспехи для "БУРАНА". Материалы и технологии ВИАМ для МКС "ЭНЕРГИЯ-БУРАН" /Под общ.ред. Е.Н. Каблова. М.: Фонд "Наука и жизнь". 2013. 128 с.

2. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Вершков А.В. Редкие металлы и редкоземельные элементы – материалы современных и будущих высоких технологий //Труды ВИАМ. 2013. №2. Ст. 01 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 11.03.2016).

3. Justin J.F., Jankowlak A. Ultra High Temperature Ceramics: Densification, Properties and Thermal Stability // Aerospace Lab. 2011. Issue 03-08. P. 1.

4. Прямилова Е.Н., Пойлов В.З., Лямин Ю.Б. Термохимическая стойкость керамики на основе боридов циркония и гафния // Вестник ПНИПУ. 2014. № 4. С. 55–67.

5. Самсонов Г.И., Серебрякова Т.И., Неронов В.А. Бориды. /М.: Атомиздат. 1975. 376 c.

6. Ивахненко Ю.А., Бабашов В.Г., Зимичев А.М., Тинякова Е.В. Высокотемпературные теплоизоляционные и теплозащитные материалы на основе волокон тугоплавких соединений //Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 380–385.

7. Каблов Е.Н., Щетанов Б.В., Ивахненко Ю.А., Балинова Ю.А. Перспективные армирующие высокотемпературные волокна для металлических и керамических композиционных материалов // Труды ВИАМ. 2013. №2. Ст. 05. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 20.04.2016).

8. Tokita M. Spark plasma sintering (SPS) method, systems, and applications /In: Handbook of Advanced Ceramics. Chapter 11.2.3. 2013. P. 1149–1177.

9. Orru R., Cao G. Comparison of reactive and non-reactive spark plasma sintering routes for the fabrication of monolithic and composite ultra high temperature ceramics (UHTC) materials //Materials. 2013. No 6. P. 1566–1583.

10. Tokita M. Trend in advanced SPS spark plasma sintering systems and technology //J. Soc. Powder Tech. Japan. 1993. No 30 (11). P. 790–804.

11. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. C. 7–17

12. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. № 1 (34). C. 3–33

13. Bongiorno A., Först C.J., Kalia R.K. A Perspective on Modeling Materials in Extreme Environments: Oxidation of Ultrahigh-Temperature Ceramics //MRS Bulletin. 2006. V. 31. Р. 410–418.

14. Paul A., Jayaseelan D.D., Venugopal S. UHTC composites for hypersonic applications //Am. Cer. Soc. Bul. 2012. V. 91. No 1. P. 22–29.

15. Жестков Б.Е. Исследование термохимической устойчивости теплозащитных материалов //Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV. № 5. 
С. 62–77.

16. Жестков Б.Е. Комплекс стендов с индукционными подогревателями газа // Вестник Казанского технологического университета. 2011. Т.14. № 19. С. 63–69.

17. Sakharov V.I., Shtapov V.V. Vasilevskiy E.B. Zhestkov B.E. A blanted cone in a supersonic high enthalpy nonequilibrium air flow // Progress in flight physics. 2015, v. 7, p. 407–422.

18. Мошаров В.Е., Радченко В.Н., Сенюев И.В. Пирометрия с использованием П.З.С.-камер //Приборы и техника эксперимента. 2013. 
№ 4. С. 132–137.

19. Жестков Б.Е., Терентьева В.С. Исследование многофункционального покрытия МАИ Д5, предназначенного для защиты особожаропрочных материалов //Металлы. 2010. № 1. С. 39–48.

20.  Способ восстановления высокотемпературного кремнийсодержащего защитного покрытия на жаропрочных конструкционных материалах: пат. 2437961 Рос. Федерация №2010132004/02; заявл. 29.07.2010; опубл. 27.12.2011, Бюл. № 36

21. Башкин В.А., Егоров И.В., Жестков Б.Е., Шведченко В.В. Численное исследование поля течения и теплообмена в тракте высокотемпературной аэродинамической установки //Теплофизика высоких температур. 2008. Т.46. № 5. С.771–783.

22. Егоров И.В., Жестков Б.Е., Шведченко В.В. Определение каталитической активности материалов при высоких температурах в гиперзвуковой трубе ВАТ-104 //Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV. № 1. С. 3–13.

23. Солнцев С.С., Шалин Р.Е., Исаева Н.В. Реакционноспекаемые керамические покрытия //В сб. трудов 8-й Всемирной конференции по керамике и новым материалам. 1995. Т. 9. С. 237–242.