УДК: 537.634

Магнитно-импульсная обработка материалов

Кайгородов А.С. 1, к.ф.-м.н. ; Заяц С.В.1; Крутиков В.И. 1; 
Паранин С.Н. 1, к.ф.-м.н.

Kaygorodov Anton Sergeevich; Zayats Sergey Vladimirovich; Krutikov Vasiliy Ivanovich; Paranin Sergey Nikolaevich

kaigor@iep.uran.ru; seriyoga@iep.uran.ru; krutikov@iep.uran.ru; paranine@iep.uran.ru

1Федеральное государственное учреждение науки Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук

Аннотация:

При использовании оборудования для магнитно-импульсной обработки материалов получены результаты по импульсному прессованию порошков и сварке труб, а также динамической пластической деформации композитов.

Ключевые слова:

магнитно-импульсное прессование, деформация, микротвердость.

Abstract:

With the use of magnetic pulsed devices the results for the pulsed powder compaction and tube welding, as well as dynamic plastic deformation of the composites were obtained.

Keywords:

magnetic pulsed compaction, deformation, microhardness.

Реферат

Для магнитно-импульсной обработки материалов в работе использовались одноосный и радиальный прессы (ИЭФ УрО РАН).

При прессовании порошков Al2O3+(15-30)Al, полученных электрическим взрывом проволоки, обнаружено, что: 1 – металлическая добавка позволяет использовать до 3 раз меньшие давления прессования, 
2 – для получения плотной керамики необходимо использовать компакты с умеренной плотностью (~0,6).

В результате динамической пластической деформации Al+12Al2O3  при 400°С в композите формируются металлические связи, и резко уменьшается его электросопротивление.

Магнитно-импульсная сварка позволяет получить надежное соединение, твердость которого (в результате деформационного упрочнения) в 2 раза выше твердости свариваемых материалов.

Введение

В последние годы активно изучаются наноструктурированные материалы. За счет размерного эффекта, приводящего к сдерживанию перемещения дислокаций, эти материалы могут обладать в разы более высокими механическими свойствами по сравнению с поликристаллическими телами, характеризуемыми микронным масштабом размера зерен [1].

При синтезе объемных наноматериалов методом «снизу-вверх» [2] очевидным условием получения качественных материалов является синтез наноразмерных порошков и сохранение наноструктуры на всех стадиях передела материала. Для решения данной задачи хорошо подходят высокоэнергетические импульсные методы, такие как: электрический взрыв проволочек (ЭВП) (получение нанопорошков) [3], магнитно-импульсное прессование (МИП) (формование заготовки) [4], импульсное спекание (высокоскоростная консолидация материала) [5]. Стоит отметить важность этапа формования порошка, так как все микронапряжения и микродефекты, образовавшиеся в прессовке, неизбежно разовьются до макроскопического масштаба в процессе спекания. Использование МИП позволяет минимизировать данные дефекты за счет плавного нарастания фронта давления. При этом быстрое увеличение давления позволяет уплотнить нанопорошок до плотности 0,7 (керамические порошки) – 0,99 (металлические порошки) [6,7], что в дальнейшем позволяет понизить температуру спекания и сохранить наноструктуру в процессе высокотемпературной обработки материала.

Также МИП позволяет получать мелкозернистые объемные тела методом «сверху-вниз» путем интенсивной пластической деформации материала. При этом импульсный режим прикладывания нагрузки позволяет реализовать данный подход в динамике [8].

В настоящее время также остро стоит вопрос соединения материалов при условии сохранения их структуры. Так, например, недостатком нанокристаллических сплавов является невозможность соединения деталей из них традиционными способами сварки, характеризуемыми наличием стадии плавления. После плавления материала в процессе рекристаллизации наноструктура, как правило, не восстанавливается. Решением проблемы является применение сварки высокоскоростным ударом, где соединение металлических деталей осуществляется по твердофазному механизму. Для получения высоких скоростей перемещения деталей можно использовать сварку взрывом, однако данный метод является опасным как для человека, так и для окружающей среды. В качестве альтернативы данному подходу рассматривается метод магнитно-импульсной сварки (МИС) материалов, использующий для разгона налетающей детали электрическую энергию [9].

По характерному времени воздействия на модифицируемую среду указанные выше методы магнитно-импульсной обработки (МИО) материалов (миллисекунды) занимают промежуточное положение между статическим (секунды) и взрывным (микросекунды) методами и представляются перспективными подходами для получения высокопрочных деталей или сборок. В связи с этим в работе представлены результаты экспериментов по прессованию порошков, динамической пластической деформации композитов и также сварке труб с использованием магнитно-импульсного воздействия.

Методика исследования

Для МИО порошковых тел прессованием использовался композитный порошок алюминия с содержанием оксида 15–30 вес. % (Al2O3+Al), полученный механическим смешиванием в соответствующих пропорциях Al и Al2O3, синтезированных методом ЭВП. Средний размер частиц такого композитного порошка составил – d~110 нм.

Порошок прессовали на одноосном магнитно-импульсном прессе давлением до 2 ГПа [10]. Компактирование проводили в вакууме после предварительной дегазации (остаточное давление ~10 Па). Импульсную силу генерировали при разряде емкостного накопителя энергии с емкостью 2200 мкФ и зарядном напряжении до 1,8 кВ на индукторную систему: плоский индуктор – механический концентратор. Скорость перемещения пуансона составила ~100 м/с.

Для реализации режима динамической пластической деформации (ДПД) металломатричных композитов каждый образец, за исключением реперных, был спрессован дважды. Первый этап прессования для всех образцов осуществляли при температуре Т1=20°С в матрице диаметром 8 мм. При этом образцы разделили на два типа в соответствии с зарядным напряжением U1=1 и 1,8 кВ (что соответствовало давлению 1,4 и 2 ГПа). В результате были получены прессовки с относительной плотностью в диапазоне 71–96%. Для второго этапа прессования уже спрессованные заготовки помещали в матрицу диаметром 10 мм и компактировали при зарядном напряжении U2 – 1,4–1,8 кВ. Второй этап прессования осуществляли при температурах Т2=20°С (холодное прессование) или Т2=400°С (горячее прессование).

Для ДПД использовался композитный порошок Al+12Al2O3 (12 вес.% оксида), полученный методом ЭВП с последующей дополнительной пассивацией непосредственно в установке [3]. Важной особенностью получаемых таким методом алюминиевых частиц порошка является образование на их поверхности оболочки толщиной от 2 до 5 нм из оксида алюминия в аморфном состоянии, который защищает частицу от дальнейшего окисления. Кроме того, такой порошок, состоит из отдельных частиц (не содержит спаек между ними), то есть является слабоагрегированным. Такое состояние мелкодисперсного порошка позволяет эффективно упаковывать частицы в процессе прессования. По данным рентгенофазового анализа порошок практически однофазен – состоит из Al, область когерентного рассеяния (ОКР) – 80 ± 2 нм, период решетки а=4,051 ± 0,002 Å.

Для МИС использовали частично оцинкованные стальные трубы из низкоуглеродистой (0,17–0,24%) стали марки 20. Для сварки использовались импульсный генератор постоянного тока на основе батареи конденсаторов (C=425 мкФ, Umax=25 кВ), одновитковый индуктор, изготовленный из закаленной стали диаметром 29 мм и длиной рабочей зоны 12 мм, и медный лайнер для увеличения эффективности ускорения. Внутренней свариваемой трубе (неподвижной детали) предварительно придавали форму конуса с углом приблизительно 4°.

Рентгенофазовый анализ порошка проводили на дифрактометре D8 DISCOVER (Bruker) в медном излучении (Cu Kα1,2 λ=1,542 Å) с графитовым монохроматором на дифрагированном луче. Содержание металлического алюминия в порошке анализировали волюмометрическим методом по выделению водорода в результате реакции алюминия с водным раствором щелочи NaOH. Плотность композитов определяли методом Архимеда. Микроструктуру сварного шва изучали на оптическом микроскопе Olympus BX41RF. Механические свойства композитов исследовали методом индентирования (Nanotest 600) с использованием алмазной пирамидки Виккерса.

Результаты и обсуждение

Варьирование давлений прессования порошков в широком диапазоне позволило получить компакты с разной плотностью и установить зависимости плотности керамики, ρcer, от плотности компактов, ρgreen, для разных температур спекания (спекание проводилось на воздухе в электропечи сопротивления). В частности, такие данные для двух температур спекания демонстрирует рисунок 1. Здесь символами представлены составы порошков, а типом линии – минимальная и максимальная температуры спекания.

Видно, что при достаточно высоких давлениях (символы на кривых 2, 3, 5, 6 при максимальном давлении 1,6 ГПа) мягкая металлическая компонента, введенная в порошок оксида, увеличивает абсолютную плотность прессовки на 15–20%. С другой стороны, для достижения одинаковой плотности компактов из композитного порошка и чистого оксида алюминия это позволяет в первом случае использовать приблизительно в 3 раза более низкие давления прессования, чем во втором. Следует подчеркнуть, что при спекании композитных прессовок с высокой начальной плотностью добавка металла играет отрицательную роль, понижая плотность синтезируемой керамики. Причем этот эффект проявляется тем значительнее, чем больше содержание металла в порошке (кривые 3 и 6).

Рис. 1 – Зависимость плотности спеченной керамики от плотности компактов

Это можно объяснить тем, что плотная упаковка частиц порошка в прессовке не позволяет металлу полностью окислиться в процессе спекания из-за затруднений в доступе кислорода. Таким образом, получение более плотной керамики из композитных порошков 
Al2O3+(15-30)Al целесообразно производить с использованием компактов с умеренными плотностями, которые могут быть получены с использованием пониженных давлений прессования порядка 0,3–0,5 ГПа. В частности, наибольшей плотностью (3,92 г/см3) обладает керамика, полученная при пониженных давлениях прессования из композитного порошка состава Al2O3+15Al. Вероятно, такое сочетание состава исходного порошка и режимов его прессования и спекания является наиболее благоприятным для получения плотной керамики.

Для удобства анализа данных, полученных в результате ДПД композитного порошка Al2O3+12Al, основные технологические параметры процесса и также ряд изученных физических свойств лучших образцов из соответствующих серий представлены в таблице 1.

Таблица 1

Механические и электрические свойства ММК Al+12Al2O3

| Образец | U1, кВ | Т1, оС | U2, кВ | Т2, оС | γотн, % | HV, МПа | ρ, мОм·см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al(1) | 1 | 20 | – | – | 71,0 | 380 | 58,4 |
| Al(1)1,6х | 1 | 20 | 1,6 | 20 | 88,2 | – | 31,8 |
| Al(1)1,8х | 1 | 20 | 1,8 | 20 | 92,4 | 948 | 16,9 |
| Al(1)1,6г | 1 | 20 | 1,6 | 400 | 93,1 | 1125 | 0,062 |
| Al(1)1,8г | 1 | 20 | 1,8 | 400 | 96,1 | 1457 | 0,029 |
| Al(1,8) | 1,8 | 20 | – | – | 94,6 | 1208 | 10,9 |
| Al(1,8)1,6х | 1,8 | 20 | 1,6 | 20 | 93,4 | – | 0,56 |
| Al(1,8)1,8х | 1,8 | 20 | 1,8 | 20 | 93,2 | 1012 | 0,71 |
| Al(1,8)1,6г | 1,8 | 20 | 1,6 | 400 | 94,7 | 1280 | 0,31 |
| Al(1,8)1,8г | 1,8 | 20 | 1,8 | 400 | 93,4 | 1068 | 0,16 |

здесь U1 – напряжение импульсного накопителя энергии при первом магнитно-импульсном прессовании, U2 – напряжение импульсного накопителя энергии при втором магнитно-импульсном прессовании (реализация режима ДПД), Т1 и Т2 – температуры прессования в первом и втором актах, соответственно, отн – относительная плотность ММК, HV – микротвердость ММК по Виккерсу,  – удельное электросопротивление ММК.

Рис. 2 – Зависимость микротвердости от плотности деформированного ММК: 
1 – U1=1 кВ, Т2=20°С; 2 – U1=1,8 кВ, Т2=20°С; 3 – U1=1 кВ, Т2=400°С; 4 – U1=1,8 кВ, Т2=400 °С. При Т2=20°С U2 варьировали от 1,4 до 1,8 кВ, при Т2=400°С U2 – 
от 1,6 до 1,8 кВ

На рисунке 2 видно, что микротвердость растет при увеличении плотности деформированного ММК, причем при повышенной температуре прессования данный эффект выражен гораздо сильнее (кривые 3 и 4). Наилучшим значением микротвердости (~1,5 ГПа) обладал композит Al(1)1,8г, что примерно в 3 раза превышает микротвердость чистого алюминия.

При анализе электросопротивления композитов, полученных пластической деформацией обнаружено резкое (на 1–2 порядка величины) уменьшение первого в результате повторного прессования при повышенной до 400°С температуры. Очевидно, при данных условиях эксперимента происходит разрушение оксидных оболочек, изначально покрывающих алюминиевые частицы и образование металлических связей с высокой проводимостью.

Также стоит отметить, что полученные композиты (как до, так и после ДПД) обладают хорошей теплостойкостью — при увеличении температуры измерения от 20 до 300°С их микротвердость в подавляющем большинстве случаев снижалась не более чем на 30%.

При сварке деталей основной исследуемой областью является сварной шов. На рисунке 3 представлена микроструктура сварного соединения, полученного в результате МИС и последующего химического травления поперечного шлифа. Заметные отличия в масштабе структур неподвижной и подвижной деталей объясняются различным методом подготовки труб – налетающая труба (подвижная деталь) подвергалась холодной прокатке (пластической деформации) для формирования правильного круглого сечения. Также на рисунке видна волнообразная граница, характерная для швов, полученных сваркой взрывом.

При рабочем токе 750 кА длина шва составила 3,9±0,4 мм, длина волны шва – 64 мкм, амплитуда волны шва – 36 мкм. При токе 800 кА соответствующие значения составили 5,5±0,5 мм, 140 мкм и 45 мкм.

Рис. 3 – Микроструктура стальных труб в области сварного шва, полученного МИС. Сверху неподвижная деталь, снизу – подвижная

На рисунке 4 представлен усредненный по 9 сериям измерений профиль распределения микротвердости поперек сварного шва. Расстояние между уколами в серии составляло 5 мкм. Серии измерений смещались вдоль сварного шва на 100–350 мкм друг от друга. Видно, что профиль микротвердость имеет острый пик (~6 ГПа) шириной ~30 мкм с последующим спаданием при удалении от границы шва. Это объясняется деформационным упрочнением материала в результате интенсивной пластической деформации металла в процессе МИС. Вдалеке от сварного шва микротвердости мишени и налетающей детали сравнимы и составляет ~3,3 ГПа.

Рис. 4 – Распределение микротвердости поперек сварного шва. 
Амплитуда рабочего тока – 800 кА

Серия испытаний на статическое растяжение показала, что при прикладывании критической нагрузки разрушения сварного шва не происходит (трубы «рвутся» в других местах).

Выводы

Получение высокоплотной (0,98) керамики из композитных порошков Al2O3+(15-30)Al по порошковой технологии с использованием магнитно-импульсного прессования целесообразно производить из компактов с умеренными плотностями (~0,60) для минимизации затруднения доступа кислорода в процессе спекания.

При реализации режима динамической пластической деформации композита Al+12Al2O3 при повышенной до 400°С температуре из-за разрушения оксидных оболочек, изначально покрывающих алюминиевые частицы и образования металлических связей наблюдается резкое (на 1–2 порядка величины) уменьшение электросопротивления металломатричных композитов.

В результате деформационного упрочнения материала в процессе магнитно-импульсной сварки труб в области сварного шва профиль микротвердости имеет острый пик (~6 ГПа) шириной ~30 мкм с последующим спаданием при удалении от границы шва до ~3,3 ГПа.

Благодарности

Исследование проводилось в рамках государственного задания № 0389-2014-0002 и частично финансируется за счет РФФИ (№ 16-08-00919-а и № 15-08-08013-а).

Литература

- Suryanarayanna C., Koch C.C. Nanocrystalline materials – Current research and future directions. Hyperfine interactions, 2000, №130, pp. 5–44.

- Лякишев Н.П., Алымов М.И. Наноматериалы конструкционного назначения. Российские нанотехнологии, 2006, т. 1, № 1-2, С. 71–81.

- Kotov Yu.A. Electric explosion of wires as a method for preparation of nanopowders. Journal of Nanoparticle Research, 2003, vol. 5, № 5-6, 
pp. 539–550.

- Ivanov V.V., Paranin S.N., Khrustov V.R. Nanostructured ceramics based on aluminum and zirconium oxides produced using magnetic pulsed pressing. The Physics of Metals and Metallography, 2002, vol. 94, pp. 98–106.

- Suarez M., Fernandez A., Menendez J.L., Torrecillas R., Kessel H.U., Hennicke J., Kirchner R., Kessel T. Challenges and Opportunities for Spark Plasma Sintering: A key technology for a new generation of materials. Materials Science – Sintering Applications. Intech, 2013.

- Иванов В.В., Ивин С.Ю., Медведев А.И., Паранин С.Н., Хрустов В.Р., Штольц А.К. Особенности синтеза керамик -оксида алюминия с субмикронной структурой, допированной магнием и титаном. Неорганические материалы, 2001, т. 37, № 2, С. 248–256.

- Ivanov V.V., Zajats S.V., Medvedev A.I., Shtol’ts A.K., Pereturina I.A. Formation of metal matrix composite by magnetic pulsed compaction of partially oxidized Al nаnopowder. Journal of materials science, 2004, № 39, 
pp. 5231–5234.

- Кайгородов А.С., Заяц С.В., Никонов А.В., Паранин С.Н. Исследование физических свойств композита Al+Al2O3, полученного динамической пластической деформацией. Перспективные материалы, 2016, № 8, С. 48–56.

- Дудин А.А. Магнитно-импульсная сварка металлов. М.:Металлургия, 1979, 128 с.

- Иванов В.В., Паранин С.Н., Вихрев А.Н., Ноздрин А.А. Эффективность динамического метода уплотнения наноразмерных порошков. Материаловедение, 1997, №5, С. 49–55.