УДК 546.261:28+546.832:27

Получение  высокотемпературных  керамических  материалов методом  искрового  плазменного  спекания

Лебедева Ю.Е. 1, к.т.н.; Качаев А.А. 1; Осин И.В.1; Сорокин О.Ю.1, к.т.н.; Ваганова М.Л. 1, к.х.н.; Гращенков Д.В. 1, к.т.н.; Щеголева Н.Е. 1, к.т.н.

Lebedeva Yu.E., Kachaev A.A., Osin I.V., Sorokin O.Yu., Vaganova M.L., Grashchenkov D.V., Shchegoleva N.E.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ), Москва

1Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials» State Scientific Center of the Russian Federation, Moscow

Аннотация:

В работе показана возможность получения высокотемпературных керамических материалов методом искрового плазменного спекания, выявлены взаимосвязи между составом, структурой, физико-механическими и термическими свойствами, проведен анализ структуры и свойств материалов.

Ключевые слова:

композиционный материал, высокотемпературный материал, керамика, консолидация, искровое плазменное спекание.

Keywords:

composite material, ceramics, consolidation, spark plasma sintering, ultrahigh temperature ceramics.

Для увеличения тактико-технических характеристик перспективных летательных аппаратов (повышение маневренности, тяги двигателя, уменьшения уровня выхлопных газов и др.) изделия авиационной техники должны работать в чрезвычайно жестких условиях (высокие температуры, окислительная среда, высокий уровень абляции, механические нагрузки). В связи с этим, уровень свойств используемых материалов постоянного растет, что требует проведения научно-исследовательских работ по разработке новых материалов. Как показал обзор литературных данных, все большее количество изделий авиационной техники, работающих в экстремальных условиях, предлагается изготавливать из керамических композиционных материалов [1–2]. Так, например, применение сегментной конструкции жаровых труб газотурбинных двигателей открывает широкие возможности для применения керамических композиционных материалов. Причем габариты данных сегментов, по всей видимости, должны быть относительно большими (не менее 100 мм).

Согласно работе [3] наиболее перспективными материалами для работы в выше указанных условиях являются системы на основе оксидов, карбидов и боридов тугоплавких соединений Hf, Zr, Ta. Приведенные в таблице 1 некоторые свойства данных соединений подтверждают их потенциальную возможность применения при высокой температуре, в частности выше 1650°С, являющейся предельной для материалов класса С/SiC и SiC/SiC.

Таблица 1

Свойства тугоплавких соединений

| Соединение | Плотность, г/см3 | Температура плавления, °С | ТКЛР ×106, °С -1 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м· °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiC | 3,21 | 2700, (2987-субл.) | 4,5-5,2 | 60-155 |
| HfC | 12,76 | 3890 | 6,8 | 22 |
| ZrC | 6,6 | 3540 | 6-7 | 20 |
| TaC | 14,50 | 3880 | 6,6 | 22 |
| B4C | 2,52 | 2347 | 5,6 | 30 |
| HfB2 | 10,5 | 3473 | 5,7 | 14,9-26,9 |
| ZrB2 | 6,12 | 3246 | 5,6-6,8 | 53 |
| HfO2 | 9,68 | 2758 | 6,8 | 1-3 |
| Ta2O5 | 8,24 | 1872 | 7,1 | – |

Несмотря на высокую температуру плавления карбидов и боридов в окислительной среде существенная деградация материала на их основе начинается уже при температуре порядка Т=1000°С, в связи с этим для повышения их окислительной стойкости, как правило, добавляют кремнийсодержащие соединения, например, Hf(Zr)Si2, MoSi2, SiC и др, образующие защитный поверхностный слой, препятствующий проникновению кислорода в объем материала, а также необходимый для обеспечения низкой каталитической активности поверхности (κw→0), сохранении (увеличении) ее излучательных свойств (ɛw→1), обеспечение эффекта «самозалечивания» образующихся микротрещин [5].

Кроме того, в связи с тугоплавкостью карбидов и боридов добавление кремнийсодержащих соединений, обладающих более низкой температурой плавления, позволяет снизить температуру спекания пресс-порошка за счет образования жидкой фазы при спекании и интенсификации процессов массопереноса.

Несмотря на это, применение традиционных методов спекания, таких как горячее (изостатическое) прессование, не позволяет получать изделия на основе таких соединений с плотностью близкой к теоретической за сравнительно короткий промежуток времени. Данного недостатка лишен метод искрового плазменного спекания (SPS/FAST), позволяющий снизить в несколько раз трудоемкость процесса спекания, а также подавить рост зерна при спекании и обеспечить получение равновесного состояния прессуемого материала за счет сверхбыстрого нагрева и исключительно малой продолжительности выдержки при температуре спекания [6–7].

SPS-метод – это инновационная технология формирования порошков, которая позволяет получать широкий спектр материалов – высокотемпературных, композиционных, наноструктурных, градиентных и многих других. Технология SPS-метода основана на прохождении импульса постоянного тока непосредственно через заготовку. При этом генерируются очень высокие скорости нагрева и охлаждения (до 
600°С/мин.). Данный метод позволяет достигнуть 100 % уплотнения заготовки при более низких температурах и времени, чем обычный обжиг или горячее прессование. Это позволяет исключить нежелательный рост зерен матрицы и деградацию наполнителя во время обжига, а также делает SPS экономически выгодной технологией.

Основными преимуществами гибридного метода SPS по сравнению с классическим методом горячего прессования являются:

- сверхбыстрый нагрев и исключительно малая продолжительность рабочего цикла;

- низкий градиент температур по объему заготовки;

- кратковременность выдержки при температуре спекания;

- подавление роста зерна и получение равновесного состояния прессуемого материала;

- энергосберегающая технология, позволяющая сэкономить значительный объем электроэнергии по сравнению с традиционными методами спекания.

Успешно введенная в эксплуатацию во втором полугодии 2014 года в ГНЦ ФГУП «ВИАМ» установка искрового плазменного спекания с комбинированным нагревом (FAST/SPS + индукционный нагрев), представленная на рисунке 1, позволяет создавать керамические композиционные материалы с повышенными физико-механическими характеристиками (прочность выше 400 МПа, микротвердость выше 20 ГПа) и плотностями, близкими к теоретическим.

Рис. 1 – Установка гибридного искрового плазменного спекания (модель H-HPD 25-SD, FAST/SPS + индукционный нагрев) компании FCT, выполненная по заказу ВИАМ (project 8598-VIAM)

Данная конфигурация установки позволяет проводить спекание порошков в следующих режимах:

- Искровое плазменное спекание (FAST/SPS);

- Спекание в режиме индукционного нагрева;

- Спекание в режиме совмещённого нагрева (индукционного и искрового плазменного спекания).

Применение комбинированного (гибридного) метода нагрева, включающего в себя как метод искрового плазменного спекания FAST/SPS, так и индукционный нагрев за счет дополнительного интегрирования в систему индукционной катушки позволило значительно расширить спектр спекаемых соединений, в т. ч. тугоплавких, среди которых – металлические и керамические порошки, керметы, интерметаллические соединения и некоторые другие.

Спекание образцов проводили в вакууме с давлением Р=1 мбар, скорость нагрева составляла 100°С/мин. Изменение температуры графитовой пресс-формы и прессуемого образца фиксировали с помощью 2-х пирометров марки IGA6, расположенных, как это показано на рисунке 2, сбоку и сверху рабочей камеры установки.

Рис. 2 – Схема рабочей камеры гибридной установки искрового плазменного спекания

Целью настоящей работы являлось исследование возможности консолидации образцов керамических композиционных материалов на основе тугоплавких соединений методом искрового спекания в плазме, изучение структуры и свойств полученных материалов.

Проведенный анализ литературных данных показал, что спекание составов на основе тугоплавких соединений методом SPS, как правило, проводят при температуре (2000–2200)°С. В настоящей работе для установления влияния режима спекания на внешний вид, плотность прессованных образцов, температура спекания была выбрана несколько ниже и составляла 1700–1800оС, при этом время выдержки при температуре спекания во всех случаях составляло от 5 до 15 минут.

Визуальный осмотр полученных образцов показал, что на их поверхности прослеживается четкая граница раздела, являющаяся, по всей видимости, результатом различия температурных режимов спекания периферийной и центральной частей образца.

Одним из показателей качества спекания образца может служить зависимость его плотности вдоль диаметра образца. С этой целью спеченный образец был разрезан на отдельные сегменты по схеме, представленной на рисунке 3а. Зависимость плотности вдоль диаметра образца представлена на рисунке 3б.

а						   б

2

3

4

5

6

7

8

1

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

1

9

10

11

Рис. 3 – Зависимость плотности вдоль диаметра образца КМ, полученного методом SPS (а – схема разрезки образца на сегменты; б – зависимость плотности сегмента образца КМ от его номера)

Значения плотности спеченного КМ вдоль диаметра изменяются незначительно, при этом относительный перепад плотности не превышает значения 2,4%, что является высоким показателем качества керамических материалов, полученных методом искрового плазменного спекания. При этом общий характер изменения плотности остается аналогичным для порошковых керамических материалов, полученных при одностороннем прессовании с характерным увеличением плотности на периферии образца за счет влияния давления со стороны стенок пресс-формы [8].

На рисунке 4 представлена структура керамического композиционного материала, полученная с использованием РЭМ. Из полученных данных видно, что структура керамического композиционного материала состоит из плотно спеченной матрицы и каркаса из армирующего наполнителя. Кроме того, исследование микроструктуры показало отсутствие пор в материале, что свидетельствует об образовании беспористого плотно спеченного композиционного материала.

Рис. 4 – Микроструктура спеченного образца КМ

Исследования окислительной стойкости полученного КМ в атмосфере «спокойного воздуха» при температуре Т=1800°С показали, что материал выдерживает данную температурную нагрузку, при этом изменение массы КМ не превышает + 0,9 масс. % в течение 5 часов.

Внешний вид КМ до и после испытаний на окислительную стойкость представлен на рисунке 5. Как можно видеть, на внешней поверхности образца наблюдается незначительное пузырение, однако, острые кромки образца практически везде сохранили свою форму и не претерпели какой-либо значительной деградации.

а					б

Рис. 5 – Внешний вид спеченного образца КМ

в режиме SPS – а – до и б – после испытания на окислительную стойкость

Образцы КМ на основе тугоплавких соединений были испытаны на установке АДТ ВАТ-104 (ФГУП ЦАГИ) в условиях термохимического воздействия потоков окислительных газов (h0 = 25–35 МДж/кг) при температурах 1950°С и выше и времени воздействия (600-1285) с. Установлено, что в окислительной среде при температурах 1750°С с забросом до 1950°С и времени воздействия высокоэнтальпийного потока до 600 с изменение массы образцов КМ (убыль массы) составляет не более 3 масс.%.

При увеличении времени испытания (свыше 700–800 с) наблюдается резкая стабилизация веса образцов: при температуре испытаний 1950°С в течение от 645 до 1285 с унос массы образцов составил 0.55%.

Визуальный осмотр обеих поверхностей испытуемого образца не выявил каких-либо трещин, сколов, что позволяет сделать вывод о высокой термостойкости полученного керамического композиционного материала на основе тугоплавких соединений.

Проведено исследование физико-механических свойств и температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) полученного КМ. Прочность при 4-х точечном изгибе высокотемпературного КМ, определенная на испытательной машине Zwick Z100 (Германия), составила 360 ± 11 МПа, микротвердость, определенная на микротвердомере HV-1000 (TIME Group, Китай), составила 23 ГПа. Коэффициент термического линейного расширения (ТКЛР), который измеряли на дилатометре Netzsch DIL 402 С (Германия) в диапазоне температур 20–2000°С, составил 6,1·10-6 К-1.

Таким образом, с применением метода искрового плазменного спекания получены высокотемпературные керамические композиционные материалы с высоким уровнем физико-механических характеристик.

Выводы

Показана возможность получения композиционного материала на основе тугоплавких соединений, сложность спекания которого преодолевается с помощью метода искрового плазменного спекания (SPS/FAST) с применением дополнительного индукционного нагрева.

Показано, что относительный перепад плотности образцов с диаметром ø=100мм при спекании в режиме совмещённого нагрева (одновременно индукционного и искрового плазменного спекания (SPS)) не превышает 2,4%.

Проведение испытаний на установке АДТ ВАТ-104 (ФГУП ЦАГИ) в условиях термохимического воздействия потоков окислительных газов (h0 = 25–35 МДж/кг) при температурах 1950°С и выше и времени воздействия (600-1285) с показало перспективность дальнейших исследований КМ на основе тугоплавких соединений применительно к изделиям авиационной техники.

Литература

1. Matovic B., Yano T. Silicon Carbide and other carbides: from stars to the advanced ceramics /In: Handbook of advanced Ceramics (Second Edition). Ed. Shigeyuki Somiya, Oxford, Chapter 3.1. 2013. Р. 225–244.

2. Opeka M.M., Talmy I.G., Zaykoski J.A. Oxidation-based materials selection for 2000oC+ hypersonic aerosurfaces: Theoretical considerations and historical experience //J. Mater. Sci. 2004.V. 39. Р. 5887–5904.

3. Ghosh D., Subhashy G. Recent Progress in Zr(Hf)B2 based ultra-high temperature ceramics /In: Handbook of advanced Ceramics,  Elsevier Inc., 2nd edition (города нет). Chapter 3.3. 2013. Р. 267–299.

4. Fahrenholtz W., Hilmas G. Refractory diborides of zirconium and hafnium //J. Am. Ceram. Soc. 2007.V. 90. №5. P. 1347–1363.

5. Купрухин А.А. Оптимизация тепловой защиты гиперзвуковых космических летательных аппаратов путем вариации каталитических и излучательных свойств: Автореф. дис. к.т.н. М. 2010. 22 с.

6. Kessel H.U., Hennicke J. Aspects сconcerning the super-fast sintering of powder metallic and ceramic materials //Interceram.2007. V. 56. №3. 
P. 164–166.

7. Гращенков Д.В., Сорокин О.Ю., Лебедева Ю.Е., Ваганова М.Л. Особенности спекания тугоплавкой керамики на основе HfB2 методом гибридного искрового плазменного спекания // Журнал прикладной химии. 2014. Т. 88, Вып. №3.  С. 162–169.

8. Попильский Р.Я., Пивинский Ю.Е. Прессование порошковых керамических масс. М.: Металлургия. 1983. 176 с.