УДК 666.9-16

Исследование  структуры  и  свойств  стеклокерамических композиционных  материалов,  полученных  методом 
искрового  плазменного  спекания

Модин С.Ю. 1; Чайникова А.С. 1, к.т.н.; Ваганова М.Л. 1, к.х.н.; 
Гращенков Д.В. 1, к.т.н.; Акопян А.А. 1; Осин И.В. 1

Modin Sergei Yurievich; Chainikova Anna Sergeevna; 
Vaganova Maria Leonidovna; Grashchenkov Denis Vyacheslavovich; 
Akopyan Arthur Ashotovich; Osin Ivan Valentinovich

sergei-modin@yandex.ru; lab13@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ), Москва

1Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials» State Scientific Center of the Russian Federation, Moscow

Аннотация:

Опробована методика получения стеклокерамических композиционных материалов на основе Sr-анортитовой стеклокерамики, армированной частицами α-Si3N4 и β-Si3N4, с применением золь-гель метода и искрового плазменного спекания. Показано, что температура синтеза высокоплотных композитов при применении метода SPS на 
350–400°С ниже, чем при традиционном спекании без приложения давления. Использование метода SPS позволило получить образцы с плотностью, близкой к теоретической, при температуре 1450°С, которые имеют предел прочности при изгибе (σизг), равный 210 ± 10 МПа, твердость по Виккерсу (HV) 13 ± 1 ГПа. Установлено, что при применении метода SPS, время совместного помола компонентов смеси не оказывает существенного влияния на температуру спекания композиционных материалов, их фазовый состав и механические свойства, но повышает равномерность распределения компонентов в материале, что способствует увеличению их окислительной стойкости.

Ключевые слова:

стеклокерамика, стронциевый анортит, композиционные материалы, дискретные наполнители, нитрид кремния, Si3N4, искровое плазменное спекание, SPS/FAST.

Введение

Одним из важнейших направлений современного материаловедения является создание новых видов материалов, пригодных для работы в условиях воздействия высоких температур и давлений, динамических нагрузок, различных агрессивных сред. Эти материалы перспективны для применения в авиационной и космической технике, химической промышленности, автомобилестроении и энергетике. Возможным способом решения данной задачи является разработка композиционных материалов на основе высокотемпературной стеклокерамики, которая обладает высокими рабочими температурами (>1000°С), повышенной термостойкостью, хорошей окислительной и коррозионной стойкостью и в 2–4 раза легче металлических матриц. Уступая по температуре эксплуатации керамоматричным композитам, стеклокерамика характеризуется более низкой температурой обжига, возможностью предотвращения деградации наполнителя в процессе синтеза, в ряде случаев более высокими тепло- и электрофизическими свойствами [1, 2].

Учитывая преимущественно высокотемпературное применение композиционных материалов, в качестве наиболее перспективных матриц рассматривается стеклокерамика на основе тугоплавких бесщелочных систем RO-Al2O3-SiO2 (R=Ca, Ba, Sr, Mg), характеризующаяся температурами эксплуатации порядка 1400°С, низкими значениями 
ТКЛР ((22,9-50)∙10-7 К-1) и повышенной стабильностью диэлектрических и теплофизических свойств при высоких температурах [3–5]. В данных оксидных системах при термообработке проходят процессы кристаллизации с выделением высокотемпературных кристаллических фаз.

Введение армирующих наполнителей в стеклокристаллические хрупкие матрицы позволит увеличить прочностные свойства композиционных материалов, прежде всего, их трещиностойкость и прочность. Наиболее эффективные, с точки зрения повышения физико-механических характеристик, наполнители в виде волокон, в частности волокон SiC [6], сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость, что ограничивает их применение. Поэтому все большее число разработок в последнее время направлено на применение дисперсных наполнителей в виде частиц [7–9], в том числе нитрида кремния, введение которого к настоящему моменту опробовано для барийалюмосиликатной стеклокерамики (BAS). Так, авторами работы [8] показано, что критический коэффициент интенсивности напряжений (К1С) исходной BAS стеклокерамической матрицы повышается до 8,9 МПа∙м1/2 при введении 
70 мас. % зерен Si3N4. В работе [9] использование 60 мас. % Si3N4 приводит к увеличению значения К1С BAS стеклокерамики до 7,4 МПа∙м1/2, что на 270% больше по сравнению с исходной матрицей. При этом показано, что высокие механические свойства композитов обусловлены сложной бимодальной микроструктурой композита, обусловленной наличием одновременно крупных зерен α-Si3N4, а также мелких и крупных зерен β-Si3N4. Однако температура синтеза данных материалов составляет 
1800°С, независимо от способа их термообработки (традиционный обжиг или горячее прессование). Даже применение метода искрового плазменного спекания (SPS), основными достоинствами которого является возможность достижения 100% уплотнения заготовки при более низких температурах и времени, чем традиционный обжиг или горячее прессование, не позволяет снизить температуру спекания.

Одной из перспективных, с точки зрения температуры эксплуатации, является склонная к ситаллизации система SrO-Al2O3-SiO2 (SAS), схожая по эксплуатационным характеристикам с системой BAS. В системе SAS доминирующей кристаллической фазой является моноклинный стронциевый анортит (SrAl2Si2O8), который характеризуется высокой температурой плавления (1650°С), низкими значениями ТКЛР 
((26-48)∙10-7 К-1) и диэлектрических характеристик (ε=7,39±0,42, 
tgδ=0,0015±0,0001 при частоте 100 кГц), а также повышенной термостабильностью диэлектрических и теплофизических свойств в широком температурном интервале [10–12].

Интерес с точки зрения снижения температуры спекания, а также повышения механических характеристик, представляет использование золь-гель метода на стадии синтеза исходных порошковых материалов с последующим применением SPS-метода. Это связано с тем, что золь-гель метод позволяет синтезировать исходные порошки с нанокристаллической структурой при пониженных температурах. Метод SPS, основанный на прохождении импульсов постоянного тока непосредственно через заготовку, в свою очередь, дает возможность генерировать очень высокие скорости нагрева и охлаждения (до 600°С/мин.) и достигать 100% уплотнения заготовки при более низких температурах и времени, чем обжиг без приложения давления или горячее прессование. Материалы, полученные с помощью метода SPS, характеризуются однородной мелкокристаллической структурой. Все это делает SPS экономически выгодной технологией.

Для равномерного распределения наполнителя внутри матрицы SAS применялся метод механической активации (совместный помол) в планетарной мельнице. В [13] показано, что применение метода механоактивации позволяет смешивать компоненты на «атомном» уровне, интенсифицировать процесс уплотнения за счет создания высокодефектного и активного к спеканию порошка, повысить эксплуатационные характеристики композиционных материалов (прочность при изгибе и др.).

Таким образом, целью данной работы является опробование методики синтеза стеклокерамических композиционных материалов на основе стронцийанортитовой стеклокерамики, армированной тонкодисперсными порошками α-Si3N4 и β-Si3N4, включающей в себя синтез исходного порошка матрицы золь-гель методом и термообработку материалов методом SPS, а также изучение влияния времени совместного помола исходных порошков на микроструктуру и свойства полученных композитов.

Методика эксперимента

В качестве матрицы для синтеза СККМ был выбран стехиометрический состав стронциевого анортита (SrO∙Al2O3∙2SiO2, SA2S). Порошок SA2S синтезировали золь-гель методом с использованием элементорганических и неорганических растворимых соединений кремния, алюминия и стронция. Исходные растворы готовили путем последовательного добавления компонентов. После завершения процессов гидролиза и поликонденсации гели подвергали сушке, кальцинации, высокотемпературной обработке и измельчению.

В качестве наполнителей СККМ использовали промышленные порошки α-Si3N4 и β-Si3N4. С целью повышения температуры эксплуатации композитов их состав дополнительно модифицировали оксидом гафния.

Механическую активацию (совместный помол) исходных смесей СККМ осуществляли с применением планетарной мельницы в среде изопропилового спирта в течение 1 и 5 часов. Влияние механической
активации оценивали при сравнении с составами, не подверженными совместному помолу. Обжиг СККМ осуществляли методом искрового плазменного спекания на установке фирмы FCT (Германия).

В качестве основных методов исследования в данной работе использовали лазерную гранулометрию (Analysette 22 NanoTec, MicroTec, Fritsch, Германия), дифференциальную сканирующую калориметрию и термогравиметрию (ДСК/ТГ, STA 449 C Jupiter, Netzsch, Германия), рентгенофазовый анализ (РФА, дифрактометр D/MAX-2500, США) и дилатометрический метод определения усадки во время нагрева на воздухе и в среде аргона (дилатометры DIL 402 С, DIL 402PC (Netzsch, Германия). Определение предела прочности образцов при четырехточечном изгибе проводили на испытательной машине T1-FR010THW A50 (Zwick Германия), твердость (HV) измеряли на микротвердомере HV-1000 (TIME Group, Китай). Анализ микроструктуры материалов проводили на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV (Jeol, Япония). Кажущуюся плотность определяли методом гидростатического взвешивания. Диэлектрическую проницаемость материала и тангенс угла диэлектрических потерь оценивали с помощью анализатора цепей ZVA50 (Rohde&Schwarz, Германия).

Результаты и их обсуждения

Изучение высушенных гелей SA2S методами ДСК/ТГ и РФА показало, что в диапазоне температур 100–700°С происходит удаление из них кристаллогидратной воды и растворителя, а также разложение неорганических остатков исходных компонентов. С повышением температуры происходит образование моноклинного стронциевого анортита путем последовательных превращений силикатов стронция и гексагонального стронциевого анортита. По результатам электронной
микроскопии (рис. 1) и рентгенофазового анализа полученные после высокотемпературной обработки порошки характеризуются слоистой нанокристаллической структурой и присутствием фазы моноклинного стронциевого анортита.

Изучение кривых непрерывной усадки порошков SA2S в процессе нагрева, показало, что их спекание происходит в интервале 1250–1600 °С и сопровождается усадкой порядка 0,07–0,10 %. Снижение размера частиц порошков приводит к смещению интервала их спекания в область более низких температур. Для получения СККМ был использован порошок со средним размером частиц 4 мкм.

Рис. 1 – Снимки сканирующей электронной микроскопии порошков SA2S после высокотемпературной обработки

Результаты лазерной гранулометрии порошков α-Si3N4, β-Si3N4 и HfO2 показали, что средние размеры их частиц составляют 4, 4 и 3 мкм, соответственно (таблица 1). Характеристика исходных смесей СККМ, полученных на основе порошков SAS, α-Si3N4, β-Si3N4 и HfO2, приведена в таблице 2. Из таблицы 2 видно, что средний диаметр частиц в смеси без совместного помола составил 4 мкм. Помол в течение 1 и 5 часов не привел к значительному снижению их дисперсности. Средний диаметр частиц составил 4 и 2 мкм после 1 и 5 часов измельчения, соответственно.

Таблица 1

Геометрические характеристики исходных порошков

| Порошок | Интегральная и дифференциальная кривые распределения частиц по размерам | Средний размер частиц, мкм | Модель формы частицы порошка | Отношение длины к диаметру частиц с диаметром D50* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAS |  | 4,3 |  | 1 |
| α-Si3N4 |  | 3,6 |  | 6 |
| β-Si3N4 |  | 4,4 |  | 3 |
| HfO2 |  | 3,2 |  | 1 |

* 50% частиц пробы имеют диаметр меньший или равный D50

Таблица 2

Геометрические характеристики исходных смесей СККМ 
до и после совместного помола

| Время помола, ч. | Интегральная и дифференциальная кривые распределения частиц по размерам | Средний размер частиц, мкм | Модель формы частицы порошка | Отношение длины к диаметру частиц с диаметром D50* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без помола |  | 4 |  | 3 |
| 1 |  | 4 |  | 3 |
| 5 |  | 2 |  | 5 |

* 50% частиц пробы имеют диаметр меньший или равный D50

На рис. 2 представлены кривые изменения усадки и скорости усадки при повышении температуры обжига. Согласно рис. 2, процесс спекания композиционных материалов разделяется на две стадии. Первая стадия процесса спекания начинается при температуре 1385°С и характеризуется максимумом на кривой скорости усадки в области температур 
1530–1540°С. При температуре порядка 1600°С происходит замедление процесса спекания, что обусловлено полиморфным превращением α-Si3N4 в β-форму. При дальнейшем увеличении температуры обжига на кривой скорости усадки наблюдается второй максимум в области значений температур 1660–1730 °С, что означает завершение образования β-Si3N4 и дальнейшее уплотнение образца. Общая усадка материала при повышении температуры до 1800°С составляла порядка 12–15%. Сравнение кривых усадки на рис. 2 позволяет сделать вывод о том, что увеличение времени совместного помола приводит к смещению интервала спекания в область более низких температур и повышению скорости спекания на первой стадии спекания – до начала полиморфного превращения α-Si3N4 в 
β-форму (рис. 3).

Рис. 2 – Кривые линейной усадки (сплошные линии) и ее первой производной 
по времени (пунктирные линии) в процессе нагрева исходных смесей СККМ 
в атмосфере аргона

Рис. 3 – Зависимость максимальной скорости усадки на 1 и 2 стадиях спекания от времени совместного помола исходных смесей

При переходе к искровому плазменному спеканию влияние совместного помола нивелируется. Независимо от условий подготовки исходных смесей образцы СККМ с плотностью, близкой к теоретической, были получены методом SPS при одинаковой температуре, меньшей на 350 °С по сравнению с обжигом без приложения давления. Изучение образцов показало, что применение совместного помола исходных смесей СККМ не влияет на их фазовый состав и механические свойства 
(таблица 3). Так, прочность и микротвердость всех СККМ составили 
210 МПа и 13 ГПа, соответственно, что на 100 МПа и 2 ГПа выше, чем для исходной матрицы. Фазовый состав материалов был представлен оксидом гафния в моноклинной (α-HfO2) и кубической (γ-HfO2) модификациях, фазами α-Si3N4 и β-Si3N4 (рис. 4).

Таблица 3

Свойства образцов СККМ полученных методом SPS

| Свойство Материал | ρкаж., кг/м3 | ρотн., % | σизг, МПа | HV, ГПа | ТКЛР, ∙107, К-1 | ε (1010 Гц) | tgδ (1010 Гц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA2S | 2970 | 96 | 110±10 | 11±1 | 48 (20-1500 °С) | ≤7 | ≤0,0005 |
| SAS+Si3N4 без помола | 3430 | 100 | 210±10 | 13±1 | 49 (20-1340 °С) | 16 | 0,022 |
| SAS+Si3N4 помол 1 ч. | 3290 | 97 | 210±10 | 13±1 | 48 (20-1340 °С) | 13 | 0,026 |
| SAS+Si3N4 помол 5 ч. | 3350 | 99 | 210±10 | 13±1 | 48 (20-1380 °С) | 15 | 0,036 |

Рис. 4 – Результаты рентгенофазового анализа образцов СККМ

В результате изучения изображений микроструктуры полученных образцов было установлено, что в структуре СККМ, синтезированных на основе смесей без совместного помола, присутствуют зерна α-Si3N4 и 
β-Si3N4 с широким распределением по размерам: от 2 до 50 мкм, и агрегаты игловидных частиц оксида гафния толщиной ~0,5 мкм и длиной до 5 мкм, имеющих граненую форму, распределенные в матрице стронциевого анортита (рис. 5а, б).

а						б

в						г

Рис. 5 – СЭМ-фотография микроструктуры образцов СККМ, полученных на основе смесей без совместного помола (а, б), после помола в течение 1 ч (в) и 5 ч (г)

Увеличение времени совместного помола приводит к снижению размера зерен нитрида кремния и сужению их распределения по размерам, а также происходит дезагрегация частиц оксида гафния и их более равномерное распределение в объеме материала (рис. 5в, г). Данный факт обуславливает повышение стойкости СККМ к окислению кислородом воздуха при воздействии повышенных температур, по результатам их изучения методом ДСК/ТГ (рис. 6). Так, несмотря на близкие температуры начала окисления (1300°С), образцы, полученные на основе смесей без совместного помола, характеризуются бόльшим приростом массы в результате окисления, чем образцы на основе смесей после помола в течение 5 часов. О повышении окислительной стойкости свидетельствуют также результаты дилатометрического исследования. Так, термический коэффициент линейного расширения образцов, полученных на основе измельченных в течение 5 ч смесей, стабилен вплоть до температуры 
1380°С, что на 40°С выше, чем для образцов на основе смесей без помола и после помола в течение 1 ч (таблица 3).

Рис. 6 – Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии – сплошные линии, и термогравиметрического анализа – пунктирные линии, образцов СККМ

Изучение диэлектрических свойств материалов (таблица 3) показало, что, несмотря на низкие значения диэлектрических характеристик нитрида кремния и стронциевого анортита, присутствие оксида гафния в фазовом составе СККМ приводит к повышению значений диэлектрической проницаемости более, чем в 2 раза по сравнению с исходной матрицей, а тангенса угла диэлектрических потерь – практически на 2 порядка. Это обусловлено высокими значениями диэлектрических характеристик диоксида гафния (ε = 16 для моноклинной модификации HfO2, ε =26–29 для кубической модификации HfO2 [14]) и свидетельствует о большем его вкладе в диэлектрические потери композита, чем нитрида кремния и стронциевого анортита, несмотря на небольшое (10 мас. %) содержание в составе материала.

Таким образом, в результате проделанной работы:

- синтезированы СККМ на основе стронциевого анортита, полученного золь-гель методом и порошков HfO2, α- и β-Si3N4 с плотностью, близкой к теоретической. Показано, что применение золь-гель метода и техники SPS позволило снизить температуру спекания материалов на 350°С по сравнению с традиционным методом;

- изучено влияние параметров измельчения исходных смесей СККМ на процесс их спекания, фазовый состав и структуру. Установлено, что спекание СККМ, происходит в интервале температур 
1385->1800 °С и сопровождается усадкой порядка 12–15 %. Увеличение времени совместного помола приводит к смещению процесса спекания в область более низких температур и повышению скорости спекания при получении СККМ путем обжига без приложения давления, однако не оказывает влияния на процесс при использовании метода SPS;

- выявлено, что проведение механической активации исходных смесей СККМ, независимо от времени совместного помола, не приводит к заметным изменениям процессов фазообразования и механических свойств материалов. Фазовый состав СККМ представлен оксидом гафния в моноклинной (α-HfO2) и кубической (γ-HfO2) модификациях, фазами α-Si3N4 и β-Si3N4. Прочность и микротвердость СККМ составляют 210 МПа и 13 ГПа, соответственно, что на 100 МПа и 2 ГПа выше, чем для исходной матрицы;

- установлено, что увеличение времени совместного помола исходных смесей СККМ приводит к уменьшению размера зерен нитридов кремния, сужению их распределения по размерам, а также к дезагрегации частиц оксида гафния и более равномерному их распределению в объеме СККМ. В результате это повышает окислительную стойкость образцов;

- показано, что введение 10 мас. % диоксида гафния, характеризующегося высокими значениями диэлектрических характеристик, в состав СККМ приводит к увеличению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь матрицы более, чем в 2 раза и практически на 2 порядка, соответственно.

Работа при поддержке гранта РФФИ, проект № 16-33-00878.

Литература

- Roether J.A., Boccaccini A.R. Dispersion-reinforced glass and glass-ceramic matrix composites /In: Handbook of ceramic composites. Boston: Kluwer Academic Publishers. 2005. P. 485–511.

- BoccacciniА.R. Continuous fibre reinforced glass and glass-ceramic matrix composites /In: Handbook of ceramic composites. Boston: Kluwer Academic Publishers. 2005. P. 461–485.

- Beall G.H. Refractory glass–ceramics based on alkaline earth aluminosilicates // J. of the European Ceramic Society. 2009. №. 29. P. 1211–1219.

- Саркисов П.Д. Направленная кристаллизация стекла – основа получения многофункциональных стеклокристаллических материалов. Москва.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 1997. 218 с.

- Чайникова А.С., Воропаева М.В., Алексеева Л.А., Орлова Л.А., Самсонов В.И. Современное состояние разработок в области радиопрозрачных кордиеритовых ситаллов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №S6. С. 45–51.

- Vicens J., Farizy G., Chermant J.-L. Microstructures of ceramic composites with glass-ceramic matrices reinforced by SiC-based fibres // Aerospace Science and Technology. 2003. №. 7. Р. 135–146.

- Чайникова А.С., Орлова Л.А., Попович Н.В., Лебедева Ю.Е., Солнцев С.Ст. Дисперсноупрочненные композиты на основе стекло/стеклокристаллических матриц: свойства и области применения // Авиационные материалы и технологии. 2014. №. 3. С. 45–54.

- Ye F., Liu L., Zhang J., Meng Q. Synthesis of 30 wt % BAS/Si3N4 composite by spark plasma sintering // Composites Science and Technology. 2008. №. 68. P. 1073–1079.

- Ye F., Liu L., Zhang J., Iwasa M., Su C.-L. Synthesis of silicon nitride-barium aluminosilicate self-reinforced ceramic composite by a two-step pressureless sintering // Composites Science and Technology. 2005. №. 65. 
P. 2233–2239.

- Sung Y.M., Kim S. Sintering and crystallization of off-stoichiometric SrO∙Al2O3∙2SiO2 glasses //J. of Materials Science. 2000. № 35. P. 4293–4299.

- Bansal N.P., Setlock J.A. Fabrication of fiber-reinforced celsian matrix composites //Composites: pat A. 2001. № 32. P. 1021–1029.

- Mccauley R.A. Polymorphism and dielectric electric properties of Ba- and Sr-containing feldspars //J. of Materials Science. 2000. № 35. 
P. 3939–3942.

- Аввакумов Е. Г., Механические методы активации в переработке природного и техногенного сырья / Е. Г. Аввакумов, А. А. Гусев // РАН. – Новосибирск: Акад. Изд-во «Гео». – 2009. – 155 с.

- Яковкина Л.В., Смирнова Т.П., Борисов В.О., Джонг-Хван С., Морозова Н.Б., Кичай В.Н., смирнов А.В. Структура и свойства пленок на основе двойных оксидов HfO2-Sc2O3 //Журнал структурной химии. 2011. 
Т. 52. №4. С. 764–768.